附表1

协会标准项目建议书

| 建议项目名称 (中文) | 混凝土外加剂用丙烯酸 |  |  |  | 建议项目名称 (英文) |  | Acrylic acid for concrete admixture |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | √ 制定 |  | □ 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |  |
| 采用程度 | □ IDT | □ MOD |  | □ NEQ | 采标号 |  |  |  |
| 国际标准名称（中文） |  |  |  |  | 国际标准名称（英文） |  |  |  |
| ICS分类号 | 91.100.30（混凝土和混凝土制品） |  |  |  | 中国标准分类号 |  | Q 12（水泥混合材与外加剂） |  |
| 标准主要起草单位 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司、湖南希杰斯建材科技有限公司 |  |  |  | 计划起止时间 |  | 2022.12 ~ 2023.12 |  |
| 目的﹑意义或必 要性 | 随着我国建筑行业飞速发展，混凝土外加剂的使用范围越来越广，已经成为国家基础建设不可缺少的新材料。聚羧酸减水剂是最常用的混凝土外加剂之一，2019年中国聚羧酸减水剂产量已达1136万吨。生产聚羧酸减水剂的主要原材料包括：聚醚大单体、过氧化氢溶液和丙烯酸等。目前聚醚大单体已制定了相关标准《混凝土外加剂用聚醚及其衍生物》（JC/T 2033），聚羧酸减水剂用丙烯酸和过氧化氢尚无相应标准。 目前用于混凝土外加剂工厂用丙烯酸产品是化工企业按照《工业用丙烯酸及酯》（GB/T 17529.1）提供的浓度≥99%的乙类火灾危险性物质，其浓度远大于聚羧酸减水剂实际生产使用的浓度（3% ~ 5%）。为了满足聚羧酸减水剂合成工艺，工厂需要对高浓度丙烯酸进行稀释；相比高浓度丙烯酸，低浓度的丙烯酸闪点温度提高，当丙烯酸浓度＜50%时，其对应的闪点＞60℃。根据《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定，低浓度（＜50%）丙烯酸产品火灾危险性应降低为丙类。 高浓度的丙烯酸不仅增加了聚羧酸减水剂制备过程中的工序，还需要额外提高聚羧酸减水剂工厂运输和贮存的安全等级要求，导致生产成本和管理风险大大增加。因此，亟需制定聚羧酸减水剂用丙烯酸专用标准。 针对聚羧酸减水剂用低浓度丙烯酸（浓度范围30% ~ 50%）制定标准，能够大大降低原材料运输、贮存过程中的潜在危害；降低聚羧酸减水剂工厂生产车间、设备的硬性要求，节约设计和建造成本；便于环评、安评对聚羧酸减水剂的生产危险性进行界定，简化评价流程；有利于规范聚羧酸减水剂工厂所在化工园区的环境和安全管理，降低危险等级，保护人的生命安全，同时浓度范围在30% ~ 50%的丙烯酸还能满足生产聚羧酸减水剂的需求。因此建议制定混凝土外加剂用丙烯酸技术要求的标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 技术内容 | 本标准规定了混凝土外加剂用丙烯酸的分类与代号、技术要求、试验方法、检验规则、产品说明书、包装、标志、运输和贮存。本标准适用于混凝土外加剂用丙烯酸。 项目建议性质为非强制性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | 聚羧酸减水剂是目前国内外减水剂市场最主流的产品，用于大幅度提高混凝土的工作性、强度和耐久性能，成为现代混凝土的重要组分。丙烯酸单体活性高，性价比高，是制备聚羧酸减水剂不可取代的烯烃单体。每生产1吨聚羧酸减水剂，需要110公斤丙烯酸单体，估算中国混凝土外加剂行业每年聚羧酸减水剂至少需要丙烯酸125万吨，还有增加的趋势。但是现阶段国内外均未有根据聚羧酸减水剂工厂需求和特点制定的专用丙烯酸产品标准，因此申请制定《混凝土外加剂用丙烯酸》标准无对应的国际标准和国外先进标准。 本标准规定的对象、技术要求、测试方法、运输和贮存与现有GB/T 17529.1《工业用丙烯酸及酯 第一部分：工业用丙烯酸》中的不同，具体对比如下： （1）对象：GB/T 17529.1是丙烯催化氧化法制备的、用于化工行业的高浓度（≥99%）丙烯酸；本标准是混凝土外加剂用、浓度在30% ~ 50%范围的丙烯酸。 （2）技术要求：GB/T 17529.1中没有低浓度丙烯酸技术要求，本标准新增。考虑到一些混凝土外加剂工厂已经按照乙类危险品管理要求建立了厂房，本标准也纳入了浓度≥99%的丙烯酸，但根据混凝土外加剂性能的需求，提出了相应的指标要求。 （3）测试方法：对于关键参数丙烯酸质量分数的测试，GB/T 17529.1采用气相色谱内标法，本标准根据低浓度丙烯酸产品特点，采用气相色谱外标法；对于水分质量分数，GB/T 17529.1采用卡尔·费休法或气相色谱法，本标准提出快速蒸发法。 （4）运输和贮存：根据混凝土外加剂用低浓度丙烯酸的安全性特点，提出了相应的运输和贮存要求。 本标准不涉及专利。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵头单位 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 （签字、盖公章） 2022年11月18日 |  |  |  |  | 归口管理部门 |  | 签字、盖公章） 年 月 日 |

[注1]  填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注2]  选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注3]  选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。