附件1

协会标准项目建议书

| 建议项目名称 (中文) | 超高韧性高性能混凝土应用技术规程 |  |  |  | 建议项目名称 (英文) |  | Technical code for ultra-high toughness high performance concrete |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | 制定 |  | □ 修订 |  | 被修订标准号 |  | / |  |
| 采用程度 | □ IDT | □ MOD |  | □ NEQ | 采标号 |  | / |  |
| 国际标准名称（中文） | / |  |  |  | 国际标准名称（英文） |  | / |  |
| ICS分类号 | 01.040.91 |  |  |  | 中国标准分类号 |  | P 36 |  |
| 标准主要起草单位 | 中国混凝土与水泥制品协会、中建西部建设建材科学研究院有限公司等 |  |  |  | 计划起止时间 |  | 2023.1～2023.12 |  |
| 目的﹑意义或必 要性 | （1）基于工程水泥基复合材料的设计理念，有机短纤维增韧的水泥基复合材料得到了快速发展。韧性水泥基复合材料发展至今已达到“超高韧性”之境，材料设计理念更加先进，特别是高性能纤维的发展，对水泥基体的要求有所降低，材料的设计更加灵活，因而提出超高韧性高性能混凝土概念，拓宽材料涵盖范围，提出相适应的发展标准，完善材料的测试方法，有助于进一步推进韧性类水泥基复合材料的发展。 （2）目前相关的部分检测标准检测周期长，检测方法复杂，材料的测试方法存在差异，使得材料性能存在差异，为产品的使用带来了一定的约束；另一方面，材料追求超高韧性的同时，未将超高韧性与使用场景有机结合，使得材料性能富余度较高，提高了相关产品应用门槛，应用性价比较低，不利于材料在更广泛领域的推广应用；本标准提出更为灵活的检测方法，提升材料的应用性价比，有助于将超高韧性高性能混凝土推向更广泛的应用领域。 （3）类似的相关产品主要用作辅助建筑材料，工程隐蔽性强、材料用量小，对材料在主流领域应用的关注度较低。但是随着材料韧性的不断发展，已出现将其应用于建筑主体结构材料的趋势，也是未来高品质建筑用材的发展方向之一。建立相关的应用标准，有助于超高韧性高性能混凝土大宗应用的快速发展。 （4）拟编制标准涉及超高韧性高性能混凝土材料性能参数及测试方法；超高韧性高性能混凝土在砌体与混凝土结构加固、新型结构应用（屋面结构、地下工程等）、侵蚀环境应用（海洋、防火、防腐等）以及预制构件应用的一般检测项与规定检测项，使得材料应用更加灵活广泛。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 技术内容 | 本标准的技术内容与适用范围： 适用范围：本规程适用于新建、改建、扩建建筑用超高韧性高性能混凝土的设计、检验、施工和验收。 主要技术内容：规定了超高韧性高性能混凝土的术语及定义、设定了一般项参数与规定项参数、明确了相关参数相关测试方法、提供了部分应用场景关键使用性能参数、规定了应用场景测试项中的一般项与规定项组合。规定了超高韧性高性能混凝土构件的术语及定义，设定了一般项参数与规定项参数、明确了其结构性能检验的相关参数相关测试方法。 1总则 2术语与符号 3基本规定 4超高韧性高性能混凝土材料 4.1材料设计 4.2原材料 4.3材料性能 4.4试验检测方法 5应用场景1 5.1规定 5.2施工 5.3养护 5.4验收 … 附录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | （1）材料行业发展现状 20 世纪90年代初，Victor C. Li等人基于断裂力学与复合材料理论研发了以应变硬化为主要特征的工程水泥基复合材料。二十多年来，在西方发达国家范围内，工程水泥基复合材料被应用于各种典型的工程示范，譬如高耸结构、大跨结构、道路桥梁等。随着我国重大基础设施的全面铺开，基于普通混凝土的韧性问题，工程水泥基复合材料设计理念在国内得到了广泛传播。 该类材料通常以少量水泥、大量矿物掺合料以及精细料作为基体，用高性能纤维作为增韧组分，通过纤维与基体的协同作用，使得材料可以在受拉状态下表现出类金属的疲劳特性，即优异的裂缝控制能力，在材料失效前，裂缝的最大控制宽度可以达到60微米。基于此，该类材料在抗冻融、抗腐蚀、抗疲劳、自愈合、抗渗透方面均具有优良的变现。但是此类材料由于基体需要与纤维进行协同作用，因此材料力学性能发展缓慢强度较低。 通过不断地研究，工程水泥基复合材料在我国已经取得了较多的研究成果，且在不同的典型工程中得到了广泛应用。浙江大学徐世烺将其引入到了国家的重大基础设施“南水北调”工程，开展了较大规模的应用；随后西安建筑科技大学邓明科将其引入到了砌体结构加固领域，在该领域展开了大量工程应用。 材料的发展日新月异，设计理念不断推陈更新，该类材料在韧性指标上不断突破，目前已经远超工程水泥基复合材料的定义理念。 （2）项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑 对于韧性水泥基复合材料而言，弯曲韧性是衡量韧性水泥基复合材料最常用的指标。美国材料与试验协会利用理想弹塑性材料的韧性评价方法作为参考,制定了混凝土弯曲韧性的测试和评价方法：ASTM C1018-97《Standard Test Method for Flexural Toughness and First-Crack Strength of Fiber Reinforced Concrete》；日本土木工程协会制定了混凝土弯曲韧性的测试和评价方法：JSCE SF4《Method of Test For Flexural Strength and Flexural Toughness of Steel Fiber Reinforced Concrete》，该方法采用弯曲韧性系数来评价混凝土的韧性；欧洲材料与结构联合会制定了纤维混凝土弯曲韧性的测试和评价方法：RILEM TC 162-TDF《Test and design methods for steel fibre reinforced concrete》。 我国CECS 13-2009《纤维混凝土试验方法标准》、CECS 38-2004《纤维混凝土结构技术规程》就是在ASTM C1018、JSCE SF4、RILEM TC 162-TDF等标准基础上改进而成。同时，GB 50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》中也给出了关于纤维增强水泥基材料的韧性测试方法（剩余弯曲强度）；JC/T 2461-2018《高延性纤维增强水泥基复合材料力学性能试验方法》进一步提到了韧性水泥基复合材料力学性能相关测试方法。 （3）与国内相关标准间的关系 随着韧性水泥基复合材料相关测试参数的逐渐完善，近年来随着韧性水泥基复合材料在砌体结构加固领域的大量应用，DBJ04/T 397-2019《高延性混凝土加固技术规程》、T/CECS 997-2022《高韧性混凝土加固砌体结构技术规程》、湖北省地方标准《超高延性纤维混凝土加固砌体结构应用技术规程（征求意见稿）》等相关标准陆续刊出。 这些相关标准的制定对韧性水泥基复合材料的发展起到了极大的推动作用，但是随着该类材料性能的不断发展完善，标准也需要不断更新完善适应更广泛的应用领域。 （4）指出是否发现有知识产权的问题 没有发现有知识产权的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵头单位 | 中国混凝土与水泥制品协会 （签字、盖公章） 月 日 |  |  |  |  | 归口管理部门 |  | （签字、盖公章） 月 日 |

[注1]  填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注2]  选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注3]  选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。