附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 橡胶专用裁刀校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 济宁市质量计量检验检测研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王军 |  |  | 联系电话 |  | 15253737698 |
| 任务年限 |  | 2025年 |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  | 山东恒量测试科技有限公司、北京华塑晨光科技有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 █其他行业需求 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、 节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； 橡胶专用裁刀一般由合金钢材料制成，是一种具有规定长度、宽度、角度和粗糙度等计量指标，应用于制备橡胶和塑料材料的专用器具, 使橡胶材料成为标准形状之试样，以供后续试验使用。裁刀广泛应用于橡胶制品、轮胎行业、能源化工等领域。 由于橡胶制品具有诸多优异的使用性能，被应用于化工、能源、电气和建筑等多个领域，随着下游应用领域的持续发展，橡胶专用裁刀作为重要的橡胶化工领域的试验仪器，其尺寸公差、形状公差及表面质量直接影响着试验结果的准确度与可靠性。先后已有华意钢帘线有限公司、倍耐力轮胎有限公司、神州轮胎有限公司、华勤集团等多家本地区橡胶制品相关企业向我单位提出橡胶裁刀的校准需求。 对于橡胶专用裁刀而言，没有相应的国家（行业）校准规范，导致计量技术机构在为企业出具校准证书的时候无据可依。因此迫切需要制定相应的计量校准规范，为橡胶专用裁刀的校准工作提供技术依据，满足石化橡胶行业裁刀的量值溯源需求，提升橡胶样品后续试验的可靠性和准确性，助力橡胶制品质量提升，为产业的高质量发展提供计量技术支撑与保障。 2、先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 橡胶作为工业基础材料，其关系到国民经济的各个领域。为橡胶制品质量提升做出贡献，是提出该项目的主要目的。该项目完成后，通过保证橡胶裁刀几何量尺寸的准确性，进而保障了后期橡胶试验的顺利进行。不仅可以为橡胶裁刀的量值溯源工作提供科学、合理的技术依据，而且为客户提供准确的测量数据，节约企业生产成本，保障设备的规范使用，能够更好的服务于生产实际，还将进一步规范橡胶裁刀生产企业的生产，保证产品质量，使产品更具有市场竞争力。项目完成后，不仅能为该行业做好技术服务，带来较高的经济效益，还能产生良好的社会效益。 3、查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 目前国家、行业内或其他行业尚没有相关校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、计量技术规范的适用范围； 本校准规范适用于各型号标准橡胶专用裁刀的校准，也适用于 定制橡胶裁刀的校准。 2、以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出.计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 依据橡胶专用裁刀在橡胶试验中的使用方法及使用要求，参考行业标准中的相关技术要求，确定裁刀需要校准的计量特性、校准条件及校准方法，保证校准规范的科学性、准确性。 以1A型哑铃裁刀为例。 - 外观：裁刀的内外加工表面应无明显缺陷，刃口处应无 加工损伤。 （2）硬度： （55-60）HRC （3）裁刀内外研磨部分表面表面粗糙度：允许误差Ra≤0.8μm，其他部分的粗糙度允许误差Ra≤3.2μm。 （4）长度：（100±0.5）mm （5）端头宽度：（25±0.5）mm （6）狭小平行部分长度；（20±0.5）mm （7）狭小平行部分宽度：（5.0~5.05）mm （8）过度边外圆弧半径：（11±0.4）mm （9）过度边内圆弧半径：（25±0.5）mm （10）刃口角示值误差：（30°~35°） 3、主要测量标准的技术指标； 洛氏硬度计：＜1.5HRC 万能工具显微镜：±(1+L/100)μm 影像测量仪：5μm 表面粗糙度比较样块：+12~-17% 万能角度尺：2′ 4、简要描述主要计量项目的技术原理。 使用洛氏硬度计对裁刀硬度进行校准；使用万能工具显微镜和影像测量仪对刃口平面几何量尺寸进行校准；使用表面粗糙度比较样块对裁刀内外研磨部分表面表面粗糙度进行校准；使用万能角度尺可以对刃口角的示值误差进行校准。 5、补充说明。 除上述哑铃型橡胶专用裁刀之外，裁刀还包括矩型、环型、 新月型等其他型式，计量特性与哑铃型裁刀相似，校准所使用标准器和测量原理与哑铃型裁刀基本相同。 在后期编制初稿时，我们会将每一种类型裁刀所涉及到的计量特性的校准方法，均明确表述在内，以便实现各种型式的橡胶专用裁刀校准方法的全覆盖。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 □国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系； 国内尚无相关的计量技术规范。 2、指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 不涉及知识产权问题，不涉及专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。