附表1

协会标准项目建议书

| 建议项目名称 (中文) | 不锈钢箔丁基橡胶自粘防水卷材 |  |  |  | 建议项目名称 (英文) |  | Stainless steel foil butyl rubber self-adhesive waterproof coil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ☑制定 |  | □ 修订 |  | 被修订标准号 |  | / |  |
| 采用程度 | □ IDT | □ MOD |  | □ NEQ | 采标号 |  | / |  |
| 国际标准名称（中文） | / |  |  |  | 国际标准名称（英文） |  | / |  |
| ICS分类号 | 91.120.30 |  |  |  | 中国标准分类号 |  | P 30/39 |  |
| 标准主要起草单位 | 中建材苏州防水研究院有限公司、常州希瑞思新材料科技有限公司、北新防水有限公司、上海北新月皇新材料集团有限公司、西牛皮防水科技有限公司等 |  |  |  | 计划起止时间 |  | 2023.11-2024.11 |  |
| 目的﹑意义或必 要性 | 指出标准项目涉及的方面，期望解决的问题； 不锈钢箔丁基橡胶自粘防水卷材是以丁基橡胶、聚异丁烯为主要原料，配以助剂、填料等，表面采用不锈钢箔材料制成的具有防水粘结密封功能的自粘防水卷材。《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）今年4月1日实施后，对建筑屋面防水设计工作年限明确提出了不应低于20年的要求。目前市面上常用的聚氯乙烯（PVC）、热塑性聚烯烃（TPO）等外露防水卷材往往存在以下问题：PVC防水卷材含增塑剂，迁移后材料发生脆硬老化，难以达到25年的耐候性要求，且PVC含氯，热焊接过程中有氯气释放，存在一定环境问题；TPO产品则存在阻燃性难以达到外露防水要求的B2级、热焊窗口窄施工难度高等问题。因此，开发并应用一种兼具高耐久性、施工便捷性和高环保性的防水卷材迫在眉睫。 不锈钢箔丁基橡胶自粘防水卷材具有以下特性： 1）耐候性：不锈钢箔直接屏蔽紫外线和外界环境影响，很好的保护了下层自粘胶层；在阳光、热能、臭氧及其它化学侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗侵蚀能力强；且丁基橡胶具有较好的抗老化性能，长期使用不会出现脱胶和粉化现象，确保了产品的整体使用寿命。 2）耐沾污性：不锈钢箔外露使用不会出现老化破损，表面美观度高，且具备很好的自清洁和耐沾污能力。 3）耐长期高温性能：丁基橡胶在高温下不流淌、不起泡、不滑动。 4）耐低温性能：不锈钢箔在低温下不脆裂，丁基自粘胶低温弯折性可达-40℃。 5）超薄超硬：箔材厚度仅有，0.02-0.025mm，表面硬度高，耐磨性好，抗划伤，耐踩踏，施工过程不易被损伤。 6）柔韧性：可以直接铺贴在造型各异凹凸不平的基层上，实现满粘，既适用于新建工程，也可用于渗漏修缮。 7）安全性高，防火等级高，不锈钢材质属于GB 8624-2012中A级不燃材料。 8）施工便捷：产品可直接铺贴在各类混凝土、金属板基层；也可与防水涂料实现“涂卷复合”施工，满足GB 55030-2022规定的屋面一级防水多道设防的要求。 目前该产品所用不锈钢箔主要由常州希瑞思新材料科技有限公司等原材料企业提供，卷材产品主要生产的企业有上海北新月皇新材料集团有限公司、西牛皮防水科技有限公司等，已成功应用国内多项防水工程，常州科晶电子有限公司屋面工程、常州某小学露台修缮工程等屋面、外墙、露台等外露防水工程的新建和翻新，以及天沟、管道等细部节点的防水密封领域。 目前，不锈钢箔丁基橡胶自粘防水卷材的产品研发和应用技术已趋成熟，但尚无适用标准。由于不锈钢箔的特殊性和功能性，现有的沥青基防水卷材、高分子防水卷材，从产品性质、组成、制备工艺、关键性能指标、应用范围上都不同于不锈钢箔丁基橡胶自粘防水卷材。因此，需要制定新的产品标准来规范产品的各项性能指标，并进一步推动国内不锈钢箔丁基橡胶自粘防水卷材的发展和应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 技术内容 | 标准的技术内容与适用范围； 范围：本文件适用于建设工程外露用不锈钢箔丁基橡胶自粘防水卷材。 主要技术内容：本文件规定了不锈钢箔丁基橡胶自粘防水卷材的分类、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存. - 术语和定义：以丁基橡胶、聚异丁烯为主要原料，配以助剂、填料等，表面采用不锈钢箔材料制成的具有防水粘结密封功能的自粘防水卷材。 - 性能：充分考虑产品的基本性能和应用性能，进一步规定了尺寸允许偏差、外观、物理力学性能、耐人工气候老化性能。 - 突出不锈钢箔本身的特性，硬度、耐酸碱腐蚀、耐摩擦性等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | 1.国内外对该技术研究情况简要说明： 不锈钢已经为国外很多著名建筑提供了40-80年的服务，而且外观没有劣化，应用在建筑上长期性能非常优良，例如法国拉马德莱娜的媒体图书馆、日本静冈县的富士游泳池。随着科技发展，不锈钢箔这种高科技材料作为未来的表面保护材料将被广泛运用，美国在2015年研制出了不锈钢箔丁基防水卷材，并且在美国推广使用。 不锈钢箔丁基橡胶自粘防水卷材是我国近几年发展起来的新型防水卷材，它是以不锈钢箔为表面材料，起增强保护作用，再与丁基橡胶自粘胶层结合组成的高性能、高性价比、外露使用的防水卷材，是国内自主研制和生产的防水卷材产品。可直接铺贴在基层表面，冷自粘式施工十分便捷，为屋顶形成如皮肤般的防水及保护层。不锈钢箔丁基橡胶自粘防水卷材具有耐腐蚀、耐久性、持粘久、易施工、A级防火等多重优点，且从研发生产，到施工使用都无有害物质释出，符合绿色环保要求，可户外使用20年以上。 不锈钢箔丁基橡胶自粘防水卷材已进入市场成熟阶段，在高要求的新建工程、城市更新、修缮等领域下，不锈钢箔丁基橡胶自粘防水卷材发展空间巨大，急需要出台相应标准规范使用。 2. 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑： 该产品目前未检索到国际产品标准，也未检索到国外先进相关标准。 3.与国内相关标准间的关系： 国内标准中： 1）GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》、GB/T 34567-2017《湿铺防水卷材》，主体材料为沥青基，不适用于本产品； 2）GB/T 18173.1-2012 《高分子防水材料 第1部分：片材》中，片材为橡胶（硫化与非硫化）均不适用于本产品，且该标准的耐候性要求过低，仅250h人工气候老化，本产品设定的老化时间为5500h； 3）GB/T 23260-2009《带自粘层的防水卷材》为宽泛的自粘防水卷材标准，主要针对非外露沥青自粘产品，对象不适用本产品，技术内容也无法准确体现本产品的特定组成和独特的应用性能。 综上所述，现行标准并不适用于本标准所涉及的产品技术，需要建立行业标准，以便统一产品质量和指导实际应用。此标准的制定是现有标准体系的重要补充。 4. 指出是否发现有知识产权的问题。 未涉及知识产权问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵头单位 | （签字、盖公章）月 日 |  |  |  |  | 归口管理部门 |  | （签字、盖公章） 月 日 |

[注1]  填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注2]  选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注3]  选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。