附表1

协会标准项目建议书

| 建议项目名称 (中文) | 立体纤维网增强混凝土（3DFRC）板 |  |  |  | 建议项目名称 (英文) |  | Three-dimensional fiber network reinforced concrete (3DFRC) board |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ■ 制定 |  | □ 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |  |
| 采用程度 | □ IDT | □ MOD |  | □ NEQ | 采标号 |  |  |  |
| 国际标准名称（中文） | / |  |  |  | 国际标准名称（英文） |  | / |  |
| ICS分类号 | 91.100.40 |  |  |  | 中国标准分类号 |  | Q15 |  |
| 标准主要起草单位 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司、江苏伯龙宇航新材料科技有限公司、湖南天泽建材有限公司、国检测试控股集团北京有限公司等 |  |  |  | 计划起止时间 |  | 2024.03～2025.02 |  |
| 目的﹑意义或必 要性 | 立体纤维网增强混凝土（3DFRC）板是以立体纤维织物为增强材料、混凝土为基材，通过浇注等工艺制成的、用于建筑物或构筑物非承重墙体或围护结构的无机复合板材。与传统短切纤维（一维分布）增强混凝土板相比，解决了短切纤维不连续性、在产品中三维乱向分布和掺杂搅拌不均匀性等难题；与传统纤维网格布（二维分布）增强混凝土板相比，克服了纤维网格布铺设定位难度大、且易分层并对分层破坏敏感的缺点。立体纤维网增强混凝土板实现了纤维增强材料的准确定位和连续分布，并可按照产品的承载要求进行纤维空间分布和三维方向的纤维密度设计。产品性能与传统纤维增强混凝土板材相比，抗弯比例极限强度提高110%、抗弯破坏强度提高80%、抗冲击强度值提高430%、韧度指数GT值增长70%，实现板材超高力学性能和超高韧性的要求。同时解决了传统纤维增强混凝土产品表面易开裂的难题。 在生产工艺方面，利用传统的纤维增强混凝土板材生产线即可生产立体纤维网增强混凝土板，不需做大的改进，不增加设备的投资。如现在GRC产品生产企业（全国有300余家）均可利用现有生产线生产立体纤维网增强混凝土板产品。生产规模和产能可根据市场的需求进行调配。 立体纤维网增强混凝土板是由中国建材研究总院、江苏伯龙公司、湖南天泽建材公司等单位共同承担的“十二五”国家科技支撑计划课题“传统建材改性与复合新技术集成与示范(2014BAL03B04)”研究成果。课题组在突破“立体纤维编织技术”和“立体纤维网增强混凝土板制造技术”的基础上，目前已实现了立体纤维网和立体纤维网增强混凝土板的工业化生产和应用，成为适用于装配式建筑非承重墙体或围护结构用新型材料/部品。 立体纤维编织技术：综合应用经编技术、纬编技术和立体织造等技术，解决无机纤维无法成圈编织和无机纤维在编织过程中的涨力补偿的技术难题，实现脆性玻璃纤维、碳纤维、玄武岩纤维等立体纤维织物的自动化连续编织。立体纤维织物由经纱（X向）、纬纱（Y向）和纤维芯柱纱线（Z向）组成，纤维芯柱纱线两端分别和上、下面层的纱线交织，从而把上、下经纬纱连接成一体，成为具有整体结构形式的增强体。同时面层经纬密度、芯柱高度、芯柱纱线分布密度可根据设计要求进行调整。 图1 立体纤维织物构造图; 图2 立体纤维织物产品. 立体纤维网增强混凝土板：在立体纤维织物增强体空腔内浇注混凝土拌合浆料，通过配合比优化控制混凝土拌合物的工作性能，实现自流平密实浇注；通过混凝土硬化性能优化与立体纤维织物经向、纬向、芯柱纱线的优化设计，实现立体纤维网增强混凝土板产品超高强度与超高韧性等优异性能。 图3 不同规格的立体纤维网增强混凝土祼板. 图4 不同规格的立体纤维网增强混凝土装饰板. 图5 立体纤维网增强混凝土板生产线. 工程应用：立体纤维网增强混凝土板因其性能优异，且与目前我国正在鼓励实施的装配式建筑政策方向相符合，成为工程应用中的新型墙体或围护结构用材料/部品被重视。近年来逐步在建筑的外墙、屋面等工程中规模化应用，应用面积达十余万平方米。典型工程应用案例有： - 人民大学通州校区图书馆、教学楼、办公楼工程：立体纤维网增强混凝土板用于建筑外墙面板，设计应用面积20000平方米（建设中）。 图6 人民大学通州校区教学楼、图书馆、办公楼工程. - 江苏省常州市武进区遥观镇中学教学楼项目：立体纤维网增强混凝土板用于建筑外墙面板，应用面积4000平米。 图7 常州市武进区遥观镇中学教学楼项目. - 天津裕川集成示范工程项目：立体纤维网增强混凝土板用于建筑屋面板，示范应用面积300平米。 图8 天津裕川集成示范工程项目. 目前立体纤维网增强混凝土板已有规模化生产和工程应用，多家企业开始该产品的生产和应用推广。对现有的立体纤维网增强混凝土板工程应用情况的调研发现，由于缺少统一的产品标准进行规范，不同企业的产品质量控制良莠不齐。为规范新产品的生产及应用质量，制订《立体纤维网增强混凝土（3DFRC）板》标准，引导企业技术发展方向，保障新产品的健康发展具有十分重要的意义。 |
| 范围和主要 技术内容 | 本标准适用于以立体纤维织物为增强材料、混凝土为基材，通过浇注等工艺制成的、用于建筑物或构筑物非承重墙体或围护结构的无机复合板材。 主要技术内容包括：外观、尺寸偏差、抗弯强度、抗冲击强度、体积密度、吸水率、温度变形系数、湿度变形系数、不同气候区域的抗冻性、软化系数、表面防护性能、燃烧性能等级等及相应的试验方法。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | - 国内外对该技术研究情况简要说明： 我国在立体纤维网增强混凝土板技术研究和工程应用都处于国际领先水平。国内最有代表性的是以中国建材研究总院、江苏伯龙公司、湖南天泽建材公司等多家企业组成的研究团队，在“十二五”期间先后承担多项与立体纤维网增强混凝土板相关的国家研究项目（课题），积累了大量的材性研究、产品制造和工程应用数据和经验，为《立体纤维网增强混凝土（3DFRC）板》标准的制定奠定了良好的基础。 国外，目前沿无与立体纤维网增强混凝土板相关技术的研究与应用的报道。 - 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑： 该项目沿无可以采用的相关国际标准和国外标准。 - 与国内相关标准间的关系： 国内没有相关标准。 - 指出是否发现有知识产权的问题： 目前没有发现有知识产权问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵头单位 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 （签字、盖公章） 2023年12月 26日 |  |  |  |  | 归口管理部门 |  | 中国建筑材料联合会 （签字、盖公章） 月 日 |

[注1]  填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注2]  选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注3]  选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。