附表1

协会标准项目建议书

| 建议项目名称 (中文) | 水性透汽聚合物防水涂料 |  |  |  | 建议项目名称 (英文) |  | Waterborne water-vapor-permeable polymer waterproof coating |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | □ 制定 |  | □ 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |  |
| 采用程度 | □ IDT | □ MOD |  | □ NEQ | 采标号 |  |  |  |
| 国际标准名称（中文） |  |  |  |  | 国际标准名称（英文） |  |  |  |
| ICS分类号 | 91.120.30 建筑物的防护，防水 |  |  |  | 中国标准分类号 |  | 墙体材料 Q15 |  |
| 标准主要起草单位 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |  |  |  | 计划起止时间 |  | 2023.01-2023.08 |  |
| 目的﹑意义或必 要性 | 水性透汽聚合物防水涂料是一款单组分，以透汽性功能聚合物为主要成膜物质的柔性防水涂料；主要应用于建筑外墙，防液态水且透水蒸气（水蒸气透过量≥125[g/(m2 24h)]/湿流密度≥5.21 g/(m2 h)），能有效控制墙体湿气，为建筑外墙提供一流的保护和耐久性。 随着2023年4月1日全文《GB 55030-2022建筑与市政工程防水通用规范》（后简称《强条》）规定外墙的设计必须增加防水层，其主要的目的就是为了保障和提高建筑外墙的长期耐久性，因为水（包括液态水和气态水）是影响建筑外墙结构耐久、稳定与健康的关键因素。欧美国家已经按气候区分类，依据外墙结构类型提出防水和透汽要求，尤其是有保温的外墙系统。而我们在13年前的标准《GB 50574-2010墙体材料应用统一技术规范》中提到，目前的外墙有关规定，《GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》，水蒸气湿流密度不小于0.85 g/(m2 h)，指标偏低，应该设置更加透汽的防水透汽涂料，即可以防止室外水（如雨水等）侵入墙体，同时有可排除保温层内的水蒸气，但一直缺乏工程验证。 同时，在《GB 55016-2021建筑环境通用规范》里规定，在经历了一个供暖期后，对外墙外围护结构中的保温材料的水分增量提出要求，以确保外墙保温材料的能效不受影响。《2022外墙外保温技术与标准》建议在双碳和长期耐久、安全等前提下，提出外墙外保温系统构造中设置一道柔性防水透汽层，并建议设计方案为：置于抗裂防护面层之上，避免当水渗入建筑物外表面后， 冬季结冰时产生的冻胀力对建筑物外表面的损坏；同时保证了面层材料的透汽性，避免了墙面被不透气的材料封闭，从而妨碍墙体排湿，导致水蒸气扩散受阻产生膨胀应力对外保温系统造成破坏。 因此，通过合理的外保温构造及材料选择，实现外墙系统具有防水且透汽的功能，从而提高外保温系统的耐冻融、耐候及抗裂能力，延长建筑物保温层使用寿命具有非常重要的意义。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 技术内容 | 本标准规定水性透汽聚合物防水涂料的要求，适用于在建筑外墙，尤其建筑外墙外保温系统上，施工位置为抹面胶浆与腻子之间的一道柔性防水层。标准拟包括下列内容1、范围；2、规范性引用文件；3、术语与定义；4、分类与命名；5、技术要求；6、试验方法；7、检验规则；8、标志、标签、使用说明书；9、包装、运输、贮存。技术要求包含防水性能、透汽性能、粘结性能、力学性能、耐热、酸和碱性能、阻燃性能、有害物质限量等；并将着重考虑防水、透汽、柔韧性和粘结能力之间的平衡和整体实用性。 序号; 项目; 技术指标. 1; 固体含量/% ≥; 60. 2; 水蒸气透过量/[g/m2 24h] ≥; 125. 3; 不透水性 （mm，2h） ≥; 1000，无渗漏. 4; 拉伸强度/MPa; 无处理 ≥; 1.0. 热处理保持率% ≥; 80. 碱处理保持率% ≥; 80. 酸处理保持率% ≥; 80. 5; 断裂伸长率，%; 无处理 ≥; 80. 热处理 ≥; 80. 碱处理 ≥; 80. 酸处理 ≥; 80. 6; 粘结强度/MPa; 干燥基层 ≥; 0.5. 潮湿基层 ≥; 0.5. 浸水处理 ≥; 0.5. 7; 低温柔性，绕Φ10mm 180°; -10℃无裂纹，无开裂. 8; 加热伸缩率/%; 伸长 ≤; 1. 缩短 ≤; 1. 9; 干燥时间，h; 表干时间 ≤; 4. 实干时间 ≤; 8. |
| 国内外情况 简要说明 | - 对于水性透汽聚合物防水涂料，目前国内并没有对应的标准和规范。在标准《JGJ/T 235-2011 建筑外墙防水工程技术规范》，只规定了外墙材料的防水性能，并未规定防水涂料的水蒸气透过量，只有在其4.2.6中的防水透汽膜规定了水蒸气透过量≥1000[g/(m2 h)，23℃],不透水性≥1000（mm，2h）。而标准《GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》中对于外墙的透汽要求仅为湿流密度≥0.85 g/(m2 h)，这些都远低于国外水平，且缺乏工程验证。 - 国外对于防水透汽的概念已经推广很久，对透汽的定义也给了明确了范围，30年前，美国能源部和橡树岭实验室出版的《Moisture Control for Residential Buildings》手册指出，有效透汽能力为透汽量≥10perms（相当于水蒸气透过量≥125[g/(m2 24h)]或湿流密度≥5.21 g/(m2 h)）来设计外墙透汽材料，并在国外民用住宅开展了长期的工程实践和验证。 - 计划制定的标准是建筑外墙系统防水透汽涂料的专项标准，较现行的标准会更全面详实及合理，平衡了防水和透汽的指标，有利于整合防水透汽涂料产品的市场乱象，引导建筑外墙防水透汽涂料规范化发展。 - 本标准制定无知识产权问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵头单位 | （签字、盖公章）月 日 |  |  |  |  | 归口管理部门 |  | （签字、盖公章） 月 日 |

[注1]  填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注2]  选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注3]  选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。