附表1—

协会标准项目建议书

| 建议项目名称 (中文) | 建材工业用管磨机超薄衬板 |  |  |  | 建议项目名称 (英文) |  | Ultra-thin liner for tube mill in building material industry |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ■ 制定 |  | □ 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |  |
| 采用程度 | □ IDT | □ MOD |  | ■ NEQ | 采标号 |  |  |  |
| 国际标准名称（中文） |  |  |  |  | 国际标准名称（英文） |  |  |  |
| ICS分类号 | 91.110 |  |  |  | 中国标准分类号 |  | Q92 |  |
| 标准主要起草单位 | 建筑材料工业技术监督研究中心 |  |  |  | 计划起止时间 |  |  |  |
| 目的﹑意义或必 要性 | 指出标准项目涉及的方面，期望解决的问题； 球磨机结构简单，维护方便，安全运转率高，可以实现无尘操作。物料粉碎比可达到300以上，产品细度便于控制与调节；对物料适应性强、适应各种工艺条件下的连续生产，能满足水泥工业现代大型化的要求。 目前水泥干法生产大多采用辊压机+V选+球磨机+选粉机联合挤压粉磨工艺生产水泥，80%入磨物料粒度小于2mm，比表200~250m2/kg。球磨机大部分采用带筛分装置的二仓结构设计，一仓主要用于物料破碎和研磨，二仓主要用于物料研磨和整形。衬板是球磨机的关键部件，用来保护筒体，使筒体免受研磨体和物料直接冲击和磨擦，同时也可利用不同形式的衬板来调整研磨体的运动状态，以增强研磨体对物料的粉碎研磨作用，有助于提高球磨机的粉磨效率，增加产量，降低金属消耗。衬板的材质、制造工艺及结构形式直接影响球磨机运转时间、台时产量和粉磨能耗。 目前水泥球磨机衬板主要有高锰钢、合金钢、高铬铸铁等传统金属耐磨衬板、双液复合衬板、超薄复合衬板等，其中传统金属耐磨衬板在JC/T 691-2022《高铬铸铁衬板》建材行业标准和DL/T 681.1-2019《燃煤电厂磨煤机耐磨技术条件第1部分：球磨机 磨球和衬板》电力行业标准中给出了要求，而超薄衬板没有相关标准。 近年来国家对水泥行业环保要求越来高，国内各大水泥集团开始采用新工艺、新产品、新材料进一步节能降耗和降本增效。超薄衬板作为一种节能的新产品，通过结构优化设计进一步减少衬板厚度和重量，减轻了工人劳动强度；进一步增大磨机有效粉磨容积，提高研磨体装载量，增加球磨机台时产量和粉磨效率；通过复合制造等工艺提高衬板的耐磨性，进一步延长磨机运转时间，降低生产成本。相比较传统球磨机衬板而言，超薄衬板厚度和重量减少20~50%，耐磨性为传统金属衬板的2~5倍，大大减少维修次数及工作量，提高了设备运转率，降低了综合使用成本。 超薄衬板作为一项节能的新技术、新工艺，逐渐得到国内各大水泥集团认可，市场占有率逐步扩大。目前，生产该产品的企业很多，其产品质量良莠不齐，没有统一的检验验收标准。因此，制定超薄复合衬板团标意义重大，以此推广该项先进技术，规范规范企业质量行为，提高产品质量，统一验收标准。 制定本标准，旨在规范超薄衬板的通用基础技术要求，引导企业朝着先进、优质的方向发展，填补水泥球磨机行业标准体系的空白，用于指导和规范超薄复合衬板的设计、制造、使用以及维护，也有利于促进行业“碳达峰”节能减排目标的实现。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 技术内容 | 标准的技术内容与适用范围； 技术内容：1.范围；2.规范性引用文件；3.定义和术语；4.分类、型号；5.技术要求；6.试验方法；7.检验规则；8.标志、运输、存储。 适用范围：本标准适用于作为建材工业用管磨机超薄衬板。 项目建议性质为强制性，需指出强制内容； 无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | - 国内外对该技术研究情况简要说明： 在保证衬板提升钢球破碎和研磨物料能力的前提下，MAGOTTEAUX 公司开发了新型轻量化X-step L沟槽提升衬板和X-pocket波纹衬板。通过结构优化设计，减少衬板厚度，相比较传统金属耐磨衬板重量轻约20~30%。采用高铬合金材质，经过特殊热处理后硬度HRC53~60，使用寿命40000~60000h。水泥出磨细度得到改善，磨内比表面积差增大，磨机做功效率提高，系统综合电耗降低。 国内水泥粉磨大多采用辊压机+V选+球磨机+选粉机联合挤压粉磨工艺，80%入磨物料粒度小于2mm，比表200~250m2/kg。磨机大部分采用带筛分装置的二仓结构设计，一仓主要用于物料破碎和研磨，二仓主要用于物料研磨和整形。国内水泥球磨机大多采用阶梯沟槽和中、小波纹式结构防磨衬板，材质为合金钢、高铬铸铁等，制粉效率较低。为进一步发挥水泥球磨机潜能，提高产量，降低水泥球磨机电耗及减轻员工劳动强度，适应当前能耗环保要求，各大水泥集团开始使用新型节能超薄复合衬板。相比较传统球磨机衬板而言，超薄复合衬板厚度和重量减少20~50%，耐磨性为传统金属衬板的2~5倍，大大减少维修次数及工作量，增加了球磨机台时产量和粉磨效率，提高了设备运转率，降低了综合使用成本。 - 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑： 无对应的国际标准或国内标准，目前国外尚未发现有超薄复合衬板相关的行业通用标准，国内JC/T 691-2022《高铬铸铁衬板》建材行业标准和DL/T 681.1-2019《燃煤电厂磨煤机耐磨技术条件第1部分：球磨机 磨球和衬板》电力行业标准仅对衬板化学成分、硬度、冲击韧性等做了规定。超薄复合衬板没有提出要求，制造企业均执行企业标准，这些标准由于涉及诸多专利和知识产权问题，且各家工艺技术不尽相同，在全行业推广执行的难度较大。本标准制定过程中将充分调研并参考国际先进企业的技术指标及国内企业标准，用以提升和完善本标准。 - 与国内相关标准间的关系： 本标准与JC/T 691-2022《高铬铸铁衬板》建材行业标准和DL/T 681.1-2019《燃煤电厂磨煤机耐磨技术条件第1部分：球磨机 磨球和衬板》电力行业标准等现有标准中专业术语保持一致。 - 指出是否发现有知识产权的问题。 本标准不涉及知识产权的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵头单位 | （签字、盖公章）月 日 |  |  |  |  | 归口管理部门 |  | （签字、盖公章） 月 日 |

[注1]  填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注2]  选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注3]  选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。