2007-09-15实施

2007-09-01发布

用于混凝土（砂浆）中的火山灰微粉

Q/LJT

龙陵县江腾火山灰开发有限责任公司企业标准

ICS

备案号：龙陵Q003—2007

CBMF

中国建筑材料联合会 发布

20××-××-××实施

20××-××-××发布

混凝土和砂浆用超细粉煤灰

Ultrafine fly ash for concrete and mortar

（征求意见稿）

T/CBMF ××—20××

中国建筑材料协会标准

ICS 91.100.10

CCS Q12

目  录

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	1

5 试验方法	2

6 检验规则	2

6.1 编号及取样	2

6.2 出厂检验	3

6.3 型式检验	3

6.4 判定规则	3

6.5 检验报告	3

6.6 交货与验收	3

7 包装、标志、运输与贮存	3

7.1 包装	4

7.2 标志	4

7.3 运输与贮存	4

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件负责起草单位：建筑材料工业技术情报研究所、大唐同舟科技有限公司

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

混凝土和砂浆用超细粉煤灰

范围

本文件规定了混凝土和砂浆用超细粉煤灰的技术要求、试验方法、检验规则、交货与验收、包装、标志、运输与贮存。

本文件适用于混凝土和砂浆用超细粉煤灰。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB/T 176  水泥化学分析方法

GB/T 1345  水泥细度检验方法 筛析法

GB/T 1346  水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 1596  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 9774  水泥包装袋

GB/T 12573  水泥取样方法

GB/T 26748  水泥助磨剂

GB/T 35164  用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉

GB/T 39701  粉煤灰中铵离子含量的限量及检验方法

JC/T 721  水泥颗粒级配测定方法 激光法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 超细粉煤灰 ultrafine fly ash

以粉煤灰为主要原料，经磨细或分选得到的具有较细粒径的粉体材料。

组分与材料

粉煤灰

粉煤灰应符合GB/T 1596的规定。

助磨剂

助磨剂应符合GB/T 26748的规定，其加入量不应超过超细粉煤灰质量的0.5%。

技术要求

理化性能要求

超细粉煤灰应符合表1中的规定。

表1 超细粉煤灰的技术要求

| 项目 |  | 级别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I级 | II级 |
| 粒径 |  | D50≤10μm |  |
| 45μm筛余 |  | ≤1.0% |  |
| 活性指数 | 7d | ≥80% | ≥70% |
|  | 28d | ≥100% | ≥85% |
| 流动度比 |  | ≥100% |  |
| 烧失量（质量分数） |  | ≤5.0% |  |
| 含水量（质量分数） |  | ≤1.0% |  |
| 三氧化硫（质量分数） |  | ≤3.0% |  |
| 氯离子（质量分数） |  | ≤0.06% |  |
| 铵离子含量 |  | ≤210mg/kg |  |
| 游离氧化钙（质量分数） |  | ≤1.0% |  |
| 安定性（雷氏法）a |  | ≤5.0mm |  |

碱含量

按Na2O+0.658K2O计算值表示。当超细粉煤灰应用中有碱含量要求时，由供需双方协商确定。

试验方法

粒径

按JC/T 721进行。

45μm筛余

按GB/T 1345进行。

活性指数

按GB/T 1596进行。

流动度比

按GB/T 35164进行。

烧失量、三氧化硫、氯离子、游离氧化钙、碱含量

按GB/T 176进行。

含水量

按GB/T 1596进行。

铵离子含量

按GB/T 39701进行。

安定性

将超细粉煤灰与符合GB 175规定的强度等级42.5的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥按质量比3:7混合均匀，并按GB/T 1346进行。

检验规则

编号及取样

超细粉煤灰出厂前按同级别编号和取样。每一编号为一取样单位。出厂编号按超细粉煤灰生产厂年生产能力规定为：

——60×104t以上，不超过2000t为一编号；

——30×104~60×104t，不超过1000t为一编号；

——10×104~30×104t，不超过600t为一编号；

——10×104t以下，不超过200t为一编号。

当散装运输工具容量超过该厂规定出厂编号吨数时，允许该编号数量超过该厂规定出厂编号吨数。

取样方法按GB/T 12573进行。取样应有代表性，可连续取，也可从20个以上部位取等量样品，总量至少20kg。试样混合均匀后，按四分法缩分取出比试验所需量多一倍的试样。

出厂检验

出厂检验项目为5.1中的45μm筛余、含水量、烧失量。

型式检验

型式检验项目为5.1全部内容。有下列情况之一时，应进行型式检验：

——原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

——正常生产时，每3个月检验一次；

——产品停产6个月后，恢复生产时；

——出厂检验结果和上次型式检验结果有较大差异时。

判定规则

出厂检验

检验结果符合5.1中的45μm筛余、含水量、烧失量技术要求时为合格品。

检验结果不符合5.1中的45μm筛余、含水量、烧失量中任何一项技术要求时为不合格品。

型式检验

型式检验结果符合5.1所有技术要求时为合格。

型式检验结果不符合5.1中任何一项技术要求时为不合格。

检验报告

检验报告内容应包括出厂编号、出厂检验项目、等级以及合同约定的其他技术要求等。当买方需要时，生产者应在超细粉煤灰发出日起11d内寄发除28d活性指数以外的各项检验结果，32d内补报28d活性指数检验结果。

交货与验收

交货时超细粉煤灰的质量验收可抽取实物试样以其检验结果为依据，也可以生产者同编号超细粉煤灰的检验报告为依据。采取何种方法验收由买卖双方商定，并在合同或协议中注明。当无书面合同或协议，或未在合同中注明验收方法的，卖方应在发货前书面告知并经买方认可后在发货单上注明“以生产者同编号超细粉煤灰的检验报告为验收依据”。

以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，买卖双方应在发货前或交货地共同取样和签封。取样方法按GB/T 12573进行，取样数量为10kg，缩分为二等份。一份由卖方保存40d，另一份由买方按本文件规定的项目和方法进行检验。在40d以内，买方检验认为产品质量不符合本文件要求，而卖方存有异议时，则双方应将卖方保存的另一份试样送双方共同认可的具有资质的检测机构进行仲裁检验。

以生产者同编号超细粉煤灰的检验报告为验收依据时，在发货前或交货时买方在同编号超细粉煤灰中取样，双方共同签封后由卖方保存60d。在60d内，买方对超细粉煤灰质量有疑问时，则买卖双方应将签封后的试样送双方共同认可的具有资质的检测机构进行仲裁检验。

包装、标志、运输与贮存

包装

超细粉煤灰可以散装或袋装，包装形式由买卖双方协商确定。袋装超细粉煤灰每袋净含量应不少于标志质量的99%，随机抽取20袋的总质量（含包装袋）应不少于标志质量的100%。

包装袋应符合GB/T 9774的规定。

标志

包装袋上应清楚标明：生产者名称、产品名称、执行标准号、级别、净含量、包装日期和出厂编号。散装时应提供与袋装标志相同内容的卡片。

运输与贮存

超细粉煤灰在运输与贮存时不得受潮和混入杂物。