中国建筑材料协会标准

《混凝土和砂浆用超细粉煤灰》

编制说明

标准编制工作组

建筑材料工业技术情报研究所

大唐同舟科技有限公司

2024年4月

目  录

1 工作简况	1

1.1 任务来源	1

1.2 制定目的	1

1.3 超细粉煤灰的国内外研究进展	2

1.4 超细粉煤灰的特性及其应用研究	4

1.5 实际生产应用情况调研	9

1.6 主要工作过程	10

2 标准编制原则和主要内容	10

2.1 标准编制原则	10

2.2 主要内容	11

3 试验验证情况分析	14

3.1 验证试验样品提供单位和检验单位	15

3.2 试验验证结果与分析	15

4 标准中所涉及的专利	21

5 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况	21

6 采用国际标准和国外先进标准情况	22

7 与现行的相关法律、法规、规章及相关标准（包括强制性标准）的协调性	22

8 重大分歧意见的处理经过和依据	23

9 标准性质的建议说明	23

10 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）	23

11 其他说明	24

《混凝土和砂浆用超细粉煤灰》

协会标准编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

根据中国建筑材料联合会《关于下达2023年第一批协会标准制定计划的通知》（中建材联标发[2023] 6号）文件，《混凝土和砂浆用超细粉煤灰》协会标准被批准立项，计划号2023-13-xbjh，由建筑材料工业技术情报研究所、大唐同舟科技有限公司负责组织标准编制工作。

1.2 制定目的

粉煤灰是电厂煤粉炉烟道中收集的粉末，在水泥和混凝土生产中作为一种活性掺合料已经十分普遍，在改善水泥和混凝土性能、降低生产成本的同时，实现了粉煤灰的资源化利用。

大量研究表明，超细化的粉煤灰活性可得到较大幅度提升，可提高其在水泥和混凝土中的掺量，降低水泥的用量，在助力建材行业碳减排碳达峰工作、发展绿色高性能混凝土等方面均能起到积极的推动作用。另外，在我国内蒙古、宁夏、新疆等西部内陆粉煤灰集中排放的地区，粉煤灰的综合利用率依然偏低，降低粉煤灰细度和平均粒径，提高粉煤灰活性和附加值是一种提高粉煤灰综合利用率的重要途径。

目前，在陕西、山西、山东、浙江、贵州等省份已有超细粉煤灰产品，在水泥和混凝土生产中具有明显的成本和性能优势，产品在市场上受到广泛关注，但目前没有适用的产品标准，行业已经出现了很多劣质产品扰乱市场，对超细粉煤灰的进一步推广应用起到了极为不利的影响，因此制定超细粉煤灰的产品标准，规范产品的准入门槛已经迫在眉睫。本标准的发布实施，将有利推动粉煤灰的高值化利用，进一步提高粉煤灰的综合利用率，助力建材行业早日实现碳达峰。

1.3 超细粉煤灰的国内外研究进展

国内外科研团队对超细粉煤灰用作水泥混合材和混凝土掺合料做了大量研究。

A.K.H.Kwan等研究表明超细粉煤灰能显著提高复合胶凝材料的堆积密度，增加水泥浆体的水膜，提高强度和流动性；Y.Li等人研究了超细粉煤灰对新拌砂浆硬化性能的影响，发现超细粉煤灰的加入能有效地提高砂浆的堆积密度，减小空隙率，这使得在相同的流动性要求下，允许降低水/胶凝材料比以增加强度；Kunhananda等研究发现在混凝土中掺入超细粉煤灰，可有效填充孔隙，降低大孔径的孔隙率，改善浆体的结构，提高其抗压强度。

李辉等人通过研究粉煤灰的掺量和粒度对高强混凝土力学性能的影响，发现掺量一定时，随着粉煤灰粒度减小，混凝土的坍落度、抗压强度升高。姚丕强等对超细粉煤灰进行粒度分析，粒径为3.0~6.0μm的粉煤灰颗粒可以有效填充水泥孔隙，提高混凝土的密实性，材料的界面结构得到改善。苏英等对粉煤灰进行超细化，通过激光粒度及SEM分析发现超细化后粉煤灰颗粒的均匀性及活性指数均显著提高，存在较多细颗粒和极少粗颗粒的粉煤灰有利于提高胶凝材料紧密堆积度，增强复合胶凝材料浆体的力学性能。李益进利用化学结合水、XRD、SEM和孔径分布研究了超细粉煤灰掺量对复合水泥基浆体微观结构的影响，试验表明：化学结合水在早期随超细粉煤灰的掺量增加而下降，后期的结合水含量基本接近于纯水泥浆体；低水胶比时，细颗粒粉煤灰及水化产物能更好地改善浆体的孔隙率和孔径分布，提高其密实程度。周祥通过浆体水化程度、微观结构研究了不同粒度、不同掺量的粉煤灰对水泥砂浆性能的影响，结果表明粒度越细，硬化水泥浆体的早期抗压强度越高。因为细颗粒的加入，填充了颗粒之间的孔隙，水泥浆体的原始堆积密度提高，使早期强度增强。由于后期粉煤灰颗粒水化程度提高，生成的水化产物填充于水泥浆体孔隙中，进一步细化孔径，浆体强度得到提高，甚至在后期可超过纯水泥浆体的强度。而粗颗粒粉煤灰水泥火山灰反应不明显，在水泥浆体中主要起惰性填料的作用。牛全林等研究表明掺用超细粉煤灰是提高混凝土耐久性的重要途径，掺量为25~30%时可以有效抑制混凝土的碱骨料反应，并明显降低混凝土的导电量，提高其抗氯离子扩散和渗透的性能。孙鑫鹏等研究表明，超细粉煤灰能提高高性能混凝土的抗冻性、抗渗性、抗硫酸盐侵蚀性，混凝土磨损量降低并具有优良的护筋性。贾福杰等研究结果表明，随着超细粉煤灰掺量的增加，水泥浆体的干燥收缩呈逐渐降低的趋势，对体积稳定性是有利的。

综上所述，超细粉煤灰在水泥和混凝土中能发挥出优异的填充效应、活性效应和微集料效应，能提高水泥混凝土的工作性能、力学性能和耐久性能，是值得推广和应用的新型矿物掺合料。

表1-1 国内超细粉煤灰的应用研究

| 编号 | 文献 | 产地 | 获取方式 | 比表面积 （m2/kg） | 粒径D50/μm | 需水量比/% | 活性指数/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超细粉煤灰的性能研究 | 湖南 | 原灰 | 370 | 27.16 | 98 | 98 |
|  |  |  | 电收尘气流分选 | 761 | 9.31 | 93 | 108 |
|  |  |  | 电收尘气流分选 | 819 | 6.05 | 89 | 112 |
| 2 | C60超细粉煤灰高性能泵送商品混凝土的配制与工程应用 | 湖南 | 电收尘气流分选 | 605 | — | — | 102 |
| 3 | 不同细度超细粉煤灰对砂浆及混凝土性能影响的研究 | 山西 | 球磨 | — | 6 | 80 | 90 |
|  |  |  |  | — | 4 | 79.2 | 94 |
|  |  |  |  | — | 2 | 76 | 111 |
| 4 | 超细粉煤灰在水泥生产中的应用途径研究 | 陕西 | 原灰 | 312 | — | — | 85 |
|  |  |  | 球磨 | 641 | — | — | 102 |
| 5 | 高性能磨细粉煤灰性能研究及应用探讨 | 陕西 | 原灰 | 261 | 41.3 | 104 | 70 |
|  |  |  | 球磨 | 511 | 9.2 | 101 | 78 |
|  |  |  |  | 607 | 6.3 | 102 | 88 |
|  |  |  |  | 709 | 4.3 | 104 | 93 |
| 6 | 超细粉煤灰性能及其在水泥中的应用研究 | 内蒙古 | II级灰 | 377 | — | 99 | 79 |
|  |  |  | 球磨 | 533 | — | 106 | 86 |
|  |  |  |  | 714 | — | 103 | 90 |
|  |  |  |  | 876 | — | 106 | 85 |
|  |  |  |  | 1019 | — | 107 | 88 |
| 7 | 超细粉煤灰对水泥基复合胶凝材料水化硬化性能的影响 | 山东 | I级灰 | 384 | 14.15 | 88 | 68 |
|  |  |  | 球磨 | 651 | 2.36 | 95 | 86 |
| 8 | 粉煤灰的超细粉磨及其性能的研究 | 未提及 | III级灰A | 253 | — | 106 | 54 |
|  |  |  | 球磨 | 688 | 7.82 | 101 | 79 |
|  |  |  |  | 1115 | 3.55 | 102 | 91 |
|  |  |  | III级灰B | 348 | — | 102 | 66 |
|  |  |  | 球磨 | 628 | 11.08 | 99 | 79 |
|  |  |  |  | 1006 | 3.65 | 100 | 88 |
|  |  |  | II级灰C | 413 | — | 100 | 69 |
|  |  |  | 球磨 | 698 | 7.71 | 100 | 77 |
|  |  |  |  | 1008 | 3.42 | 100 | 89 |
|  |  |  | II级灰D | 373 | — | 100 | 69 |
|  |  |  | 球磨 | 724 | 5.47 | 99 | 77 |
|  |  |  |  | 937 | 3.36 | 100 | 89 |
|  |  |  | II级灰E | 390 | — | 100 | 67 |
|  |  |  | 球磨 | 823 | 6.32 | 100 | 80 |
|  |  |  |  | 1180 | 3.75 | 101 | 91 |
| 9 | 超细化粉煤灰的活性提升 | 湖北 | I级灰 | 480 | 19.7 | — | 99 |
|  |  |  | 湿磨 | 2520 | 2.51 | — | 124 |
| 10 | 蒸汽动能磨制备的超细粉煤灰的性能及其在活性粉末混凝土的应用 | 贵州 | II级灰 | — | 24.5 | 98 | 86 |
|  |  |  | 蒸汽动能磨 | — | 11.6 | 98 | 94 |
|  |  |  |  | — | 5.14 | 99 | 105 |
| 11 | 掺超细灰混凝土早龄期体积稳定性研究 | 内蒙古 | 未提及 | 700 | — | 105 | 98 |
| 12 | 多胶材体系下掺超细粉煤灰混凝土的配制及水化特性研究 | 天津 | 未提及 | 830 | — | 94 | 96 |

表1-1总结了国内部分研究院所对超细粉煤灰制备与应用做的研究工作，超细粉煤灰的制备方式主要包括电收尘气流分选、开路球磨工艺、闭路球磨工艺、湿法粉磨、蒸汽动能磨等，粉煤灰活性随细度的提升而逐渐增加，相比较于II级或I粉煤灰，活性得到大幅提升。

1.4 超细粉煤灰的特性及其应用研究

标准申请立项前，建筑材料工业技术情报研究所和大唐同舟科技有限公司共同对不同地区超细粉煤灰的基本特性及其在水泥和混凝土中的应用进行了系统的研究，研究结果为标准编制工作提供数据支撑。

1.4.1 超细粉煤灰的制备

采用具有特殊级配研磨介质的试验室球磨机对3个地区的原状粉煤灰分别超细粉磨成不同的细度，细度测试结果见表1-2，粒度分布见图1-1。

表1-2  超细粉煤灰细度测试结果

| 电厂 | 样品类型 | 45μm筛余/% | 粒径分布/μm |  |  | 累积分布/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D90 | D50 | D10 | ≤3μm | ≤10μm | ≤30μm |
| 呼铝电 | 原灰 | 35.0 | / | / | / | / | / | / |
|  | HLD1 | 24.3 | 40.683 | 16.046 | 3.150 | 9.41 | 33.58 | 77.76 |
|  | HLD2 | 0 | 32.679 | 11.567 | 2.713 | 11.55 | 44.49 | 87.46 |
|  | HLD3 | 0 | 11.471 | 5.176 | 1.134 | 29.70 | 84.00 | 100.00 |
|  | HLD4 | 0 | 8.471 | 3.793 | 0.968 | 41.09 | 94.86 | 100.00 |
| 乌沙山电厂 | 原灰 | 30.0 | / | / | / | / | / | / |
|  | WSS1 | 0.1 | 26.573 | 10.403 | 2.519 | 12.53 | 48.51 | 93.42 |
|  | WSS2 | 0 | 14.957 | 6.950 | 1.806 | 18.62 | 70.61 | 100.00 |
|  | WSS3 | 0 | 11.819 | 5.684 | 1.560 | 23.30 | 82.74 | 100.00 |
|  | WSS4 | 0 | 9.555 | 4.400 | 1.082 | 34.59 | 91.55 | 100.00 |
| 吕四港电厂 | 原灰 | 34.0 | / | / | / | / | / | / |
|  | LSG1 | 3.3 | 40.193 | 14.891 | 3.504 | 7.89 | 36.22 | 78.58 |
|  | LSG2 | 0 | 17.966 | 7.810 | 2.157 | 16.03 | 62.41 | 99.47 |
|  | LSG3 | 0 | 12.361 | 5.557 | 1.234 | 27.26 | 80.96 | 100.00 |
|  | LSG4 | 0 | 9.715 | 4.331 | 1.021 | 35.44 | 90.99 | 100.00 |

图1-1 超细粉煤灰粒度分布

1.4.2 超细粉煤灰基本性能检测

参照GB/1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》规定的方法测试了超细粉煤灰的需水量比和活性指数，参照GB/T 35164-2017《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》规定的方式测试了超细粉煤灰的流动度比，超细粉煤灰的掺量均为30%，测试结果见表1-3。

由试验结果可知，3个地区超细粉煤灰的活性指数随细度的提升逐渐提高，尤其是到90d龄期时，超细粉煤灰的活性均能达到100%以上，发挥出优于水泥的性能，需水量比略微提高，流动度比保持在（100±2）%。

表1-3  超细粉煤灰的基本性能测试结果

| 电厂 | 样品类型 | 需水量比/% | 流动度比/% | 强度活性指数/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 7d | 28d | 90d |
| 呼铝电 | 原灰 | 104 | 100 | 66 | 76 | 92 |
|  | HLD1 | 105 | 100 | 75 | 85 | 96 |
|  | HLD2 | 104 | 102 | 79 | 93 | 101 |
|  | HLD3 | 108 | 102 | 75 | 94 | 108 |
|  | HLD4 | 110 | 102 | 88 | 98 | 118 |
| 乌沙山电厂 | 原灰 | 100 | 102 | 67 | 71 | 80 |
|  | WSS1 | 98 | 102 | 79 | 82 | 95 |
|  | WSS2 | 104 | 100 | 77 | 83 | 100 |
|  | WSS3 | 104 | 98 | 79 | 85 | 101 |
|  | WSS4 | 106 | 98 | 80 | 91 | 105 |
| 吕四港电厂 | 原灰 | 100 | 100 | 63 | 70 | 81 |
|  | LSG1 | 100 | 102 | 78 | 79 | 96 |
|  | LSG2 | 102 | 100 | 79 | 83 | 100 |
|  | LSG3 | 105 | 100 | 81 | 85 | 104 |
|  | LSG4 | 106 | 100 | 78 | 89 | 106 |

1.4.3 超细粉煤灰在水泥中的应用研究

以内蒙古某P·O42.5成品水泥为研究对象，研究超细粉煤灰的细度、掺量对成品水泥强度、标准稠度用水量、凝结时间的影响。将不同细度的HLD2、HLD3和HLD4的超细粉煤灰分别替代5%、10%、15%、20%、25%的P·O42.5水泥，试验结果见表1-4。

表1-4  超细粉煤灰对水泥性能的影响

| 类型 | 替代比例/% | 抗压强度/MPa |  | 标准稠度用水量/% | 凝结时间/min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3d | 28d |  | 初凝 | 终凝 |
| 基准-1 | 0 | 34.8 | 58.9 | 27.4 | 138 | 228 |
| HLD2 | 5 | 32.3 | 57.8 | 27.6 | 169 | 266 |
|  | 10 | 31.5 | 59.6 | 28.0 | 182 | 280 |
|  | 15 | 30.9 | 61.1 | 28.8 | 187 | 292 |
|  | 20 | 27.3 | 57.0 | 29.4 | 182 | 279 |
|  | 25 | 28.5 | 60.4 | 30.0 | 209 | 302 |
| 基准-2 | 0 | 29.3 | 56.4 | 27.8 | 154 | 245 |
| HLD3 | 5 | 30.8 | 60.4 | 27.4 | 176 | 269 |
|  | 10 | 28.5 | 59.3 | 27.8 | 189 | 282 |
|  | 15 | 28.6 | 59.1 | 27.8 | 198 | 298 |
|  | 20 | 28.8 | 61.8 | 28.0 | 201 | 292 |
|  | 25 | 25.2 | 56.5 | 28.4 | 220 | 312 |
| HLD4 | 5 | 30.3 | 60.5 | 27.2 | 165 | 258 |
|  | 10 | 29.9 | 62.5 | 26.8 | 180 | 281 |
|  | 15 | 28.7 | 59.4 | 26.8 | 189 | 291 |
|  | 20 | 27.5 | 60.5 | 26.8 | 199 | 296 |
|  | 25 | 26.4 | 60.9 | 26.8 | 215 | 309 |

（注：基准-1为2022年9月成型，基准-2为2022年12月成型）

由表1-4可知，P·O42.5中掺加不同细度的超细粉煤灰后，强度呈现出不同的变化规律。其中P·O42.5水泥中掺入5~25%的HLD2超细粉煤灰后，3d抗压强度均低于纯水泥组，且随着替代量的提高而逐渐降低，龄期增长至28d时，抗压强度能达到甚至超过纯P·O42.5水泥的强度，其中在替代量为15%时达到最高值，28d抗压强度较纯P·O42.5水泥组提高了2.2MPa；P·O42.5水泥中掺加5~25%的HLD3和HLD4超细粉煤灰后，3d抗压强度都呈现出先增大后减小的规律，替代量在15~20%时，3d抗压强度基本保持与纯P·O42.5水泥一致，28d抗压强度均高于纯P·O42.5水泥，且掺量不超过20%时，抗压强度均能提高3-5MPa。在早期，强度主要由水泥的水化作用提供，超细粉煤灰活性组分发生水化反应的程度有限，在水泥浆体中主要起到物理填充作用，因此，当超细粉煤灰越细，适当掺量下有利于水泥砂浆早期强度的发展，而在后期，超细粉煤灰由于比表面积增加，有利于其发挥二次水化反应，生成的C-S-H凝胶能较好的改善水泥基材料的微观结构，提高力学性能。

较纯水泥组，掺加5~25%不同细度的超细粉煤灰对水泥标准稠度的影响规律是完全不同的。掺加HLD2超细粉煤灰时，标准稠度用水量随着掺量的增加逐渐增加，且均高于基准水泥；掺加HLD3超细粉煤灰时，标准稠度用水量呈现出先减小后增大的趋势，且在最高掺量25%时，标准稠度用水量仅增大0.6%。掺加HLD4超细粉煤灰时，标准稠度用水量较基准组均减小，且此时超细粉煤灰掺量对标准稠度用水量的影响较小，均为26.8%，较基准水泥降低了1%，具有优异的减水效应。在合适的掺量下，超细粉煤灰越细，在水泥中发挥的堆积填充效应越明显，发挥的减水效应越佳。

掺加不同细度的超细粉煤灰后，初凝时间和终凝时间均延长，其中掺量低于20%时，初凝时间延长22~47min，终凝时间延长38~64min，但均符合GB 175中对水泥凝结时间的要求。（该部分研究结果已发表在《混凝土与水泥制品》）杂志上）

1.4.4 超细粉煤灰在混凝土中的应用研究

根据前期的探索试验，超细粉煤灰可在C30混凝土原有配合比不变情况下再替代部分水泥，混凝土抗压强度不降低。为研究超细粉煤灰细度对混凝土性能的影响，在某混凝土搅拌站实际生产用原材料和配比的基础上开展混凝土试验，使用HLD2、HLD3和HLD4超细粉煤灰等量替代13.6%的水泥。C30混凝土配合比见表1-5。

表1-5  混凝土配合比（kg/m3）

| 类型 | 总胶材 | P·O42.5水泥 | 粉煤灰 | 矿粉 | 超细粉煤灰 | 水 | 砂 | 石子 | 外加剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准组 | 361 | 220 | 87 | 54 | / | 175 | 792 | 1050 | 7.95 |
| HLD2 | 361 | 190 | 87 | 54 | 30 | 175 | 792 | 1050 | 7.95 |
| HLD3 | 361 | 190 | 87 | 54 | 30 | 175 | 792 | 1050 | 7.95 |
| HLD4 | 361 | 190 | 87 | 54 | 30 | 175 | 792 | 1050 | 7.95 |

表1-6  混凝土抗压强度

| 类型 | 坍落度/mm | 抗压强度/MPa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3d | 7d | 28d | 56d | 90d |
| 基准组 | 230 | 16.6 | 26.4 | 37.7 | 45.0 | 48.7 |
| HLD2 | 235 | 15.6 | 25.9 | 40.6 | 45.6 | 51.9 |
| HLD3 | 240 | 16.4 | 26.4 | 40.6 | 45.7 | 51.9 |
| HLD4 | 240 | 16.2 | 26.1 | 40.1 | 47.6 | 53.9 |

表1-7  混凝土碳化深度

| 类型 | 碳化深度/mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3d | 7d | 14d | 28d |
| 基准组 | 6.8 | 7.9 | 7.6 | 8.1 |
| HLD2 | 5.9 | 6.5 | 7.8 | 7.0 |
| HLD3 | 4.9 | 5.8 | 7.7 | 6.7 |
| HLD4 | 4.7 | 5.3 | 7.2 | 6.5 |

表1-8  混凝土抗硫酸盐侵蚀试验结果

| 类型 | 干湿循环90次 |  |  | 干湿循环120次 |  |  | 干湿循环150次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗压强度/MPa |  | 耐蚀系数/% | 抗压强度/MPa |  | 耐蚀系数/% | 抗压强度/MPa |  | 耐蚀系数/% |
|  | 试验组 | 标养组 |  | 试验组 | 标养组 |  | 试验组 | 标养组 |  |
| 基准组 | 45.0 | 44.5 | 101 | 45.3 | 50.6 | 90 | 42.4 | 49.8 | 85 |
| HLD2 | 50.2 | 51.2 | 98 | 49.5 | 52.0 | 95 | 49.4 | 52.0 | 95 |
| HLD3 | 52.7 | 53.1 | 99 | 51.7 | 53.2 | 97 | 50.6 | 53.3 | 95 |
| HLD4 | 52.3 | 50.9 | 103 | 57.1 | 54.2 | 105 | 53.5 | 55.4 | 97 |

由表1-6可知，掺加超细粉煤灰可提高混凝土的坍落度，这是由于超细粉煤灰颗粒尺寸小于水泥、矿粉和粉煤灰，可有效置换出粉体颗粒空隙中的自由水，从而增加了混凝土的流动性，起到了矿物减水剂的作用。

超细粉煤灰细度对C30混凝土早期抗压强度的影响较小，掺加不同细度超细粉煤灰的混凝土3d和7d抗压强度均保持与基准组相当，超细粉煤灰发挥出的堆积填充作用可弥补水泥减少导致强度降低的不足，28~90d超细粉煤灰组混凝土抗压强度均有不同程度的提高，且明显的是HLD4组56d和90d抗压强度明显高于其它两个细度的超细粉煤灰组，这与HLD4超细粉煤灰的90d活性指数试验结果相符，由于越细的超细粉煤灰可发挥出更优异的活性效应，生成更多的水化产物，使得混凝土强度进一步提升。

表1-7和表1-8分别为掺加不同细度超细粉煤灰后对混凝土抗碳化性能和抗硫酸盐侵蚀性能的影响试验结果，明显可以看出，掺加超细粉煤灰后，混凝土碳化深度明显减小，抗碳化性能得到一定提升，且随着超细粉煤灰细度的增加，抗碳化性能提升越明显。在干湿循环90次后，混凝土耐蚀系数均保持在100%左右，抗硫酸盐侵蚀性能未能体现出明显的差别，而干湿循环120次和150次以后，基准组耐蚀系数分别为90%和85%，而掺加超细粉煤灰的混凝土耐蚀系数明显提高，且随着超细粉煤灰细度的提升，耐蚀系数逐渐增加，掺加HLD4的混凝土耐蚀系数分别提高了15%和12%。这是由于掺入超细粉煤灰可发挥微集料物理填充作用，且生成的C-S-H凝胶产物会进一步填充水泥石的毛细孔，提高了水泥石的密实度，使得侵蚀介质浸入混凝土内部更困难。（该部分研究结果已发表在《混凝土与水泥制品》）杂志上）

超细粉煤灰作为一种新型的矿物掺合料，在水泥和混凝土中能发挥出优异的性能，在一定程度上促进水泥和混凝土行业实现双碳目标，具有重要的推广应用价值。

1.5 实际生产应用情况调研

编制组在全国范围内调研了7家超细粉煤灰生产企业，总产能在500万吨左右，上述企业均完全以粉煤灰作为生产原料，经过粉磨后得到超细粉煤灰产品，主要产品质量控制指标为细度、需水量比、28d活性指数，具体情况见表1-9。从表中可以看出，产品细度45μm方孔筛筛余均低于1.0%，比表面积大多分布在500~700m2/kg，需水量比大多低于105%，活性指数大多能高于80%。产品主要销售至水泥厂和混凝土搅拌站，在水泥中可提高粉煤灰的掺量，降低水泥熟料的用量，在混凝土中使用超细粉煤灰可降低总胶凝材料用量，且相比较于II级粉煤灰，可进一步提高粉煤灰在胶凝材料中的比例，进而降低水泥的用量，水泥和混凝土的综合性能得到改善。

表1-9 超细粉煤灰生产企业调研情况

| 公司名称 | 地点 | 粉磨工艺 | 年产能/万吨 | 调研情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 45μm筛筛余/% | 比表面积m2/kg | 需水量比/% | 28d活性指数/% |
| 陕西秦龙电力股份有限公司环保科技分公司 | 陕西省西咸新区 | 开路球磨 | 200 | ≤0.5 | / | ≤105 | ≥75 |
| 山东竣鸿环保科技有限公司 | 山东淄博 | 开路球磨 | 30 | / | ≥500 ≥700 | 105~110 | ≥80 ≥90 |
| 陕西尧柏新材料科技有限公司 | 陕西渭南 | 开路球磨 | 120 | ≤0.5 | 550~600 | ≤105 | ≥85 |
| 浙江合力海科新材料股份有限公司 | 浙江兰溪 | 闭路球磨 | 30 | ≤1.0 | 650 | 102 | 88~94 |
| 山东顺科建材科技有限公司 | 山东烟台 | 开路球磨 | 30 | ≤0.8 | ≥550 | ≤105 | ≥85 |
| 海南蓝岛环保产业股份有限公司 | 海南儋州 | 开路球磨 | 30 | ≤0.3 | 550~600 | ≤105 | ≥80 |
| 贵州名川粉煤灰有限公司 | 贵州贵阳 | 蒸汽动能磨 | 10 | 0 | / | ≤105 | ≥80 |

1.6 主要工作过程

本标准于2023年1月16日由中国建筑材料联合会批准立项，2023年9月27日由建筑材料工业技术情报研究所和大唐同舟科技有限公司组织，以视频会议的形式召开标准启动会暨第一次工作会议，成立了标准编制工作组，各参编单位相关负责人共计20多人参加会议。建筑材料工业技术情报研究所介绍了立项背景、前期筹备情况和标准草稿情况，各单位参会代表分别提出了各自的意见和建议，大家经过讨论后形成了统一的意见，确定了第一轮验证试验工作计划及任务分工，并在全国内征集试验样品。

2023年10月-2024年3月，完成了超细粉煤灰样品的征集、分发任务，开展验证试验，完成了所有指标测试。

# 2 标准编制原则和主要内容

2.1 标准编制原则

本标准根据GB/T 1.1-2020进行编制。标准编制过程中，遵从借鉴国内外先进标准原则、技术创新原则、与其他标准协调性原则、标准文本规范性与适用性原则和突出产品技术性原则。

2.2 主要内容

2.2.1 范围

本文件规定了混凝土和砂浆用超细粉煤灰的分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、交货与验收、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于作混凝土和砂浆掺合料的超细粉煤灰。

2.2.2 规范性引用文件

本标准共引用了11个国家标准。包括以下标准：

（1）GB 175  通用硅酸盐水泥

引用了该标准中硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的相关内容。

（2）GB/T 176  水泥化学分析方法

引用了该标准关于三氧化硫、氯离子等技术指标测试方法的相关内容。

（3）GB/T 1345  水泥细度检验方法 筛析法

引用了该标准中45μm筛余检测方法的相关内容。

（4）GB/T 1346  水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

引用了该标准中安定性检测方法的相关内容。

（5）GB/T 1596  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

引用了该标准中粉煤灰定义的相关内容。

（6）GB/T 9774  水泥包装袋

引用了该标准中产品包装袋技术要求的相关内容。

（7）GB/T 12573  水泥取样方法

引用了该标准中关于取样方法的相关内容。

（8）GB/T 26748  水泥助磨剂

引用了该标准关于助磨剂技术要求的相关内容。

（9）GB/T 35164  用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉

引用了该标准中流动度比测试方法的相关内容。

（10）GB/T 39701  粉煤灰中铵离子含量的限量及检验方法

引用了该标准中铵离子含量测试方法的相关内容。

（11）JC/T 721  水泥颗粒级配测定方法 激光法

引用了该标准中粒径测试方法的相关内容。

2.2.3  术语与定义

（1）超细粉煤灰

以粉煤灰为主要原料，经磨细或分选得到的具有较细粒径的粉体材料。

2.2.4  分类

由于粉煤灰的成分、处理加工工艺、细度等不同，超细粉煤灰活性指数存在较大差异。为满足市场需要，本文根据活性指数，将超细粉煤灰分为I级和II级。

2.2.5  组分与材料

（1）粉煤灰

粉煤灰应符合GB/T 1596的规定。

（2）助磨剂

助磨剂应符合GB/T 26748的规定，其加入量不应超过超细粉煤灰质量的0.5%。

2.2.6  技术要求

本文件的技术指标包括细度、活性指数、流动度比、烧失量、含水量、三氧化硫、氯离子、铵离子、游离氧化钙、安定性。

2.2.6.1  细度

细度是表征超细粉煤灰颗粒大小的量化指标，同时也是体现超细粉煤灰特性的重要依据。建材行业通常使用方孔筛筛余、勃氏比表面积和激光粒度分布表征颗粒细度，但考虑到超细粉煤灰的比表面积有可能会超过勃氏比表面积仪的测量范围（200~600m2/kg），且粉煤灰中存在多孔组分，因此本文件选择方孔筛筛余和激光粒度分布表征超细粉煤灰的细度。根据前期超细粉煤灰的样品调研、文献整理以及研究结果，本文件规定，超细粉煤灰的粒径D50不大于10μm，45μm方孔筛筛余不大于1.0%。

2.2.6.2  活性指数

活性指数是体现超细粉煤灰作为混凝土和砂浆掺合料胶凝活性的重要技术指标，经超细粉磨处理后的粉煤灰活性可以得到显著提升。经文献调研和研究得知，超细粉煤灰的活性指数通常随细度的提升而逐渐增加，而获得越细的超细粉煤灰，实际生产能耗也越高，为了体现产品的优越性和产品差异化，根据超细粉煤灰产品调研情况，本文件将超细粉煤灰分为两个等级，I级7d活性不小于70%，28d活性不小于85%；II级7d活性不小于80%，28d活性不小于100%。

2.2.6.3  流动度比

需水量比和流动度比是评价矿物掺合料流变性及工作性能变化的重要表征方式。由于需水量比试验方法实际操作起来，数据离散性较流动度比大，且试验次数较流动度比多，本标准采用流动度比来表征超细粉煤灰对砂浆流动性的影响。超细粉煤灰较常规细度粉煤灰的比表面积更大、颗粒粒径更小，且经过超细粉磨后，部分粉煤灰球状微珠会被粉磨成不规则的粗糙表面结构，可能会导致超细粉煤灰的需水量增加，但经研究表明，粉煤灰超细之后，能更好的填充于胶凝材料体系的孔隙之中，释放出更多的自由水，并没有因为比表面积增大、粉煤灰球状微珠减少而增加体系的用水量，前期试验研究得知，超细粉煤灰的流动度比大多能满足不小于100%，而目前常用的磨细掺合料标准如石灰石粉、粒化高炉矿渣粉、钢渣粉、粒化电炉磷渣粉等对流动度比的要求都为不小于95%。结合产品性能，体现超细粉煤灰的优异填充效应，本文件规定流动度比不小于100%。

2.2.6.4  烧失量

超细粉煤灰烧失量主要是反映在含碳量上，含碳量越高，烧失量越大，烧失量过大会对超细粉煤灰的应用产生很大的负面影响，如导致水泥与外加剂的适应性变差、混凝土需水量或外加剂掺量增大等问题。随着我国燃煤电厂工艺技术水平的提高，粉煤灰的烧失量都普遍降低，经实际和文献调研，粉煤灰的烧失量大多在5%以下。本文件参照GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》I级粉煤灰指标要求，规定超细粉煤灰的烧失量不大于5.0%。

2.2.6.5  含水量

含水量会影响超细粉煤灰的储存、运输等。参照GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》标准的要求，规定含水量不大于1.0%。

2.2.6.6  三氧化硫

三氧化硫含量控制不当容易引发水泥安定性问题、外加剂相容性及水泥混凝土凝结时间过长问题等，参照GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》标准的要求，规定三氧化硫含量不大于3.0%。

2.2.6.7  氯离子

粉煤灰本身氯离子含量很低，粉磨过程中有些企业为提高活性而掺加氯盐，可能会导致超细粉煤灰氯离子超标，进而影响超细粉煤灰的使用安全性，因此必须限定超细粉煤灰的氯离子含量。参考通用硅酸盐水泥标准的要求，规定氯离子不大于0.06%。

2.2.6.8  铵离子含量

随着国家对燃煤电厂烟气NOx排放的控制要求，需要在烟气中喷加尿素或者氨水，这就导致粉煤灰表面会存留部分硫酸氢铵，粉煤灰铵含量升高导致粉煤灰板结、附着料仓、异常气味、混凝土拌合物含气量高、体积膨胀和强度下降等问题，且氨气的缓慢挥发造成水泥混凝土建筑物室内的氨气污染，影响作业人员身体安全。目前我国的火电厂已基本完成脱硝改造，工程中采购粉煤灰基本为脱硝粉煤灰。因此有必要对超细粉煤灰的铵离子含量作限定，参照GB/T 39701-2020《粉煤灰中铵离子含量的限量及检验方法》，限定超细粉煤灰铵离子含量不大于210mg/kg。

2.2.6.9  游离氧化钙

粉煤灰的生产过程可能会带入游离氧化钙，游离氧化钙水化生产氢氧化钙，体积增大1.98倍，很多研究表明这是导致粉煤灰安定性不良的重要因素。粉煤灰标准中规定F类粉煤灰和C类粉煤灰游离氧化钙含量分别不大于1.0%和4.0%。本文件要求从严，规定游离氧化钙不大于1.0%。

2.2.6.10  安定性

水泥安定性不合格，一般是由于水泥中的游离氧化钙、游离氧化镁或掺入的石膏过多等原因所造成的。水泥中掺入超细粉煤灰会带入游离氧化钙及三氧化硫，为保证超细粉煤灰的使用安全性，需保证其安定性合格。参照GB/T 1346中的雷氏法进行，试验结果不大于5.0mm为安定性合格。

3 试验验证情况分析

为最大限度保证标准的科学性、适用性和合理性，在全国范围内广泛征集了试验所需的超细粉煤灰样品。标准编制组研究讨论确定了样品提供单位及样品检测单位，并制定了详细的验证试验方案，进行了大量验证试验。

3.1 验证试验样品提供单位和检验单位

编制组在陕西、山东、浙江、贵州、内蒙古、江苏、广东、辽宁8个省份取样19个，分别编号1~14，其中1~10为企业工业化生产的超细粉煤灰产品，11~19为试验室超细粉磨得到的超细粉煤灰样品，样品信息如表3-1。本标准试验验证单位共计3家，详见表3-2。

表3-1  超细粉煤灰样品

| 样品编号 | 来源地 |
| --- | --- |
| 1 | 陕西西咸新区 |
| 2 | 陕西西咸新区 |
| 3 | 陕西西咸新区 |
| 4 | 山东淄博 |
| 5 | 山东淄博 |
| 6 | 陕西渭南 |
| 7 | 浙江兰溪 |
| 8 | 山东烟台 |
| 9 | 贵州遵义 |
| 10 | 贵州遵义 |
| 11 | 内蒙古呼和浩特 |
| 12 | 内蒙古呼和浩特 |
| 13 | 浙江宁波 |
| 14 | 浙江宁波 |
| 15 | 江苏南通 |
| 16 | 江苏南通 |
| 17 | 内蒙古锡林郭勒 |
| 18 | 广东湛江 |
| 19 | 辽宁铁岭 |

表3-2  试验验证单位及编号

| 单位名称 | 编号 |
| --- | --- |
| 建筑材料工业技术情报研究所 | A |
| 太原科技大学 | B |
| 杭州建筑构建集团有限公司 | C |

3.2 试验验证结果与分析

验证试验主要是测试了19个超细粉煤灰样品的45μm筛余、粒度分布、7d和28d活性指数、流动度比、烧失量、铵离子含量技术指标，试验结果如表3-3~表3-8所示。

3.2.1  45μm筛余

本文件规定，超细粉煤灰的45μm筛余应不大于1.0%。验证试验结果表明，超细粉煤灰的45μm筛余测试结果在0~1.5%之间，45μm筛余不大于1.0%的合格率为92.3%。

表3-3  各单位45μm筛余试验结果

| 样品编号 | 45μm筛余 |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | C |
| 1 | 0.1 | 0 |
| 2 | 0.2 | 0.3 |
| 3 | 1.5 | 0.4 |
| 4 | 0.1 | 1.1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0.1 |  |
| 7 | 0.6 |  |
| 8 | 0.1 |  |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0.1 |
| 11 | 0 |  |
| 12 | 0 |  |
| 13 | 0 |  |
| 14 | 0 |  |
| 15 | 0 |  |
| 16 | 0 |  |
| 17 | 0 |  |
| 18 | 0 |  |
| 19 | 0 |  |

3.2.2  粒径

本文件规定，超细粉煤灰的粒径D50不大于10μm。验证试验结果表明，超细粉煤灰的粒径D50分布在3μm~13μm之间，D50不大于10μm的合格率为60%。

表3-4  各单位粒度分布试验结果

| 样品编号 | 粒度分布 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  | B |  |  |
|  | D90 | D50 | D10 | D90 | D50 | D10 |
| 1 | 28.556 | 10.87 | 2.859 | 30.695 | 10.095 | 1.541 |
| 2 | 31.599 | 12.573 | 3.383 | 41.98 | 11.88 | 4.6485 |
| 3 | 46.137 | 12.303 | 1.996 | 34.695 | 12.2 | 1.833 |
| 4 | 31.062 | 12.097 | 3.411 | 29.845 | 9.169 | 1.96 |
| 5 | 16.900 | 7.151 | 1.687 | 16.905 | 6.221 | 1.112 |
| 6 | 25.336 | 10.861 | 2.950 |  |  |  |
| 7 | 33.364 | 11.430 | 2.094 | 1.4345 | 9.959 | 31.075 |
| 8 | 36.494 | 13.763 | 3.029 |  |  |  |
| 9 | 10.602 | 5.471 | 1.763 |  |  |  |
| 10 | 18.616 | 8.090 | 2.516 |  |  |  |
| 11 | 8.471 | 3.793 | 0.968 |  |  |  |
| 12 | 11.471 | 5.176 | 1.134 |  |  |  |
| 13 | 9.555 | 4.400 | 1.322 |  |  |  |
| 14 | 11.819 | 5.684 | 1.560 |  |  |  |
| 15 | 9.715 | 4.331 | 1.239 |  |  |  |
| 16 | 12.361 | 5.557 | 1.695 |  |  |  |
| 17 | 10.936 | 5.501 | 1.575 |  |  |  |
| 18 | 11.381 | 5.470 | 1.480 |  |  |  |
| 19 | 10.167 | 4.294 | 0.930 |  |  |  |

3.2.3  活性指数

本文件规定，超细粉煤灰的活性指数分为I级和II级，其中I级要求为7d活性指数不小于70%，28d活性指数不小于85%，II级要求为7d活性指数不小于80%，28d活性指数不小于100%。整体来看，7d和28d活性指数达到I级和II级的合格率分别为11.5%和80.8%。

表3-5  各单位活性指数试验结果

| 样品编号 | 活性指数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  | C |  |
|  | 7d | 28d | 7d | 28d |
| 1 | 69 | 75 | 72 | 94 |
| 2 | 71 | 77 | 74 | 94 |
| 3 | 78 | 90 | 73 | 110 |
| 4 | 69 | 81 | 77 | 97 |
| 5 | 77 | 92 | 81 | 109 |
| 6 | 66 | 76 |  |  |
| 7 | 77 | 86 |  |  |
| 8 | 71 | 86 |  |  |
| 9 | 73 | 89 | 81 | 98 |
| 10 | 67 | 77 | 75 | 98 |
| 11 | 88 | 98 |  |  |
| 12 | 75 | 94 |  |  |
| 13 | 80 | 91 |  |  |
| 14 | 79 | 85 |  |  |
| 15 | 78 | 89 |  |  |
| 16 | 81 | 85 |  |  |
| 17 | 85 | 95 |  |  |
| 18 | 83 | 102 |  |  |
| 19 | 89 | 114 |  |  |

3.2.4  流动度比

本文件规定，超细粉煤灰的流动度比不小于100%。验证试验结果表明，超细粉煤灰的流动度比分布在86%~107%之间，流动度比不小于100%的合格率为84.6%。

表3-6 各单位流动度比试验结果

| 样品编号 | 流动度比 |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | C |
| 1 | 105 | 101 |
| 2 | 107 | 101 |
| 3 | 86 | 94 |
| 4 | 107 | 102 |
| 5 | 105 | 101 |
| 6 | 100 |  |
| 7 | 95 |  |
| 8 | 89 |  |
| 9 | 107 | 101 |
| 10 | 107 | 101 |
| 11 | 102 |  |
| 12 | 102 |  |
| 13 | 100 |  |
| 14 | 100 |  |
| 15 | 100 |  |
| 16 | 100 |  |
| 17 | 103 |  |
| 18 | 103 |  |
| 19 | 103 |  |

3.2.5  烧失量

本文件规定，超细粉煤灰的烧失量不大于5.0%。验证试验表明，超细粉煤灰的烧失量全部不大于5.0%，合格率为100%。

表3-7   各单位烧失量试验结果

| 样品编号 | 烧失量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | C |
| 1 | 2.0 | 2.3 |
| 2 | 1.9 | 2.2 |
| 3 | 3.6 | 3.4 |
| 4 | 0.9 | 1.1 |
| 5 | 1.5 | 1.4 |
| 6 | 2.6 |  |
| 7 | 2.9 |  |
| 8 | 3.6 |  |
| 9 |  | 4.1 |
| 10 |  | 2.3 |
| 11 | 2.3 |  |
| 12 | 2.3 |  |
| 13 | 2.2 |  |
| 14 | 2.2 |  |
| 15 | 1.9 |  |
| 16 | 1.9 |  |
| 17 | 1.3 |  |
| 18 | 2.8 |  |
| 19 | 2.5 |  |

3.3.6  铵离子含量

本文件规定，超细粉煤灰的铵离子含量不大于210mg/kg。验证试验结果表明，超细粉煤灰的铵离子含量全部都不大于210mg/kg，合格率为100%。

表3-8  铵离子含量试验结果

| 样品编号 | 铵离子含量试验结果/mg/kg |
| --- | --- |
| 1 | 151 |
| 2 | 88 |
| 3 | 14 |
| 4 | 40 |
| 5 | 34 |
| 6 | 19 |
| 7 | 27 |
| 8 | 69 |
| 9 | 15 |
| 10 | 86 |
| 11 | 156 |
| 12 | 156 |
| 13 | 178 |
| 14 | 180 |
| 15 | 89 |
| 16 | 85 |
| 17 | 121 |
| 18 | 88 |
| 19 | 45 |

3.3.7 试验指标的合格率

超细粉煤灰指标的合格率见表3-9。由结果可知，超细粉煤灰指标合格率未达到100%的指标有45μm筛余、粒径、活性指数、流动度比，由于各地区超细粉煤灰在化学组成、需水量和水化活性都有一定的差别，最终的产品性能会存在差异。

全部19个超细粉煤灰样品中，有2个超细粉煤灰样品达到I级指标要求，合格率为10.5%，有11个超细粉煤灰样品达到II级指标要求，合格率为57.9%。

表3-9  超细粉煤灰指标合格率

| 项目 | 理化性能要求 |  |  | 合格率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45μm筛余 | ≤1.0% |  |  | 92.3 |
| 粒径D50 | ≤10μm |  |  | 60.0 |
| 活性指数 | I级 | 7d | ≥80% | 11.5 |
|  |  | 28d | ≥100% |  |
|  | II级 | 7d | ≥70% | 80.8 |
|  |  | 28d | ≥85% |  |
| 流动度比 | ≥100% |  |  | 84.6 |
| 烧失量（质量分数） | ≤5.0% |  |  | 100 |
| 铵离子含量 | ≤210mg/kg |  |  | 100 |

4 标准中所涉及的专利

通过资料查询，网上征询和征求意见阶段反馈的信息，直至今日尚未发现标准内容有关专利所有权的请求。

5 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

超细粉煤灰作为混凝土掺合料，可以降低水泥的用量，提高混凝土的早期和后期强度，并改善混凝土的耐久性能。目前，生产超细粉煤灰的企业数量达数十家，年产能在1000万吨以上，且还有超过3000万吨超细复合矿物掺合料的年产能，同时具备生产超细粉煤灰的能力。随着我国粉磨技术不断进步，如何合理利用超细粉煤灰具有一定的环保战略意义和非常好的市场前景。

在双碳背景下，国家十分重视进一步提高大宗工业固废的综合利用，2021年10月，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》，在建材行业碳达峰中提出鼓励建材企业使用粉煤灰、工业废渣、尾矿渣等作为原料或水泥混合材。2022年3月，国家发改委发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》的通知，附件11《水泥行业节能降碳改造升级实施指南》中指出：推动以高炉矿渣、粉煤灰等工业固体废弃物为主要原料的超细粉替代普通混合材，提高水泥粉磨过程中固废资源替代熟料比例，降低水泥产品中熟料系数，减少水泥熟料消耗量，提升固废利用水平。2022年11月，工信部联合四部门印发《建材行业碳达峰实施方案》，提出鼓励以高炉矿渣、粉煤灰等对产品性能无害的工业固体废弃物为主要原料的超细粉生产利用，提高混合材产品质量。政策驱动下，中国建筑学会标准T/ASC 07-2019《砂浆和混凝土用超细粒化高炉矿渣粉》、中国建材联合会标准T/CBMF 194-2022《超细复合矿物掺合料》、中国建材联合会标准《混凝土和砂浆用超细钢渣粉》等超细矿物掺合料的标准相继发布实施。

由于缺少标准指导和规范，目前企业大多还是参考GB/T 1596对超细粉煤灰产品的性能进行评判，由于应用于混凝土中的超细粉煤灰与粉煤灰在活性发展、工作性能、掺量等上有着明显的区别，现行标准未能体现对超细粉煤灰高效应用的指导作用。国内工程业界迫切需要《混凝土和砂浆用超细粉煤灰》来规范与指导超细粉煤灰的应用。相信随着本标准的推出，可使超细粉煤灰在理论上有理可依，应用上更加合理、施工上更加规范、工程质量更为可靠，必将提高我国工业固废资源的再利用率，促进绿色混凝土的发展，预计每年为混凝土行业带来数十亿的经济效益。

6 采用国际标准和国外先进标准情况

本标准没有采用相关国际和国外标准。

7 与现行的相关法律、法规、规章及相关标准（包括强制性标准）的协调性

经调研，本标准符合现行的相关法律、法规、规章及相关标准（包括强制性标准）的要求，并具有协调一致性。目前，国内相关标准有GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》、GB/T 51003-2014《矿物掺合料应用技术规范》、GB/T 18736-2017《高强高性能混凝土用矿物外加剂》。GB/T 1596和GB/T 18736中对粉煤灰的细度、活性要求较低，GB/T 51003中对活性不做要求，三个标准对粉煤灰的铵离子含量均不作限定，不符合超细粉煤灰产品的性能特点。 因此，本标准是对现行标准体系的补充，与其他相关标准没有冲突。

表7-1  本文件与其他标准对比情况

| 项目 |  | 本文件 |  | GB/T 1596 |  |  | GB/T 51003 |  | GB/T 18736 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I级 | II级 | I级 | II级 | III级 | 磨细I级 | 磨细II级 |  |
| 45μm方孔筛筛余/% |  | ≤1.0 |  | ≤12.0 | ≤30.0 | ≤45.0 | — |  | ≤25.0 |
| 粒径D50/μm |  | ≤10 |  | — |  |  | — |  | — |
| 比表面积/m2/kg |  | — |  | — |  |  | ≥600 | ≥400 | — |
| 活性指数/% | 7d | ≥80 | ≥70 | — |  |  | — |  | — |
|  | 28d | ≥100 | ≥85 | ≥70 |  |  |  |  | ≥70 |
| 流动度比/% |  | ≥100 |  | — |  |  | — |  | — |
| 需水量比/% |  | — |  | ≤95 | ≤105 | ≤115 | ≤95 | ≤105 | ≤100 |
| 烧失量（质量分数）/% |  | ≤5.0 |  | ≤5.0 | ≤8.0 | ≤10.0 | ≤5.0 | ≤8.0 | ≤5.0 |
| 含水量（质量分数）/% |  | ≤1.0 |  | ≤1.0 |  |  | ≤1.0 |  | ≤1.0 |
| 三氧化硫（质量分数）/% |  | ≤3.0 |  | ≤3.0 |  |  | ≤3.0 |  | ≤3.0 |
| 氯离子（质量分数）/% |  | ≤0.06 |  | — |  |  | ≤0.02 |  | ≤0.06 |
| 游离氧化钙（质量分数）/% | F类 | ≤1.0 |  | ≤1.0 |  |  | ≤1.0 |  | ≤1.0 |
|  | C类 |  |  | ≤4.0 |  |  | ≤4.0 |  |  |
| 安定性（雷氏法）/mm | F类 | ≤5.0 |  | — |  |  | — |  | — |
|  | C类 |  |  | ≤5.0 |  |  | ≤5.0 |  |  |
| 二氧化硅、三氧化二铝总量（质量分数）/% | F类 | — |  | ≥70.0 |  |  | — |  | — |
|  | C类 |  |  | ≥50.0 |  |  |  |  |  |
| 铵离子含量/mg/kg |  | ≤210 |  | — |  |  | — |  | — |
| 放射性 |  | — |  | 合格 |  |  | — |  | — |

本文件与GB/T 1596、GB/T 51003、GB/T 18736相比，有以下不同：

（1）45μm筛余要求更低，本文件适用于更细等级的粉煤灰。

（2）活性指数要求更高，且对7d活性指数提出要求。超细粉煤灰具有更高的细度，能发挥出优异的活性效应和堆积填充效应，在反应早期和后期均能保证强度提升。

（3）本文件采用流动度比反映超细粉煤灰在混凝土和砂浆中的工作性能，较常用的矿物掺合料如矿粉、石灰石粉（流动度比≥95%）等，本文件对流动度比的要求更高。超细粉煤灰可有效填充于水泥颗粒之间，打破水泥絮凝结构，发挥出优异的填充作用，提高混凝土的流动度。

（4）本文件增加铵离子含量指标要求。

8 重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

9 标准性质的建议说明

本标准为推荐性建材行业协会标准。

10 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

待本标准批准发布后，建议由标委会组织相关生产、检验、施工、设计等有关单位进行宣贯。

11 其他说明

无其他说明事项。