协会标准项目建议书

| 建议项目名称 （中文） | 高分子湿铺防水卷材 |  |  |  | 建议项目名称 （英文） |  | Polymer wet installed waterproofing sheet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ☑ 制定 |  | □ 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |  |
| 采用程度 | □ IDT | □ MOD |  | □ NEQ | 采标号 |  |  |  |
| 国际标准名称（中文） |  |  |  |  | 国际标准名称（英文） |  |  |  |
| ICS分类号 | 91.120.30 |  |  |  | 中国标准分类号 |  | Q17 |  |
| 标准主要起草单位 | 西牛皮防水科技有限公司 |  |  |  | 计划起止时间 |  | 2024.8-2025.8 |  |
| 目的﹑意义或必 要性 | 指出标准项目涉及的方面，期望解决的问题； 防水层是防止水、水汽侵入建构筑物内部，保护建构筑物结构及内部空间免受水害侵蚀的重要功能层。常见建筑防水材料有防水卷材和防水涂料两类。2022年1月1日新发布实施的《工程结构通用规范》GB 55030-2021对结构设计工作年限提出更高要求：普通房屋和建筑物设计工作年限不应低于50年；公路工程中，桥涵隧道的主体结构设计工作年限不应低于100年；港口工程结构设计工作年限中永久性港口建筑物不低于50年。相应的工程结构防水层、电器和管道等附属设施的设计工作年限，应根据主体结构的设计工作年限和附属设施的材料、构造和工作要求等因素确定。《建筑和市政工程防水通用规范》GB 55030-2022明确了防水设计工作年限：地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限；屋面工程防水设计工作年限不应低于20年；室内工程防水设计工作年限不应低于25年；桥梁工程桥面防水设计工作年限不应低于桥面铺装设计工作年限；非侵蚀性介质蓄水类工程内壁防水层设计工作年限不应低于10年。 为满足工程应用需求，防水行业持续开发新技术、新材料、新工艺。高分子湿铺防水卷材是一种以丁基橡胶等高分子材料为主要功能原材料的胶料层与高分子膜材复合而成，可采用水泥基浆料与水泥基基层粘结的新型高分子湿铺防水卷材。目前，该产品已产业化生产，全国各区域工程应用反馈效果良好，主要工程案例有：广州白云机场国际1号货站、长春一汽集团大众厂房、内蒙古火车头信鸽协会厂房、成都地奥药业集团、广西扶绥空港经济区科技创业园等。预期到2025年，总产能可达4亿㎡/年。 该产品具有如下特性： 1、粘结密封性好，粘结持久稳定，粘合面抗窜水压力高 产品的胶料层以丁基橡胶等高分子材料为功能原材料，配伍增粘树脂、附着力促进剂、抗氧剂等成分，经捏合工艺制成，具有极性大，与水泥浸润粘结性好的特性。产品施作在水泥砂浆、混凝土等水泥基基面上时，可采用水泥浆料作为湿铺粘结料，通过与水泥浆料同步固化粘结，产品可与基面形成满粘防窜水、持久不松脱结构，粘结面抗窜水性达0.6MPa不窜水，热老化、长期浸水与基面粘结状态稳定，剥离强度保持率高。当施工基面为金属、塑料、防水层等非水泥基基面时，可采用自粘法工艺铺贴，丁基橡胶基胶料层可与基层融合粘结，整体性好，不脱粘分层。 2、温度耐受性强 区别于沥青基湿铺防水卷材高温易软化、滑移、流淌，低温易脆裂的特性，高分子湿铺防水卷材温度耐受性强，耐热性达100℃，低温柔性-40℃无裂纹，满足高温、低温环境应用需求。 3、阻隔性好 丁基橡胶是由异丁烯和少量异戊二烯共聚而成。丁基橡胶分子链中侧甲基排列密集，限制了聚合物分子的热运动，透气率低，气密性好，可阻隔水、水汽、氧、酸、碱、盐等侵蚀介质透过。 4、耐候性优异 丁基橡胶分子链的高饱和结构，使之具有较高的化学稳定性，不易发生高温氧化，导致出现开裂、破损、开胶现象。产品各组分化学惰性，酸、碱、盐长期腐蚀性能稳定。当采用耐候高分子薄膜如氟碳复合膜作为产品的外露面时，由于F-C键能比大气中太阳光紫外线能量大，紫外线照射化学键稳定不断裂，长期外露使用性能稳定，不出现粉化、开裂、脱胶现象，高温、高湿光伏屋面外露工程防水适用。 5、具有自愈性 丁基橡胶基胶料具有蠕变自愈性，局部微小破损可自行融合、修复。 6、施工便捷、安全环保 产品柔韧伏贴，阴阳角、坑槽部位施工不易产生空鼓、张口、翘边现象。可根据需要灵活选用湿铺或自粘工艺施工，不动火，无火灾隐患、无有害物质释放。 高分子湿铺防水卷材与自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材在产品组成、生产工艺、性能特性等方面存在较大差异，《高分子增强复合防水片材 》GB/T 26518-2023 、《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012、《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017等标准均不适用。需要制定产品标准，为生产、检验、质量验收提供依据，推动该类产品的推广应用，助力提升我国建筑防水材料技术水平。 本标准的接边剥离强度、与基面剥离强度、抗窜水性等指标要求严于现行湿铺类防水卷材相关标准（详见国内外情况简要说明），对提升防水材料技术水平、延长使用寿命，降低防水工程运行维护成本有积极意义。 高分子湿铺防水卷材具有高性能、高耐久、施工安全环保、无有害物质释放、无火灾隐患的应用优势，用于建筑与市政工程防水，可减少建构筑物因渗漏而导致的结构损坏和能源浪费，助力建筑节能及双碳目标。产品耐候性强，安装简单，适用于光伏屋面防水，也可用于既有建筑渗漏修缮，可助力新能源产业及城市更新。标准编制与国家产业政策相协调：国家发展改革委牵头会同相关部门共同修订形成《产业结构调整指导目录（2024 年本）》：鼓励发展高性能、高耐久、高可靠性高分子防水卷材，限制地下密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近的防水工程中沥青类防水卷材热熔工艺（明火施工）。《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》，高分子湿铺防水卷材属于专栏 3 新材料—先进无机非金属材料—高性能建筑防水材料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 技术内容 | 标准的技术内容与适用范围； 本文件规定了高分子湿铺防水卷材术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。 本文件适用于可采用水泥基浆料与水泥基基层粘结的具有自粘性的高分子湿铺防水卷材。 本文件规定的高分子湿铺防水卷材在水泥基基面上施工，宜采用湿铺法工艺；在金属、塑料、防水层等非水泥基基面上，宜采用自粘法工艺。 本文件主要技术内容包括：外观、规格尺寸偏差、产品性能要求、试验方法等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | - 国内外对该技术研究情况简要说明： 高分子湿铺防水卷材的高分子膜材高延伸型常见为聚乙烯交叉叠压膜，美国Valeron维罗朗、上海优珀斯材料科技有限公司等国内外企业生产技术成熟；高强类常见聚酯PET薄膜，传统塑料薄膜，高分子膜基改性沥青防水卷材应用广泛、技术成熟；外露增强材料通常选用聚偏二氟乙烯复合薄膜。粘结胶以丁基胶为主，江苏、广东等地多家制胶企业生产技术成熟、质量稳定。将粘结胶与高分子膜材复合制成卷材的成套设备也较成熟。目前在国内华东、东北、华南等区域应用反馈良好，产品的研发、生产、应用已经成熟，预计2025年，总产能可达4亿㎡/年。 2. 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：无。 3. 与国内相关标准间的关系：该标准项目无相关的国家或行业标准。 目前，采用湿铺法工艺施工的防水材料相关标准有《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017、《高分子增强复合防水片材 》GB/T 26518-2023、《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012。 《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017适用于采用水泥净浆或水泥砂浆与混凝土基层粘结的具有自粘性的聚合物改性沥青非外露环境使用防水卷材，而本标准规定的产品为高分子类，材质不同，并增加外露使用型号，指标要求也更高（见下表），是材质不同的两项防水卷材产品标准。 序号; 项目; 技术指标. 高分子湿铺防水卷材; 《湿铺防水卷材》 GB/T 35467-2017. 1; 耐热性; 100℃; 70℃. 2; 低温柔性; -40℃; -20℃. 3; 卷材与卷材搭接边剥离强度/（N/㎜）; 无处理; ≥1.5; ≥1.0. 浸水处理; ≥0.8. 热处理; ≥0.8. 热老化低温柔性 （80℃，14d）; -38℃; -18℃. 4; 与水泥砂浆剥离强度/（N/mm）; 无处理; ≥2.0; ≥1.5. 热处理; ≥2.0; ≥1.0. 5; 与水泥砂浆浸水后剥离强度/（N/mm）; ≥2.0; ≥1.5. 6; 人工气候加速老化; 外露使用应测试，老化时间≥2745h; 非外露应用，无该指标要求. 7; 抗窜水性; 0.6MPa/35mm，4h不窜水; 无明确要求. 8; 渗油性/张; ≤1; ≤2. 《高分子增强复合防水片材 》GB/T 26518-2023适用于以聚乙烯树脂或乙烯-乙酸乙烯酯共聚物为芯层材料，两面热敷复合织布或不织布制成的防水片材，产品不具有自粘性的粘结胶层，通过湿铺粘结料渗入卷材表面复合织布或不织布形成卯榫结构实现与基层粘结。复合织布或不织布不连续致密，卷材粘结面防窜水能力差。本标准规定的产品由丁基粘结料层和高分子薄膜增强层复合制成，利用粘结胶层可与湿铺粘结料同步固化粘结的特性达到防水卷材与基面满粘，防窜水性好，标准规定粘结面抗窜水性达到0.6MPa，《高分子增强复合防水片材 》GB/T 26518-2023无该项指标要求。本标准规定了外露使用产品的技术要求，《高分子增强复合防水片材 》GB/T 26518-2023无外露使用型号，对产品不做人工气候加速老化测试要求。 《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012中复合片适用于以高分子合成材料为主要材料，复合织物等保护或增强层的防水片材，与《高分子增强复合防水片材 》GB/T 26518-2023规定的产品类似，粘结面为表面织物。标准中的自粘片适用于在高分子片材表面复合一层自粘材料和隔离保护层防水片材。技术要求与本标准要求差异明显，见下表。 序号; 项目; 技术指标. 高分子湿铺防水卷材; 《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012自粘片. 1; 低温柔性（弯折）; -40℃; 主体材料：-25℃. 2; 卷材与卷材搭接边剥离强度/（N/㎜）; 无处理; ≥1.5; ≥0.8. 浸水处理; ≥1.5; 无要求. 热处理; ≥1.5; 无要求. 热老化低温柔性 （80℃，14d）; -38℃; 自粘层：-20℃. 3; 与水泥砂浆剥离强度/（N/mm）; 无处理; ≥2.0; ≥1.0. 热处理; ≥2.0; ≥1.2. 4; 与水泥砂浆浸水后剥离强度/（N/mm）; ≥2.0; 无要求. 5; 抗窜水性; 0.6MPa/35mm，4h不窜水; 无要求. 注：《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012自粘片与水泥砂浆剥离强度测试，样品与基材通过自粘工艺粘结，未体现湿铺粘结性能。. 《高分子增强复合防水片材 》GB/T 26518-2023 、《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012、《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017均不适用本产品。 4.指出是否发现有知识产权的问题。 未见知识产权问题。 |
| 牵头单位 | （签字、盖公章）月 日 |  |  |  |  | 归口管理部门 |  | （签字、盖公章） 月 日 |

[注1]  填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注2]  选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注3]  选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。