中华人民共和国建材团体标准

《高粘结聚合物沥青防水涂料》

编制说明

《高粘结聚合物沥青防水涂料》

标准编制组

二零二四年八月

《高粘结聚合物沥青防水涂料》团体标准编制说明

- 标准工作概况

高粘结聚合物沥青防水涂料是通过树脂、橡胶等聚合物改性剂对乳化沥青涂料进行改性，并通过多种助剂进行优化，得到的一种高性能沥青防水涂料。GB 55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》实施后，要求90%以上的防水工程都应当按照一级防水要求进行设计，防水层结构不应少于三道。而“高粘结聚合物沥青防水涂料+卷材”的复合防水系统+防水混凝土模式就能够满足一级防水设计要求，达到了缩短工期同时节省人工的效果。

由于国内没有统一的产品标准，造成产品质量参差不齐的现状，有时甚至未能体现材料的优势、无法满足使用要求，非常不利于高粘结聚合物沥青防水涂料行业的健康发展和产品的推广应用，因此制定《高粘结聚合物沥青防水涂料》产品的团体标准。该标准的制定，能够保证高粘结聚合物沥青防水涂料得以高效运用，促使材料生产企业提升自身产品的技术水平。

1.1任务来源

根据中国建筑材料联合会《关于下达2023年第八批协会标准制修订计划的通知》（中建材联标发﹝2023﹞85号）文件要求，《高粘结聚合物沥青防水涂料》列入了团体标准计划，项目编号：2023-106-xbjh。由天津市建筑材料科学研究院有限公司牵头组织编制工作，标准归口单位为建筑工业综合标准化技术委员会。国内主要高粘结聚合物沥青防水涂料生产企业、应用企业、检测机构、科研院所、大专院校等有关单位共同参与起草。

1.2起草单位

本标准负责起草单位共4家，参加起草单位共2家。包括高校（1家）、科研院所（1家）、检测单位（1家）、施工单位（1家）、生产应用与施工企业（2家）等。涵盖了生产、消费、检测、管理、研究等相关领域的专家。

1.3工作过程

1.3.1成立工作组

天津市建筑材料科学研究院有限公司接到任务后，首先收集相关标准，查询国内外高粘结聚合物沥青防水涂料生产使用情况，调研生产企业的生产规模、产品规格。征集参加标准制定的单位，提出了标准制定工作计划。2023年11月在天津召开了第一次工作会议，对标准的初稿和主要内容进行讨论，组成了标准工作组，明确了各成员单位的任务，并制定了详细的工作计划。

表1 主要参加单位及其所做工作

| 序号 | 主要完成工作 | 主要完成单位 | 成员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业状况及产品应用的前期调研 | 天津市建筑材料科学研究院有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、天津市禹神建筑防水材料有限公司、唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 张鹏宇、孙倩、陈晓文、杨建国、许长利 |
| 2 | 国内外技术材料及相关标准的搜集 | 天津市建筑材料科学研究院有限公司、唐山东方雨虹防水技术有限责任公司、天津市禹神建筑防水材料有限公司 | 郭义兵、许长利、刘涛 |
| 3 | 确定各项性能要求 | 天津市建筑材料科学研究院有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、天津市禹神建筑防水材料有限公司 | 李慧、陈晓文、于猛、王菲 |
| 4 | 提供验证试验数据 | 天津市建筑材料科学研究院有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、唐山东方雨虹防水技术有限责任公司、天津市贰拾壹站检测技术有限公司、天津大学 | 李慧、陈晓文、郝宁、曹策、胡小侠、马晓晖、郭安然、 |
| 5 | 资料汇总整理 | 天津市建筑材料科学研究院有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 李慧、郭义兵、陈晓文、于猛、 |
| 6 | 编写及完善编制说明等相关文件 | 天津市建筑材料科学研究院有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 李慧、郭义兵、陈晓文、于猛 |

1.3.2样品征集和验证试验

2023年12月-2024年4月收集到国内5家生产企业的高粘结聚合物沥青防水涂料样品5组。本次验证试验由天津市建筑材料科学研究院有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、唐山东方雨虹防水技术有限责任公司、天津市贰拾壹站检测技术有限公司、天津大学、天津市禹神建筑防水材料有限公司共同进行。测试了固体含量、耐热性、不透水性、粘结强度、表干时间、实干时间、低温柔性、断裂伸长率、耐水性、剥离强度、挥发性有机化合物（VOC）含量指标。
    验证试验期间，标准起草组与行业技术专家、企业技术专家采取电话沟通及视频会议的方式，对试验进程、试验结果进行了充分地讨论。

1.3.3标准征求意见稿的确定

2024年7月6家单位的代表进行了标准草案的审议，对主要章节进行了逐条研讨，补充修改了标准稿件。

在总结各方意见的基础上，主编单位对需要附加的试验数据进行补充，并对标准讨论稿进行修改，形成了征求意见稿，向行业内生产施工企业、科研院所、高等学校等广泛征求意见。其中收到提出意见2条，其中采纳1条，未采纳1条，并根据所征求意见对标准征求意见稿做出修改，形成了标准送审稿。

1.3.4标准审查

2024年8月31日，中国建筑材料联合会标准质量部在北京组织召开了《高粘结聚合物沥青防水涂料》标准审查会。

- 标准制定原则和主要内容

2.1标准制定原则

本标准的编制原则是依据 GB/T 1.1—2020 给出的原则，和有关标准、政策法规进行编制的。制定本标准时充分考虑到满足我国的技术发展和生产需要，充分体现行业进步和发展趋势，符合国家产业政策，推动行业技术水平提高，促进国际贸易，做到技术上先进，使用上安全，经济上合理，生产上可能，满足相关产品标准的要求，并结合标准的制制订需求。标准文本格式、条款主要是根据 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则》进行编制，本标准的主要内容是对高粘结聚合物沥青防水涂料提出要求。规定了该产品的术语和定义、标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

2.2标准的主要内容

2.2.1标准题目

根据中国建筑材料联合会《关于下达2023年第八批协会标准制修订计划的通知》（中建材联标发﹝2023﹞85号）文件要求，由天津市建筑材料科学研究院有限公司负责组织《高粘结聚合物沥青防水涂料》列入了团体标准计划，项目编号：2023-106-xbjh，标准题目为“高粘结聚合物沥青防水涂料”。

2.2.2标准制定的目的及使用范围

高粘结聚合物沥青防水涂料是通过树脂、橡胶等聚合物改性剂对乳化沥青涂料进行改性，并通过多种助剂进行优化，得到的一种高性能沥青防水涂料，由于GB 55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》在2023年4月1日实施后，此类防水涂料的应用越来越重要。在该规范中对于防水等级的设计提出了更高要求，90%以上的防水工程都应当按照一级防水要求进行设计，防水层结构不应少于三道。而针对这种构造要求 “高粘结聚合物沥青防水涂料+卷材”的复合防水系统+防水混凝土模式能够满足一级防水设计要求的最佳构造。

但是针对于高粘结聚合物沥青防水涂料目前尚没有完全适用的标准，相近的标准有JC/T 2428-2017、JC/T 2678-2022以及JC/T 408-2005。JC/T 2428-2017和JC/T 2678-2022以上相近标准虽然同属沥青类防水涂料，但从产品形态、制备工艺、关键性能指标上都不适用于高粘结聚合物沥青防水涂料。特别是高粘结聚合物沥青防水涂料需要满足的与卷材复合性能方面的技术要求。

因此，现有标准无法满足新产品的技术要求，需要制定新的产品标准来规范产品的各项性能指标，为高粘结聚合物沥青防水涂料的发展提供统一的评判依据及标准。

本文件规定了高粘结聚合物沥青防水涂料的术语和定义、标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于建设工程用的高粘结聚合物沥青防水涂料。

2.2.3引用文件

标准中共引用了8项标准。GB 18242弹性体改性沥青防水卷材、GB 3186     色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样、GB 23441 自粘聚合物改性沥青防水卷材、GB/T 23457  预铺湿铺防水卷材、GB/T 16777  建筑防水涂料试验方法、GB/T 23457  预铺防水卷材、JC 1066 建筑防水涂料中有害物质限量、JC/T 863 高分子防水卷材胶粘剂。

2.2.4术语和定义

以沥青、橡胶、水为主要组份，加入多种功能型助剂，利用高分子聚合物改性沥青技术制备的、具有高粘结特点的单组分防水涂料。

2.2.5标记

按产品名称、产品类型和标准编号顺序标记。

示例：高粘结聚合物沥青防水涂料的标记为：高粘结沥青涂料 T/CBMF XXX -XXX

2.2.6一般要求

产品的原料、生产和应用不应对人体、生物与环境造成有害的影响，所涉及与使用有关的安全与环保要求，应符合我国的相关国家标准和规范的规定。

2.2.7技术要求

1外观

样品搅拌后均匀无色差、无凝胶、无结块、无明显沥青丝。

2、固体含量

固体含量是衡量产品有效物质含量的一个重要指标。 但固含量越高，粘度越大，机械喷涂就越困难。因此还要兼顾其产品的其它性能，如产品的粘度、施工性（喷涂）、储存稳定性。

3、耐热性

耐热性反映产品在多少温度下涂层不会产生流动（滑移）的能力。为了保证产品的施工和应用部位的可靠性，特别在立面施工，就是通过耐热性指标来衡量。耐热性高于使用环境温度就不会产生流动（滑移）。

4、不透水性

抗窜水性，反映产品抗窜水的能力。

5、粘结强度

粘结强度反映高粘结聚合物沥青防水涂料产品与混凝土、砂浆基面的粘接效果。由于产品干燥后始终保持粘滞状态，与混凝土、砂浆基面的粘接以后，就很难与混凝土、砂浆基面剥离且粘接效果效果好，由于内应力小，用“8”字模粘接后拉开，基层无脱离而是涂层中间拉开。因此规定粘结性能是内聚破坏。粘结性能分为干基面粘结性能和湿基面粘结性能。

6、表干时间、实干时间

在规定的干燥条件下，表面成膜的时间为表干时间，全部形成固体涂膜的时间成为实干时间。

7、低温柔性

低温柔性反映了材料低温施工和低温变形能力，以及材料本身的特性，低温柔性的好坏与聚合物改性材料的添加量，以及增塑剂的加量有关。

8、断裂伸长率

断裂伸长率反映涂层伸长的能力。由于产品不成膜，因此无法象普通的涂膜状材料裁切哑铃型测定伸长率，但涂层仍有延伸性。

9、耐水性

耐水性指材料抵抗水破坏的能力。材料吸水后，内布质点之间的结合力被消弱，导致材料强度均有不同程度的下降，耐水力越强说明材料抵抗水破坏的能力越强。

10、剥离强度

剥离强度是指试样涂刷在水泥砂浆块上，表面复合改性沥青卷材，在试验机上从接触面进行单位宽度剥离时所需要的平均力，反映的产品与基层的粘结性能。

11、挥发性有机化合物（VOC）含量

鉴于国家重视环保要求，因此标准制订设立了有害物质限量的试验项目，按照JC 1066《建筑防水涂料中有害物质限量》4.1条水性建筑防水涂料的要求。

2.2.8试验方法

标准实验条件：温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）％。试验前样品和所用试验器具应在标准试验条件下放置至少 24h。

本标准遵从与现有相关标准协调一致的原则。大量采用现有标准的试验方法。试验方法如表2所示。

表2 主要试验方法

| 性 能 | 试验方法 |
| --- | --- |
| 外观 | 目测 |
| 固体含量 | 按GB/T 16777中第5章进行试验。 |
| 耐热性 | 按GB/T 16777中第6章进行试验。 |
| 不透水性 | - 按GB/T 16777中15章进行试验。 |
| 粘结强度 | - 按GB/T 16777进行试验。 |
| 表干时间、实干时间 | - 按GB/T 16777中16章进行试验 |
| 低温柔性 | GB/T 16777中13章规定进行试验。 |
| 断裂伸长率 | - GB/T 16777中第9章进行实验。 |
| 耐水性 | - 在制备好的涂膜上裁取三个试件，将试件浸入（23±2）℃的水中，液面高出试件上端10mm以上，浸泡336h后，取出用滤纸吸干表面的水渍，观察是否有裂纹、分层、起泡和破碎现象。 |
| 剥离强度 | - JC/T 1069中5.8进行试验，用量为1.5kg/m2 |
| 挥发性有机化合物（VOC） | 按JC 1066进行试验 。 |

2.2.9检验规则

高粘结聚合物沥青防水涂料按检验类型分为出厂检验和型式检验。

（1）出厂检验

出厂检验项目包括：外观、固体含量、表干时间、实干时间、粘结强度（干燥基层）、低温柔性（标准条件）、断裂伸长率（标准条件）和剥离强度。

（2）型式检验

型式检验项目包括第6章中所有规定，在下列情况下进行型式检验：

a）新产品投产或产品定型鉴定时；

b）正常生产时，每年进行一次；

c）原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

d）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e）产品停产六个月以上恢复生产时；

2.2.10组批

以同一类型、同一规格20t为一批，不足20t也作为一批。

2.2.11抽样

在每批产品中按GB 3186规定取样，取两组样品，每组至少2kg。一组样品用于检验，另一组样品封存备用。

2.2.12判定规则

2.2.12.1单项判定

1.外观

抽取的样品外观符合标准规定时，判该项合格。否则判该批产品不合格。

2.物理力学性能

固体含量、粘结强度、断裂伸长率、剥离强度、抗滑移性能、抗粘脚性、VOC含量以其算术平均值达到标准规定的指标判为该项合格。

- 耐热度、不透水性、低温柔度以每组三个试件分别达到标准规定判为该项合格。

（2）表干时间、实干时间达到标准规定时判为该项合格。

（3）抗流挂性以最小值达到标准判定为该项合格。

（4）各项试验结果均符合表1规定，则判该批产品物理力学性能合格。

（5）若有两项或两项以上不符合标准规定，则判该批产品物理力学性能不合格。

（6）若仅有一项指标不符合标准规定，允许用备用样对不合格项进行单项复验。达到标准规定时，则判该批产品物理力学性能合格，否则判为不合格。

2.2.12.2总判定

外观、物理力学性能均符合标准第6章规定的全部要求时，则判该批产品合格。

- 主要实验验证情况分析

试验由天津市建筑材料科学研究院有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、唐山东方雨虹防水技术有限责任公司、天津市贰拾壹站检测技术有限公司、天津大学、天津市禹神建筑防水材料有限公司共同承担试验项目检测。根据《高粘结聚合物沥青防水涂料》团体标准编制组第一次工作会议研究讨论结果，高粘结聚合物沥青防水涂料的验证试验内容包括：外观、固体含量、耐热性、不透水性、粘结强度、表干时间、实干时间、低温柔性、断裂伸长率、耐水性、剥离强度、挥发性有机化合物（VOC）试验结果如下表。

1 外观

表1 外观测试结果

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 |

由表1可知，5组样品全部满足外观的要求。

2 固体含量

表2 固体含量测试结果

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体含量 | 55 | 56 | 53 | 56 | 55 |

由表2可知，5组样品全部满足固含量的要求。

3 耐热性

表3 耐热性测试结果

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐热性能 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 |

由表3可知，5组样品全部满足耐热性的要求。

4 不透水性

表4 不透水性检测结果

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐热性能 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 |

由表4可知，5组样品全部满足不透水性的要求。

5 粘结强度

表5 粘结强度测试结果

| 样品编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘结强度/MPa | 干燥基面 | 0.72 | 0.64 | 0.83 | 0.59 | 0.69 |
|  | 潮湿基面 | 0.81 | 0.61 | 0.58 | 0.62 | 0.63 |

由表5可知，5组样品全部满足粘结强度的要求。

6 表干时间、实干时间

表6 表干时间、实干时间测试结果

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表干时间 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 实干时间 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 |

由表6可知，5组样品全部满足表干时间、实干时间的要求。

7 低温柔性处理

表7 低温柔性测试结果

| 样品编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温柔性/℃ | 标准条件 | -8 | -6 | -6 | -12 | -8 |
|  | 碱处理 | -9 | -5 | -8 | -10 | -9 |
|  | 紫外线处理 | -5 | -2 | -3 | -5 | -2 |
|  | 热处理 | -6 | -4 | -2 | -6 | -4 |

由表7可知，5组样品全部满足低温柔性的要求。

8 断裂伸长率

表8 断裂伸长率测试结果

| 样品编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断裂伸长率/% | 标准条件 | 1253 | 1031 | 989 | 912 | 1089 |
|  | 碱处理 | 1421 | 1415 | 1241 | 1056 | 1278 |
|  | 紫外线处理 | 1045 | 964 | 890 | 868 | 1021 |
|  | 热处理 | 970 | 878 | 821 | 816 | 915 |

由表8可知，5组样品全部满足断裂伸长率的要求。

9 耐水性

表9 耐水性测试结果

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐水性/ % | 14d无裂纹、分层、起泡、破碎 | 14d无裂纹、分层、起泡、破碎 | 14d无裂纹、分层、起泡、破碎 | 14d无裂纹、分层、起泡、破碎 | 14d无裂纹、分层、起泡、破碎 |

由表9可知，5组样品全部满足耐水性的要求。

10 剥离强度

表10 剥离强度测试结果

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剥离强度/(N/mm) | 4.2 | 3.8 | 2.2 | 3.0 | 2.9 |

由表10可知，5组样品全部满足剥离强度的要求。

11 挥发性有机化合物

表11 挥发性有机物含量测试结果

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物/ (g/L) | 未检出（≤2） | 8 | 12 | 5 | 5 |

由表11可知，5组样品中4组满足挥发性有机物的要求。

通过实验数据的汇总分析，可以看得出所征集的5个厂家的产品合格率为98.2%。

- 标准中涉及专利情况说明

本标准在制定过程中没有涉及专利的情况。

5.产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

（一）经济效益、社会效益、产业规模、推广应用、工程应用情况

近些年来国外的水性沥青涂料厂家形成了以Henry和Gardner等为代表的的专业公司，其主力产品为聚合物改性水性沥青涂料，主要用于屋面维修、小区路面养护和地下室防水等领域，力学性能较低，且缺乏针对“涂料+卷材”复合系统的性能指标项。如Henry HE784等，材料7天浸水后剥离强度仅为0.75N/mm，不具备良好的复合性能，而且近年来总体技术无新的进展。

在国内针对市售水性沥青防水涂料现存的粘结性能低，易鼓包，施工粘脚，以及耐水性不足等瓶颈点，为了保证水性沥青防水涂料屋面施工和易性和地下防水可靠性，国内几家大规模的防水企业开发了“高粘结聚合物沥青防水涂料”。该类型产品与传统水性沥青防水涂料相比粘结强度可达到0.5MPa以上，与卷材的剥离强度可达到2N/mm以上，具有良好的复合卷材性能，同时耐水保持率可达到90%以上，具有良好的服役可靠性。

环境效益方面，高粘结聚合物沥青防水涂料采用环保低排放技术进行设计，VOCs排放量达到8g/L以下，减少了对环境的污染。社会效益方面，产品应用于既有屋面的维修，有效保障老百姓的住房安全和生活需求。应用于工业、商业建筑物对的地下侧墙和屋面防水工程，提升建筑工程建设水平，助力我国经济建设。经济效益方面，涂料+卷材的防水设计与卷材+卷材相比，施工便捷，对基层条件适应性强，且具有更优的性价比。

国内典型工程案例：

高粘结聚合物沥青防水涂料目前已广泛应用于国内屋面、车库顶板、地下室侧墙等部位的防水工程中，与防水卷材复合使用组成涂料+卷材防水系统。

1、青岛金茂智慧城项目，采用高粘结聚合物沥青防水涂料复合聚酯胎自粘 防水卷材，防水性能优异。项目靠近海边，对地下工程的防水要求高，采用高粘结聚合物沥青防水涂料与卷材复合防水系统，喷涂施工单日可施工800㎡，施工效率高，优异的粘结性能避免了回填对防水层造成的损害，起到了良好的防水效果。

2、湖北孝感美加职业学院屋面项目，采用高粘结聚合物沥青防水涂料复合SBS改性沥青卷材，能够适应屋面轻微沉降变形导致的基层变化，防水效果良好。

3、北京某项目屋面维修，采用高粘结聚合物沥青防水涂料复合SBS改性沥青卷材，涂料与瓷砖层有良好的粘结性能，对原基层瓷砖无需做拆除处理，节约工期，减少人工成本50%以上。

（二）本标准指标的技术先进性以及本标准的发布对行业及社会发展的促进作用

随着人们对美好生活和宜居环境需求的不断增长，对于建筑物防水性能提出了更高的要求，建筑材料也需要提高标准以适应这一变化。高粘结聚合物沥青防水涂料与基层和沥青卷材均具有良好的粘结性能，避免了防水层间、防水层与基层间发生窜水现象，有效避免渗漏的发生。该材料符合绿色安全发展的要求，施工过程避免了明火加热，降低了火灾风险，低VOC含量避免了对环境的污染，符合国家和行业共同的利益要求，作为一种高性能的防水涂料，与技术迭代同步，与文明发展同行，与市场需求相配，与生态环境相容。该材料有利于提升建筑物防水防护水平，助力我国经济建设。本标准的发布，将进一步规范该产品的性能，促进该产品的进一步发展，该产品的应用为人类文明进步做出开创性的贡献，从而为全会提出的远景目标的实现，为安全发展、高质量发展，做出建材行业应有的贡献。

6.采用国际标准和国外先进标准情况

无。

7.与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

综合调研国内外情况，市场上有与本标准相关的标准，但是标准中涉及的检测项目与性能指标与本标准存在差异。本标准中所涉及到的试验方法与现行相关法律、法规、规章及相关标准保持一致，没有冲突的地方，具有很好的协调性。

8.重大分歧意见的处理经过和依据

在标准的编制过程中，广泛征求了行业相关单位和业内专家的意见和建议，主要针对标准规定中各项技术指标的要求做了深入研讨，各家单位和行业专家结合自身的工作经验和实验验证提出了作为数据支撑的有力依据，最终对标准要求达成一致。编制过程中对标准的主要内容并未产生重大意见分歧。

9.标准性质的建议说明

本标准为产品标准，建议作为团体产品标准发布。

10.贯彻标准的要求和措施建议

目前，国内高粘结聚合物沥青防水涂料产品没有统一的评价标准，所以产品以哪些性能进行评价，评价方法、评价指标是什么等都给企业和消费者带来困扰，整体上不利于产品的发展，制约了该行业的进步。

建议在本标准发布实施后，各生产厂家、科研单位以及相关检测机构、管理部门依据本标准中的相关规定，对高粘结聚合物沥青防水涂料产品进行评判和管理。具体实施措施建议如下：（1）加大标准宣传力度，提高认知度。（2）标准归口单位进行贯标指导，组织标准宣贯活动。（3）鼓励行业相关企业贯彻实施标准，并对相关企业人员进行指导，使有关人员拥有标准、了解标准、熟悉标准，按要求执行标准。（4）标准归口单位跟踪服务，对企业贯彻实施标准中遇到的问题进行协调处理作好记录，并进行长期监督检查工作。

11.废止现行相关标准的建议

无。

- 其它应予说明的事项

无。