| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

CBFM

中国建筑材料协会标准

T/CBMF —2024

高粘结聚合物沥青防水涂料

High adhesion polymer asphalt waterproof coating

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国建筑材料联合会 发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件起草单位：天津市建筑材料科学研究院有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、唐山东方雨虹防水技术有限责任公司、天津市贰拾壹站检测技术有限公司、天津大学、天津市禹神建筑防水材料有限公司

本文件主要起草人：李慧、张鹏宇、陈晓文、许长利、胡小侠、杨建国、郭义兵、于猛、曹策、马晓辉、刘涛、孙倩、郝宁、郭安然、王菲

高粘结聚合物沥青防水涂料

- 范围

本标准规定了高粘结聚合物沥青防水涂料的术语和定义、标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于建设工程用的高粘结聚合物沥青防水涂料。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 18242    弹性体改性沥青防水卷材

GB 3186     色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB 23441    自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB/T 23457  预铺湿铺防水卷材

GB/T 16777  建筑防水涂料试验方法

GB/T 23457  预铺防水卷材

JC 1066     建筑防水涂料中有害物质限量

JC/T 863    高分子防水卷材胶粘剂

JC/T 1069    沥青基防水卷材用基层处理剂

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

高粘结聚合物沥青防水涂料

以沥青、橡胶、水为主要组分，加入多种功能型助剂，利用高分子聚合物改性沥青技术制备的、具有高粘结特点的单组分防水涂料。

- 标记

按产品名称、产品类型和标准编号顺序标记。

示例：高粘结聚合物沥青防水涂料的标记为：高粘结沥青涂料 T/CBMF XXX -XXX

- 一般要求

产品的原料、生产和应用不应对人体、生物与环境造成有害的影响，所涉及与使用有关的安全与环保要求，应符合我国的相关国家标准和规范的规定。

- 技术要求

  - 外观

样品搅拌后均匀无色差、无凝胶、无结块、无明显沥青丝。

  - 物理力学性能

物理力学性能应符合表1的规定。

- 物理力学性能

| 项 目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 固体含量/% ≥ |  | 50 |
| 耐热性/℃ |  | 110 |
|  |  | 无流淌、滑动、滴落 |
| 不透水性 |  | 0.3MPa，120min无渗水 |
| 粘结强度/MPa ≥ | 干燥基面 | 0.5 |
|  | 潮湿基面 | 0.5 |
| 表干时间/h ≤ |  | 4 |
| 实干时间/h ≤ |  | 8 |
| 低温柔性a/℃ | 标准条件 | -15 |
|  | 碱处理 | -13 |
|  | 热处理 |  |
|  | 紫外线处理 |  |
| 断裂伸长率/% ≥ | 标准条件 | 600 |
|  | 碱处理 |  |
|  | 热处理 |  |
|  | 紫外线处理 |  |
| 耐水性 | 外观 | 14d无裂纹、分层、起泡、破碎 |
| 剥离强度/（N/mm） |  | ≥2或卷材破坏 |
| 挥发性有机化合物（VOC）/g/L ≤ |  | 8 |
| a 供需双方可以商定温度更低的低温柔性指标。 |  |  |

- 试验方法

  - 标准试验条件

实验室标准试验条件为：温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）％。

试验前样品和所用试验器具应在标准试验条件下放置至少24h。

  - 试验设备

    - 拉力试验机：试验荷载在量程（15～85）%之间，拉伸速度500m/min，伸长范围大于500mm。

    - 低温冰柜：可控温度-20℃，精度±2℃。

    - 电热鼓风干燥箱：可控温度200℃，精度±2℃。

    - 紫外线箱：500W直管汞灯，灯管与箱底平行，与试件表面的距离为（47～50）cm。

    - 冲片机及符合GB/T 528要求的哑铃Ⅰ型裁刀。

    - 不透水仪：压力（0～0.4）MPa，精度2.5级，三个七孔透水盘，内径92mm。

    - 半导体温度计：量程（-20～70）℃，精度0.5℃。

    - 铝板：厚度不小于2mm，面积大于100mm×50mm，中间上部有一小孔，便于悬挂。

    - 水泥砂浆板：150mm×60mm×10mm，符合JC/T 863中5.4.2要求。

    - 改性沥青防水卷材：满足GB 18242《弹性体改性沥青防水卷材》Ⅱ型标准要求。

    - 自粘改性沥青防水卷材：满足GB/T 23441《自粘聚合物改性沥青防水卷材》PY类标准要求。

    - 培养皿：直径（60～75）mm。

  - 涂膜制备

    - 在涂膜制备前，试验样品及所用试验器具在标准试验条件下放置24h。

    - 在标准试验条件下称取所需的试验样品量，保证最终涂膜厚度(1.5±0.2)mm。

    - 将样品在不混入气泡的情况下倒入模框中，模框不得翘曲，且表面平滑，为便于脱模，涂覆前可用脱模剂处理或采用易脱膜的模板(如光滑的聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯等)。

样品分2～4次涂覆(每次间隔8h～24h)，最后一次将表面刮平，在标准试验条件下养护120h后脱膜，避免涂膜变形、开裂。为便于脱模可在低温下进行，但脱模温度不能低于低温柔性的温度。之后将涂膜翻面，底面朝上在(40±2)℃的电热鼓风干燥箱中养护48h，取出后再在标准试验条件下养护4h。

    - 试件形状及数量见表2。

- 试件形状及数量

| 项目 |  | 试件形状 | 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐热性 |  | 100mm×50mm | 3 |
| 不透水性 |  | 150mm×150mm | 3 |
| 粘结强度 | 干燥基面 | 70mm×70mm砂浆试件 | 5 |
|  | 潮湿基面 |  |  |
| 低温柔性/℃ | 标准条件 | 100mm×25mm | 3 |
|  | 碱处理 |  | 3 |
|  | 热处理 |  | 3 |
|  | 紫外线处理 |  | 3 |
| 断裂伸长率/% ≥ | 标准条件 | 符合GB/T 528规定的哑铃Ⅰ型 | 6 |
|  | 碱处理 |  | 6 |
|  | 热处理 |  | 6 |
|  | 紫外线处理 |  | 6 |
| 耐水性 |  | 50mm×50mm | 3 |
| 剥离强度 |  | 100mm×50mm | 5 |

  - 外观

涂料搅拌后目测检查。

  - 固体含量

7.5.1 试验步骤

按照GB 16777中第5章方法进行。将样品搅拌均匀后，取（6±1）g的样品倒入已干燥称量的培养皿（m0）中并铺平底部，立即称量（m1），再放入（105±2）℃烘箱中，恒温3h，取出放入干燥器，在标准实验条件下冷却2h，然后称量（m2）。

7.5.2 结果计算

固体含量按式（1）计算：

(1)

式中：

X——固体含量，单位为百分数（%）；

m0——培养皿质量，单位为克（g）；

m1——干燥前试样和培养皿质量，单位为克（g）；

m2——干燥后试样和培养皿质量，单位为克（g）。

  - 耐热性

- 7.6.1 试验步骤

按照GB16777中第6章方法进行，将样品搅匀后，取表面已用溶剂清洁干净的铝板，将样品分2～4次涂覆（每次间隔8h～16h），涂覆面积为100mm×50mm，总厚度（1.5±0.2）mm，最后一次将表面刮平，在标准条件下养护120h，然后在（40±2）℃的电热鼓风干燥箱中养护48h。取出试件，将铝板垂直悬挂在已调节到110℃的电热鼓风干燥箱内，试件与干燥箱壁间的距离不小于50mm，试件的中心宜与温度计的探头在同一水平位置，达到规定温度后放置5h取出，观察表面现象。共试验三个试件。

- 7.6.2 结果评定

试验后记录试件有无流淌、滑动、滴落等现象。

  - 不透水性

从制备好的涂膜上裁取试件，按GB/T 16777中第15章方法进行试验，在金属网和涂膜质检加一张滤纸防止粘结，试验时间120min。试验后，记录试件有无渗水现象。

  - 粘结强度

    - 干燥基面

按GB/T 16777中第7章A法制备砂浆块。取五块砂浆块用2号砂纸清除表面浮浆，将在标准试验条件下已放置24h的样品，涂抹在砂浆块成型面上，涂膜的厚度（0.5-1.0）mm（可分两次涂覆，间隔不超过24h）。然后将制得的试件在标准实验条件下放置120h，之后在40℃电热鼓风干燥箱内放置48小时，标准条件4h取出。

将养护后的试件用高强度胶粘剂将拉伸用上夹具与涂料面粘贴在一起，除去周围溢出的胶粘剂，在标准试验条件下水平放置养护24h，然后沿上夹具边缘用刀切割涂膜至基层，是试验面积为（40×40）mm。

将粘有上夹具的试件安装在试验机上，保持试件表面垂直方向的中线与试验机夹具中心在一条线上，以（50±5）mm/min的速度拉伸至试件破坏，记录试件的最大拉力，试验温度为（23±2）℃。

    - 潮湿基面

按GB/T 16777中第7章A法制备砂浆块。取五块砂浆块用2号砂纸清除表面浮浆，将砂浆块浸入（23±2）℃的水中浸泡24h。从水中取出砂浆块，擦干表面水渍，晾置5min后，将在标准试验条件下已放置24h的样品，涂抹在砂浆块成型面上，涂膜的厚度为0.5mm，在标准实验条件下放置4h。之后将制得的试件进行养护，条件为温度（20±1）℃，相对湿度不小于90%，养护168h。制备五个试件。

将养护后的试件用高强度胶粘剂将拉伸用上夹具与涂料面粘贴在一起，除去周围溢出的胶粘剂，在标准试验条件下水平放置养护24h，然后沿上夹具边缘用刀切割涂膜至基层，是试验面积为（40×40）mm。

将粘有上夹具的试件安装在试验机上，保持试件表面垂直方向的中线与试验机夹具中心在一条线上，以（50±5）mm/min的速度拉伸至试件破坏，记录试件的最大拉力，试验温度为（23±2）℃。

    - 结果计算

粘接强度按式（2）计算：

(2)

式中：

σ——粘结强度，单位为兆帕（MPa）；

F——试件的最大拉力，单位为牛顿（N）；

去除表面未被粘住面积超过20%的试件，以剩下的不少于3个试件的算数平均值表示，精确至0.01MPa，不足三个试件应重新试验。

  - 表干时间

按GB/T 16777中16.2.1进行。

  - 实干时间

按GB/T 16777中16.2.2进行。

  - 低温柔性

    - 标准条件

按GB16777中第13章方法进行。从制备好的涂膜上裁取三个试件进行试验，将试件和直径30mm的弯板或圆棒放入已调节到规定温度的低温冰柜的冷冻液中，在规定温度下保持1h，然后将试件在冰柜中绕圆棒或弯板在3s内弯曲180°，弯曲三个试件（无上、下表面区分），立即取出试件用肉眼观察试件表面有无裂纹、断裂。

    - 碱处理

从制备好的涂膜上裁取三个试件，将试件浸入（23±2）℃的0.1%的氢氧化钠和饱和氢氧化钙混合溶液中，每400mL溶液放入三个试件，液面高出试件上端10mm以上。连续浸泡168h后取出试件，用水冲洗，然后用布吸干，在标准试验条件下放置4h，然后按7.11.1进行试验。

    - 热处理

从制备好的涂膜上裁取三个试件，将试件平放在釉面砖上，为了防粘，可在釉面砖表面撒滑石粉。将试件放入已调节到（70±2）℃的电热鼓风干燥箱中，试件与干燥箱壁间的距离不小于50mm，试件的中心宜与温度计的探头在同一水平位置，在该温度条件下处理168h。取出试件在标准试验条件下放置4h，然后按7.11.1进行试验。

    - 紫外线处理

从制备好的涂膜上裁取三个试件，将试件平放在釉面砖上，为了防粘，可在釉面砖表面撒滑石粉。将试件放入紫外箱中，距试件表面50mm左右的空间温度为（45±2）℃，恒温照射240h。取出试件在标准试验条件下放置4h，然后按7.11.1进行试验。

    - 结果计算

记录每个试件的表面有无裂纹、断裂。

  - 断裂伸长率

    - 标准条件

按16777中9.2.1方法进行。从制备好的涂膜上裁取六个试件进行检验，将试件在标准条件下放置2h，在试件中间划好两条间距25mm的平行标线，将试件夹在拉力试验机的夹具间，夹具间距约70mm，以（500±50）mm/min的速度拉伸试件至断裂，记录试件断裂时的标线间距（L1），精确到1mm，试验五个试件。

试验时，对于试验试件达到1000%仍未断裂的，结束试验，试验结果表示为大于1000%。

    - 碱处理

从制备好的涂膜上裁取六个试件，按7.11.2处理，然后按7.12.1进行试验。

    - 热处理

从制备好的涂膜上裁取六个试件，按7.11.3处理，然后按7.12.1进行试验。

    - 紫外线处理

从制备好的涂膜上裁取六个试件，按7.11.4处理，然后按7.12.1进行试验。

    - 结果计算

断裂伸长率按式（3）计算：

（3）

L——断裂伸长率(%)；

L1——试件断裂时的标线间距(mm)；

  - 耐水性

    - 外观

在制备好的涂膜上裁取三个试件，将试件浸入（23±2）℃的水中，液面高出试件上端10mm以上，浸泡336h后，取出用滤纸吸干表面的水渍，观察是否有裂纹、分层、起泡和破碎现象。

  - 剥离强度

    - 试件制备

按JC/T 1069中5.8进行试验。

    - 试验步骤

将试件按180度剥离方式夹在试验机上，夹具间距约为120mm，按照GB/T 23457中要求以（100±10）mm/min速度进行拉伸，连续记录拉力直至试件分离。

    - 结果计算

去除应力应变图中起始和结束的1/4区域，取中间1/2区域的平均剥离力的平均值除以试件宽度作为试件的剥离强度，试验结果取五个试件的平均值。

  - 挥发性有机化合物VOC含量

按JC 1066中5.1进行。

- 检验规则

  - 检验分类

按检验类型分为出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

出厂检验项目包括：外观、固体含量、表干时间、实干时间、粘结强度（干燥基层）、低温柔性（标准条件）、断裂伸长率（标准条件）和剥离强度。

    - 型式检验

型式检验项目包括第6章中所有规定，在下列情况下进行型式检验：

a）新产品投产或产品定型鉴定时；

b）正常生产时，每年进行一次；

c）原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

d）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e）产品停产六个月以上恢复生产时；

f) 国家质量监督检验机构提出型式检验要求时。

  - 组批

以同一类型、同一规格20t为一批，不足20t也作为一批。

  - 抽样

在每批产品中按GB 3186规定取样，取两组样品，每组至少2kg。一组样品用于检验，另一组样品封存备用。

  - 判定规则

    - 单项判定

      - 外观

抽取的样品外观符合标准规定时，判该项合格。否则判该批产品不合格。

      - 物理力学性能

        - 固体含量、粘结强度、断裂伸长率、剥离强度、VOC含量以其算术平均值达到标准规定的指标判为该项合格。

        - 耐热度、不透水性、低温柔度以每组三个试件分别达到标准规定判为该项合格。

        - 表干时间、实干时间达到标准规定时判为该项合格。

        - 各项试验结果均符合表1规定，则判该批产品物理力学性能合格。

        - 若有两项或两项以上不符合标准规定，则判该批产品物理力学性能不合格。

        - 若仅有一项指标不符合标准规定，允许用备用样对不合格项进行单项复验。达到标准规定时，则判该批产品物理力学性能合格，否则判为不合格。

  - 总判定

外观、物理力学性能均符合标准第6章规定的全部要求时，则判该批产品合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

产品外包装上应包括：

a）产品名称；

b）生产厂名、地址；

c）商标；

d）产品标记；

e）净含量；

f）生产日期和批号；

g）安全使用事项以及使用说明；

h）运输和贮存注意事项；

i）贮存期。

  - 包装

产品宜用带盖的塑料桶或铁桶密闭包装。

  - 运输与贮存

运输与贮存时，不同类型的产品应分别堆放，不应混杂。禁止接近火源，避免日晒雨淋，防止碰撞，注意通风。贮存温度为（5～35）℃。

在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日起至少六个月。