JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXX-202X

夏热冬冷地区集成保温外墙板应用技术规范

Technical specification for application of thermal insulation integrated exterior wall in hot summer and cold winter zone

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布                              202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部    发布

中华人民共和国行业标准

夏热冬冷地区集成保温外墙板应用技术规范

Technical specification for application of thermal insulation integrated exterior wall in hot summer and cold winter zone

JC/T xxx-202×

批准部门：中华人民共和国工业和信息化部

施行日期：202×年×月×日

前    言

根据工业和信息化部办公厅《关于印发2023年第一批行业标准修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科[2023]18号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，进行标准编制。

本标准的主要技术内容有：1总则；2术语和符号；3基本规定；4材料；5设计；6生产和运输；7施工和验收；8运维。

本标准主编单位：

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目    次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  基本规定	5

4  材料	6

4.1  混凝土、钢筋和钢材	6

4.2  保温材料	6

4.3  拉结材料	7

4.4  防水材料	9

4.5  饰面材料	9

4.6  其他材料	10

5  设计	11

5.1 一般规定	11

5.2 组成构造	11

5.3 墙板及连接设计	18

6  生产和运输	24

6.1  一般规定	24

6.2  生产	24

6.3  出厂检验	26

6.4  运输	27

7  施工和验收	28

7.1  一般规定	28

7.2  施工	28

7.3  验收	30

8  运维	35

8.1  一般规定	35

8.2  检查	36

8.3  修缮	37

8.4  信息化管理和运维	38

本标准用词说明	39

引用标准名录	40

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms and Symbols	2

2.1 Terms	2

2.2 Symbols	3

3  Basic Requirements	5

4 Materials	6

4.1 Concrete、Steel reinforcement and Steel	6

4.2 Insulation Materials	6

4.3 Connecting Materials	7

4.4 Waterproof Materials	9

4.5 Decorative Materials	9

4.6 Other Materials	10

5 Design	11

5.1 Genernal Requirements	11

5.2 Component and Construction	11

5.3 Wall and Connector Design	18

6 Production and Transportation	24

6.1 Generanal Requirements	24

6.2 Production	24

6.3 Outgoing Inpection	26

6.4 Transportation	27

7 Construction and Inspection	28

7.1 General Requirements	28

7.2 Construction	28

7.3 Inspection	30

8 Maintance	35

8.1 General Requirments	35

8.2 Inspection	36

8.3 Repair	37

8.4 Informational Manage and Maintance	38

Explanation of Wording	39

List of Quoted Standards	40

1 总则

1.0.1 为规范预制集成保温外墙板，提高建筑外围护质量，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、扩建和改建建筑的预制集成保温外墙板的设计、生产、施工、验收和运维。

1.0.3 预制集成保温外墙板的设计、生产、施工、验收和运维除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 预制集成保温外墙系统  prefabricated integrated thermal insulation external wall system

预制集成保温外墙板和防护层组成的集成保温外墙系统。

2.1.2 预制集成保温外墙板  prefabricated integrated thermal insulation external wall

由基层混凝土、保温板和锚固件在工厂一体化预制的集成保温外墙板。

2.1.3 保温板  insulation board

具有增强构造的单一材质的保温材料，在预制集成保温外墙系统中起到保温隔热作用。

2.1.4 锚固件  anchor

连接保温板与混凝土的固定件。

2.1.5 界面剂  interface agent

用于改善保温层表面粘结性能，增强界面附着能力的处理剂。

2.1.6 聚合物找平砂浆  polymer leveling mortar

由水泥、可再分散乳胶粉、填料和其他功能性添加剂组成的干混砂浆，用于保温系统面层找平的干混砂浆。

2.1.7 防护层  rendering system

抹面层和饰面层的总称。

2.1.8 抹面层 rendering

抹在保温层上中间夹有耐碱纤维网格布的聚合物水泥砂浆层。

2.1.9 饰面层  finish coat

涂料装饰层。

2.2 符号

FEℎk——施加于外墙保温层和抹面层重心处的水平地震作用标准值；

Gk——外墙保温层和抹面层的重力荷载标准值；

R——承载力设计值；

RE——地震作用下承载力设计值；

Rc——锚固件与保温板局部承压承载力设计值；

Rd——锚固件与混凝土抗拔承载力设计值；

Rp——锚固件尾盘抗拉承载力设计值；

Rtm——锚固件与保温板反向拉拔承载力检验值；

Rcm——锚固件与保温板局部承压承载力检验值；

Rdm——锚固件与混凝土抗拔承载力检验值；

Rpm——锚固件尾盘抗拉承载力检验值；

Rt——锚固件与保温板反向拉拔承载力设计值；

S——荷载效应基本组合的设计值；

SEhk——水平地震作用组合的效应标准值；

SEvk——竖向地震作用组合的效应标准值；

SGk——永久荷载的效应标准值；

SWk——风荷载的效应标准值；

αmax——水平地震影响系数最大值；

βE——动力放大系数；

γG——永久荷载分项系数；

γRE——承载力抗震调整系数；

γEℎ——水平地震作用分项系数；

γEv——竖向地震作用分项系数；

γ0——结构重要性系数；

γc——锚固件与保温板局部承压承载力分项系数；

γd——锚固件与混凝土抗拔承载力分项系数；

γt——锚固件与保温板反向拉拔承载力分项系数；

γp——锚固件尾盘抗拉承载力分项系数；

γW——风荷载分项系数；

ψW——风荷载组合系数。

3  基本规定

3.0.1  预制集成保温外墙板的构造应根据建筑、结构、装饰、制作工艺、运输、施工安装以及维护等多方面的因素综合确定，其尺寸应与装配式建筑模数相协调。

3.0.2  预制集成保温外墙板采用结构、保温与装饰一体化设计，并与相关设备及管线协调。

3.0.3  预制集成保温外墙板的设计、生产、安装等环节宜采用建筑信息模型技术（BIM），模型的深度和要求宜根据项目特点和甲方要求确定。预制构件信息模型宜在设计、生产、安装、验收和运维等各阶段建立统一协同工作平台，采用统一编码规则和数据格式，实现信息模型全过程应用。预制构件建筑信息模型的存储和维护宜满足全过程中不同软件的数据交互要求。

【条文说明】预制构件建筑信息模型设计，主要目的是实现设计、生产、施工的协同工作和信息共享，减少“错、漏、碰、缺”等错误的发生，提高预制构件质量，实现设计、生产、施工、运维一体化。各实施阶段应制定统一的规则要求，实现数据的有效共享，在统一的平台下进行相互协同工作。预制构件建筑信息模型涉及建筑、结构、机电、施工等各专业，及设计、生产、施工全流程，故模型需满足各方要求，预制构件信息模型应能够实现数据在各专业软件间的有效传输。

3.0.4  预制集成保温外墙板的设计使用年限应与主体结构相一致，防水材料的耐久性应满足现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的要求，饰面材料的耐久性应满足现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的要求。

3.0.5  锚固件的耐久性应满足设计使用年限的要求。接缝密封材料应在使用年限内定期检查、维护或更新，维护或更新周期应与其使用寿命相匹配。

4 材料

4.1 混凝土、钢筋和钢材

4.1.1 混凝土、钢筋和钢材的力学性能指标和耐久性要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。

4.1.2 预制构件的混凝土强度等级不应低于C30，与建筑物主体结构现浇连接部分的混凝土强度等级不应低于预制墙体的混凝土强度等级，应满足结构要求的混凝土强度。

4.1.3 预制构件宜采用标准化的钢筋网，钢筋网宜采用自动化机械设备加工，并应符合现行国家标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。

4.1.4 吊环应采用未经冷加工的HPB300级钢筋或Q235B圆钢制作。吊装用内埋式螺母或吊杆的材料应符合现行国家相关标准及产品应用技术文件的规定。

4.1.5 成品预埋件的性能应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。

4.1.6 不锈钢钢材的牌号、化学成分应符合现行国家标准《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB/T20878的有关规定。

4.2 保温材料

4.2.1 保温材料采用燃烧性能等级为A级材料，其性能指标应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1 保温板性能指标

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 干密度（kg/m3） | 180~230 | 《外墙外保温技术标准》JGJ 144 |
| 抗压强度（MPa） | ≥0.30 |  |
| 垂直于板面方向的抗拉强度（MPa） | ≥0.20 |  |
| 体积吸水率（%） | ≤10.0 | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 拉伸粘结强度（与混凝土）（MPa） | ≥0.20， 且破坏面在保温层内 | 《外墙外保温技术标准》JGJ 144 |
| 导热系数（25℃）（W/（m·K）） | ≤0.055 |  |
| 软化系数 | ≥0.8 |  |
| 干燥收缩率（%） | ≤0.3 |  |
| 燃烧性能等级 | A级 |  |

4.2.2 预制集成外保温墙板中采用的保温板应符合下列规定：

1 保温板常用规格尺寸及尺寸允许偏差应符合表4.2.2-1的规定；

2 保温板如内置钢丝网，其性能应符合表4.2.2-2的规定。

表4.2.2-1 保温板尺寸常用规格尺寸及允许偏差（mm）

| 项目 | 常用规格尺寸 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 2，400、3，000 | ±3.0 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906 |
| 宽度 | 600、1，200 | ±2.0 |  |
| 厚度 | 30~150 | +3 0 |  |
| 对角线差 | / | ≤3.0 |  |
| 板侧边平直度 | / | ≤L/750 |  |
| 注：其他规格的非标产品，由供需双方协商决定。 |  |  |  |

表4.2.2-2 钢丝网性能要求

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 焊点抗拉力（N） | ＞65 | 《镀锌电焊网》GB/T 33281 |
| 镀锌层质量（g/m2） | ≥25 | 《钢产品镀锌层质量试验方法》GB/T 1839 |

4.3 拉结材料

4.3.1  保温层与基层墙体间的锚固件的材质应采用不锈钢、经防腐处理的金属或纤维增强塑料。

4.3.2  纤维增强塑料（FRP）锚固件宜采用拉挤成型工艺制作，应符合下列规定：

1  纤维增强塑料（FRP）锚固件件的材料力学性能指标应符合表4.3.2的规定：

表4.3.2  纤维增强塑料（FRP）锚固件材料力学性能指标

| 项目 | 指标要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸强度（MPa） | ≥700 | 《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 1447 《纤维增强复合材料筋基本力学性能试验方法》GB/T 30022 |
| 拉伸弹模（GPa） | ≥40 |  |
| 层间抗剪强度（MPa） | ≥30 | 《纤维增强塑料 短梁法测定层间剪切强度》 JC/T 773 |

2  纤维增强塑料（FRP）锚固件的抗拉强度设计值应根据混凝土环境及长期荷载的影响予以折减。

4.3.3  不锈钢锚固件应符合下列规定：

1  锚固件不锈钢的材料力学性能应符合表4.3.3-1的规定；

2  锚固件常用规格件表4.3.3-2；

3  锚固件性能指标要求应符合表4.3.3-3的规定；

表4.3.3-1  锚固件不锈钢材料的力学性能要求

| 项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 规定塑性延伸强度Rp0.2（MPa） | ≥380 | 《金属材料拉伸试验》GB/T 228.1 |
| 抗拉强度Rm（MPa） | ≥600 |  |
| 断后伸长率A(%) | ≥30 |  |
| 拉伸杨氏模量（静态法）（GPa） | ≥130 | 《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》GB/T 22315 |

表4.3.3-2  锚固件常用规格

| 锚杆直径（mm） | 锚杆长度（mm） | 尾盘直径（mm） | 尾盘厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,8,10 | 120,150,180,220 | 60,80 | ≥1.2 |

表4.3.3-3  锚固件尾盘抗拉承载力性能要求

| 项目 | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾盘抗拉承载力（kN） | 锚杆 直径 | 6mm | ≥5.0 | — |
|  |  | 8mm | ≥6.5 | — |
|  |  | 10mm | ≥7.5 | — |

【条文说明】锚固件将保温板与预制混凝土拉结锚固，其圆盘在保温板外侧，杆身穿过保温层埋设于预制混凝土中，是防止保温板脱落的第二道防线。锚固件采用不锈钢材质，可提高长期耐久性。

4.3.4  预制集成保温外墙板与建筑物主体结构之间的连接材料应符合下列规定：

1  钢筋锚固板材料应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定；

2  预埋件的锚板及锚筋材料应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。专用预埋件及连接件材料应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定；

3  连接用焊接材料、螺栓、锚栓和铆钉等紧固件的材料应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构焊接规范》GB 50661和行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定。

4.4 防水材料

4.4.1  外墙板所用密封胶材料的粘接性能和耐久性应满足设计要求，并应与所有接触材料的相容性试验报告。

4.4.2  外墙板接缝用密封胶应满足现行行业标准《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T 881的有关规定，宜选用低模量弹性密封胶，位移能力不宜低于20级。

4.4.3  外墙板接缝处的密封条宜采用三元乙丙橡胶或氯丁橡胶等密封材料。

4.4.4  外墙板接缝处密封胶的背衬材料宜选用聚乙烯泡沫棒，其直径不应小于1.5倍缝宽。

4.4.5  当有可靠依据时，也可采用其他拼缝材料。

4.5 饰面材料

4.5.1  外墙涂饰材料应符合现行国家标准《建筑用外墙涂料中有害物质限量》GB 24408和《建筑外墙涂料通用技术要求》JG/T 512的有关规定。

4.5.2  反射隔热涂料应符合现行行业标准《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359的有关规定。预制集成保温外墙系统采用涂料饰面时，外墙腻子应为外墙柔性耐水腻子,并应符合《外墙柔性腻子》GB/T 23455 的有关规定。

4.5.3  金属与石材应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的有关规定。

4.5.4  建筑陶瓷薄板应符合现行行业标准《建筑陶瓷薄板应用技术规程》JGJ/T 172的有关规定。

4.5.5  其他饰面材料应有质量保证书和型式检验报告，质量应符合现行有关标准的规定。

4.6 其他材料

4.6.1  玻纤网格布应有质量保证书和型式检验报告，质量应符合现行有关标准的规定。

4.6.2  钢丝网应采用低碳镀锌钢丝，其性能指标应符合现行国家标准《镀锌电焊网》GB/T 33281的有关规定。

4.6.3  玻璃纤维复合材料筋的性能指标应符合现行国家标准《结构工程用纤维增强复合材料筋》GB/T 26743的有关规定。

4.6.4  界面剂、防水抗裂材料、轻质修补砂浆、聚合物找平砂浆等应符合现行产品和环保标准的规定，并应满足设计要求，在选择和使用前，均应验证其与系统组成材料的相容性。

5 设计

5.1 一般规定

5.1.1  集成保温外墙板适用于抗震设防烈度为8度及以下的建筑高度不超过100m的预制混凝土外墙，不适用于地下室外墙。

5.1.2  集成保温外墙板应能适应正常的建筑变形，在长期正常荷载及室外荷载气候的反复作用下，不应产生破坏。

5.1.3  集成保温外墙板的结构设计应符合现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001和《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002。荷载取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定。

5.1.4  集成保温外墙板的抗震等级、平面和竖向布置原则及承载力抗震调整系数应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定。重点设防类建筑中的集成保温外墙板应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施。

5.1.5  集成保温外墙板应采用标准化预制构件，预制墙板规格尺寸宜符合模数化要求。其中预制集成保温外墙板的尺寸宜符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的要求。

5.1.6  集成保温外墙板接缝等防水薄弱部位，应采用构造防水和材料防水相结合的做法。

5.1.7  饰面层应采用耐久性好、不易污染的建筑材料。

5.1.8  集成保温外墙板设计应采用数字化技术，构件设计阶段交付的模型应能满足构件生产、施工、运维阶段等要求。

5.2 组成构造

5.2.1 预制集成保温外墙系统由基层混凝土层、保温层、锚固件、防护层组成，其基本构造符合表5.2.1的规定。

表5.2.1  预制集成保温外墙系统基本构造

| 基本构造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ①基层墙体 | ②保温层 | ③锚固件 | ④防护层 |
| 钢筋混凝土 | A级保温材料 | 锚固件 | 抹面层+饰面层 |

图5.5.1 预制集成保温外墙系统构造示意图

1——基层混凝土墙体；2——保温层；3——锚固件；4——防护层

5.2.2 预制集成保温外墙系统性能应符合表5.2.2的要求。

表5.2.2 预制集成保温外墙系统性能要求

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观 | 不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏，不得产生裂缝出现渗水。 | 《外墙外保温技术标准》JGJ 144 |
|  | 拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.20， 且破坏部位应位于保温层内 |  |
| 耐冻融性 |  | 60次循环后，系统应无空鼓、剥落，无可见裂缝。系统拉伸粘结强度≥0.20MPa，破坏部位应位于保温层内。 |  |
| 抗冲击性 | 建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位 | 10J级 |  |
|  | 建筑物二层及以上墙面 | 3J级 |  |
| 吸水量（浸水24h）（g/m²） |  | ≤500 |  |
| 抹面层不透水性 |  | 2h不透水 |  |
| 防护层水蒸气渗透阻 |  | 符合设计要求 |  |

5.2.3  预制集成保温外墙板出厂时的外观质量和尺寸偏差应分别符合表5.2.3-1和表5.2.3-2的规定。

表5.2.3-1  预制集成保温外墙板外观质量

| 项目 |  | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土部分 | 露筋 | 钢筋应被混凝土完全包裹 | 《装配式混凝土建筑用预制部品通用技术条件》GB/T 40399 |
|  | 蜂窝 | 混凝土表面石子不应外露 |  |
|  | 孔洞 | 混凝土中孔洞深度和长度不应超过保护层 |  |
|  | 外形缺陷 | 不宜有缺棱掉角、表面翘曲 |  |
|  | 外表缺陷 | 表面不宜有麻面、起砂、掉皮、污染、门窗框材划伤、破损；不应有影响结构性能的破损，不宜有不影响结构性能和使用功能的破损 |  |
|  | 连接部位 | 不应有连接钢筋、拉接件松动 |  |
|  | 裂缝 | 裂缝不应贯穿保护层到达构件内部；不应有影响结构性能的裂缝，不宜有不影响结构性能和使用功能的裂缝 |  |
| 保温板部分 | 锚固件 | 锚固件不应松动，尾盘不应严重歪曲或破损 | 目测 |
|  | 外形缺陷 | 不应有缺棱掉角、表面翘曲 |  |
|  | 外表缺陷 | 表面不应粉化、疏松、开裂、破损 |  |
|  |  | 不应有拼缝漏浆 |  |
|  | 污渍、油渍 | 不应有污渍、油渍 |  |

表5.2.3-2   预制集成保温外墙板外形尺寸允许偏差（mm）

| 项目 |  | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度/宽度 |  | ±4 | 《装配式混凝土建筑用预制部品通用技术条件》GB/T 40399 |
| 高度 |  | ±4 |  |
| 厚度 |  | ±3 |  |
| 表面平整度 | 混凝土部分 | ≤4 |  |
|  | 保温板部分 | ≤2 |  |
| 侧向弯曲 |  | L/1000且≤10 |  |
| 混凝土部分翘曲 |  | L/1000且≤10 |  |
| 对角线差 |  | ≤5 |  |
| 门窗洞口 | 中心线位置 | ≤3 |  |
|  | 宽度、高度 | ±4 |  |
|  | 对角线 | ≤4 |  |
| 注1：保温板厚度应无负偏差；注2：L为预制集成保温墙板最长边长度（mm） |  |  |  |

5.2.4  建筑外墙门窗洞口、雨蓬、阳台、女儿墙、室外挑板、变形缝、穿墙管道和预埋件等节点应采取防水构造措施，并应根据工程防水等级设置墙面防水层。

5.2.5  集成保温外墙板与现浇保温外墙水平和竖向交接处应密拼错缝处理，错缝宽度宜为50mm。外墙立面抹面层内的水平分隔缝应每层设置，位置宜结合楼层设置；当水平分隔缝设置间距大于1层且连续墙面面积大于30m2时，应设置竖向分隔缝，并宜结合阴角位置设置。水平交接处和竖向交接处构造示意图。

（a）

（b）                           （c）

图5.2.5-1 竖向缝构造示意图

1——预制墙体；2——保温层；3——锚固件；4——抹面层；5——饰面层；6——现浇混凝土

- （a）                                （b）

（c）

图5.2.5-2 水平缝构造示意图

1——预制墙体；2——保温层；3——锚固件；4——抹面层；5——饰面层；6——预制楼板；7——现浇混凝土；8——滴水线；9——防水层

5.2.6  集成保温外墙板外墙抹面层中耐碱网布的铺设应符合下列规定：

1 应连续铺设耐碱网布，搭接长度不应小于100mm；

2 外墙阴阳角处耐碱网布应交错搭接，搭接宽度不应小于200mm；

3 现浇段保温板与预制保温墙板密拼交接处周边150mm宽的范围内，应附加1层玻纤网；

4 门窗洞口周边应附加一层耐碱网布，耐碱网布的搭接宽度不应小于200mm；门窗洞口角部45°方向应加贴小块耐碱网布，尺寸不应小于300 mm×400 mm。

5.2.7  集成保温外墙板上的门窗框可采取预埋或预留门窗洞方式。当窗框采取预埋方式时，窗框应在工厂与预制外墙整体成型。当窗框采取预留门窗洞方式时，应按照现行行业标准的相关内容保证外窗与墙体连接部位的防水性和气密性。

- （a）                                （b）

（c）

图5.2.7 外窗设计构造示意图

1——预制墙体；2——保温层；3——锚固件；4——防护层；5——预埋窗附框；6——窗框；7——密封胶；8——阳台排水板

5.2.8  集成保温外墙板之间，及其与各种建筑部品部件之间的接缝应根据不同部位的接缝特点和使用环境要求做防水处理。接缝密封防水设计应包含水平接缝、竖向接缝、门窗洞口、穿墙孔洞等部位的密封防水设计。

图 5.2.8 洞口构造示意图

1——预制墙体；2——保温层；3——锚固件；4——抹面层层；5——饰面层；6——密封胶；7——穿墙管道；8——保温材料；9——预埋套管

5.2.9  集成保温外墙板的保温材料厚度应通过热工计算确定，计算方法应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。

【条文说明】集成保温外墙板的保温、隔热性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。用于居住建筑的外围墙体的保温、隔热性能应符合现行行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134的有关规定。

5.2.10  预制集成外保温墙板的保温板厚度应满足节能设计要求，不宜小于30mm，不宜大于100mm。当保温层厚度超过100mm时，应有计算依据，并补充附加支撑构造。

5.2.11  热桥部位的处理，应符合下列规定：

1  宜提高热桥部位的热阻；

2  墙板采用内嵌式连接时，外露主体结构的保温和墙板应采取保温连续措施；

3  应切断热流通路；

4  应减少热桥中低热阻部分的面积；

5  应降低热桥部位内外表面材料的导热系数。

5.2.12 预制集成保温外墙板的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，且应符合现行行业相关标准的规定。

5.2.13 预制集成保温外墙板接缝及墙板与相邻构件之间的接缝跨越防火分区时，室内一侧的接缝应采用防火封堵材料进行密封。

5.2.14 预制集成保温外墙板金属预埋件外露部分应采取防火、防腐等措施，其耐火极限不应低于预制集成保温外墙板的耐火极限，且应符合现行国家、行业相关标准的规定。

5.3 墙板及连接设计

5.3.1  剪力墙板接缝的正截面承载力应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定，接缝的受剪承载力应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的有关规定。

5.3.2  剪力墙板中，竖向钢筋连接宜根据受力特点、施工工艺等要求选用套筒灌浆连接、机械连接、浆锚搭接连接、焊接连接、绑扎搭接连接等连接方式，并应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。

5.3.4  节点连接件采用金属件时，金属件材料应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定；当节点连接件和预埋件采用耐候结构钢时，其材料性能还应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的有关规定。

5.3.5  连接用焊接材料、螺栓、锚栓应符合国家现行标准《钢结构设计标准》GB50017、《钢结构焊接规范》GB50661、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的有关规定。

5.3.6  当预制集成保温外墙板应用于超低能耗或近零能耗时，锚固件应采取断热桥措施。

5.3.7  锚固件应进行在使用阶段持久设计状况下的承载力验算和变形验算、地震设计状况下的承载力验算，验算时不应计入保温层与混凝土基层墙体间的粘结作用。

5.3.8  考虑到作用在预制集成保温外墙上的风荷载，保温层与基层墙体的连接应按围护结构进行计算和设计。在锚固件设计时，应承受直接施加于外墙外侧上的荷载与作用。

5.3.9  墙板及连接的承载力应分别按下列公式计算。

1 持久设计状况

γ0S≤R                   (5.3.9-1)

2 地震设计状况

S≤REγRE                 (5.3.9-2)

式中： γ0——结构重要性系数；

S ——荷载效应基本组合设计值；

R  ——承载力设计值；

RE——地震作用下承载力设计值；

γRE——承载力抗震调整系数。

5.3.10 墙板及连接设计时，结构重要性系数γ0不应小于1.0，墙板及连接的承载力抗震调整系数γRE应取1.0。墙板及连接的承载力验算应采用荷载效应基本组合的设计值，变形验算应采用荷载效应标准组合的设计值。

5.3.11 预制集成保温外墙板中，应明确锚固件与保温板反向拉拔承载力设计值、与保温板局部承载压力设计值、与混凝土的拉拔承载力设计值、尾盘与锚杆抗拉承载力设计值应分别按下列公式计算。

Rt=Rtmγt                    (5.3.11-1)

Rc=Rcmγc                    (5.3.11-2)

Rd=Rdmγd                    (5.3.11-3)

Rp=Rpmγp                    (5.3.11-4)

式中：Rt，Rtm——锚固件与保温板反向拉拔承载力设计值、检验值；

Rc，Rcm——锚固件与保温板局部承压承载力设计值、检验值；

Rd，Rdm——锚固件与混凝土抗拔承载力设计值、检验值；

Rp，Rpm——锚固件尾盘抗拉承载力设计值、检验值；

γt——锚固件与保温板反向拉拔承载力分项系数，取2.5；

γc——锚固件与保温板局部承压承载力分项系数，取3.0；

γd——锚固件与混凝土抗拔承载力分项系数，取2.5；

γp——锚固件尾盘抗拉承载力分项系数，取2.5。

表5.3.11-1  金属材质锚固件设计性能要求

| 项目 | 性能指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锚固件与保温板的反向拉拔力（kN） | 尾盘直径 | 60mm | ≥3.2 | 《外墙保温用锚栓》JG/T 366 |
|  |  | 80mm | ≥4.5 |  |
|  |  | 100mm | ≥5.0 |  |
| 锚固件与保温板的局部承载压力（kN） | 锚杆直径 | 6mm | ≥2.2 |  |
|  |  | 8mm | ≥2.8 |  |
|  |  | 10mm | ≥3.2 |  |
|  | 套杆直径 | 20mm | ≥5.0 |  |
| 锚固件与混凝土的抗拔承载力（kN） | 锚杆直径 | 6mm | ≥9.0 |  |
|  |  | 8mm | ≥12.0 |  |
|  |  | 10mm | ≥15.0 |  |
| 尾盘抗拉承载力 （kN） | 锚杆 直径 | 6mm | ≥5.0 |  |
|  |  | 8mm | ≥6.5 |  |
|  |  | 10mm | ≥7.5 |  |

表5.3.11-2  FRP材质锚固件设计性能要求

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 锚固件与保温板的局部承载压力（kN） | 1 | 《外墙保温用锚栓》JG/T 366 |
| 锚固件与混凝土的抗拔承载力（kN） | 6 |  |
| 尾盘抗拉承载力（kN） | 2 |  |

【条文说明】锚固件的抗拔主要包括三个方面的内容：一是锚杆锚固在混凝土基层墙体中的抗拔承载力，与锚固深度有关，根据已有试验结果，锚杆在混凝土基层墙体中的锚固深度满足本标准要求时，其抗拔承载力比锚固件与保温板的反向抗拔承载力和尾盘与锚杆抗拉承载力大很多，因此一般不需要验算。二是锚固件本身的抗拉承载力，这与锚杆直径和尾盘与锚杆的连接等有关，其中尾盘与锚杆的连接是相对薄弱部位，因此应进行验算。三是锚固件与保温板的反向拉拔承载力，它与保温板的材料性质、厚度，以及锚固件尾盘的厚度、直径等因素有关，这往往是系统中起控制作用的薄弱环节，因此需要进行验算。

由于锚固件采用的是不锈钢金属材料，金属锚固件的抗剪承载力一般要大于保温板的局部承载压力，因此一般情况下可只验算保温板的局部承压力。

5.3.12  墙板及连接的承载力计算时，荷载效应基本组合设计值应按下列公式计算。

1  持久设计状况

S=γGSGk+γWSWk                   (5.3.12-1)

2  地震设计状况

在水平地震作用下：

S=γGSGk+γEhSEhk+ψWγWSWk             (5.3.12-2)

在竖向地震作用下：

S=γGSGk+γEvSEvk                   (5.3.12-3)

式中：SGk——永久荷载的效应标准值；

SWk——风荷载的效应标准值；

SEhk——水平地震作用组合的效应标准值；

SEvk——竖向地震作用组合的效应标准值；

γG——永久荷载分项系数，按5.3.13条的规定取值；

γW——风荷载分项系数，在持久设计工况下取1.5，在地震设计工况下取1.4；

ψW——风荷载组合系数，地震设计状况下取0.2；

γEh——水平地震作用分项系数，按表5.3.12的规定取值；

γEv——竖向地震作用分项系数，按表5.3.12的规定取值。

表5.3.12 地震作用分项系数

| 地震作用 | γEh | γEv |
| --- | --- | --- |
| 仅计算水平地震作用 | 1.4 | 0.0 |
| 仅计算竖向地震作用 | 0.0 | 1.4 |
| 同时计算水平与竖向地震作用（水平地震为主） | 1.4 | 0.5 |
| 同时计算水平与竖向地震作用（竖向地震为主） | 0.5 | 1.4 |

5.3.13  持久设计状况、地震设计状况下进行连接节点的承载力设计时，永久荷载分项系数γG应按下列规定取值。

1 墙板平面外承载力设计时，γG取0；平面内承载力设计时，持久设计状况下γG取1.3，地震设计状况下γG取1.2；

2 连接节点承载力设计时，在持久设计状况下γG取1.3，在地震设计状况下γG取1.2；当永久荷载效应对连接节点承载力有利时，γG取1.0。

5.3.14  计算水平地震作用标准值时，可采用等效测力法，并应按下式计算。

FEℎk=βEαmaxGk                        (5.3.14)

式中：FEℎk——施加于外墙保温层和抹面层重心处的水平地震作用标准值。当验算连接节点承载力时，连接节点地震作用效应标准值应乘以2.0的增大系数；

βE——动力放大系数，可取5.0；

αmax——水平地震影响系数最大值，可取0.08；

Gk——外墙保温层和抹面层的重力荷载标准值。

5.3.15  计算薄抹灰面层的重力荷载标准值时，应考虑施工影响，施工影响系数可取1.6。

【条文说明】考虑施工过程中因施工偏差经常出现的薄抹灰面层增厚、不均匀等情况，通过设置施工影响系数放大薄抹灰面层的重力荷载标准值。

5.3.16  竖向地震作用标准值可取水平地震作用标准值的0.65倍。

5.3.17  锚固件应符合下列规定：

1  锚固件的其他配套部件材料应满足主体结构设计工作年限和耐久性要求；

2  锚固件锚盘直径不应小于60mm；

3  建筑高度大于60m时，保温板侧立布置和板底布置时，锚固件锚杆直径不应小于8mm。

5.3.18  预制集成保温外墙板中的锚固件宜采用矩形布置或梅花形布置，且锚固件距保温板边缘宜为120mm~250mm。间距宜为500mm~750mm，保温板厚度小于100mm且建筑高度低于24m时可按高值取用，其余情况宜按低值取用。当有可靠依据时，也可采用其他边距和间距。

5.3.19  锚固件布置应满足设计要求，并且符合下列规定：

1  应以每块保温板为单元，根据板块大小和尺寸进行布置；

2  保温板侧立布置和板底布置时，每平方米的锚固件不应小于4个；板面布置时每平方米的锚固件不应少于3个，当面积小于1.0平方米时锚固件不应少于2个；

3  预制集成保温外墙墙板边缘独立保温板面积小于等于0.3平方米时，锚固件不应少于1个；当保温板面积大于0.3平方米而小于1.0平方米时，锚固件不应少于2个。

5.3.20  锚固件在基层墙体中的有效锚固长度不应小于7倍锚杆直径，且不应小于50mm。

5.3.21  金属与石材幕墙及其连接应满足抗风和抗震要求。

5.3.22  金属与石材幕墙立柱与预制集成保温外墙宜通过预埋件连接，预埋件应在预制集成保温外墙体生产时埋入基层墙体内，预埋件的位置应准确且满足锚固要求。

5.3.23 金属与石材幕墙用预埋件应按现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定进行设计。

5.3.24  陶瓷薄板幕墙的连接设计应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定。

6 生产和运输

6.1 一般规定

6.1.1  预制集成保温外墙板构件的制作应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑用预制部品通用技术条件》GB/T 40399的有关规定。

6.1.2  预制集成保温外墙板构件应按构件加工图进行制作，预制构件验收合格后应统一进行标识，标识应满足唯一性和可追溯性。

6.1.3  预制集成保温外墙板构件生产制作单位应具备相应的生产工艺设备，并有完善的质量管理体系和必要的试验检测手段。

6.1.4  预制集成保温外墙板构件宜建立样板构件制作与验收制度。

6.1.5  预制集成保温外墙板构件建筑信息模型数据宜能输送给生产设备，为自动化生产提供数据支撑。

【条文说明】为实现预制构件在工厂的自动化生产,模型导出的数据应能够被生产设备识别，驱动自动化生产,提高生产效率。

6.1.6  预制集成保温外墙板构件生产过程中，钢筋网片的生产与组装、模具的组装、混凝土浇筑、构件养护等工序宜采用自动化智能设备完成。

6.2 生产

6.2.1  原材料及配件应进行进场检验，并且检验批划分应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。

6.2.2  预制集成保温外墙板构件模具尺寸的允许偏差和检验方法应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

6.2.3  预制集成保温外墙板构件制作前，应根据设计图纸排布保温板、布置锚固件。

6.2.4  预制集成保温的预制构件应按设计图纸和施工要求，确认保温板、锚固件满足要求后，方可铺装保温板和安放锚固件。锚固件的安装应按设计和产品说明书要求进行。保温板铺装应紧密排列。当保温板拼缝大于3mm时，应采取措施避免混凝土进入保温板缝隙。

6.2.5  混凝土浇筑成型前应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程应符合下列规定：

1 保温板规格、位置、拼缝符合设计及加工制作图要求；

2 锚固件品种、规格、数量、位置必须符合设计及加工制作要求；

3 预埋件、预留插筋、预留孔洞、键槽、粗糙面等必须符合设计及加工图制作要求；

4 含钢筋焊接网的规格和搭接符合设计及加工图要求；

5 其他隐蔽工程检查项目应符合有关标规定和设计要求。

6.2.6  上层钢筋宜采用垫块或垫块与吊挂结合方式确保钢筋保护层满足设计要求。钢筋保护层的垫块应避开锚固件的安装部位。

6.2.7  预制集成保温外墙板构件浇筑混凝土时应避免振动器触及保温板和锚固件。

6.2.8  钢筋焊接网应采用工厂自动化机械焊接方法进行制作。

【条文说明】钢筋焊接网采用工厂自动化机械焊接方式进行制作，可以有效提升生产效率、节约人工；同时机械化焊接方式可实现高精度、高效率生产，且可有效避免人为因素对产品质量稳定性的影响。

6.2.9  预制集成保温外墙板构件的检验应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。

6.2.10  预制集成保温外墙板养护后的混凝土强度符合设计要求时，方可进行拆模、起吊。脱模时，应严格按照顺序拆除模具，仔细检查确认预制构件与模具之间的连接部分完全拆除后方可进行起吊，构件起吊应平稳。

6.2.11  预制集成保温外墙板的吊点设置应符合设计和构件加工图的要求。异型预制构件应设置临时固定工具，且吊点和吊具应进行专门设计。

6.2.12  预制集成保温外墙板脱模后，应进行外观质量检查，对出现的缺陷应进行修补，重新验收合格后方可入库出厂。

6.2.13  预制集成保温外墙板中混凝土部分的缺陷修补应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑用预制部品通用技术条件》GB/T 40399的相关规定。

6.2.14  预制集成保温外墙板中保温板部分缺陷的修补应满足下列要求：

1  缺陷总面积小于等于墙板保温面积15%且深度小于等于10%时，宜采用轻质砂浆进行修补；

2  超过上述范围的缺陷，应采用粘结加锚固结合的方式换帖保温板进行修补，原保温板开洞四周应用锚固件进行补强。

6.3 出厂检验

6.3.1  预制集成保温外墙板出厂前应进行外观和性能检验。

6.3.2  预制集成保温外墙板外观质量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和量测。

6.3.3  预制集成保温外墙板的尺寸允许偏差，预埋件、预留插筋、预留孔（洞）、键槽、灌浆套筒及连接钢筋、粗糙面和键槽的位置应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和量测。

6.3.4  预制集成保温外墙板采用的保温板类别、厚度、位置及性能应满足设计要求。

检查数量：按批检查，同厂家、同品种、同规格保温板材每5000m2为一个检验批。

检验方法：观察、量测，检查保温材料质量证明文件及检验报告。

6.3.5  预制集成保温外墙板的保温板与混凝土的拉伸粘结强度应满足设计要求，且不应低于本标准表5.2.2的要求。

检查数量：按批检查，每1000件同类构件为一个检验批。

检查方法：在预制集成保温墙板上进行试样切割，随机均布5个试样位置，断缝应切割至混凝土层，深度应一致。

6.3.6  预制集成保温外墙板应有二维码或芯片，二维码内容包括墙板型号、生产日期、生产单位、质量验收标志等信息。芯片宜包含构件基本信息，构件施工质量验收注意事项，构件运维注意事项等。

6.4 运输

6.4.1  预制集成保温外墙板的存放和运输应满足现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

6.4.2  预制集成保温外墙板宜采用插放架或靠放架直立存放。存放时应合理设置垫块位置，确保预制集成保温外墙板的受力部位在混凝土墙板上。

6.4.3  门窗洞口等薄弱部位应采取防止变形开裂的临时加固措施。插放架或靠放架通过计算确定并应具有足够的强度、刚度和稳定性，支垫应稳固，并宜采取直立运输方式。

6.4.4  预制集成保温外墙板构件成品保护应符合现行国家标准《装配式建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。

【条文说明】现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231对构件防开裂、金属外露件防腐等作出了明确规定，叠合结构构件的成品保护也应该符合这些规定。

6.4.5  预制集成保温外墙板在存放和运输过程中宜采取遮挡防雨措施。

6.4.6  预制集成保温外墙板存放宜实行分区管理和信息化台账管理。

7 施工和验收

7.1 一般规定

7.1.1  预制集成保温外墙板安装施工前应制定专项施工方案，专项施工方案应包括墙板起吊安装的安全性验算、临时支撑形式及安全性验算、墙板保护方案、墙板安装顺序、连接节点、防水措施、安装质量管理及安全防护措施等。

7.1.2  施工单位应根据预制集成保温外墙板的特点配置人员。施工作业人员应具备岗位需要的基础知识和技能，施工单位应对管理人员、施工作业人员进行专项质量安全技术交底。

7.1.3  现场施工过程中，应对预制集成保温外墙板原有的门窗框、预埋件等产品进行保护，施工中不应拆除或损坏。

7.1.4  在预制集成保温外墙构件存放、搬动、吊装时，不得碰撞、损坏和污染构件；对型材和保温板的表面应采取保护措施。

【条文说明】安装过程的成品容易被损害和污染，应引起重视，并采取保护措施。

7.1.5  预制集成保温外墙板安装前，宜进行虚拟建造模拟，宜选择有代表性的单元进行试安装，并应根据试安装结果及时调整施工工艺。

【条文说明】墙体的试安装队没有经验的施工单位非常必要，不但可以验证设计和施工方案存在的缺陷，还可以培训人员，调试设备，完善方案。

7.1.6  预制集成保温外墙板施工过程中应按照现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ 59、《建筑工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146安全、职业健康和环境保护的有关规定执行。

7.1.7  预制集成保温外墙板施工期间的环境空气温度不应低于5℃。5级以上大风天气和雨天不应施工。

7.2 施工

7.2.1 预制集成保温外墙板施工前，已完成结构的混凝土强度、外观质量、尺寸偏差及预留钢筋等应满足现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定。

7.2.2  预制集成保温外墙板施工前，所使用的构配件应完成进场检验。

7.2.3  预制集成保温外墙板上预留的拉模孔、脚手眼等施工措施的位置尺寸应得到设计单位确认。

7.2.4  预制集成保温外墙板施工安装符合下列规定：

1 安装前，应检查并清理安装基层的疏松结合面；

2 预制集成保温外墙板底部应设置可调整接缝厚度的垫块；

3 按照构件深化设计时确定的吊点进行起吊安装，吊装过程中应保证各吊点受力合理，构件不变形；

4 预制集成保温外墙板安装就位后应设置不少于2道可调节长度的斜支撑，斜支撑两端应分别与墙体构件可靠连接，长斜支撑距离板底的距离宜为构件高度的2/3，短斜支撑距离板底的距离宜为构件高度的1/5。

7.2.5  预制集成保温外墙板施工时宜利用智能装备，自动完成或辅助人工完成作业。

7.2.6  预制集成保温外墙板门窗洞口部位安装的临时加固支撑，在构件安装期间不应拆除，宜与本层预制墙斜支撑一并拆除。

7.2.7  在预制集成保温外墙板施工过程中，应每隔三层校核外立面平整度与垂直度，根据校核结果及时纠正累计偏差。

【条文说明】预制集成保温外墙板的防护层厚度较薄，对建筑外立面基层的平整度与垂直度提出了很高要求。保温基层的平整度与垂直度受保温板厚度、结合部位施工精度等因素影响较多，在实际施工过程中，除利用内部轴线控制外，应同时在外立面建立校核纠偏机制。

7.2.8  预制集成保温外墙板底部水平接缝封堵应符合灌浆的侧压力及防水设计要求，当采用柔性材料时应避免在灌浆压力作用下发生漏浆。

【条文说明】当预制集成保温外墙板底口保温板与混凝土齐平时，墙板吊装前应重点检查水平接缝外侧的封堵效果。如漏浆进入保温层拼缝形成冷热桥，影响防水质量。

7.2.9  现浇段采用免拆模保温板时，应放线确定锚固件的位置，后安装锚固件，且锚固件尾盘应压入保温板内。

7.2.10  预制集成保温外墙板与现浇结合部位处的免拆模背楞宜采用钢质或钢包木背楞，不宜采用木质背楞。

7.2.11  预制集成保温外墙板与现浇结合部位支模时，免拆模底部应有限位措施防止免拆模保温板移动。

7.2.12  预制集成保温外墙板与现浇结合部位支模时，现浇部位保温板与相邻预制构件采取错缝防水处理。保温板间、预制集成保温外墙板底口等拼缝应采取防漏浆措施。混凝土浇筑前，结合面应充分湿润且不得有明积水。

7.2.13  浇筑混凝土时，振捣棒不应碰撞免拆模保温板上的锚固件。

7.2.14  拉模孔、脚手眼等施工预留孔洞中应采用憎水性岩棉、聚氨酯等保温材料填实；外墙面一侧采用耐候性密封胶封堵，封堵深度不应小于10mm；内墙面一侧应采用防水砂浆封堵，封堵深度不应小于50mm。

7.2.15  抹面层施工应在基层墙体质量验收合格后进行。基层应平整、无污染、无杂物，凸起、起鼓和疏松部位应剔除，破损部位已完成修复，接缝防水、孔洞封堵等防水隐蔽工程应验收完成。

7.2.16  抹面层施工应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50210的相关规定。

7.2.17  抹面层应至少分2道施工，每道抹面层厚度应控制在3mm~5mm，抹平层平均厚度应不大于8mm，施工允许误差应为-3mm ~ +5mm。首道面层施工可作为耐候性保护措施在结构施工阶段提前穿插。抹面层施工前，应根据材料系统供应商的相关要求涂刷界面剂。

【条文说明】接缝处找平砂浆厚度过厚时，应在找平层内增加双层网格布和锚固件进行加强。防止找平层过厚脱落。当保温板与抹面胶浆的拉伸粘结强度由于施工周期等各种因素受到影响时，宜采用界面剂处理，以增强二者之间的粘结强度。使用界面剂后，不应降低而应增强保温板与抹面胶浆的粘结，并达到设计强度

7.3 验收

7.3.1  预制集成保温外墙板应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定进行施工质量验收。

7.3.2  检验批的划分、检查数量和隐蔽工程验收应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定。

7.3.3  预制集成保温外墙板的质量验收尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

7.3.4  预制集成保温外墙板施工验收应建立首层验收制度。

I  主控项目

7.3.5  预制集成保温外墙板进场时应检查出厂合格证和质量证明文件。

1 出厂合格证应包含下列内容：

1）出厂合格证编号和预制外墙板编号；

2）预制集成保温外墙板数量；

3）预制集成保温外墙板型号；

4）预制集成保温外墙板质量情况，包括外观质量、尺寸允许偏差和混凝土抗压强度；

5）生产单位名称、生产日期、出厂日期；

6）检验员签名或盖章，可用检验员代号表示。

2 质量证明文件应包括保温板型式检验报告、保温板与混凝土粘结强度报告、锚固件型式检验报告。

7.3.6  预制集成保温外墙板进场时应对保温板厚度进行检测。

检查数量：不超过1000块为一批，每批抽取墙板数量的1%且不少于3块进行检验。抽取时宜从设计荷载最大、受力最不利或生产数量最多的预制构件中抽取。

检查方法：采用钢针插入或侧边尺量检查。

7.3.7  预制集成保温外墙板的传热系数应满足设计要求。

检查数量：同一类型预制外墙板为一检验批，每批检验数量为1块。

检查方法：检查性能检验报告。

7.3.8  预制集成保温外墙板的锚固件数量、位置等应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，尺量。

7.3.9  预制集成保温外墙系统使用的抗裂砂浆、耐碱网布、水泥基防水抗裂处理材料等进场时应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：

1 抗裂砂浆与保温板的拉伸粘结强度；

2 耐碱网布的单位面积质量、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率；

3 防水抗裂砂浆的24h表面吸水量、拉伸粘结强度、拉伸强度、断裂伸长率。

检查数量：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次，当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样送检，核查复验报告。

7.3.10  预制集成保温外墙板临时固定措施应符合设计、专项施工方案要求及国家现行有关标准的规定。

检查数量:全数检查。

检验方法：观察,检查施工方案、施工记录或设计文件。

7.3.11  预制集成保温外墙板竖向拼接处采用后浇混凝土连接时，后浇混凝土的强度应符合设计要求。

检查数量：按批检验，检验批应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关要求。

检验方法：检查混凝士强度复验报告。

7.3.12  预制集成保温外墙板安装后的外观质量不应有严重缺陷，且不得有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、测量；检查处理记录。

7.3.13  预制集成保温外墙板间的接缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查施工质量检验记录。

7.3.14  施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施。

检查数量：全数检验。

检验方法：对照施工方案检查。

7.3.15  预制集成外保温墙板的抹面层施工完成后，应对抹面层与保温层之间的粘结强度进行检验，抹面层与保温板之间的粘结强度不应小于0.1MPa。

检查数量：每个检验批抽查不应少于1组。

检验方法：拉伸粘结强度试验。

II 一般项目

7.3.16  预制集成保温外墙板的外观质量应符合现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量；检查处理记录。

7.3.17  预制集成保温外墙板进场时应有出厂标识，出厂标识应包括工程名称、产品名称、型号、编号、生产日期、生产单位和合格章。

检查数量：全数量检查。

检验方法：观察。

7.3.18  预制集成保温外墙板外观质量不应有一般缺陷，对出现的一般缺陷应要求墙板生产单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查技术处理方案和处理记录。

7.3.19  预制集成保温外墙板的尺寸偏差和预埋件、预留孔洞、饰面等项目的检验。各检测项目应符合现行国家和行业标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量，检查处理记录。

7.3.20  预制集成保温外墙板上的预埋件、预留插筋、预留孔洞、预埋管线等规格型号、数量应符合设计要求。

检查数量：按批检查。

检验方法：观察、尺量；检查出厂合格证。

7.3.21  预制集成保温外墙板的安装尺寸偏差及检验方法应符合设计要求；当设计无要求时，应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231及相关标准的规定。

检查数量：按楼层、结构缝或施工段划分检验批。同检验批内，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间。

7.3.22  预制集成保温外墙板应按现行行业标准《建筑防水工程现场检验技术规范》JGJ/T 299的有关规定进行淋水试验，接缝处不得出现渗漏水。

检验数量：按批检验。

检验方法：检查现场淋水试验报告。

【条文说明】现行国家标准《装配式建筑技术标准》GB/T 51231规定：预制混凝土外墙接缝的防水性能应按批检验。每1000m2外墙（含窗）面积应划分为一个检验批，不足1000m2时也应划分为一个检验批；每个检验批应至少抽查一处，抽查部位应为相邻两层4块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域，面积不得少于10m2。

淋水检验应符合现行行业标准《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJ/T 299的规定。现场淋水试验应满足下列要求：淋水流量不应小于3L/ (m2·min)， 持续淋水试验时间不应小于24h，或者淋水流量不应小于5L/ (m2·min) ，持续淋水时间不应少于2h，某处淋水试验结束后，若背水面存在渗漏现象，应对该检验批的全部外墙板接缝进行淋水试验，并对所有渗漏点进行整改处理，并在整改完成后重新对渗漏的部位进行淋水试验，直至不再出现渗漏点为止。

8 运维

8.1 一般规定

8.1.1  在建筑物正常使用期间，每隔5年宜对预制集成保温外墙体进行一次检查，其检查应包括下列内容：

1  检查预制集成保温外墙体有无变形、错位、松动，发现异常情况，应及时查明原因并及时维修处理；

2  检查预制集成保温外墙体的主要承力构件、连接构件等的损坏情况，连接可靠性，锈蚀程度等，发现问题应及时维修；

3  检查保温层有起鼓、脱落等损坏情况，发现保温层有起鼓脱落破坏时，应及时进行修补与更换；

4  水平竖向缝有无开裂渗漏情况，发现有开裂、渗漏情况时应及时进行修补。

8.1.2  现场检查与现场检测宜按国家现行相关标准的规定执行。

【条文说明】现场检查与现场检测方法宜按现行国家标准中的相关规定执行，当国家标准中无相关规定时，可以选择地方标准推荐的相关试验方法。其中，外墙外保温系统构造检查宜按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411中的相关规定执行，外墙外保温系统热工缺陷检测宜按现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132中的相关规定执行。外墙渗漏修缮宜按现行行业标准《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T 53中的相关规定执行。

8.1.3  预制集成保温外墙体修缮施工前，应根据勘察和收集的资料，进行原因分析，制定修缮方案。

8.1.4  对于因房屋结构损坏造成的外墙渗漏，应先加固修补结构，再进行渗漏修缮。

【条文说明】外墙渗漏修缮应首先检查渗漏对外墙结构产生的不利影响，不安全结构构件应先行按加固方案修缮合格后再进行渗漏修缮。目的是为了保证房屋的基本安全、确保渗漏修缮的质量。

8.1.5  预制集成保温外墙体渗漏修缮时需遵循“防排结合、以排为主、预防渗漏”的原则。

8.1.6  预制集成保温外墙体修缮宜按现行行业标准《民用建筑修缮工程施工标准》JGJ/T 112中的相关规定执行。

8.1.7  预制集成保温外墙体系统质量鉴定评估应由独立第三方具备专业资质的检测、检验机构进行。

【条文说明】 外围护系统质量鉴定评估时，应对项目建设基本情况、外围护系统质量情况等进行初步调查，并在此基础上制定现场检查与现场检测的技术方案。检验机构依据技术方案，进行现场检查与现场检测，对检验、检测结果进行评估分析，并编制质量鉴定报告。

8.2 检查

8.2.1  预制集成外保温墙体的日常检查应包括下列主要内容：

1  外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况；

2  保温层的空鼓和脱落等损伤情况；

3  外墙门窗的密封性、破损状况以及与主体结构连接的缺陷、变形、损伤情况；

4  预制外墙连接节点部位的渗漏情况。

8.2.2 预制集成外保温墙体的特定检查应包括下列主要内容：

1  临近雨季时，防水和排水状况；

2  临近供暖季时，外门窗、幕墙的密封性；

3  在台风、暴雨和大风等前后，外墙外保温层、装饰部分、外墙门窗等的损坏及其连接的缺陷、变形、损伤状况。

8.2.3 现场检查包括预制集成外保温墙体外观质量、系统构造和缺陷，应符合下列规定：

1  预制集成外保温墙体外观质量宜采用无人机搭载高清摄像仪或红外热成像仪检查外墙面的裂缝、空鼓、渗水、脱落等质量缺陷；

2  预制集成外保温墙体系统构造、缺陷检查宜采用红外热成像仪、探地雷达、相控阵超声等技术；

3  必要时应进行局部破坏取样分析；

4  系统缺陷检查时,应记录缺陷部位、类型、面积和程度,可采用文字、照片、视频等方法。

8.2.4 预制集成保温外墙板的检测应符合下列规定：

1  预制集成保温外墙体根据需要可进行系统缺陷、系统粘结强度、材料性能等检测；

2  预制集成保温外墙体系统缺陷、空鼓面积现场检测时,采用红外热成像应按现行国家标准《红外热像法检测建设工程现场通用技术要求》GB/T29183的规定进行；

3  预制集成保温外墙体各层材料之间的粘结强度现场检测,应按行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ144-2019附录C的规定进行；

4  采用接触式检测或有损检测时,建筑每个立面的检测数量不少于1组，每组不少于3处。

【条文说明】预制集成外保温墙体的空鼓面积比的计算可按现行行业标准《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ376的规定方法进行。

8.3 修缮

8.3.1  修缮施工前，应对外墙构造、装饰层做法及渗漏水的部位、原因等进行复查，根据实际情况和查勘设计实施修补。

8.3.2  预制集成保温外墙体修缮，应符合下列规定：

1  预制外墙外保温系统存在裂缝、渗水、空鼓、脱落等问题时，应及时进行修缮；

2  修缮时应制定施工防火专项方案；

3  修缮前应对修缮区域内的外墙悬挂物进行安全检查，当外墙悬挂件强度不足或与墙体连接不牢固时，应采取加固措施或拆除、更换。

8.3.3  预制集成保温外墙体饰面修缮，应符合下列规定：

1  抹灰、涂装类外墙面修缮，应按基层、面层、涂层的表里关系顺序，由里及表进行修缮；新旧抹灰之间、面层与基层之间应粘结牢固；

2  饰面类外墙面饰面层及砂浆层出现松动、起壳、开裂，应局部凿除后重铺，如有坠落危险应先行及时抢修。

8.3.4  预制集成保温外墙体的修复部位应与未修复部位的节能性能保持一致，局部修复部位的保温层厚度应与原保温层厚度一致。

8.3.5  为了加强预制集成保温外墙体系统单元墙体修缮后的粘结强度，修复部位应采用不锈钢锚栓进行锚固。

8.3.6  其他修复材料与系统应符合现行行业标准《民用建筑修缮工程勘察与设计标准》JGJ/T 117的有关规定。

8.3.7  预制集成保温外墙体其他部位的渗漏修缮施工，应按现行行业标准《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T 53的规定执行。

8.4 信息化管理和运维

8.4.1  数字化运维管理平台应预留预制构件基础数据接口。

8.4.2  数字化运维管理平台应对设备设施、空间环境的实施运维数据进行监管及反馈，数据记录应包括运行记录、维护记录、报警记录、调试记录、分析报表、统计台账等。

8.4.3  数字采集装置和各子系统的时钟与数字化运维管理平台时钟同步。

8.4.4  数字化管理平台应有内定期提醒功能，时间更新与材料寿命相结合，构造与检查注意事项相结合，定期提醒。

8.4.5  数字化管理平台应与天气预报系统同步，当发生极端天气时，应发出预警，对可能发生渗漏或脱落等部位进行提醒。

    - 8.4.6  数字化运维管理平台应能与预制构件设计阶段交付的信息化模型有效对接，在信息转换和传递过程中，模型应保证完整性，不应发生信息丢失或失真。

8.4.7  数字化管理平台内应含有预制集成保温外墙的组成构造、材料寿命、维护时间、维护方法等信息模块。维护方法内应包含菜单式解决方案。

8.4.8  数字化管理平台内应建立材料寿命数据库，当到达材料的使用寿命时，应发出警示信息，及时进行修复或更换。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 标准中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《钢结构设计标准》GB 50017

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

- 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

- 《钢结构焊接规范》GB 50661

- 《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB 50801

- 《工程结构通用规范》GB 55001

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

- 《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022

- 《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

- 《建筑模数协调标准》GB/T 50002

- 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

- 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》GB 24408

- 《镀锌电焊网》GB/T 33281

- 《钢筋混凝土用钢 第3部分 钢筋焊接网》GB/T 1499.3

- 《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB/T 20878

- 《装配式混凝土建筑用预制部品通用技术条件》GB/T 40399

- 《外墙保温用锚栓》JG/T 366

- 《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T 881

- 《建筑外墙涂料通用技术要求》JG/T 512

- 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

- 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

- 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

- 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114

- 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

- 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

- 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

- 《建筑工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146

- 《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256

- 《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366

- 《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376

- 《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T 53

- 《民用建筑修缮工程施工标准》JGJ/T 112

- 《民用建筑修缮工程勘察与设计标准》JGJ/T 117

- 《建筑陶瓷薄板应用技术规程》JGJ/T 172

- 《建筑防水工程现场检验技术规范》JGJ/T 299

- 《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359