《夏热冬冷地区集成保温外墙板应用技术规范》

编制说明

二零二四年八月

目录

1 标准编制工作简况	1

1.1 任务来源	1

1.2 起草单位	1

1.3 标准编制背景及必要性	2

1.4 主要工作过程	3

2 标准制定原则和依据	5

2.1 标准制定原则	5

2.2 标准制定依据	6

3 标准主要内容和试验方法说明	8

3.1 标准适用范围	8

3.2 术语和定义	8

3.3 系统组成构造	9

3.4 预制集成保温外墙板性能指标确定	9

4 保温材料技术指标确定	11

4.1 干密度	12

4.2 抗压强度	12

4.3 体积吸水率	12

4.4 拉伸粘结强度（与混凝土）	13

4.5 导热系数	13

4.6 软化系数	13

4.7 干燥收缩率	14

4.8 燃烧性能等级	14

4.9 垂直于板面方向的抗拉强度	14

5 标准主要试验项目验证情况分析	15

5.1 试验方法	15

5.2 试验结果	15

6 标准中涉及专利情况说明	19

7 产业化情况和预期达到的经济效果等情况	19

8 采用国际标准和国外先进标准情况	19

9 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性	19

10 重大分歧意见的处理经过和依据	19

11 标准性质的建议说明	20

12 贯彻标准的要求和措施建议	20

13 废止现行相关标准的建议	20

14 其它应予说明的事项	20

附件1：《夏热冬冷地区集成保温外墙板应用技术规范》与相关标准技术指标对比

附件2：《夏热冬冷地区集成保温外墙板应用技术规范》验证试验数据汇总

《夏热冬冷地区集成保温外墙板应用技术规范》

工业和信息化部行业标准编制说明

标准编制工作简况

任务来源

依据工业和信息化部文件《工业和信息化部办公厅关于印发2023年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科〔2023〕18号），批准《夏热冬冷地区集成保温外墙板应用技术规范》行业标准（计划号：2023-0431T-JC）立项。

起草单位

本标准由上海中森建筑与工程设计顾问有限公司、建筑材料工业技术情报研究所、上海圣奎塑业有限公司、中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司、中建新城建设工程有限公司、中建科工集团有限公司、浙江意诚检测有限公司、中建新疆建工（集团）有限公司、沈阳宝力德科技有限公司、上海建工一建集团有限公司、渝建建筑工业科技集团有限公司、云南建投第三建设有限公司、陕西省建筑科学研究院有限公司、中建中新建设工程有限公司、中国二十二冶集团有限公司装配式建筑分公司、中铁城建集团建筑科技有限公司、中建三局集团（江苏）有限公司、核工业华东建设工程集团有限公司、重庆市建筑科学研究院有限公司、深圳大学、沪誉建筑科技（上海）有限公司、成都建工工业化建筑有限公司、广东海龙建筑科技有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中铁二十四局集团上海建设投资有限公司、浙江广天构件集团股份有限公司、中建三局集团有限公司、北京住总第一开发建设有限公司、河北途驿科居节能科技有限公司等共同起草，成立《夏热冬冷地区集成保温外墙板应用技术规程》标准的编制组。其中建筑材料工业技术情报研究所负责标准编制过程的全面协调，把握标准工作的整体进度及方向、资料收集、会议组织、标准申报等工作；上海中森建筑与工程设计顾问有限公司、上海圣奎塑业有限公司负责标准编制、行业数据、资料、案例的收集、验证和整理等工作，其余单位提供了材料应用案例，协助进行行业调研。

标准编制背景及必要性

1.3.1 编制背景

装配式建筑是以标准化设计、工业化生产、装配化施工、一体化装修为主要特征的建筑，可实现安全耐久、施工快捷、低碳环保等建设目标，大幅减少建筑垃圾和建筑污水，降低建筑噪声，提高施工质量。

传统外保温现场湿作业，产生大量建筑垃圾，污染环境，而且有大量的脱落事件发生，造成不良社会影响。内保温存在冷热桥，易结露发霉，影响得房率，后期业主改造易破坏室内的内保温系统。夹心保温存在生产工艺要求高，保温不连续，易出现冷热桥，墙体厚度大，小业主实际使用面积少。集成保温外墙产品适应性强，满足建筑立面风格多样的需求，保温隔热性能良好，保温板与墙体之间受力简单，不宜脱落，工厂一体化生产。施工无现场湿作业，减少建筑垃圾，实现节能减排、绿色环保，符合建筑工业化及绿色建筑发展方向。

预制集成保温外墙可以促进建筑产业化进程的发展，进一步的促进建筑产业由粗放型向集约型转变，提高劳动生产率，加快建造的速度，提高住宅质量和性能，同时还可以减少资源能源浪费，促进行业的内良性竞争，实现社会的可持续发展。

1.3.2 标准编制的必要性

我国集成保温外墙产品和技术已经成熟，由于集成保温外墙具有轻质高强、A级防火、一次生产成型、成本低廉等优秀特性，收到下游工程建设领域的青睐，目前已在民用建筑、工业领域广泛应用。目前，集成保温外墙相关生产企业达20余家，年产量超过100万立方米。据研究分析，建筑上应用了集成保温外墙技术相比常规外墙技术，在建筑节能、隔声、美观等方面都有显著优势。虽然集成保温墙面产品和生产技术已经成熟，但在应用中经常受我国地区差异性影响而无法完全发挥实际效果，预制装配式技术应用比例高、节能要求不断提升，采用常规保温施工安装技术会造成安全隐患，严重的会引起系统脱落及火灾事故，因此也阻碍了该产品的推广应用。

近几年，集成保温外墙领域骨干企业专门开展了技术攻关，成功推动了产品在该地区的杨浦区江浦社区R—09地块、自贸区临港新片区PDCI-0302单元06-02地块、普陀区石泉社区W060402单元B3-2地块等重点工程中成熟应用，经过项目验证，集成保温外墙能够很好的匹配该地区节能要求，且相关从业人员对于集成保温外墙的安全性、设计方法、试验指标等方面拥有较多实施经验；北方地区对保温厚度及以此带来的保温材料安全性要求更高，适合北方更高要求的集成保温外墙技术目前仍处于攻关完善优化阶段。

2021年发布的《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中指出“大力发展节能低碳建筑，持续提高新建建筑节能标准，加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展。”本标准基于集成保温外墙，选用新型绿色低碳保温材料使得集成保温外墙满足超低能耗、近零能耗、低碳建筑等要求，随着国家节能环保和低碳绿色进程加快，集成保温外墙体系与现有保温体系相比，技术和成本优势明显，未来将继续得到长足发展和广泛应用，有必要开展标准编制工作。

目前在夏热冬冷，对集成保温外墙产品的需求量十分急迫，实施项目数量快速增加，应广大应用单位要求，急需编制本标准来规范集成保温外墙这类技术在材料制备、设计、生产、施工、验收等环节中的要求和规定。

主要工作过程

1.4.1 标准大纲讨论会

2024年1月15日，上海中森建筑与工程设计顾问有限公司、建筑材料工业技术情报研究所、上海圣奎塑业有限公司标准编制等人员组成标准编制筹备组，以线上视频会议形式召开了《夏热冬冷地区集成保温外墙板应用技术规程》大纲讨论会，就前期资料准备、编制大纲等问题进行讨论，并确定了工作进度计划草案。

1.4.2 标准编制启动会暨第一次工作会

2024年3月19日，线下与线上同步召开启动会暨第一次工作会，上海中森建筑与工程设计顾问有限公司、建筑材料工业技术情报研究所、上海圣奎塑业有限公司等25家参编单位和相关单位的代表或团队参加了会议。

会上，上海中森装配院李新华院长就标准立项背景做了介绍，上海圣奎季良总工分享了多年的科研成果和在上海及部分地区的应用实践，上海中森装配院的王伟工程师对编制工作大纲及标准草案（讨论稿）做介绍，就现阶段工作进展和研究基础进行汇报。参会的各位专家对草案中内容的合理性、完整性、符合性进行了讨论。

本次会议正式宣告标准编制组的成立，确定编写分工等事宜，并确定了工作进度计划。编制组成员对《夏热冬冷地区集成保温外墙板应用技术规程（草案稿）》的条款逐条进行了讨论，会后将按照相关要求对标准草案进行修改。

主要讨论内容如下：

- 本标准名称为集成保温外墙板，夹心保温、轻钢龙骨等墙板也为集成保温外墙板，包含范围较广。本标准侧重集成外保温墙板，聚焦集成外保温墙板和免拆模技术。

- 本标准为工信部的行业标准，聚焦工业化、智能建造，针对工业化产品，突出信息化和智能化技术在设计、生产、施工和运维过程的应用。

- （3）饰面层材料除了传统的涂料，补充铝板、面砖、石材等饰面材料，丰富外饰面的选择。

- （4）锚固件（连接件）材质，上海市反打保温系统的锚固件为不锈钢锚材质，全国范围内执行有困难，补充纤维增强塑料材质的锚固件。

- （5）新增信息化运维章节，检查、修缮和全过程信息化管理和运维。

1.4.3 编制组内部讨论

2024年4-5月，标准编制组内部集中定向征集对草案稿的逐条条款的意见建议、产品数据（检测报告、测试报告等）和工程实践案例。

2024年6-8月，《夏热冬冷地区集成保温外墙板应用技术规程（征求意见稿）》完成，标准编制组内部进行审阅，编制组对各成员提出的修改意见进行汇总整理，并对征求意见稿进行修改。

主要修改补充内容如下：

（1）第2章术语：2.1.3对保温材料的定义做修改“具有增强构造的单一材质的保温材料，在预制集成保温外墙系统中起到保温隔热作用。”增加聚合物找平砂浆的术语：由水泥、可再分散乳胶粉、填料和其他功能性添加剂组成的干混砂浆，用于保温系统面层找平的干混砂浆。锚固件的术语中不限定材质，修改为连接保温板与混凝土的固定件。

（2）第3章基本规定：统一拉结件和锚固件的说法，全本标准中统一为锚固件。

（3）第4章材料：补充表4.2.2-1中温板的尺寸进行规定“长度2400和3000，宽度600和1200，厚度30~150”。对钢丝网丝径和网孔不做要求。4.3节中，要求锚固件材质改为经防腐处理的金属或FRP。行业标准需考虑全国范围内技术可行性、落地性和经济性，需要在满足安全的前提下，一定程度放宽要求。

（5）第5章设计：示意图中补充锚固件杆身设置倒刺，有效固定保温板，防止锚固件在保温板中位移或脱出。5.3节中，补充墙板及连接的承载力在持久设计状况和地震设计状况下的计算公式。

1 持久设计状况

γ0S≤R                   (5.3.9-1)

2 地震设计状况

S≤REγRE                 (5.3.9-2)

补充荷载效应基本组合设计值的计算公式。

1  持久设计状况

S=γGSGk+γWSWk                   (5.3.12-1)

2  地震设计状况

在水平地震作用下：

S=γGSGk+γEhSEhk+ψWγWSWk             (5.3.12-2)

在竖向地震作用下：

S=γGSGk+γEvSEvk                   (5.3.12-3)

持久设计状况、地震设计状况下进行连接节点的承载力设计时，永久荷载分项系数的取值。

计算水平地震作用标准值时，可采用等效测力法。

FEℎk=βEαmaxGk                        (5.3.14)

（6）第7章施工中，7.2.11修改为“宜采用钢质或钢包木”，7.2.18 补充“首道面层施工可作为耐候性保护措施在结构施工阶段提前穿插。抹面层施工前，应根据材料系统供应商的相关要求涂刷界面剂。”

标准制定原则和依据

标准制定原则

本标准的制定根据国家和行业的相关法律法规，充分体现标准的科学性、先进性和实用性原则。

标准制定依据

本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》和《工程建设标准规定》进行编制。该标准的制定满足我国技术发展和生产需要，充分体现行业进步和发展趋势，符合国家产业政策，推动行业技术水平的提高。

本标准由7章组成，其内容包括：1总则；2术语和符号；3基本规定；4材料；5设计；6生产和运输；7施工和验收；8运维。

本标准适用于适用于新建、扩建和改建建筑的预制集成保温外墙板的设计、生产、施工、验收和运维。

- 主要参考和引用标准共41项，其中国家标准21项，包括结构、抗震、改造、防水等5项通用规范，行业标准20项。具体如下：

- 第3章 基本规定：预制集成保温外墙板的设计使用年限应与主体结构相一致，防水材料的耐久性应满足现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的要求。饰面材料的耐久性应满足现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的要求。

- 第4章 材料：混凝土、钢筋和钢材的力学性能指标和耐久性要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。预制构件宜采用标准化的钢筋网，钢筋网宜采用自动化机械设备加工，并应符合现行国家标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。成品预埋件的性能应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。不锈钢钢材的牌号、化学成分应符合现行国家标准《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB/T20878的有关规定。

- 保温板性能指标的试验方法参考《外墙外保温技术标准》JGJ 144、《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486。保温板尺寸的试验方法《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906。内置钢丝网参考《镀锌电焊网》GB/T 33281、《钢产品镀锌层质量试验方法》GB/T 1839。

- 锚固件材料的力学性能指标的试验方法《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 1447、《纤维增强复合材料筋基本力学性能试验方法》GB/T 30022、《纤维增强塑料 短梁法测定层间剪切强度》JC/T 773、《金属材料拉伸试验》GB/T 228.1、《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》GB/T 22315。

- 外墙板接缝用密封胶应满足现行行业标准《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T 881的有关规定。

- 饰面材料应符合相关标准《建筑用外墙涂料中有害物质限量》GB 24408、《建筑外墙涂料通用技术要求》JG/T 512、《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359、《外墙柔性腻子》GB/T 23455 、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、《建筑陶瓷薄板应用技术规程》JGJ/T 172。

- 第5章 设计：集成保温外墙板的结构设计应符合现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001和《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002。荷载取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定。集成保温外墙板的抗震等级、平面和竖向布置原则及承载力抗震调整系数应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定。

- 集成保温外墙板的保温材料厚度应通过热工计算确定，计算方法应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176；预制集成保温外墙板的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016。

- 剪力墙板接缝的正截面承载力应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定，接缝的受剪承载力应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的有关规定。

- 剪力墙板中，竖向钢筋连接宜根据受力特点、施工工艺等要求选用套筒灌浆连接、机械连接、浆锚搭接连接、焊接连接、绑扎搭接连接等连接方式，并应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。

- 节点连接件采用金属件时，金属件材料应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定；当节点连接件和预埋件采用耐候结构钢时，其材料性能还应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的有关规定。

- 连接用焊接材料、螺栓、锚栓应符合国家现行标准《钢结构设计标准》GB50017、《钢结构焊接规范》GB50661、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的有关规定。

- 金属与石材幕墙用预埋件应按现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定进行设计。陶瓷薄板幕墙的连接设计应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定。

- 第6章 生产和运输：预制集成保温外墙板构件的制作应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑用预制部品通用技术条件》GB/T 40399。原材料及配件进场检验批划分应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。预制集成保温外墙板构件模具尺寸的允许偏差和检验方法应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

- 第7章 施工和验收：预制集成保温外墙板施工过程中应按照现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ 59、《建筑工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146安全、职业健康和环境保护的有关规定执行。预制集成保温外墙板施工前，已完成结构的混凝土强度、外观质量、尺寸偏差及预留钢筋等应满足现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定。抹面层施工应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50210的相关规定。预制集成保温外墙板应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定进行施工质量验收。预制集成保温外墙板应按现行行业标准《建筑防水工程现场检验技术规范》JGJ/T 299的有关规定进行淋水试验。

- 第8章 运维：预制集成保温外墙体修缮宜按现行行业标准《民用建筑修缮工程施工标准》JGJ/T 112中的相关规定执行。预制集成保温外墙体系统缺陷、空鼓面积现场检测时,采用红外热成像应按现行国家标准《红外热像法检测建设工程现场通用技术要求》GB/T29183。其他修复材料与系统应符合现行行业标准《民用建筑修缮工程勘察与设计标准》JGJ/T 117的有关规定。预制集成保温外墙体其他部位的渗漏修缮施工，应按现行行业标准《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T 53。

标准主要内容和试验方法说明

标准适用范围

本标准规定了预制集成保温外墙板的术语、基本规定、材料、设计、生产和运输、施工和验收、运维。

本标准适用于适用于新建、扩建和改建建筑的预制集成保温外墙板的设计、生产、施工、验收和运维。

术语和定义

术语和定义是对标准中有关名词的释义。本标准针对集成保温外墙板和预制集成保温外墙系统的技术特性给予明确定义。

预制集成保温外墙板 （prefabricated integrated thermal insulation external wall）由基层混凝土、保温板和锚固件在工厂一体化预制的集成保温外墙板。预制集成保温外墙系统（prefabricated integrated thermal insulation external system）由预制集成保温外墙板和防护层组成的一体化外墙保温系统。

系统组成构造

预制集成保温外墙系统由基层混凝土层、保温层、锚固件、防护层组成，其基本构造符合表1的规定。

表1  预制集成保温外墙系统基本构造

| 基本构造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ①基层墙体 | ②保温层 | ③锚固件 | ④防护层 |
| 钢筋混凝土 | A级保温材料 | 锚固件 | 抹面层+饰面层 |

图1 预制集成保温外墙系统构造示意图

1-基层混凝土墙体；2-保温层；3-锚固件；4-防护层。

预制集成保温外墙板性能指标确定

标准制定过程中标准起草单位多次召开工作会议，与主要行业内专家、检测机构专家、生产厂商技术人员、企业标准负责人员多种讨论及验证实验结果，最终确定了本标准的各项技术指标要求。具体内容及说明如下：

一般要求

预制集成外墙板性能指标包括耐候性、耐冻融性、抗冲击性、吸水量等。

表2 预制集成保温外墙板性能要求

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观 | 不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏，不得产生裂缝出现渗水。 | JGJ 144 |
|  | 拉伸粘结强度，MPa | ≥0.20， 且破坏部位应位于保温层内 |  |
| 耐冻融性 |  | 60次循环后，系统应无空鼓、剥落，无可见裂缝。系统拉伸粘结强度≥0.20MPa，破坏部位应位于保温层内。 |  |
| 抗冲击性 | 建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位 | 10J级 |  |
|  | 建筑物二层及以上墙面 | 3J级 |  |
| 吸水量（浸水24h），g/m² |  | ≤500 |  |
| 抹面层不透水性 |  | 2h不透水 |  |
| 防护层水蒸气渗透阻 |  | 符合设计要求 |  |

外墙板要求及试验方法

试验项目设置从两方面考虑：产品本身的特性，还有产品满足工程应用的性能。

（1）外观

裹覆保温板应裹覆均匀，无芯材裸露，表面清洁、干燥，板面平整无破损。

（2）尺寸允许偏差

预制集成保温外墙板作为预制构件厂生产的成品，应该对其整体尺寸允许偏差进行控制，尺寸允许偏差应满足表1中的质量要求。

表3 预制集成保温外墙板外形尺寸允许偏差（mm）

| 项目 |  | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度/宽度 |  | ±4 | GB/T 40399 |
| 高度 |  | ±4 |  |
| 厚度 |  | ±3 |  |
| 表面平整度 | 混凝土部分 | ≤4 |  |
|  | 保温板部分 | ≤2 |  |
| 侧向弯曲 |  | L/1000且≤10 |  |
| 混凝土部分翘曲 |  | L/1000且≤10 |  |
| 对角线差 |  | ≤5 |  |
| 门窗洞口 | 中心线位置 | ≤3 |  |
|  | 宽度、高度 | ±4 |  |
|  | 对角线 | ≤4 |  |
| 注1：保温板厚度应无负偏差；注2：L为预制集成保温墙板最长边长度（mm） |  |  |  |

（3）物理力学性能、燃烧性能

分别对保温板的性能指标进行了相关规定。

表4保温板性能要求

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 干密度，kg/m3 | 180~230 | JGJ 144 |
| 抗压强度，MPa | ≥0.30 |  |
| 垂直于板面方向的抗拉强度，MPa | ≥0.20 |  |
| 体积吸水率，% | ≤10.0 |  |
| 拉伸粘结强度（与混凝土），MPa | ≥0.20， 且破坏面在保温层内 |  |
| 导热系数（25℃），W/（m·K） | ≤0.055 |  |
| 软化系数 | ≥0.8 |  |
| 干燥收缩率，% | ≤0.3 |  |
| 燃烧性能等级 | A（A2）级 |  |

保温材料技术指标确定

综合考虑消防、防脱落安全性、节能效果和生产工艺，预制集成保温外墙板所用保温材料为燃烧性能等级为A级的单一匀质材料，其干密度、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、导热系数、软化系数、干燥收缩率、燃烧性能等级、拉伸粘结强度等技术指标，已通过一系列相关标准进行了大量验证试验。因此在保证标准项目设置的科学性、合理性、先进性的同时，编制工作组对预制集成保温外墙板所用保温材料涉及到的相关标准进行了全面整理，对涉及的试验方法和技术指标进行了比对分析，对已经经过充分理论和试验验证的项目，合理确定技术指标，以保证标准的科学性和先进性。选用的标准如下：

- （1）JC/T 60016-2022 建筑用免拆复合保温模板应用技术规程

- （2） DG/TJ 08-2433A-2023 外墙保温一体化系统应用技术标准（预制混凝土反打保温外墙）

- （3）DG/TJ 08-2433B-2023 外墙保温一体化系统应用技术标准（现浇混凝土保温外墙）

- （4）DB42/T 2068-2023 外墙保温工程技术规范

- （5）DBJ33/T 1301-2023 建筑用免拆复合保温模板应用技术规程

干密度

预制集成保温外墙板所用保温材料需要相对较大的干密度支撑其力学、节能综合性能，综合比较各标准要求，技术指标可统一设定为180-230kg/m3。

表5 干密度指标比较

| 涉及相关标准 | 干密度，kg/m3 |
| --- | --- |
| JC/T 60016-2022 | 面密度≤48kg/m2 |
| DG/TJ 08-2433A/B-2023 | 180~230 |
| DB42/T 2068-2023 | 180~220 |
| DBJ33/T 1301-2023 | 180~220 |

抗压强度

预制集成保温外墙板所用保温材料在预制构件生产过程中作为混凝土底模面，需承担一定的混凝土压力，因此综合比较各标准要求，抗压强度技术指标可统一设定为≥0.30MPa。

表6 抗压强度指标比较

| 涉及相关标准 | 抗压强度，MPa |
| --- | --- |
| JC/T 60016-2022 | 无 |
| DG/TJ 08-2433A/B-2023 | ≥0.30 |
| DB42/T 2068-2023 | ≥0.30 |
| DBJ33/T 1301-2023 | ≥0.30 |

体积吸水率

DG/TJ 08-2433A/B-2023体积吸水率的测试要求为浸水48h，DB42/T 2068-2023和DBJ33/T 1301-2023体积吸水率的测试要求为浸水2h。综合考虑保温材料耐水性，防止因吸水过多自重增加导致脱落，体积吸水率技术指标可统一设定为更严格的≤10%（浸水48h）。

表7 体积吸水率指标比较

| 涉及相关标准 | 体积吸水率，% |
| --- | --- |
| JC/T 60016-2022 | 无 |
| DG/TJ 08-2433A/B-2023 | ≤10（浸水48h） |
| DB42/T 2068-2023 | ≤6（浸水2h） |
| DBJ33/T 1301-2023 | ≤6（浸水2h） |

拉伸粘结强度（与混凝土）

拉伸粘结强度（与混凝土）是确保预制集成保温外墙板整体安全的重要参数，且保温材料自身垂直于板面方向的抗拉强度不应小于拉伸粘结强度，否则将无法实现破坏界面在保温层中。现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019因保温材料自身强度相对较低，设定≥0.10MPa要求。综合比较各标准要求，本系统技术指标可统一设定为更严格的≥0.20MPa。

表8 拉伸粘结强度指标比较

| 涉及相关标准 | 拉伸粘结强度（与混凝土），MPa |
| --- | --- |
| JC/T 60016-2022 | ≥0.10 |
| DG/TJ 08-2433A/B-2023 | ≥0.20 |
| DB42/T 2068-2023 | ≥0.15 |
| DBJ33/T 1301-2023 | ≥0.20 |

导热系数

综合比较各标准要求，导热系数技术指标可统一设定为≤0.055W/(m·K），更适合于夏热冬冷地区的各类节能要求。

表9 导热系数指标比较

| 涉及相关标准 | 导热系数，W/(m·K） |
| --- | --- |
| JC/T 60016-2022 | ≤0.065 |
| DG/TJ 08-2433A/B-2023 | ≤0.055 |
| DB42/T 2068-2023 | ≤0.054 |
| DBJ33/T 1301-2023 | ≤0.054 |

软化系数

预制集成保温外墙板所用保温材料是一种有机无机复合材料，软化系数是保证材料综合性能的重要指标之一。软化系数常以材料浸水后与完全干燥后的抗压强度比值来表征，比值越高表示材料耐水性越好。综合比较各标准要求，软化系数技术指标可统一设定为≥0.8。

表10 软化系数指标比较

| 涉及相关标准 | 软化系数 |
| --- | --- |
| JC/T 60016-2022 | 无 |
| DG/TJ 08-2433A/B-2023 | ≥0.8 |
| DB42/T 2068-2023 | ≥0.8 |
| DBJ33/T 1301-2023 | ≥0.8 |

干燥收缩率

干燥收缩率是指保温板在干燥状态下的收缩率，是影响其质量和使用寿命的重要指标，需要在制造过程中进行精确控制。通过优化制造工艺和合理选择原材料等措施进行控制，可以有效降低保温板的干燥收缩率，提高其质量和使用寿命。综合比较各标准要求，干燥收缩率技术指标可统一设定为更严格的≤0.3%。

表11 干燥收缩率指标比较

| 涉及相关标准 | 干燥收缩率 |
| --- | --- |
| JC/T 60016-2022 | 无 |
| DG/TJ 08-2433A/B-2023 | ≤0.3% |
| DB42/T 2068-2023 | ≤0.3mm/m（干燥收缩值） |
| DBJ33/T 1301-2023 | ≤0.6% |

燃烧性能等级

综合考虑消防安全和与预制集成保温外墙板的适配度，燃烧性能等级技术指标可统一设定为A级。

表12 燃烧性能等级指标比较

| 涉及相关标准 | 燃烧性能等级 |
| --- | --- |
| JC/T 60016-2022 | B1~A1 |
| DG/TJ 08-2433A/B-2023 | A |
| DB42/T 2068-2023 | A（A2） |
| DBJ33/T 1301-2023 | A2 |

垂直于板面方向的抗拉强度

垂直于板面方向的抗拉强度技术指标要求需要与拉伸粘结强度（与混凝土）协调，可统一设定为更严格的≥0.20MPa。

表13 垂直于板面方向的抗拉强度指标比较

| 涉及相关标准 | 垂直于板面方向的抗拉强度，MPa |
| --- | --- |
| JC/T 60016-2022 | ≥0.10 |
| DG/TJ 08-2433A/B-2023 | ≥0.20 |
| DB42/T 2068-2023 | ≥0.15 |
| DBJ33/T 1301-2023 | ≥0.20 |

标准主要试验项目验证情况分析

试验方法

编制组对文件中涉及到的参数全部进行了验证试验，包含文件中涉及到的干密度、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、导热系数、体积吸水率、燃烧性能等级和干燥收缩率等指标，共10组大样品，大样品代号为SW-1~10。

大样品尺寸为3.0m*1.2m，各个单项指标检测用的小试样均为从大样品上根据标准要求裁切而得，共70组小试样。

小试样编号为大样品代号中插入单项试验项目的缩写，其中：

- 试样编号 SW-MD-1~10进行了干密度验证试验；

- 试样编号 SW-KY-1~10进行了抗压强度验证试验；

- 试样编号 SW-KL-1~10进行了垂直于板面方向的抗拉强度和拉伸粘结强度（与混凝土）验证试验；

- 试样编号 SW-DR-1~10进行了导热系数验证试验；

- 试样编号 SW-XS-1~10进行了体积吸水率验证试验；

- 试样编号 SW-RS-1~10进行了燃烧性能等级验证试验；

- 试样编号 SW-SS-1~10进行了干燥收缩率验证试验。

- 验证试验的数据及分析情况见下。

试验结果

干密度

本次验证试验样品10组，工艺稳定成熟，按GB/T 5486-2008测试标准分别以65℃和105℃两种温度烘干开展试验，验证试验结果合格率为 100%。

表14 干密度试验结果

| 试验方法 | 编号 | 干密度kg/m3 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 5486-2008；65℃ | SW-MD-1 | 210 |
|  | SW-MD-2 | 209 |
|  | SW-MD-3 | 185 |
|  | SW-MD-4 | 212 |
|  | SW-MD-5 | 227 |
| GB/T 5486-2008；105℃ | SW-MD-6 | 198 |
|  | SW-MD-7 | 202 |
|  | SW-MD-8 | 180 |
|  | SW-MD-9 | 209 |
|  | SW-MD-10 | 207 |

抗压强度

本次验证试验样品 10组，工艺稳定成熟，按GB/T 5486-2008测试标准开展试验，验证试验结果合格率为 100%。

表15抗压强度试验结果

| 试验方法 |  | 编号 | 抗压强度，MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 5486-2008 | 65℃ | SW-KY-1 | 0.35 |
|  |  | SW-KY-2 | 0.41 |
|  |  | SW-KY-3 | 0.34 |
|  |  | SW-KY-4 | 0.54 |
|  |  | SW-KY-5 | 0.42 |
|  | 105℃ | SW-KY-6 | 0.39 |
|  |  | SW-KY-7 | 0.43 |
|  |  | SW-KY-8 | 0.30 |
|  |  | SW-KY-9 | 0.32 |
|  |  | SW-KY-10 | 0.43 |

垂直于板面方向的抗拉强度和拉伸粘结强度（与混凝土）

本次验证试验样品 10组，工艺稳定成熟，因垂直于板面方向的抗拉强度和拉伸粘结强度（与混凝土）两项指标关联性强，分别按JGJ 144-2019和GB/T 30804-2014两个测试标准开展试验，验证试验结果合格率为 100%。

表 16 垂直于板面方向的抗拉强度和拉伸粘结强度（与混凝土）试验结果

| 试验方法 | 编号 | 垂直于板面方向的抗拉强度 MPa | 拉伸粘结强度（与混凝土），MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| JGJ 144-2019 | SW-KL-1 | 0.22 | 0.22 |
|  | SW-KL-2 | 0.21 | 0.20 |
|  | SW-KL-3 | 0.23 | 0.22 |
|  | SW-KL-4 | 0.27 | 0.25 |
|  | SW-KL-5 | 0.22 | 0.20 |
| GB/T 30804-2014 | SW-KL-6 | 0.25 | 0.24 |
|  | SW-KL-7 | 0.23 | 0.23 |
|  | SW-KL-8 | 0.29 | 0.27 |
|  | SW-KL-9 | 0.24 | 0.22 |
|  | SW-KL-10 | 0.23 | 0.23 |

导热系数

本次验证试验样品 10组，工艺稳定成熟，分别按GB/T 10294-2008和GB/T 10295-2008两个测试标准开展试验，验证试验结果合格率为100%。

表17 导热系数试验结果

| 试验方法 | 编号 | 导热系数W/（m·K） |
| --- | --- | --- |
| GB/T 10294-2008（65℃干燥至恒重） | SW-DR-1 | 0.055 |
|  | SW-DR-2 | 0.054 |
|  | SW-DR-3 | 0.054 |
|  | SW-DR-4 | 0.052 |
|  | SW-DR-5 | 0.054 |
| GB/T 10295-2008（65℃干燥至恒重） | SW-DR-6 | 0.053 |
|  | SW-DR-7 | 0.054 |
|  | SW-DR-8 | 0.055 |
|  | SW-DR-9 | 0.055 |
|  | SW-DR-10 | 0.053 |

体积吸水率

本次验证试验样品 10组，工艺稳定成熟，按GB/T 5486-2008标准以浸水2h和浸水48h两个指标开展试验，验证试验结果合格率为 100%。

表18 体积吸水率试验结果

| 试验方法 | 序号 | 2h体积吸水率，% | 48h体积吸水率，% |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 5486-2008 | SW-XS-1 | 5.2 | 8.9 |
|  | SW-XS-2 | 5.9 | 9.1 |
|  | SW-XS-3 | 5.9 | 9.8 |
|  | SW-XS-4 | 4.9 | 7.7 |
|  | SW-XS-5 | 5.4 | 7.3 |
|  | SW-XS-6 | 6.0 | 9.4 |
|  | SW-XS-7 | 4.9 | 8.1 |
|  | SW-XS-8 | 5.0 | 6.8 |
|  | SW-XS-9 | 5.5 | 7.3 |
|  | SW-XS-10 | 5.8 | 9.6 |

燃烧性能等级

本次验证试验样品 10组，工艺稳定成熟，按GB 8624-2012测试标准开展试验，验证试验结果合格率为 100%。

表19 燃烧性能等级试验结果

| 试验方法 | 序号 | 燃烧性能等级 |
| --- | --- | --- |
| GB 8624-2012 | SW-RS-1 | A（A2） |
|  | SW-RS-2 | A（A2） |
|  | SW-RS-3 | A（A2） |
|  | SW-RS-4 | A（A2） |
|  | SW-RS-5 | A（A2） |
|  | SW-RS-6 | A（A2） |
|  | SW-RS-7 | A（A2） |
|  | SW-RS-8 | A（A2） |
|  | SW-RS-9 | A（A2） |
|  | SW-RS-10 | A（A2） |

干燥收缩率

本次验证试验样品10组，工艺稳定成熟，按JG/T 536-2017开展试验，验证试验结果合格率为 100%。

表20 干燥收缩率试验结果

| 试验方法 | 序号 | 干燥收缩率，% |
| --- | --- | --- |
| JG/T 536-2017 | SW-SS-1 | 0.111 |
|  | SW-SS-2 | 0.117 |
|  | SW-SS-3 | 0.128 |
|  | SW-SS-4 | 0.062 |
|  | SW-SS-5 | 0.016 |
|  | SW-SS-6 | 0.259 |
|  | SW-SS-7 | 0.019 |
|  | SW-SS-8 | 0.151 |
|  | SW-SS-9 | 0.244 |
|  | SW-SS-10 | 0.197 |

标准中涉及专利情况说明

经检索，本标准所列技术内容不涉及专利和知识产权等情况。

产业化情况和预期达到的经济效果等情况

该技术已应用在属于夏热冬冷地区的杨浦区江浦社区R—09地块、自贸区临港新片区PDCI-0302单元06-02地块、普陀区石泉社区W060402单元B3-2地块等二十余个项目，项目实施状况良好。参加单位上海圣奎塑业有限公司在硅墨烯保温板制品、保温系统以及配件等方面的年均营业额为1.5亿人民币，硅墨烯保温板产能稳定充足，年均产能超6万立方米。

采用国际标准和国外先进标准情况

国际上目前没有集成外保温墙板的具体标准，本标准未采纳国外标准。

与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

行业标准《外墙外保温工程技术标准（JGJ 144-2019）》主要针对传统粘锚结合薄抹灰外保温体系，本标准对象为集成保温，按照“机械锚固为主，粘结为安全保险”的原则进行材料、设计、生产、施工等内容编制，与传统粘锚结合外保温体系有本质区别，同时也新增了连接件的设计计算要求、显著提升了连接件材料性能和检测指标。《外墙外保温建筑构造图集》10J121图集属于建筑外围护结构范畴，在保温构造、预制构件连接方面有共同之处。因此，本标准在编制过程中局部借鉴或采用这本标准。

重大分歧意见的处理经过和依据

标准编制过程中，广泛征求了行业内专家、相关单位的意见和建议，各方通过标准工作会、视频会议、电子邮件等形式对标准的适用范围、产品分类、检验项目、技术指标等进行了深入沟通和探讨，通过对不明确的检验项目进行验证试验，最终对标准指标要求达成一致。编制过程中，各方对该标准内容未产生重大分歧。

标准性质的建议说明

建议《夏热冬冷地区集成保温外墙板应用技术规程》作为推荐性产品标准发布实施。

贯彻标准的要求和措施建议

建议标准尽快实施。

废止现行相关标准的建议

无。

其它应予说明的事项

无其他说明事项。

附件1：《夏热冬冷地区集成保温外墙板应用技术规范》与相关标准技术指标对比

表21：《夏热冬冷地区集成保温外墙板应用技术规范》与相关标准技术指标对比

| 项目 | 本文件 | JC/T 60016-2022 《建筑用免拆复合保温模板应用技术规程》 | DG/TJ 08-2433B-2023 《外墙保温一体化系统应用技术标准（现浇混凝土保温外墙）》 | DB42/T 2068-2023 《外墙保温工程技术规范》 | DBJ33/T 1301-2023 《建筑用免拆复合保温模板应用技术规程》 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干密度，kg/m3 | 180~230 | 面密度≤48kg/m2 | 180~230 | 180~230 | 180~230 | 本文件要求与现行相关标准一致 |
| 抗压强度，MPa | ≥0.30 | 无 | ≥0.30 | ≥0.30 | ≥0.30 | 本文件要求与现行相关标准一致 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度，MPa | ≥0.20 | ≥0.10 | ≥0.20 | ≥0.15 | ≥0.20 | 本文件要求严于现行相关标准 |
| 拉伸粘结强度（与混凝土），MPa | ≥0.20 | ≥0.10 | ≥0.20 | ≥0.15 | ≥0.20 | 本文件要求严于现行相关标准 |
| 体积吸水率，% | ≤10（浸水48h） | 无 | ≤10（浸水48h） | ≤6（浸水2h） | ≤6（浸水2h） | 本文件要求严于现行相关标准 |
| 导热系数，W/(m·K） | ≤0.055 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.054 | ≤0.054 | 本文件要求与现行相关标准一致 |
| 软化系数 | ≥0.8 | 无 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | 本文件要求与现行相关标准一致 |
| 干燥收缩率 | ≤0.3% | 无 | ≤0.3% | ≤0.3mm/m | ≤0.6% | 本文件要求严于现行相关标准 |
| 燃烧性能等级 | A（A2） | B1~A1 | A | A（A2） | A2 | 本文件要求与现行相关标准一致 |

附件2：《夏热冬冷地区集成保温外墙板应用技术规范》验证试验数据汇总

表22：《夏热冬冷地区集成保温外墙板应用技术规范》验证试验数据汇总

| 试样编号 | 干密度 kg/m3 | 抗压强度 MPa | 垂直于板面方向的抗拉强度MPa | 拉伸粘结强度（与混凝土）MPa | 导热系数 W/（m·K） | 2h体积吸水率 % | 48h体积吸水率 % | 燃烧性能等级 | 收缩率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW-1 | 210 | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 0.055 | 5.2 | 8.9 | A（A2） | 0.111 |
| SW-2 | 209 | 0.41 | 0.21 | 0.20 | 0.054 | 5.9 | 9.1 | A（A2） | 0.117 |
| SW-3 | 185 | 0.34 | 0.23 | 0.22 | 0.054 | 5.9 | 9.8 | A（A2） | 0.128 |
| SW-4 | 212 | 0.54 | 0.27 | 0.25 | 0.052 | 4.9 | 7.7 | A（A2） | 0.062 |
| SW-5 | 227 | 0.42 | 0.22 | 0.20 | 0.054 | 5.4 | 7.3 | A（A2） | 0.016 |
| SW-6 | 198 | 0.39 | 0.25 | 0.24 | 0.053 | 6.0 | 9.4 | A（A2） | 0.259 |
| SW-7 | 202 | 0.43 | 0.23 | 0.23 | 0.054 | 4.9 | 8.1 | A（A2） | 0.019 |
| SW-8 | 180 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.055 | 5.0 | 6.8 | A（A2） | 0.151 |
| SW-9 | 209 | 0.32 | 0.24 | 0.22 | 0.055 | 5.5 | 7.3 | A（A2） | 0.244 |
| SW-10 | 207 | 0.43 | 0.23 | 0.23 | 0.053 | 5.8 | 9.6 | A（A2） | 0.197 |
| 单项合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 总合格率 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |