中华人民共和国工业和信息化部  发布

中华人民共和国工业和信息化部  发布

- 202×－××－××实施

- 202×－××－××实施

202×－××－××发布

202×－××－××发布

玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维混凝土应用

技术规范

Technical specification for application of basalt fibers and alkali-resistant glass fibers reinforced concrete

（征求意见稿）

JC/T ×××-××××

JC/T ×××-××××

JC

JC

中华人民共和国建材行业标准

中华人民共和国建材行业标准

ICS 91.110

CCS Q 70

ICS 91.110

CCS Q 70

目次

前言	III

1	总则	1

2	术语	2

3	原材料	3

4	纤维混凝土性能	4

4.1拌合物性能	4

4.2力学性能	4

4.3长期性能和耐久性能	4

5	配合比设计	5

5.1一般规定	5

5.2配制强度	6

5.3配合比计算、试配、调整与确定	6

6	纤维混土施工	8

6.1一般规定	8

6.2拌合	8

6.3运输、浇筑和养护	8

7	质量检验	9

7.1原材料质量检验	9

7.2拌合物及浇筑质量检验	9

7.3混凝土质量检验	9

附录A 纤维混凝土抗剪强度试验方法	10

用词说明	12

引用标准名录	13

条文说明	14

Contents

Foreword	III

1	General provisions	1

2	Terms	2

3	Raw material	3

4	Concrete performance	4

4.1 Properties of the mix	4

4.2 Mechanical property	4

4.3 Long-term performance and durability	4

5	Mix ratio design	5

5.1 General provision	5

5.2 Preparation strength	6

5.3 Mix ratio calculation, trial mixing, adjustment and determination	6

6	Construction	8

6.1 General provisions	8

6.2 Mixing	8

6.3 Transportation, pouring, and curing	8

7	Quality inspection	9

7.1 Raw material quality inspection	9

7.2 Quality inspection of mixture and pouring	9

7.3 Concrete quality inspection	9

Appendix A Test method for shear strength of fiber reinforced concrete	10

Explanation of wording	12

List of quoted standards	13

Addition: Explanation of provisions	14

前言

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2023年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2023] 18号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，在广泛征求意见的基础上，编制了本规范。

本规程共分7章和1个附录，主要内容包括总则、术语、原材料、纤维混凝土性能、配合比设计、纤维混凝土施工、质量检验、附录A。

本规程由建材工业综合标准化技术委员会负责管理，由苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司（地址：江苏省苏州市三香路禾家塘岸64号，邮编：215004）

主编单位：苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司

苏州混凝土水泥制品研究院有限公司

参编单位：略

主要起草人：略

主要审查人：略

  - 总则

    - 为规范玄武岩纤维混凝土和耐碱玻璃纤维混凝土的技术应用，做到技术先进、安全可靠、经济合理，保障工程质量，制订本规范。

    - 本规范适用于短切玄武岩纤维和短切耐碱玻璃纤维在水泥混凝土中的配合比设计、施工、质量检验。

    - 玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维混凝土除应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家有关标准的规定。

  - 术语

    - 短切玄武岩纤维 chopped basalt fibers

通过切刀将玄武岩纤维切断到一定的长度，使之能在水泥混凝土或砂浆中均匀分散的无机矿物纤维。

[来源：GB/T 23265,3.1]

    - 短切耐碱玻璃纤维 chopped alkali resistant glass fibers

通过切刀将耐碱玻璃纤维切断到一定的长度，使之能在水泥混凝土或砂浆中均匀分散的无机矿物纤维。

    - 玄武岩纤维混凝土 basalt fibers concrete

以短切玄武岩纤维作为增强材料的混凝土。

    - 耐碱玻璃纤维混凝土 alkali resistant glass fibers concrete

以短切耐碱玻璃纤维作为增强材料的混凝土。

    - 公称直径 nominal diameter

用于表示混凝土中玄武岩纤维单丝或耐碱玻璃纤维单丝的直径。

注：公称直径的单位为微米（μm）。

[来源：GB/T 23265，3.2，有修改]

    - 长径比 aspest ratio

纤维的长度与直径或当量直径的比值。

[来源：SL/T 805，2.1.8]

    - 纤维掺量 dosage of fibers

纤维在混凝土中所占的体积分数或质量分数。

[来源：SL/T 805，2.1.9]

  - 原材料

    - 玄武岩纤维应符合现行国家标准GB/T 23265的规定。

    - 耐碱玻璃纤维应符合现行国家标准GB/T 38143的规定。

    - 普通硅酸盐水泥应符合现行国家标准GB 175的规定，采用其他水泥时应符合现行国家相关标准的规定。

    - 粗骨料应符合现行国家标准GB/T 14685的规定，细骨料应符合现行国家标准GB/T 14684的规定。

    - 外加剂应符合现行国家标准GB 8076和现行国家标准GB 50119的规定。喷射混凝土用速凝剂应符合现行国家标准GB/T 35159的规定，并宜采用无碱速凝剂。

    - 粉煤灰应符合现行国家标准GB/T 1596的规定、硅灰应符合现行国家标准GB/T 27690的规定、粒化高炉矿渣粉应符合现行国家标准GB/T 18046的规定、石灰石应符合现行国家标准GB/T 30190的规定。采用其他矿物掺合料时应符合设计要求，并符合现行国家有关标准的规定，新型矿物掺合料的使用应通过试验验证。

    - 拌合用水应符合现行行业标准JGJ 63的规定。

  - 纤维混凝土性能

  - 拌合物性能

- 纤维混凝土拌合物应具有良好的和易性，不得离析、泌水或纤维聚团，并应满足设计和施工要求。拌合物性能的试验方法应符合现行国家标准GB/T 50080的规定。

- 泵送纤维混凝土拌合物在满足施工要求的条件下，入泵坍落度不宜大于180mm，其可泵性应符合现行行业标准JGJ/T 10的规定。

  - 力学性能

- 纤维混凝土抗压强度试验方法应符合现行国家标准GB/T 50081的规定，合格评定应符合现行国家标准GB/T 50107的规定。

- 纤维混凝土轴心抗拉强度、轴心抗压强度、受压和受拉弹性模量指标和试验方法应符合现行国家标准GB 50010的规定，并应符合设计要求。纤维体积掺量大于0.30%的玄武岩纤维混凝土和纤维体积掺量大于1.50%的耐碱玻璃纤维混凝土的轴心抗拉强度、轴心抗压强度、受压和受拉弹性模量应经试验确定。

- 纤维混凝土的裂缝降低系数、抗冲击性能和弯曲韧性应符合设计要求，尤其对早期收缩裂缝有控制要求的纤维混凝土，或对纤维的阻裂效果有要求时，应进行早期抗裂性对比试验。裂缝降低系数、抗冲击性能试验方法应符合现行国家标准GB/T 21120的规定，弯曲韧性试验方法应符合现行国家标准GB/T 23265或现行国家标准GB/T 38143的规定。

- 纤维混凝土的抗剪强度试验方法应符合本规范附录A的规定。其他力学性能指标和试验方法应符合现行国家有关标准的规定。

  - 长期性能和耐久性能

- 纤维混凝土的长期性能包括收缩和徐变性能，收缩和徐变性能应符合设计要求，对早期收缩变形有技术要求的纤维混凝土应对3d内的收缩变形进行试验，纤维混凝土的收缩和徐变试验方法应符合现行国家标准GB/T 50082的规定。

- 纤维混凝土的抗冻、早期抗裂、抗氯离子渗透、抗硫酸盐侵蚀等耐久性能应符合设计要求。纤维混凝土耐久性能试验方法应符合现行国家标准GB/T 50082的规定。其他耐久性能指标和试验方法应符合现行国家有关标准的规定。

  - 配合比设计

  - 一般规定

    - 纤维混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。

    - 纤维混凝土配合比设计应满足混凝土试配强度及其他拌合物性能、力学性能、长期性能和耐久性能的设计要求。

    - 纤维混凝土的水胶比应按照工程所处环境及具体施工部位确定，除应满足强度要求外，还应符合现行国家标准GB/T 50476的规定。

    - 玄武岩纤维混凝土和耐碱玻璃纤维混凝土的最小胶凝材料用量应根据工程实际最大骨料粒径、级配等情况，通过试验论证确定，且还应符合表5.1.4的规定。混凝土强度等级大于C80的高性能混凝土，水泥用量宜大于胶凝材料体积总量的50.0%。

表5.1.4 纤维混凝土的最小胶凝材料用量

| 水胶比 | 最小胶凝材料用量/kg/m³ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 素纤维混凝土 | 钢筋纤维混凝土 |
| 0.60 | 250 | 280 |
| 0.55 | 280 | 300 |
| 0.50 | 320 | 320 |
| ≤0.45 | 340 | 340 |

    - 纤维的掺量、矿物掺合料掺量和外加剂掺量应经混凝土试配确定，并应满足纤维混凝土强度和耐久性能的设计要求以及施工要求。

    - 纤维混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量应符合表5.1.6的规定。纤维混凝土拌合物中水溶性氯离子含量的试验方法应符合现行行业标准JTS/T 236的规定。

表5.1.6 纤维混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量

| 环境条件 | 水溶性氯离子最大含量/% |  |
| --- | --- | --- |
|  | 素纤维混凝土 | 钢筋纤维混凝土 |
| 干燥或有防潮措施的环境 | 1.00 | 0.30 |
| 潮湿但不含氯离子的环境 | 1.00 | 0.20 |
| 潮湿并含有氯离子的环境 | 1.00 | 0.10 |
| 除冰盐等腐蚀环境 | 1.00 | 0.06 |
| 注：水溶性氯离子含量是指占胶凝材料用量的质量百分比。 |  |  |

    - 玄武岩纤维的规格宜符合表5.1.7的规定，采用其他长度和公称直径的玄武岩纤维应经混凝土试配确定，并应满足纤维混凝土强度和耐久性能的设计要求以及施工要求。

表5.1.6 玄武岩纤维规格

| 工程目的 | 长度/mm | 公称直径/μm |
| --- | --- | --- |
| 防裂抗裂 | 3～60 | 9～25 |
| 增韧增强 | 3～30 | 12～30 |

    - 耐碱玻璃纤维的规格宜符合表5.1.8的规定，采用其他长度和公称直径的耐碱玻璃纤维应经混凝土试配确定，并应满足纤维混凝土强度和耐久性能的设计要求以及施工要求。

表5.1.8 耐碱玻璃纤维规格

| 工程目的 | 长度/mm | 公称直径/μm |
| --- | --- | --- |
| 防裂抗裂 | 6～60 | 10～20 |
| 增韧增强 | 6～36 | 15～30 |

  - 配制强度

    - 纤维混凝土的配制强度应符合下列规定：

- 当设计强度等级小于C60时，配制强度应符合下列规定：

…………………………………………（5.2.1-1）

式中：

——纤维混凝土的配制强度（MPa）；

——纤维混凝土立方体抗压强度标准值（MPa）；

——纤维混凝土的强度标准差（MPa）。

- 当设计强度等级大于或等于C60时，配制强度应符合下列规定：

…………………………………………（5.2.1-2）

    - 纤维混凝土强度标准差的取值应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2 纤维混凝土强度标准差

| 混凝土抗压强度标准值/MPa | ＜20 | 20～25 | 30～35 | 40～45 | ≥50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土强度标准差/MPa | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |

  - 配合比计算、试配、调整与确定

    - 纤维混凝土配合比的计算、试配、调整与确定应符合现行行业标准JGJ 55的规定。

    - 纤维混凝土配合比计算时宜采用绝对体积法。

    - 纤维混凝土的水胶比应按5.1.4的规定执行，以耐久性为主要技术要求的纤维混凝土的水胶比不应大于0.45。

    - 纤维混凝土的胶凝材料用量应按表5.1.4的规定执行。

    - 纤维混凝土的单位用水量和砂率，应在未掺加玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维的混凝土单位用水量和砂率基础上，考虑玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维掺入的影响确定。

    - 纤维混凝土的坍落度应满足设计要求；当坍落度不满足要求时，应通过试拌调整。

    - 玄武岩纤维混凝土和耐碱玻璃纤维混凝土的纤维体积率不宜小于0.05%。玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维混凝土的纤维体积率范围宜符合表5.3.7的规定。玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维最终掺量应经试验验证确定。

表5.3.7 玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维混凝土中纤维体积掺量

| 工程目的 | 纤维种类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 玄武岩纤维/% | 耐碱玻璃纤维/% |
| 防裂抗裂 | 0.05～0.15 | 0.05～1.00 |
| 增韧增强 | 0.10～0.30 | 0.10～1.50 |

    - 在计算配合比的基础上应进行试拌。计算水胶比宜保持不变，并应通过调整配合比其他参数使纤维混凝土拌合物性能符合设计和施工要求，然后修正计算配合比，提出试拌配合比。

    - 在试拌配合比的基础上应进行纤维混凝土强度试验，进行混凝土强度试验并进行配合比调整，应符合现行行业标准JGJ 55的规定，同时应符合下列规定：

- 应采用三个不同的配合比，其中一个应为5.3.8条确定的试拌配合比，另外两个配合比的水胶比宜较试拌配合比分别增加和减少0.05，用水量应与试拌配合比相同，砂率可分别增加和减少1%；

- 进行混凝土强度试验时，拌合物性能应符合设计和施工要求；

- 进行混凝土强度试验时，每个配合比应至少制作一组试件，并应标准养护到28d或设计规定龄期时试压。

    - 经试配、调整、确定配合比后，应按下列方法对配合比进行校正：

- 纤维混凝土配合比校正系数应按下式计算：

……………………………………………（5.3.10）

式中：

——纤维混凝土配合比校正系数；

——纤维混凝土拌合物的表观密度实测值（kg/m³）；

——纤维混凝土拌合物的表观密度计算值（kg/m³）。

- 调整后的配合比中每项原材料用量均应乘以校正系数（δ）。

    - 当纤维混凝土拌合物表观密度实测值与计算值之差的绝对值不超过计算值的2%时，配合比可维持不变，当二者之差超过2%时，应将配合比中每项材料用量均乘以校正系数δ。

    - 配合比调整后，应测定拌合物水溶性离子含量，试验结果应符合本规程表5.1.6的规定。

    - 对耐久性有设计要求的纤维混凝土应进行相关耐久性试验验证。

    - 生产单位可根据常用材料设计出常用的纤维混凝土配合比备用，并应在启用过程中予以验证或调整。遇有下列情况之一时，应重新进行配合比设计：

- 对纤维混凝土性能有特殊要求时；

- 水泥、外加剂或矿物掺合料等原材料品种、量有显著变化时。

    - 纤维混凝土设计配合比确定后，应进行生产适应性验证。

  - 纤维混凝土施工

  - 一般规定

    - 纤维混凝土拌合设备正式投入生产前，应对施工配合比进行纤维混凝土生产性试验，确定最佳投料顺序及拌和时间。

    - 纤维混凝土运输和浇筑设备，应与运输条件、混凝土级配、拌合能力、运输能力、浇筑强度、混凝土温度控制要求、仓面具体情况等相适应。

    - 纤维混凝土拌和制备系统的计量器具应定期检定校准，必要时随机核查。

  - 拌合

    - 纤维混凝土宜采用强制式机械拌合设备制备，一次拌和量不宜大于机械搅拌设备额定搅拌量的80%。

    - 纤维混凝土的拌合工艺应能使纤维在拌合物中分散均匀，宜先干拌后湿拌，必要时可分散布料。纤维混凝土宜先将粗细骨料、水泥和掺合料搅拌30s～60s，再加水和外加剂搅拌30s～60s，最后加纤维后搅拌30s～40s。受检混凝土的搅拌方式按照受检产品说明书提供的搅拌方法进行，纤维体积掺量较高或强度等级不低于C60时，宜适当延长拌合时间。

    - 纤维混凝土原材料计量时，玄武岩纤维、耐碱玻璃纤维、水泥、外加剂、掺合料和拌合用水的允许偏差为±1%，粗、细骨料的允许偏差为±2%。

  - 运输、浇筑和养护

    - 选用的运输设备应考虑混凝土在运输过程中的泄漏、离析和泌水等问题，并应避免温度变化和坍落度变化过大。

    - 当纤维混凝土拌合物因运输或等待浇筑的时间较长而造成坍落度损失较大时，可在卸料前掺入适量减水剂进行搅拌，但不得加水。

    - 纤维混凝土拌合物浇筑倾落的自由高度不应超过1.5m。当倾落高度大于1.5m时，应加串筒、斜槽、溜管等辅助工具。

    - 纤维混凝土浇筑应保证纤维分布的均匀性和结构的连续性，在规定连续浇筑区域内，浇筑施工不得中断，浇筑过程中不得加水。

    - 纤维混凝土应采用机械振捣，在保证其振捣密实的同时，应避免离析和分层。

    - 对外观质量有要求的部位，宜对外露纤维进行处理。

    - 采用自然养护时，用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥配制的纤维混凝土的湿养护时间不应少于7d；用矿渣水泥、粉煤灰水泥或复合水泥配制的纤维混凝土的湿养护时间不应少于14d，养护时间应根据现场的具体情况确定，一般不宜低于28天强度的70%。对于重要部位或利用后期强度的纤维混凝土以及其他有特殊要求的部位，宜延长养护时间。

  - 质量检验

- 原材料质量检验

    - 纤维混凝土原材料进场时，应按规定提供出厂检验报告、产品合格证、说明书等质量证明文件；原材料进场后应开展进场检验，经检验合格后方可使用。

    - 纤维混凝土原材料进场后，应进行进场检验；在施工过程中，还应对纤维混凝土原材料进行抽检。

    - 纤维混凝土原材料进场检验、工程中抽检和质量评定应按相关原材料产品标准的规定执行。

    - 纤维混凝土原材料的检验规则应符合下列规定：

- 用于同一工程的同品种和同规格的玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维，应按每50t为一个检验批。

- 散装水泥应按每500t为一个检验批，袋装水泥应按每200t为一个检验批；矿物掺合料应按每200t为一个检验批；粗细骨料应按每400m³或600t为一个检验批；外加剂应按每50t为一个检验批。

- 不同批次或非连续供应的纤维混凝土原材料，在不足一个检验批量情况下，应按同品种和同规格（或等级）材料每批次检验一次。

- 拌合物及浇筑质量检验

- 纤维混凝土拌和生产过程中，应对各种原材料的配料称量、混凝土拌和时间进行检查、记录，每班次或每8h应不少于2次。

- 纤维混凝土的离析和泌水检验应在浇筑地点取样，每班次应不少于2次。

- 混凝土质量检验

- 纤维混凝土质量检验以设计龄期抗压强度为主；常态纤维混凝土以150mm立方体试件在标准养护条件下的抗压强度为准，喷射纤维混凝土以从完成标养的大板试件切割加工而成的100mm立方体为准。

- 纤维混凝土强度等级检验混凝土试件取样数量应符合下列规定：

- 对于结构混凝土，每100m3应取样1组混凝土进行28d龄期抗压强度检验，每200m3应取样1组混凝土进行设计龄期抗压强度检验。

- 对于大体积混凝土，每500m3应取样1组混凝土进行28d 龄期抗压强度检验，每1000m3应取样1组混凝土进行设计龄期抗压强度检验。

- 对于喷射混凝土，每50m3～100m3或小于50m3的独立工程，取样不得少于1组进行设计龄期抗压强度检验。

- 每一浇筑块混凝土方量不足以上规定量时，也应取样成型1组混凝土试件用于抗压强度检验。

- 纤维混凝土的力学性能应满足设计要求，可根据设计要求进行检验。

- 纤维混凝土的耐久性能评定应满足设计要求，可根据设计要求进行检验。

# 附录A 
（规范性）
纤维混凝土抗剪强度试验方法

- 本方法适用于采用双面直接剪切法测定纤维混凝土的抗剪强度。

- 试验设备应符合下列规定：

- 压力试验机应符合现行国家标准GB/T 50081的规定。

- 试验机上下压板中应有一块带有球形铰座。

- 双面剪切试验装置的上下刀口应垂直相对运动。刀口宽度应为试件公称高度H的1/10，上刀口外缘间距应等于H，上下刀口错位a应小于1mm（图A.1）。

标引序号说明：

H——试件公称高度；

a——上下刀口错位a；

1——试件；

2——刀口。

- 图A.1 双面剪切试验装置简图

- 成型方式应符合下列规定：

- 应沿试模的长度方向分两层均匀、连续浇筑混凝土，装填量宜在试件振实后与试模上沿平齐。

- 试件宜采用振动台振实，振动时间应以试件表面开始泛浆为止。

- 振实后应及时抹平混凝土表面，纤维不得露出混凝土表面。

- 试件截面应为100mm×100mm，长度应为截面高度的2～4倍。每组应为4个试件。试件的制作及养护应符合现行国家标准GB/T 50081的规定。

- 试验测试应符合下列规定：

- 从养护地点取出的试件应先擦净并检查外观；然后应测量试件两个预定破坏面的高度和宽度，测量精度及尺寸取值应符合现行国家标准GB/T 50081的规定。

- 将试件放入试验装置，应使成型时的两个侧面与剪切装置刀口接触。剪切装置的中轴线应与试验机压力作用线重合，调整球铰座，使接触均衡。

- 试件应以0.06MPa/s～0.10MPa/s的速率连续、均匀加荷。当试件临近破坏、变形速度增快时，停止调整试验机油门，直至试件破坏，应记录最大荷载，精确至0.01MPa。

- 当试件的破坏面不在预定破坏面时（图A.2），该试件的试验结果应无效。

标引序号说明：

1——预定破坏面；

2——破坏面。

图A.2 剪切破坏示意

- 该组试件的抗剪强度应按下列公式计算：

|  | ………………………………（A.1） |
| --- | --- |
|  | ………………………………（A.2） |
|  | ………………………………（A.3） |

式中：

——抗剪强度（MPa），精确至0.1MPa；

——最大荷载（N）；

——试件平均宽度（mm）；

、、、——按照A.0.4测得的预定破坏截面的宽度（mm）；

——试件平均高度（mm）；

、、、——按照A.0.4测得的预定破坏截面的高度（mm）。

- 试验结果应符合下列规定：

- 4个试件均在预定面破坏情况下，应取4个试件计算值的算术平均值作为该组试件的抗剪强度；若计算值中的最大值或最小值与两个中间值的平均值之差大于15%，则应取两个中间值的平均值作为该组试件的抗剪强度；若计算值中的最大值和最小值与两个中间值的平均值之差均大于15%时，该组试件的试验结果应无效。

- 4个试件中有一个不在预定面破坏情况下，应取另外3个试件计算值的算术平均值作为该组试件的抗剪强度；若计算值中的最大值或最小值与中间值之差大于中间值的15%，则应取中间值作为该组试件的抗剪强度；若计算值中的最大值和最小值与中间值之差均大于中间值的15%时，该组试件的试验结果应无效。

- 当4个试件中有2个不在预定破坏面破坏时，该组试验结果应无效。

# 用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB/T 1596  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB 8076  混凝土外加剂

GB/T 14684  建设用砂

GB/T 14685  建设用卵石、碎石

GB/T 18046  用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 21120  水泥混凝土和砂浆用合成纤维

GB/T 23265  水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维

GB/T 27690  砂浆和混凝土用硅灰

GB/T 30190  石灰石粉混凝土

GB/T 35159  喷射混凝土用速凝剂

GB/T 38143  水泥混凝土和砂浆用耐碱玻璃纤维

GB 50010  混凝土结构设计规范

GB/T 50080  普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50081  混凝土物理力学性能试验方法标准

GB/T 50082  普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

GB/T 50107  混凝土强度检验评定标准

GB 50119  混凝土外加剂应用技术规范

GB/T 50476  混凝土结构耐久性设计标准

GB/T 51003 矿物掺合料应用技术规范

JGJ/T 10  混凝土泵送技术规程

JGJ 55  普通混凝土配合比设计规程

JGJ 63  混凝土用水标准

JTS/T 236  水运工程混凝土试验检测技术规范

SL/T 805  水工纤维混凝土应用技术规范

中华人民共和国建材行业标准

玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维混凝土应用技术规范

JC/T XXX-XXXX

# 条文说明

制 订 说 明

《玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维混凝土应用技术规范》JC/T XXX-XXXX，经工业和信息化部2023年4月以第18号公告批准、发布。

本规范编制过程中，编制组总结我国玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维混凝土技术应用实践经验的基础上，经参考有关资料广泛征求有关专家和单位的意见并积极听取各方建议编制而成。规范的编制进行了大量的调研和验证试验，对主要问题进行了反复讨论并广泛征求了各方意见，与相关标准规范进行了协调。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定《玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维混凝土应用技术规范》编制组按章、节、条的顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供读者作为理解和把握标准规定的参考。

目次

1	总则	17

2	术语	18

3	原材料	19

4	纤维混凝土性能	20

4.1拌合物性能	20

4.2力学性能	20

4.3长期性能和耐久性能	20

5	配合比设计	21

5.1一般规定	21

5.2配制强度	21

5.3配合比计算、试配、调整与确定	21

6	纤维混凝土施工	23

6.1一般规定	23

6.2拌合	23

6.3运输、浇筑和养护	23

7	质量检验	24

7.1原材料质量检验	24

7.2拌合物及浇筑质量检验	24

7.3混凝土质量检验	24

- 总则

    - 规范的编制有利于玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维水泥混凝土的应用，规范玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维混凝土的配合比设计、施工、质量检验，促进玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维混凝土的发展。

    - 本规范主要适用短切玄武岩纤维和短切耐碱玻璃纤维在防裂抗裂和增韧增强方面有要求的水泥混凝土工程，如：工业建筑、民用与公共建筑、房屋建筑等一般混凝土结构，道路桥梁、隧道、飞机场、铁路等高应力混凝土结构，电杆、输水管等水泥制品等。

    - 玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维混凝土应用除符合本规范的规定外，现行标准有：《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221、《水工纤维混凝土应用技术规范》SL/T 805、《公路工程水泥混凝土用纤维》JT/T 524、《预制混凝土制品 玻璃纤维在混凝土中保留强度的测定 SIC试验》T/CSTM 00406、《玄武岩纤维复合筋及玄武岩纤维混凝土设计与施工规范 第2部分：玄武岩纤维水泥混凝土》DB22/T 2797.2。

- 术语

    - 本条对水泥混凝土用短切玄武岩纤维进行了定义，短切玄武岩纤维的术语解释主要参考了相关标准中的定义。本规范全文中的玄武岩纤维均为短切玄武岩纤维。水泥混凝土用短切玄武岩纤维相关指标应符合现行国家标准《水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维》GB/T 23265的规定。

    - 本条对水泥混凝土用短切耐碱玻璃纤维进行了定义，短切耐碱玻璃纤维的术语解释主要参考了相关标准中的定义，耐碱玻璃纤维产品最重要的性能是二氧化锆，二氧化锆的含量不得低于16.0%。本规范全文中的耐碱玻璃纤维均为短切耐碱玻璃纤维。水泥混凝土用短切耐碱玻璃纤维相关指标应符合现行国家标准《水泥混凝土和砂浆用耐碱玻璃纤维》GB/T 38143的规定。

    - 本条对对玄武岩纤维混凝土进行了定义，水泥混凝土所用玄武岩纤维均为短切玄武岩纤维，且可对混凝土起到防裂抗裂或增韧增强的作用。

    - 本条对耐碱玻璃纤维混凝土进行了定义，水泥混凝土所用耐碱玻璃纤维均为短切耐碱玻璃纤维，且可对混凝土起到防裂抗裂或增韧增强的作用。

    - 本条对玄武岩纤维、耐碱玻璃纤维的当量直径进行了定义，当量直径以圆形截面的直径为准，其他标准中采用的纤维等效直径的含义与本规范的当量直径相同。

    - 本条对玄武岩纤维、耐碱玻璃纤维的长径比进行了定义，玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维在混凝土中的作用机制与长径比有重要的关系。

    - 本条对玄武岩纤维、耐碱玻璃纤维的纤维掺量进行了定义，纤维掺量常用于纤维混凝土配合比计算，是纤维混凝土中纤维含量的表示方法之一。

- 原材料

    - 本规范中所用的玄武岩纤维为短切玄武岩纤维，短切玄武岩纤指是通过切刀将玄武岩纤维切断到一定的长度，使之能在水泥混凝土或砂浆中均匀分散的无机矿物纤维。按纤维类型分为原丝束和合股纱；按用途分为用于混凝土的防裂抗裂纤维和增韧增强纤维，用于砂浆的防裂抗裂纤维。其中，原丝束指同时拉制的略加粘合的单丝束，也称原丝纤维。合股纱指二根或多根原丝束通过合股而成的纤维，也称合股纤维。短切玄武岩纤维应用混凝土时，不仅满足产品性能（拉伸强度、弹性模量、断裂伸长率、密度、含水率、可燃物含量、耐碱性能等），尤其混凝土是一个碱性环境，玄武岩纤维的耐碱性能是其重要技术指标之一，而且还要满足混凝土性能（裂缝降低系数、混凝土抗压强度比、弯曲韧性、抗冲击强度比等）。

    - 本规范中所用的耐碱玻璃纤维为短切纤维，短切纤维指未经任何形式结合的短切连续纤维原丝段。连续的耐碱纤维原丝束被切成一定长度的原丝束。按特性分为分散型短切纤维和集束型短切纤维。其中，分散型短切纤维指将短切耐碱玻璃纤维原丝置于水中，搅拌后能高度分散。集束型短切纤维指短切耐碱玻璃纤维原丝中的单丝不易发生散开、断裂，原丝保持完整的集束状纤维状态。短切耐碱玻璃纤维应用混凝土时，不仅满足产品性能（二氧化锆含量、密度、含水率、可燃物含量、耐碱性能等），尤其混凝土是一个碱性环境，耐碱玻璃纤维的耐碱性能是其重要技术指标之一，而且也要满足混凝土性能（混凝土抗压强度比、弯曲韧性、抗冲击次数比等）。

    - 纤维混凝土用水泥品种的选择主要取决于工程对混凝土工作性、强度、增强、增韧效果等要求。若纤维混凝土掺合料用量较大，可优先采用不含混合材料或混合材料含量较少的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，降低纤维的碱蚀速度。

    - 天然砂和人工砂均可用于纤维混凝土。为了不影响混凝土单位用水量和胶凝材料用量，粗骨料和细骨料须通过试配选择合适的级配，防止混凝土拌合物离析、泌水。

    - 纤维混凝土中高碱含量的速凝剂对喷射混凝土的耐久性会产生不利影响，另外，高碱含量外加剂对玄武岩纤维或耐碱玻璃纤维产品本身也存在影响，因此，宜采用无碱速凝剂产品。

    - 纤维混凝土中常用矿物掺合料以粉煤灰为主，鉴于其他一些矿物掺合料，如硅灰、粒化高炉矿渣粉、石灰石等，同样具有较好的水化活性或改善拌和物黏聚性、保水性等优点，也可适量采用。但纤维混凝土采用矿物掺合料的品质需满足相应现行技术标准的要求。

    - 纤维混凝土拌合用水应满足相应现行技术标准的要求，且拌合水中不应含有影响纤维产品本身性能的离子杂质。

- 纤维混凝土性能

- 拌合物性能

- 纤维混凝土应具有良好的和易性，避免纤维聚团，且应满足设计和施工要求。

- 对于有泵送施工要求的纤维混凝土，其入泵坍落度不大于180mm，在满足泵送施工要求的前提下，较小的入泵坍落度有利于硬化混凝土的耐久性能。

- 力学性能

    - 本条给出了纤维混凝土抗压强度的试验方法，宜成型边长为150mm的立方体标准试件，同时规定了混凝土抗压强度的合格评价方法。

    - 纤维混凝土轴心抗拉强度、轴心抗压强度、受压和受拉弹性模量均应符合设计要求，试验方法与普通混凝土基本无差别，应符合现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。当玄武岩纤维或耐碱玻璃纤维掺量较大时，纤维混凝土轴心抗拉强度、轴心抗压强度、受压和受拉弹性模量应经试验确定。

    - 纤维混凝土的裂缝降低系数、抗冲击性能和弯曲韧性应符合设计要求，试验方法与普通混凝土基本无差别。早龄期收缩变形会引起裂缝，影响混凝土后期性能，因此应进行纤维混凝土裂缝降低系数试验，该方法还能对纤维本身的阻裂效果进行对比，其试验方法应符合现行国家标准《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120附录E的规定。判定纤维对混凝土增韧增强效果的重要依据之一是纤维混凝土抗冲击性能试验，其试验方法应符合现行国家标准《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120附录G或附录H的规定，其中附录G和附录H均是混凝土抗冲击性能试验方法，只是附录G是冲压冲击试验法，附录H是弯曲冲击试验法，二者选其一即可。纤维混凝土的韧性，即混凝土的变形性能和能量吸收能力，对混凝土结构是非常重要的，尤其纤维混凝土应用于道路桥梁、隧道、飞机场、铁路等高应力混凝土结构工程前，弯曲韧性是重要评价指标之一，其试验方法应符合现行国家标准《水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维》GB/T 23265附录E或现行国家标准《水泥混凝土和砂浆用耐碱玻璃纤维》GB/T 38143附录D的规定。这两个标准分别是玄武岩纤维和耐碱玻璃纤维的产品标准，两个标准中纤维混凝土的弯曲韧性试验方法是一样的，只是所掺加的纤维不一样，最终都是通过能量吸收值作为纤维混凝土弯曲韧性评价指标。

    - 纤维混凝土的抗剪强度试验方法应符合设计要求，试验方法应符合规范附录A的规定。

- 长期性能和耐久性能

- 纤维混凝土的收缩、徐变等变形性能应符合设计要求，且这些变形性能属于长期性能。成型后至拆模前这段时间内混凝土的收缩特性对硬化后混凝土的性能有重要影响，而纤维的掺入对混凝土早龄期变形特性影响较大。因此，对于早龄期收缩变形有技术要求的纤维混凝土，应对其3d龄期内的收缩变形进行测试，其试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定。

- 纤维混凝土的抗冻、抗氯离子渗透、早期抗裂、抗硫酸盐侵蚀等常规耐久性能与普通混凝土相同，应符合设计要求，试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定。对于处于氯盐、硫酸盐环境中的纤维混凝土，应进行专门的抗腐（侵）蚀设计。

- 配合比设计

- 一般规定

- 纤维混凝土强度等级采用按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体标准试件，在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度确定。

- 纤维混凝土配合比设计不仅应满足混凝土强度的要求，同时也应满足拌和物性能、力学性能、耐久性能等要求。

- 纤维混凝土配合比设计时的最大水胶比的选择应按工程所处地理位置及施工部位确定。除应满足混凝土强度要求外，还应满足现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476中的耐久性要求，建议取两者中较小值。

- 纤维混凝土中的最小胶材用量可保障混凝土具有较好的拌和物性能、硬化性能和耐久性能。对于玄武岩纤维混凝土和耐碱玻璃纤维混凝土而言，强度等级C30的最为常见，胶凝材料一般在280～300kg/m3，严寒地区抗冻要求高的纤维混凝土胶凝材料用量会超过 300kg/m3。对于混凝土强度等级超过C100的超高性能混凝土，须通过控制水泥用量保证强度。

- 纤维的掺量应通过试验确定，矿物掺合料和外加剂对改善纤维混凝土的性能具有重要意义，但其掺量以满足混凝土设计和施工要求为原则，应经试验确定较优掺量，否则反而会影响纤维混凝土的拌和物性能和耐久性能。

- 本条给出了纤维混凝土拌合物中氯离子含量的规定，氯离子含量测试方法应符合现行行业标准《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236的规定，该方法测定的是混凝土中一定质量的砂浆试样放入蒸馏水形成悬浮液后的氯离子含量，因此，该氯离子含量为水溶性氯离子含量，被测试样为砂浆，水溶性氯离子含量是占胶凝材料用量的质量百分比。纤维混凝土中氯离子含量的控制要求可按普通混凝土执行。

- 调研后发现水泥混凝土中用于防裂抗裂的玄武岩纤维直径一般在9μm～25μm，用于增韧增强的玄武岩纤维直径一般在12μm～30μm。为了确定适宜的纤维长度范围，使用了不通长度的短切玄武岩纤维进行试验验证。通过各项试验数据，结合调研结果和生产成本最终确定了分别用于防裂抗裂混凝土和增韧增强混凝土中的玄武岩纤维长度和直径范围。

- 调研后发现水泥混凝土中用于防裂抗裂的耐碱玻璃纤维直径一般在10μm～20μm，用于增韧增强的耐碱玻璃纤维直径一般在15μm～30μm。为了确定适宜的纤维长度范围，使用了不通长度的耐碱玻璃纤维进行试验验证。通过各项试验数据，结合调研结果和生产成本最终确定了分别用于防裂抗裂混凝土和增韧增强混凝土中的耐碱玻璃纤维长度和直径范围。

- 配制强度

- 纤维混凝土的配制强度是在满足一定保证率的情况下达到设计要求的强度等级值。对于设计强度等级大于等于C60的高强混凝土，传统的计算公式已经不能满足要求，强度标准差已不适用于配制强度计算，公式（5.2.1-2）已在公路、桥涵、建筑工程中长期应用，工程实体效果检验表明应用效果良好。

- 本条给出了纤维混凝土强度标准差取值，当有足够的混凝土强度资料时，混凝土强度标准差宜按照统计方法计算取得，当无足够的混凝土强度资料时，可按表5.2.2取值，表中取值与目前实际控制水平的标准差比较，是偏于安全的。

- 配合比计算、试配、调整与确定

- 纤维混凝土配合比的计算、试配、调整与确定与普通混凝土无差别，应符合设计要求，方法应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定。

- 纤维混凝土的配合比计算可按照现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定，采用绝对体积法先进行未掺加纤维混凝土配合比的计算。在配合比设计参数选择时，在未掺加纤维混凝土配合比计算结果的基础上，按纤维体积率计算纤维在混凝土中的用量。

- 纤维混凝土最大水胶比用量是为了保证混凝土的强度、耐久性等满足工程要求，配合比参数选择时，水胶比应通过试验确定，但原则上不应超过本条规定的限值。

- 纤维混凝土最小胶凝材料用量是为了保证混凝土的强度、耐久性等满足工程要求，配合比参数选择时，胶凝材料用量应通过试验确定，但原则上不应超过本条规定的限值。

- 纤维的掺入对混凝土配合比参数中的单位用水量、砂率有较大影响，为了保障掺入纤维后混凝土拌和物的和易性、以及硬化后的力学、耐久性等性能，可在未掺加纤维混凝土单位用水量、砂率的基础上适当增加用水量和含砂量，但单位用水量、砂率的最终取值应在试拌过程中调整确定。

- 坍落度是纤维混凝土拌和物的主要性能之一，由于纤维的掺入，纤维混凝土的坍落度可比未掺纤维的普通水工混凝土适当降低，但仍应能满足施工要求。当纤维混凝土的坍落度不能满足要求时，应通过调整外加剂掺量或者单位用水量的方式进行。

- 本条给出了玄武岩纤维、耐碱玻璃纤维掺入混凝土时的纤维体积掺量范围。调研发现混凝土用玄武岩纤维原丝束居多，混凝土用耐碱玻璃纤维集束型居多，且验证试验中提供的玄武岩纤维为原丝束，耐碱玻璃纤维为集束型，通过试验中不同纤维掺量混凝土性能确定了两种类型纤维的最佳体积掺量，同时结合调研的常用纤维掺量，再考虑生产成本后，最终确定了标准中给出的混凝土用玄武岩纤维和耐碱玻纤维掺量范围，使用单位可根据纤维类型在掺量范围内参考并选取使用。同时由于不同工程对纤维混凝土的技术要求不同，纤维产品之间也存在品种、生产工艺、性能等差异，纤维混凝土配合比设计参数中的最终纤维体积掺量应在试拌过程中调整确定。

- 本条规定了纤维混凝土的试拌流程。试拌过程中首先调整混凝土拌和物，在计算配合比的基础上，尽量保持水胶比不变，采用适当的胶凝材料用量，通过调整外加剂用量和砂率，使纤维混凝土拌和物的坍落度和和易性等性能满足施工要求，提出试拌配合比。

- 在纤维混凝土配合比试拌的基础上，可按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定进行纤维混凝土强度试验，以对配合比进行调整。无论是计算配合比还是试拌配合比，都不能保证混凝土配制强度是否满足要求，混凝土强度试验的目的是取得能够满足配制强度要求的、胶凝材料用量经济合理的配合比。

- 本条规定了纤维混凝土配合比校正的方法。在纤维混凝土配合比计算、试配和调整过程中，通过配合比校正，可使依据配合比计算的混凝土生产方量更加准确。

- 纤维混凝土试拌后，应进行拌合物表观密度实测值和计算值之间的结果对比，并及时调整。

- 纤维混凝土配合调整后，应对水溶性氯离子含量进行检测，并满足相关要求。

- 对耐久性能有设计要求的纤维混凝土应进行相关耐久性试验，确认配合比是否满足耐久性能要求。

- 生产单位可依据常用材料设计出常用的纤维混泥土配合比，并在生产过程中根据实际情况进行微调整。当有较大变化时，应重新进行配合比设计。

- 对于经性能试验、且性能能满足设计要求的纤维混凝土设计配合比，宜进行生产性验证，试生产试验是确定施工配合比的重要环节。

- 纤维混凝土施工

- 一般规定

- 纤维混凝土及设备在拌和前，应先对施工配合比进行试验，确定最佳投料顺序和搅拌时间。

- 纤维混凝土的运输和浇筑设备是混凝土使用的重要因素之一，应对运输条件、混凝土级配、拌和能力、运输能力、浇筑强度、混凝土温度控制要求、仓面具体情况等进行确认并适应。

- 精准计量是保证纤维混凝土质量的重要措施之一因此，纤维混凝土的拌制系统的计量器具应定期检验校正。

- 拌合

- 纤维混凝土宜采用强制式机械拌合设备，以混凝土砂石等原材料计算，一次拌合量不宜大于机械搅拌设备额定搅拌量的80%。

- 纤维混凝土拌合过程中需保证纤维的均匀分散，宜先将粗细骨料、水泥和掺合料先进行干拌，再加水和外加剂湿拌，最后加入纤维搅拌，以此降低纤维在混凝土搅拌过程中的损坏程度。若纤维的掺入量较大或强度等级较高时，其拌合时间宜再适当延长，以增加纤维的分散效果和混凝土强度，保证混凝土质量。

- 本条规定了纤维混凝土原材料的计量允许偏差，按规定的计量允许偏差可较好地保证纤维混凝质量。

- 运输、浇筑和养护

- 纤维混凝土拌和物需具有较好的稳定性，在运输过程中避免离析、分层。

- 纤维混凝土的浇筑应保证连续，中途不得中断。采用加水解决混凝土拌和物和易性不足会严重影响混凝土的后期性能，必须禁止。

- 使用的纤维材质密度大时，纤维混凝土拌合物浇筑倾落的自由高度过高易导致离析，应予以注意。

- 浇筑时在混凝中加水会严重影响混凝的性能，造成很大危害，必须禁止。

- 机械振捣易使纤维混凝均匀和密实，混凝土振动时间过长易产生离析和分层。

- 对外观质量有要求的部位，尤其使用粗纤维或集束型纤维时，宜对外露的纤维进行处理。

- 矿渣水泥、粉煤水泥或复合水泥混凝土的湿养护时间应大于普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥混凝土的湿养护时间，以保证胶凝材料水化和混凝土强度增长。纤维混凝土自然养护时，满足规定龄期或达到28天强度的70%二者任一条件，方可进行下一步工序。

- 质量检验

- 原材料质量检验

- 原材料质量文件齐全方可进场。

- 原材料进场后和施工过程中，由监理进行抽检，可有效控制工程使用的原材料质量。

- 本条规定了纤维混凝土用原材料的抽检项目和评定依据。

- 本条规定了玄武岩纤维、耐碱玻璃纤维和其他原材料的检验批量。

- 拌合物及浇筑质量检验

- 纤维混凝土拌制生产过程中，要求定期对混凝土原材料的配料称量、拌和时间等进行检查，如发现问题应立即处理。

- 本条规定了纤维混凝土拌合物有关性能的取样地点和检验频率。

- 混凝土质量检验

- 在现场混凝土施工中，均以150mm立方体试件的抗压强度作为主要控制指标。对于一般纤维混凝土而言应以150mm立方体试件的抗压强度作为主要控制指标；对于掺用纤维的喷射混凝土而言，由于其性能要求、施工方法等的特殊性，其抗压强度应从喷射大板上切取的100mm立方体为准。

- 纤维混凝土的取样频次是保证预期检验效果的重要因素，本条根据纤维混凝土的使用部位、浇筑方量等特点从结构混凝土、大体积混凝土、喷射混凝土三个层次分别规定了取样的频次，以保证混凝土质量。

- 纤维混凝土抗拉、抗压、模量、韧性、抗冲击和抗剪等反映纤维混凝土力学性能指标在设计中应予以保证，在施工过程中进行检验也是必要的。

- 纤维混凝土的抗冻、早期抗裂、抗氯离子渗透、抗硫酸盐侵蚀等反映纤维混凝土耐久性能指标在设计中应予以保证，在施工过程中进行检验也是必要的。