ICS 91.100.30

JC

CCS Q 13

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXX—202X

陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料

Cementitious Bedding Mortar for Steel-concrete Hybrid Tower of Onshore Wind Turbines

（征求意见稿）

2024.9

202× - ××××发布

202× - ××××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目    次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类和标记	1

5  材料	2

6.  要求	2

7  试验方法	4

8  检验规则	5

9  标志、包装、运输和贮存	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件负责起草单位：

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料

- 1  范围

本文件规定了陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料的分类与标记、材料、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存等。

本文件适用于陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB/T 176  水泥化学分析方法

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 2419  水泥胶砂流动度测定方法

GB/T 8076  混凝土外加剂

GB/T 14684  建设用砂

GB/T 17671  水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB/T 18046  用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 20472  硫铝酸盐水泥

GB/T 23439  混凝土膨胀剂

GB/T 27690  砂浆和混凝土用硅灰

GB/T 50080  普通混凝土拌合物性能实验方法标准

GB/T 50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

JGJ 63  混凝土用水标准

JG/T 408  钢筋连接用套筒灌浆料

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料 Cementitious Bedding Mortar for Steel-concrete Hybrid Tower of Onshore Wind Turbines

以水泥为基本胶结材料，配以砂、外加剂、掺合料和其他材料组成的干混料，加水搅拌后具有微流态、早强、高强、微膨胀等性能，用于风电塔架混凝土构件水平接缝的座浆连接。简称风电座浆料。

3.2

常温型风电座浆料 Cementitious Bedding Mortar for Normal Temperature

适用于座浆构件表面及座浆部位温度不低于5℃的风电座浆料。

3.3

低温型风电座浆料 Cementitious Bedding Mortar for Low Temperature

适用于座浆构件表面及座浆部位温度范围为-5℃~10℃的风电座浆料。

3.4

负温型风电座浆料 Cementitious Bedding Mortar for Ultra-low Temperature

适用于座浆构件表面及座浆部位温度范围为-15℃~0℃的风电座浆料。

## 4  分类和标记

4.1  分类

按照使用温度分为常温型、低温型及负温型。

常温型和低温型按照强度等级分为I型（90 MPa）和II型（110 MPa），负温型按照强度等级分为I型（90 MPa）和II型（100 MPa）。

4.2  标记

按照厂家名称简写、产品代码、强度等级和使用温度代号进行标记。

示例：I型常温型风电座浆料标记为：

□□-CBM I常温型风电座浆料

## 5  材料

5.1  水泥

通用硅酸盐水泥应符合GB 175的规定，硫铝酸盐水泥应符合GB/T 20472的规定，其他水泥应符合相关标准的要求。

5.2  砂

砂应符合GB/T 14684的规定，含泥量不大于1.0%，最大粒径不宜超过2.36 mm。

5.3  掺合料

粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰应分别符合GB/T 1596、GB/T 18046、GB/T 27690的规定，其他矿物掺合料应符合相关标准的要求。

5.4  外加剂

外加剂应符合GB/T 8076的规定，膨胀剂应符合GB/T 23439的规定，其他外加剂应符合相关标准的要求。

5.5  其他材料

设计配方规定的其他材料均应符合现行相关标准的规定。

## 6  要求

### 6.1  一般要求

### 风电座浆料应均匀、无杂质、无结块。

### 6.2  性能要求

### 6.2.1 常温型风电座浆料性能指标

常温型风电座浆料性能指标应符合表1的规定。

表1  常温型风电座浆料性能指标

| 项 目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 胶砂流动度/ mm | 初始 | 150~220 |  |
|  | 60 min | ≥110 |  |
| 抗压强度/ MPa | 1 d | ≥35 | ≥60 |
|  | 3 d | ≥60 | ≥70 |
|  | 28 d | ≥90 | ≥110 |
| 抗折强度/ MPa | 28 d | ≥12 | ≥16 |

### 6.2.2  低温型风电座浆料性能指标

低温型风电座浆料性能指标应符合表2的规定。

表2  低温型风电座浆料性能指标

| 项 目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 10℃胶砂流动度/ mm | 初始 | 150~220 |  |
|  | 60 min | ≥110 |  |
| -5℃胶砂流动度/ mm | 初始 | 150~220 |  |
|  | 60 min | ≥110 |  |
| 抗压强度/ MPa | -1 d | ≥35 | ≥40 |
|  | -3 d | ≥60 | ≥65 |
|  | -7+21 da | ≥90 | ≥110 |
| 抗折强度/ MPa | -7+21 d | ≥12 | ≥16 |
| 注：a -1 d代表在-5 ℃养护1 d，-3 d代表在-5 ℃养护3 d，-7 d代表-5 ℃养护7 d，-7+21 d代表在-5 ℃养护7 d转标养21 d |  |  |  |

### 6.2.3  负温型风电座浆料性能指标

负温型风电座浆料性能指标应符合表3的规定。

表3  负温型风电座浆料性能指标

| 项 目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 0℃胶砂流动度/ mm | 初始 | 150~220 |  |
|  | 30 min | ≥110 |  |
| -15℃胶砂流动度/ mm | 初始 | 150~220 |  |
|  | 30 min | ≥110 |  |
| 抗压强度/ MPa | -1 d | ≥35 | ≥40 |
|  | -3 d | ≥60 | ≥65 |
|  | -7+21 da | ≥90 | ≥100 |
| 抗折强度/ MPa | -7+21 d | ≥12 | ≥14 |
| 注：a -1 d代表在-15 ℃养护1 d，-3 d代表在-15 ℃养护3 d，-7 d代表-15 ℃养护7 d，-7+21 d代表在-15 ℃养护7 d转标养21 d |  |  |  |

### 6.2.4  风电座浆料其他性能指标

| 项 目 |  | - 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 竖向膨胀率/ % | 24 h | - ≥0.02 |
| 28 d自干燥收缩/ % | 28 d | ≤0.045 |
| 氯离子含量a/ % |  | ≤0.06 |
| 泌水率/ % |  | 0 |
| 注：a 氯离子含量以座浆料总量为基准 |  |  |

### 6.2.5  抗压疲劳变形试验c/200万次

## 7  试验方法

### 7.1  试验环境

7.1.1  常温型风电座浆料试件成型时试验室温度应为20 ℃±2 ℃，相对湿度不低于50 %，养护室温度应为20 ℃±1 ℃，相对湿度不低于95 %，养护水的温度应为20 ℃±1 ℃。

7.1.2  低温型风电座浆料试件成型时试验室温度应为-5 ℃±2 ℃，养护室温度应为-5 ℃±1 ℃。

7.1.3  负温型风电座浆料试件成型时试验室温度应为-15 ℃±2 ℃，养护室温度应为-15 ℃±1 ℃。

7.2  拌和水

### 风电座浆料应按照产品说明书要求的用水量进行配制，拌和用水应符合JGJ 63的规定。拌和用水温度为20 ℃±2 ℃；风电座浆料（低温型与负温型）在低温环境中进行试验，拌和用水温度为0 ℃~2 ℃，低温环境试验过程中避免冷风直吹。

### 7.3  搅拌

风电座浆料搅拌按GB/T 17671的规定进行试验，试验前所有材料仪器均需在试验环境中放置24 h以上。

### 7.4  养护

风电座浆料（常温型）在标准温度环境中搅拌成型后，试件放入标准养护环境继续养护至规定龄期；

风电座浆料（低温型与负温型）在对应低温环境中搅拌成型后，测试1d和3d抗压强度时，放置于低温环境中养护至规定龄期；测试28d抗压强度时，试件继续在低温环境中养护至7 d龄期，后转入标准养护环境养护至规定龄期。

7.5  性能试验方法

7.5.1  胶砂流动度

按GB/T 2419的规定进行。

7.5.2  抗压强度

按GB/T 17671的规定进行。

7.5.3  抗折强度

按GB/T 17671的规定进行。

7.5.4  竖向膨胀率

按JG/T 408附录C的规定进行。

7.5.5  自干燥收缩

按JG/T 408附录D的规定进行。

7.5.6  泌水率

按GB/T 50080的规定进行。

7.5.7  氯离子含量

按GB/T 176的规定进行。

7.5.8  抗压疲劳变形试验

按GB/T 50082的规定进行。

## 8  检验规则

8.1  批号及取样

8.1.1  批号

同一规格型号同一配比的产品，每一批号为200 t，不足200 t也按一个批量计。

8.1.2  取样

风电座浆料取样采用点样方式，即在一次生产产品时所取得的一个试样。

每一批号取样量不少于50Kg。试样应充分混匀，分为两等份。其中一份按第6章规定的项目进行试验；另一份为封存样，密封保存至有效期。

### 8.2  检验分类

8.2.1  出厂检验

每一批号产品的出厂检验项目包括胶砂流动度、1 d（-1 d）和3 d（-3 d）抗压强度、泌水率、24h竖向膨胀率。

8.2.2  型式检验

型式检验项目应包括第6章规定的全部检验项目。有下列情况之一者，应进行型式检验：

a)  正常生产时，每年进行一次型式检验，其中抗压疲劳变形试验每三年进行一次。b)  新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

c)  正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

d)  产品长期停产后，恢复生产时；

e)  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

8.3  判定规则

出厂检验和型式检验的所有项目检验结果均符合本标准的要求时判定为合格品。

若有一项指标不符合要求，应从同一批产品中重新取样，对所有项目进行复验，复验合格判定为合格品，复检不合格则判为不合格品。

若有两项及两项以上指标不符合要求，判为不合格品。

### 8.4  复验

复验以封存样进行。如使用单位要求现场取样，应事先在供货合同中规定，并在生产厂和使用单位人员在场的情况下于现场取混合样，复检项目为型式检验项目。

### 8.5  检验报告

检验报告包括出厂检验报告和型式检验报告。出厂检验报告内容应包括出厂检验项目以及合同约定的其他技术要求。

当产品首次提供给用户使用时，应提供型式检验报告。

生产厂应在产品发出之日寄发出厂检验报告，若使用单位需要28 d抗压强度检测结果，应在产品发出之日起32 d内补报。

## 9  标志、包装、运输和贮存

9.1  标志

包装袋（桶）上应标明产品名称、型号、净质量、生产厂家、生产批号、生产日期、保质期等内容。

9.2  包装

应采用防潮袋（桶）包装；每袋（桶）净质量宜为25 kg，且不应小于标志质量的99%； 随机抽取40袋（桶）25 kg包装的产品，其总净质量不应少于1000 kg

9.3  运输和贮存

产品在运输和贮存过程中应防止破损，防潮、防火及防高温。