《陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料》

行业标准编制说明

中建材中岩科技有限公司

北京天杉高科风电科技有限责任公司

二零二四年九月

目 录

一 工作简况	3

1.1任务来源	3

1.2协作单位	3

1.3标准主要起草人及其所做的工作：	3

1.4主要工作过程	5

二 标准编制原则和标准主要内容说明	5

2.1 标准编制原则	5

2.2 标准主要内容说明	5

2.3 标准技术要求	10

2.4 测试方法说明	11

三 主要试验验证情况分析	13

四 技术经济论证及预期经济效果	20

五 国外采标程度及对比情况	21

六 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	21

七 重大分歧意见的处理经过和依据	21

八 标准性质的建议说明	21

九 贯彻行业标准的要求和措施建议	21

十 废止现行有关标准的建议	21

十一 其他应予说明的事项	21

# 一 工作简况

# 1.1任务来源

根据中华人民共和国工业和信息化部《2022年第三批行业标准制修订和外文版项目计划》（工信厅科函〔2022〕312号）要求，由中建材中岩科技有限公司负责组织《陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料》（计划号：2022-1306T-JC）建材行业标准的编制工作，归口单位为建材工业综合标准化技术委员会。

# 1.2协作单位

本文件负责起草单位：中建材中岩科技有限公司、北京天杉高科风电科技有限责任公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司。

本文件参加起草单位：中广核风电有限公司、天津大学、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、中国三峡新能源（集团）股份有限公司、中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、中车山东风电有限公司、北京市建筑工程研究院有限责任公司、一重（黑龙江）风电混塔有限公司、中船海为（新疆）新能源有限公司、中国能源建设集团山西电力建设有限公司、江苏粤高新材料科技有限公司、黑龙江磐云建筑材料有限公司、浙江南方水泥有限公司、中国矿业大学（北京）、山东省建筑科学研究院有限公司、上海华砼绿筑新能源有限公司、广州建筑产业研究院有限公司、特变电工新疆能源股份有限公司、中国水电四局（酒泉）新能源装备有限公司、深能南京能源控股有限公司、中铁二十四局集团桥梁建设有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、杭州国电大坝安全工程有限公司、中国中材海外科技发展有限公司、巨杰科技发展集团股份有限公司、中德新亚建筑材料有限公司、上海标正同固建筑结构有限公司、湖北乾道新型材料有限责任公司。

各单位的分工由各单位参与本标准起草的具体人员负责落实。

# 1.3标准主要起草人及其所做的工作：

| 表1 参编单位任务分工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 参编人员 | 工作任务 |
| 1 | 中建材中岩科技有限公司 | 范德科、瞿海洋、张江涛 | 组织、协调和主持标准编制 |
| 2 | 北京天杉高科风电科技有限责任公司 | 徐瑞龙 | 主持标准编制 |
| 3 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 张栋梁、付坤 | 主持参与标准编制 |
| 4 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 王清 | 承担验证试验 |
| 5 | 天津大学 | 王海军、郭耀华 | 参与标准编制、承担验证试验 |
| 6 | 中国矿业大学（北京） | 王栋民、孙睿 | 参与标准编制 |
| 7 | 山东省建筑科学研究院有限公司 | 鲁统卫 | 参与标准编制、提供样品、承担验证试验 |
| 8 | 北京市建筑工程研究院有限责任公司 | 马恒、孙岩波、赵智博 | 参与标准编制，提供样品、承担验证试验 |
| 9 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 彭文兵 | 参与标准编制 |
| 10 | 中广核风电有限公司 | 张学森 | 参与标准编制 |
| 11 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 | 邓明基 | 参与标准编制 |
| 12 | 中国三峡新能源（集团）股份有限公 | 王忠亮 | 参与标准编制 |
| 13 | 中车山东风电有限公司 | 张国伟 | 参与标准编制 |
| 14 | 中船海为（新疆）新能源有限公司 | 李进卫 | 参与标准编制 |
| 15 | 江苏粤高新材料科技有限公司 | 刘腾 | 参与标准编制、提供样品 |
| 16 | 上海华砼绿筑新能源有限公司 | 吴超 | 参与标准编制 |
| 17 | 广州建筑产业研究院有限公司 | 戚玉亮 | 参与标准编制 |
| 18 | 一重（黑龙江）风电混塔有限公司 | 周瑞权 | 参与标准编制 |
| 19 | 中国能源建设集团山西电力建设有限公司 | 尹帆 | 参与标准编制 |
| 20 | 特变电工新疆能源股份有限公司 | 黄心浩 | 参与标准编制 |
| 21 | 黑龙江磐云建筑材料有限公司 | 王云彩 | 参与标准编制、提供样品 |
| 22 | 中国水电四局（酒泉）新能源装备有限公司 | 王银国 | 参与标准编制 |
| 23 | 深能南京能源控股有限公司 | 张震 | 参与标准编制 |
| 24 | 中铁二十四局集团桥梁建设有限公司 | 李伟文 | 参与标准编制 |
| 25 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 杨涵辛 | 参与标准编制 |
| 26 | 杭州国电大坝安全工程有限公司 | 林忠华 | 参与标准编制 |
| 27 | 中国中材海外科技发展有限公司 | 王娜 | 参与标准编制 |
| 28 | 巨杰科技发展集团股份有限公司 | 赵学明 | 参与标准编制 |
| 29 | 中德新亚建筑材料有限公司 | 张宏泽 | 参与标准编制 |
| 30 | 上海标正同固建筑结构有限公司 | 钟小金 | 参与标准编制 |
| 31 | 湖北乾道新型材料有限责任公司 | 詹奇龙 | 参与标准编制 |
| 32 | 浙江南方水泥有限公司 | 蒋超群 | 参与标准编制 |

# 1.4主要工作过程

## （1）开展调研工作，申请立项

2022年3月，中建材中岩科技有限公司、北京天杉高科风电科技有限责任公司，针对陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料产品和应用进行调研，在前期相关产品研制及市场调研的基础上，依据相关标准规定申请陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料的行业标准的立项文件提交到国家工信部科技司申请立项。

## （2）成立标准起草小组

本标准于2022年10月由工信部批准立项，2023年5月由中建材中岩科技有限公司组织召开了标准启动会，成立了标准编制起草组，各参编单位相关负责人共计40余人出席会议。各参会代表就标准草稿各项内容逐一进行了探讨，提出了各自的意见和建议，对标准应用过程中可能遇到的问题进行了深入交流，最后统一了意见，确立了验证试验工作计划及任务分工。

## （3）确定标准征求意见稿

2024年9月11日，标准制定小组内部会议上，主要编制人员通报了前期调研及资料收集情况，讨论了不同温度类型陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料的验证试验情况和标准初稿内容框架设置进行研讨在认真听取各方意见和综合研究实验验证结果的情况下，标准主编单位对标准内容框架进行了仔细修改，形成了初步的标准征求意见稿。

# 二 标准编制原则和标准主要内容说明

# 2.1 标准编制原则

本标准根据GB/T1.1-2020进行编制。标准的编制过程中，遵从积极采用国内外先进标准原则、技术创新原则、与其他标准协调性原则、标准文本规范性适用性原则、突出产品技术性原则。

# 2.2 标准主要内容说明

## 2.2.1范围

本文件规定了陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料的分类与标记、材料、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存等。

本文件适用于陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料。

## 2.2.2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB/T 176  水泥化学分析方法

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 2419  水泥胶砂流动度测定方法

GB/T 8076  混凝土外加剂

GB/T 14684  建设用砂

GB/T 17671  水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB/T 18046  用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 20472  硫铝酸盐水泥

GB/T 23439  混凝土膨胀剂

GB/T 27690  砂浆和混凝土用硅灰

GB/T 50080  普通混凝土拌合物性能实验方法标准

GB/T 50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

JGJ 63  混凝土用水标准

JG/T 408  钢筋连接用套筒灌浆料

## 2.2.3术语和定义

标准中涉及的术语和定义包含以下内容：

（1）陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料--以水泥为基本胶结材料，配以砂、外加剂、掺合料和其他材料组成的干混料，加水搅拌后具有微流态、早强、高强、微膨胀等性能，用于风电塔架混凝土构件水平接缝的座浆连接。简称风电座浆料。

（2） 常温型风电座浆料-适用于座浆构件表面及座浆部位温度不低于5℃的风电座浆料。

（3）低温型风电座浆料-适用于座浆构件表面及座浆部位温度范围为-5℃~10℃的风电座浆料。

（4）负温型风电座浆料-适用于座浆构件表面及座浆部位温度范围为-15℃~0℃的风电座浆料。

## 2.2.4分类和标记

## （1）分类：按照使用温度分为常温型、低温型及负温型。

## 常温型和低温型按照强度等级分为I型（90 MPa）和II型（110 MPa），负温型按照强度等级分为I型（90 MPa）和II型（100 MPa）。

## （2）标记：按照厂家名称简写、产品代码、强度等级和使用温度代号进行标记。

## 示例：I型常温型风电座浆料标记为：

## □□-CBM I常温型风电座浆料

## 2.2.5材料

（1）通用硅酸盐水泥应符合GB 175的规定，硫铝酸盐水泥应符合GB/T 20472的规定，其他水泥应符合相关标准的要求。

（2）砂应符合GB/T 14684的规定，含泥量不大于1.0%，最大粒径不宜超过2.36 mm。

（3）粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰应分别符合GB/T 1596、GB/T 18046、GB/T 27690的规定，其他矿物掺合料应符合相关标准的要求。

（4）外加剂应符合GB/T 8076的规定，膨胀剂应符合GB/T 23439的规定，其他外加剂应符合相关标准的要求。

（5）设计配方规定的其他材料均应符合现行相关标准的规定。

## 2.2.6要求

（1）一般要求

风电座浆料应均匀、无杂质、无结块。

（2）性能要求

常温型风电座浆料性能指标

| 项 目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 胶砂流动度/ mm | 初始 | 150~220 |  |
|  | 60 min | ≥110 |  |
| 抗压强度/ MPa | 1 d | ≥35 | ≥60 |
|  | 3 d | ≥60 | ≥70 |
|  | 28 d | ≥90 | ≥110 |
| 抗折强度/ MPa | 28 d | ≥12 | ≥16 |

低温型风电座浆料性能指标

| 项 目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 10℃胶砂流动度/ mm | 初始 | 150~220 |  |
|  | 60 min | ≥110 |  |
| -5℃胶砂流动度/ mm | 初始 | 150~220 |  |
|  | 60 min | ≥110 |  |
| 抗压强度/ MPa | -1 d | ≥35 | ≥40 |
|  | -3 d | ≥60 | ≥65 |
|  | -7+21 da | ≥90 | ≥110 |
| 抗折强度/ MPa | -7+21 d | ≥12 | ≥16 |
| 注：a -1 d代表在-5 ℃养护1 d，-3 d代表在-5 ℃养护3 d，-7 d代表-5 ℃养护7 d，-7+21 d代表在-5 ℃养护7 d转标养21 d |  |  |  |

负温型风电座浆料性能指标

| 项 目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 0℃胶砂流动度/ mm | 初始 | 150~220 |  |
|  | 30 min | ≥110 |  |
| -15℃胶砂流动度/ mm | 初始 | 150~220 |  |
|  | 30 min | ≥110 |  |
| 抗压强度/ MPa | -1 d | ≥35 | ≥40 |
|  | -3 d | ≥60 | ≥65 |
|  | -7+21 da | ≥90 | ≥100 |
| 抗折强度/ MPa | -7+21 d | ≥12 | ≥14 |
| 注：a -1 d代表在-15 ℃养护1 d，-3 d代表在-15 ℃养护3 d，-7 d代表-15 ℃养护7 d，-7+21 d代表在-15 ℃养护7 d转标养21 d |  |  |  |

### 风电座浆料其他性能指标

| 项 目 |  | - 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 竖向膨胀率/ % | 24 h | - ≥0.02 |
| 28 d自干燥收缩/ % | 28 d | ≤0.045 |
| 氯离子含量a/ % |  | ≤0.06 |
| 泌水率/ % |  | 0 |
| 注：a 氯离子含量以座浆料总量为基准 |  |  |

## 抗压疲劳变形试验c/200万次。

## 2.2.7试验方法

（1）试验环境

常温型风电座浆料试件成型时试验室温度应为20 ℃±2 ℃，相对湿度不低于50 %，养护室温度应为20 ℃±1 ℃，相对湿度不低于95 %，养护水的温度应为20 ℃±1 ℃。低温型风电座浆料试件成型时试验室温度应为-5 ℃±2 ℃，养护室温度应为-5 ℃±1 ℃。负温型风电座浆料试件成型时试验室温度应为-15 ℃±2 ℃，养护室温度应为-15 ℃±1 ℃。

（2）拌和水

风电座浆料应按照产品说明书要求的用水量进行配制，拌和用水应符合JGJ 63的规定。拌和用水温度为20 ℃±2 ℃；风电座浆料（低温型与负温型）在低温环境中进行试验，拌和用水温度为0 ℃~2 ℃，低温环境试验过程中避免冷风直吹。

（3）搅拌

风电座浆料搅拌按GB/T 17671的规定进行试验，试验前所有材料仪器均需在试验环境中放置24 h以上。

（4）养护

风电座浆料（常温型）在标准温度环境中搅拌成型后，试件放入标准养护环境继续养护至规定龄期；

风电座浆料（低温型与负温型）在对应低温环境中搅拌成型后，测试1d和3d抗压强度时，放置于低温环境中养护至规定龄期；测试28d抗压强度时，试件继续在低温环境中养护至7 d龄期，后转入标准养护环境养护至规定龄期。

（5）性能试验方法

胶砂流动度按GB/T 2419的规定进行；抗压强度按GB/T 17671的规定进行；抗折强度按GB/T 17671的规定进行；竖向膨胀率按JG/T 408附录C的规定进行；自干燥收缩按JG/T 408附录D的规定进行；泌水率按GB/T 50080的规定进行；氯离子含量按GB/T 176的规定进行；抗压疲劳变形试验按GB/T 50082的规定进行。

## 2.2.8检验规则

批号-同一规格型号同一配比的产品，每一批号为200 t，不足200 t也按一个批量计。

取样-风电座浆料取样采用点样方式，即在一次生产产品时所取得的一个试样。

每一批号取样量不少于50Kg。试样应充分混匀，分为两等份。其中一份按第6章规定的项目进行试验；另一份为封存样，密封保存至有效期。

出厂检验-每一批号产品的出厂检验项目包括胶砂流动度、1 d（-1 d）和3 d（-3 d）抗压强度、泌水率、24h竖向膨胀率。

型式检验：

型式检验项目应包括第6章规定的全部检验项目。有下列情况之一者，应进行型式检验：

a)  正常生产时，每年进行一次型式检验，其中抗压疲劳变形试验每三年进行一次。b)  新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

c)  正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

d)  产品长期停产后，恢复生产时；

e)  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

判定规则：

出厂检验和型式检验的所有项目检验结果均符合本标准的要求时判定为合格品。

若有一项指标不符合要求，应从同一批产品中重新取样，对所有项目进行复验，复验合格判定为合格品，复检不合格则判为不合格品。

若有两项及两项以上指标不符合要求，判为不合格品。

复验:

复验以封存样进行。如使用单位要求现场取样，应事先在供货合同中规定，并在生产厂和使用单位人员在场的情况下于现场取混合样，复检项目为型式检验项目。检验报告

检验报告:

包括出厂检验报告和型式检验报告。出厂检验报告内容应包括出厂检验项目以及合同约定的其他技术要求。

当产品首次提供给用户使用时，应提供型式检验报告。

生产厂应在产品发出之日寄发出厂检验报告，若使用单位需要28 d抗压强度检测结果，应在产品发出之日起32 d内补报。

## 2.2.9标志、包装、运输和贮存

标志-包装袋（桶）上应标明产品名称、型号、净质量、生产厂家、生产批号、生产日期、保质期等内容。

包装-应采用防潮袋（桶）包装；每袋（桶）净质量宜为25 kg，且不应小于标志质量的99%；随机抽取40袋（桶）25 kg包装的产品，其总净质量不应少于1000 kg。

运输和贮存-产品在运输和贮存过程中应防止破损，防潮、防火及防高温。

# 2.3 标准技术要求

# 编制团队对国内座浆料产品进行了广泛调研和性能测试分析。确定了以下主要技术要求：

常温型风电座浆料性能指标

| 项 目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 胶砂流动度/ mm | 初始 | 150~220 |  |
|  | 60 min | ≥110 |  |
| 抗压强度/ MPa | 1 d | ≥35 | ≥60 |
|  | 3 d | ≥60 | ≥70 |
|  | 28 d | ≥90 | ≥110 |
| 抗折强度/ MPa | 28 d | ≥12 | ≥16 |

低温型风电座浆料性能指标

| 项 目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 10℃胶砂流动度/ mm | 初始 | 150~220 |  |
|  | 60 min | ≥110 |  |
| -5℃胶砂流动度/ mm | 初始 | 150~220 |  |
|  | 60 min | ≥110 |  |
| 抗压强度/ MPa | -1 d | ≥35 | ≥40 |
|  | -3 d | ≥60 | ≥65 |
|  | -7+21 da | ≥90 | ≥110 |
| 抗折强度/ MPa | -7+21 d | ≥12 | ≥16 |
| 注：a -1 d代表在-5 ℃养护1 d，-3 d代表在-5 ℃养护3 d，-7 d代表-5 ℃养护7 d，-7+21 d代表在-5 ℃养护7 d转标养21 d |  |  |  |

负温型风电座浆料性能指标

| 项 目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 0℃胶砂流动度/ mm | 初始 | 150~220 |  |
|  | 30 min | ≥110 |  |
| -15℃胶砂流动度/ mm | 初始 | 150~220 |  |
|  | 30 min | ≥110 |  |
| 抗压强度/ MPa | -1 d | ≥35 | ≥40 |
|  | -3 d | ≥60 | ≥65 |
|  | -7+21 da | ≥90 | ≥100 |
| 抗折强度/ MPa | -7+21 d | ≥12 | ≥14 |
| 注：a -1 d代表在-15 ℃养护1 d，-3 d代表在-15 ℃养护3 d，-7 d代表-15 ℃养护7 d，-7+21 d代表在-15 ℃养护7 d转标养21 d |  |  |  |

### 风电座浆料其他性能指标

| 项 目 |  | - 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 竖向膨胀率/ % | 24 h | - ≥0.02 |
| 28 d自干燥收缩/ % | 28 d | ≤0.045 |
| 氯离子含量a/ % |  | ≤0.06 |
| 泌水率/ % |  | 0 |
| 注：a 氯离子含量以座浆料总量为基准 |  |  |

# 抗压疲劳变形试验c/200万次。

# 2.4 测试方法说明

## 2.4.1胶砂流动度

## 胶砂流动度按GB/T 2419的规定进行试验。常温型座浆料在20℃测试流动度；低温型座浆料在10℃和-5℃两个温度分别进行流动度测试；超低温型座浆料，在0℃和-15℃两个温度分别进行流动度测试；本标准规定三种型号座浆料规定初始流动度150-220mm，60min流动度不小于110mm。

## 2.4.2抗压和抗折强度

抗压和抗折强度按GB/T 17671的规定进行试验。经过验证试验，本标准设置抗压强度和抗折强度指标见下表：

陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料（常温型）

| 项 目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 流动度/ mm | 初始 | 150~220 |  |
|  | 60min | ≥110 |  |
| 抗压强度/ MPa | 1 d | ≥35 | ≥60 |
|  | 3 d | ≥60 | ≥70 |
|  | 28 d | ≥90 | ≥110 |
| 抗折强度/ MPa | 28d | ≥12 | ≥16 |

陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料（低温型）

| 项 目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 10℃胶砂流动度/ mm | 初始 | 150-220 |  |
|  | 60min | ≥110 |  |
| -5℃胶砂流动度/ mm | 初始 | 130~200 |  |
|  | 60min | ≥110 |  |
| 抗压强度/ MPa | -1 d | ≥35 | ≥40 |
|  | -3 d | ≥60 | ≥65 |
|  | -7+21 da | ≥90 | ≥110 |
| 抗折强度/ MPa | -7+21 d | ≥12 | ≥16 |

陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料（超低温型）

| 项 目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 0℃胶砂流动度/ mm | 初始 | 150-220 |  |
|  | 30min | ≥110 |  |
| -15℃胶砂流动度/ mm | 初始 | 150-220 |  |
|  | 30min | ≥110 |  |
| 抗压强度/ MPa | -1 d | ≥35 | ≥40 |
|  | -3 d | ≥60 | ≥65 |
|  | -7+21 da | ≥90 | ≥100 |
| 抗折强度/ MPa | -7+21 d | ≥12 | ≥14 |

## 2.4.3竖向膨胀率

竖向膨胀率按JG/T 408附录C的规定进行试验。JG/T 408标准中该项指标规定为3h竖向膨胀率0.02%~2%，24h与3h差值0.02%~0.40%。竖向膨胀率要求有助于控制座浆料的体积稳定性，以保证陆上钢混塔架的安全和稳定。由于座浆料考虑1d强度，因此本标准设置常温型、低温型和负温型座浆料的24h竖向膨胀率值≥0.02%。

## 2.4.4自干燥收缩

自干燥收缩按JG/T 408附录D的规定进行试验。JG/T 408标准中该项指标规定为28d自干燥收缩≤0.045%。28d自干燥收缩要求有助于控制座浆料的体积稳定性，以保证陆上钢混塔架的安全和稳定。指标设置符合用户要求，因此本标准也设置常温型、低温型和超低温型座浆料的28d自干燥收缩≤0.045%。

## 2.4.5氯离子含量

氯离子含量按GB/T 176的规定进行试验。该指标的设置有利于放置座浆料对混塔中钢筋的腐蚀。经过验证试验，本标准设置常温型、低温型和超低温型座浆料的氯离子含量≤0.06%。

## 2.4.7泌水率

泌水率按GB/T 50080的规定进行试验。GB/T 50080标准中该项指标规定为0%。泌水率的测试有助于控制座浆料浆体的均匀程度，以保证材料均匀和混塔的安全性和稳定性。指标设置符合用户要求，因此本标准也设置常温型、低温型和超低温型座浆料的泌水率为0%。

## 2.4.8抗压疲劳变形试验

抗压疲劳变形试验c/200万次试验试件不破坏。

# 三 主要试验验证情况分析

# 本次验证试验提供样品单位共10家，分为常温型、低温型、超低温型产品，验证单位为4家。

# 提供样品单位

| 序号 | 单位 | 样品型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中建材中岩科技有限公司 | 常温型、低温型、超低温型 |
| 2 | 北京市建筑工程研究院有限责任公司 | 常温型、低温型 |
| 3 | 山东省建筑科学研究院有限公司 | 常温型、低温型、超低温型 |
| 4 | 江苏粤高新材料科技有限公司 | 常温型 |
| 5 | 黑龙江磐云建筑材料有限公司 | 常温型 |
| 6 | 北京建工新型建材有限责任公司 | 常温型、低温型、超低温型 |
| 7 | 北京纽维逊建筑工程技术有限公司 | 常温型、低温型、超低温型 |
| 8 | 北京金隅砂浆有限公司 | 常温型、低温型 |
| 9 | 中建材中研益科技有限公司 | 常温型、低温型、超低温型 |
| 10 | 艺特高（北京）科技有限公司 | 常温型、低温型、超低温型 |

验证试验单位

| 验证试验单位 | 验证样品型号 |
| --- | --- |
| 中建材中岩科技有限公司 | 常温型、低温型、超低温 |
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 低温型、超低温型 |
| 北京市建筑工程研究院有限责任公司 | 常温型、低温型 |
| 山东省建筑科学研究院有限公司 | 低温型、超低温型 |

验证试验结果如下：

常温型：

陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料行业标准验证试验项目（常温）

| 序号 | 测试项目 | 龄期 | 测试标准 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家推荐用水量/（水料比） |  |  |  | 0.1 | 0.11 | 0.125 | 0.12 | 0.095 |
| 1 | 胶砂流动度/mm | 0min | GB/T 2419 | 210 | 180 | 230 | 180 | 155 |
|  |  | 60min |  | 130 | 125 | 160 | 120 | 110 |
| 2 | 抗压强度/MPa | 1d | GB/T 17671 | 62.1 | 59.7 | 53.5 | 36.9 | 30.4 |
|  |  | 3d |  | 77.0 | 71.5 | 70.9 | 62.2 | 55.5 |
|  |  | 28d |  | 112.5 | 99.8 | 95.4 | 90.4 | 86.9 |
| 3 | 抗折强度/MPa | 28d | GB/T 17671 | 16.8 | 14.2 | 13.1 | 12.8 | 12.0 |
| 4 | 28d自干燥收缩/% | 28d | JG/T 408附录D | 0.021 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.026 |
| 5 | 泌水率/% | / | GB/T 50080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 竖向膨胀率/% | 3h | JG/T 408附录C | 0.14 | 0.06 | 0.27 | 0.15 | 0.37 |
|  |  | 24h与3h差值 |  | 0.13 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.15 |
| 7 | 氯离子含量/% | / | GB/T 176 | 0.025 | 0.035 | 0.029 | 0.034 | 0.042 |

陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料行业标准验证试验项目（常温）

| 序号 | 测试项目 | 龄期 | 测试标准 | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家推荐用水量/（水料比） |  |  |  | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 1 | 胶砂流动度/mm | 0min | GB/T 2419 | 215 | 188 | 200 | 170 | 185 |
|  |  | 60min |  | 135 | 130 | 120 | 115 | 125 |
| 2 | 抗压强度/MPa | 1d | GB/T 17671 | 64.6 | 47.8 | 45.8 | 50.1 | 68.9 |
|  |  | 3d |  | 82.7 | 74.4 | 72.5 | 75.5 | 89.2 |
|  |  | 28d |  | 114.8 | 90.7 | 92.8 | 98.6 | 118.2 |
| 3 | 抗折强度/MPa | 28d | GB/T 17671 | 17.8 | 14.1 | 12.6 | 13.7 | 18.7 |
| 4 | 28d自干燥收缩/% | 28d | JG/T 408附录D | 0.017 | 0.022 | 0 | 0.035 | 0.014 |
| 5 | 泌水率/% | / | GB/T 50080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 竖向膨胀率/% | 3h | JG/T 408附录C | 0.02 | 0.15 | 0.27 | 0.12 | 0.42 |
|  |  | 24h与3h差值 |  | 0.13 | 0.16 | 0.05 | 0.26 | 0.17 |
| 7 | 氯离子含量/% | / | GB/T 176 | 0.045 | 0.035 | 0.018 | 0.024 | 0.022 |

常温型座浆料分析结果：

10种常温型座浆料样品的初始流动度最高为230 mm，最低为155 mm，结合实际现场应用时工作性能的可靠性，确定常温型座浆料初始流动度的范围为150~220 mm。所有样品的60 min流动度≥110 mm，所以确定常温型座浆料的60 min流动度≥110 mm。

当前我国陆上风电混凝土塔筒管片设计强度在C80~C95之间，座浆料的强度等级要高于对应混凝土管片的设计强度才能满足混凝土的吊装拼接需求。根据提供的样品强度试验结果，可按照28d抗压强度划分为90 MPa和110 MPa两个等级。28d抗压强度≥90 MPa的样品（9个），1d抗压强度≥35 MPa（最低30.4MPa，合格率90%）、3d抗压强度≥60 MPa（最低55.2 MPa，合格率90%）、28d抗压强度≥90 MPa（最低86.9 MPa，合格率90%）；28d抗折强度≥12 MPa（最低12.0 MPa，合格率100%）。结合验证试验数据和现场需求，规定I型常温座浆料规定为1 d≥35 MPa、3 d≥60 MPa、28 d≥90 MPa、28 d抗折强度≥12.0 MPa。

28d抗压强度≥110 MPa的样品（3个），1d抗压强度≥60 MPa（最低62.1 MPa）、3d抗压强度≥ 70MPa（最低77.0 MPa）、28d抗压强度≥110 MPa（最低112.5 MPa）；28d抗折强度≥16 MPa（最低16.8 MPa）。因此规定II型常温座浆料规定为1d抗压强度≥60 MPa、3d抗压强度≥70MPa、28d抗压强度≥110 MPa，28d抗折强度≥16 MPa。

28d自干燥收缩最低0.008%，最高0.035%，因此此项指标设置与G/T 408附录D中规定的技术要求（≤0.045%）保持一致；3h竖向膨胀率最低0.02%，最高0.42%，24h与3h差值最低0.04%，最高0.37%，此项指标设置与G/T 408附录C中规定的技术要求保持一致（3h 0.02~2%，24h与3h差值0.02~0.40%）。

泌水率均为0%，因此规定泌水率为0%；氯离子含量均低于0.06%，此技术指标设置与GB/T 176保持一致。

常温型座浆料抗压耐疲劳试验：

常温型座浆料（A产品）经过200万次抗压疲劳试验后，时间无破坏。因此本标准规定抗压疲劳变形试验c/200万次试件不破坏。

低温型：

陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料行业标准验证试验项目（低温）

| 序号 | 测试项目 | 龄期 | 测试标准 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家推荐用水量/（水料比） |  |  |  | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 1 | 胶砂流动度(10℃)/mm | 0min | GB/T 2419 | 210 | 180 | 170 | 185 |
|  |  | 60min |  | 130 | 110 | 125 | 130 |
| 1 | 胶砂流动度(-5℃) /mm | 0min | GB/T 2419 | 215 | 185 | 175 | 195 |
|  |  | 60min |  | 110 | 115 | 120 | 125 |
| -5℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 抗压强度/MPa | -1d | GB/T 17671 | 45.4 | 44.0 | 40.3 | 38.5 |
|  |  | -3d |  | 84.1 | 75.8 | 70.3 | 67.5 |
|  |  | -7d+21d |  | 116.1 | 112.4 | 92.8 | 96.5 |
| 3 | 抗折强度/MPa | -7d+21d | GB/T 17671 | 17.4 | 16.5 | 12.2 | 13.5 |
| 4 | 28d自干燥收缩/% | / | JG/T 408附录D | 0.034 | 0.028 | 0.020 | 0.019 |
| 5 | 泌水率/% | / | GB/T 50080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 竖向膨胀率/% | 3h | JG/T 408附录C | 0.13 | 0.25 | 0.04 | 0.33 |
|  |  | 24h与3h差值 |  | 0.23 | 0.15 | 0.09 | 0.26 |
| 7 | 氯离子含量/% | / | GB/T 176 | 00.35 | 0.038 | 0.022 | 0.019 |

陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料行业标准验证试验项目（低温）

| 序号 | 测试项目 | 龄期 | 测试标准 | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家推荐用水量/（水料比） |  |  |  | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 1 | 胶砂流动度(10℃)/mm | 0min | GB/T 2419 | 165 | 160 | 180 | 200 |
|  |  | 60min |  | 110 | 110 | 115 | 135 |
| 1 | 胶砂流动度(-5℃) /mm | 0min | GB/T 2419 | 180 | 165 | 190 | 210 |
|  |  | 60min |  | 120 | 110 | 136 | 110 |
| -5℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 抗压强度/MPa | -1d | GB/T 17671 | 37.3 | 38.9 | 45.9 | 31.2 |
|  |  | -3d |  | 72.0 | 68.6 | 82.8 | 54.9 |
|  |  | -7d+21d |  | 94.5 | 91.5 | 113.2 | 77.8 |
| 3 | 抗折强度/MPa | -7d+21d | GB/T 17671 | 13.3 | 12.5 | 18.3 | 10.8 |
| 4 | 28d自干燥收缩/% | / | JG/T 408附录D | 0.033 | 0.041 | 0.032 | 0.024 |
| 5 | 泌水率/% | / | GB/T 50080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 竖向膨胀率/% | 3h | JG/T 408附录C | 0.13 | 0.24 | 0.31 | 0.46 |
|  |  | 24h与3h差值 |  | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.04 |
| 7 | 氯离子含量/% | / | GB/T 176 | 0.032 | 0.042 | 0.038 | 0.017 |

低型座浆料分析结果：

低温型座浆料共8个样品，考虑低温环境下座浆料的应用环境温度，座浆料的流动度测试需要在10℃和-5℃两个温度点进行测试，以保证整个温度范围内座浆料工作性能的可靠性。

根据试验结果，在10℃时，8个低温型座浆料样品的初始流动度最高为210 mm，最低为160 mm，结合现场实际应用和常温型座浆料的验证结果，确定低温型座浆料初始流动度的范围为150~220 mm。所有样品的60 min流动度≥110 mm，所以确定低温型座浆料的60 min流动度≥110 mm。

在-5℃时，低温型座浆料样品的初始流动度最高为215 mm，最低为165 mm，结合现场实际应用和常温型座浆料的验证结果，确定低温型座浆料初始流动度的范围为150~220 mm。所有样品的60 min流动度≥110 mm，所以确定低温型座浆料的60 min流动度≥110 mm。

低温型座浆料的其它性能均在-5℃条件下进行试验。根据提供的样品强度试验结果，低温型座浆料可按照-7+21d抗压强度划分为90 MPa和110 MPa两个等级。-7+21 d抗压强度≥90 MPa的样品（7个），-1d抗压强度≥35 MPa（最低31.2 MPa，合格率87.5%）、-3d抗压强度≥60 MPa（最低54.9 MPa，合格率87.5%）、-7+21 d抗压强度≥90 MPa（最低77.8 MPa，合格率87.5%）；-7+21 d抗折强度≥12 MPa（最低10.8MPa，合格率90%）。结合验证试验数据和现场需求，规定I型低温座浆料为-1 d抗压强度≥35 MPa、-3 d抗压强度≥60 MPa、-7+21 d抗压强度≥90 MPa、-7+21 d抗折强度≥12 MPa。

-7+21 d抗压强度≥110 MPa的样品（3个），-1d抗压强度≥40 MPa（最低44.0 MPa，合格率100%）、-3d抗压强度≥70MPa（最低78.8 MPa，合格率100%）、-7+21 d抗压强度≥110 MPa（最低112.4 MPa，合格率100%）；-7+21 d抗折强度≥16 MPa（最低16.5 MPa，合格率100%）。因此规定II型低温座浆料为-1d抗压强度≥60 MPa、-3d抗压强度≥70MPa、-7+21 d抗压强度≥110 MPa、-7+21 d抗折强度≥16.0 MPa。

28d自干燥收缩最低0.019%，最高0.041%，因此此项指标设置与G/T 408附录D中规定的技术要求（≤0.045%）保持一致；3h竖向膨胀率最低0.04%，最高0.46%，24h与3h差值最低0.04%，最高0.26%，此项指标设置与G/T 408附录C中规定的技术要求保持一致（3h 0.02~2%，24h与3h差值0.02~0.40%）。

泌水率均为0%，因此规定泌水率为0%；氯离子含量均低于0.06%，次技术指标设置与GB/T 176保持一致。

超低温型：

陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料行业标准验证试验项目（超低温）

| 序号 | 测试项目 | 龄期 | 测试标准 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家推荐用水量/（水料比） |  |  |  | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 1 | 胶砂流动度(0℃)/mm | 0min | GB/T 2419 | 185 | 210 | 190 |
|  |  | 30min |  | 115 | 120 | 135 |
| 1 | 胶砂流动度(-15℃) /mm | 0min | GB/T 2419 | 190 | 220 | 200 |
|  |  | 30min |  | 120 | 135 | 130 |
| -15℃ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 抗压强度/MPa | -1d | GB/T 17671 | 42.5 | 36.2 | 45.6 |
|  |  | -3d |  | 73.6 | 66.1 | 79.5 |
|  |  | -7d+21d |  | 103.2 | 92.3 | 104.8 |
| 3 | 抗折强度/MPa | -7d+21d | GB/T 17671 | 15.0 | 12.7 | 15.3 |
| 4 | 28d自干燥收缩/% | 28d | JG/T 408附录D | 0.010 | 0.026 | 0.020 |
| 5 | 泌水率/% | / | GB/T 50080 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 竖向膨胀率/% | 3h | JG/T 408附录C | 0.28 | 0.10 | 0.04 |
|  |  | 24h与3h差值 |  | 0.16 | 0.09 | 0.17 |
| 7 | 氯离子含量/% | / | GB/T 176 | 0.038 | 0.028 | 0.032 |

陆上风电钢混塔架用水泥基座浆料行业标准验证试验项目（超低温）

| 序号 | 测试项目 | 龄期 | 测试标准 | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家推荐用水量/（水料比） |  |  |  | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 1 | 胶砂流动度(0℃)/mm | 0min | GB/T 2419 | 185 | 155 | 175 |
|  |  | 30min |  | 125 | 115 | 110 |
| 1 | 胶砂流动度(-15℃) /mm | 0min | GB/T 2419 | 195 | 165 | 180 |
|  |  | 30min |  | 120 | 110 | 115 |
| -15℃ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 抗压强度/MPa | -1d | GB/T 17671 | 41.7 | 26.4 | 42.3 |
|  |  | -3d |  | 71.4 | 50.6 | 76.8 |
|  |  | -7d+21d |  | 101.1 | 82.4 | 105.3 |
| 3 | 抗折强度/MPa | -7d+21d | GB/T 17671 | 14.4 | 11.1 | 16.0 |
| 4 | 28d自干燥收缩/% | 28d | JG/T 408附录D | 0.020 | 0.036 | 0.040 |
| 5 | 泌水率/% | / | GB/T 50080 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 竖向膨胀率/% | 3h | JG/T 408附录C | 0.13 | 0.27 | 0.35 |
|  |  | 24h与3h差值 |  | 0.15 | 0.10 | 0.18 |
| 7 | 氯离子含量/% | / | GB/T 176 | 0.036 | 0.044 | 0.040 |

超低型座浆料分析结果：

超低温型座浆料共6个样品，考虑超低温环境下座浆料的应用环境温度，座浆料的流动度测试需要在-15℃和0℃两个温度点进行测试，以保证整个温度范围内座浆料工作性能的可靠性。

根据试验结果，在0℃时，6个超低温型座浆料样品的初始流动度最高为210 mm，最低为155 mm，结合现场实际应用和常温型及低温型座浆料的验证结果，确定超低温型座浆料初始流动度的范围为150~220 mm。所有样品的30 min流动度≥110 mm，所以确定低温型座浆料的30 min流动度≥110 mm。

在-15℃时，超低温型座浆料样品的初始流动度最高为220 mm，最低为165 mm，结合现场实际应用和常温型及低温型座浆料的验证结果，确定超低温型座浆料初始流动度的范围为150~220 mm。所有样品的30 min流动度≥110 mm，所以确定超低温型座浆料的30 min流动度≥110 mm。

超低温型座浆料的其它性能均在-15℃条件下进行试验。根据提供的样品强度试验结果，低温型座浆料可按照-7+21d抗压强度划分为90 MPa和100 MPa两个等级。-7+21 d抗压强度≥90 MPa的样品（5个），-1d抗压强度≥35.0 MPa（最低26.4 MPa，合格率83%）、-3d抗压强度≥60 MPa（最低50.6MPa，合格率83%），-7+21 d抗压强度≥90 MPa（最低82.4 MPa，合格率83%）；-7+21 d抗折强度≥12 MPa（最低11.1 MPa，合格率83%）。结合验证试验数据和现场需求，规定I型低温座浆料为-1 d抗压强度≥35 MPa、-3 d抗压强度≥60 MPa、-7+21 d抗压强度≥90 MPa，-7+21 d抗折强度≥11 MPa。

-7+21 d抗压强度≥110 MPa的样品（4个），-1d抗压强度≥40 MPa（最低41.7 MPa，合格率100%）、-3d抗压强度≥ 65MPa（最低71.4MPa，合格率100%），-7+21 d抗压强度≥100 MPa（最低101.1 MPa，合格率100%）；-7+21 d抗折强度≥14 MPa（最低14.4 MPa，合格率100%）。因此规定II型低温座浆料为-1d抗压强度≥40 MPa、-3d抗压强度≥65MPa，-7+21 d抗压强度≥100 MPa，-7+21 d抗折强度≥14.0 MPa。

28d自干燥收缩最低0.01%，最高0.04%，因此此项指标设置与G/T 408附录D中规定的技术要求（≤0.045%）保持一致；3h竖向膨胀率最低0.04%，最高0.35%，24h与3h差值最低0.09%，最高0.18%，此项指标设置与G/T 408附录C中规定的技术要求保持一致（3h 0.02~2%，24h与3h差值0.02~0.40%）。

# 泌水率均为0%，因此规定泌水率为0%；氯离子含量均低于0.06%，次技术指标设置与GB/T 176保持一致。

# 四 技术经济论证及预期经济效果

陆上风电钢混塔架的应用，一方面提高了塔架的刚度及承载力，成为风机大型化的坚实基础；另一方面通过大幅降低用钢量，降低风电综合成本和风电度电成本。

相比于环氧拼接胶，水泥基座浆料作为钢混塔架安装拼接材料，既解决了拼装材料拌合难度大和对模具精度要求高的问题，又大幅降低了拼接材料成本，这为国内其他风机厂家、塔筒厂家提供新的建造思路，助力风机大型化、钢混塔架安装拼接技术的发展。

风机的建设受风力、温度的影响，其施工建造速度大大受制于施工时间的限制。低温型及超低温型风电座浆料的面世，可解决冬期等低温条件下无法施工、拼接材料强度发展慢、影响吊装施工效率的难题，大大增加钢混塔架的可施工时间。有力的促进了风电的快速发展，为3060双碳目标的实现作出贡献。

# 五 国外采标程度及对比情况

目前国内尚无国家标准或行业标准，其他装配式建筑相关标准有标准中国建筑材料联合会协会标准《装配式建筑结构用座浆料》与中关村材料试验技术联盟团体标准《装配式建筑用座浆材料》均处于在编状态且涉及范围主要是民用建筑领域，广州市地方标准DB4401/T 89-2《预制构件用座浆料应用技术规程》，中建材中岩科技有限公司企业标准Q/CYZY0007-2020《座浆料》等个别企业的企业标准。标准对座浆料、封浆材料名称规定界限模糊，强度指标要求不同且低于风电塔筒混凝土等级的要求，部分标准中规定了低温环境下使用的低温型材料，但养护温度、环境也不一致。

国外产品的技术指标主要通过技术合同与企业标准进行规范，因风电钢混塔架结构发展时间较短，且主要发展于国内，国外尚无相关行业标准或国家标准。

# 六 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

# 无

# 七 重大分歧意见的处理经过和依据

无重大意见分歧。

# 八 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性的行业标准。

# 九 贯彻行业标准的要求和措施建议

建议在标准发布后，加强标准的培训宣贯，强化产品包装的正规标记潜移默化的影响，以使生产者了解掌握标准，同时也使施工者熟悉标准，还要使用户知道标准，继而推广产品。

(包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容)；

# 十 废止现行有关标准的建议

无需废止现行有关标准。

# 十一 其他应予说明的事项

无其他应予说明的事项。