CBMF

中国建筑材料联合会

中国技术经济学会发布

ICS 91.100.50

CCS Q27

中国建筑材料协会标准

T/CBMF XXXX-XXXX

质量分级及“领跑者”评价要求

室内装饰装修用美缝剂

Assessment requirements for quality grading and forerunner — Reaction resin grout for indoor decorating

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

版权保护文件

本文件适用于室内装饰装修用美缝剂质量及企业标准水平评价。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别这些专利的责任。本文件版权所有归属于该文件的发布机构。除非有其他规定，否则未得许可，此发行物及其中章节不得以其他形式或任何手段进行生产和使用，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAS 700—2023/T/CSTE 0321—2023《质量分级及“领跑者”评价标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会与企业标准“领跑者”工作委员会提出

本文件由中国建筑材料联合会与中国技术经济学会归口。

本文件起草单位：中国国检测试控股集团股份有限公司

本文件主要起草人：XXXX

本文件主要审查人：

本文件为首次发布。

质量分级及“领跑者”评价要求  室内装饰装修用美缝剂

1 范围

本文件规定了室内装饰装修用美缝剂产品质量及企业标准水平的基本要求、评价指标及要求、评价方法及等级划分。

本文件适用于室内装饰装修用美缝剂产品质量及企业标准水平评价，相关机构开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，相关企业在制定企业标准时也可参照本文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求及使用指南

T/CBMF 166—2022  室内装饰装修用美缝剂

3 术语和定义

T/CBMF 166—2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

### 室内装饰装修用美缝剂 reaction resin grout for indoor decorating

以反应型树脂为基料，添加各种助剂、颜料、填料和/或骨料形成膏状体，施工时填充于陶瓷砖、石材、马赛克等铺贴预留缝隙间，兼具装饰效果的双组分或多组分嵌缝材料。

### 3.2

## 无砂型美缝剂 reaction resin grout without sands

未添加骨料的美缝剂。

### 3.3

### 有砂型美缝剂 reaction resin grout with sands

添加了骨料的美缝剂。

4 基本要求

4.1 生产企业近三年无较大及以上环境、安全、质量事故。

4.2 生产企业应未被列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

4.3 生产企业应按照GB/T 19001 、GB/T 24001、 GB/T 45001 建立并有效运行质量、环境和职业健康安全管理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。

4.4产品应为量产产品，且应符合T/CBMF 166—2022等适用标准规定的要求。

5 评价指标及要求

### 5.1 评价指标分类

5.1.1 室内装饰装修用美缝剂评价指标体系主要包括基础指标、核心指标和创新性指标。

5.1.2基础指标包括外观、固体含量、表干时间、下垂度、柔韧性、硬度（邵D）、耐液体介质、游离TDI、可溶性重金属、收缩值、吸水量。

- 5.1.3 核心指标包括贮存稳定性（高低温循环后的下垂度）、耐磨性、耐污染性、与瓷砖粘结强度、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、抗折强度、抗压强度，核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企标排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企标排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企标排行榜中3星级水平。

- 5.1.4 创新性指标为人工气候老化（使用窗玻璃滤光器）、壬基酚、防霉性和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，人工气候老化（使用窗玻璃滤光器）和壬基酚划分成基准水平、平均水平和先进水平三个等级，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量划分成平均水平和先进水平两个等级，防霉性划分成先进水平一个等级，其中先进水平相当于企标排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企标排行榜中4星级水平，基准水平相当于企标排行榜中3星级水平；鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

- 5.2 评价指标体系框架

无砂型室内装饰装修用美缝剂评价指标体系框架见表1，有砂型室内装饰装修用美缝剂评价指标体系框架见表2。

表1 无砂型室内装饰装修用美缝剂评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 |  |  |  |  | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 先进水平 |  | 平均水平 |  | 基准水平 |  |
| 1 | 基础指标 | 外观 |  |  |  |  | T/CBMF 166—2022 | 符合T/CBMF 166—2022中5.1的要求 |  |  |  |  | T/CBMF 166—2022中5.1 |
| 2 |  | - 固体含量/% |  |  |  |  |  | ≥96% |  |  |  |  | T/CBMF 166—2022中6.4.1 |
| 3 |  | - 表干时间/h |  |  |  |  |  | ≤4 |  |  |  |  | T/CBMF 166—2022中6.4.2 |
| 4 |  | - 下垂度 |  | - 垂直/mm |  |  |  | ≤3 |  |  |  |  | T/CBMF 166—2022中6.4.3 |
|  |  |  |  | - 水平 |  |  |  | 无变形 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | - 柔韧性 |  |  |  |  |  | 无裂纹 |  |  |  |  | T/CBMF 166—2022中6.4.5 |
| 6 |  | - 硬度（邵D） |  |  |  |  |  | ≥55 |  |  |  |  | T/CBMF 166—2022 中6.4.6 |
| 7 |  | - 耐液体介质 | 耐酸性（5%醋酸溶液，168h） |  |  |  |  | 无起泡、开裂、明显变色 |  |  |  |  | T/CBMF 166—2022中6.4.8 |
|  |  |  | 耐碱性（5%NaOH溶液，168h） |  |  |  |  | 无起泡、开裂、明显变色 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 游离TDIa/（g/kg） |  |  |  |  |  | ≤2.0 |  |  |  |  | T/CBMF 166—2022中6.6.5 |
| 9 |  | 可溶性重金属/（mg/kg） |  |  | 铅（Pb） |  |  | ≤30 |  |  |  |  | T/CBMF 166—2022中6.6.6 |
|  |  |  |  |  | 镉（Cd） |  |  | ≤30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铬（Cr） |  |  | ≤30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞（Hg） |  |  | ≤30 |  |  |  |  |  |
| 10 | 核心指标 | 贮存稳定性（高低温循环后的下垂度） |  |  | 垂直/mm |  | T/CBMF 166—2022 | 0 | ≤2 |  | ≤3 |  | T/CBMF 166—2022中6.4.4 |
|  |  |  |  |  | 水平 |  |  | 无变形 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 耐磨性（1000g/500r）/mg |  |  |  |  |  | ≤20 |  | ≤30 |  | ≤40 | T/CBMF 166—2022中6.4.7 |
| 12 |  | 耐污染性/级 |  |  |  | 蓝黑墨水 |  | 1 |  | ≤2 |  |  | T/CBMF 166—2022中6.4.9 |
|  |  |  |  |  |  | 食醋 |  | 1 |  | ≤2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 红茶 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 红葡萄酒 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 酱油 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 与瓷砖粘结强度/MPa |  |  |  | 标准试验条件 |  | ≥6.0 |  | ≥5.0 |  | ≥4.0 | T/CBMF 166—2022中6.4.11 |
|  |  |  |  |  |  | 热老化后 |  | ≥5.0 |  | ≥4.0 |  | ≥3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 浸水后 |  | ≥5.0 |  | ≥4.0 |  | ≥3.0 |  |
| 14 |  | 挥发性有机化合物（VOC）含量/（g/kg） |  |  |  |  |  | ≤45 |  | ≤50 |  |  | T/CBMF 166—2022中6.6.1 |
| 15 |  | - 苯/（g/kg） |  |  |  |  |  | 未检出 | ≤0.08 |  |  | ≤0.1 | T/CBMF 166—2022中6.6.2 |
| 16 |  | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和/（g/kg） |  |  |  |  |  | 未检出 | ≤5 |  |  | ≤10 | T/CBMF 166—2022中6.6.3 |
| 17 | 创新性指标 | 人工气候老化（使用窗玻璃滤光器）b/级 |  |  |  | 粉化 | T/CBMF 166—2022 | 0 |  |  |  |  | T/CBMF 166—2022中6.4.10 |
|  |  |  |  |  |  | 变色 |  | 0 |  | ≤1 |  | ≤2 |  |
| 18 |  | 壬基酚c/（g/kg） |  |  |  |  |  | 未检出 |  | ≤0.5 |  | ≤1.0 | T/CBMF 166—2022中6.6.4 |
| 19 |  | 防霉性/级 |  |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — | T/CBMF 166—2022中6.7.2 |
| 20 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量/（mg/m³） |  |  |  |  |  | ≤0.2 |  | ≤0.5 |  | — | T/CBMF 166—2022中6.7.3 |
| a 仅适用于聚脲类。 b 适用于白色和浅色的产品，浅色是指按GB/T 15608中规定明度值6到9之间（三刺激值中的YD65≥31.26）的颜色。 c 仅适用于环氧类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 有砂型室内装饰装修用美缝剂评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 |  |  | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 基础指标 | 外观 |  |  | T/CBMF 166—2022 | 符合T/CBMF 166—2022中5.1的要求 |  |  | T/CBMF 166—2022中5.1 |
| 2 |  | - 硬度（邵D） |  |  |  | ≥65 |  |  | T/CBMF 166—2022 中6.4.6 |
| 3 |  | - 收缩值/（mm/m） |  |  |  | ≤1.5 |  |  | T/CBMF 166—2022中6.5.3 |
| 4 |  | - 吸水量/g | - 240min |  |  | ≤0.1 |  |  | T/CBMF 166—2022中6.5.4 |
| 5 |  | - 游离TDIa/（g/kg） |  |  |  | ≤2.0 |  |  | T/CBMF 166—2022中6.6.5 |
| 6 |  | - 可溶性重金属/（mg/kg） | 铅（Pb） |  |  | ≤30 |  |  | T/CBMF 166—2022中6.6.6 |
|  |  |  | 镉（Cd） |  |  | ≤30 |  |  |  |
|  |  |  | 铬（Cr） |  |  | ≤30 |  |  |  |
|  |  |  | 汞（Hg） |  |  | ≤30 |  |  |  |
| 7 | 核心指标 | 耐磨性/mm3 |  |  | T/CBMF 166—2022 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | T/CBMF 166—2022中6.4.7 |
| 8 |  | 抗折强度/MPa |  |  |  | ≥25.0 | ≥20.0 | ≥15.0 | T/CBMF 166—2022中6.5.2 |
| 9 |  | 抗压强度/MPa |  |  |  | ≥40.0 | ≥35.0 | ≥30.0 |  |
| 10 |  | 耐污染性/级 |  | 蓝黑墨水 |  | 1 | ≤2 |  | T/CBMF 166—2022中6.4.9 |
|  |  |  |  | 食醋 |  | 1 | ≤2 |  |  |
|  |  |  |  | 红茶 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 红葡萄酒 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 酱油 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 挥发性有机化合物（VOC）含量/（g/kg） |  |  |  | ≤45 | ≤50 |  | T/CBMF 166—2022中6.6.1 |
| 12 |  | - 苯/（g/kg） |  |  |  | 未检出 | ≤0.08 | ≤0.1 | T/CBMF 166—2022中6.6.2 |
| 13 |  | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和/（g/kg） |  |  |  | 未检出 | ≤5 | ≤10 | T/CBMF 166—2022中6.6.3 |
| 14 | 创新性指标 | 人工气候老化（使用窗玻璃滤光器）b/级 |  | 粉化 | T/CBMF 166—2022 | 0 |  |  | T/CBMF 166—2022中6.4.10 |
|  |  |  |  | 变色 |  | 0 | ≤1 | ≤2 |  |
| 15 |  | 壬基酚c/（g/kg） |  |  |  | 未检出 | ≤0.5 | ≤1.0 | T/CBMF 166—2022中6.6.4 |
| 16 |  | 防霉性/级 |  |  |  | 0 | — | — | T/CBMF 166—2022中6.7.2 |
| 17 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量/（mg/m³） |  |  |  | ≤0.2 | ≤0.5 | — | T/CBMF 166—2022中6.7.3 |
| a 仅适用于聚脲类。 b 适用于白色和浅色的产品，浅色是指按GB/T 15608中规定明度值6到9之间（三刺激值中的YD65≥31.26）的颜色。 c 仅适用于环氧类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6 评价方法及等级划分

6.1 对室内装饰装修用美缝剂产品企业标准的全部指标进行综合评价，评价结果划分为先进水平（5星级）、平均水平（4星级）、基准水平（3星级），划分依据见表3。

6.2 综合评价满足表1或表2中先进水平要求的企业标准为先进水平（5星级），企业标准进入所对应具体产品的企业标准“领跑者”入围名单。

6.3 综合评价满足表1或表2中平均水平要求的企业标准为平均水平（4星级）。

6.4 综合评价满足表1或表2中基准水平要求的企业标准为基准水平（3星级）。

- 表3  指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 先进水平 （5星级） | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平（5星级）要求 | 至少两项创新性指标先进水平要求 |
| 平均水平 （4星级） |  |  | 核心指标平均水平（4星级）要求 | 至少两项创新性指标平均水平要求 |
| 基准水平 （3星级） |  |  | 核心指标基准水平（3星级）要求 | — |