ICS 91.120.30

CCS Q 7

CBMF

中国建筑材料协会标准

T/CBMF××—××××

单组分聚合物防水补漏喷剂

Waterproof repairation spray

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2024.11

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中国建筑材料联合会发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件负责起草单位：中国国检测试控股集团股份有限公司

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件审查人：

单组分聚合物防水补漏喷剂

范围

本文件规定了单组分聚合物防水补漏喷剂的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于室内、外防水补漏、表面防护用水性喷剂。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1766 色漆和清漆涂层老化的评级方法

GB/T 9271—2008  色漆和清漆 标准试板

GB/T 9274—1988（2004） 色漆和清漆 耐液体介质的测定

GB/T 14449—2017 气雾剂产品测试方法

GB/T 16777—2008 建筑防水涂料试验方法

GB 18582 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB/T 23445—2009 聚合物水泥防水涂料

BB/T 0086—2021 二元包装囊阀气雾剂

JC/T 412.1—2006  纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板

JC/T 902—2002  建筑表面用有机硅防水剂

JC 1066—2008 建筑防水涂料中有害物质限量

JC/T 2663—2022 建筑防水涂料涂膜吸水性试验方法

JG/T 25 建筑涂料涂层耐温变性试验方法

术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

单组分聚合物防水补漏喷剂 Waterproof repairation spray

将单组分高分子化合物密封盛装在装有阀门的容积不大于1L的容器内，使用时在压力的作用下内容物按雾状形态释放并在基层形成防水效果的水性喷剂。

气雾型单组分聚合物防水补漏喷剂

依靠罐体内推进剂形成的压力使内容物按雾状形态释放的单组分聚合物防水补漏喷剂。

喷雾型单组分聚合物防水补漏喷剂

依靠外界的压力使泵体活塞下行使内容物按雾状形态释放的单组分聚合物防水补漏喷剂。

分类和标记

产品按照固化方式分为水性渗透型和水性成膜型；产品按照内容物释出方式分为气雾型和喷雾型。

技术要求

外观

罐体外观

产品罐体表面应平整无凹陷；喷嘴处应洁净，不应有产品渗出物。

产品外观

产品应为均匀液体，无分层、凝胶、结块。

物理性能

单组分聚合物防水补漏喷剂物理性能应符合表1、表2的规定。

- 表1 水性渗透型单组分聚合物防水补漏喷剂物理性能

| 序号 | 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量/% |  | ≥5 |
| 3 | 施工性a |  | 无裸露处或针孔 |
| 4 | 渗透深度/mm |  | ≥3.0 |
| 5 | 24h吸水率比/% |  | ≤60 |
| 6 | 耐温变性（5次循环） |  | 无异常 |
| 7 | 耐液体介质 | 耐酸性 （0.1mol/L硫酸溶液，48h） | 无粉化、无裂纹 |
|  |  | 耐碱性 （饱和氢氧化钙溶液，48h） | 无粉化、无裂纹 |
| 8 | 抗透水压力比（砂浆迎水面）/% |  | ≥200 |
| 9 | 喷出率a/% |  | ≥90 |
| 10 | 泄露试验a（50℃） |  | 无泄露 |
| a 该项目仅适用于气雾型产品。 |  |  |  |

- 表2 水性成膜型单组分聚合物防水补漏喷剂物理性能

| 序号 | 项目 |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量/% |  |  | ≥30 |
| 2 | 表干时间/min |  |  | ≤120 |
| 3 | 施工性 |  |  | 无裸露处或针孔 |
| 9 | 24h吸水率比/% |  |  | ≤40 |
| 10 | 耐温变性（5次循环） |  |  | 无异常 |
|  | 耐液体介质 |  | 耐酸性 （0.1mol/L硫酸溶液，48h） | 无粉化、无裂纹 |
|  |  |  | 耐碱性 （饱和氢氧化钙溶液，48h） | 无粉化、无裂纹 |
| 8 | 喷出率/% |  |  | ≥90 |
|  | 泄露试验（50℃） |  |  | 无泄露 |
| 5 | 拉伸性能 |  | 拉伸强度/MPa | ≥1.2 |
|  |  |  | 断裂伸长率/% | ≥30 |
| 6 | 不透水 |  |  | 0.3MPa，30min不透水 |
| 7 | 抗流挂性能/mm |  |  | ≤10 |
| 12 | 粘结强度/MPa | 无处理 |  | ≥1.0 |
|  |  | 潮湿基面 |  | ≥0.8 |
| 13 | 耐水性 | 开裂/级 |  | ≤1 |
|  |  | 溶胀/级 |  | ≤1 |
|  |  | 变形/级 |  | ≤1 |

有害物质限量

单组分聚合物防水补漏喷剂有害物质限量应符合表3的规定。

表3 有害物质限量要求

| 序号 | 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）/(g/L) |  | ≤50 |
| 2 | 游离甲醛/（mg/kg） |  | ≤50 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和/（g/kg） |  | ≤100 |
| 4 | 氨/(mg/kg) |  | ≤1000 |
| 5 | 可溶性重金属b/（mg/kg） | 铅（Pb） | ≤90 |
|  |  | 镉（Cd） | ≤75 |
|  |  | 铬（Cr） | ≤60 |
|  |  | 汞（Hg） | ≤60 |
| a该项目适用于聚氨酯类防水涂料 b无色、白色、黑色防水涂料不需测定可溶性重金属。 |  |  |  |

试验方法

试验条件

标准试验条件为温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）％。试验前，试样及所用试验器具应在标准试验条件下放置至少24h。

试验基材及其处理方法

无石棉纤维水泥平板

- 检测用试板为符合JC/T 412.1-2018技术要求的无石棉纤维水泥平板，厚度为4mm~6mm，无石棉纤维水泥平板的表面处理和存放按GB/T 9271-2008的规定进行。

砂浆块

- 检测24h吸水率用砂浆块为符合JC/T 902-2002中5.1.2规定制作的砂浆块；检测粘结强度用砂浆块为符合GB/T 23445-2009中7.6.2.1规定制作的砂浆块

金属基材

除非另有规定或商定，检测用金属基材应符合GB/T 9274-1988（2004）中4.1.1的规定。

试样喷涂方法

- 除试样标明不允许摇动罐体者外，摇动试样6次，按试样标示的喷射方法喷出内容物。

外观

罐体外观

目视检查防水补漏喷剂罐体。

产品外观

将至少50ml内容物喷入烧杯中，静置10min后目视检查。

固体含量

将至少50ml内容物喷入烧杯中，按GB/T 16777-2008第5章的规定进行试验，试验样品量为（2±1）g，试验温度为（105±2）℃。

施工性

将300mm×300mm无石棉纤维水泥平板垂直放置，以平板中心为圆心，画一半径5cm的圆。将试样喷嘴正对试板中心，于距无石棉纤维水泥平板20cm处连续喷涂2s，标准试验条件下放置1h，观察所画圆是否被试样内容物完全遮盖，有无裸露处或针孔。

渗透深度

取3个100mm×100mm×100mm加气混凝土块（密度600kg/m³左右），将试样分3次（每次间隔不超过2h）均匀的喷涂于加气混凝土块的一面，喷至饱和。制备3个试件，标准试验条件下养护48h。将试件垂直于试验面劈开，测量中间部位的渗透深度，精确到0.1mm，求三个试件渗透深度的平均值。

24h吸水率比

将试样分3次（每次间隔不超过2h）均匀的喷涂于砂浆块的试验面及相邻的4面。渗透型喷至饱和，成膜型涂膜厚度为（1±0.2）mm，标准试验条件下养护48h，按JC/T 902-2002中5.6的规定进行试验。

耐温变性

将试样分3次（每次间隔不超过2h）均匀的喷涂于无石棉纤维水泥平板试验面，喷涂面积为150mm×200mm。渗透型喷至饱和，成膜型涂膜厚度为（1±0.2）mm，制备4个试件，标准试样条件下养护48h。按JG/T 25的规定进行试验，3块试件中至少应有2块未出现粉化、开裂、起泡、剥落的病态现象，可评定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

耐液体介质

将试样分3次（每次间隔不超过2h）均匀的喷涂于试验面尺寸为50mm×120mm无石棉纤维水泥平板上，渗透型喷至饱和，成膜型涂膜厚度为（1±0.2）mm，使用适当的保护涂料或密封胶密封试件的背面及四边，标准试验条件下养护48h，按GB/T 9274-1998(2004)中第5章的规定进行试验。

抗透水压力比

按GB 23440-2009中6.5的规定制备12个基准砂浆试件，将其中一组迎水面分3次喷涂试样至饱和为止。两组试件放置在标准试验条件下7d，按照GB 23440-2009中6.5的规定测试其抗渗压力。抗透水压力比计算按照JC/T 474-2018中5.2.6.2进行计算。

喷出率

按GB/T 14449-2017中5.3.6的规定进行试验。

泄露试验

按BB/T 0086-2021中6.4的规定进行试验。

  - 表干时间

将试样在5s内均匀的喷涂于无石棉纤维水泥平板上，喷涂面积为200mm×150mm，按GB/T 16777-2008中16.2.1的规定进行试验。

拉伸性能

涂膜制备

将试样一次性均匀的喷入模框中，模框不得翘曲且表面平滑，为了便于脱模，涂膜前可用脱模剂进行处理。喷涂结束后立即刮平涂膜。涂膜在标准试验条件下养护96h，然后脱模，涂膜翻面后继续在标准试验条件下养护72h。

拉伸强度和断裂伸长率

按GB/T 16777-2008第9章的规定进行试验，拉伸速度为（200±20）mm/min。

不透水性

按5.15.1进行涂膜的制备，按GB/T 16777-2008第15章的规定进行试验。

抗流挂性

将300mm×300mm无石棉纤维水泥平板垂直放置，以平板中心为圆心，画一半径5cm的圆。将试样喷嘴正对试板中心，于距无石棉纤维水泥平板20cm处连续喷涂2s，标准试验条件下放置1h，使用钢直尺测量产品流挂最低点至所画圆最低点处切线的距离。

粘结强度

无处理

将试样按6.3的规定均匀的喷涂至砂浆块的研磨面上，使涂层厚度为（1±0.2）mm，标准实验条件下养护24h后按照GB/T 23445-2009中7.6.3.1的规定进行试验。

潮湿基面

将砂浆块在（23±2）℃清水中浸泡至少24h，立即用清洁干布拭去砂浆块研磨面的明水，按6.12.1的规定进行试验。

耐水性

按JC/T 2663-2022的规定进行试验。

挥发性有机化合物（VOC）含量

按JC/T 1066-2008附录A的规定进行试验。

游离甲醛

按GB 18582的规定进行试验。

苯、甲苯、乙苯和二甲苯的总和

- 按JC/T 1066-2008附录B的规定进行试验。

氨

按JC 1066-2008中附录C的规定进行试验。

可溶性重金属

按JC/T 1066-2008中5.5的规定进行试验。

检验规则

检验分类

出厂检验

单组分聚合物防水补漏喷剂的出厂检验项目包括：外观、固体含量、表干时间、施工性、喷出率。

型式检验

型式检验项目包括4.2、4.3的全部项目。有下列情况之一时应进行型式检验：

a） 新产品投产或产品定型鉴定时；

b） 正常生产时，每一年至少进行一次；

c） 原材料、配方等发生较大变化，可能影响产品质量时；

d） 产品停产6个月以上恢复生产时；

e） 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

组批

- 以同一类型1t为一批，不足1t亦可作为一批。

抽样

随机抽取3件包装箱，从每件包装箱中随机抽取4罐样品，共取12罐。

取样后，将样品平均分为两份。一份检验，另一份备用。

判定规则

按标准规定的方法试验，若型式检验全部试验结果符合标准规定时，则判该批产品合格；若有两项或两项以上不符合标准要求，则判该批产品不合格。若结果中仅有一项不符合标准要求，重新用备用样对该项目复检。若该复检项目符合标准规定，则判该批产品合格；若仍不符合标准规定，则判该批产品不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

产品外包装上应包括：

a）生产厂名、地址；

b）产品名称；

c）商标；

d）产品标记；

e）产品净质量；

f）使用说明；

g）生产日期或批号；

h）可选性能（若有时）；

i）运输和贮存注意事项；

- j）贮存期。

包装

产品应为罐装，包装容器应密闭。

包装箱或包装罐除应有8.1标志外，还应有防雨、防潮、防日晒、防撞击标志。产品出厂时应附有产品合格证。

运输和贮存

运输和贮存时，不同类别的产品应分别堆放。避免日晒雨淋，禁止接近火源，并防止碰撞造成包装破坏，注意通风。应根据产品类型与包装等规定贮存期，产品贮存期自生产之日起开始计算，并在产品说明书与包装标识上明示。

_________________________________