单组分聚合物防水补漏喷剂

Waterproof repairation spray

编制说明

征求意见稿

编制组

2024年11月

一、 工作简况	3

（一）  任务来源	3

（二）  主要工作过程	3

（三）  国内外技术发展状况	4

二、 标准编制原则和主要内容	4

（一） 标准编制原则	4

（二）主要内容	4

（三） 制定的理由和目的	11

三、主要试验（或验证）情况分析：	12

（一）验证试验样品信息	12

（二）验证试验结果	15

四、标准中所涉及的专利	18

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况	18

六、采用国际标准和国外先进标准情况	19

七、本标准与现行的相关法律、法规及相关标准(包括强制性标准)的协调性	19

（一）与强制性标准的一致性	19

（二）与同类产品标准技术要求的比对	19

八、重大分歧意见的处理经过和依据	20

九、标准性质的建议说明	20

十、贯彻标准的要求和措施建议	20

十一、废止现行相关标准的建议	20

十二、其他应予说明的事项	20

单组分聚合物防水补漏喷剂

标准编制说明

一、 工作简况

（一）  任务来源

2022年3月，根据中建材联标发[2022]9号《关于下达2022年第二批协会标准制修订计划的通知》，《单组分聚合物防水喷剂》（2022-07-xbjh）批准立项，经中国国检测试控股集团股份有限公司承担本标准的编制工作。

本文件起草单位：中国国检测试控股集团股份有限公司。

本文件主要起草人：刘建钊、张丹武、王明玉、车显东、赵晶莹

本文件主要审查人：暂留

（二）  主要工作过程

2022年5月~2022年10月，标准编制组对产品进行了广泛的调研，将单组分聚合物防水补漏 喷剂（以下简称防水喷剂）按照固化方式分为水性渗透型和水性成膜型，按照内容物释出方式分为气雾型和喷雾型，并收集21组样品进行了初次验证试验工作。根据调研初次验证试验设置的测试项目关注了产品的防水、施工、罐体安全性等性能。

2022年11月2日标准编制组通过腾讯会议线上召开第一次工作会议，来自全国各地的15家科研院所、生产企业的21位专家和代表参加了本次会议。与会相关人员结合标准草案，就标准适用范围、术语和定义、技术要求、试验方法等内容进行了充分讨论，形成了如下主要决议：1.重新界定标准适用范围；2.修改单组分聚合物防水喷剂的定义，确定其为水性产品；3.修改标准的分类，将产品分为水性防护型和水性成膜型；外露型和非外露型；4.增加与防水喷剂施工和性能相关的罐体检测项目；5.增加水性成膜型防水喷剂验证试验项目：不透水性、拉伸性能、抗流挂性能。

2023年3月开始收集第二批验证试验样品，共收集到8家企业的8组样品进行了验证试验，并在此基础上形成了征求意见稿。

（三）  国内外技术发展状况

防水喷剂是使用活性高分子配方配置而成的，可对室内外渗漏区域进行快速修补施工的一种罐装喷雾剂。在建筑行业，防水喷剂用于外墙、屋顶、地下室等部位的防水处理。一些高性能的防水喷剂可以渗透到建筑材料内部，形成持久的防水屏障，有效防止水分的渗透和渗漏。该产品一般为单组分，具有黑色、白色、透明等多种颜色，可满足装修多元化效果的室内装修和修补用防水产品，是近几年才有的新型防水补漏材料。单组分聚合物防水补漏喷剂效果是非常明显的，他可以迅速凝固形成防水膜或渗透进入基材内部，封闭基材的毛细孔洞，起到极好的防水效果。其施工使用简单方便，平均每罐喷剂可喷满1㎡左右的面积或长约5m的缝隙。使用者可以自行施工，节省了人力、物力、财力，大大提高了施工效率、使用普及率和百姓的生活幸福感。本产品还具有弹性抗裂、无鼓包，能与瓷砖、混凝土、塑料、玻璃、金属等基材牢固附着的优点，能实现一劳永逸的补漏效果，且使用的便捷性方面，是其他防水材料无可比拟的。

二、 标准编制原则和主要内容

（一） 标准编制原则

本标准的编制原则是依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的原则和有关标准、政策法规进行编制的。制定本标准时充分考虑到满足我国的技术发展和生产需要，充分体现行业进步和发展趋势，符合国家产业政策，推动行业技术水平提高，促进国际贸易，做到技术上先进，使用上安全、经济上合理，生产上可能，与其他标准规程协调配套。标准文本格式、条款主要是根据GB/T 1.1—2020进行编制，本标准的主要内容是规定了单组分聚合物防水补漏喷剂的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

（二）主要内容

1、标准的名称

2022年11月第一次工作会议经过讨论，建议将标准名称定为“单组分聚合物防水喷剂”。在标准制定中根据产品的范围确定。

2、标准的范围

本文件规定了防水喷剂的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于室内、外防水补漏、表面防护用水性喷剂。

3、 术语和定义

单组分聚合物防水补漏喷剂 Waterproof repairation spray

将单组分高分子化合物密封盛装在装有阀门的容积不大于1L的容器内，使用时在压力的作用下内容物按雾状形态释放并在基层形成防水效果的水性喷剂。

4、 分类和标记

产品按照固化方式分为水性渗透型和水性成膜型；产品按照内容物释出方式分为气雾型和喷雾型。

5、技术要求

5.1  外观

5.1.1罐体外观

产品罐体表面应平整无凹陷；喷嘴处应洁净，不应有产品渗出物。

5.1.2产品外观

产品应为均匀液体，无分层、凝胶、结块。

5.2  物理力学性能

（1）固体含量

固体含量影响环保性能，也影响施工性能和产品成本，同时也是用户关注的产品成型厚度和用量的主要参数。本产品应属水性产品，有些企业宣称固体含量高但其施工性不佳，有些企业为了降低成本加入过度的溶剂或水使得固体含量降低，因此固体含量需要根据工程应用、环保性能和产品性能间寻求一个合适的平衡点恰当规定。

（2）表干时间

表干时间是产品施工性能一项指标，使用人员可以根据产品的表干时间来合理安排施工流程和进度，如进行保护层的施工或者进行第二次喷涂等。这样能够保证施工的连贯性，避免因过早施工导致涂层损坏或者出现质量问题。表干时间的准确把握有助于保证涂层的质量。如果在产品未表干时就进行操作，比如触摸或者在上面放置物品，可能会破坏涂层的平整度和完整性。

（3）施工性

施工性是产品能顺利使用的重要指标，单组分聚合物防水喷剂施工性良好意味着施工过程更加方便。例如，良好的喷涂性可以使喷剂均匀地覆盖在被保护物体表面。如果施工性差，如喷剂的喷头堵塞或者喷雾不均匀，就会导致涂层出现厚薄不均的情况。在防水应用中，较薄的区域可能无法提供足够的防水能力，而较厚的区域可能干燥不充分，容易出现开裂等问题，最终影响整体的防水效果。

（4）渗透深度

防水喷剂的渗透深度直接关系到防水效果的持久性和可靠性。当防水喷剂能够深入到被保护材料的内部时，就会在材料内部形成一个深层的防水屏障，即使表面的防水层在长期使用过程中受到磨损或破坏，内部的渗透层依然可以起到防水作用，有效防止水分的渗入。对于一些多孔材料，如石材、砖块等，水会通过毛细现象渗入内部，导致材料损坏。足够的渗透深度可以阻断毛细通道，阻止水分在材料内部的传输。以石材墙面为例，防水喷剂渗透到石材内部一定深度后，能够防止雨水或地下水通过石材的毛细孔进入室内，从而避免石材的变色、剥落等问题。较深的渗透深度可以使防水喷剂更好地抵御外界环境因素的侵蚀。在户外环境中，防水喷剂不仅要面对雨水的冲刷，还要承受紫外线的照射、化学物质的腐蚀等。如果渗透深度足够，防水喷剂在材料内部可以形成一个相对稳定的防护层，减少这些外界因素对防水层本身的破坏，从而延长防水的有效期。

（5）24h吸水率比

24h 吸水率比是衡量防水喷剂防水能力的关键指标之一。该比值越低，说明在 24 小时内材料吸收的水分越少，也就意味着防水喷剂的防水效果越好。通过比较不同防水喷剂的 24h 吸水率比，可以直观地判断它们在防水性能上的优劣。这对于消费者在选择防水产品时非常重要。24h 吸水率比与防水喷剂的长期防水性能有一定的关联。通常情况下，在短时间（24 小时）内吸水率较低的防水喷剂，在长期使用过程中也更有可能保持良好的防水状态。这是因为较低的吸水率意味着防水喷剂在材料表面形成的防水层较为致密，能够有效地阻挡水分的长期侵入。

（6）耐温变性

在实际使用场景中，防水喷剂所应用的物体可能会暴露在各种温度环境下。例如，建筑外墙在夏季可能会面临高温暴晒，温度能达到 40 - 50℃甚至更高，而在冬季可能会处于零下20℃的低温环境。如果防水喷剂具有良好的耐温变性，就能在这样大幅度的温度变化中依然保持良好的防水性能。这意味着无论在炎热的夏天防止雨水渗入墙体，还是在寒冷的冬天抵御融化的雪水，都能发挥有效的防水作用。温度的变化会引起材料的热胀冷缩。当防水喷剂具有良好的耐温变性时，它可以随着被保护物体的膨胀和收缩而相应变化，不会因为温度的频繁变化而出现涂层开裂、剥落等问题。

（7）耐液体介质

在实际应用场景中，防水喷剂保护的物体可能会接触到各种各样的液体介质。例如，在厨房环境中，厨具表面可能会接触到食用油、酱油、醋等调料。防水喷剂具有耐液体介质的性能，就能够有效抵抗这些不同液体的侵蚀，确保被保护物体的防水功能不受影响，防止液体渗透到物体内部造成损坏。

（8）喷出率

喷出率是指防水喷剂实际喷出的量与理论喷出量的比值。较高的喷出率意味着消费者能够更充分地利用产品。在市场竞争中，喷出率可以作为消费者对比不同品牌防水喷剂质量的一个依据。消费者通常会倾向于选择喷出率高、质量稳定的产品。对于生产企业来说，提高喷出率也是提升产品质量和竞争力的一个重要方面。

（9）泄露试验

泄漏试验是检测防水喷剂包装质量的有效方法。良好的包装应该能够有效地防止产品泄漏。在泄漏试验中，如果发现产品有泄漏现象，这可能意味着包装材料存在缺陷，如罐体的密封性能不好、瓶盖的密封不够严密等。对于生产企业来说，这是一个重要的质量控制环节，可以及时发现并改进包装问题，确保产品在运输、储存和销售过程中的质量。防水喷剂的稳定性也是产品质量的一个重要方面。通过泄漏试验，可以观察产品在不同环境条件下（如温度变化、压力变化等）是否会发生泄漏，从而判断产品的稳定性。例如，在高温环境下，一些防水喷剂可能会因为内部压力增大而出现泄漏的风险。如果产品能够通过泄漏试验，说明其在一定程度上具有较好的稳定性，能够在正常的储存和使用环境中保持良好的状态。

（10）拉伸性能

当基层发生微小变形时，如果防水喷剂的拉伸性能不足，防水层可能会因为无法适应这种变形而产生裂缝。一旦防水层出现裂缝，水就会通过这些裂缝进入物体内部，导致防水失败。良好的拉伸性能可以避免这种情况的发生，确保防水层在长期使用过程中保持完整，有效延长防水系统的使用寿命。拉伸性能好的防水喷剂在成膜后能够更好地贴合物体的表面。无论是平面还是曲面的物体，防水膜都可以根据物体的形状和表面特征进行拉伸，从而实现紧密贴合。

（11）不透水性

不透水性是衡量防水喷剂最核心的性能之一。通过测试不透水性，可以直观地了解防水喷剂是否能够有效地阻止水的渗透。防水喷剂的不透水性直接决定了其是否能防止雨水或地下水的渗入。如果一种防水喷剂在不透水性测试中表现出色，就意味着它能够在实际应用中为建筑物提供可靠的防水屏障。

（12）抗流挂性

抗流挂性是指防水喷剂在垂直或倾斜表面施工后，能够抵抗自身重力而不产生流淌、下垂的性能。在实际施工中，尤其是在对垂直墙面、建筑外立面、管道等进行防水处理时，良好的抗流挂性可以确保防水喷剂均匀地覆盖在施工表面。如果抗流挂性差，喷剂在喷涂后会因重力作用而向下流淌，导致涂层上部变薄、下部变厚，这样就会使防水涂层的厚度不均匀，进而影响防水效果。具有良好抗流挂性的防水喷剂可以在一次施工中达到理想的涂层厚度。如果抗流挂性不好，为了达到规定的防水要求，可能需要多次施工来弥补因流挂而导致的涂层不均匀问题，这不仅增加了施工时间，还会造成防水喷剂材料的浪费。

（13）粘结强度

粘结强度是衡量防水喷剂与被保护基体材料之间结合力的关键指标。在实际应用中，防水喷剂形成的防水层需要牢固地附着在建筑物、设备或其他物体的表面。如果粘结强度不足，防水层可能会在受到外力作用时，从基体表面脱落。在一些特殊的应用场景中，如在潮湿环境表面进行防水处理等，对防水喷剂的粘结强度要求更高。通过测试粘结强度，可以筛选出能够在这些特殊条件下依然保持良好粘结性能的防水喷剂，以满足特殊场景的防水需求。

（14）抗渗性

抗渗性是防水喷剂最重要的性能指标之一。它直接反映了防水喷剂抵抗水渗透的能力。在实际应用场景中，防水喷剂的抗渗性决定了其是否能够有效阻止水分进入被保护的结构内部。

（15）耐水性

耐水性是防水喷剂最关键的性能测试指标之一。通过耐水性测试，可以直观地判断防水喷剂在接触水后的防水能力是否依然有效。如屋面、外墙、卫生间等部位使用防水喷剂后，良好的耐水性能够确保这些部位在长期接触雨水、积水或潮湿环境下，依然保持防水功能，防止水分渗透到建筑物内部。

6、试验方法

标准试验条件为：温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）%。与GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》要求一致。

6.1外观

6.1.1　罐体外观

目视检查防水补漏喷剂罐体。

6.1.2　产品外观

将至少20ml内容物喷入烧杯中，静置10min后目视检查。

6.2 固体含量

将至少50ml内容物喷入烧杯中，按GB/T 16777-2008第5章的规定进行试验，试验样品量为（2±1）g，试验温度为（105±2）℃。

6.3 表干时间

将试样在5s内均匀的喷涂于无石棉纤维水泥平板上，喷涂面积为200mm×150mm，按GB/T 16777-2008中16.2.1的规定进行试验。

6.4 施工性

将300mm×300mm无石棉纤维水泥平板垂直放置，以平板中心为圆心，画一半径5cm的圆。将试样喷嘴正对试板中心，于距无石棉纤维水泥平板20cm处连续喷涂2s，标准试验条件下放置1h，观察所画圆是否被试样内容物完全遮盖，有无裸露处或针孔。

6.5 渗透深度

将300mm×300mm无石棉纤维水泥平板垂直放置，以平板中心为圆心，画一半径5cm的圆。将试样喷嘴正对试板中心，于距无石棉纤维水泥平板20cm处连续喷涂2s，标准试验条件下放置1h，观察所画圆是否被试样内容物完全遮盖，有无裸露处或针孔。

6.6 24h吸水率比

将试样分3次（每次间隔不超过2h）均匀的喷涂于砂浆块的试验面及相邻的4面。渗透型喷至饱和，成膜型涂膜厚度为（1±0.2）mm，标准试验条件下养护48h，按JC/T 902-2002中5.6的规定进行试验。

6.7 耐温变性

将试样分3次（每次间隔不超过2h）均匀的喷涂于无石棉纤维水泥平板试验面，喷涂面积为150mm×200mm。渗透型喷至饱和，成膜型涂膜厚度为（1±0.2）mm，制备4个试件，标准试样条件下养护48h。按JG/T 25的规定进行试验，3块试件中至少应有2块未出现分化、开裂、起泡、剥落的病态现象，可评定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

6.8 耐液体介质

将试样分3次（每次间隔不超过2h）均匀的喷涂于无石棉纤维水泥平板试验面，喷涂面积为150mm×200mm。渗透型喷至饱和，成膜型涂膜厚度为（1±0.2）mm，制备4个试件，标准试样条件下养护48h。按JG/T 25的规定进行试验，3块试件中至少应有2块未出现分化、开裂、起泡、剥落的病态现象，可评定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

6.9 喷出率

按GB/T 14449-2017中5.3.6的规定进行试验。

6.10 泄露试验

按BB/T 0086-2021中6.4的规定进行试验。

6.11 拉伸性能

6.11.1　涂膜制备

将试样一次性均匀的喷入模框中，模框不得翘曲且表面平滑，为了便于脱模，涂膜前可用脱模剂进行处理。喷涂结束后立即刮平涂膜。涂膜在标准试验条件下养护96h，然后脱模，涂膜翻面后继续在标准试验条件下养护72h。

6.11.1　拉伸强度和断裂伸长率

按GB/T 16777-2008第9章的规定进行试验，拉伸速度为（200±20）mm/min。

6.12  不透水性

按GB/T 16777-2008第15章的规定进行试验。

6.13  抗流挂性

将300mm×300mm无石棉纤维水泥平板垂直放置，以平板中心为圆心，画一半径5cm的圆。将试样喷嘴正对试板中心，于距无石棉纤维水泥平板20cm处连续喷涂2s，标准试验条件下放置1h，使用钢直尺测量产品流挂最低点至所画圆最低点处切线的距离。

6.14  粘结强度

6.14.1　无处理

将试样均匀的喷涂至砂浆块的研磨面上，使涂层厚度为（1±0.2）mm，标准实验条件下养护24h后按照GB/T 23445-2009中7.6.3.1的规定进行试验。

6.14.2　潮湿基面

将砂浆块在（23±2）℃清水中浸泡至少24h，立即用清洁干布拭去砂浆块研磨面的明水，按无处理粘结强度的规定进行试验。

6.15  抗渗性

按GB/T 23445-2009中附录A的规定进行试验。

6.15  耐水性

按JC/T 2663-2022的规定进行试验。

（三） 制定的理由和目的

目前国内尚无单组分聚合物防水补漏喷剂的国标或行标，因此依据《中华人民共和国标准化法》的规定，组织技术人员编制标准，并按照标准组织生产。

随着住宅使用年限的增长，房屋室内和室外不可避免的出现渗漏的现象，比如室内外窗沿、室内外瓷砖裂缝、玻璃房和金属房接缝、管道接缝、室内外墙角、马桶接缝、浴室接缝等。这些量少、面积小的渗漏是没有必要请专业的防水施工队伍进行修复的。在这个前提下，单组分聚合物防水补漏喷剂应运而生，占领了大量的流通领域市场。各大建材市场均有单组分聚合物防水补漏喷剂的销售，京东、天猫等网络销售平台入住的单组分聚合物防水补漏喷剂商家超过400家。

该产品原材料是以聚氨酯和高分子乳液为主，高质量产品研发和生产的技术难度较大，但是因为该产品是新兴防水产品，销售量巨大、利润可观，造成现阶段小品牌林立的局面，市场充斥了大量以次充好的产品，以其价格优势抢占市场。产品喷出后气味大，有害物质超标严重，喷出物发泡严重，喷膜遮盖力不强针孔多且不均匀、不耐水或根本无法喷出等现象比比皆是。本产品主要是在零售流通领域销售，大量在室内使用，产品质量的好坏与老百姓的生活息息相关。现阶段该产品没有统一的标准，均是使用各生产厂商的企业标准作为生产标准，消费者无法辨别其优劣。为了规范单组分聚合物防水补漏喷剂市场，保护消费者利益，让老百姓使用上性能优越、环保的产品，制定该类产品的标准迫在眉睫。

三、主要试验（或验证）情况分析：

本标准的验证试验由中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称：CTC）负责实施。

- 验证试验样品信息

1、首次验证试验

1.1  首次验证试验样品提供单位

首次验证试验样品由以下公司提供，见表1。

表1 首次验证试验样品提供单位

| 序号 | 单位名称 | 样品数量 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州碧家索建材有限公司 | 2 | CTC |
| 2 | 长沙大禹建筑防水工程有限公司 | 2 | CTC |
| 3 | 宿迁昂迅建材有限公司 | 2 | CTC |
| 4 | 聊城邦佳洁信息科技有限公司 | 1 | CTC |
| 5 | 深圳市奥斯邦股份有限公司 | 1 | CTC |
| 6 | 江门市优柏尔科技有限公司 | 3 | CTC |
| 7 | 上海纽盾科技股份有限公司 | 3 | CTC |
| 8 | 厦门防水博士新材料有限公司 | 3 | CTC |
| 9 | 嘉丽安建筑新材料有限公司 | 2 | CTC |
| 10 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 1 | CTC |
| 11 | 寿光市万通防水材料有限公司 | 1 | CTC |

1.2  首次验证试验样品信息

首次验证试验样品信息如下，见表2

表2  首次验证试验样品提供单位

| 序号 | 颜色 | 内容物释出方式分类 | 固化方式分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰色 | 气雾型 | 成膜型 |
| 2 | 白色 | 气雾型 | 成膜型 |
| 3 | 黑色 | 气雾型 | 成膜型 |
| 4 | 白色 | 气雾型 | 成膜型 |
| 5 | 白色 | 气雾型 | 成膜型 |
| 6 | 白色 | 气雾型 | 成膜型 |
| 7 | 灰色 | 气雾型 | 成膜型 |
| 8 | 白色 | 气雾型 | 成膜型 |
| 9 | 白色 | 气雾型 | 成膜型 |
| 10 | 白色 | 气雾型 | 成膜型 |
| 11 | 灰色 | 气雾型 | 成膜型 |
| 12 | 透明 | 气雾型 | 渗透型 |
| 13 | 透明 | 喷雾型 | 渗透型 |
| 14 | 透明 | 喷雾型 | 渗透型 |
| 15 | 透明 | 喷雾型 | 渗透型 |
| 16 | 透明 | 气雾型 | 渗透型 |
| 17 | 透明 | 喷雾型 | 渗透型 |
| 18 | 白色 | 气雾型 | 渗透型 |
| 19 | 透明 | 喷雾型 | 渗透型 |
| 20 | 透明 | 喷雾型 | 渗透型 |
| 21 | 透明 | 气雾型 | 渗透型 |

2、第二次验证试验

2.1  第二次验证试验样品提供单位

第二次验证试验样品由以下公司提供，见表3。

表3  第二次验证试验样品提供单位

| 序号 | 单位名称 | 数量 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万罐科技（上海）有限公司 | 1 | CTC |
| 2 | 北京世纪永峰防水材料有限公司 | 2 | CTC |
| 3 | 德高（广州）建材有限公司 | 1 | CTC |
| 4 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 3 | CTC |
| 5 | 北京建海中建国际防水材料有限公司 | 1 | CTC |

2.2  第二次验证试验样品信息

第二次验证试验样品信息如下，见表4

表4  第二次验证试验样品提供单位

| 序号 | 颜色 | 内容物释出方式分类 | 固化方式分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白色 | 气雾型 | 成膜型 |
| 2 | 蓝色 | 气雾型 | 成膜型 |
| 3 | 白色 | 气雾型 | 成膜型 |
| 4 | 透明 | 气雾型 | 成膜型 |
| 5 | 黑色 | 气雾型 | 成膜型 |
| 6 | 透明 | 气雾型 | 渗透型 |
| 7 | 透明 | 喷雾型 | 渗透型 |
| 8 | 透明 | 喷雾型 | 渗透型 |

- 验证试验结果

1、成膜型产品证试验结果

成膜型产品验证试验结果见表5和表6。

表5  成膜型产品验证试验结果

| 样品 编号 | 类型 | 喷出 类型 | 固体 含量 | 表干 时间 | 施工性 | 24h吸水率比 | 耐温 变性 | 耐液体 介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PJ-01 | 成膜型 | 气雾型 | 40.4% | 45min | 有裸露处 | 8.61% | 无异常 | 无异常 |
| PJ-02 | 成膜型 | 气雾型 | 68.9% | 1h45min | 无裸露处或针孔 | 9.95% | 无异常 | 无异常 |
| PJ-03 | 成膜型 | 气雾型 | 35.1% | 45min | 无裸露处或针孔 | 10.49% | 无异常 | 无异常 |
| PJ-04 | 成膜型 | 气雾型 | 30.5% | 35min | 有裸露处 | 62.40% | 无异常 | 无异常 |
| PJ-05 | 成膜型 | 气雾型 | 36.5% | 45min | 有裸露处 | 58.86% | 无异常 | 无异常 |
| PJ-06 | 成膜型 | 气雾型 | 60.9% | 1h30min | 无裸露处或针孔 | 69.67% | 无异常 | 无异常 |
| PJ-07 | 成膜型 | 气雾型 | 22.8% | 18min | 无裸露处或针孔 | 80.61% | 无异常 | 无异常 |
| PJ-08 | 成膜型 | 气雾型 | 31.0% | 45min | 无裸露处或针孔 | 26.98% | 无异常 | 无异常 |
| PJ-09 | 成膜型 | 气雾型 | 52.9% | 40min | 无裸露处或针孔 | 36.61% | 无异常 | 无异常 |
| PJ-10 | 成膜型 | 气雾型 | 34.1% | 48min | 无裸露处或针孔 | 66.70% | 无异常 | 无异常 |
| PJ-11 | 成膜型 | 气雾型 | 62.8% | 47min | 有裸露处 | 27.07% | 无异常 | 无异常 |
| PJ2-01 | 成膜型 | 气雾型 | 47.5% | 1h50min | 无裸露处或针孔 | 9.44% | 无异常 | 无异常 |
| PJ2-02 | 成膜型 | 气雾型 | 37.3% | 1h30min | 无裸露处或针孔 | 36.06% | 无异常 | 无异常 |
| PJ2-03 | 成膜型 | 气雾型 | 60.7% | 1h40min | 无裸露处或针孔 | 4.71% | 无异常 | 无异常 |
| PJ2-04 | 成膜型 | 气雾型 | 37.5% | 45min | 无裸露处或针孔 | 25.39% | 无异常 | 无异常 |
| PJ2-05 | 成膜型 | 气雾型 | 60.2% | 55min | 无裸露处或针孔 | 18.29% | 无异常 | 无异常 |
| 标准要求 |  |  | ≥30% | ≤2h | 无裸露处或针孔 | ≤40% | 无异常 | 无异常 |
| 合格率 |  |  | 93.7% | 100% | 75% | 68.80% | 100% | 100% |

表6  成膜型产品验证试验结果（2）

| 样品 编号 | 类型 | 喷出 类型 | 喷出率 | 泄露 试验 | 拉伸强度MPa | 断裂伸长率% | 不透水 | 抗流挂性能 | 粘结 强度（Y） | 粘结强度（潮湿基面） | 耐水性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PJ-01 | 成膜型 | 气雾型 | 93% | 无泄露 | 1.68 | 28% | 透水 | 12 | 2.43 | 1.98 | 0 |
| PJ-02 | 成膜型 | 气雾型 | 91% | 无泄露 | 1.84 | 95% | 不透水 | 0 | 1.32 | 1.58 | 0 |
| PJ-03 | 成膜型 | 气雾型 | 95% | 无泄露 | 1.95 | 39% | 不透水 | 0 | 1.49 | 1.59 | 0 |
| PJ-04 | 成膜型 | 气雾型 | 93% | 无泄露 | 1.03 | 95% | 透水 | 0 | 1.93 | 1.82 | 1 |
| PJ-05 | 成膜型 | 气雾型 | 92% | 无泄露 | 1.08 | 119% | 不透水 | 30 | 0.85 | 0.76 | 2 |
| PJ-06 | 成膜型 | 气雾型 | 67% | 泄露 | 1.54 | 22% | 透水 | 42 | 1.58 | 1.66 | 1 |
| PJ-07 | 成膜型 | 气雾型 | 73% | 泄露 | 0.83 | 128% | 不透水 | 5 | 0.54 | 0.58 | 2 |
| PJ-08 | 成膜型 | 气雾型 | 92% | 无泄露 | 2.12 | 75% | 不透水 | 0 | 1.64 | 1.43 | 1 |
| PJ-09 | 成膜型 | 气雾型 | 91% | 无泄露 | 1.82 | 53% | 不透水 | 38 | 1.54 | 1.72 | 1 |
| PJ-10 | 成膜型 | 气雾型 | 90% | 无泄露 | 1.58 | 15% | 透水 | 50 | 1.84 | 0.57 | 0 |
| PJ-11 | 成膜型 | 气雾型 | 76% | 无泄露 | 1.89 | 108% | 不透水 | 0 | 1.37 | 1.54 | 2 |
| PJ2-01 | 成膜型 | 气雾型 | 95% | 无泄露 | 1.26 | 129% | 不透水 | 0 | 1.14 | 1.18 | 1 |
| PJ2-02 | 成膜型 | 气雾型 | 65% | 无泄露 | 1.58 | 97% | 不透水 | 152 | 1.25 | 1.36 | 2 |
| PJ2-03 | 成膜型 | 气雾型 | 91% | 无泄露 | 1.66 | 84% | 不透水 | 0 | 1.28 | 1.4 | 1 |
| PJ2-04 | 成膜型 | 气雾型 | 96% | 无泄露 | 3.6 | 159% | 不透水 | 0 | 3.04 | 2.93 | 1 |
| PJ2-05 | 成膜型 | 气雾型 | 92% | 无泄露 | 1.55 | 153% | 不透水 | 13 | 1.33 | 1.9 | 1 |
| 标准要求 |  |  | ≥90% | 无泄露 | ≥1.2 | ≥30% | 不透水 | ≤10mm | 1.0 | 0.8 | ≤1级 |
| 合格率 |  |  | 75% | 87.50% | 81% | 81% | 75% | 56% | 87.50% | 81% | 75% |

经过对16组成膜型产品进行的两次验证试验，共有8组产品全部项目合格，成膜型产品总体合格率为50%。

2、渗透型产品证试验结果

渗透型产品验证试验结果见表7。

表7 渗透型产品验证试验结果

| 样品编号 | 类型 | 喷出类型 | 固体含量 | 施工性 | 渗透深度 | 24h吸水率比 | 耐温变性 | 耐液体介质 | 抗透水压力 | 喷出率 | 泄露试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PJ-12 | 渗透型 | 气雾型 | 28.9% | 40cm | 4.5 | 81.15% | 无异常 | 无异常 | 267% | 85% | 无泄露 |
| PJ-13 | 渗透型 | 喷雾型 | 37.7% | —— | 4.3 | 30.70% | 无异常 | 无异常 | 200% | —— | —— |
| PJ-14 | 渗透型 | 喷雾型 | 55.6% | —— | 1.2 | 7.65% | 无异常 | 无异常 | 167% | —— | —— |
| PJ-15 | 渗透型 | 喷雾型 | 4.5% | —— | 10.7 | 49.78% | 无异常 | 无异常 | 200% | —— | —— |
| PJ-16 | 渗透型 | 气雾型 | 3.7% | 70cm | 12.4 | 58.91% | 无异常 | 无异常 | 233% | 91% | 无泄露 |
| PJ-17 | 渗透型 | 喷雾型 | 2.8% | —— | 12.8 | 68.77% | 无异常 | 无异常 | 133% | —— | —— |
| PJ-18 | 渗透型 | 气雾型 | 11.3% | 80cm | 5.8 | 71.95% | 无异常 | 无异常 | 233% | 93% | 无泄露 |
| PJ-19 | 渗透型 | 喷雾型 | 4.1% | —— | 10.9 | 93.33% | 无异常 | 无异常 | 167% | —— | —— |
| PJ-20 | 渗透型 | 喷雾型 | 27.2% | —— | 2.5 | 83.66% | 无异常 | 无异常 | 267% | —— | —— |
| PJ-21 | 渗透型 | 气雾型 | 27.4% | 60cm | 3.9 | 43.46% | 无异常 | 无异常 | 300% | 90% | 无泄露 |
| PJ2-06 | 渗透型 | 气雾型 | 5.7% | 50cm全覆盖 | 12.43 | 5.59% | 无异常 | 无异常 | 300% | 95% | 无泄露 |
| PJ2-07 | 渗透型 | 喷雾型 | 7.7% | —— | 11.9 | 7.03% | 无异常 | 无异常 | 333% | —— | —— |
| PJ2-08 | 渗透型 | 喷雾型 | 4.1% | —— | 9.8 | 42.04% | 无异常 | 无异常 | 100% | —— | —— |
| 标准要求 |  |  | 报告实测值 | 50cm无裸露处或针孔 | ≥3.0mm | ≤60% | 无异常 | 无异常 | ≥200% | ≥90% | 无泄露 |
| 合格率 |  |  | — | 80% | 85% | 69% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% |

经过对13组渗透型产品进行的两次验证试验，共有7组产品全部项目合格，渗透型产品总体合格率为54%。

3有害物质限量试验结果

有害物质限量验证试验结果见表8。

表8  有害物质限量验证试验结果

| 样品编号 | 类型 | 喷出类型 | 挥发性有机化合物（g/L） | 游离甲醛 | 苯甲苯乙苯二甲苯总和(mg/kg) | 氨(mg/kg) | 可溶性重金属（铅镉铬汞） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PJM-01 | 成膜型 | 气雾 | 20 | 未检出 | 未检出 | 504 | —— |
| PJM-02 | 成膜型 | 气雾 | 28 | 未检出 | 未检出 | 988 | 未检出 |
| PJM-03 | 成膜型 | 气雾 | 未检出 | 33 | 未检出 | 745 | —— |
| PJM-04 | 成膜型 | 气雾 | 11.2 | 未检出 | 未检出 | 564 | —— |
| PJM-05 | 成膜型 | 气雾 | 未检出 | 18 | 未检出 | 785 | —— |
| PJS-01 | 渗透型 | 气雾 | 91.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— |
| PJS-02 | 渗透型 | 喷雾 | 73.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— |
| PJS-03 | 渗透型 | 喷雾 | 192.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— |
| 未检出说明 |  |  | VOC<2 | 甲醛<5 | 苯甲苯乙苯二甲苯均<2 | 氨<40 | 铅镉铬<1，汞＜0.1 |
| 标准要求 |  |  | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤1000 | 铅≤90，镉≤75，铬≤60，汞≤60 |
| 合格率 |  |  | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% |

经过对8组产品的有害物质限量进行的验证试验，共有6组产品全部项目合格，渗透型产品总体合格率为62.5%。

四、标准中所涉及的专利

通过资料查询、网上征询和征求意见阶段的反馈意见，直至目前没发生标准内容有关专利所属权的请求，故本标准不涉及相关专利与知识产权。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

单组分聚合物防水补漏喷剂是使用活性高分子配方配置而成的，可对室内外渗漏区域进行快速修补施工的一种罐装喷雾剂，一般为单组分，具有黑色、白色、透明等多种颜色，可满足装修多元化效果的室内装修和修补用防水产品，是近几年才有的新型防水补漏材料。单组分聚合物防水补漏喷剂效果是非常明显的，他可以迅速凝固形成防水膜或渗透进入基材内部，封闭基材的毛细孔洞，起到极好的防水效果。其施工使用简单方便，平均每罐喷剂可喷满1㎡左右的面积或长约5m的缝隙。使用者可以自行施工，节省了人力、物力、财力，大大提高了施工效率、使用普及率和百姓的生活幸福感。本产品还具有弹性抗裂、无鼓包，能与瓷砖、混凝土、塑料、玻璃、金属等基材牢固附着的优点，能实现一劳永逸的补漏效果，且使用的便捷性方面，是其他防水材料无可比拟的。

随着住宅使用年限的增长，房屋室内和室外不可避免的出现渗漏的现象，比如室内外窗沿、室内外瓷砖裂缝、玻璃房和金属房接缝、管道接缝、室内外墙角、马桶接缝、浴室接缝等。这些量少、面积小的渗漏是没有必要请专业的防水施工队伍进行修复的。在这个前提下，单组分聚合物防水补漏喷剂应运而生，占领了大量的流通领域市场。现阶段年产量已超过3万吨，各大建材市场均有单组分聚合物防水补漏喷剂的销售，京东、天猫等网络销售平台入住的单组分聚合物防水补漏喷剂商家超过400家，平台年销售额近5亿人民币。京东也适时的与我公司合作，推出了京东开放平台单组分聚合物防水补漏喷剂品质优选质量标准，用以提升平台内销售的单组分聚合物防水补漏喷剂的产品质量。

现阶段有众多知名厂商和品牌。如北京中冶众博建材有限公司的有机硅防水剂，具有良好的性能和市场口碑 。此外，东方雨虹、科顺防水等大型防水企业也在防水喷剂市场占据重要地位，这些企业通过不断的研发投入和市场拓展，推动了建筑防水喷剂产业的发展.

六、采用国际标准和国外先进标准情况

本产品没有相关国际标准和国家行业标准，本标准试验方法中物理力学性能主要参考了国家标准GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》、GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》、GB/T 14449—2017 《气雾剂产品测试方法》和行业标准JC/T 864-2023《聚合物乳液建筑防水涂料》、JC/T 902—2002 《建筑表面用有机硅防水剂》、BB/T 0086—2021《二元包装囊阀气雾剂》、JC/T 2663—2022 《建筑防水涂料涂膜吸水性试验方法》等，有害物质限量项目参考了JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》和JC/T 864-2023《聚合物乳液建筑防水涂料》等标准。

七、本标准与现行的相关法律、法规及相关标准(包括强制性标准)的协调性

（一）与强制性标准的一致性

与JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》的技术水平比对见表20

表18 与JC 1066-2008技术要求比对

| 序号 | 项目 |  | 本标准要求 | JC 1066-2008 (水性，A类) | JC/T 864-2023 有害物质限量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）/（g/L） |  | ≤50 | ≤80 | ≤50 |
| 2 | 甲醛含量/（mg/kg） |  | ≤50 | ≤100 | ≤50 |
| 3 | 苯+甲苯+乙苯+二甲苯/（mg/kg） |  | ≤100 | ≤300 | ≤100 |
| 4 | 氨/（mg/kg） |  | ≤1000 | ≤500 | ≤1000 |
| 5 | 可溶性重金属/（mg/kg） | 铅Pb | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
| 6 |  | 镉Cd | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
|  |  | 铬Cr | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
|  |  | 汞Hg | ≤60 | ≤60 | ≤60 |

本标准有害物质限量的技术要求与JC/T 864-2023保持一致；本标准有害物质限量的技术要求较JC 1066-2008水性A类的要求更高（氨含量要求除外，测试PH环境不同）

（二）与同类产品标准技术要求的比对

本产品目前没有现行的国家和行业标准。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

没有提出重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，团体内部成员遵守并采用，社会（其他企业或单位）自愿采用。

十、贯彻标准的要求和措施建议

待本标准批准发布后，建议由归口单位和主编单位组织相关生产、检验、施工、设计等有关单位进行宣贯。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无其他说明事项。