《质量分级及“领跑者”评价要求

建筑装饰用铝单板》

编制说明

标准编制工作组

2024年11月

一、工作简况

1.1 任务来源

根据中国建筑材料联合会《关于下达2022年第六批协会标准制修订计划的通知》（中建材联标发[2022] 44号）相关要求，《质量分级及“领跑者”评价要求 建筑装饰用铝单板》（2022-90-xbjh）作为协会标准进行立项，编制工作由中国国检测试控股集团股份有限公司等单位负责。

1.2 工作背景

企业标准“领跑者”制定是通过高水平标准引领，增加中高端产品和服务有效供给，支撑高质量发展的鼓励性政策，对深化标准化工作改革、推动经济新旧动能转换、供给侧结构性改革和培育一批具有创新能力的排头兵企业具有重要作用。在新型标准化体系中，企业标准定位为先进引领性的标准。《标准化法》要求企业标准不得低于强制性标准，鼓励企业制定高于推荐性标准的企业标准，并提出支持利用自主创新技术制定企业标准。但企业在指标选取和指标值确定方面缺乏参考，因此企业标准先进引领作用未得充分体现。

2018年，市场监管总局等八部门提出以企业标准自我声明公开为基础，建立实施企业标准“领跑者”制度。该制度通过调动第三方评估机构，针对消费品、装备制造和服务三个领域中的不同产品和服务类别，开展企业标准水平评估以及产品或服务质量评价，发布企业标准排行榜，确定企业标准“领跑者”，推动形成多方参与、持续提升、闭环反馈的动态调整机制，引导企业标准水平提升，引领产品和服务质量升级。

2022年12月中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提出着力加强标准质量品牌建设，优化企业标准“领跑者”制度，大力发展先进团体标准。

为切实发挥企业标准对质量提升的引领作用，支撑企业标准自我声明公开和企业标准“领跑者”制度工作的有序推进，企业标准“领跑者”工作委员会、中国标准化研究院资源环境研究分院联合有关行业协会、检测认证机构、标准化服务机构以及企业共同组织制定“领跑者”系列标准。该系列标准由《“领跑者”标准编制通则》以及具体产品和服务类别的“领跑者”标准组成，一方面用于指导企业编写企业标准，也可用于对企业标准的水平进行评价，另一方面用于指导第三方评估机构编制“排行榜”和“领跑者”评估方案并开展有关评估工作。

受到国家节能环保政策的影响，人民生活水平的提高，建筑工程要求的不断提高，金属复合材料行业中铝单板迎来高质量发展与品质消费的时代。通过鼓励生产企业对标领跑者，实现技术创新和技术改造，进而实现行业的稳步发展与质量提升，形成领跑效应，逐渐形成高质量健康发展的行业新气象。

1.3 主要工作过程

2022年10月，中国国检测试控股集团股份有限公司等主要起草单位组成标准编制组，召开标准内部推动会，对标准编制方案，框架进行讨论，启动《“领跑者”标准评价要求 建筑装饰用铝单板》标准研究工作。

2022年11月~2023年11月，标准编制组开展企业公开企标调研及分析、相关行业、产品标准研究及企业产品检测数据调研等工作，形成标准草案。

2023年12月，标准编制组线上召开标准编制第二次内部讨论会，与相关先进国际、行业及地方标准，优秀企业标准进行对标分析，讨论了标准框架和相关指标。

2024年7月，标准编制组在上海召开第三次工作会议，讨论形成标准的评价指标体系，确定了相关核心、创新指标。标准编制组根据会议讨论，形成了标准征求意见稿，并完成征求意见稿编制说明。

1.4主要参加单位

本标准由中国国检测试控股集团股份有限公司会同相关企业共同起草。其中中国国检测试控股集团股份有限公司负责开展行业调研、标准内容的撰写、各类指标的选取等工作，期间参与标准编制的东阿蓝天七色建材有限公司等企业负责在核心与创新指标的选取方面提供意见与建议，通过调研企业内控质量标准，产品检测报告及相关检验检测数据用于支撑标准指标的研究与确定。二、标准编制原则和主要内容

2.1 标准编制原则和依据

2.1.1 标准编制原则

1、标准的制定与国家政策法规相一致。

2、标准格式、结构和内容按GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

3、本着促进技术进步、提高产品质量、反映市场需求、扩大对外贸易、促进经济发展的原则，在充分调研和验证的基础上，确定了相关指标的技术要求和试验方法，保证标准的科学性和指导性。

2.1.2 标准编制的依据

《质量分级及“领跑者”评价要求 建筑装饰用铝单板》依据T/CAS 700—2023/T/CSTE 0321—2023《质量分级及“领跑者”评价标准编制通则》给出的要求编制，同时标准在制定过程中参考借鉴了GB/T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》等相关标准。

2.2 标准适用范围及主要内容

2.2.1 范围

按照“领跑者”系列标准架构，本文件规定了建筑装饰用铝单板产品“领跑者”标准评价的评价指标体系、评价方法及等级划分。

建筑装饰用铝单板是一种应用广泛的金属装饰装修材料，它是以铝或铝合金板材为基材，经钣金加工成型，表面喷涂涂层，使其具有保护和装饰性能的建筑装饰用新型材料。

铝单板优点主要有：（1）重量轻，刚性好，强度高； （2）阻燃效果好，防火性能佳；（3）较好的耐候性能和抗紫外线性能，优异的耐酸，耐碱性能；在室外正常条件下，确保20年褪色不明显；（4）由于铝板可以进行焊接及拉延处理，故加工性能较好，可加工成平面、弧形面、球形面、塔形等各种复杂的形状；（5）由于表面有一层保护性涂层，故不易沾污，便于清洁，保养；（6）色彩可选性广，美观大方、装饰效果极佳； （7）回收价值高，无污染，利于环保。 （8）铝单板的钣金及喷涂在工厂完成，现场安装施工快捷便利。

铝单板是近几年发展最快的建筑装饰材料之一，我国20世纪90年代初才引进第一条生产线，经过20多年的发展，中国已一举成为世界上最大的铝单板生产国和消费国。目前全国铝单板生产厂家主要集中在华南、华东及京津经济发达地区。近几年受经济整体环境和环保法实施的影响，铝单板行业优胜劣汰，形成了京津冀、上海周边、广东、山东集聚，江西、安徽、湖北、四川等地区有少数生产企业的格局。目前行业企业超1000家，其中年产量100万平米企业10余家，50万平米企业20家以上。但企业对原料及产品的质量控制水平及生产技术参差不齐，中小企业偏多。

铝单板以其易加工、装饰效果丰富、不燃等特性被广泛应用于大型公建建筑幕墙工程、人流密集车站、站厅和机场等装饰工程上。例如，氟碳铝单板氟碳树脂涂层耐久性优异，广泛用作幕墙和屋面装饰材料，不完全统计年使用量1亿平米以上；烤瓷铝板以其优异的硬度（最高可达9H）和燃烧性能（A1），被广泛用于地铁、机场等人流量比较大的公共建筑内装等工程。

编制组选取铝单板产品生产企业进行企业标准水平评价，同时作为评价类标准，可为相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参考使用本文件。企业在制定企业标准时也可参照使用。

2.2.2 规范性引用文件

本文件的规范性引用文件包括GB/T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》等产品标准，以及基本要求中涉及的GB/T 19001 《质量管理体系 要求》等管理体系标准。

2.2.3 术语和定义

本文件明确了GB/T 23443-2024标准中界定的术语和定义适用于本文件。

2.2.4 基本要求

依据T/CAS 700—2023/T/CSTE 0321—2023《质量分级及“领跑者”评价标准编制通则》给出的规定，提出铝单板产品应为量产产品，同时领跑标准符合其明示执行标准及强制性国家产品标准的要求，生产企业应满足建立并运行质量、环境、职业健康安全和能源管理体系、无负面信息、诚信、安全等相关要求。

2.2.5 评价指标分类

依据T/CAS 700—2023/T/CSTE 0321—2023《质量分级及“领跑者”评价标准编制通则》给出的规定，建筑装饰用铝单板“领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。

建筑装饰用铝单板的基础指标包括外观质量、尺寸允许偏差、光泽度偏差、附着力、铅笔硬度、耐盐酸、耐砂浆性、耐溶剂性、耐磨性、耐冲击性、耐盐雾性、耐湿热性和焊钉连接，共13项。基础指标是区分产品质量优劣、反映产品技术先进与否的内涵指标要素。项目参考GB/T 23443-2024标准涉及的基本指标，属于产品应满足的基础性指标，需要提供产品有效期内的检测报告作为证明材料。

核心指标，是指所针对的产品或服务涉及的相关国家和行业标准中规定体现产品性能和功能，可量化的指标。需要提供产品有效期内的检测报告作为证明材料。核心指标包括耐硝酸、封孔质量、耐污染性和耐人工候加速老化4项，封孔质量仅针对阳极氧化铝单板。五星级（先进）指标水平以当前国内前20%的主流企业达到的水平为取值依据；四星级（平均）指标水平以当前国内前20%-50%的主流企业达到的水平为取值依据；三星级（基准）指标水平基本以建筑装饰用铝单板产品的团体标准的指标要求为依据取值。

耐硝酸，漆膜的耐硝酸和涂料中颜料、树脂和产品生产工艺控制有关。本文件中的“耐硝酸”参照GB∕T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》中的要求进行分级，具体指标要求的分级见表1。封孔质量，阳极氧化铝单板封孔质量是铝及其合金表面处理中的一个关键环节，对提升材料的耐腐蚀性、硬度和装饰性至关重要。通过严格控制封孔液成分、工艺参数和槽液清洁度等措施，可以显著提高封孔质量，从而提升铝及其合金产品的耐腐蚀性、硬度和装饰性。本文件中的“封孔质量”参照GB∕T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》中的要求进行分级，具体指标要求的分级见表1。耐污染性，铝单板在长期使用过程中，能够抵抗各种污染物侵蚀，保持表面清洁和光泽的特性。这一性能对于维护铝单板的美观和延长其使用寿命具有重要意义。特别是在户外环境或污染较重的地区，耐污染性更是铝单板选材的重要考量因素。本文件中的“耐污染性”参照GB∕T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》中的要求进行分级，具体指标要求的分级见表1。耐人工候加速老化，铝单板产品大量用作金属幕墙装饰面板，在使用过程中直接与外界大气接触，要经历风吹、日晒、雨淋等恶劣的气候影响。耐人工候加速老化反映了产品耐久性。本文件中的“耐人工候加速老化”参照GB∕T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》中的要求进行分级，具体指标要求的分级见表1。

创新性指标是指所针对的产品或服务，根据其特点、行业和市场需要所提出的消费升级、质量提升亟需或相关方关注的，而当前相关国家标准或行业标准中未提及的能反映产品性能和功能的指标。建筑装饰用铝单板产品创新性指标包括自洁性、漫反射性能、抗细菌性能和抗霉菌性能共4项。

自洁性，是指材料或产品表面在自然环境条件下，如阳光、雨水等的作用下，能够自我清洁的能力，能够减少维护成本、保持建筑外观的美观和延长铝单板的使用寿命。自洁性能主要基于表面的特殊涂层或处理。涂层可能具有超疏水性或超亲水性，能够有效减少水分、油污等污渍的附着。另外，先进的金铝单板还采用光催化技术，能够在光照条件下分解有机污染物，从而实现自我清洁的效果。在外墙装饰中，采用具有自洁功能的金属幕墙面板可以减少清洁成本和维护难度，同时保持建筑外观的美观和整洁。在高层建筑、商业综合体以及公共设施等场合，金属幕墙材料的自洁性更是显得尤为重要。

抗细菌性能和抗霉菌性能，铝单板产品以轻质高强、装饰效果丰富、工厂预制易于安装特点大量应用于病房、手术室等医疗设施的装饰装修中，特别是新冠疫情以来，大量铝单板先进企业开发具有抗菌防霉性能的铝单板产品。近年来，随着产品技术进步，抗菌防霉日益成为消费者关注的重要性能。

漫反射性能，漫反射铝单板板是通过喷涂在金属基材板上面形成一层漫反射白色涂层，漫反射涂层是基料、漫反射材料、高导热材料、填料按照一定比例配置组成，得到了一种高反射率的装饰板材，在建筑上装配该金属板可以消除眩光或光斑，提高光线利用率，达到高效节能效果，在航站楼中等工程中的应用愈加广泛。国内自大兴国际机场航站楼首次大规模应用以来，漫反射金属板在杭州萧山机场、成都天府机场大量等获得了更好的应用。本文件参考GB/T 23444-2024《金属及金属吊顶板》光源漫反射性能提出。

因此将自洁性、漫反射性能、抗细菌性能和抗霉菌性能列入创新性指标要求，本文件参照GB/T 12754《彩色涂层钢板及钢带》、HG/T 3950《抗菌涂料》、G/GDTL 011《抗菌、抗病毒涂料》，按照创新性指标的宗旨，对这些指标进行了评价分级，具体见表1。需要提供产品有效期内的检测报告作为证明材料。

以上核心及创新性指标均着眼于体现产品性能和功能，同时可量化的指标，选取的过程中重点考虑了消费端的关注焦点、产品使用痛点等方面，符合消费升级、产品产量提升、供给侧改革发展趋势。具体的评价指标要求及框架见表1。

2.2.6 评价指标体系框架

建筑装饰用铝单板评价指标体系框架见下表，企业标准中产品有等级分类时，以最高级别作为判定依据。

表1 建筑装饰用铝单板评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 |  | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 先进水平 |  | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 基础指标 | 外观质量 |  | GB/T 23443-2024 | 符合要求GB/T 23443-2024的要求 |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.2 |
| 2 |  | 尺寸允许偏差 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.3 |
| 3 |  | 装饰面层厚度 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.4 |
| 4 |  | - 光泽度偏差 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.5 |
| 5 |  | - 附着力 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.6 |
| 6 |  | - 铅笔硬度 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.7 |
| 7 |  | - 耐盐酸 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.8.1.1 |
| 8 |  | - 耐砂浆性 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.8.2 |
| 9 |  | - 耐溶剂性 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.8.3 |
| 10 |  | - 耐磨性a |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.10 |
| 11 |  | - 耐冲击性 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.12 |
| 12 |  | - 耐盐雾性b |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.13.1 |
| 13 |  | - 耐湿热性b |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.13.3 |
| 14 |  | - 焊钉连接 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.14 |
| 15 | 核心指标 | - 耐硝酸 |  | GB/T 23443-2024 | 无起泡等变化，ΔE≤2.0 |  | 无起泡等变化，ΔE≤3.0 | 无起泡等变化，ΔE≤5.0 | GB/T 23443-2024中7.8.1.2 |
| 16 |  | - 封孔质量c |  | GB/T 23443-2024 | ≤20mg/dmm2 |  | ≤25mg/dmm2 | ≤30mg/dmm2 | GB/T 23443-2024中7.9 |
| 17 |  | 耐污染性b |  | GB/T 23443-2024 | ≤3% |  | ≤4% | ≤5% | GB/T 23443-2024中7.11 |
| 18 |  | 耐人工候加速老化b | 色差 | GB/T 23443-2024 | ≤1.5 |  | ≤2.0 | ≤3.0 | GB/T 23443-2024中7.13.2 |
|  |  |  | 光泽保持率 |  | ≥70% |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他老 化性能 |  | 不次于0级 |  |  |  |  |
| 19 | 创新性指标 | 自洁性 | 接触角 | 市场需求 | ≤60° |  |  | — | GB/T 13448-2019 |
| 20 |  | 漫反射性能 |  | 市场需求 | ≥95% | ≥92% |  | — | GB/T 11186.2 |
| 21 |  | 抗细菌性能 |  | 市场需求 | ≥99% | ≥90% |  | — | GB/T 21866-2008 |
| 22 |  | 抗霉菌性能 |  | 市场需求 | 0级 |  | 1级 | — | GB/T 1741-2020 |
| a 适用于室外产品，不适用于覆膜产品。 b 适用于室外用产品。 c 仅适用于阳极氧化产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.7评价方法及等级划分

依据T/CAS 700—2023/T/CSTE 0321—2023《质量分级及“领跑者”评价标准编制通则》给出的规定，对建筑装饰用铝单板产品企业标准的全部指标进行综合评价，评价结果划分为先进水平（5星级）、平均水平（4星级）、基准水平（3星级），划分依据见表2。

综合评价满足评价指标体系框架中先进水平要求的企业标准为先进水平（5星级），企业标准进入所对应具体产品的企业标准“领跑者”入围名单。综合评价满足评价指标体系框架中平均水平要求的企业标准为平均水平（4星级）。综合评价满足评价指标体系框架中基准水平要求的企业标准为基准水平（3星级）。

表2  指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标至少有1项达到先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | 创新性指标至少有1项达到平均水平要求 |
| 三级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | — |

三、主要验证情况分析

本标准的基础指标项目和核心指标（基准水平）项目要求来源于该产品相关现行有效的国家标准的相关要求，核心指标（先进水平和平均水平）项目要求代表了目前国内前20%的主流企业及20%-50%的主流企业所达到的生产技术水平，创新指标项目要求代表了当前国内企业达到的先进或平均水平。技术指标来源于国内主流企业、技术研究机构等，权威有效，经实际验证，已能满足标准要求的技术指标，是可操作可实行的指标。

编制组通过采用典型企业调研验证、对应标准的产品检测报告及企业实测值验证、企业内部控制标准验证、企业标准公共信息服务平台查询等方式对于国内行业头部的20家企业生产的铝单板产品进行标准的相关指标验证工作。在指标制定的时候也考虑到了一方面企业公开披露的能达到的指标值与原产品标准之间的先进性关系，另一方面考虑了产品生产、检测手段等可能造成的波动和影响，是可操作可实行的指标，通过验证确认核心指标（先进水平和平均水平）项目要求代表了目前国内前20%、40%的主流企业所达到的，可披露作为企标指标的生产技术水平。

表 3  铝单板验证试验数据

| 序号 | 耐硝酸 | 耐污染性 | 耐人工侯老化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 色差 | 光泽保持率 | 其他 |
| 1 | 无起泡ΔE 1.3 | 2.1% | 0.40 | 90% | 0级 |
| 2 | 无起泡ΔE 2.3 | 3.2% | 1.80 | 86% | 0级 |
| 3 | 无起泡ΔE 1.7 | 3.4% | 1.58 | 80% | 0级 |
| 4 | 无起泡ΔE 2.5 | 4.2% | 2.80 | 72% | 0级 |
| 5 | 无起泡ΔE 2.4 | 2.2% | 0.99 | 84% | 0级 |
| 6 | 无起泡ΔE 3.1 | 4.8% | 2.72 | 89% | 0级 |
| 7 | 无起泡ΔE 0.5 | 1.9% | 1.00 | 74% | 0级 |
| 8 | 无起泡ΔE1.1 | 3.6% | 1.80 | 74% | 0级 |
| 9 | 无起泡ΔE 3.7 | 4.2% | 2.60 | 77% | 0级 |
| 10 | 无起泡ΔE 3.4 | 4.1% | 1.71 | 76% | 0级 |
| 11 | 无起泡ΔE 3.8 | 4.3% | 1.53 | 75% | 0级 |
| 12 | 无起泡ΔE 3.2 | 4.2% | 2.37 | 73% | 0级 |
| 13 | 无起泡ΔE 3.8 | 4.1% | 1.94 | 72% | 0级 |
| 14 | 无起泡ΔE 2.2 | 3.2% | 2.51 | 70% | 0级 |
| 15 | 无起泡ΔE 2.0 | 2.0% | 1.26 | 69% | 0级 |
| 16 | 无起泡ΔE 3.7 | 4.2% | 2.83 | 72% | 0级 |
| 17 | 无起泡ΔE 3.3 | 4.5% | 2.12 | 85% | 0级 |
| 18 | 无起泡ΔE 3.1 | 4.2% | 2.39 | 88% | 0级 |
| 19 | 无起泡ΔE 3.7 | 4.3% | 2.53 | 77% | 0级 |
| 20 | 无起泡ΔE 2.2 | 3.2% | 1.51 | 97% | 0级 |
| 先进水平 | 20% | 20% | 20% |  |  |
| 平均水平 | 50% | 45% | 55% |  |  |

同时，编制组对截止到2024年11月底的公开发布的企标进行了研究验证，共查询铝单板相关标准120余项。删除掉企业自行废止及不执行的及直接引用国家和行业标准的，企业自主制定企业标准近60项。通过研究验证发现，一是行业目前企业标准编写质量亟待提高，还存在未按照GB/T 1.1标准规定的要求编制，企标部分指标不满足国标要求等问题。二是企业标准目前编写指标普遍比较保守，公开发布的企业标准与实际工厂质量内控文件相比，指标不够先进，会有企业有个别指标提出严于国标的值，大部分指标还是照搬国标，未能体现产品先进性。

四、标准中涉及专利情况

不涉及专利。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

铝单板经过20多年的发展，中国已成为世界上最大的铝单板生产国和消费国。据不完全统计，目前国内铝单板生产与应用企业超过2000家，遍布全国各地，生产厂家主要集中在华南、华东及京津经济发达地区。企业对原料及产品的质量控制水平及生产技术参差不齐，中小企业偏多。近几年受经济整体环境和环保法实施的影响，铝单板行业优胜劣汰，形成了京津冀、上海周边、广东、山东集聚，江西、安徽、湖北、四川等地区有部分生产企业的格局。行业内铝单板年产量100万平米生产企业10余家，50万平米生产企业数十家，行业上下游产值近万亿元，市场规模巨大。

目前行业企业标准的标准化基础较为薄弱，同时公开的企业标准指标也较为保守，多为方法标准拼凑的企业标准，不能体现行业企业产品的先进性。通过本标准的推广和应用，可以加速生产企业标准化进程，鼓励企业利用自主创新技术制定企业标准，深化供给侧改革，为产品的质量提升、分级销售以及增强标准化能力都有重要作用。为行业践行“宜业尚品，造福人类”的发展目标提供标准化支撑，符合行业共同利益的要求，符合高质量发展与供给侧改革的需求，符合生态文明建设的要求。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

根据调研，当前国外没有专业的铝单板产品标准，仅对铝板、涂层性能有相应的标准和要求，如AAMA 2603-2021《Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels (with Coil Coating Appendix)》、AAMA2604-2021《Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for High Performance Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels (with Coil Coating Appendix)》、AAMA 2605-2020《Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Superior Performing Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels (with Coil Coating Appendix)》及Qualicoat Specifications 2022《Specifications for a quality label for liquid and powder coatings on aluminium for architectural applications（建筑用铝型材表面喷漆、粉末涂装的质量控制规范）》，上述标准技术内容被GB/T 23443、YS/T 429.1-2012《铝幕墙板 第2部分：有机聚合物喷涂铝单板》及GB/T5237.2-5系列标准借鉴引用。GB/T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》国家标准制定过程中主要参考了上述系列标准最新版内容。本文件评价指标和指标水平主要引用GB/T 23443-2024。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准符合我国有关法律、法规的要求，并与国家相关政策、规划等保持一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中未出现重大分歧意见。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准作为协会推荐性标准发布实施。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

本标准由中国建筑材料联合会与中国技术经济学会归口并负责解释和修订。

建议政府主管部门完善评价机制，纳入对标准的使用，以引导和鼓励铝单板企业实施参与“领跑者”标准的评价；建议标准主管部门或标准起草组加强标准宣贯培训，加深企业对于标准的理解，并将其应用于日常工作中；建议国家出台相关政策，鼓励生产和使用达到“领跑者”评价标准的产品。只有通过技术和相关政策的双重扶持，才能发挥本文件的引领作用。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。