CBMF

中国建筑材料联合会  发布

ICS 23.100.60

CCS Q 69

中国建筑材料协会标准

T/CBMF XXXX-XXXX

质量分级及“领跑者”评价要求

建筑装饰用铝单板

Assessment requirements for quality grading and forerunner — Aluminium panels for building decoration

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

版权保护文件

本文件适用于建筑装饰用铝单板质量及企业标准水平评价。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别这些专利的责任。本文件版权所有归属于该文件的发布机构。除非有其他规定，否则未得许可，此发行物及其中章节不得以其他形式或任何手段进行生产和使用，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAS 700—2023/T/CSTE 0321—2023《质量分级及“领跑者”评价标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会与企业标准“领跑者”工作委员会提出

本文件由中国建筑材料联合会归口。

本文件起草单位：中国国检测试控股集团股份有限公司

本文件主要起草人：XXXX

本文件主要审查人：

本文件为首次发布。

质量分级及“领跑者”评价要求  建筑装饰用铝单板

1 范围

本文件规定了建筑装饰用铝单板产品质量及企业标准水平的基本要求、评价指标及要求、评价方法及等级划分。

本文件适用于建筑装饰用铝单板产品质量及企业标准水平评价，相关机构开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，相关企业在制定企业标准时也可参照本文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1741 漆膜耐霉菌性测定法

GB/T 11186.2 漆膜颜色的测量方法 第2部分：颜色测量

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 21866 抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果

GB/T 23443-2024 建筑装饰用铝单板

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求及使用指南

3 术语和定义

GB/T 23443-2024界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

铝单板 aluminium panel

以铝或铝合金板（带）为基材，经加工成型且装饰表面具有保护性和装饰性涂层、阳极氧化膜和覆膜的建筑装饰用单层板。

4 基本要求

4.1 生产企业具有铝单板钣金、喷涂生产设备，近三年无较大及以上环境、安全、质量事故。

4.2 生产企业应未被列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

4.3 生产企业应按照GB/T 19001 、GB/T 24001、 GB/T 45001 建立并有效运行质量、环境和职业健康安全管理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。

4.4产品应为量产产品，且应符合GB/T 23443-2024等适用标准规定的要求。

5 评价指标及要求

### 5.1 评价指标分类

5.1.1 建筑装饰用铝单板评价指标体系主要包括基础指标、核心指标和创新性指标。

5.1.2基础指标包括外观质量、尺寸允许偏差、光泽度偏差、附着力、铅笔硬度、耐盐酸、耐砂浆性、耐溶剂性、耐磨性、耐冲击性、耐盐雾性、耐湿热性和焊钉连接。

- 5.1.3 核心指标包括耐硝酸、封孔质量、耐污染性和耐人工候加速老化；核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企标排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企标排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企标排行榜中3星级水平。

- 5.1.4 创新性指标为自洁性、抗细菌性能和抗霉菌性能，划分成基准水平、平均水平和先进水平三个等级，抗菌性划分成平均水平和先进水平两个等级，自洁性划分成先进水平一个等级，其中先进水平相当于企标排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企标排行榜中4星级水平，基准水平相当于企标排行榜中3星级水平；鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

- 5.2 评价指标体系框架

建筑装饰用铝单板评价指标体系框架见表1。

表1 建筑装饰用铝单板评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 |  | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 先进水平 |  | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 基础指标 | 外观质量 |  | GB/T 23443-2024 | 符合要求GB/T 23443-2024的要求 |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.2 |
| 2 |  | 尺寸允许偏差 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.3 |
| 3 |  | 装饰面层厚度 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.4 |
| 4 |  | - 光泽度偏差 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.5 |
| 5 |  | - 附着力 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.6 |
| 6 |  | - 铅笔硬度 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.7 |
| 7 |  | - 耐盐酸 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.8.1.1 |
| 8 |  | - 耐砂浆性 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.8.2 |
| 9 |  | - 耐溶剂性 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.8.3 |
| 10 |  | - 耐磨性a |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.10 |
| 11 |  | - 耐冲击性 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.12 |
| 12 |  | - 耐盐雾性b |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.13.1 |
| 13 |  | - 耐湿热性b |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.13.3 |
| 14 |  | - 焊钉连接 |  | GB/T 23443-2024 |  |  |  |  | GB/T 23443-2024中7.14 |
| 15 | 核心指标 | - 耐硝酸 |  | GB/T 23443-2024 | 无起泡等变化，ΔE≤2.0 |  | 无起泡等变化，ΔE≤3.0 | 无起泡等变化，ΔE≤5.0 | GB/T 23443-2024中7.8.1.2 |
| 16 |  | - 封孔质量c |  | GB/T 23443-2024 | ≤20mg/dmm2 |  | ≤25mg/dmm2 | ≤30mg/dmm2 | GB/T 23443-2024中7.9 |
| 17 |  | 耐污染性b |  | GB/T 23443-2024 | ≤3% |  | ≤4% | ≤5% | GB/T 23443-2024中7.11 |
| 18 |  | 耐人工候加速老化b | 色差 | GB/T 23443-2024 | ≤1.5 |  | ≤2.0 | ≤3.0 | GB/T 23443-2024中7.13.2 |
|  |  |  | 光泽保持率 |  | ≥70% |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他老 化性能 |  | 不次于0级 |  |  |  |  |
| 19 | 创新性指标 | 自洁性 | 接触角 | 市场需求 | ≤60° |  |  | — | GB/T 13448 |
| 20 |  | 漫反射性能 |  | 市场需求 | ≥959% | ≥92% |  | — | GB/T 11186.2 |
| 21 |  | 抗细菌性能 |  | 市场需求 | ≥99% | ≥90% |  | — | GB/T 21866 |
| 22 |  | 抗霉菌性能 |  | 市场需求 | 0级 |  | 1级 | — | GB/T 1741 |
| a 适用于室外产品，不适用于覆膜产品。 b 适用于室外用产品。 c 仅适用于阳极氧化产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6 评价方法及等级划分

- 评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入建筑装饰用铝单板企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入建筑装饰用铝单板企业标准“领跑者”候选名单。

- 表2 指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标至少有1项达到先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | 创新性指标至少有1项达到平均水平要求 |
| 三级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | — |