《泡沫混凝土墙体应用技术规程》

Technical specification for foam concrete wall application

JC/T XXXX－202X

编制说明

《泡沫混凝土墙体应用技术规程》标准编制组

2024年8月

《泡沫混凝土墙体应用技术规程》

行业标准

编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

根据中国建筑材料联合会文件中建材联标发 [2024]18号《关于下达2024年第一批协会标准制修订计划的通知》，《泡沫混凝土墙体应用技术规程》列入了协会标准计划，项目编号：2024-16-xb jh。由建材工业综合标准化技术委员会归口管理，由建筑材料工业技术监督研究中心负责牵头组织国内主要泡沫混凝土墙体研发、生产、施工应用等相关单位共同起草编制。

图1 泡沫混凝土墙体

1.2 主要工作过程

2024.2-2024.3  查询国内外泡沫混凝土墙体的研发生产应用情况，并通过中国混凝土与水泥制品协会泡沫混凝土分会、轻骨料分会调研我国泡沫混凝土墙体技术在各类工程中的应用情况，充分了解最新技术水平、墙体性能、工程应用要求；收集国内外相关标准和资料。

2024.4-2024.6  根据掌握的泡沫混凝土墙体应用技术信息以及对企业和工程的调研结果并参考现有相关标准，起草标准的工作组讨论稿。通过召开标准的第一次工作会议并成立标准编制组，参会的专家和企业代表对标准工作组讨论稿进行了讨论，发表意见建议，形成标准初稿，同时进行了技术信息采集、样品征集、验证试验等任务分配。

2024.7-2024.9  在泡沫混凝土分会、轻骨料分会支持下在对国内8个施工应用工程进行泡沫混凝土墙体应用技术信息收集并在7个工程项目中进行规程初稿试行，并制备8面试验墙体进行验证试验，由建筑材料工业技术监督研究中心组织带领试验人员进行泡沫混凝土墙体性能测试。

2024.10-2024.11  标准编制组召开会议，对技术信息和验证试验测试数据进行分析，根据最新资料和试验结果在初稿基础上编制了标准的征求意见稿，并编写完成编制说明等其他文件。

2024.12-2025.01  召开标准研讨会，20名企业代表及专家在会上对标准文本逐条进行讨论修改，并向全行业发布征求意见稿，征求意见建议。根据征求的意见建议，修改标准文本和相关文件，并在建材工业综合标准化技术委员会指导下补充验证试验和调研数据，完善标准送审稿，形成标准送审材料。

2025.3-2025.04  向建材工业综合标准化技术委员会申请召开标准审查会。

1.3 主要参加单位及工作组成员及其所做工作

本规程负责起草单位有：建筑材料工业技术监督研究中心、中科华标（山东）建设发展有限公司、重庆泰恒建筑科技有限公司。

本规程参加起草单位：中科华标（山东）建设发展有限公司、重庆泰恒建筑科技有限公司。

本标准主要起草人：任强伟、扈士凯、李应权、姚智雄、陈志纯、韩磊、赵云鹏、王秋田、黄书权、董爱升、周楠楠、史小右、彭亮、 吴业川、缪卫星、朱延胜。

工作组成员及其主要分工见表1。

表1 工作组成员及其主要分工

| 序号 | 项目 | 单位 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初稿、征求意见稿、送审稿 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 任强伟 扈士凯 |
|  |  | 河南华泰建材开发有限公司 |  |
|  |  | 中科华标（山东）建设发展有限公司 |  |
|  |  | 北京达丰久和节能技术有限公司 |  |
|  |  | 福建省峻源新型墙体材料科技有限公司 |  |
|  |  | 浙江佰镪建材科技有限公司 |  |
|  |  | 北京欣中岩建筑装饰工程有限公司 |  |
|  |  | 广东鑫唐宋新技术有限公司 |  |
|  |  | 夏津县来财建筑工程有限公司 |  |
| 2 | 编制说明 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 任强伟扈士凯 |
| 3 | 验证试验 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 任强伟 陈志纯韩磊 赵云鹏 |
|  |  | 东南大学 |  |
|  |  | 北京建筑大学 |  |
| 4 | 征求意见汇总 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 任强伟 |
| 5 | 国内外资料收集、翻译 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 任强伟 |
|  |  | 北京建筑大学 |  |
|  |  | 建筑材料工业技术情报研究所 |  |
| 6 | 行业调研、工程技术调研及样品制备 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 任强伟 扈士凯 赵云鹏 |
|  |  | 河南华泰建材开发有限公司 |  |
|  |  | 中科华标（山东）建设发展有限公司 |  |
|  |  | 北京达丰久和节能技术有限公司 |  |
|  |  | 福建省峻源新型墙体材料科技有限公司 |  |
|  |  | 浙江佰镪建材科技有限公司 |  |
|  |  | 北京欣中岩建筑装饰工程有限公司 |  |
|  |  | 广东鑫唐宋新技术有限公司 |  |
|  |  | 夏津县来财建筑工程有限公司 |  |

2 标准编制原则和主要内容

2.1 标准编制原则

本规程根据GB/T 1.1给出的原则编写。遵从以下规则：

1）贯彻执行国家的政策、法规，与现行其他国家标准协调一致的原则；

2）技术制定先进可行、规范合理的原则；

3）标准制定促进行业健康发展和技术推广的原则。

规程制定过程中参考了相关的工程建设标准和产品标准，相关材料的指标要求和试验方法主要采用现行的国家标准和行业标准，以保证规程中技术指标的准确性、科学性与可比性。本规程本着安全、环保、实用、经济的原则，按国家有关规范的编写规定进行编制。具体编制过程中，也遵循下列的原则：

（1）理论性和实用性相结合，深入和浅出，具有可操作性；

（2）依据泡沫混凝土墙体的施工技术和工程质量要求及验证试验数据，明确材料、设计、施工、质量验收的具体要求，做到技术先进、安全适用、经济合理；

（3）本规程将充分参考现行国家、行业标准、地方标准，避免矛盾和抵触；

（4） 将已有的成熟的施工技术纳入本规程，尚不成熟的施工技术暂不涉及；

（5）本规程除了为泡沫混凝土墙体的设计、施工、质量验收提供科学性外，尚应注意规程的操作性和易用性。

本规程制订过程中，编制组进行了泡沫混凝土墙体应用现状的调查研究，总结了我国泡沫混凝土墙体施工的工程实践经验，同时参考了国内外技术标准和规范，并通过大量的调研及验证试验，提出泡沫混凝土墙体的材料、设计、施工、质量验收技术要点与依据。

2.2 标准的主要内容

2.2.1 名称

标准申报与计划下达的项目名称为《泡沫混凝土墙体应用技术规程》。

2.2.2 总则

该章节规定了本规程的目的、适用范围和与国家现行标准相协调的问题。。明确了规程的制定目的，即规范泡沫混凝土墙体的设计、施工和质量检验与验收，确保其在工程应用中满足相关要求。同时，规定了规程的适用范围和编制依据，为后续章节的展开奠定了基础。

2.2.3 术语

泡沫混凝土墙体以泡沫混凝土为材料构建而成的非承重墙体结构，具有轻质、保温、隔热、隔音、防火等特性的满足建筑功能需求的墙体。

泡沫混凝土是用物理或化学方法将泡沫剂制成泡沫，再将泡沫加入到由水泥、骨料、掺合料、外加剂和水制成的料浆中，经混合搅拌、浇注成型、养护而成轻质微孔混凝土。

2.2.4 材料

该章节对泡沫混凝土墙体涉及到的胶凝材料、外加剂、泡沫剂等做出对材料性能的一般规定和具体规定。泡沫混凝土墙体使用的原材料应符合国家节能、节材、环保的产业政策。原材料不仅要求性能稳定，对人体无害，而且对环境不能造成污染，并可实现资源综合利用。生产企业、设计单位不得采用国家限制和禁止使用的材料和制品，如黏土、石棉及含石棉制品，含有辐射超标的各类工业废渣等。目前复合墙体所用到的组成材料，多数均已有各自的产品标准，标准中对材料性能及其原材料都有严格的规定。泡沫混凝土墙体所用材料无论有无各自的产品标准，均应符合现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574对建筑工程中墙体材料的统一要求，此外在安全、防火、环保等方面均应符合现行相关标准。

现行相关国标行标对泡沫混凝土的原材料、固定及连接材料、密封材料的材料性能和施工性能均有相关规定，因此本规程规定了各类原材料所需满足的对应现行标准要求。此外，根据泡沫混凝土墙体施工应用的技术要求、质量要求和安全要求，对泡沫混凝土墙体的类型、原材料种类、发泡形式等做出规定；对泡沫混凝土墙体的性能指标、规格尺寸、施工设计、抗震设计及墙体结构设计做出了规定。主要标准条款的编制目的、依据见标准条文说明。

2.2.5设计

根据泡沫混凝土墙体的施工要求、质量要求、安全要求，结合现行相关标准规程，对泡沫混凝土墙体的设计做出规定，包括墙体的一般规定和对泡沫混凝土墙体的高厚比验算、抗震设计、墙体结构设计。泡沫混凝土墙体的设计应符合国家对该类建筑墙体的各项基本要求，并且与整体建筑物相协调，同时应根据泡沫混凝土墙体的技术特点、材料特性、使用要求、功能需求等，参考现行相关工程设计、应用标准，结合施工案例和施工经验，对整体和局部的设计要点、参数做出规定。主要标准条款的编制目的、依据见标准条文说明。

2.2.6 施工

本章节根据泡沫混凝土墙体的设计要求、施工特点和工程案例施工经验和数据，参考现行相关工程应用标准，对泡沫混凝土墙体的一般施工要求、施工准备、模板与钢筋工程安装拆除要求、泡沫混凝土浇筑、泵送泡沫混凝土和养护等施工细节做出规定。施工一般规定对整体施工方案、施工基本操作、施工设备、安全防护等方面进行细节要求。根据泡沫混凝土的材料特性和养护要求，对其浇筑施工方法和养护细节进行规定。主要标准条款的编制目的、依据见标准条文说明。

2.2.7 质量验收

本章节根据建筑物工程质量验收的一般要求和泡沫混凝土墙体的特点，参考相关工程技术标准，结合工程案例的质量验收经验，制定了泡沫混凝土墙体工程质量验收的一般规定，对泡沫混凝土墙体的各个原材料、墙体成品进行质量验收；同时对泡沫混凝土拌合物的工作性能、泡沫混凝土浇筑、墙体工程的外观质量、墙体位置和尺寸偏差、成品墙体性能指标等工程环节的质量验收进行了规定，包括验收要求和验收方法，每个环节的质量验收根据重要程度分为主控项目和一般项目，以便进行高效验收。主要标准条款的编制目的、依据见标准条文说明。

2.2.8 本规程用词说明

对本规程条文中要求严格程度不同的用词和按其他标准执行的写法进行说明，以方便对本规程的理解和使用。

2.2.9 引用标准名录

标准中共引用了21项现行国家标准和10项行业标准。凡是注日期的引用标准，仅所注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

2.2.10 条文说明

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条的顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但条文说明不具备与规程正文同等的标准效力，仅供读者作为理解和把握规程规定的参考。

3 验证试验

3.1 试验背景

标准编制组在中国混凝土与水泥制品协会泡沫混凝土分会支持下，对国内8个泡沫混凝土墙体施工应用工程进行技术信息和数据收集，作为标准制定的重要依据。

表2 泡沫混凝土墙体技术信息和数据来源工程项目

| 编号 | 工程项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 德州市夏津县公望府小区项目 |
| 2 | 青岛市中科建工写字楼项目 |
| 3 | 黄岛市经控智联谷二期办公楼项目 |
| 4 | 威海市积翠苑小区项目 |
| 5 | 北京市房山区青龙湖低层住宅楼 |
| 6 | 马鞍山市智慧小镇住宅楼 |
| 7 | 茌平市喜园小区项目 |
| 8 | 郑州市大河社区安置房 |
| 9 | 眉山市洪雅县青杠坪茶客小镇商业住宅楼 |
| 10 | 拉萨市援建项目住宅楼 |
| 11 | 绍兴市新昌县三花集团办公楼隔墙 |
| 12 | 上海市嘉定区菊园31、32 地块共有产权房内隔墙 |

受《泡沫混凝土墙体应用技术规程》团体标准起草小组的委托，负责起草单位建筑材料工业技术监督研究中心下属的建筑材料行业水泥基建筑节能材料重点实验室和建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心承担了《泡沫混凝土墙体应用技术规程》团体标准的主要验证试验工作，东南大学、北京建筑大学等单位也承担部分验证试验工作。

根据标准编制组工作会议研究结果，对依照本规程初稿进行泡沫混凝土墙体施工建设的7个验证试验案例工程进行墙体质量验收，并对工程中按照本规程初稿技术方法单独制备的8面墙体样品进行性能验证试验。验证试验内容包括：墙体干密度、抗压强度、单点吊挂力、抗冲击性能、空气声隔声量、软化系数、吸水率、抗冻性、导热系数。

3.2 试验方法

按照JG/T 266-2011《泡沫混凝土》中规定的试验方法进行泡沫混凝土干密度、抗压强度、吸水率试验，按照JG/T 169-2016《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》中规定的试验方法进行墙体单点吊挂力、抗冲击性能试验，按照GB/T 19889.3-2005《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分：建筑构件空气隔声的实验室测量》进行空气声隔声量试验，按照GB/T 20473-2025《建筑保温砂浆》试验方法进行墙体软化系数试验，按照JGJ/T 341-2014《泡沫混凝土应用技术规程》中规定的试验方法进行墙体抗冻性试验，按照GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》中规定的试验方法进行墙体导热系数试验。

- 3.3试验结果与分析

- 8组样品的试验结果如表3所示。

表3 泡沫混凝土墙体试验数据

| 样品序号 | 工程质量验收结果 | 干密度(kg/m3) | 抗压强度 （MPa） | 吸水率 （%） | 软化 系数 | 导热系数(W/m2.K) | 空气声隔声量(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格 | 584 | 3.7 | 16.8 | 0.86 | 0.14 | 41 |
| 2 | 合格 | 611 | 4.1 | 15.7 | 0.87 | 0.11 | 43 |
| 3 | 合格 | 708 | 4.3 | 13.1 | 0.89 | 0.17 | 45 |
| 4 | 合格 | 893 | 5.6 | 11.5 | 0.91 | 0.23 | 48 |
| 5 | 合格 | 796 | 4.7 | 13.4 | 0.88 | 0.19 | 46 |
| 6 | 合格 | 980 | 6.1 | 10.3 | 0.92 | 0.25 | 50 |
| 7 | 合格 | 1024 | 6.7 | 9.8 | 0.94 | 0.26 | 53 |
| 8 | 合格 | 823 | 4.8 | 12.7 | 0.89 | 0.20 | 47 |
| 样品序号 | 吊挂力 |  |  |  |  | 抗冲击性能 |  |
| 1 | 荷载1000N静置24h，墙面无宽度超过0.5mm的裂缝 |  |  |  |  | 经5次抗冲击试验后墙面无裂缝 |  |
| 2 | 荷载1000N静置24h，墙面无宽度超过0.5mm的裂缝 |  |  |  |  | 经5次抗冲击试验后墙面无裂缝 |  |
| 3 | 荷载1000N静置24h，墙面无宽度超过0.5mm的裂缝 |  |  |  |  | 经5次抗冲击试验后墙面无裂缝 |  |
| 4 | 荷载1000N静置24h，墙面无宽度超过0.5mm的裂缝 |  |  |  |  | 经5次抗冲击试验后墙面无裂缝 |  |
| 5 | 荷载1000N静置24h，墙面无宽度超过0.5mm的裂缝 |  |  |  |  | 经5次抗冲击试验后墙面无裂缝 |  |
| 6 | 荷载1000N静置24h，墙面无宽度超过0.5mm的裂缝 |  |  |  |  | 经5次抗冲击试验后墙面无裂缝 |  |
| 7 | 荷载1000N静置24h，墙面无宽度超过0.5mm的裂缝 |  |  |  |  | 经5次抗冲击试验后墙面无裂缝 |  |
| 8 | 荷载1000N静置24h，墙面无宽度超过0.5mm的裂缝 |  |  |  |  | 经5次抗冲击试验后墙面无裂缝 |  |

从对泡沫混凝土墙体的验收和验证试验结果来看，按照本规程初稿进行设计施工的复合墙体工程均验收合格，且墙体的基本性能均符合设计和使用要求。

4标准中涉及专利的情况说明

经检索，本规程所列技术内容没有涉及专利和知识产权的情况。

5产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

泡沫混凝土墙体作为一种新型建筑材料，近年来在我国得到了广泛的关注和发展。其独特的防火（A级）、保温、轻质、抗震、隔音、节能、环保、耐久性好以及施工简便等优点，使得泡沫混凝土墙体在建筑行业中的应用日益广泛。目前，泡沫混凝土墙体的产业化进程已经取得了显著的成果。国内已经涌现出了一批专业的泡沫混凝土墙体生产企业，这些企业不仅具备先进的生产技术和设备，还拥有完善的生产管理体系和质量控制体系，能够生产出质量稳定、性能优异的泡沫混凝土墙体产品。

同时，随着国家对绿色建筑和节能减排政策的不断推进，泡沫混凝土墙体作为一种低碳环保的建筑材料，得到了政府的大力支持和推广。在政策的引导下，越来越多的建筑工程开始采用泡沫混凝土墙体，这进一步推动了泡沫混凝土墙体的产业化进程。

泡沫混凝土墙体推广应用有以下几大优势：1.泡沫混凝土墙体具有轻质、高强、保温隔热、隔音降噪等优异性能，能够满足现代建筑对材料性能的高要求。同时，其施工简便、速度快，能够大大缩短工期，降低施工成本。2. 随着城市化进程的加快和人们对居住环境要求的提高，绿色建筑和节能建筑成为了市场的主流趋势。泡沫混凝土墙体作为一种低碳环保的建筑材料，符合市场的需求和发展方向，具有广阔的市场前景。3. 国家对于绿色建筑和节能减排政策的大力推广，为泡沫混凝土墙体的推广应用提供了有力的政策保障。政府通过出台一系列优惠政策和补贴措施，鼓励企业采用泡沫混凝土墙体等新型建筑材料，推动建筑行业的绿色发展。4. 泡沫混凝土墙体在生产过程中能够大量利用工业废弃物和建筑垃圾等原材料，实现了资源的循环利用和环境的保护。同时，其在使用过程中能够减少能源消耗和碳排放，为环境保护做出了积极贡献。

目前我国泡沫混凝土年产超过6000万m3，且每年保持约10%以上的增长率。泡沫混凝土墙体也因其特性近些年市场需求、市场容量巨大。泡沫混凝土墙体具有轻质、自保温、抗震的特性，能够提高建筑物的节能减排。该墙体技术施工快捷高效、成本低，节约人力，特别适合我国住宅、公共建筑、冷链物流内墙及外墙；同时我国广大农村地区的房屋建造也有很大应用前景。泡沫混凝土墙体所用泡沫混凝土可大量消纳粉煤灰、矿渣、钢渣、建筑垃圾等工业固废，加上泡沫混凝土材料本身轻质多孔，对原材料的消耗少，因此该墙体完全符合低碳环保利废的国家发展政策。本规程的制定能够大幅度提高泡沫混凝土墙体的施工安全，且各类泡沫混凝土智能一体化浇筑设备和可移动设备的大规模应用大幅度降低了施工人员的劳动强度，施工效率大大提高。本规程与相关的产品标准相协同，为生产设计施工单位提供必要的依据。本规程的制定符合生态文明的要求，符合安全发展的要求，符合行业共同利益的要求，符合广大建材职工的迫切要求，符合人民的要求；本规程与技术迭代同步，与文明发展同行，与市场需求相配，与生态环境相容，为建筑及土木工程提供了更新、更好、更适用、更健康、更安全的应用技术。因此本规程的制定完全契合建材行业“宜业尚品、造福人类”的发展新理念、新目标。

6 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况

本规程未采用国际标准和国外先进标准，国际、国外尚无本规程的同类标准。

7 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本规程与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。本规程以现行国家对建筑设计施工的相关强制性标准为基础，在满足国家有关结构安全、防火安全和环境保护规定的基础上结合泡沫混凝土墙体的技术特征和施工特性，大量引用和参考用现有标准规范。本规程应与国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ 75、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118、《建筑设计防火规范》GB 50016、《墙体材料应用统一技术规范》GB50574、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411配套使用。本规程与现有相关标准属于互补关系，与JC/T 2458《聚苯乙烯颗粒泡沫混凝土》、JC/T 2459《陶粒泡沫混凝土》、JC/T 2773《填筑用泡沫混凝土》、JG/T 266《泡沫混凝土》、JGJ/T 341-2014《泡沫混凝土应用技术规程》等泡沫混凝土相关标准规程具有良好的协调性。

8 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9 标准性质的建议说明

建议本规程为建材行业推荐性标准。

10 贯彻标准的要求和措施建议

鉴于我国建筑土木工程对节能环保快捷高效高性价比的墙体施工技术的迫切需求以及各泡沫混凝土墙体设计施工应用单位对本规程能够尽快实施的急迫需要，希望本规程在保证质量的前提下，能够尽快发布实施。

11 废止现行相关标准的建议

无。

12 其它应予说明的事项

无。