·····

《混凝土和砂浆用再生黏土砖粉》

编制说明

（报批稿）

二零二五年一月

目录

1 标准编制工作简况	2

2 市场应用情况	4

3 标准制定的必要性及意义	4

4 主要工作过程	4

5 标准编制原则和主要内容	5

6 主要验证试验分析	7

7 主要验证试验样品	10

8 知识产权说明	10

9 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况	10

10 采用国际标准和国外先进性标准情况	11

11 与现行的相关法律、法规、规章及相关标准（包括强制性标准）的协调性	11

12 重大分歧意见的处理经过和依据	13

13 标准性质的建议说明	13

14 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）	13

15 废止现行相关标准的建议	13

16 其它说明	13

T/CBMF XXXX-202X《混凝土和砂浆用再生黏土砖粉》

中国建材联合会团体标准编制说明

标准编制工作简况

任务来源

- 根据中国建筑材料联合会《关于下达2022年第一批协会标准制定计划的通知》（中建材联标发[2022]5号）的要求，由天津城建大学、建筑材料工业技术监督研究中心、深圳大学等单位共同负责起草计划号2022-05-xbjh协会标准《混凝土和砂浆用再生砖粉》。

- 2024年11月18日，召开标准研讨会，专家建议标准名称改为《混凝土和砂浆用再生黏土砖粉》。

起草单位

本标准由天津城建大学、建筑材料工业技术监督研究中心、深圳大学等单位共同起草。

任务分工

- 本次标准起草单位任务分工见表1。

- 表1标准编制起草单位任务分工明细

| 起草单位及协助单位 | 承担主要工作 |
| --- | --- |
| 天津城建大学 | 负责标准编制过程的全面协调，把握标准工作的整体进度及方向、验证试验及标准文本编制、资料收集等工作 |
| 建筑材料工业技术监督研究中心 | 负责标准起草、验证试验样品联系、收集和辅助验证试验等工作 |
| 深圳大学 | 负责标准起草、验证试验样品联系、收集和辅助验证试验等工作 |
| 天津市旺滕达筑路材料有限公司 | 负责标准起草、验证试验样品联系、收集和辅助验证试验等工作 |
| 浙江交通资源投资有限公司 | 负责标准起草、验证试验样品联系、收集和辅助验证试验等工作 |
| 浙江交投矿业有限公司 | 负责标准起草、验证试验样品联系、收集和辅助验证试验等工作 |
| 深圳市正非检测科技有限公司 | 负责标准起草、验证试验样品联系、收集和辅助验证试验等工作 |
| 深圳市太科检测有限公司 | 负责资料收集工作和验证数据的分析工作 |
| 广东省正恒检测科技有限公司 | 负责资料收集工作和验证数据的分析工作 |
| 天津津贝尔检测有限公司 | 负责资料收集工作和验证数据的分析工作 |
| 中建八局天津建设工程有限公司 | 负责验证试验样品和工程应用情况的提供 |
| 深圳市业昕工程检测有限公司 | 负责资料收集工作和验证数据的分析工作 |
| 浙江磊帮新型建材有限公司 | 负责验证试验样品的提供和验证数据的分析工作 |
| 深圳市盐田港建筑工程检测 有限公司 | 负责验证试验工作 |
| 深圳市土木检测有限公司 | 负责验证试验工作 |
| 深圳市永基建筑工程检验 有限公司 | 负责验证试验工作 |
| 深圳市天博检测技术有限公司 | 负责验证试验工作 |
| 江苏乾禧环保科技有限公司 | 负责验证试验工作 |
| 天津大学 | 负责验证试验工作 |
| 上海建工建材科技集团股份 有限公司 | 负责验证试验样品和工程应用情况的提供 |
| 深圳信息职业技术学院 | 负责验证试验工作 |
| 中铁建大桥工程局集团建筑装配科技有限公司 | 负责验证试验样品和工程应用情况的提供 |
| 天津三建建筑工程有限公司 | 负责验证试验样品和工程应用情况的提供 |
| 天津恒隆建筑工程技术检验 有限公司 | 负责验证试验工作 |

市场应用情况

再生黏土砖粉是建筑垃圾资源化利用的重要途径，可以替代粉煤灰作为矿物掺合料，应用于各类再生混凝土、砂浆、砌块、道路用无机混合料等。目前已在天津市静海区团泊西公路示范工程项目中道路水稳层得到应用。再生黏土砖粉取代率在30%~50%范围内，可获得良好的施工性。配制出的再生黏土砖粉混凝土属于高性能再生黏土砖粉混凝土。在保证性能的同时，能够有效消纳固废和降低碳排放，可以进行推广使用。

标准制定的必要性及意义

再生黏土砖粉可以替代水泥、粉煤灰等材料，作为掺合料用于制备混凝土、砂浆等制品，可有效解决碳排放量超标等环境污染问题，响应国家“双碳”战略目标，实现节能减排和大宗固废再生黏土砖类建筑垃圾的资源化利用，符合可持续发展的要求。

现有标准存在的问题

再生黏土砖粉相关实验数据表明，其与JG/T 573-2020《混凝土和砂浆用再生微粉》标准在活性指数等性能方面存在较大差异，故考虑针对再生黏土砖粉制定相关标准。再生黏土砖粉新标准对活性指数要求更加严格，对于I级再生黏土砖粉要求活性指数≥75.0，II级再生黏土砖粉要求活性指数≥65.0。新标准中既包含了上述标准中的原有技术指标项目，并且还新增了流动度比和初凝时间比两个指标，为混凝土的施工提供技术参数。新标准更全面的对再生黏土砖粉的性能进行分析，能够为市场应用提供质量控制依据，保证产品质量，制造高品质再生黏土砖粉，提高混凝土、砂浆制品质量。因此，新标准的制定是非常有必要的。

主要工作过程

- 2022年2月-2024年11月，开展调研工作，筹备编制组，开编制规范的第一次会议，收集各方对编制规范的期望与建议，确定各单位分工并负责撰写所负责章节的文字内容形成初稿；

- 2024年11月18日，召开标准研讨会，专家建议标准名称改为《混凝土和砂浆用再生黏土砖粉》

- 2024年11月-2025年1月，按照专家意见完成修改；

- 2025年1月-2025年3月，开始面向社会征求意见；

- 2025年3月-2025年4月，开展编制规范的第二次会议，进行标准的审查，确定规程完整版。

- 2025年4月-2025年6月，完成规程报批。

标准编制原则和主要内容

标准制定原则

- 根据GB/T 1.1-2020给出的原则编写。参考国家标准GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》和建筑工业行业标准JG/T 573-2020《混凝土和砂浆用再生微粉》以及其他相关国家标准和行业标准进行编写。

标准的主要内容说明

范围

- 《混凝土和砂浆用再生黏土砖粉》由九章组成，其内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、包装和标志、贮存和运输。

规范性引用文件

- 本文件采用有关的国家标准和行业标准。列出的标准均是文件正文中所出现的标准。

术语和定义

术语和定义是对文件中有关名词的释义。本文件针对再生黏土砖粉给予明确定义。

分类与标记

- 再生黏土砖粉按粒径大小分为Ⅰ级和Ⅱ级两个类别。

- 按再生黏土砖粉产品代号-分类代号-标准编号进行标记。

要求

再生黏土砖粉的技术指标要求

- 再生黏土砖粉的技术指标应符合表1的规定。

表1 技术指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 细度（45μm方孔筛筛余）/% | ≤30.0 | ≤45.0 |
| 活性指数/% | ≥75.0 | ≥65.0 |
| 流动度比/% | ≥90 | ≥80 |
| 初凝时间比/% | ≤150 |  |
| 安定性（沸煮法） | 合格 |  |
| 含水量/% | ≤1.0 |  |
| 亚甲蓝MB值 | ＜1.4 |  |
| 氯离子含量（质量分数）/% | ≤0.06 |  |
| 三氧化硫含量（质量分数）/% | ≤3.0 |  |

其他要求

再生黏土砖粉的放射性核素限量应符合GB 6566的规定；再生黏土砖粉中的碱含量应按Na2O+0.658K2O计算值表示，当再生黏土砖粉应用中有碱含量限制要求时，由供需双方协商确定。

试验方法

本标准针对不同的技术指标大多数引用现行方法标准进行试验。细度按GB/T 1345中45 μm负压筛析法进行；安定性按GB/T 1346的规定进行；含水量按GB/T 1596中的规定进行；亚甲蓝MB值按GB/T 30190的规定进行；氯离子含量、三氧化硫含量、碱含量按GB/T 176的规定进行；放射性按GB 6566的规定进行；流动度比和活性指数按附录A的规定进行；初凝时间比按附录B的规定进行。

附录A是“再生黏土砖粉流动度比、活性指数测定方法”，主要是参照GB/T 17671中规定的试验方法进行流动度比和活性指数的测定。附录B是“再生黏土砖粉初凝时间比测定方法”，主要是参照GB/T 1346中规定的试验方法进行初凝时间比的测定。

主要验证试验分析

- 对文件中涉及到的技术指标全部进行了验证试验，选用同一批次再生黏土砖粉，对细度、活性指数、流动度比、初凝时间比、含水量、亚甲蓝MB值、氯离子含量、三氧化硫含量、安定性（沸煮法）10个技术指标进行验证试验，每个技术指标项目设置10组样品，样品编号为1-10，以下是验证试验的数据及分析情况：

细度

再生黏土砖粉的细度验证试验结果见表2。

表2 技术要求-细度（45 μm方孔筛筛余）

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细度/% | 9.3 | 24.4 | 47.0 | 45.8 | 28.2 | 25.6 | 31.1 | 52.3 | 4.9 | 10.3 |

- 10组样品中，有4组的实验数据超过了30.0%（其中有2组实验数据超过45.0%，有1组实验数据超过50.0%），细度作为掺合料的重要指标之一，参考JG/T 573-2020《混凝土和砂浆用再生微粉》和GB/T1956-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》中的规定，将细度（45μm方孔筛筛余）分为两个等级。其中，Ⅰ级再生黏土砖粉细度（45μm方孔筛筛余）≤30.0%，Ⅱ级再生黏土砖粉细度（45μm方孔筛筛余）≤45.0%。

活性指数

再生黏土砖粉的活性指数验证试验结果见表3。

表3 技术要求-活性指数

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性指数% | 81.2 | 74.0 | 66.8 | 68.2 | 75.3 | 73.2 | 72.1 | 63.4 | 80.7 | 76.3 |

10组样品中，有1组的实验数据低于65.0%，有4组的实验数据高于75.0%，有5组的实验数据位于65.0%-75.0%。参考JG/T 573-2020《混凝土和砂浆用再生微粉》中的规定，同时结合再生黏土砖粉相较于其他类再生微粉具有更高的活性指数，将再生黏土砖粉活性指数分为两个等级。其中，Ⅰ级再生黏土砖粉活性指数≥75.0%，Ⅱ级再生黏土砖粉活性指数≥65.00%。

流动度比

- 再生黏土砖粉的流动度比验证试验结果见表4。

表4 技术要求-流动度比

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动度比% | 91 | 92 | 81 | 82 | 93 | 90 | 90 | 83 | 81 | 78 |

10组样品中，有5组的实验数据低于90%（其中，有4组的实验数据高于80%，有1组的实验数据低于80%）。考虑到再生黏土砖粉的品质可能对流动度影响较大，故将再生黏土砖粉流动度比分为两个等级。其中，Ⅰ级再生黏土砖粉流动度比≥90%，Ⅱ级再生黏土砖粉流动度比≥80%。

初凝时间比

再生黏土砖粉的初凝时间比验证试验结果见表6。

表6 技术要求-初凝时间比

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初凝时间比% | 110 | 122 | 138 | 117 | 129 | 127 | 113 | 119 | 101 | 134 |

10组样品中，所有组的实验数据均位于100%-150%之间。由于再生黏土砖粉具有一定的缓凝作用，因此将再生黏土砖粉初凝时间比定为≤150%。

含水量

再生黏土砖粉的含水量验证试验结果见表7。

表7 技术要求-含水量

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水量% | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.5 |

10组样品中，有2组的实验数据超过了1.0%。含水量只需满足使用要求即可，因此参考JG/T 573-2020《混凝土和砂浆用再生微粉》和GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》中的规定，将再生黏土砖粉含水量定为≤1.0%。

亚甲蓝MB值

再生黏土砖粉的亚甲蓝MB值验证试验结果见表8。

表8 技术要求-亚甲蓝MB值

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亚甲蓝MB值 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.8 |

10组样品中，有3组的实验数据超过了1.4。石粉含量的高低对于再生黏土砖粉流动度及活性指数等性能均会造成不同程度的负面影响，因此参考JG/T 573-2020《混凝土和砂浆用再生微粉》中的规定，将再生黏土砖粉亚甲蓝MB值的含量定为＜1.4。

氯离子含量

再生黏土砖粉的氯离子含量验证试验结果见表9。

表9 技术要求-氯离子含量

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯离子含量% | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |

10组样品中，有2组的实验数据超过了0.06%。氯离子含量的高低会出现需水量比增加从而导致水泥基材料施工难度增加等负面影响，因此参考JG/T 573-2020《混凝土和砂浆用再生微粉》中的规定，将再生黏土砖粉中氯离子含量定为≤0.06%。

三氧化硫含量

再生黏土砖粉的三氧化硫含量验证试验结果见表10。

表10 技术要求-三氧化硫含量

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO3含量% | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |

10组样品中，有2组的实验数据达到1.0%。三氧化硫含量过高会导致安定性不良，因此参考JG/T 573-2020《混凝土和砂浆用再生微粉》和GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》中的规定，将再生黏土砖粉三氧化硫含量定为≤3.0%。

安定性

再生黏土砖粉的安定性验证试验结果见表11。

表11 技术要求-安定性

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安定性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

所有10组样品的安定性均满足GB/T 1346《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》中的规定。

主要验证试验样品

对每个技术指标对应的10组样品进行验证试验后单项合格率统计如下表12所示。

表12 样品合格率统计

| 指标 | 细度 | 活性指数 | 流动度比 | 需水量比 | 初凝时间比 | 安定性 | 含水量 | 亚甲蓝 MB值 | 氯离子含量 | 三氧化硫含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项 合格率/% | 90 | 90 | 90 | 80 | 100 | 100 | 80 | 70 | 80 | 100 |

每个技术指标对应的10组样品单项合格率均在70%以上。

知识产权说明

无。

产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

废弃黏土砖再生黏土砖粉后，利用其潜在的火山灰效应，可以部分取代水泥或者用再生黏土砖粉作为烧制水泥的掺合料，作为水泥混凝土的掺合料或者掺入制成砂浆，可以解决废弃黏土砖的再生利用问题。

本文件的实施，能够推动混合建筑垃圾制备的再生材料及其再生制品在混凝土、道路基层、砂浆、路面砖等道路工程领域、保温领域以及结构承重等领域中的应用，且具有非常大的产业带动作用，可带动生产设备企业、再生材料生产企业、再生材料应用企业（混凝土、砂浆、砖、道路基层等）的发展，从而促进实体经济的发展，带动就业等系列社会和经济效应。

采用国际标准和国外先进性标准情况

- 未采用国际标准或国外先进标准。

与现行的相关法律、法规、规章及相关标准（包括强制性标准）的协调性

本文件在制定程序及标准格式方面，符合GB/T 1.1-2020规范。经调研，本标准符合现行的相关法律、法规、规章及相关标准（包括强制性标准）的要求。目前，与《混凝土和砂浆用再生黏土砖粉》指标相关的国内标准有JG/T 573-2020《混凝土和砂浆用再生微粉》，本文件与上述标准对标情况见表13。差异性如下：

表13 本文件和JG/T 573-2020《混凝土和砂浆用再生微粉》对比

| 项目 | 本文件 |  | 混凝土和砂浆用再生微粉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标 |  | 指标 |  |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 细度（45μm方孔筛筛余）/% | ≤30.0（持平） | ≤45.0（持平） | ≤30.0 | ≤45.0 |
| 活性指数/% | ≥75.0（严格） | ≥65.0（严格） | ≥70 | ≥60 |
| 流动度比/%（新增） | ≥90 | ≥80 | 无 |  |
| 初凝时间比/%（新增） | ≤150 |  | 无 |  |
| 安定性（沸煮法） | 合格 |  | 合格 |  |
| 含水量/% | ≤1.0（持平） |  | ≤1.0 |  |
| 亚甲蓝MB值 | ＜1.4 |  | ＜1.4 |  |
| 氯离子含量/% | ≤0.06 |  | ≤0.06 |  |
| 三氧化硫含量/% | ≤3.0（持平） |  | ≤3.0（持平） |  |

本文件与JG/T 573-2020《混凝土和砂浆用再生微粉》相比有以下不同：

- 新增流动度比和初凝时间比两个指标；

- 对活性指数的要求更加严格；

本标准与其他标准技术指标项目的对比如下表14。

表14 本文件和其他标准技术指标项目对比

| 标准 | 技术指标 | 指标数量 |
| --- | --- | --- |
| 本文件 | 活性指数、细度、含水量、氯离子含量、SO3含量、安定性、流动度比、初凝时间比、 亚甲蓝MB值 | 9 |
| JG/T 573-2020 《混凝土和砂浆用再生微粉》 | 活性指数、细度、含水量、氯离子含量、SO3含量、需水量比、安定性、流动度2h经时变化量、 亚甲蓝MB值 | 9 |
| GB/T 1596-2017 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 | 活性指数、细度、含水量、SO3含量、安定性、 烧失量、需水量比、游离氧化钙含量、密度、SiO2+Al2O3+Fe2O3总质量分数 | 10 |
| GB/T 27690-2011 《砂浆和混凝土用硅灰》 | 活性指数、比表面积、含水率、氯含量、 需水量比、固含量、烧失量、总碱量、SiO2含量、 放射性、抗氯离子渗透、抑制碱骨料反应性 | 12 |
| GB/T 18046-2017 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 | 活性指数、比表面积、含水量、氯离子、SO3含量、烧失量、流动度比、密度、初凝时间比、不溶物、玻璃体含量、放射性 | 12 |
| GB/T 20491-2017 《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》 | 活性 指数、比表面积、含水率、氯离子含量、SO3含量、安定性、游离氧化钙含量、流动度比、密度 | 9 |

重大分歧意见的处理经过和依据

无。

标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性标准。

贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

标准颁布实施后，将根据标准在实施过程中出现的问题和经济、社会效果，并结合行业政策总结经验，及时列入宣贯计划，做好标准的宣贯工作，切实加大对标准的宣传贯彻力度，针对所有此类材料的生产商、销售商、使用单位都能了解、掌握标准条款，真正意义上用标准控制产品质量，要充分利用网络、会议、培训等多种形式，加强对新标准的解读，为新标准的顺利实施奠定良好的基础。

废止现行相关标准的建议

- 本标准是第一次制定，未发现有需要废止的现行相关标准。

其它说明

无。