ICS 91.100.30

CCS Q13

备案号：

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

花岗岩石粉在混凝土中应用技术规范

（草案）

Technical code for application of granite powder in concrete

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

目    次

1　总  则	1

2　术  语	2

3  原材料	3

3.1　花岗岩石粉	3

3.2 混凝土其他原材料	3

4　混凝土性能	5

4.1　拌合物性能	5

4.2　力学性能	5

4.3　长期性能与耐久性能	6

5　配合比设计	7

6　施  工	9

6.1　一般规定	9

6.2　原材料贮存与计量	9

6.3　搅拌与运输	10

6.4　浇筑	10

6.5　养护	10

7  质量检验	12

7.1　原材料质量检验	12

7.2  混凝土拌合物性能检验	12

7.3　硬化混凝土性能检验	12

附　录　A 花岗岩石粉亚甲蓝值试验方法	14

前  言

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2023年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2023〕291号）的要求，本规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内和国际标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规范。

本规范共分为7章，主要技术内容包括：1. 总则；2. 术语；3. 原材料；4. 混凝土性能；5. 配合比设计；6. 施工；7. 质量检验。

本规范的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规范的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规范由中国建筑材料联合会负责管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮编：100013）。

本文件负责起草单位：中国建筑科学研究院有限公司。

本文件参加起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件主要审查人：。

- 1　总  则

- 为促进固废利用，规范花岗岩石粉在混凝土中的应用，保障工程质量，做到技术先进、经济合理，制定本规范。

- 本规范适用于花岗岩石粉作为矿物掺合料在混凝土中的应用。

- 花岗岩石粉在混凝土中的应用除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2　术  语

- 花岗岩石粉　granite stone powder

  - 以主要成分为氧化硅和氧化铝的花岗岩为原料，经粉磨至规定细度的粉状材料或机制砂生产过程中产生的收尘粉。

- 矿物掺合料　mineral admixture

  - 以硅、铝、钙等一种或多种氧化物为主要成分，具有规定细度，掺入混凝土中能改善混凝土性能的粉体材料。

- 花岗岩石粉影响系数　influence value of granite stone powder

  - 在推算掺加花岗岩石粉的胶凝材料28d 胶砂抗压强度时，用于折减水泥28d 胶砂抗压强度的系数，为无量纲的数值，记为γH。

- 花岗岩石粉亚甲蓝值（MBF值） methylene blue number of limestone powder

  - 用于判定花岗岩石粉吸附性的指标。

- 3  原材料

  - 3.1　花岗岩石粉

- 3.1.1 花岗岩石粉放射性核素限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的有关规定。

- 3.1.2 花岗岩石粉的技术指标和测试方法应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2　花岗岩石粉技术指标和测试方法

| 项目 |  | 技术指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细度（45µm方孔筛筛余，%） | Ⅰ 级 | ≤15 | 按现行国家标准《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345水筛法进行试验，并将水泥替代为花岗岩石粉后进行测定。 |
|  | Ⅱ 级 | ≤30，＞15 |  |
| 抗压强度比（%） | 7d | ≥60 | 按现行国家标准《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》GB/T 35164进行试验，并将石灰石粉替代为花岗岩石粉后进行测定 |
|  | 28d | ≥60 |  |
| 流动度比（%） |  | ≥80 |  |
| 含水量（%） |  | ≤1.0 |  |
| MBF值（g/kg） |  | ≤5.6 | 按附录A进行试验 |
| 氯离子含量（%） |  | ≤0.06 | 按现行国家标准《水泥化学分析方法》GB/T 176进行试验 |
| 三氧化硫含量（%） |  | ≤3.5 |  |

- 3.1.3 花岗岩石粉中的碱含量应按Na2O当量计，以Na2O+0.658K2O计算值表示。当花岗岩石粉应用中有碱含量要求时，由供需双方协商确定是否采用。花岗岩石粉Na2O和K2O含量的检验方法应按现行国家标准《水泥化学分析方法》GB/T 176的有关规定进行测试。

  - 3.2 混凝土其他原材料

- 水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，水泥应符合《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定。

- 花岗岩石粉与其他矿物掺合料复合使用时，其他矿物掺合料应符合现行国家标准《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003的有关规定。

- 普通混凝土用骨料应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 或 《建设用砂》GB/T 14684、《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 的规定，高性能混凝土用骨料宜符合《高性能混凝土用骨料》JGJ/T 568 的规定；海砂应符合《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206 的规定。

- 外加剂应符合 《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土膨胀剂》GB/T 23439、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 的规定，聚羧酸系高性能减水剂还应符合《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223的规定。外加剂与石粉、水泥和其他矿物掺合料的适应性应经试验验证。

- 混凝土用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定。

- 4　混凝土性能

  - 4.1　拌合物性能

- 掺花岗岩石粉的混凝土拌合物应具有良好的工作性，凝结时间应满足施工要求。

- 花岗岩石粉混凝土拌合物坍落度和扩展度的等级划分应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

- 花岗岩石粉混凝土拌合物坍落度和扩展度的实测值与控制目标值的允许偏差应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

- 花岗岩石粉混凝土含气量实测值不宜大于7 %。冻融环境条件下的混凝土拌合物含气量应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476 的规定。无抗冻要求的一般环境条件下掺用引气剂或引气型外加剂混凝土拌合物的含气量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164 的规定。

- 花岗岩石粉混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量实测值应符合表4.1.4的规定。

- 表4.1.4  花岗岩石粉混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量

| 环境条件 | 水溶性氯离子最大含量a（%，按胶凝材料用量的质量百分比计） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钢筋混凝土 | 预应力混凝土 | 素混凝土 |
| 干燥环境 | 0.30 | 0.06 | 1.0 |
| 潮湿但不含氯离子的环境 | 0.20 |  |  |
| 潮湿且含有氯离子的环境 | 0.10 |  |  |
| 除冰盐等侵蚀性物质的腐蚀环境、盐渍土环境 | 0.06 |  |  |
| a 水溶性氯离子含量测试结果数据处理时，辅助胶凝材料的量不应大于硅酸盐水泥的量。当采用P·I型硅酸盐水泥时，硅酸盐水泥的量即为水泥用量；当采用除P·I型硅酸盐水泥以外的其他类型的通用硅酸盐水泥时，硅酸盐水泥的量以水泥用量减去混合材用量计算。水泥中的混合材掺量应按水泥厂家提供的出厂数据确定。 |  |  |  |

- 掺花岗岩石粉的混凝土拌合物性能试验方法应按现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50080的有关规定执行。

  - 4.2　力学性能

- 花岗岩石粉混凝土的强度等级应划分为：C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80、C85、C90、C95、C100。

- 花岗岩石粉混凝土的力学性能应满足设计和施工要求。

- 花岗岩石粉混凝土的力学性能试验方法应按现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的有关规定执行。

- 花岗岩石粉混凝土抗压强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定进行检验评定，并应合格。

  - 4.3　长期性能与耐久性能

- 当有预防碱骨料反应要求时，花岗岩石粉混凝土应符合现行国家标准《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733 的有关规定。

- 花岗岩石粉混凝土的耐久性能等级划分应符合GB/T 14902的规定。

- 花岗岩石粉混凝土耐久性能试验方法应按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082的有关规定执行。

- 花岗岩石粉混凝土的耐久性能应满足设计要求，检验评定应符合JGJ/T 193的规定。

- 5　配合比设计

- 掺花岗岩石粉的混凝土配合比设计应根据混凝土强度等级、施工性能、长期性能和耐久性能的要求，在满足设计和施工要求的条件下，参照现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的有关规定进行。

- 配合比计算时，应将花岗岩石粉用量计入胶凝材料用量。

- Ⅰ 级花岗岩石粉在混凝土中的掺量应通过试验确定。采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥时，混凝土中 Ⅰ 级花岗岩石粉最大掺量宜符合表5.0.2的规定。

表5.0.2 混凝土中Ⅰ级花岗岩石粉最大掺量（%）

| 水胶比 | 最大掺量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采用硅酸盐水泥时 | 采用普通硅酸盐水泥时 |
| ≤0.40 | 30 | 20 |
| ＞0.40 | 25 | 15 |

- Ⅱ 级花岗岩石粉宜用于强度等级为C30及以下的混凝土，掺量应通过试验确定。采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥时，混凝土中Ⅱ 级花岗岩石粉最大掺量宜符合表5.0.3的规定。

表5.0.3　混凝土中Ⅱ级花岗岩石粉最大掺量（%）

| 最大掺量 |  |
| --- | --- |
| 采用硅酸盐水泥时 | 采用普通硅酸盐水泥时 |
| 25 | 15 |

- 花岗岩石粉宜与其他矿物掺合料复掺使用，复合掺合料中花岗岩石粉组分的掺量不应超过在混凝土中单掺时的最大掺量。

- 配合比计算时，胶凝材料28d 胶砂抗压强度宜根据试验确定。当胶凝材料28d 胶砂抗压强度无实测值，且石粉掺量不超过30%时，胶凝材料28d 胶砂抗压强度值可按式（5.0.5）计算：

|  | - fb=γH fce | - （5.0.5） |
| --- | --- | --- |

- 式中：fb ——胶凝材料28d 胶砂抗压强度（MPa）；

- γH——花岗岩石粉影响系数，可按表5.0.5取值；

- fce——水泥28d 胶砂抗压强度（MPa）。

表5.0.5　花岗岩石粉影响系数

| 掺量（%） | 花岗岩石粉 |
| --- | --- |
| 0 | 1.00 |
| 10 | 0.85~0.90 |
| 15 | 0.80~0.85 |
| 20 | 0.75~0.80 |
| 25 | 0.70~0.75 |
| 30 | 0.60~0.65 |

注：采用Ⅰ级花岗岩石粉宜取上限，采用Ⅱ级花岗岩石粉宜取下限。

- 对抗裂性能有明确要求的掺花岗岩石粉的混凝土，应通过混凝土抗裂试验和收缩试验优选配合比。

- 掺花岗岩石粉的混凝土出现下列情况之一时，应重新进行配合比设计：

1　原材料产地或厂家、品种、质量等有显著变化时；

2　对混凝土性能有特殊要求时；

3　同一配合比生产间断6个月以上时。

- 掺花岗岩石粉的混凝土的生产使用配合比应进行性能验证，且每半年不应少于1次。

- 6　施  工

  - 6.1　一般规定

- 混凝土的生产应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902和《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T 328的有关规定。

- 混凝土的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土质量控制标准》GB 50164的有关规定。

- 高强混凝土、大体积混凝土的施工应分别符合现行国家标准《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281和《大体积混凝土施工标准》GB 50496的有关规定。

- 花岗岩石粉使用前，应进行与外加剂相容性试验，试验应采用工程混凝土配合比的胶凝材料组成，应符合现行行业标准《水泥与减水剂相容性试验方法》JC/T 1083的有关规定。

  - 6.2　原材料贮存与计量

- 花岗岩石粉应单独贮存，不得与水泥和其他矿物掺合料相混，并应防止受潮或被其他杂物污染。

- 其他混凝土原材料的贮存应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的有关规定。

- 原材料计量应采用电子计量设备。计量设备应能连续计量不同混凝土配合比的各种原材料，并应具有逐盘记录和储存计量结果（数据）的功能，其精度应符合现行国家标准《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171的规定。计量设备应具有法定计量部门签发的有效检定或校准证书，并应定期校验。混凝土生产单位每月应至少自检一次；每一工作班开始前，应对计量设备进行零点校准。

- 原材料的计量允许偏差不应大于表6.2.4 规定的范围，并应每班检查1次。

6.2.4　混凝土原材料计量允许偏差

| 原材料品种 | 水泥 | 骨料 | 水 | 外加剂 | 花岗岩石粉 | 其他矿物掺合料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每盘计量允许偏差/% | ±2 | ±3 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 |
| 累计计量允许偏差/% | ±1 | ±2 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 注：累计计量允许偏差是指每一运输车中各盘混凝土的每种材料计量和的偏差。 |  |  |  |  |  |  |

- 原材料计量过程中，应根据粗、细骨料含水率的变化，调整粗、细骨料和拌合用水的用量。

检验方法：检查产品合格证、有效期内的型式检验报告和进场复验报告。

  - 6.3　搅拌与运输

- 6.3.1 花岗岩石粉宜与其他胶凝材料一起投料搅拌；混凝土搅拌应采用强制式搅拌机，搅拌机应符合现行国家标准《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌机》GB/T 9142的有关规定，预拌混凝土企业生产采用的搅拌机应符合现行国家标准《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171的有关规定。

- 6.3.2 混凝土拌合物应搅拌均匀；同一盘混凝土的搅拌匀质性应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的有关规定。

- 6.3.3 混凝土搅拌的最短时间应保证混凝土拌合物搅拌均匀；当搅拌高强混凝土或冬期施工时，搅拌时间应适当延长。

- 6.3.4 炎热季节施工时，应采取遮阳、喷淋、风冷等措施降低骨料温度；搅拌混凝土时可采用冷水或掺加冰屑降低拌合物温度。

- 6.3.5 混凝土运输应采用符合现行国家标准《混凝土搅拌运输车》GB/T 26408规定的搅拌运输车，运输车在运输时应能保证混凝土拌合物均匀并不产生分层、离析。对于寒冷、严寒或炎热的天气情况，搅拌运输车的搅拌罐应有保温或隔热措施。

- 6.3.6  搅拌运输车在装料前应将搅拌罐内积水排尽，在运输过程中不应向花岗岩石粉混凝土拌合物中加水。

  - 6.4　浇筑

- 混凝土运送到施工现场时，实测坍落度与要求坍落度之间的允许偏差应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

- 夏季施工时，混凝土拌合物入模温度不应超过35°C，大体积混凝土拌合物入模温度不宜超过30°C；施工现场环境温度高于35°C时，应采取遮阳和降温措施或避开高温时段浇筑混凝土。

- 冬期施工时，应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的有关规定。

- 混凝土浇筑时应避免漏振或过振。振捣后的混凝土表面不应出现明显的浮浆层。

- 混凝土在初凝前和终凝前，宜分别对混凝土裸露表面进行抹面处理。

  - 6.5　养护

- 混凝土的养护应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。掺花岗岩石粉的大体积混凝土的养护应符合现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496的有关规定。

- 混凝土浇筑后，应立即进行保湿养护。保湿养护可采用洒水、覆盖薄膜、喷涂养护剂等方式。养护方式应根据现场条件、环境温湿度、构件特点、技术要求、施工操作等因素确定。

- 掺花岗岩石粉的混凝土宜适当延长养护时间，养护时间不应少于14d。

- 7  质量检验

  - 7.1　原材料质量检验

- 混凝土原材料进场时，应按规定划分的检验批验收出厂检验报告或合格证等质量证明文件，外加剂产品还应具有使用说明书。

- 混凝土原材料进场时应对材料的外观、规格、等级、生产日期等进行检查，并应按检验批随机抽取样品进行检验，每个检验批检验不得少于1次。

- 花岗岩石粉的进场检验项目应包括细度、流动度比、抗压强度比、含水量和MBF值。

- 花岗岩石粉应以每200t为一个检验批，每个批次的花岗岩石粉应来自同一产地、同一厂家、同一类别；供应不足200t时，应以实际供应数量作为一个检验批。

- 花岗岩石粉取样应按现行国家标准《水泥取样方法》GB/T 12573执行，取样应有代表性，可连续取样，也可在20个以上不同部位取等量样品，总量不应少于12kg。样品应混合均匀后缩分出3kg石粉样品，进行试验。

- 花岗岩石粉检验项目的检验结果均符合技术要求的为合格品，检验结果有两个项目不符合技术要求的为不合格品，有一个项目不符合技术要求时应加倍取样，对不合格的项目进行复检，评定时以复检结果为准。

- 花岗岩石粉存储期超过6个月时，使用前应按本规范规定的批次进行复验，复验项目应包括含水量、流动度比和抗压强度比，复验结果应满足本规范第3.1.2节的规定后方可使用。

- 其他混凝土原材料的检验项目和检验规则应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的有关规定。

  - 7.2  混凝土拌合物性能检验

- 在生产和施工过程中，应在搅拌地点和浇筑地点分别对混凝土拌合物进行抽样检验。

- 混凝土拌合物的检验频率应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

- 掺花岗岩石粉的混凝土拌合物性能应符合本规范第4.1节的规定。

  - 7.3　硬化混凝土性能检验

- 掺花岗岩石粉的混凝土强度检验评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定，其他力学性能检验应满足设计要求和国家现行有关标准规定。

- 掺花岗岩石粉的混凝土耐久性能检验评定，应符合现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。

- 掺花岗岩石粉的混凝土长期性能检验规则，可按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193中耐久性检验的有关规定执行。

......

- 附　录　A

- （规范性）

- 花岗岩石粉亚甲蓝值试验方法

  - A.0.1　本测试方法适用于花岗岩石粉亚甲蓝值的测试

  - A.0.2　试验仪器设备及其精度应符合下列规定：

- 烘箱：温度控制范围为（105±5）℃。

- 天平：量程不小于1000g，分度值不大于0.1g.；量程不小于100g，分度值不大于 0.01g。

- 移液管：5mL、2mL移液管各一个。

- 三片或四片式叶轮搅拌器：转速可调最高达（600±60）r/min，直径（75±10）mm。

- 定时装置：分度值1s。

- 玻璃容量瓶：容量1L。

- 温度计：精度1℃。

- 玻璃棒：2支，直径8mm，长300mm。

- 滤纸：快速定量滤纸。

- 烧杯：容量1000mL。

  - A.0.3　亚甲蓝溶液应按下列步骤配制：

- 测定亚甲蓝中的水分含量w。称取含量≥98.5%的亚甲蓝（C16H18CIN3S·3H2O）粉末约 5g，精确到0.01g，记为mw0。在（100±5）℃烘至恒重，置于干燥器中冷却。从干燥器中取出后立即称重，精确到0.01g，记为mw1。按式（A.0.3）计算亚甲蓝粉末的含水率，精确至0.1%。

w = mw0−mw1mw1 ×100%…………………………………（A.0.3）

  - 式中：

  - w——亚甲蓝含水率；

  - mw0——烘干前亚甲蓝质量，单位为克（g）；

mw1——烘干后亚甲蓝质量，单位为克（g）。

- 称量未烘干的亚甲蓝[100×(1+w)/10] g±0.01g，即干燥亚甲蓝(10.00±0.01) g，精确至 0.01 g。

- 加热盛有约600m洁净水的烧杯，水温不超过40℃。

- 边搅动边加入亚甲蓝粉末，持续搅动45min，直至亚甲蓝粉末全部溶解为主，然后冷却至20℃。

- 将溶液倒入1L 容量瓶中，用洁净水淋洗烧杯等，使所有亚甲蓝溶液全部移入容量瓶，容量瓶和溶液的温度应保持在(20士1)℃，加洁净水至容量瓶 1L 刻度。

- 摇晃容量瓶以保证亚甲蓝粉末完全溶解。将标准液移入深色储藏瓶中，亚甲蓝标准溶液保质期应不超过28d。配制好的溶液应标明制备日期、失效日期，并避光保存。

  - A.0.4　试样制备应按下列步骤进行：

- 将花岗岩石粉样品缩分至200g，放在烘箱中于（105±5）℃下烘干至恒重，冷却至室温。

- 称取 50g 花岗岩石粉，精确至 0.1g；作为试样备用。

  - A.0.5　应按下列步骤进行试验操作：

- 将试样倒入盛有（500±5）mL蒸馏水的烧杯中，将叶轮搅拌机调整到(600±60)r/min转速搅拌5min，形成悬浮液，然后以（400±40）r/min转速持续搅拌，直至试验结束。

- 将滤纸架空放置在敞口烧杯的顶部,使其不与任何其他物品接触。

- 在悬浮液中加入5mL亚甲蓝溶液，搅拌器以（400±40）r/min转速搅拌至少1min后，在滤纸上进行第一次色晕检验，即用玻璃棒蘸取一滴悬浮液。即用玻璃棒蘸取1滴石粉悬浮液滴于滤纸上，液滴在滤纸上形成环状，中间是石粉沉淀物，液滴的数量应使沉淀物直径在8mm~12mm之间，外围环绕一圈无色的水环。观察在沉淀物周围边缘是否放射出1mm 宽的浅蓝色晕。

- 如果第 1 次的5mL亚甲蓝溶液没有使沉淀物周围出现色晕，再向石粉悬浮液中加人5mL亚甲蓝溶液，继续搅拌1min，再用玻璃棒蘸取1滴悬浮液，滴于滤纸上，进行2次色晕试验，若沉淀物周围仍未出现色晕，重复上述步骤，直至沉淀物周围出现约1mm宽的稳定浅蓝色晕。

- 停止滴加亚甲蓝溶液，但继续搅拌悬浮液，每1min 蘸取1次悬浮液进行色晕试验。若色晕在4min内消失，再加入5mL亚甲蓝溶液；若色晕在第5min 消失，再加人2mL亚甲蓝溶液。两种情况下，均应继续进行搅拌和蘸染试验，直至色晕可持续5min。

  - 注：由于石粉吸附亚甲蓝需要一定的时间才能完成，在色晕试验过程中，色晕可能在出现后又消失了。因此，需要每隔1min 进行1次色晕检验，连续5次出现色晕为有效。

- 记录色晕持续 5 min 时所加入的亚甲蓝溶液总体积，精确至1mL。

  - 注：试验结束后应立即用水彻底清洗试验用容器，清洗后的容器不得含有清洁剂成分。

  - A.0.6　花岗岩石粉亚甲蓝值（MBF值）计算：

- 花岗岩石粉亚甲蓝值（MBF值）按式（A.0.6）计算，精确至0.01：

MBF = VG×10…………………………………（A.0.6）

式中：

MBF——亚甲蓝值，单位为克每千克（g/kg）；

V——所加入的亚甲蓝溶液的总量，单位为毫升（mL）；

G——试样质量，单位为克（g）；

10——换算系数，每千克试样消耗的亚甲蓝溶液体积换算成亚甲蓝质量。

- 花岗岩石粉亚甲蓝值（MBF值）取2次试验结果的算术平均值，精确至0.1。

用词说明

为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 引用标准名录

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

《混凝土质量控制标准》GB 50164

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476

《大体积混凝土施工标准》GB 50496

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733

《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003

《通用硅酸盐水泥》GB 175

《水泥化学分析方法》GB/T 176

《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

《混凝土外加剂》GB 8076

《混凝土搅拌机》GB/T 9142

《水泥取样方法》GB/T 12573

《建设用砂》GB/T 14684

《建设用碎石、卵石》GB/T 14685

《预拌混凝土》GB/T 14902

《混凝土膨胀剂》GB 23439

《混凝土搅拌运输车》GB/T 26408

《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》GB/T 35164

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

《混凝土用水标准》JGJ 63

《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104

《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206

《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223

《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281

《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T 328

《高性能混凝土用骨料》JGJ/T 568

《水泥与减水剂相容性试验方法》JC/T 1083

  - 中华人民共和国建材行业标准

花岗岩石粉在混凝土中应用技术规范

JC/T XXX-XXXX

# 条文说明

制 订 说 明

《花岗岩石粉在混凝土中应用技术规范》JC/T XXX-XXXX，工业和信息化部××年××月××日以第××号公告批准、发布。

本规范编制过程中，编制组总结我国花岗岩石粉混凝土技术应用实践经验的基础上，经参考有关资料广泛征求有关专家和单位的意见并积极听取各方建议编制而成。规范的编制进行了大量的调研和验证试验，对主要问题进行了反复讨论并广泛征求了各方意见，与相关标准规范进行了协调

为便于扩大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《花岗岩在混凝土中应用技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范中的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目  次

## 1  总  则	23

2  术  语	24

3  原材料	25

3.1  花岗岩石粉	25

3.2  混凝土其他原材料	25

4  混凝土性能	27

4.1  拌合物性能	27

4.2  力学性能	27

4.3  长期性能与耐久性能	27

5  混凝土配合比设计	29

6  混凝土生产与施工	30

6.1  一般规定	30

6.2  原材料贮存与计量	30

6.3  搅拌与运输	30

6.4  浇筑	31

6.5  养护	31

7  质量检验	33

7.1  原材料质量检验	33

7.2  混凝土拌合物性能检验	33

7.3  硬化混凝土性能检验	33

# 总  则

1.0.1  本条规定了编制本规范的目的是进一步规范并促进花岗岩石粉混凝土应用技术的发展，在确保建设工程质量时，有统一的花岗岩石粉混凝土技术规范作为依据，并做到技术先进、安全可靠、经济合理。

1.0.2  本规范规定了花岗岩石粉混凝土的适用范围。随着国内基础设施建设的不断推进，使得传统矿物掺合料日益紧缺，研究表明，将花岗岩石粉应用在混凝土中，不仅节约水泥和掺合料用量，改善混凝土的工作性等，还可以解决花岗岩石粉对地方造成的生态环境破坏问题，提高了资源利用率，具有重大的经济效益、环境效益和社会效益。

本规范是在综合参考现行行业标准《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》JGJ/T 318\《混凝土用复合掺合料》JG/T 486和《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003，通过文献调研及验证试验分析基础上编制而成。本规范对花岗岩石粉在混凝土中应用的原材料优选、配合比设计、施工、质量检验等内容进行了技术规定。

1.0.3  花岗岩石粉在混凝土中的应用涉及不同工程类别及国家标准或行业标准，在使用中除应执行本规范外，还应按所属工程类别符合有关的现行国家和行业标准规范的规定。

# 术  语

2.0.1  本条主要结合花岗岩石粉岩性及化学组成对花岗岩石粉进行了定义。根据细度不同将花岗岩石粉分为两级，其中Ⅰ 级石粉多是经过粉磨加工得到，细度较细；Ⅱ 级石粉多为机制砂生产过程中产生的收尘粉。

2.0.2  本条对矿物掺合料进行了定义，是参考现行行业标准《混凝土用复合掺合料》JG/T 486的术语内容进行定义的。矿物掺合料可分为活性矿物掺合料和惰性矿物掺合料，活性矿物掺合料是指具有火山灰活性，能够参与水泥水化，与水泥水化产物氢氧化钙发生二次水化反应，如粉煤灰、矿粉和硅灰等；惰性矿物掺合料是指不具备火山灰活性，不参与水化反应的掺合料，如各类惰性石粉。

2.0.3 本条对花岗岩石粉影响系数进行了定义，是参考现行行业标准《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》JGJ/T 318的术语内容进行定义的，主要考虑标准之间的协调性和延续性。

2.0.4 本条对花岗岩石粉亚甲蓝值（MBF值）进行了定义，用于判定花岗岩石粉吸附性的指标。是参考现行行业标准《高性能混凝土用骨料》JG/T 568的技术内容进行定义的，主要为了和机制砂中的石粉的MB值相区分。

# 原材料

  - 3.1  花岗岩石粉

3.1.2  流动度比与需水量比都是反映花岗岩石粉同一性能的指标，由于流动度比测定起来相对快捷方便，因此本规范采用流动度比指标。花岗岩石粉由于对水和外加剂有一定吸附性，因而会降低拌合物流动性能。试验结果表明，掺入来自不同地区的花岗岩石粉后，拌合物流动度比一般接近80%或大于80%。流动度比是衡量花岗岩粉在混凝土中应用是否具有技术价值的重要指标，该指标越高，说明花岗岩石粉对混凝土拌合物和易性的削弱程度越低。还需要说明的是，在掺加减水剂的情况下，含花岗岩石粉的拌合物流动性可接近基准组。品质优良的花岗岩石粉对水和外加剂的吸附小，在混凝土中的应用价值更加明显。

花岗岩石粉的细度选择应平衡性能和生产能耗两方面综合考虑。由于细度相对比表面积来说测试比较便捷，应用较广，本规范选用细度指标控制。从平衡花岗岩石粉性能和生产能耗两方面综合考虑确定细度为45µm方孔筛筛余不大于15%的类型为Ⅰ级，大于 15%且不大于30%为Ⅱ级。通常Ⅱ 级花岗岩石粉为机制砂生产过程中收集获得，Ⅰ 级花岗岩石粉需要在收集石粉的基础上进一步粉磨加工。在工程应用中Ⅱ级花岗岩石粉考虑用于C30强度等级及以下的混凝土。

试验表明，花岗岩石粉的7d和28d抗压强度比一般均大于60%，接近于70%，比较容易满足本规范规定的7d和28d抗压强度比不应小于60%。

在上述花岗岩石粉的技术指标中，流动度比、抗压强度比尤为关键。一般情况下，优先选用细度适宜、流动度比大的花岗岩石粉。一般来说，花岗岩石粉越细，在混凝土中的填充效应越明显，有利于改善混凝土的性能，但应考虑细度、性能和能耗之间的平衡关系。因此，选择适宜的细度也是需要综合考虑的。含泥量往往会非常明显的影响到花岗岩石粉的吸附性，含泥量越高，这时不仅需要增加外加剂的用量，还会在一定程度上影响混凝土的拌合物性能和硬化混凝土的性能，从而大大削弱在混凝土中掺用花岗岩石粉带来的技术和经济效益。

该条规定为花岗岩石粉单独作为矿物掺合料使用需要满足的技术要求，当花岗岩石粉和其他矿物掺合料复合使用时，花岗岩石粉复合掺合料的技术指标不应低于表3.1.2的要求。

  - 3.2  混凝土其他原材料

3.2.1  硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥之外的通用硅酸盐水泥内掺混合材料比例高，胶砂强度较低，与之比较，采用普通硅酸盐水泥配制掺加花岗岩石粉的混凝土更具有技术和经济的合理性。

3.2.2  花岗岩石粉和粉煤灰、粒化高炉矿渣粉或硅灰等其他矿物掺合料复合使用时，其他矿物掺合料应满足国家现行有关标准要求。

3.2.3  花岗岩石粉作为矿物掺合料可用于制备普通混凝土或高性能混凝土。对应的不同混凝土的骨料技术要求应该符合现行相关国家标准或行业标准要求。

3.2.4  外加剂应与花岗岩石粉等其他矿物掺合料具有良好的适应性。其适应性应经试验验证。

3.2.5  混凝土拌合用水和施工用水应满足现行有关标准规定。

# 混凝土性能

  - 4.1  拌合物性能

4.1.2  花岗岩石粉会在一定程度上降低混凝土的粘聚性，对于掺加花岗岩石粉的混凝土应控制拌合物的性能，使混凝土施工时具备良好的流动性、黏聚性等工作性，以便于搅拌、运输、浇筑和振捣。花岗岩石粉作为掺合料制备混凝土时，拌合物的凝结时间会延长，在实际应用中需要根据具体配合比调整混凝土的组分，确保其凝结时间符合施工要求。

4.1.2~4.1.3  本条规定了花岗岩石粉混凝土拌合物坍落度和扩展度的等级划分及坍落度和扩展度的实测值与控制目标值的允许偏差，均需要符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

4.1.4 本条规定了花岗岩石粉混凝土拌合物的含气量要求，以确保其在不同环境条件下的性能。在一般情况下，花岗岩石粉混凝土的含气量实测值不宜超过7%，以避免因含气量过高导致混凝土强度下降。在冻融环境条件下，为保证混凝土的抗冻性能，其含气量应满足《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476 的具体要求。而在无抗冻要求的一般环境条件下，如果掺用引气剂或引气型外加剂，则含气量应符合《混凝土质量控制标准》GB 50164 的规定。通过对含气量的限制和控制，能够有效提高混凝土的耐久性和适用性，满足工程需求。

4.1.5 将混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量由水泥质量调整为胶凝材料用量。补充明确：计算水溶性氯离子最大含量时，辅助胶凝材料的量不应大于硅酸盐水泥的量，辅助胶凝材料主要是指粉煤灰、硅灰、粒化矿渣粉等具有胶凝活性的矿物掺合料。当采用P·I型硅酸盐水泥时，硅酸盐水泥的量即为水泥用量；当采用除P·I型硅酸盐水泥以外的其他类型的硅酸盐水泥时，硅酸盐水泥的量以水泥用量减去混合材用量计算。水泥中的混合材掺量应按水泥厂家提供的出厂数据确定。

  - 4.2  力学性能

4.2.1 本条规定了花岗岩石粉混凝土的强度等级，和现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的强度等级相协调。

4.2.2 花岗岩石粉属于惰性填充材料，作为单一矿物掺合料用于混凝土，会降低混凝土强度，但是将其与其他活性矿物掺合料复合掺入时，可在一定程度改善混凝土的力学强度，因而可按照施工和服役要求设计出不同强度等级的混凝土。

  - 4.3  长期性能与耐久性能

4.3.1  试验表明，花岗岩石粉中碱含量很低，因此一般情况下，花岗岩石粉对混凝土发生碱骨料反应的潜在危害很低。当然不排除有的花岗岩石粉及其他原材料含有较高的有效碱，因此当掺加花岗岩石粉的混凝土可能存在碱骨料反应危害时，掺加花岗岩石粉的混凝土应符合现行国家标准《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733的规定。

# 混凝土配合比设计

5.0.1  现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55关于混凝土配合比试配、调整与确定的规定也适用于掺加花岗岩石粉的混凝土。

5.0.2  研究表明，花岗岩石粉在混凝土中具有加速水泥早期水化效应和填充效应，但基本上属于惰性材料，原则上不属于胶凝材料，但作为混凝土的掺合料使用时，为了便于与其他掺合料一起使用，同时为了简化配合比设计，沿用已经习惯使用的水胶比等概念，在计算时，将花岗岩石粉的用量视为胶凝材料总量的一部分。

5.0.3~5.0.4  规定了各类混凝土中花岗岩石粉的最大掺量，是根据水泥品种确定的。花岗岩石粉最大掺量的确定，除了与强度、施工时的环境温度、大体积混凝土等有关外，也关系到混凝土的抗冻性、抗碳化性能等耐久性指标。花岗岩石粉的掺量应通过试验决定。试验表明，适宜的花岗岩石粉掺量可以改善混凝土拌合物性能，降低混凝土水化热，减小收缩，对混凝土强度及耐久性影响不大，掺量过大则会对混凝土的强度及抗冻、抗碳化性能等耐久性能产生较大影响。

5.0.5  花岗岩石粉宜与其他矿物掺合料复合使用，通过不同掺合料之间的性能互补，进一步优化混凝土的工作性、强度和耐久性。同时，明确规定复合掺合料中花岗岩石粉的掺量不得超过其单独掺入混凝土时的最大掺量，以防止因掺量过高导致混凝土性能下降或其他不良后果，从而保障混凝土的质量和施工安全。

5.0.6  在混凝土配合比水胶比计算中，胶凝材料28d胶砂抗压强度值应根据试验确定，在试验无实测值时，花岗岩石粉影响系数可按本条规定取值。粉煤灰影响系数和粒化高炉矿渣粉影响系数与现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的规定一致。

5.0.7~5.0.9  采用设计配合比进行试生产并对配合比进行相应调整是确定施工配合比的重要环节。

# 施  工

  - 6.1  一般规定

6.1.1  本条规定了采用预拌混凝土生产的掺加花岗岩石粉混凝土的标准依据。

6.1.2  本条规定了掺加花岗岩石粉的混凝土施工的标准依据。

6.1.3  本条规定了掺加花岗岩石粉的高强混凝土和大体积混凝土施工的标准依据。

6.1.4  本条规定了花岗岩石粉在使用前需进行与外加剂的相容性试验，以确保掺入混凝土后能够发挥更好的效果。试验应基于实际工程中使用的混凝土配合比及胶凝材料组成进行，目的是验证花岗岩石粉与外加剂在混凝土拌合物中的化学和物理相容性，避免因不相容导致混凝土性能异常。

  - 6.2  原材料贮存与计量

6.2.1  花岗岩石粉需要单独贮存。搅拌站可以使用筒仓，有利于投料和防潮。

6.2.2  本条规定了其他混凝土原材料贮存的标准依据。

6.2.3  采用电子计量设备有利于保证计量精度，保证掺加花岗岩石粉的混凝土生产质量。6.2.4  本条规定了混凝土原材料的计量允许偏差。原材料的计量偏差不得超过表6.2.4中规定的范围，过大的偏差可能会导致混凝土性能异常或工程质量问题。此外，要求每班次至少进行一次计量检查，以及时发现并纠正计量设备或操作中可能存在的误差，确保混凝土生产过程的规范性和一致性。

6.2.5  如果堆场上的粗、细骨料的含水率发生变化，而称量不变，对水胶比和用水量会有影响，从而影响掺加花岗岩石粉混凝土的性能。

  - 6.3  搅拌与运输

6.3.1  花岗岩石粉宜与其他胶凝材料一起投料，采用强制式搅拌机有利于花岗岩石粉在混凝土中均匀分散。

6.3.2  现行国家标准GB 50164关于同一盘混凝土的搅拌匀质性的规定有两点： ①混凝土中砂浆密度两次测值的相对误差不应大于0.8%；②混凝土稠度两次测值的差值不应大于混凝土拌合物稠度允许偏差的绝对值。

6.3.3  本条强调了混凝土搅拌时间的重要性，目的是确保混凝土拌合物充分均匀，避免因搅拌不均而影响混凝土的性能和外观质量。在搅拌高强混凝土或冬期施工时，由于混凝土的粘稠度较高或温度较低，可能导致搅拌不充分，因此需要适当延长搅拌时间，以确保混凝土质量符合要求，并达到最佳的施工效果。

6.3.4  本条针对炎热季节施工，提出应采取有效措施控制混凝土温度的要求。

6.3.5  本条对混凝土搅拌运输车提出要求，确保混凝土在运输过程中能够保持均匀性，避免出现分层或离析现象，这对控制混凝土质量至关重要。此外，针对寒冷、严寒或炎热等极端天气条件，条文特别强调，搅拌运输车的搅拌罐应具备保温或隔热措施，以防止温度过低或过高对混凝土拌合物的影响，确保混凝土在运输过程中能够维持所需的工作性和强度，满足施工要求。

  - 6.4　浇筑

- 混凝土运送到施工现场时，实测坍落度与要求坍落度之间的允许偏差应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

- 混凝土拌合物人模温度过高，对混凝土硬化过程有影响，加大了控制难度，因此，避免高温条件浇筑混凝土是比较合理的选择。

- 混凝土拌合物入模温度过低，对水泥水化和混凝土强度发展不利，混凝土在冬期容易被冻伤。

- 漏振会导致混凝土密实度不足，出现蜂窝、空洞等缺陷；过振会使骨料下沉，水泥浆上浮，形成明显的浮浆层，影响混凝土的强度、耐久性和外观质量。因此，振捣应均匀适度，确保混凝土密实、均匀且表面平整无浮浆。

- 为避免混凝土浇筑后裸露表面产生塑性收缩裂缝，在初凝、终凝前进行抹面处理是非常关键的。每次抹面可采用铁板压光磨平两遍或用木蟹抹平搓毛两遍的工艺方法。对于梁板结构以及易产生裂缝的结构部位应适当增加抹面次数。

  - 6.5  养护

6.5.2  混凝土早期塑性收缩和干燥收缩较大，易于造成混凝土开裂。混凝土养护是补充水分或降低失水速率，防止混凝土产生裂缝，确保达到混凝土各项力学性能指标的重要措施。在混凝土初凝、终凝抹面处理后，应及时进行养护工作。混凝土终凝后至养护开始的时间间隔应尽可能缩短，以保证混凝土养护所需的湿度以及对混凝土进行温度控制。覆盖养护可采用塑料薄膜、麻袋、草帘等进行覆盖；喷涂养护剂养护是通过养护液在混凝土表面形成致密的薄膜层，以达到混凝土保湿目的。洒水、覆盖、喷涂养护剂等养护方式可单独使用，也可同时使用，采用何种养护方式应根据工程实际情况合理选择。

6.5.3  花岗岩石粉活性相对较低，作为掺合料会降低混凝土早期强度增长速度，因此需要适当延长养护时间。通过延长养护时间可以为混凝土内部的水化反应和矿物掺合料的后期反应（如火山灰反应）提供充足的湿润条件，从而促进混凝土强度和耐久性能的全面发展。

养护时间不少于14天有助于减少混凝土表面干缩开裂的风险，提高混凝土质量和长期使用性能。

# 质量检验

  - 7.1  原材料质量检验

7.1.1  混凝土原材料质量检验应包括出厂检验报告或合格证等质量证明文件的查验和收存。

7.1.2  混凝土原材料进场时需要检验把关，不合格的原材料不能进场。

7.1.3  本条规定了花岗岩石粉的进场检验项目。

7.1.4  本条规定了花岗岩石粉的检验批划分。

7.1.5  本条规定了花岗岩石粉的取样规则。

  - 7.2  混凝土拌合物性能检验

7.2.1  混凝土拌合物的和易性检验在搅拌地点和浇筑地点都要进行，搅拌地点检验为控制性自检，浇筑地点检验为验收检验，凝结时间检验可以在搅拌地点进行。

7.2.2  本条规定了混凝土拌合物的检验频率。

  - 7.3  硬化混凝土性能检验

7.3.1  本条规定了掺加花岗岩石粉的混凝土强度检验评定及其他力学性能检验的标准依据。

7.3.2  本条规定了掺加花岗岩石粉的混凝土耐久性能检验评定的标准依据。

  - 7.3.3  《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193没有对混凝土的长期性能的检验规则进行规定，本条规定了掺加花岗岩石粉的混凝土长期性能检验规则可以按该标准耐久性能的检验规则执行。