ICS 91.100.10

CCS Q 13

中华人民共和国建材行业标准

JC

JC/T ××××—202×

超缓凝混凝土技术条件

Technical specification of ultra-retardation concrete

（征求意见稿）

- 202× - ××-××发布

202× - ××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则 的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件负责起草单位：建筑材料工业技术情报研究所。

本文件参加起草单位：。

本文件主要起草人：。

超缓凝混凝土技术条件

- 范围

本文件规定了超缓凝混凝土性能等级、一般要求、原材料、配合比设计、技术要求、制备、试验方法、检验规则、订货与交货。

本文件适用于对混凝土凝结时间有延长需求的建设工程用超缓凝混凝土。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 175 通用硅酸盐水泥

- GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

- GB 8076 混凝土外加剂

- GB/T 10171 混凝土搅拌站（楼）

- GB/T 14902 预拌混凝土

- GB/T 14684 建设用砂

- GB/T 14685 建设用卵石、碎石

- GB/T 18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

- GB/T 25176 混凝土和砂浆用再生细骨料

- GB/T 25177 混凝土用再生粗骨料

- GB/T 37990 水下不分散混凝土絮凝剂技术要求

- GB/T 50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

- GB/T 50081 普通混凝土力学性能试验方法标准

- GB/T 50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

- GB/T 50107 混凝土强度检验评定标准

- GB 50119 混凝土外加剂应用技术规范

- GB 50164 混凝土质量控制标准

- GB 55008 混凝土结构通用规范

- JGJ 52 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

- JGJ 55 普通混凝土配合比设计规程

- JGJ 63 混凝土用水标准

- JGJ/T 193 混凝土耐久性检验评定标准

- JGJ/T 241 人工砂混凝土应用技术规程

- JGJ/T 322 混凝土中氯离子含量检测技术规程

- JGJ/T 328 预拌混凝土绿色生产及管理技术规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

混凝土初凝时间 initial setting time of concrete

混凝土加水拌合起，至开始失去塑性所需的时间。

3.2

混凝土终凝时间 finial setting time of concrete

混凝土加水拌合起，至完全失去塑性并开始产生强度所需的时间。

3.3

超缓凝混凝土 ultra-retardation concrete

混凝土初凝时间不小于24h，初终凝时间差小于20h，28d强度或设计龄期强度不低于设计强度等级的混凝土。

- 性能等级

4.1  拌合物性能等级

4.1.1  超缓凝混凝土拌合物坍落度、扩展度等级划分及允许偏差应符合GB 50164的规定。

4.1.2  超缓凝混凝土按初凝时间分为NJ24、NJ36、NJ48、NJ60、NJ72、NJ84、NJ96七个等级。

4.2  强度等级

超缓凝混凝土按立方体抗压强度分为C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55八个等级。

- 一般要求

5.1  超缓凝混凝土应采用预拌混凝土，其质量应符合GB 50164的规定。

5.2  超缓凝混凝土的凝结时间应符合设计要求。

5.3  超缓凝混凝土的坍落度保留时间应符合设计要求。

5.4  用于水下施工的超缓凝混凝土应符合GB/T 37990的要求。

- 原材料

6.1  水泥

宜采用通用硅酸盐水泥，且应符合GB 175的规定。

6.2  矿物掺合料

宜选用粉煤灰、粒化高炉矿渣粉。粉煤灰应符合GB/T 1596的规定，粒化高炉矿渣粉应符合GB/T 18046的规定。其他矿物掺合料应符合相关标准的规定。

6.3  骨料

骨料应符合GB/T 14684、GB/T 14685及JGJ 52的规定，机制砂应符合JGJ/T 241的规定，再生骨料应符合GB/T 25177和GB/T 25176的规定。

6.4  外加剂

外加剂应符合GB 8076和GB 50119的规定。

6.5  水

拌合用水应符合JGJ 63的规定。

- 7  配合比设计

7.1  超缓凝混凝土配合比设计应满足混凝土拌合物性能、力学性能、耐久性能和长期性能的要求。

7.2  超缓凝混凝土的配合比设计应符合JGJ 55的规定，宜提高矿物掺合料掺量，且不宜单独采用水泥。

7.3  超缓凝混凝土配合比的设计应通过计算和试配确定。超缓凝混凝土的试配强度应按式（1）确定：

fcu,0≥fcu,k+1.645σ………………………………（1）

式中:

fcu,0——超缓凝混凝土的试配抗压强度,单位为兆帕（MPa）；

fcu,k——超缓凝混凝土立方体抗压强度标准值,单位为兆帕（MPa）；

σ——超缓凝混凝土抗压强度标准差,单位为兆帕（MPa）。

7.4  超缓凝混凝土抗压强度标准差应根据凝结时间等级的超缓凝混凝土统计资料计算确定。计算时，强度试件组数不应少于25组；当无统计资料时，其抗压强度标准差宜参考表1取值。

表1  超缓凝混凝土抗压强度标准差（σ）

单位为兆帕

| 凝结时间等级 抗压强度等级 | NJ24、NJ36 | NJ48、NJ60、NJ72 | NJ84、NJ96 |
| --- | --- | --- | --- |
| C20 | 5.0 | 7.0 | 9.0 |
| C25～C45 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| C50～C55 | 7.0 | 9.0 | 11.0 |

7.5  外加剂掺量的确定与调整应符合下列规定：

a) 应根据混凝土设计凝结时间、厂家提供的推荐掺量、环境温度、运输距离、停放时间及强度等级来选择外加剂种类，并通过试验确定其最佳掺量。

b) 缓凝剂和减水剂确定掺量后，二者宜单独使用。

c) 超缓凝混凝土生产过程中，应保持包括骨料在内的原材料稳定。当原材料发生变化时，应进行试拌，如满足要求，可不做调整；如不满足要求，应重新调整外加剂掺量或缓凝剂和减水剂掺量。

d）施工前应根据施工环境条件，通过试验调整外加剂掺量。

7.6  超缓凝混凝土设计配合比应在生产和施工前进行适应性调整，应以调整后的配合比作为施工配合比。

8  技术要求

8.1  拌合物性能

8.1.1  拌合物应具有良好的黏聚性、保水性和流动性，不得离析。

8.1.2  拌合物的坍落度、坍落度经时损失和扩展度应满足施工要求。混凝土坍落度、扩展度实测值与控制目标值的允许偏差符合GB/T 14902的规定，坍落度经时损失不宜大于30mm/h。

8.1.3  拌合物中水溶性氯离子最大含量实测值应符合GB 55008的规定。

8.1.4  拌合物的泌水率不应大于0.5%。

8.1.5  拌合物的初凝时间应满足表2的规定。

表2 初凝时间等级
                                                                     单位为小时

| 初凝时间等级 | NJ24 | NJ36 | NJ48 | NJ60 | NJ72 | NJ84 | NJ96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初凝时间 | 24.0～＜36.0 | 36.0～＜48.0 | 48.0～＜60.0 | 60.0～＜72.0 | 72.0～＜84.0 | 84.0～＜96.0 | ≥96.0 |

8.1.6  拌合物的初终凝时间差应小于20h。

8.2  力学性能

超缓凝混凝土强度应符合设计要求和有关标准的规定，检验评定应符合GB/T 50107的规定。

8.3  长期性能与耐久性能

超缓凝混凝土长期性能和耐久性能应符合设计要求和有关标准的规定，检验评定应符合JGJ/T 193的规定。

9  制备

9.1  通则

9.1.1  搅拌站(楼)应符合GB/T 10171的规定。

9.1.2  生产厂址选择、厂区要求、设备设施、控制要求、监测控制应符合JGJ/T 328的规定。

9.1.3  超缓凝混凝土的生产与管理宜采用实时监测，图像监控等信息技术手段,并及时封存相关信息作为备案资料。

9.2  原材料进场与贮存

9.2.1  原材料进场与贮存应符合GB/T 14902和GB 50164的规定。

9.2.2  大宗粉料不宜使用袋装方式。

9.2.3  原材料的运输、装卸和存放应采取降低噪声和防尘的措施，并保持清洁卫生，符合环境卫生要求。

9.3  计量

9.3.1  生产计量应符合GB/T 14902的规定。

9.3.2  外加剂的计量宜采用有效措施来提高外加剂计量精度，缓凝剂和减水剂宜分别计量。

9.3.3  应严格控制计量过程中的粉尘排放，并定期对除尘装置进行滤芯更换。

9.4  搅拌

9.4.1  搅拌应符合GB/T 14902和GB 50164的规定。

9.4.2  宜采用双卧轴强制式搅拌机,搅拌机在使用前应清洗干净，在使用过程中不得搅拌其他品种的混凝土。

9.4.3  搅拌工艺应根据混凝土配合比、搅拌设备等确定，搅拌时间不宜少于45s。

9.5  运输

9.5.1  运输应符合GB/T 14902的规定。

9.5.2  搅拌运输车装料前，应将车内残留的其他品种的混凝土清洗干净，并将车内积水排尽。

9.5.3  超缓凝混凝土运输过程中不应加水。在运输过程中，应控制混凝土不离析、不分层，并应控制混凝土拌合物性能满足施工要求。

10  试验方法

10.1  拌合物性能

10.1.1  水溶性氯离子含量按JGJ/T 322的规定进行。

10.1.2  凝结时间按GB/T 50080的规定进行。测试起始时间改为按照等级规定的凝结时间，提前6小时，每隔1h测试一次，在临近初凝和终凝时，改为不大于0.5h时间隔测试一次。

10.1.3  其他拌合物性能按GB/T 50080的规定进行。

10.2  抗压强度

按GB/T 50081的规定进行。其中抗压强度试件应在试件成型后立即用不透水的薄膜覆盖表面，带模进行养护，终凝24h后拆模。

10.3  耐久性能和长期性能

按GB/T 50082的规定进行，其中抗冻试验应在56d龄期时开始冻融试验。

11  检验规则

11.1  检验项目

超缓凝混凝土应检验混凝土拌合物坍落度、水溶性氯离子含量、泌水率、初凝时间、初终凝时间差、混凝土抗压强度、耐久性能和长期性能。

11.2  取样与检验频率

11.2.1  超缓凝混凝土试样应在浇筑地点由第三方或混凝土使用方质检部门随机抽取。拌合物取样方法与数量应符合GB/T 50080的规定，强度试样取样方法、数量﹑试件制作与养护应符合GB/T 50107的规定，耐久性能和长期性能试样取样方法、数量﹑试件制作与养护应符合GB/T 50082的规定。

11.2.2  超缓凝混凝土拌合物的检验频率应符合下列规定：

a)坍落度和泌水率的检验频率应与强度检验相同；

b)同一工程、同一配合比的拌合物凝结时间和水溶性氯离子含量应至少检验1次；

11.2.3  混凝土强度的检验频率应符合GB/T 50107的规定。

11.2.4  混凝土耐久性能和长期性能检验频率应符合JGJ/T 193的规定。

12  订货与交货

超缓凝混凝土的订货与交货应符合GB/T 14902的规定。