ICS 91.100.99

CCS Q 18

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—20XX

建筑装饰用不燃级钛饰面板

Non-combustible titanium panels for building decoration

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件负责起草单位：

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

建筑装饰用不燃级钛饰面板

- 范围

本文件规定了建筑装饰用不燃级钛饰面板的分类、规格和标记、原材料、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于建筑幕墙及其他室内外装饰用的钛金属板及钛复合板。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 228.1  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 1040.3  塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

GB/T 2918  塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3620.1  钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T 3621  钛及钛合金板材

GB/T 3880.2  一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能

GB/T 3880.3  一般工业铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸公差

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 6461  金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB 8624-2012  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 8753.1 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜封孔质量的评定方法 第1部分：酸浸蚀失重法

GB/T 9286  色漆和清漆 划格试验

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 12754 彩色涂层钢板及钢带

GB/T 14402 建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定

GB/T 17748 建筑幕墙用铝塑复合板

GB/T 23763 光催化抗菌材料及制品 抗菌性能的评价

GB/T 30794 热熔型氟树脂涂层（干膜）中聚偏二氟乙烯（PVDF）含量测定 熔融温度下降法

GB/T 44757 钛及钛合金阳极氧化膜

JC/T 2561 建筑装饰用不燃级金属复合板

- 术语和定义

GB/T 17748界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 复材  cladding

指金属复合板中作为耐蚀层且厚度较薄的金属材料。

- 3.2

基材  base material

指金属复合板中作为受力层且厚度较厚的金属材料。

- 3.3

装饰面  exposed surface

指金属复合板完成安装后，仍可看得见的表面。

- 3.4

钛单板  titanium panel

以钛或钛合金板（带）为基材，经加工成型后作为建筑或装饰用的单层金属板。

- 3.5

钛金属复合板  titanium metal composite plate

以铝或钢为基材，一层复材为纯钛材料并作为装饰面，另一层复材为钛或不锈钢材料，采用连续热压复合工艺生产冶金的钛钢钛或钛铝钢金属复合板。

- 3.6

钛阻燃复合板  titanium flame retardant composite board

以铝或钢为基材，一层复材为纯钛材料并作为装饰面，另一层复材为钛或不锈钢材料，以无机材料为主要芯材，采用连续热压复合工艺生产的复合板材。

- 3.7

建筑装饰用不燃级钛饰面板  non-combustible titanium panels for building decoration

用于建筑幕墙或装饰用的且装饰面具有保护性和装饰性阳极氧化涂层的钛单板、钛金属复合板或钛阻燃复合板。

- 3.8

抗菌性  antibacterial

指产品表面的细菌生长繁殖受到抑制的状态或化学剂抑制产品表面的细菌生长繁殖的作用。

- 分类、规格和标记

  - 分类

    - 按材料材质分为：

a）钛，代号为TI；

b）铝，代号为AL；

c）不锈钢，代号为SS；

d）无机芯材，代号为FR；

e）其他，代号为元素符号。

    - 按材料结构分为：

a）钛单板，代号为DB；

b）钛金属复合板，代号为JS；

c）钛阻燃复合板，代号为ZR。

    - 按有无阳极氧化涂层分为：

a）阳极氧化涂层型：代号为YH；

b）其他涂层型：代号为QT。

  - 规格

规格尺寸应符合表1的规定。如需其他规格尺寸，由供需双方协商确定。

表1  规格尺寸

单位为毫米

| 项目 | 规格尺寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钛单板 | 钛金属复合板 |  | 钛阻燃复合板 |
| 长度 | 2000、2440、3000、3200 |  |  |  |
| 宽度 | 1000、1220、1250、1500 |  |  |  |
| 厚度 | 0.4、0.5 | 1.0、1.5 | 3.0、4.0 | 3.0、4.0、5.0、6.0 |

  - 标记

产品顺序标记为：产品名称、本文件编号、板材结构代号、材料材质代号、有无阳极氧化涂层代号、长度、宽度以及厚度。

示例：长度为2440mm，宽度为1220mm，厚度为4mm、有阳极氧化涂层的钛铝钢金属复合板标记为：

建筑装饰用不燃级钛饰面板 JC/T XXXX-202X JS TI/AL/SS YH 2440×1220×4

- 原材料

  - 钛板

    - 外观质量

a）板材表面应以酸洗、喷砂或砂光方式加工，使板材表面光泽和粗糙度趋于一致；

b）钛板表面不得有划痕、裂纹、起皮、氧化皮、压折、金属及非金属夹杂、无酸洗遗留痕迹，并进行单面覆膜处理；

c）板材不应有分层；

d）板材允许沿轧制方向清除局部缺陷，但清除后板材厚度不得小于最小允许厚度；

e）对外观质量有特殊要求时，可由供需双方协商。

    - 化学成分和力学性能

钛板为纯钛材料，其化学成分及成分允许偏差应符合GB/T 3620.1中关于TA1、TA2和TA3的规定要求，尺寸允许偏差及力学性能应符合GB/T 3621中关于TA1、TA2、TA3的规定要求。

  - 铝板

铝材的化学成分应符合GB/T 3190的要求，力学性能和尺寸偏差应符合GB/T 3880.2、GB/T 3880.3的要求；铝板应为符合GB/T 3880.2要求的3×××系列、5×××系列或耐腐蚀性及力学性能更好的其它系列铝合金，内墙、非标准板铝材采用1×××系列。

  - 钢板

钢板应经热镀锌或热镀铝锌合金处理，其力学性能、镀层重量和基材厚度偏差（钢基材包括镀层）应符合GB/T 12754的要求。

  - 涂层

阳极氧化涂层型建筑装饰用不燃级钛饰面板的涂层厚度及性能应符合本文件的规定。其他涂层型建筑装饰用不燃级钛饰面板可采选用氟碳树脂涂层，也可采用其他性能相当或更优异的涂层。当采用聚偏二氟乙烯（PVDF）树脂涂层时，按照GB/T 30794检测聚偏二氟乙烯树脂含量不应低于涂层中树脂总量的70%。

  - 覆膜

覆膜宜选用氟碳薄膜，也可采用其他性能相当或更优异的膜材。氟碳覆膜材料主要技术指标应符合表2的要求。

表2  氟碳薄膜主要技术指标

| 技术指标 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 不得有针孔、鱼眼、鼓包、折痕、杂质印、气泡、皱褶、划伤等缺陷 | 目视 |
| 厚度偏差 | ±10% | 千分尺 |
| 断裂伸长率 | ≥95% | GB/T 1040.3 |

  - 无机芯材

无机芯材主要技术指标应符合表3的要求。

表3  无机芯材主要技术指标

| 技术指标 |  | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 不允许有鼓泡、凹凸、硬料、空料、断料接头等缺陷 | 目视 |
| 尺寸偏差 | 厚度 | ±0.1mm | 游标卡尺 |
|  | 宽度 | ±1mm | 钢直尺 |
|  | 卷断面错位 | ≤5mm | 钢直尺 |
| 拉伸强度 |  | ≥4MPa | GB/T 228.1 |
| 72h吸水率 |  | ≤6% | JC/T 2561 |
| 热值 |  | ≤3MJ/kg | GB/T 14402 |

- 技术要求

  - 金属基材厚度

金属基材厚度应符合表4的要求。

表4  金属基材厚度

单位为毫米

| 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钛单板 | 钛金属复合板 | 钛阻燃复合板 |
| 钛板 | ≥0.15 | ≥0.15 | ≥0.12 |
| 铝板 | - | ≥0.20 | ≥0.20 |
| 不锈钢板 | - | ≥0.18 | ≥0.18 |

  - 外观

外观应整洁，装饰面应符合表5的要求，非装饰面应无影响产品的损伤。

表5  外观

| 缺陷名称a | 要求 |
| --- | --- |
| 压痕、印痕 | 不允许 |
| 漏涂 | 不允许 |
| 波纹 | 不允许 |
| 鼓泡 | 不允许 |
| 疵点 | 最大尺寸≤3mm，数量≤3个/m2 |
| 划伤、擦伤 | 不允许 |
| 色差b | 目测不明显，争议时色差ΔE≤1.5 |
| 分层、裂纹、起皮、毛刺、条纹 | 不允许 |
| a 对于表中未涉及的表面缺陷，由供需双方商定。 b 装饰性的花纹和色彩除外。 |  |

  - 尺寸允许偏差

尺寸允许偏差应符合表6的要求，特殊规格的尺寸允许偏差可由供需双方商定。

表6  尺寸允许偏差

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 长度/mm | ±2 |
| 宽度/mm | ±1 |
| 厚度/mm | ±0.2 |
| 对角线差/mm | ≤3 |
| 边角度/(mm/m) | ≤0.5 |
| 翘曲度/（mm/m） | ≤2 |

  - 装饰面层厚度

阳极氧化涂层型装饰面层厚度应符合表7的要求，其他涂层型装饰面层厚度应符合JC/T 2561的规定。

表7  装饰面层厚度

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 厚度 | ≥500nm |

  - 装饰面层性能

装饰面层性能应符合表8要求。

- 表8  装饰面层性能

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 表面铅笔硬度 |  | ≥HB |
| 光泽度偏差 |  | ≤5 |
| 柔韧性/T |  | ≤3 |
| 附着力/级 | 划格法 | 0 |
| 耐冲击性/(kg·cm) |  | ≥20 |
| 耐磨耗性（L/μm） |  | ≥20 |
| 耐盐酸性 |  | 无变化 |
| 耐油性 |  | 无变化 |
| 耐碱性 |  | 无鼓泡、凸起、粉化等异常，色差ΔE≤2 |
| 耐硝酸性 |  | 无鼓泡、凸起、粉化等异常，色差ΔE≤5 |
| 耐溶剂性 |  | 不露底 |
| 耐沾污性/% |  | ≤5 |
| 耐人工气候老化性 | 外观 | 无开胶 |
|  | 色差ΔE | ≤2.0 |
|  | 失光率/级 | ≤1 |
|  | 其他老化性能/级 | 0 |
| 耐盐雾性 | 外观 | 无开胶 |
|  | 耐盐雾性等级/级 | ≥10 |
| 封孔质量a /（mg/dm2） |  | ≤30 |
| a 仅阳极氧化层型装饰面层检测该指标。 |  |  |

  - 物理力学性能

物理力学性能应符合表9的要求。

- 表9  物理力学性能

| 项目 |  |  | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 钛金属复合板 | 钛阻燃复合板 |
| 弯曲强度/MPa |  |  | ≥450 | ≥120 |
| 弯曲弹性模量/MPa |  |  | ≥10×104 | ≥2×104 |
| 贯穿阻力/kN |  |  | ≥20 | ≥6 |
| 剪切强度/MPa |  |  | ≥140 | ≥50 |
| 滚筒剥离强度/(N/mm) |  | 平均值 | - | ≥100 |
|  |  | 最小值 | - | ≥90 |
| 耐温差性 | 剥离强度下降率/% |  | - | ≤10 |
|  | 涂层附着力/级 | 划格法 | - | 0 |
|  | 外观 |  | - | 无变化 |
| 热膨胀系数/℃-1 |  |  | ≤4.00×10-5 |  |
| 热变形温度/℃ |  |  | ≥100℃ |  |

  - 燃烧性能

钛阻燃复合板的燃烧性能应不低于GB 8624-2012标准A（A2-S1,d0，t0）级的要求。

  - 抗菌性

阳极氧化涂层型建筑装饰用不燃级钛饰面板的抗菌性应符合表10的要求。

- 表10  抗菌性

| 项目 | R光（%） |
| --- | --- |
| 金黄色葡萄球菌 | ≥90 |

  - 温室气体净化性能

阳极氧化涂层型建筑装饰用不燃级钛饰面板的温室气体净化性能应符合表11的要求。

- 表11  温室气体净化性能

| 项目 | 净化率 |
| --- | --- |
| 二氧化碳 | ≥5% |
| 甲烷 | ≥6% |

- 试验方法

  - 试验环境

试验前，试样应在GB/T 2918规定的环境下放置24h。除特殊规定外，试验也应该在该条件下进行。

  - 试件制备

制备试件时应考虑到产品装饰面性能在纵、横方向上要求具有一致性，除装饰面性能外产品在纵、横方向和正背面上的其他要求也具有一致性。制取试件时，试件边部距产品边部距离应大于50mm，试件的尺寸及数量见表12。

- 表12  试件尺寸及数量

| 试验项目 |  | 试件尺寸（mm） |  | 试件数量 （块） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纵向 | 横向 |  |
| 金属基材厚度 |  | 100 | 100 | 3 |
| 外观 |  | 整张板 |  | 3 |
| 尺寸允许偏差 |  | 整张板 |  | 3 |
| 表面铅笔硬度 |  | 50 | 75 | 3 |
| 光泽度偏差 |  | 500 | 500 | 3 |
| 柔韧性 |  | 25 | 200 | 3 |
|  |  | 200 | 25 | 3 |
| 附着力 | 划格法 | 50 | 75 | 3 |
| 耐冲击性 |  | 50 | 75 | 3 |
| 耐磨耗性 |  | 100 | 200 | 3 |
| 耐盐酸性 |  | 100 | 100 | 3 |
| 耐油性 |  | 100 | 100 | 3 |
| 耐碱性 |  | 100 | 100 | 3 |
| 耐硝酸性 |  | 100 | 100 | 3 |
| 耐溶剂性 |  | 100 | 430 | 2 |
| 耐沾污性 |  | 100 | 200 | 3 |
| 耐人工气候老化性 |  | 100 | 100 | 3 |
| 耐盐雾性 |  | 100 | 100 | 3 |
| 弯曲强度 |  | 50 | 200 | 6 |
|  |  | 200 | 50 | 6 |
| 弯曲弹性模量 |  | 50 | 200 | 6 |
|  |  | 200 | 50 | 6 |
| 贯穿阻力 |  | 50 | 50 | 3 |
| 剪切强度 |  | 50 | 50 | 3 |
| 滚筒剥离强度 |  | 350 | 76 | 6 |
|  |  | 76 | 350 | 6 |
| 耐温差性 |  | 350 | 350 | 4 |
| 热膨胀系数 |  | 200 | 200 | 3 |
| 热变形温度 |  | 25 | 120 | 6 |
|  |  | 120 | 25 | 6 |
| 燃烧性能 |  | 按照GB 8624的要求 |  |  |
| 抗菌性能 |  | 50 | 50 | 9 |
| 封孔质量 |  | 100 | 100 | 3 |
| 温室气净化性能 |  | 500 | 500 | 5 |
| 装饰面层厚度 |  | 500 | 500 | 3 |

  - 金属基材厚度

按JC/T 2561的规定进行。

  - 外观

按JC/T 2561的规定进行。

  - 尺寸允许偏差

按JC/T 2561的规定进行。

  - 装饰面层厚度

阳极氧化涂层型装饰面层厚度按照GB/T 44757的规定进行，其他涂层型装饰面层厚度按JC/T 2561的规定进行。

  - 装饰面层性能

    - 表面铅笔硬度

按JC/T 2561的规定进行。

    - 光泽度偏差

按JC/T 2561的规定进行。

    - 柔韧性

按JC/T 2561的规定进行。

    - 附着力

按GB/T 9286的规定进行。以全部试验值中的最大值作为试验结果。

    - 耐冲击性

按JC/T 2561的规定进行。

    - 耐磨耗性

按JC/T 2561的规定进行。

    - 耐盐酸性

按JC/T 2561的规定进行。化学试剂选取体积分数为5%的盐酸溶液。

    - 耐油性

按JC/T 2561的规定进行。

    - 耐碱性

按JC/T 2561的规定进行。

    - 耐硝酸性

按JC/T 2561的规定进行。

    - 耐溶剂性

按JC/T 2561的规定进行。

    - 耐沾污性

按JC/T 2561的规定进行。

    - 耐人工气候老化性

按JC/T 2561的规定进行。测试时间为600h。

    - 耐盐雾性

按照GB/T 10125的规定进行试验。其中阳极氧化膜采用铜加速乙酸盐雾实验进行24h。铜加速盐雾试验（CASS）按照GB/T 6461评级。以全部试件中性能最差值作为检验结果。

    - 封孔质量

按GB/T 8753.1的规定进行。

  - 物理力学性能

    - 弯曲强度、弯曲弹性模量

按JC/T 2561的规定进行。

    - 贯穿阻力、剪切强度

按JC/T 2561的规定进行。

    - 滚筒剥离强度

按JC/T 2561的规定进行。

    - 耐温差性

按JC/T 2561的规定进行。

    - 热膨胀系数

按JC/T 2561的规定进行。

    - 热变形温度

按JC/T 2561的规定进行。

  - 燃烧性能

按照GB 8624的规定进行。

  - 抗菌性能

按GB/T 23763的规定进行。

  - 温室气体净化性能

按附录A的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

按检验类型分为出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

产品出厂时应进行出厂检验。出厂检验项目包括：规格尺寸允许偏差、外观、装饰面层厚度、光泽度偏差、表面铅笔硬度、附着力、耐冲击性、耐溶剂性、剥离强度、耐碱性。

    - 型式检验

型式检验的项目包括第6章技术要求中的所有项目。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新产品投产或产品定型鉴定时；

b）正式生产后，产品的原材料、设计、工艺、生产设备等方面有较大改变，可能影响产品质量时；

c）在正常生产情况下，每年进行一次；

d）产品停产半年以上，恢复生产时；

e）出厂检验与上次型式检验有较大差异时。

  - 批量与抽样

    - 批量

以连续生产同一品种、同一规格的产品1500m2为一批，不足1500m2的按一批计算。

    - 抽样

出厂检验时，外观质量的检验可在生产线上连续进行，规格尺寸允许偏差的检验从同一检验批中随机抽取3张板进行，其余出厂检验项目按所检验项目的尺寸和数量要求随机抽取。

型式检验时，从同一检验批中随机抽取3张板进行外观质量和尺寸偏差的检验，其余按各项目要求的尺寸和数量随机抽取。

  - 判定

检验结果全部符合标准的指标要求时，判该批产品合格。

若有不合格项，可再从该批产品中抽取双倍样品对不合格的项目进行一次复查，若复查结果全部达到标准要求时判定该批产品合格，否则判定该批产品不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 每张产品均应标明产品标记、生产或安装方向、厂名厂址、商标、批号、生产日期、及质量检验合格标志。

    - 产品若采用包装箱包装，其包装标志应符合GB/T 191及GB/T 6388的规定。在包装箱的明显部位应有如下标志：

a) 企业名称；

b) 产品标记；

c) 生产批号或生产日期；

d) 内装数量；

e) 产品规格；

f) 执行标准。

  - 包装

    - 产品装饰面应覆有保护膜，保护膜的要求可参考JC/T 2561的规定。

    - 包装箱应有足够的强度和刚度，以保证运输、搬运及堆垛过程中不会损坏，应避免产品在箱中移动。

  - 运输

运输和搬运时应轻拿轻放，严禁摔扔，防止产品损伤。

  - 贮存

产品应按品种、规格、批次分别堆放贮存在干燥通风处，避免高温及日晒雨淋，防止表面划伤。

- 附  录  A

(规范性附录)

- 温室气体净化性能测试方法

A.1  范围

本附录规定了对温室气体净化性能测试的方法。

A.2  方法提要

钛板表面在特殊工艺的优化下，可以生成二氧化钛及其他功能性副产物。二氧化钛是一种化学性质稳定、光催化活性高、环境友好的n型半导体材料。在光源辐照下，二氧化钛可作为半导体光催化材料退化氧化温室气体。通过比对催化反应前后污染物浓度变化，测定钛饰面板对温室气体的净化效率。

A.3  试验用耗材及仪器

A.3.1  试验用耗材

净化测试舱2个（容积为1m3）；二氧化碳（3Vol%）一瓶；甲烷（3Vol%）一瓶；试样8块，尺寸为500mm×500mm。

A.3.2  试验用仪器

气相色谱质谱仪；二氧化碳在线检测仪；非甲烷总烃在线检测仪；水分测定仪；加湿器；流量计；气密针。

A.4  试验环境

试验应在常温、常压条件下进行, 室内温度（23±3）℃，相对湿度（50±1）%。

A.5  一般要求

净化测试舱一个标记为空白舱,另一个标记为样品舱。舱内设置光源，其中光源应为不间断光源。（紫外光源，功率20W,波长365nm，样品表面平均辐照强度50μw/cm2～60μw/cm2。可见光源，功率16W,色温6500K 白光,样品表面平均照度1000 lx-1200 lx。）

净化测试舱内应清洁干净，最大限度的净化密封箱中的空气质量，保证无污染物存在。

A.6  试验步骤

A.6.1 将4块待测样品放入样品舱，同时将4块待测样品放入空白舱内。关闭净化测试舱舱门，开启净化测试舱搅拌风扇，转速设定为（15±1）r/s。

A.6.2 将气瓶、流量计依次连接在净化测试舱上。打开气瓶减压阀，按照一定流量向净化测试舱内通入温室气体。待净化测试舱内温室气浓度达到目标浓度，关闭气源。记录此时净化测试舱内温室气体浓度。空白对照舱进行相同操作。空白舱内温室气体初始浓度为A0，样品舱内温室气体初始浓度为B0。(如果进行高湿环境条件下样品净化性能测试，则在通入温室气体前，通过加湿器向净化测试舱内通入高湿气体，待达到湿度要求后，再向舱内通入温室气体。)

A.6.3 通过气相色谱质谱仪、二氧化碳在线检测仪、非甲烷总烃等在线检测设备测定24小时样品舱和空白舱内气体的浓度。空白内温室气体终止浓度为A1，样品舱内温室气体终止浓度为B1。

A.6.4 试验结束，打开测试舱净化模块，净化测试舱内残留温室气体。

A.6.5 根据测试舱和内温室气体初始和终止浓度计算材料净化效率。

A.7  数据处理

温室气体净化效率按公式（A.1）和公式（A.2）计算：

自然衰减率N=……………………………………（A.1）

温室气体净化效率K=……………………………（A.2）

式中：

N——目标气体的自然衰减率；

A0——空白测试舱目标气体初始浓度值；

A1——24h后空白舱目标气体测试的终止浓度值；

K——材料对目标气体的净化效率；

B0——样品测试舱目标气体初始浓度值；

B1——24h后样品测试舱目标气体的终止浓度值。