ICS 83.080.01

CCS Q 22

CBMF

中国建筑材料协会标准

T/CBMFXX—202X

建筑塑料制品中合成树脂种类的鉴定

第1部分：红外光谱法

Identification of synthetic resin types in building plastic products

Part 1: Infrared spectroscopy method

（征求意见稿）

2025.11

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中国建筑材料联合会   发布

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是T/CBMF XX《建筑塑料制品中合成树脂种类的鉴定》的第1部分。T/CBMF XX已经发布了以下部分：

——第1部分：红外光谱法

——第2部分：裂解气相色谱-质谱法

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

- 引  言

- 塑料是以合成树脂为主要成分，添加各种填料、增塑剂、润滑剂、稳定剂等辅助材料加工制成的高分子材料，树脂的性质通常决定了塑料的基本性质。以塑料为主的高分子材料在建筑材料领域中占比逐年增大。但随着塑料制品的种类和材料配方体系越来越复杂，对塑料制品的分析和鉴定越来越困难，对于建筑材料中合成树脂种类的鉴定需求难以实现。本系列标准的制定可高效准确的鉴定建筑塑料制品中合成树脂的种类，对建筑材料的成分分析、质量控制以及再生分类具有重要意义。

T/CBMF XX《建筑塑料制品中合成树脂种类的鉴定》是建筑塑料制品中合成树脂的种类鉴定方法的系列标准，为了保证文件的可用性，将文件编制成若干部分，拟由以下部分构成：

——第1部分：红外光谱法

——第2部分：裂解气相色谱-质谱法

本文件是T/CBMF XX的第1部分。本文件针对建筑塑料制品中合成树脂的种类鉴定，建立了通过红外光谱法测试建筑塑料制品中合成树脂种类的分析方法，规定了该测试方法的相关技术要求。

# 建筑塑料制品中合成树脂种类的鉴定 第1部分：红外光谱法

范围

本文件中规定了使用红外光谱法对建筑塑料制品中合成树脂种类进行鉴定的方法，包括透射分析法和反射分析法。

本方法应由有试验经验人员进行样品的制备和红外光谱的分析。为获得更好的结果, 按照产品说明书操作光谱仪。本标准中不包括红外光谱仪的详细操作说明。

本方法仅适用于定性分析。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2035-2024 塑料术语及定义

GB/T 6040红外光谱分析方法通则

GB/T 16288 塑料制品的标志

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

合成树脂  synthetic resin

以石油、天然气、煤等天然资源或生物质为原料，通过化学合成方法（如聚合反应、缩聚反应等）制得的一类具有可塑性的高分子化合物。

3.2

建筑塑料制品 building plastic products

以高分子合成树脂为主要原料，添加必要的助剂（如增塑剂、稳定剂、填充剂、着色剂等），经挤出、注塑、吹塑、模压等加工工艺制成，专门用于建筑物及构筑物的建造、装饰、维护、功能提升等建筑领域的各类制品。

原理

衰减全反射法（ATR）

本方法直接应用于塑料制品的分析，用于高吸收样品或样品表面的测定。红外光以大于临界角的角度入射到紧贴在样品表面的高折射指数晶体时，由于样品折光指数低于晶体，发生全反射，红外光只进入样品极浅的表层，只有某些频率被吸收，测量这一被衰减了的辐射即得到样品的衰减全反射光谱。增塑剂、阻燃剂或无机填料的存在可能影响衰减全反射法的光谱分析。

透射分析法

本方法基于分子对红外光的选择性吸收特性，通过测量红外光穿过样品后不同频率光的透射强度变化得到样品的红外透射光谱，获取合成树脂高分子结构信息。适用于可经溴化钾压片、熔融制膜、溶剂涂膜等方式进行制样的塑料制品。

仪器设备与材料

傅里叶变换红外光谱仪

波数范围为4000 cm-1~400 cm-1，光谱分辨率为4 cm-1或更高，配有反射晶体（例如金刚石、ZnSe、Ge）的ATR附件。

压片机

带有加热附件，可用于塑料制品的热压成膜。

电热鼓风干燥箱

分析天平

感量0.1mg。

溴化钾及溴化钾窗片

光谱纯。也可以使用在4000 cm-1~400 cm-1范围内有足够红外透射性的其他材料。

玛瑙研钵

样品制备

进行红外光谱分析时，应依照分析目的、样品的状态、分析方法等选择合适的样品制备方法。

样品分离

机械分离

目视或将待测样品置于放大镜下，用针或刀片进行待测部位的剥离或分离。被分离出的待测部位，如附着灰尘或胶水等物，可用蒸馏水或有机溶剂清洗。

溶解分离

有丙酮、三氯甲烷等有机溶剂可以在一定条件下将塑料制品中的助剂和树脂组分溶解，经溶剂抽出、溶解等过程，通过离心和沉淀分离可得到含有待测树脂组分的溶液。

热解分离

适用于含大量填料的塑料制品、固化的塑料制品等难以用常规方法分离的样品，可采用干馏法和控温热解法进行热解分离。

制样

压片法

将试样用液氮冷冻或机械破碎的方式碎成粉末，过筛后在研钵中与溴化钾混合，研磨均匀，使用压片装置，压制成透明片状，使用透射分析法进行测试。

薄膜法

对于热塑性塑料，可以使用熔融制膜、溶剂涂膜等方式进行制样：

- 使用带加热功能的压片机，将试样用光滑的铝箔夹住，加热到熔化后压成薄膜，冷却后去除膜直接测试；

- 溶剂涂膜法：将6.1.2中得到的溶解有待测树脂组分的溶液滴在溴化钾等具有红外透过性的窗片上，烘干后得到薄膜。溶解塑料推荐使用的溶剂见附录A。

衰减全反射法

将样品待测的部位紧贴在ATR晶体上，使样品与晶体充分接触，通过衰减全反射法进行测试。本方法主要用于测定难以溶解、熔化或难以粉碎的样品。

其他方法

配备有红外显微镜装置的设备可以根据样品性质选择透射、反射模式直接置于显微镜下测试。

无法用红外光谱直接分析的样品可选用热重、气相色谱等联用装置。

试验步骤

仪器校正与参数设定

红外光谱仪的校正与测定操作按照GB/T 6040-2019中6.2和6.3的规定进行。检测参数参考条件如下：

- 分辨率：4 cm-1；

- 根据需要设置扫描次数，一般不低于16次；

- 扫描波数范围根据仪器性能和样品需测定的光谱范围而确定，一般衰减全反射法的扫描波数范围为4000 cm-1~600 cm-1，透射分析法的扫描波数范围为4000 cm-1~400 cm-1。

样品测试

根据样品分离和制备的形态选择不同的测试方法进行试验，溴化钾压片和薄膜优先选择透射分析法进行测试。

按照仪器的操作程序，进行背景峰的检测，扣除背景。

光谱图的最大吸收峰(光谱中透过率最低的吸收峰)透过率宜保持在10%~20%，基线保持平直。

依照应用软件程序的操作要求进行样品测定，得到样品的红外光谱图。

用红外光谱处理软件，根据需求，对样品的红外光谱图进行水蒸气校正、基线校正、曲线拟合等数据处理。

结果分析

定性分析

与已知基团的特征吸收峰进行比较:对比测定样品的吸收光谱与已知基团的特征吸收峰重合情况，解析测定物中是否有该基团存在。

与标准谱库进行检索比较：根据谱库检索结果（NIST、SDBS等），对比红外特征吸收峰峰位、峰形和相对峰高的相似程度，进行定性分析。

与已知样品光谱进行比较：对比测定样品的红外吸收光谱与已知样品的红外吸收光谱的相似程度，进行定性分析。

附录B中给出了常见建筑塑料制品成膜后的红外光谱图和特征吸收峰，部分热固性塑料通过热解法制样后测试的红外透射谱图见附录C。

比对检验

在相同条件下测定样品和对照品的红外光谱图，比较二者的红外吸收峰峰位、峰形和相对峰高的相似程度，进行分析。

结果表述

未知物鉴定

对未知塑料的鉴定，应表述为：样品是或不是某种塑料。

当不能确切表述为某种塑料时，应根据红外光谱信息提出可能是某种塑料的分析意见，结果表述为：检出XX类塑料或XX官能团。

比对检验

当样品和对照品的红外光谱的峰位、峰形和相对峰高均无显著性差异,结果表述为:样品和对照品的红外光谱图相同。

当样品和对照品的红外光谱的峰位、峰形和相对峰高有显著性差异,结果表述为:样品和对照品成分不同。

当样品和对照品的红外特征吸收峰的峰位、峰形和相对峰高无显著性差异,但其他吸收峰的峰位、峰型或相对峰高有显著性差异,结果表述为:样品和对照品红外特征吸收峰相同，但红外光谱有差异。

试验报告

试验报告应至少包括以下内容：

a）委托单位；

b）试样名称；

c）检测依据：本文件编号及具体方法；

d）检测结果；

e）与本方法的差异（如有）；

f）在试验中观察到的异常现象（如有）；

g）试验日期。

（资料性）
常见塑料制品溶解推荐使用溶剂

推荐使用溶剂见表A.1。

推荐使用溶剂

| 溶剂 | 适用塑料种类 |
| --- | --- |
| 四氢呋喃 | 适用于聚丙烯、聚氯乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯塑料 |
| 三氯甲烷 | 适用于聚乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯和聚苯乙烯塑料 |
| 1,2-二氯乙烷 | 适用于大部分热塑性树脂，其中包括大部分聚烯烃塑料 |
| 苯 | 适用于聚苯乙烯、聚碳酸酯塑料 |
| 甲苯 | 适用于聚乙烯、聚苯乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯塑料 |
| 甲乙酮 | 适用于聚氨酯、丁二烯共聚物塑料 |
| 丙酮 | 适用于聚甲基丙烯酸酯类塑料 |
| 甲酸 | 适用于聚酰胺和线性聚氨酯类塑料 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 适合于聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯和一些在其它溶剂中不溶解的塑料 |

（资料性）
常见建筑塑料制品透射法红外光谱图

常见建筑塑料制品透射法红外光谱图和特征吸收表，见图B.1~B.10。

  - 不饱和树脂

不饱和树脂（UP）常用于树脂型人造石、玻璃钢等建筑制品。不饱和树脂（UP）的典型红外光谱图见图B.1。

说明：X——波数，cm-1；Y——透过率，%。

图 B.1不饱和树脂红外光谱图

  - 聚甲基丙烯酸甲酯

聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）又名亚克力，常用于建筑采光顶棚、透明装饰面板等制品。聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）的典型红外光谱图见图B.2。

说明：X——波数，cm-1；Y——透过率，%。

  - 图B.2 聚甲基丙烯酸甲酯的红外光谱图

  - 环氧树脂

环氧树脂（EP）常用于树脂型人造石、玻璃钢等建筑制品。环氧树脂（EP）的典型红外光谱图见图B.3。

说明：X——波数，cm-1；Y——透过率，%。

  - 图B.3 环氧树脂红外光谱图

  - 聚乙烯

聚乙烯（PE）常用于储水罐、电缆护套、防潮膜等建筑制品。聚乙烯（PE）的典型红外光谱图见图B.4。

说明：X——波数，cm-1；Y——透过率，%。

图B.4 聚乙烯红外光谱图

  - 聚丙烯

聚丙烯（PP）常用于输水管、卫生洁具等建筑制品。聚丙烯（PP）的典型红外光谱图见图B.5。

说明：X——波数，cm-1；Y——透过率，%。

图B.5 聚丙烯红外光谱图

  - 聚氯乙烯

聚氯乙烯（PVC）常用于PVC管道、门窗、橡胶地板等建筑制品。聚氯乙烯（PVC）的典型红外光谱图见图B.6。

说明：X——波数，cm-1；Y——透过率，%。

图B.6 聚氯乙烯红外光谱图

  - 聚碳酸酯

聚碳酸酯（PC）常用于采光板、耐力板、防护栏等建筑制品。聚碳酸酯（PC）的典型红外光谱图见图B.7。

说明：X——波数，cm-1；Y——透过率，%。

图B.7 聚碳酸酯红外光谱图

  - 聚对苯二甲酸乙二醇酯

聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），常用于幕墙装饰膜、防水材料等建筑制品。聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）的典型红外光谱图见图B.8

说明：X——波数，cm-1；Y——透过率，%。

图B.8 聚对苯二甲酸乙二醇酯红外光谱图

  - 聚酰胺

聚酰胺（PA）常用于门窗隔热条、绝缘套管等建筑制品。聚酰胺（PA）的典型红外光谱图见图B.9。

说明：X——波数，cm-1；Y——透过率，%。

图B.9 聚酰胺红外光谱图

  - 聚苯乙烯

聚苯乙烯（PS）常用于保温隔热材料、墙体与屋面构件等建筑制品。聚苯乙烯（PS）的典型红外光谱图见图B.10

图B.10 聚氯乙烯红外光谱图

  - 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）常用于管材、卫生洁具、建筑装饰板等建筑制品。丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）的典型红外光谱图见图B.11。

说明：X——波数，cm-1；Y——透过率，%。

图B.11 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物红外光谱图

  - 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物

乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）常用于防水板、发泡地垫等建筑制品。乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）的典型红外光谱图见图B.12。

说明：X——波数，cm-1；Y——透过率，%。

图B.12 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物红外光谱图