《建筑塑料制品中合成树脂种类鉴定方法 第2部分：裂解气相色谱-质谱法》

编 制 说 明

（征求意见稿）

主编单位：中国国检测试控股集团股份有限公司

2025年11月

目录

1  工作简况	3

1.1 任务来源	3

1.2 主要工作过程	3

1.2.1 工作过程	3

2  标准编制原则和确定标准主要内容	3

2.1 标准编制原则	3

2.2 标准制订技术路线	4

2.3 标准主要内容的说明	4

3  主要试验验证情况分析	5

3.1 试验仪器设备	5

3.2 原理	5

3.3试样前处理	5

3.4 试样测试	6

3.5 结果测试	6

4  标准中涉及专利情况	7

5  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况	7

6  国外采标及对比情况	7

7  与现行法律、法规和强制性国家标准的关系	8

8  重大分歧意见的处理经过和依据	8

9  标准性质的建议说明	8

10  贯彻标准的要求和措施建议	8

11  废止现行相关标准的建议	8

12  其它应予说明的事项	8

附件1  验证试验报告	9

1 树脂定性鉴别结果	9

2实验室内不同方法比对	16

3实验室间比对	17

1  工作简况

1.1 任务来源

根据“关于下达2024年第四批协会标准制修订计划的通知”（中建材联标发[2024]59号），由中国国检测试控股集团股份有限公司承担团体标准《建筑塑料制品中合成树脂种类鉴定方法 第2部分：裂解气相色谱-质谱法》（计划号：2024-52-xbjh）的编制工作。

1.2 主要工作过程

1.2.1 工作过程

本标准制定严格按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 1.2《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》的要求进行。

2024年7月~2024年10月，主编单位联合相关参与单位共同成立了标准编制组，本标准归口单位为中国建筑材料联合会，着手深入调研行业现状，并收集典型塑料产品。

2024年10月，标准编制组对标准草案的主要内容、技术方案进行了讨论，并确定了本标准编制的主导思想、基本原则、技术路线和主要工作内容，以及后续工作进度计划和验证试验等工作。

2024年10月~2024年12月，编制组按计划开展了系列验证试验。

2025年1月，编制组组织召开内部会议，针对验证实验的技术方案和测试数据进行了探讨，对其中的不足进行了深入分析，并提出了改进意见。

2025年1月~2024年5月，编制组组织了主编单位、A实验室、B实验室等3家实验室进行实验室间比对。

2025年6月，编制组组织召开内部会议，针对比对实验数据进行了汇总、探讨和分析。

2025年7月~2025年10月，编制组补充了部分验证实验，并对标准文本的内容和格式进行了修改完善，最终完成了征求意见稿和编制说明（征求意见）。

1.2.2 主要参加单位和编制组成员及其所做的工作

为了充分体现本项目的科学性和先进性，主编单位邀请了来自相关领域的科研机构、材料研发和生产单位等多方面的代表参加本项目的制定工作。为确保标准水平并考虑标准发布后的影响和声誉，被邀请的参与单位均是行业内享有较高声誉、具有良好社会形象、行业中能引领技术进步的高水平单位，参编单位主要情况及分工见表1。

表 1标准编制单位及其工作

| 序号 | 起草单位 | 起草人 | 主要负责的工作 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 贾祺、徐晓元、郭子健、许丹、陈慧娟、刘丽娜、韩蔚、丁建军、郭中宝、关红艳 | 主要起草单位，全程负责样品的收集，分析方法的实验研究，样品测试结果的处理，标准文本、试验报告和编制说明的撰写。 |
|  | 北京工商大学 | 刘昕彤、辛秀兰 | 为本标准提供测试样品与分析方法指导，负责标准相关文献及验证试验样品的搜集与分发，并对实验结果进行分析。 |

另外，本工作还得到了业内其他单位的积极响应和大力支持，进一步保障了标准编制组的技术实力。以上来自不同行业和领域的单位分别从不同角度为本标准的制定提供了强大的软、硬件支撑，为顺利完成标准制定工作奠定了基础条件。

2  标准编制原则和确定标准主要内容

2.1 标准编制原则

科学性： 本标准建立了建筑塑料制品中合成树脂种类鉴定的裂解气相色谱 - 质谱测试方法。该方法科学有效，在标准制定过程中，编制组开展了大量验证试验，对方法的全部内容进行了严格验证，确保方法的可靠性与准确性。

操作性： 本方法的实施符合我国当前检测仪器设备、试剂及材料的供应现状，无需依赖特殊或稀缺资源，可依托国内现有检测条件正常开展，具备良好的操作可行性。

适用性： 本方法适配国内检测人员的技术能力水平，测试流程步骤清晰、可操作性强，能够满足国内分析实验室的日常检测需求并达到本标准规定的技术要求，具有普遍适用性，便于在国内相关检测领域推广应用。

2.2 标准制订技术路线

本标准按图4所示的技术路线进行。

图 1技术路线图

2.3 标准主要内容的说明

经梳理国内外相关标准可知，我国现行聚合物鉴定相关标准主要包括 GB/T 7764-2017《橡胶鉴定 红外光谱法》与 GB/T 39699-2020《橡胶 聚合物的鉴定 裂解气相色谱-质谱法》。上述标准分别采用红外光谱法、裂解气相色谱-质谱法对橡胶材料进行聚合物鉴定，但其适用范围不涵盖塑料、纤维及部分复合材料。其中红外光谱法用于塑料制品鉴定时，具备操作简便、分析快速的优势，但针对难溶树脂、并用树脂等场景，采用裂解气相色谱-质谱法进行鉴定更为适宜。现阶段我国标准体系中，针对采用裂解气相色谱-质谱法鉴定建筑塑料制品中合成树脂种类的试样前处理、测试方法、结果分析等具体技术要求，尚缺乏对应的方法标准。

本标准规定了采用裂解气相色谱-质谱法，通过分析裂解产物鉴定其中合成树脂种类的方法。明确了建筑塑料制品中合成树脂种类鉴定方法的原理、试验设备、试验条件、试样制备、测试步骤及结果分析等内容。重点针对不同类型建筑塑料制品的前处理方法、合成树脂特征裂解产物作出详细规定（具体信息见标准文本），可有效排除建筑塑料制品中合成树脂种类鉴定过程中的干扰因素。

3  主要试验验证情况分析

编制组采用裂解气相色谱-质谱法对建筑材料中合成树脂种类开展定性鉴别工作，但对部分合成树脂样品，若直接采用裂解气相色谱-质谱法进行定性鉴定，易受样品中增塑剂干扰，导致树脂种类无法准确鉴别。本标准针对不同类型的建筑材料试样，规定了相应的试样前处理方法，经前处理后的试样，再采用裂解气相色谱 - 质谱法开展定性分析，以确保树脂种类鉴定结果的准确性。

3.1 试验仪器设备

热裂解-气相色谱质谱联用仪（Py-GC/MS）

GC-MS具有高分离效率和结构判断准确性，在待测物质定性中起到很大作用，其主要应用于工业检测、食品安全、环境保护等众多领域。热裂解器具有加热温度重现性好、升温速率快等特点，与GC-MS相结合，适用于分析高分子聚合物、橡胶、塑料等产品。热裂解进样系统主要利用快速加热技术将高聚物迅速分解，在惰性气体保护下，样品在裂解腔内裂解成小分子化合物，裂解产物通过保温八通阀、保温传输线等随载气进入气质系统进行分析。在本标准中主要用于塑料制品中合成树脂种类的定性鉴别。

3.2 原理

样品经制备后置于裂解装置中进行热裂解，热裂解产物进入气相色谱-质谱仪进行测试，通过对特定色谱峰的质谱图解析来进行结果分析，也可通过与已知样品或谱库比对，进行鉴定。

3.3试样前处理

（1）机械分离

目视或将待测样品置于放大镜下，用针或刀片进行待测部位的剥离或分离。被分离出的待测部位，如附着灰尘或胶水等物，可用蒸馏水或有机溶剂清洗。用刻刀取适量样品置于裂解杯中，通过气相色谱-质谱仪进行定性测试，以实现对树脂种类的鉴别。

（2）溶解分离

可采用丙酮、三氯甲烷等有机溶剂，在规定条件下溶解塑料制品中的助剂与树脂组分，经溶剂萃取、溶解等过程，通过离心、沉淀等分离手段，获得含有待测树脂组分的溶液。用微量注射器取适量样品溶液注入裂解杯中，通过气相色谱-质谱仪进行定性测试，以实现对树脂种类的鉴别。

例如：PVC地板中含有邻苯类增塑剂、无机填料、颜料等，直接进行气相色谱-质谱法测试，增塑剂、无机填料和颜料等会干扰树脂成分的鉴定，这时需要将试样用四氢呋喃溶剂进行溶解，离心除去下层沉淀（无机填料、颜料），上清液中此时含有增塑剂及PVC树脂成分，加入适量的沉淀剂，如甲醇，搅拌，析出物主要成分为PVC树脂，挥干，利用色谱-质谱仪进行树脂的定性鉴别。

（3）热解分离

适用于含大量填料的塑料制品、固化的塑料制品等难以用常规方法分离的样品，可采用干馏法或控温热解法进行热解分离。之后用石英棉蘸取热解油置于裂解杯中，通过气相色谱-质谱仪进行定性测试，以实现对树脂种类的鉴别。

3.4 试样测试

将经过前处理的样品取约1mg左右到热裂解器中，启动裂解器进行裂解，裂解产物进入气相色谱质谱联用仪分析。推荐的测试条件如表1所示。

表1裂解-气相色谱质谱联用法操作条件示例

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 裂解温度/℃ | 550 |
| 裂解时间/s | 20 |
| 连接管温度/℃ | 300 |
| 色谱柱 | DB-5MS柱，5%苯基-95%甲基聚硅氧烷色谱柱，30m×0.25mm×0.25μm； |
| 进样口温度/℃ | 300 |
| 载气流速/ mL/min | 氦气， 1.0 |
| 升温程序 | 50℃保持5min，10℃/min升至300℃，保持10min |
| 电离方式及电压 | EI，70 eV |
| 离子源温度/℃ | 230 |

3.5 结果测试

根据裂解产物的化学组成来鉴别树脂的类型，部分塑料制品的特征裂解产物如表2所示。

- 表2常见建筑塑料制品的部分特征裂解产物

| 树脂类型 | 主要裂解产物 |
| --- | --- |
| 不饱和聚酯（UR） | 甲苯、苯乙烯、α-甲基苯乙烯、邻苯二甲酸酐 |
| 聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA） | 甲基丙烯酸甲酯 |
| 环氧树脂（EP） | 苯酚、4-异丙烯基苯酚、双酚A |
| 聚乙烯（PE） | C6及以上烷烃、烯烃、二烯烃 |
| 聚丙烯（PP） | 丙烯、正戊烷、2-甲基-1-戊烯 |
| 聚氯乙烯（PVC） | 氯化氢、苯 |
| 聚碳酸酯（PC） | 苯酚、对甲酚、对乙烯基酚、双酚A |
| 聚对苯二甲酸乙二酯（PET） | 乙醛、苯甲酸乙烯酯、苯甲酸、对苯二甲酸二乙烯酯 |
| 聚己内酰胺（PA6） | ε-己内酰胺 |
| 聚己二酰己二胺（PA66） | 环戊酮、1,6-己二胺 |
| 聚苯乙烯（PS） | 甲苯、苯乙烯、α-甲基苯乙烯 |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS） | 1,3-丁二烯、丙烯腈、甲苯、苯乙烯、α-甲基苯乙烯 |
| 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA） | 乙酸、C6及以上烷烃、烯烃、二烯烃 |
| 甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（MBS） | 甲基丙烯酸甲酯、甲苯、4-乙烯基环己烯、苯乙烯 |

试验验证情况具体见附件1《验证试验报告》。

4  标准中涉及专利情况

标准起草工作小组未发现本标准及相关专利的内容，不存在涉及的相关专利问题。

5  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准的实施，可实现对建筑塑料制品中合成树脂种类的快速、精准鉴定。从化学组成层面为甄别建筑塑料制品质量优劣提供技术依据，有效规范市场经营秩序，防范以次充好、假冒伪劣等行业乱象，切实维护消费者合法权益。也有利于推动产业升级，促进产品技术进步，引导产业健康有序发展。对规范我国建筑塑料制品行业的良性发展发挥重要的技术支撑和技术引领作用。本标准的制定将显著提升行业规范化水平，促进产品质量提升，推动产业高质量发展，并带来广泛的经济和社会效益。

6  国外采标及对比情况

无。

7  与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定与现行法律、法规和强制性国家标准无冲突。

目前国内对于建筑塑料制品中合成树脂种类鉴定无相关测试标准，本标准提出了合成树脂种类鉴定的测试方法，与现有标准及制定中的标准均无冲突及重复，与现有标准是相互支撑的关系，总体是对现有标准体系有效补充和完善。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

9  标准性质的建议说明

本标准建议作为推荐性团体标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准发布后6个月实施。

11  废止现行相关标准的建议

无

12  其它应予说明的事项

无

附件1  验证试验报告

项目组从收集的样品中遴选出13种不同的合成树脂，用于开展系列验证实验，具体样品信息见附表1。

附表 1 验证实验样品信息

| 样品编号 | 样品名称 | 树脂类型 | 树脂缩写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 玻璃钢 | 邻苯型不饱和聚酯 | UR |
| 2# | 树脂型人造石 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA |
| 3# | 结构胶粘剂 | 环氧树脂 | EP |
| 4# | PVC排水管 | 高密度聚乙烯 | HDPE |
| 5# | PP-R管 | 聚丙烯 | PP |
| 6# | PVC排水管 | 聚氯乙烯 | PVC |
| 7# | PC耐力板 | 聚碳酸酯 | PC |
| 8# | 尼龙扎带 | 聚己二酰己二胺 | PA66 |
| 9# | PS装饰线条 | 聚苯乙烯 | PS |
| 10# | ABS排水管件 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | ABS |
| 11# | EVA板材 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | EVA |
| 12# | MBS树脂 | 甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物 | MBS |
| 13# | UV 光固化内衬管 | 间苯型不饱和聚酯 | IPN |

1 树脂定性鉴别结果

实验测试条件：热裂解器（Frontier）：裂解温度：550℃、裂解时间：20s、连接管温度：300℃；

气相色谱-质谱连用仪（Thermo）：色谱柱：DB-5MS柱，5%苯基-95%甲基聚硅氧烷色谱柱，30m×0.25mm×0.25μm、进样口温度：300℃、载气流速：氦气， 1.0 mL/min、升温程序：50℃保持5min，10℃/min升至300℃，保持10min、电离方式及电压：EI，70 eV、离子源温度：230℃。

  - 直接热解

将样品经机械分离、溶解分离或热解分离后直接置于裂解杯中，通过裂解-气相色谱质谱联用仪（Py-GC/MS）进行试验，编制组分别对选用不同类型树脂生产的12个样品进行考察。将样品的主要裂解产物与典型树脂的主要裂解产物进行对比分析，详细结果如附图1～附图12及附表2～附表13所示。

附图 1  样品1#的裂解色谱图

附表2  样品1#的主要裂解产物

| 树脂类型 | 主要裂解产物 | CAS号 |
| --- | --- | --- |
| 邻苯型不饱和聚酯 | 甲苯 | 108-88-3 |
|  | 苯乙烯 | 100-42-5 |
|  | α-甲基苯乙烯 | 98-83-9 |
|  | 邻苯二甲酸酐 | 85-44-9 |

附图 2 样品2#的裂解色谱图

附表3 样品2#的主要裂解产物

| 树脂类型 | 主要裂解产物 | CAS号 |
| --- | --- | --- |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 |

附图3 样品3#的裂解色谱图

附表4 样品3#的主要裂解产物

| 树脂类型 | 主要裂解产物 | CAS号 |
| --- | --- | --- |
| 环氧树脂 | 苯酚 | 108-95-2 |
|  | 4-异丙烯基苯酚 | 4286-23-1 |
|  | 双酚A | 80-05-7 |

附图4 样品4#的裂解色谱图

附图 5 样品4#的主要裂解产物

| 树脂类型 | 主要裂解产物 | CAS号 |
| --- | --- | --- |
| 高密度聚乙烯 | C6及以上二烯烃 | - |
|  | C6及以上烯烃 | - |
|  | C6及以上烷烃 | - |

、

附图5 样品5#的裂解色谱图

附图6 样品5#的主要裂解产物

| 树脂类型 | 主要裂解产物 | CAS号 |
| --- | --- | --- |
| 聚丙烯 | 丙烯 | 115-07-1 |
|  | 正戊烷 | 109-66-0 |
|  | 2-甲基-1-戊烯 | 763-29-1 |

附图6 样品6#的裂解色谱图

附表7 样品6#的主要裂解产物

| 树脂类型 | 主要裂解产物 | CAS号 |
| --- | --- | --- |
| 聚氯乙烯 | 氯化氢 | 7647-01-0 |
|  | 苯 | 71-43-2 |
|  | 甲苯 | 108-88-3 |
|  | 苯乙烯 | 100-42-5 |

附图7 样品7#的裂解色谱图

附表8 样品7#的主要裂解产物

| 树脂类型 | 主要裂解产物 | CAS号 |
| --- | --- | --- |
| 聚碳酸酯 | 苯酚 | 108-95-2 |
|  | 对甲酚 | 106-44-5 |
|  | 对乙烯基酚 | 2628-17-3 |
|  | 双酚A | 80-05-7 |

附图8 样品8#的裂解色谱图

附表9 样品8#的主要裂解产物

| 树脂类型 | 主要裂解产物 | CAS号 |
| --- | --- | --- |
| 聚己二酰己二胺 | 环戊酮 | 120-92-3 |
|  | 1,6-己二胺 | 124-09-4 |

附图9 样品9#的裂解色谱图

附表10 样品9#的主要裂解产物

| 树脂类型 | 主要裂解产物 | CAS号 |
| --- | --- | --- |
| 聚苯乙烯 | 甲苯 | 108-88-3 |
|  | 苯乙烯 | 100-42-5 |
|  | α-甲基苯乙烯 | 98-83-9 |
|  | 1,2-二苯基乙烷 | 103-29-7 |

附图10 样品10#的裂解色谱图

附表11样品10#的主要裂解产物

| 树脂类型 | 主要裂解产物 | CAS号 |
| --- | --- | --- |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 |
|  | 丙烯腈 | 107-13-1 |
|  | 甲苯 | 108-88-3 |
|  | 苯乙烯 | 100-42-5 |
|  | α-甲基苯乙烯 | 98-83-9 |

附图11 样品11#的裂解色谱图

附表12 样品11#的主要裂解产物

| 树脂类型 | 主要裂解产物 | CAS号 |
| --- | --- | --- |
| 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 乙酸 | 64-19-7 |
|  | C6及以上二烯烃 | - |
|  | C6及以上烯烃 | - |
|  | C6及以上烷烃 | - |

附图12 样品12#的裂解色谱图

附表13 样品12#的主要裂解产物

| 树脂类型 | 主要裂解产物 | CAS号 |
| --- | --- | --- |
| 甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物 | 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 |
|  | 甲苯 | 108-88-3 |
|  | 4-乙烯基环己烯 | 100-40-3 |
|  | 苯乙烯 | 100-42-5 |

附表14 12种裂解气相色谱-质谱法树脂鉴定结果

| 样品编号 | 裂解气相色谱-质谱法鉴别结论 | 生产方提供信息 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 邻苯型不饱和聚酯 | 不饱和聚酯 |
| 2# | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| 3# | 环氧树脂 | 环氧树脂 |
| 4# | 高密度聚乙烯 | 高密度聚乙烯 |
| 5# | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
| 6# | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 |
| 7# | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 |
| 8# | 聚己二酰己二胺 | 聚己二酰己二胺 |
| 9# | 聚苯乙烯 | 聚苯乙烯 |
| 10# | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
| 11# | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 |
| 12# | 甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物 | 甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物 |

结果表明，12个样品裂解产物与12类树脂的典型裂解产物相符，且与生产方提供的树脂类型完全一致，证明了该方法的准确性。

1.2有机碱热解

将样品经机械分离、溶解分离或热解分离后，加入适量四甲基氢氧化铵与之混合，置于裂解杯中，通过裂解-气相色谱质谱联用仪（Py-GC/MS）进行试验，将样品的主要裂解产物与典型树脂的主要裂解产物进行对比分析，详细结果如附图13及附表15所示。

附图13 样品13#的裂解色谱图

附表15 样品13#的主要裂解产物

| 树脂类型 | 主要裂解产物 | CAS号 |
| --- | --- | --- |
| 间苯型不饱和聚酯 | 苯乙烯 | 100-42-5 |
|  | 富马酸二甲酯 | 624-49-7 |
|  | 间苯二甲酸二甲酯 | 1459-93-4 |

2实验室内不同方法比对

编制组分别采用裂解-气相色谱质谱联用法（Py-GC/MS）和红外光谱法（FTIR）对编制组收集的13个不同的建筑塑料制品合成树脂样品进行考察。

结果表明，13个样品的裂解-气相色谱质谱联用法（Py-GC/MS）和红外光谱法（FTIR）结果相符，且与生产方提供的树脂类型完全一致，证明了该方法的准确性。详细结果如附表16所示。

附表16 13种样品FTIR法和Py-GC/MS法树脂鉴定结果

| 样品 | Py-GC/MS法 鉴定结论 | FTIR法鉴别结论 | 生产方提供信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 不饱和树脂 | 不饱和树脂 | 不饱和树脂 |
| 2# | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| 3# | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 |
| 4# | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 |
| 5# | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
| 6# | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 |
| 7# | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 |
| 8# | 聚酰胺 | 聚酰胺 | 聚酰胺 |
| 9# | 聚苯乙烯 | 聚苯乙烯 | 聚苯乙烯 |
| 10# | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
| 11# | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 |
| 12# | 甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物 | 甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物 | 甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物 |
| 13# | 间苯型不饱和聚酯 | 间苯型不饱和聚酯 | 间苯型不饱和聚酯 |

3实验室间比对

主编单位联合科学指南针和北京东方雨虹，针对3个样品，共同按照本标准方法进行了实验室间比对实验，结果如附表17所示。

结果表明，三家实验室针对3个不同树脂类型的样品，定性鉴别的结果一致，说明该方法可以在不同实验室进行应用。

附表17  树脂定性鉴别实验室间比对结果

| 样品编号 | 国检集团 | 北京工商大学 | 东方雨虹 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 不饱和聚酯 | 不饱和聚酯 | 不饱和聚酯 |
| 2# | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| 3# | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 |
| 国检集团——中国国检测试控股集团股份有限公司 东方雨虹——北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |  |  |  |