中华人民共和国建材行业标准

《3D打印混凝土免拆模板应用技术规范》

编制说明

《标准编制工作组》

建筑材料工业技术情报研究所

北京建工新型建材有限责任公司

2025年10月

目录

一、工作简况	1

1.1 任务来源	1

1.2 制定目的	1

1.3 3D打印混凝土免拆模板应用情况调研	2

1.4 编制单位及人员	5

1.5 任务分工	5

1.6 主要的工作过程	5

二、标准编制原则和主要内容	5

2.1 标准编制原则	5

2.2 标准主要内容	5

三、主要指标验证情况	11

3.1 原材料选用	11

3.2 工作性	13

3.3 力学性能	17

3.4 耐久性	18

3.5 模板设计	22

四、标准中涉及专利的知识产权说明	23

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果	23

六、采用国际标准和国外同类先进标准情况	25

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性	25

八、标准性质的建议说明	25

九、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）	25

十、废止现行相关标准的建议	26

建材行业标准《3D打印混凝土免拆模板应用技术规范》

编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工信部2024年第二批行业标准制修订计划，《3D打印混凝土免拆模板应用技术规范》行业标准被批准立项，计划号为2024-0758T-JC。该标准由建材工业综合标准化技术委员会归口管理，由建筑材料工业技术情报研究所牵头组织相关单位共同完成。

1.2 制定目的

我国出台多项政策鼓励3D打印技术的发展。2016年8月，住房城乡建设部印发的《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》中提出“积极开展建筑业3D打印设备及材料的研究。2016年12月，3D打印技术被列入国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》。2017年12月，工信部、发改委等十二部门联合出台《增材制造（3D打印）产业发展行动计划（2017-2020年）》。

3D打印技术被称为“第三次工业革命”的标志性技术。3D打印技术与混凝土技术相结合的3D打印混凝土技术，是混凝土行业发展的重要方向。3D打印混凝土技术其主要工作原理是将配置好的混凝土浆体通过挤出装置，在三维软件的控制下，按照预先设置好的打印程序，由喷嘴挤出进行打印，最终得到设计的混凝土构件。3D打印混凝土技术近年来发展迅速，近年来我国已经先后制定了混凝土3D打印技术规程、3D打印混凝土预混料技术指标、3D打印混凝土材料工作性、物理力学性能等方面的技术标准。

目前，3D打印混凝土技术在国内处于快速发展阶段。国内相关企业分为3D打印机制造企业、3D打印材料生产企业、打印产品生产企业等，各类型大小企业数量已经达到近百家。

3D打印混凝土技术已经从实验室逐步走向市场。国内外3D打印的混凝土制品的种类越来越多，外观效果也越来越丰富。

对于建筑工程领域，模板工程是十分重要的组成部分。实践表明3D打印技术是一种高效的模板制造技术，3D打印技术混凝土已经用于生产广泛用于制造墙体模板。3D打印混凝土模板技术预计未来市场规模将达到数百亿。但是基于3D打印技术混凝土技术制造的模板的相关技术标准仍然缺失，限制了3D打印技术混凝土在建筑工程领域的大规模应用。因此行业急需制定3D打印混凝土免拆模板标准，规范和引导3D打印技术的健康有序发展。

1.3 3D打印混凝土免拆模板应用情况调研

1.3.1 3D打印混凝土免拆模板产业调研

目前，混凝土3D打印和3D打印混凝土免拆模板的相关企业，包括混凝土3D打印设备生产企业、混凝土3D打印材料生产企业、3D打印混凝土免拆模板生产企业以及施工企业。编制组对国内3D打印混凝土免拆模板主要相关企业进行了考察和调研，包括北京、河北、浙江、山东、山西、山西、湖北、江苏等地。

| 编号 | 厂家名称 | 工厂地址 | 企业类型 | 3D打印混凝土免拆模板应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京建工新型建材有限责任公司 | 北京、河北 | 打印材料、打印制品 | 模板和构件生产 |
| 2 | 杭州冠力智能科技有限公司 | 浙江、山东、山西 | 打印机、打印材料、打印制品 | 模板和构件生产 |
| 3 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 陕西 | 打印机、打印材料、打印制品 | 模板和构件生产 |
| 4 | 武汉晓楠智能科技有限公司 | 湖北 | 打印机、打印材料、打印制品 | 模板和构件生产 |
| 5 | 南京绿色增材智造研究院 | 江苏 | 打印机、打印材料、打印制品 | 模板和构件生产 |

1.3.2 3D打印混凝土免拆模板应用情况调研

1、原位3D打印混凝土免拆模板

上海变电站电力围墙项目，国内首个原位3D打印的国网弧形围墙式变电站。采用围墙打印专用装备-墙片机进行现场原位打印。3D打印混凝土免拆模板用于墙、柱。

图1.1 上海变电站电力围墙项目-原位3D打印混凝土墙、柱免拆模板

中建二局华南公司广东建设基地，国际首例原位3D打印二层示范建筑。其中墙体免拆模板采用现场原位3D打印，廊柱模板采用预制3D打印，浇筑混凝土制成构件。

图1.2 中建二局-原位3D打印混凝土墙免拆模板

中国电建承建的沙特利雅思工业配套设施项目，沙特首座采用大型门架式3D打印技术建造的清真寺，清真寺内外墙总面积达381平方米，最大打印长度14.6米，最大打印高度5.65米。

图1.3 沙特利雅思工业清真寺-原位3D打印混凝土墙、柱免拆模板

2、预制3D打印混凝土免拆模板

甘肃金昌火星1号基地的“火星巢穴居所”酒店项目，作为国内首个3D打印商业建筑。单栋建筑面积约45平米，上下2层；采用装配式3D打印方式建造。

图1.4 肃金昌火星1号基地“火星巢穴居所”-预制3D打印混凝土墙免拆模板

沙特阿拉伯某三层别墅，建筑面积1160平米，外墙采用混凝土打印出装饰效果。

图1.5 沙特阿拉伯某三层别墅-预制3D打印混凝土墙免拆模板

河北新农村3D打印民房、迪拜单层住宅别墅、中建二局华南公司广东建设基地，立柱采用3D打印混凝土制作模板。

图1.6 河北、广东、迪拜-预制3D打印混凝土柱免拆模板

北京建工新型建材有限责任公司利用混凝土3D打印技术制作叠合楼板的预制构件，免去人工组模、拆模环节，大幅提升生产线自动化水平。

图1.7 北京建工新科公司-3D打印混凝土叠合板免拆模板

浙江大学宁波理工学院3D打印步行桥该桥梁，全长16米、宽3.3米、高3.3米，呈弯月拱形，横跨校区景观河，专供行人通行，是全球跨径最大的非线性空间体型配筋打印混凝土景观桥梁。南侧设有带椭圆窗户的弧形遮阳顶，北侧配备与桥体风格一致的弯月型扶手，整体造型流畅优美。

图1.8 浙江大学宁波理工学院3D打印步行-预制3D打印混凝土桥护栏、梁底模免拆模板

江苏绿建住工建筑工程有限公司、日本大林设计集团建造了“3dpod”等采用混凝土3D打印技术制作楼梯模板和楼梯踏板模板。

图1.9 预制3D打印混凝土楼梯、楼梯踏板免拆模板

1.4 编制单位及人员

为顺利完成标准制定任务，建筑材料工业技术情报研究所牵头成立了《3D打印混凝土免拆模板应用技术规范》建材行业标准编制组。

本文件负责起草单位：建筑材料工业技术情报研究所

本标准的主要起草人包括：

1.5 任务分工

1.6 主要的工作过程

本标准于2024年10月获工业和信息化部批准立项。经过近一年的筹备，2025年9月，建筑材料工业技术情报研究所组织召开了线上标准启动会，各参编单位共20余位代表出席。会议宣布成立标准编制组，围绕标准内容进行了全面深入的讨论，明确了编制方向，制定了详细的工作计划，并就试验验证方案及分工达成一致。

二、标准编制原则和主要内容

2.1 标准编制原则

本规范按照《工程建设标准编写规定》（建标【2008】182号）编写，遵循标准编制先进性、科学性、一致性和可行性原则。在编制过程中，以国家法律法规、技术政策为依据，以标准化工作导则为指导，参照国内外相关标准，在验证试验的基础上，采用成熟可行的技术指标及试验方法，使本规范具有良好的可操作性。

2.2 标准主要内容

该标准的主要内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.材料；5.配合比设计；6.模板设计；7.设备；8.施工；9.检验和验收，以及相应的条文说明。

- 总则

本规范适用于现场原位打印和现场或工厂预制的3D打印混凝土免拆模板技术的材料、设备、模板和浇筑混凝土填充及质量检验。

- 术语

（1）3D打印混凝土免拆模板 Concrete 3D printing permanent formwork

以3D打印混凝土为材料，通过3D打印技术制作的，与浇筑混凝土成为一体，不用拆除的模板。

（2）装饰型3D打印混凝土免拆模板 Decorative Concrete 3D printing permanent formwork

3D打印混凝土仅作为模板使用，同时利用3D打印形成的特殊纹理、造型作为装饰，浇筑混凝土后无需拆除的3D打印混凝土模板。

（3）结构型3D打印混凝土免拆模板 Structural Concrete 3D printing permanent formwork

需要结构荷载的免拆模板，浇筑混凝土后，模板及其内部混凝土将共同作为结构的一部分使用的3D打印混凝土模板。

- 基本规定

3D打印混凝土免拆模板打印材料、设备应满足预制或现场施工工艺要求，且应符合安全和环保等相关要求。

3D打印混凝土免拆模板应符合模板的强度、刚度、稳定性的要求以及长期使用时的力学性能和耐久性要求。

3D打印混凝土免拆模板根据用途分为装饰型3D打印混凝土免拆模板、结构型3D打印混凝土免拆模板。

- 材料

用于3D打印混凝土免拆模板的3D打印混凝土等级不宜低于C30，混凝土的拌合物性能、力学性能、耐久性能和长期性能应满足设计和施工的要求。

用于3D打印混凝土免拆模板用钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014的规定。

水泥应符合《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定。选用硫铝酸盐水泥时，应符合《硫铝酸盐水泥》GB/T 20472的规定。选用铝酸盐水泥时，应符合《铝酸盐水泥》GB/T 201的规定。选用白水泥时，应符合《白色硅酸盐水泥》GB/T 2015。细骨料宜选用级配Ⅱ区的中砂。粗骨料宜选用粒形良好、质地坚固的碎石或卵石，且最大公称粒径不宜大于16mm。粗骨料占骨料的质量百分数不宜低于20%。矿物掺合料可采用粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、钢渣粉和硅灰等，且应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596、《用于水泥、砂浆和混凝土的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046、《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690、《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491以及《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003的有关规定。当采用其他矿物掺合料时，应通过试验验证。外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的有关规定。采用合成纤维时，纤维性能应符合现行国家标准《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120的有关规定。使用3D打印混凝土预混料时，3D打印混凝土预混料应符合有关标准的规定。

3D打印混凝土拌合物不应离析和泌水，凝结时间应满足可打印时间的要求。新拌3D打印混凝土拌合物性能符合协会标准的凝结时间、可挤出性和支撑性宜符合规定。硬化3D打印混凝土的力学性能应符合设计要求，检验方法应符合国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081和本标准的规定。硬化3D打印混凝土与浇筑混凝土的界面粘结力，检验方法应符合国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081和本标准的规定。硬化3D打印混凝土耐久性能除应满足工程设计以及《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476的要求，检测方法应符合《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T 50082的规定。

- 配合比设计

3D打印混凝土应根据3D打印建筑的结构形式、施工工艺以及环境因素进行配合比设计，并在综合考虑混凝土的可打印性、强度、耐久性及其他性能的基础上优化配合比。

根据3D打印混凝土的凝结时间、工作性、力学性能以及耐久性能要求，可使用矿物掺合料替代胶凝材料中部分水泥，降低3D打印混凝土中的水泥用量，调节混凝土的可打印性，矿物掺合料的品种和掺量应通过试验确定。

3D打印混凝土中加入外加剂时，外加剂的品种和掺量应通过试验确定，同时，外加剂与胶凝材料的适应性应满足可打印性要求。

当采用3D打印混凝土预混料时，应按照预混料的使用说明配制3D打印混凝土。

混凝土立方体抗压强度标准值可根据3D打印混凝土立方体抗压强度标准值以及打印强度折减率计算，混凝土打印抗压强度折减率应根据3D打印工艺通过本规范的测试方法试验确定，无法通过试验确定时可20%。并规定了3D打印混凝土配制强度标准差取值方法。

配合比设计参数，给出了3D打印混凝土配合比设计的水胶比的选取、胶凝材料和骨料的用量、矿物掺合料掺量。以及相应的打印混凝土配合比计算方法、打印混凝土配合比试配、调整和确定。

- 模板设计

3D打印混凝土免拆模板用于各类预制混凝土构件以及现浇混凝土墙、板、柱等的侧模。

3D打印混凝土免拆模板的设计应根据工程结构形式、荷载大小、施工设备和材料等条件进行，并应符合下列规定：应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，应能可靠地承受浇筑混凝土的侧压力和施工过程中所产生的荷载。当验算3D打印混凝土免拆模板的抗倾覆稳定性时，应符合相应设计规范的规定。

3D打印混凝土免拆模板设计应包括下列内容：根据施工工艺及工况确定其所承受的荷载；绘制模板设计图和模板受力验算书。

3D打印混凝土免拆模板恒荷载标准值为新浇混凝土作用于模板的侧压力标准值（G4k）。3D打印混凝土免拆模板活荷载标准值应符合下列规定：振捣混凝土时产生的荷载标准值（Q2k），对于侧模作用可采用4kN/m2，且作用范围在新浇筑混凝土侧压力的有效压头高度之内。浇筑普通混凝土时，对垂直面模板产生的水平荷载标准值（Q3k）。浇筑轻质混凝土时，乘以其密度与普通混凝土密度之比。

模板荷载设计值应符合下列规定：计算模板的强度、稳定性和连接强度时，应采用荷载设计值。计算正常使用极限状态的变形时，应采用荷载标准值。

模板荷载组合应符合下列规定：按极限状态设计时，其荷载组合应符合《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162的规定。对于正常使用极限状态应采用标准组合，并应符合《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162的规定。

3D打印混凝土免拆模板内部应根据侧压力打印拉结混凝土或设置拉结筋。打印拉结混凝土时，水平间距不小于0.5个/m；设置拉结筋时，竖向每5层设置一根拉结筋，水平向拉结筋间距不小于0.5个/m。

结构型3D打印混凝土免拆模板，浇筑混凝土与模板界面粘结力应满足设计要求，当无设计要求时，宜不小于浇筑混凝土本身的设计抗拉强度。当界面粘结力不满足设计要求时，应设置连接钢筋增强界面抗拉强度。

表2.1 各类型3D打印混凝土免拆模板的技术要求

| 模板类型 | 荷载组合 | 混凝土强度 | 浇筑混凝土与模板界面粘结力 | 尺寸偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装饰型3D打印混凝土免拆模板 | 模板荷载 | 不低于C30 | 不要求 | ±5mm* |
| 结构型3D打印混凝土免拆模板 | 结构荷载 | 3D打印混凝土打印强度不低于浇筑混凝土，或3D打印混凝土浇筑强度乘以折减系数后不低于浇筑混凝土。 | 满足设计要求 | ±5mm* |

- 设备

打印设备：用于混凝土3D打印的设备包括搅拌设备、输料设备和3D打印设备。

3D打印混凝土搅拌设备应符合国家标准《混凝土搅拌机》GB/T9142的规定，宜采用强制式搅拌机。当采用其他类型的搅拌设备时，应根据打印和拌合需要适当延长搅拌时间。搅拌设备选型时应根据输料设备输送量、输送管长度、打印头容积、打印头规格和打印速度确定搅拌设备容量。所选用的输料设备，应对3D打印混凝土拌合物工作性无明显影响。

输料设备的输送量应具有可调节功能。3D打印混凝土中无粗骨料时，输送设备宜采用螺杆泵形式；3D打印混凝土中有粗骨料时，输送设备宜采用活塞泵形式。

3D打印设备应包括打印硬件系统和打印软件系统。打印硬件系统的技术要求应符合下列规定：具备在三维方向移动功能，能够按照设计的打印路径进行自动打印，满足打印要求。打印精度宜为±1mm。通过打印软件系统可控制打印头位置、打印速度、打印头出料流量。打印软件系统的技术要求应符合下列规定：应具备打印路径编程功能，自动计算每层打印时间和总打印时间。应具备实时监测打印硬件系统中电气部件是否正常运行的功能，电气部件出现异常应能够自动停止并发出警报。宜具备打印过程模拟功能。宜具备打印偏差自动监测和提示功能。宜具备断点记忆，复位续打，缺陷报警等功能。

打印头出料口尺寸应根据打印宽度、挤出速率、打印速率等因素确定。打印速率的选择应根据3D混凝土拌合物性能和打印设备技术参数确定，确定后通过试验进行验证，确保打印宽度和打印效果满足要求。

其他设备：当3D打印混凝土的生产应根据原材料的配置形式设置适合的计量设备，计量设备的要求符合国标《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。3D打印混凝土模板时，为了监控模板打印工作，宜架设视频监控设备，监控打印模板过程和输料系统。

- 施工

混凝土3D打印免拆模板施工前应根据工程结构特点、施工条件等编制切实可行的专项施工方案，并对施工作业人员进行技术交底。打印设备的形式和尺寸应根据工程设计要求，结合场地条件、模板尺寸、施工经济性等因素确定。打印前应制定应急供电、供水保障方案。

混凝土3D打印免拆模板根据施工场景，施工工序分为预制构件和现场原位制作。水泥、骨料、矿物掺合料、外加剂、预混料应按规定存放。

3D打印混凝土拌合物宜现场制备，并应严格按照要求的水料比称量用水量，搅拌时间不少于3min。当掺用纤维时，纤维应分批投入，并适当延长搅拌时间。采用预拌混凝土时，混凝土拌合物宜根据可打印时间和打印进度分批制备，应保证连续供应。将3D打印混凝土拌合物输送至打印头的输料设备选型应根据输送距离和输送高度确定。

打印前，应根据3D打印混凝土拌合物性能和打印设备性能进行可行性试验确定打印工艺参数，打印工艺参数主要包括打印速率、打印高度、挤出速率等。打印前应目测混凝土拌合物的性能，满足要求且不得发生泌水泌浆和离析现象。混凝土3D打印施工过程中应进行实时监测，观察打印效果和打印设备运行状况，发现问题应立即调整或停止打印，问题解决后方可继续打印施工。

混凝土3D打印施工期间，应划出保护区域，禁止非专业人员或物品靠近打印模板。打印过程中，上、下两层间隔时间不宜超过混凝土拌合物的凝结时间。原位3D打印施工时，如遇高温、大风、雨、雪等恶劣天气，不宜进行打印。打印过程中因故暂停打印，继续打印时，应在界面处涂覆水泥基界面黏结剂后继续打印。当暂停时间过长或混凝土不能满足可打印性要求时，应及时清除输送设备和打印头中的混凝土。打印完成应及时清洗搅拌设备、输送设备和打印头。

养护：打印过程中，宜对已打印完成的未达到初凝的混凝土采取喷雾保湿措施，不应采用喷水保湿措施。3D打印混凝土打印完成后，待混凝土凝结硬化后开始采用喷淋或洒水保湿养护，或覆盖养护膜，养护至满足下一步混凝土浇筑要求。原位3D打印模板完成后，遇到风速较大的天气，应采取防风保水养护措施。预制3D打印模板完成后，可根据需要选择自然养护或蒸汽养护

浇筑混凝土分为结构混凝土和保温填充轻质混凝土，结构混凝土的强度等级或保温填充轻质混凝土的保温性能和密度应符合设计要求。混凝土浇筑前，应检查模板空腔内部，如有杂物应清理干净。结构混凝土浇筑时，免拆模板的3D打印混凝土一般应终凝。对于完成养护并长时间放置的3D打印混凝土免拆模板，在浇筑结构混凝土前，应在3D打印混凝土免拆模板外表面大量喷淋或洒水。结构混凝土应采用分层浇筑的方法，分层厚度不宜大于500mm，并应严格控制分层浇筑的间歇时间，混凝土自由倾落高度不宜超过3m，否则需采用串筒、溜管等辅助措施。结构混凝土的振捣符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定。

原位施工混凝土浇筑完成后，采用自然养护。混凝土浇筑完成后，可直接向3D打印混凝土模板喷淋或洒水保湿养护，并应符合《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。预制构件混凝土浇筑完成后，可根据需要选择自然养护或蒸汽养护。采用自然养护时，要求同8.8.1。采用蒸汽养护时，应符合《工厂预制混凝土构件质量管理标准》JG/T 565的规定。预制构件起吊时，强度应满足设计要求，且3D打印混凝土和建筑混凝土均应不小于15MPa。

- 检验和验收

检验和验收分为原材料质量检验、3D打印混凝土性能检验、3D打印混凝土免拆模板验收。

3D打印混凝土原材料或预混料进场时，应按规定批次验收型式检验报告、出厂检验报告或合格证等质量证明文件，外加剂产品还应具有使用说明书。原材料或预混料进场后，应进行进场检验，检验项目和检验批量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。3D打印混凝土原材料的检验结果应符合本规范第4章的规定。

3D打印混凝土性能检验：3D打印混凝土拌合物性能检验应符合下列规定：打印前，应在打印地点对3D打印混凝土拌合物进行抽样检验；抽样检验内容应符合本规范表4.3.2的要求。同一工程、同一配合比、采用同一批次水泥或预混料和外加剂的3D打印混凝土凝结时间应至少检验1次。硬化3D打印混凝土性能检验应符合下列规定：强度检验评定应符合国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定；耐久性能检验评定应符合行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定；混凝土长期性能如抗冻性能、抗水渗透性能、抗氯离子渗透性能和抗硫酸盐侵蚀性能检验方法按国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB50082的规定进行检验。硬化3D打印混凝土抗压强度的测定应符合本规范附录A的规定，检验结果应符合设计要求及本规范第4章的规定。硬化3D打印混凝土层间劈裂强度和层间粘结强度的测定应符合本规范《3D打印水泥基材料界面结合强度试验方法》JC/T 2850和附录B的规定，检验结果应符合设计要求及本规范第4章的规定。用于结构型3D打印混凝土永久模板的硬化3D打印混凝土与浇筑混凝土粘结强度的测定应符合本规范附录B的规定，检验结果应符合设计要求及本规范第4章的规定。

3D打印混凝土免拆模板验收：3D打印混凝土免拆模板过程中，应检查下列内容：打印的连续性；预埋件的规格数量及位置。3D打印混凝土免拆模板的外观尺寸、内部腔体和打印条带的允许偏差和检验方法应符合表9.3.2中的规定。3D打印混凝土免拆模板浇筑混凝土后构件的允许偏差应符合表9.3.2中1-3和7（如有）的规定。原位3D打印混凝土免拆模板、工厂或现场预制并浇筑混凝土的构件验收时，应提供下列文件：3D打印混凝土的抗压强度检测记录；3D打印混凝土免拆模板或构件的尺寸检查记录。

三、主要指标验证情况

3.1 原材料选用

（1）水泥

包括硫铝酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，其中硫铝酸盐水泥以石灰石、铝矾土为主要原料，结合活性材料经高温烧结得到以无水硫铝酸钙和硅酸二钙为主要矿物的熟料，再以适当石膏和混合材料磨制而成。硫铝酸盐水泥凝结时间很快。这主要是水泥矿物中无水硫铝酸钙和硅酸二钙可以很快水化，迅速形成大量溶解度较低的水化物-高硫型水化硫铝酸钙（钙矾石），同时另一矿物硅酸二钙水化后生成Ca(OH)2和水化硅酸钙（C-S-H凝胶）。

基于两种水泥材料体系的建筑3D打印材料，研究主要选用现有市场保有量较大的水泥品种。其中硫铝酸盐水泥选用河北唐山北极熊建材有限公司生产的快硬硫铝酸盐42.5水泥（SAC）。普通硅酸盐水泥因为成分和性能差距较小。

表3.1 水泥的物理力学性能

| 品种 | 标准稠度 | 凝结时间/ min |  | 安定性 | 抗压强度/MPa |  | 抗折强度/MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | /% | 初凝 | 终凝 |  | 3d | 28d | 3d | 28d |
| SCA | 27.9 | 45 | 73 | 合格 | 47.6 | 55.7 | 7.7 | 8.6 |
| OPC | 28.1 | 183 | 237 | 合格 | 28.4 | 52.5 | 5.3 | 8.1 |

（2）骨料

由于3D打印混凝土必须具备一定的流变性以及良好的材料支撑性的特点，另外从经济型和混凝土的收缩开裂等性能考虑，在3D打印混凝土中掺加一定比例的骨料也是必须的。打印混凝土中骨料的选配需要从多个环节进行考虑，在设备方面拌和、输送、挤出、成型等多个过程，3D系统中相关设备的对骨料的粒径有各自的适配性要求。3D打印混凝土的材料传送是通过后端输送管道将材料运送至前端打印口的过程。首先，搅拌箱中的材料被拌和均匀，通过旋转纽带进入输送管道，此时骨料粒径的尺寸会影响到旋转纽带的取料，粒径过大将会致使取料困难，甚至阻碍旋转纽带的正常运转。骨料形状的不规则也会直接地影响到旋转纽带取料的均匀性，造成打印挤出间断或者试条挤出粗糙不能成型的现象。另外，打印混凝土的工作性能要求则对骨料的级配、骨料在打印混凝土中的所占比例也有一定的要求。从这两个方面综合考虑可以得到3D 打印混凝土制备较为适用的最优骨料粒径和最优级配。

骨料的特性方面，如坚固性、软弱颗粒、耐磨性、针片状含量、压碎性、孔隙率、细度、表面结构及矿物组成等因素都能直接或者间接地影响到3D 打印混凝土的各方面性能，因此，骨料从结构的内部结构上决定了新拌打印混凝土的流变性、黏稠度、打印混凝土硬化前后期的受力特点以及耐久性。其次，材料在管道输送过程中的一个最为关键性的控制指标，就是要保障打印混凝土的最终拌合物满足打印混凝土的泵送性能要求。3D打印混凝土的黏稠度要比泵送混凝土大的多，若骨料在输出路径运送过程中所形成的横切面积几乎堆满管道的直径，骨料颗粒间的摩擦阻力成为影响泵送距离的主要因素时，打印材料的输送过程缓慢甚至出现中断，就会造成堵塞事故。最后，材料从打印终端挤出，打印嘴对骨料的粒径与级配要求更为严格，不仅要考虑材料的连续性，还要有较为均匀的力学输出，这些问题都会直接或者间接地关联到骨料的级配优选问题。

（3）掺合料

3D打印混凝土可以使用具有一定活性的工业固体废弃物粉料作为掺合料，它们本身不产生硬化或者硬化速度很慢，但能与水泥水化生成氧化钙起反应，生成具有胶凝能力的水化产物，如粉煤灰，粒化高炉矿渣粉，活化煤矸石，硅灰等。其中的主要活性氧化物组成为SiO2和Al2O3等能在常温下与水泥中的氢氧化钙发生化学反应，生成具有水硬胶凝性能的化合物，成为一种增加强度和耐久性的材料。活性掺合料在掺有减水剂的情况下，能增加新拌混凝土的流动性、粘聚性、保水性、改善3D打印混凝土的可泵性。

（4）外加剂

硫铝酸盐水泥凝结时间的调节外加剂：3D打印材料的关键技术主要是材料的凝结时间和强度的控制，其凝结时间的可以通过促凝剂和缓凝剂的复合外加剂（JH）进行控制。研究中选用促凝剂：碳酸锂（J1）、氢氧化锂（J2）氯化钙（J3）。选用缓凝剂：硼酸（H1），葡萄糖酸钠（H2），酒石酸（H3），柠檬酸（H4），四硼酸钠（H5），三聚磷酸钠（H6）。

普通硅酸盐水泥的凝结时间调节外加剂：如速凝剂、硫铝酸盐水泥等。

减水剂：聚羧酸粉体减水剂（PC）。

稳定剂：提供混凝土触变性的外加剂，主要包括高分子聚合物、触变剂、纤维素醚HPMC等

（5）纤维

PP纤维、PVA纤维、POM纤维、PE纤维等。

3.2 工作性

通过大量的前期实验和相关研究表明[26-27]灰砂比为1:1左右时，砂浆兼具较好的工作性和力学性能。同时添加减水剂降低材料的用水量，使其后期的力学性能符合建筑结构的要求。最后通过添加矿物掺合料以及复合体积稳定剂等外加剂改善材料的工作性能和粘结性能，使其满足打印工艺的技术要求。表3.2，表3.3分别为硫铝酸盐水泥基3D打印混凝土（SAC-3D）和普通硅酸盐水泥基3D打印混凝土（OPC-3D）的基本配比。

表3.2 硫铝酸盐水泥基3D打印材料基本配合比,%.wt

| W/B | SAC 42.5/% | 矿粉 /% | 级配机制砂/% | 聚羧酸PC/% | 复配调凝剂JH/% | 复合稳定剂VS/% | PVA纤维 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.35-0.38 | 40-50 | 0-10 | 47-50 | 0.05-0.1 | 0.1-0.6 | 2-3 | 0.3 |

表3.3 普通硅酸盐水泥基3D打印材料基本配合比,%.wt

| W/B | OPC42.5 /% | 级配机制砂/% | 聚羧酸PC/% | 调凝组分 PS/% | 复合稳定剂VS/% | PVA纤维 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.35-0.38 | 40-45 | 47-50 | 0.05-0.1 | 5-10 | 2-3 | 0.3 |

在两个配合比中，水灰比在0.35-0.38之间时，材料具有较好的强度等级，其工作性能可调可控。其他外加剂的掺量根据水泥的品种、不同生产批次的差异做一定调整。外加剂的掺量范围如表3.2.1，表3.2.2。在以上两个基准配合比的基础上，对两种水泥基3D打印材料工作性和凝结时间的控制方法、粘结性能、新拌材料塑性阶段的承载力、力学性能、耐久性能以及工业化应用生产的方法和应用进行较为深入的研究。

- 水泥基打印混凝土流动性的控制技术

3D打印材料具有触变性能够更好适应逐层叠加的3D打印工艺。流动性小则不利于打印工作，机械磨损率高且易造成堵塞；流动性大则打印出的形状容易坍塌，难以控制层厚。这就要求3D打印材料要有适当的触变性，即挤出时靠外力作用使其具有良好的流动性，便于打印工作，从打印头挤出后，外力作用消失，则立即失去流动性，保持打印形状。目前3D打印建筑材料的工作性主要依靠传统的砂浆流动性测试方法，而这些方法均不能测出材料的触变性能，增加了3D打印建筑材料工作性的控制难度，使得打印质量差异性较大。

图3.1 3D打印材料的实际打印状态

3D打印材料工作性能的控制，暂时没有相关的标准和检测方法进行测试，可利用现有的砂浆跳桌流动度测试法对3D打印材料的流动度和触变性进行控制和评价。

利用跳桌流动度测试仪定量的评价3D打印混凝土的流动度变化过程。图3.2为硫铝酸盐水泥基3D打印材料跳桌流动度测试。图3.3为普通硅酸盐水泥3D打印材料的跳桌流动度测试。跳桌实验参数为：频率1HZ,跳动25s,振幅1mm。通过实际适合3D打印施工的两种水泥基3D打印材料的跳桌流动度测试，其跳桌流动度在170mm-180mm之间。在制备3D打印材料和实际使用3D打印材料的过程中，利用这个方法将材料的流动度控制在180mm，就可以简便快捷的控制和确定配制材料的工作性能否满足3D打印的实际需要。

图3.2 硫铝酸盐水泥基3D打印材料的工作性能

图3.3 普通硅酸盐水泥基3D打印材料的工作性能

- 水泥基打印材料的凝结时间

硫铝酸盐水泥基打印材料：在常温下添加JH-1调凝剂时，材料具有很短的凝结时间，其初凝和终凝时间分别为15min和26min。而添加JH-3调凝剂时，材料的凝结时间较另外两组材料的凝结时间有了很大的延长，其初凝时间和终凝时间分别达到了75min和90min。JH-2中缓凝剂的种类和掺量介于JH-1和JH-3，对应的打印材料的凝结时间也适中，这个凝结时间相对JH-1的凝结时间，其更适合进行3D打印。当在配比A-4、A-5、和A-6中，减少促凝剂JH-1的掺量而缓凝剂掺量不变的情况下，材料的凝结时间有所变化。A-4 A-5的凝结时间在所要求的凝结时间范围内。而JH-6相比JH-3的凝结时间更迟，不适合建筑3D打印。由以上实验结果看，在复合缓凝剂中不同的促凝剂和缓凝剂的用量可以控制材料具有不同的凝结时间，通过调节复合调凝剂中促凝剂和缓凝剂的组成，能够实现材料凝结时间在10min-60min内灵活控制，并调整范围大，能够根据3D打印机的打印速率来调节材料的凝结时间性能。

表3.4 硫铝酸盐水泥基打印材料的凝结时间

| 编号 | 凝结时间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 初凝时间 | 终凝时间 |
| A-1 | 15 | 26 |
| A-2 | 35 | 46 |
| A-3 | 75 | 90 |
| A-4 | 24 | 38 |
| A-5 | 45 | 59 |
| A-6 | 87 | 109 |

图3.4 硫铝酸盐水泥基打印材料打印效果

普通硅酸盐水泥基打印材料：普通硅酸盐水泥凝结时间较为缓慢，普通硅酸盐水泥凝结慢的特点限制了其在建筑3D打印中的应用,研究中通过不同的速凝技术方法的比较，开发适合现有逐层叠加工艺的普通硅酸盐水泥基3D打印材料，对3D打印技术的成本降低和技术广泛应用具有重要意义。实验选取应用最广的铝氧熟料混凝土速凝剂、高铝水泥（CA50）和硫铝酸盐水泥（CSA 42.5）作为调节普通硅酸盐水泥的促凝组分，结果见下表。

表3.5 不同调凝组份对OPC-3D打印材料凝结时间和力学性能的影响

| 编号 | 初凝时间 |  | 终凝时间 |  | 抗压强度（MPa） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1d | 7d | 28d |  |  |
| B-1 | 加水立即参与水泥反应，材料很快失去工作性，无法使用，初凝时间30min左右。凝结后基本无强度。 |  |  |  |  |  | 33.2 | 抗压强度很低，力学性能差 |  |
| B-2 | 加水立即参与反应，材料工作性很快失去工作性，初凝时间≤5min,并伴有发热，凝结后基本无强度，不适合。 |  |  |  |  |  | 26.4 |  |  |
| B-3 |  |  |  |  |  |  | 27.5 |  |  |
| C-1 | 60min | 105min |  | 21.4 |  | 51.0 | 58.4 | 随着掺量的增大，材料强度降低明显，硬化后期材料外层皮易剥落，美观差 |  |
| C-2 | 42min | 57min |  | 25.6 |  | 46.2 | 53.5 |  |  |
| C-3 | 31min | 48min |  | 28.9 |  | 45.3 | 45.1 |  |  |
| D-1 | 65min | 111min |  | 17.5 |  | 52.3 | 65.5 | 掺加量低，凝结时间易控制，后期强度优良，外观无异常 |  |
| D-2 | 50min | 77min |  | 20.9 |  | 50.1 | 62.9 |  |  |
| D-3 | 23min | 35min |  | 24.6 |  | 48.7 | 62.3 |  |  |

利用硫铝酸盐作为普通硅酸盐水泥基3D打印材料的调凝组份，可以将材料的凝结时间控制在20-40min,终凝时间小于1h,材料的28d强度大于40MPa，符合3D打印工艺的要求。

3.3 力学性能

- 抗压强度

硫铝酸盐水泥基3D打印混凝土的抗压强度下表所示。

表3.6 硫铝酸盐水泥基3D打印混凝土抗压强度

| 编号 | 抗压强度(MPa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2h | 1d | 3d | 28d |
| A-1 | 24.4 | 41.2 | 54.6 | 59.5 |
| A-2 | 15.8 | 38.7 | 50.5 | 64.7 |
| A-3 | 5.3 | 40.3 | 52.3 | 62.3 |
| A-4 | 19.3 | 43.5 | 51.9 | 62.9 |
| A-5 | 10.9 | 40.0 | 53.7 | 63.6 |
| A-6 | 3.0 | 35.6 | 53.5 | 64..8 |

图3.5 不同方向的切割试件的抗压强度测试

3D打印的切割试件的抗压强度低于模具成型的试件的抗压强度，总体分析测试的切割试件的抗压强度是模具成型的抗压强度的90%左右。其中切割的试件XYZ不同方向的抗压强度差距不是很明显，可能是因为在往复循环打印的较宽的墙体，由于打印头出料口具有一定的挤出压力，导致来回堆积的材料之间的打印空隙缺陷较少，内部的堆积密实度接近了直接模具成型的材料内部密实度。对比两种水泥基打印打印材料，普通硅酸盐水泥基的28d抗压强度大于硫铝酸盐水泥基打印材料。

表3.7 试件不同方向的抗压强度

| 测试试 件方向 | SAC-3D |  |  | OPC-3D |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 切割试件强度Fcu.k-1/MPa | 成型试件强度Fcu.k-2/MPa | F cu.k-1 /F cu.k-2 | 切割试件强度Fcu.k-1/MPa | 成型试件强度Fcu.k-2/MPa | F cu.k-1 /F cu.k-2 |
|  | 45.9 | 48.9 | 93.9% | 47.1 | 52.6 | 89.5% |
|  | 45.0 |  | 92.0% | 45.6 |  | 86.7% |
|  | 43.7 |  | 89.3% | 48.2 |  | 92.9% |

- 层间粘结强度

3D打印建筑是通过打印材料的逐层叠加制造而成，所以打印层之间的粘结性能是否良好直接影响材料的一体性和打印建筑的安全性。实验尝试采用单轴拉伸的方法测试打印层之间的断裂的抗拉应力值，研究打印层之间的粘结情况。根据前期的材料在实际打印墙体以及在水泥对外加剂的适应性，确定了打印材料粘结力的实验配合比，主要是将用水量适当的提升，使其的工作状态更好的进行打印。从打印的墙体中截取40mm×40mm左右的端面具有三个打印层的试验柱体试件，在试件的两端利用AB胶与拉拔模具相连，待胶完全硬化后再利用万能实验室进行单轴抗拉实验，按照Ft=N/S（Ft抗拉强度，N拉应力，S破坏截面面积）计算材料的抗拉强度。图4.8和图4.9分别为拉拔试件和试件的抗拉试验。

图3.6 层间粘结力抗拉试验

实验由于试样尺寸和测试模具的限制，只能用AB胶粘结的方式测试。通过通过尝试不同的高强度胶，实验发现一般的AB胶无法承受打印材料拉断所需要的拉应力而在胶模界面直接断裂。通过对多组抗拉试件的拉拔试验，试件多数都是从AB胶和模具的粘结出断裂，但从少数从打印层间处断裂的试件测的拉应力N为3774N，破坏面积为1312 mm2,按照Ft=N/S计算得到打印层间破坏时的抗拉强度为2.88MPa，处于C40左右的混凝土的抗拉强度值范围[6]。为获得更准确的实验数据，下一步计划尝试利用夹具测试打印材料的层间粘结力。图4.10和图4.11分别为抗拉实验不同的断裂型式。

3.4 耐久性

- 抗氯离子渗透性能

钢筋锈蚀是引起钢筋混凝土结构劣化的主要问题之一。一般的钢筋混凝土结构中有氯离子侵入时，钢筋会发生局部锈蚀，继而导致钢筋混凝土结构膨胀开裂破坏。虽然建筑3D打印技术暂时没有有效的解决在打印过程中的配筋问题，但是随着技术的进步这一问题也将会逐步解决。所以水泥基3D打印材料对氯离子侵蚀的抵抗能力的也是评定材料性能的一个重要方面。实验方法选用快速氯离子渗透试验法（电量法）,以通过混凝土试件电量的多少来检验评价氯离子在材料中的迁移。表4.7为电通量法测试表征一般混凝土抗氯离子渗透性的性能指标。

表3.8 一般混凝土抗氯离子渗透性的性能指标

| 通过的电量/C | 氯离子渗透性 | 典型混凝土 |
| --- | --- | --- |
| > 4000 | 高 | 高水灰比( 0.6 ) |
| 2000～4000 | 中 | 中水灰比( 0.4～0.5 ) |
| 1000～2000 | 低 | 低水灰比( 0.3～0.4 ) |
| 100～1000 | 非常低 | 乳液改性、内封闭、硅灰混凝土 |
| < 100 | 可忽略 | 聚合物或其浸渍混凝土 |

表3.9 水泥基3D打印材料电通量实验结果

| 编号 | SAC-3D | OPC-3D | 氯离子渗透性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电通量/C | 2332Q | 2249Q | 中等 |

电通量法将氯离子在混凝土中的渗透划分为高、中、低、很低、忽略五个等级。根据表4.7一般混凝土电通量和氯离子渗透性对应关系和表4.8电通量实验结果显示，两种水泥基3D打印材料其氯离子渗透性处于中等偏低水平，相当于水灰比为0.4左右的混凝土在震动成型后的氯离子渗透性。由于在逐层叠加的打印过程中材料中的一些气孔无法像混凝土一样的被震动排除，但是依靠材料本身良好的匀质性，材料依然具有良好的抗氯离子渗透能力。

- 抗冻融循环性能

实验采用快速冻融循环法来检验和评价3D打印材料的抗冻性能，以200次冻融循环次数下材料的质量损失和相对动态弹性模量来评价材料的抗冻性能。

表3.10 冻融循环的质量损失

| 编号/冻融循环 | 0次冻融循环 | 100次冻融循环 | 200次冻融循环 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m/g | 质量损失率∆m/% | 质量损失率∆m/% |
| SAC-3D | 8795 | 0.79% | 0.90% |
| OPC-3D | 9171 | -0.17% | -0.33% |

表3.11 冻融循环的相对动弹模

| 编号/冻融循环 | 0次冻融循环 | 100次冻融循环 | 200次冻融循环 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 动弹模/GPa | 相对动弹模/% | 相对动弹模/% |
| SAC-3D | 30.25 | 94.9% | 92.7% |
| OPC-3D | 33.39 | 98.4% | 97.3% |

由表4.9和表4.10的实验结果显示，两种水泥基3D打印材料在100次和200次冻融循环的测试过程中，其质量和动态弹性模量的降低幅度较小。OPC-3D和SAC-3D打印材料在经过两百次的快速冻融循环后其相对动弹模分别为97.3%和92.7%，说明OPC-3D材料的内部密实度较SAC-3D材料好一些。不过它们在经过200次冻融循环后其相对动弹模都大于90%，并且它们在冻融循坏后试件的质量损失很小都说明两种水泥基的打印材料的抗冻融能力良好，能够满足北方地区的冻融环境的抗冻融性能要求。如果在材料中添加适量的引起剂会使其的抗冻融循环破坏能力进一步提升。另外OPC-3D在冻融循坏过程中，其质量没有下降反而略有上升，主要原因可能有两个方面：首先，冻融实验前要求的4d的泡水时间偏短，材料的外面表面不能有效的饱水。另外，3D打印材料中添加纤维，当冻融循环一定次数后，材料的表面的孔隙会在冰晶压力下破坏，而连通孔增多并进入一些水，但是材料外表面并没有脱落，导致冻融循环过程中质量会有所增加。所以标准里评定冻融循环破坏采用质量损失或者相对动弹模量两种方式。

- 抗渗性能

根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的水压力,将混凝土的抗渗等级分为P4、P6、P8、P10、P12及大于P12 六个等级。实验采用渗水高度法来评价3D打印材料的抗水渗透性能。

图3.7 P12抗渗压力下的深水高度

通过图4.20抗渗实验结果显示，两种3D打印材料抗渗等级能大于P12。并且在P12抗渗等级压力下，硫铝酸盐水泥基3D打印材料的平均渗水高度在24.5mm，普通硅酸盐水泥基3D打印材料的平均渗水高度为13mm，所以OPC-3D材料的抗渗较SAC-3D优。因为3D材料具有较低的水灰比，材料中的除了成型无法振捣排除的一些较大气孔外，其微孔和有害孔会相比大水灰比的水泥基材料少，所以3D打印材料具有较好的抗渗性能。

- 抗碳化性能

材料的碳化是环境中的二氧化碳向内部扩散可与水泥中的碱性物质进行反应，可能导致混凝土的破坏。一般水泥基材料利用碳化深度来评价材料的抗碳化性能。图4.21为SAC-3D打印材料的碳化深度，图4.22为OPC-3D打印材料的碳化深度。

图3.8 硫铝酸盐水泥基、普通硅酸盐水泥基3D打印材料的碳化

通过图4.21和图4.22的抗碳化实验结果显示，普通硅酸盐水泥基3D打印材料经过28d的快速碳化试验后，其碳化深度还是为0，说明材料具有良好的抗碳化性能。硫铝酸盐水泥3D打印材料的28d碳化深度约为8-10mm的范围。硫铝酸盐混凝土碳化的相关研究显示[60],水灰比为0.35-0.38的碳化深度在10-15mm。因为硫铝酸盐水泥属于低碱水泥，所以其抗碳化能力较普通硅酸盐水泥弱。

- 收缩性能

硅酸盐水泥遇水后会发生水化，水泥与水的绝对体积比反应后的水化物的体积大，因而“水泥+水”系统水化硬化后的绝对体积是减少的。这种因水泥水化时绝对体积的减少而引起的收缩称为自收缩。硅酸盐水泥的矿物组成在很大程度上影响了这种收缩。混凝土的收缩变形主要有：沉降收缩、自收缩、碳化收缩、温度收缩、干燥收缩[9,10]，其中因硬化水泥浆体中水分的蒸发而引起的收缩称为干燥收缩。有研究表明[11]，水泥基材料的收缩主要为干缩变形，干缩占收缩的80%~90%。在失水过程中，较大孔隙中的自由水失去所引起的干缩不大，而较小的毛细孔和凝胶孔中自由水失去时则会引起较大的干燥收缩。影响干缩值的主要因素是混凝土水胶比，水泥用量和养护制度；图4.23为SAC-3D与OPC-3D打印材料的干燥收缩变化趋势。

图3.9 SAC-3D与OPC-3D打印材料干缩性能对比

由图4.23可以看出，在室温20℃，湿度RH=100%的水中养护条件下，两种水泥基的3D打印材料都具有微膨胀的性能。其中SAC-3D材料到28d时的膨胀率为0.025%，而OPC-3D材料在28d时的膨胀率为0.004%。可见硫铝酸盐水泥在湿养护条件具有良好的微膨胀性能，普通硅酸盐水泥本身水化不会膨胀，但是添加了一定量的硫铝酸盐水泥作为调凝组份后，制备的3D打印材料在养护条件好的情况下，也具有了微膨胀性能。这主要是因为添加的硫铝酸盐中的无水硫铝酸钙在充分的养护下，进一步反应生成了钙矾石使OPC-3D打印材料具有微膨胀性。

在室温20℃，湿度RH=60±5%的干燥空气养护条件下，OPC-3D打印材料和SAC-3D打印材料的收缩率随着养护龄期的增加而增加，水泥基建筑3D打印材料的收缩率小于SAC-3D材料的收缩率。在28d养护龄期时，两种水泥基3D打印材料的干燥收缩趋于平稳，其中OPC-3D材料的干缩率为0.172%，SAC-3D材料的干缩率为0.041%。因为两种材料体系中除了生成钙矾石外，在材料中添加的高分子聚合物和高弹高模的PVA纤维也能够在一定程度上减小材料的干缩，所以相比传统的混凝土，这两种水泥基材料在干空养护条件下，具有干燥收缩小的特点，能够减少打印的建筑由于材料的干燥收缩引起的裂缝。

3.5 模板设计

经过调研，绝大多数3D打印混凝土模板均为侧模，即时是梁漏检，通过工厂预制生产时，其混凝土打印模板亦为梁侧模。极少数特殊造型的构件用于底模，例如浙江大学宁波理工学院3D打印步行桥该桥梁。同时由于目前3D打印混凝土免拆模板作为外墙模板使用的高度有限，国内使用的高度多为1-2层的建筑，因此此处不考虑3D打印混凝土免拆模板和后浇混凝土的自重以及风荷载。

模板的设计方法主要依据是JGJ 162《建筑施工模板安全技术规范》，同时参考多个模板设计规范，如GB/T 50214《组合刚模板技术规范》、JGJ 74《建筑工程大模板技术规程》、DBJ 15-96 《铝合金模板技术规范》、T/CECS 378《聚苯免拆模板应用技术规程》等。

明确了3D打印混凝土免拆模板设计应包括下列内容：根据施工工艺及工况确定其所承受的荷载；绘制模板设计图、支撑设计布置图；模板系统受力验算书。模板设计不含支撑系统以及模板自重。

对于恒荷载：由于3D打印混凝土免拆模板仅作为侧模使用，对照《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162，恒荷载标准值仅为新浇混凝土作用于模板的侧压力标准值（G4k），而不存在。模板及其支架自重标准值（G1k）、新浇筑混凝土自重标准值（G2k）、钢筋自重标准值（G3k）。

对于活荷载：由于3D打印混凝土免拆模板仅作为侧模使用，对照《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162，可能的活荷载标准值为振捣混凝土时产生的荷载标准值（Q2k）和浇筑普通混凝土时，对垂直面模板产生的水平荷载标准值（Q3k），而不存在施工人员及设备荷载标准值（Q1k）

标准规定：3D打印混凝土免拆模板内部应根据侧压力设置拉结筋。打印拉结混凝土时，水平间距不小于0.5个/m；设置拉结筋时，竖向每5层设置一根拉结筋，水平向拉结筋间距不小于0.5个/m。其主要通过目前工程经验而来，如下图所示。

图3.10 钢筋拉结

四、标准中涉及专利的知识产权说明

本标准不涉及专利等知识产权问题。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

国内从事 3D 打印混凝土业务的企业主要分为3D打印机制造企业、3D打印材料生产企业、打印产品生产企业等，各类型大小企业数量已经达到近百家已接近 100 家，技术路线从实验室验证进入小批量工程示范阶段。2014 年上海张江、2016 年苏州中式庭院、2023 年湖北原位双层住宅等项目均采用了“免拆模板+内部现浇”的混合工艺，验证了异形墙、双曲面的快速成型能力。模板工程作为建筑工程领域十分重要的组成部分，一次结构的造价约为50元/平米，2022年全国房地产开工面积896857万平米。如果2%的模板工程采用3D打印混凝土模板技术，市场规模将达到数百亿。

经济效果从模板环节和人工与工期两个方面进行分析。模板环节：传统木、铝模板需经历“采购-支设-拆除-清理-周转”多道流程，异形构件往往还需二次加工，综合成本明显高于标准化平板。3D 打印免拆模板把“支、拆”两道工序合并为一次性成型，现场仅需吊装定位，省去了周转料堆场、二次修补和大量人工；同时打印材料可就地利用再生骨料，原材料采购半径缩短，进一步压减直接费。多方试点项目反馈，其模板环节的“直接支出”已低于传统体系，且随着设备利用率提高仍有下探空间。人工与工期：支模、拆模、抹灰是劳动密集型环节，技能要求高、现场交叉作业多，一直是工期和用工的瓶颈。免拆模板将三道工序合并为“打印+吊装”一体化作业，现场用工级别由“技工+普工”混合转为以设备操作手为主，用工结构得到优化；同时作业面打开时间提前，后续机电、装修可同步插入，整体建造周期显著压缩。在长三角等人力成本高、工期要求严的区域，其“省工-提速”带来的综合收益已能覆盖设备折旧增量。

六、采用国际标准和国外同类先进标准情况

无。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

经调研，本标准符合现行的相关法律、法规、规章及相关标准（包括强制性标准）的要求，并具有协调一致性。

3D打印混凝土技术领域现行相关标准有：

目前，3D打印混凝土相关的行业标准包括JC/T 2850-2024 《3D打印水泥基材料界面结合强度试验方法》、JC/T 2915-2025《水泥基材料3D打印术语与定义》、JC/T 2914-2025《3D打印水泥基材料制品收缩性能试验方法》等。

3D打印技术是一种高效的模板制造技术，3D打印混凝土用于模板制作是3D打印混凝土用于工程建设的重要方面。本标准是在文献、工程调研及验证试验基础上，参考混凝土材料、混凝土3D打印技术、建筑施工模板技术、装配式混凝土结构等相关标准编制而成。

目前混凝土3D打印技术已发布的行业标准仅有3部，一部为术语与定义，另两部为材料试验方法。本标准是混凝土3D打印技术的第一部行业应用技术规范，与前述标准，以及国家相关强制性标准无冲突。本标准是对混凝土3D打印技术现有标准体系的重要补充，更有利于现有标准体系的完善和混凝土3D打印技术的推广应用。

八、标准性质的建议说明

本标准的性质建议为推荐性标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

待本标准批准发布后，建议由标委会组织相关生产、检验、施工和设计等有关单位进行宣贯。

十、废止现行相关标准的建议

无。

十一、其他应予说明的事项

无。