《空气净化材料气味净化性能感官评价方法》

编制说明

（征求意见稿）

中国国检测试控股集团股份有限公司

2025年09月

目录

1. 工作简况	1

2. 标准编制原则和主要内容的说明	1

3. 主要实验和验证情况分析	5

4. 标准涉及专利的情况	14

5. 推广应用论证和预期达到的经济效果	14

6. 采用国际标准和国外先进标准的情况	14

7. 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性	14

8. 重大分歧意见的处理过程和依据	14

9. 标准性质的建议说明	14

10. 贯彻本标准的要求和措施建议	15

11.废止现行有关标准的建议	15

12．其他应说明的事项	15

附录A验证试验结果报告	16

1. 工作简况

## 1.1任务来源

根据中国建筑材料联合会在中建材联标发[2023]85号《中国建筑材料联合会文件》中要求，由中国国检测试控股集团股份有限公司承担团体标准《空气净化材料气味净化性能感官评价方法》（计划号：2023-97-xbjh）的编制工作。

## 1.2简要工作过程

本文件制定严格按GB/T1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》，GB/T 1.2《标准化工作导则 第2部分:以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》要求进行。

### 1.2.1 成立标准编制组

2023年10月，中国国检测试控股集团股份有限公司接到《空气净化材料气味净化性能感官评价方法》协会标准的任务以后，成立了标准编制组，负责标准的调研、新方法的开发、方法验证等系列工作的开展。

## 1.2.2 标准及文献调研

2023年10月～12月，调研学习，收集了国内外现有的空气净化产品有关气味的检测方法及相关标准，在此基础上形成了开题报告和标准编制方案。

## 1.2.3 方法建立、优化及验证试验

2024年1月~2024年5月，标准编制组对空气净化材料的前处理条件进行了充分的实验，并培训了一批具有气味评价资质的气味评价人员，收集了代表性净化产品进行了前期试验和研究。另外针对于典型室内环境的主要气味物质进行了测试、分析和筛选，形成了模拟气味溶液配制方法。

2024年5月，召开第一次标准内部研讨会，结合前期实验数据，标准编制组内部对标准的方案进行了充分的交流与沟通。

1.2.4 方法验证

2024年5月～2024年11月，补充了部分收集的样品试验，调整了标准中的气味净化性能划分及指标设置，对标准的文本内容进行了进一步的修改和调整。

2024年11月召开第二次标准研讨会，邀请了相关行业的技术人员和检测机构的相关专家，对标准的文本内容及标准在制定中可能存在的问题进行了进一步的交流与沟通。对标准中的前处理方法进行了调整。

1.2.5征求意见稿编制

2024年12月～2025年8月：重新收集样品补充试验，形成了最终的《空气净化材料气味净化性能感官评价方法》（征求意见稿）以及编制说明。

1.3主要参加单位和标准编制组成员及其所做的工作

本标准的主要参编单位及其分工如下：

（1）中国国检测试控股集团股份有限公司：主要负责标准立项、标准讨论会组织及筹备、标准相关文献的收集标准文本的编写及修改、开展验证性实验等。

（2）北京科技大学：主要负责技术支持，提供了大量国内外最新的科技查新咨讯。

（3）北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所：主要负责仪器设备方面技术支持。

（4）北京为康环保科技有限公司：提供验证试验样品，负责对标准文本的技术内容进行审核并提供相关专业意见。

（5）另外，本工作还得到了业内许多其他单位的积极响应和大力支持，进一步保障了标准工作组的技术实力。以上来自不同行业和领域的单位分别从不同角度为本标准的制定提供了强大的软、硬件支撑，为顺利完成标准制定工作奠定了基础条件。

2. 标准编制原则和主要内容的说明

# 2.1 标准编制的基本原则

先进性：方法补充了目前建材领域室内空气净化材料的气味感官评价方法的缺失。

操作性：方法符合我国目前检测设备仪器和试剂、材料的供应条件。

适用性：方法测试过程可操作性强，能被国内分析实验室所使用并达到所规定的要求，具有普遍适用性，易于推广使用。

## 2.2标准制订的背景及技术路线

### 2.2.1标准制定的背景

空气净化材料是指具有除醛、除VOC、除氨、净味/除味等功能的装置、设备或功能性产品，其应用范围涵盖家庭、办公场所、公共场所等多个领域。随着现代居民环保意识的逐渐增强，近年来室内空气中异味问题已经成为人们关注的重要问题。国家标准GB/T 18883-2022中明确提出室内空气应当无异常嗅味。室内异味问题主要来源于装修过程中使用的各种建材产品，因此空气净化材料在市场上的需求量越来越大，但市场上的产品质量良莠不齐，很多产品宣称的除味、净味效果难以令人满意，如何挑选出优质有效的净味材料成为了消费者面临的难题。

目前我国针对空气净化材料的净味性能评价方法主要集中在材料对目标化学物质的净化效果方面，如GB/T 18801-2015《空气净化器》通过测试空气净化器对于颗粒物、微生物、化学污染物的净化效果来评估性能。GB 21551.6-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能.空调器的特殊要求》中对于净化性能的评价主要通过评估其对甲醛、氨气、苯的净化效率来评价。对于净味涂料、空气除味剂等产品目前我国并没有相关的针对其净味性能评价的标准方法，大多数都是企业自己形成的企业标准。对于空气净化材料的净味性能，国外也形成了相关的标准，如欧盟的EN 16846:2017《光催化技术 用于消除室内空气中挥发性有机化合物和气味的光催化装置的效率测量 封闭室内批量测试方法》，该标准规定了空气净化器的性能测试方法和评价标准，其中包括了对净化器性能的物理、化学和生物指标进行测试的方法。日本的JEM 1467-2015《家庭用空气净化器》中选择氨气、乙醛、乙酸作为目标污染物以考察净化器的净化性能。国际标准化组织ISO 16000-44:202《室内空气.第44部分:气相空气净化器性能试验用室内空气质量测量方法》中规定了对于空气净化器净化性能的感官评价方法，主要考察净化器开启前后环境测试舱中空气的气味强度和可接受度的变化。但是目前国内仍然没有关于空气净化材料净味性能的感官评价方法。化学污染物的去除并不能表示异味的去除，原因主要有两点：1、室内空气气味物质种类较多，仅通过几种化合物的去除率并不能说明空气净化材料异味的去除效果。2、化学浓度的降低与异味刺激的降低并不是线性相关，相关研究者研究表明一般化学浓度下降90%，异味刺激仅能下降50%。

建立《空气净化材料气味净化性能感官评价方法》具有重要的意义，主要体现在以下两个方面：（1）可以提高空气净化材料的产品品质。空气净化材料的除味效果是衡量产品品质的最重要指标之一，通过对空气净化材料进行感官评价，可以对其除味效果进行科学、客观的评估，逐渐淘汰低性能或无性能的产品，从而提高市场上相关产品的产品品质，推动整个行业的发展。（2）保障消费者的权益。感官评价可以客观评估空气净化材料的除味性能，为消费者选择优质空气净化材料/产品提供依据，避免因选购质量差的空气净化材料而导致室内异味难以解决的情况，从而保障消费者的权益。在该标准中，将对空气净化材料的气味净化性能感官评价方法的方法原理、测试装置、测试条件、试样制备、测试步骤、结果计算、实验报告等进行规定。

### 2.2.2 技术路线

本标准按下述技术路线图1进行。

图1技术路线图

## 2.3 标准的技术内容

### 2.3.1 检验项目的设置

（1）指标设置

气味强度是指气味对嗅觉造成刺激的强烈程度，以“级”为计量单位，由经训练的气味评价小组对采集的气味样本进行分级打分得到。标准采用“阶段法（category scale）”开展评价工作，计算采用参比舱与样品舱的强度差值：

∆OI=OIR−OIS

标准编制前期，编制组分别从物理刺激强度、稀释阈值与主观情绪效应三个维度进行考虑，设置了“气味强度—气味浓度—气味可接受度”指标体系，以期形成较为全面的净味性能评价。后期由于考虑到标准推广难度以及指标测试精度等一系列因素，编制组在多轮内部讨论与试验后，删除“气味浓度、气味可接受度”两项，仅保留气味强度作为单一功能性评价指标并据此重构了分级体系，主要原因如下：

- 与国内相关标准实践一致：家电除味类方法广泛采用气味强度差值/感知差值作为核心检验指标，行业接受度较高。

- 相较“浓度+可接受度”并行方案，单一强度指标显著降低设备门槛与试验成本，便于规模化检验与企业自检，符合团体标准的推广属性。

（2）方法选择

编制组系统比较了气味强度的测定方法，最终选用七阶段法，主要基于：

- 操作简明、人员培训成本低：阶段法对气味评价员训练要求与试验准备（无需配制和保存参比物质系列）明显低于参考基准法，更适合在企业实验室的落地。

- 与现行方法体系衔接顺畅：国内对于阶段法的接受程度较高，结果更直观，更利于消费者理解气味净化性能结果。同时气味强度（参考基准法）的实验设备丙酮发生器在国内推广较慢，没有对应的厂家生产相关设备，这一点进一步限制参考基准法的使用。

### 2.3.2气味净化性能分级

（1）气味净化性能分级的选择依据

目前大部分国内外标准采用通过测试空气净化材料或产品对于几种化学物质、颗粒物、微生物的去除效率以评价其净化性能。但是由于目前室内异味污染的突出问题，消费者或用户对于相关产品的净味性能的需求日益增长，但是目前未见相关标准发布和实施。

通过调研国内外电子电器、环境等相关产品标准，部分产品标准对产品的气味净化性能有一定的要求。具体情况如下：

a）国内

| 标准名称及标准号 |  | 指标及方法 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感官评价方法 | GB/T 18801-2022《空气净化器》 | 指标：气味强度差值 方法：0～5六阶段法 | ＞1.0 |
|  | GB/T 21551.4-2024《家用和类似用途电器的抗菌、除菌净化功能第4部分:电冰箱的特殊要求》 | 指标：异味净化率 方法：参考HJ 1042 | ≥90% |
|  | GB/T 21551.1-2024《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能第1部分:通则》、GB/T 21551.3-2024《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求》 | 指标：气味强度差值 方法：0～5六阶段法 | ＞1.0 |
|  | QB/T 5994-2024《除味喷雾剂》 | 指标：除味效果评分 方法：0～5四阶段法 | ＞2.5 |
|  | T/CI XXX-2024《宠物环境空气净化器》 | 指标：气味强度差值 方法：0～5六阶段法 | ＞1.5 |
|  | T/CHCIA 018-2023《香氛除味产品除味效果评价方法》 | 方法：感官评价法 | 不公开 |
|  | T/GDC 108-2021 家用冰箱食材气味净化评价方法 | 不公开 | 不公开 |
| 化学评价方法 | QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》 | 污染物去除率 | 略 |
|  | JC/T 1074-2008 《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》 | 净化率、净化效果持久性 | 略 |
|  | DB 13/T 2588-2017《被动式室内空气净化产品净化效果测定方法》 | 污染物去除率 | 略 |
|  | JC/T 2188-2013《室内空气净化吸附材料净化性能》 | 吸附量、净化效率 | 略 |
|  | LY/T 3012-2018《室内空气净化用活性炭》 | 甲醛、苯、四氯化碳吸附率 | 略 |
|  | GB/T 23761-2020《光催化空气净化材料性能测试方法 乙醛（或甲醛）的降解》 | 去除量、去除率等 | 略 |
|  | GB/T 39716-2020《光催化材料及其制品空气净化性能测试方法》 | NOX净去除量，NO去除量等 | 略 |

在中国，空气净化器国家标准GB/T 18801-2022《空气净化器》引入了对除异味性能的评价方法。该标准的附录J给出了使用专业嗅辨员测定气味强度的方法，通过比较净化器开启前后的环境气味强度来计算“气味强度差值”（ΔOI）。虽然GB/T 18801-2022将除异味测试方法作为资料性附录（非强制），但这一评价指标已在相关评价体系中得到应用。例如，《绿色产品评价 空气净化设备》（征求意见稿）中要求空气净化器的除异味性能达到一定水平（气味强度差值≥2）方能满足绿色产品要求。同时，针对特殊用途的净化器，团体标准也制定了明确分级要求，如T/CI XXXX-2024《宠物环境空气净化器》**规定凡宣称具有除异味功能的产品，其气味强度差值不得低于1.5。这些标准均采用气味评价员感官评价法测定ΔOI，体现了对净味性能的重视。

b）国外

| 标准名称及标准号 | 指标及方法 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| BS ISO 16000-44： 2023 《室内空气 第44部分：用于测试气相空气净化器性能的感官评价方法》 | 指标1：气味强度差值 方法1：参考基准法 指标2：气味可接受度差值 方法2：感官评价法 | 方法标准，无限值要求 |
| EN 13725:2022 《空气质量—动态嗅觉法测定臭气浓度》 | 指标：气味去除效率 方法：动态稀释嗅辨法 | 方法标准，无限值要求 |
| ASTM E1593 《空气质量—动态嗅觉法测定臭气浓度》 | 指标：气味强度差值 方法：阶段法 | 方法标准，无限值要求 |
| EN 16846-1:2017 《光催化-用于在主动模式下消除室内空气中的VOC和异味的光催化装置的效率测量-第1部分:封闭腔室中的批次模式试验方法》 | 指标：气味去除效率 方法：动态稀释嗅辨法 | 方法标准，无限值要求 |

国际上专门针对“室内净化材料”净味性能感官分级的综合标准目前仍然比较少，但一些气味感官测试方法标准为净味性能评价提供了技术基础。例如，ISO 16000-28:2020使用环境测试舱和气味评价员小组，对建筑产品散发的气味强度进行测定，作为化学检测的补充手段。另外ASTM E1593中规定了材料净味性能的评价方法与本文件契合度较高。日本工业标准（JIS）发布的纺织品消臭测试方法（与ISO 17299等效），以及针对光催化材料的空气净化性能测试标准JIS R 1701系列，其中包括对乙醛（有刺激性气味的VOC）等物质分解效率的测定，但并未将感官评价指标纳入到要求中。总体而言，ISO、JIS、ASTM 等提供的试验方法为评价除味/减味性能奠定了科学依据，但目前尚未形成统一的国际分级体系专门针对室内净化材料的净味性能进行等级划分。

（2）气味净化性能分级的选择依据

本文件共设置N、A、AA、AAA四个气味净化性能等级，这些等级的设定是为了让消费者能够更明确地了解相关产品的功能性高低，同时也是为消费者在使用过程中提供选择指导。具体分级的理由和依据如下：

a）N级产品：

表示净味效果不明显或未达到可察觉差异，作为“无显著净味能力”的基线。。

b）A级产品：

对应气味污染降幅“刚好可察觉”的差异水平（Just Noticeable Difference，JND），参照了嗅觉心理学中“一般人群可感知的最小强度差”。

c）AA级产品：

相当于气味污染“明显可察觉”降低，与《绿色产品评价 空气净化设备》（征求意见稿）中“ΔOI≥2”的优秀水平一致。

d）AAA级产品：

代表“显著改善”，即材料具备强净味能力，能在24小时作用下将室内典型异味降低至少3 级，相当于可以将异味污染减低至无法感知的水平。

### 2.3.3主要技术内容的说明

（1）指标及评价方法

气味是指人的嗅觉系统对于某种气味物质产生的生理反应，评价气味的指标有：气味强度、气味浓度、气味阈值、愉悦度、可接受度、不满意率、消散时间等。不同气味指标可以从不同角度对气味污染情况以及对人的影响作出评价。

气味强度（odor intensity）表示人的嗅觉系统所受到的气味刺激的强烈程度，评价方法主要分为阶段法和参考基准法，阶段法是指气味评价人员使用一系列经过定义的数字量级来表示气味样本的气味强度级别。目前我国和韩国、日本使用相同的强度分阶标准，即按人的嗅觉感知能力将气味强度分为0～6七个阶段、0~5六个阶段或1~5五个阶段，美国、欧洲等其他国家多使用0~6七个阶段和1~10十个阶段。所谓参考基准法即选定一种参考物质，在测试时稀释成不同浓度让气味评价人员作为依据，嗅辨员即依照这些参考气体来定义待测气体的强度。美国材料测试协会所规定的ASTM E-544“阈上异味强度评价方法”（Standard Practices for Referencing Suprathreshold Odor Intensity）即为此类方法。国际标准化组织发布的ISO 16000-28：2020“室内空气第28部分 建材产品气味释放测试 环境测试舱法”中规定的以不同浓度丙酮作为参考基准气体。

本文件的气味强度评价方法引用T/CBMF 118.1-2021中的气味强度-七阶段法，该方法主要参考ISO 16000-30《室内空气第30部分—室内空气的感官测定》中0至6级七阶段气味强度评价法。气味样本主要通过原始气体嗅辨仪呈递给气味评价员，原始气体嗅辨仪示意图参考自ISO 12219-7:2017《乘用车室内空气第7部分用嗅觉测量法测定道路车辆内部空气和内饰件的气味》评价装置示意见图3。本装置可以保证采集的气味样本以恒定的流速呈递给气味评价员，并且最低0.6L/s的流速可以避免环境空气对呈递气味样本的稀释。设备的原理就是通过气泵向密封箱体中以恒定流速充入气体，气袋中的气体被挤压从嗅辨口排出，供气味评价员进行嗅闻。

标引序号说明：

1——嗅辨口；

2——密封箱体；

3——气袋接口：

4——气袋；

5——进气口。

图3原始气体嗅辨仪

- （2）气味评价实验室及评价小组

为了确保实验结果的一致性和可靠性，必须对气味评价实验室和休息室的环境条件进行规定和限制。因为气味评价人员的嗅觉敏感度会受温湿度变化影响，导致结果的偏离，所以实验室温湿度需要控制在一定范围内，以保证不同建材产品气味测试结果的可比性。根据相关文献研究，气味评价实验室的温度控制在（23±3）°C，相对湿度控制（50±10）%RH是合适的。

气味评价实验室及人员要求主要参考了GB/T 43353-2023，保证了本文件在环境和人员上的科学性和可操作性。

- （3）前处理方法

- 试验之前，应对样品进行适当的前处理。针对不同形态、不同类型的产品，根据产品实际使用情况规定了不同的制备方法，详见标准文本附录A。

- 本文件规定的试样制备方法主要参考了GB/T 43353-2023和ISO 16000-11:2024中的要求并进行了部分修改。本文件规定了统一的试样暴露面积，如基材/试样皿均为500 mm×500 mm，板状、片状、卷材等类型试样制样面积均为0.25 m²。主要为了将不同形态材料（涂覆类、喷剂类、粉/颗粒、板/片/卷材）在评价时，转化为可比的“单位面积作用能力”。这与国际室内空气/吸附材料测试中“按面积归一”的通行做法一致（见ISO 16000-23/-24）。

- 另外本文件规定了涂覆类、喷剂类、粉/颗粒的涂敷量、样品量应当按照生产商提供的信息进行制备，是为了保证评价结果与实际使用情况的一致性，但是针对未提供相关信息的产品，同样提供了合理的推荐量进行制备。

- 对板/片/卷材采取边缘铝箔胶带封边、单饰面“背靠背”或按双面计入面积的规则，主要是为了避免边缘与背面非目标面释放/吸附造成的系统偏差，与ISO 16000-11中对试样暴露面控制思路一致。

- 针对于试样的养护时间，对于涂覆类产品、板状及片状产品、卷状产品应当养护7d，使绝大部分产品都能达到稳定的状态。对于喷剂类，大部分产品在24h内即可达到实际工作状态。对于粉状及颗粒状产品则无需进行养护，主要是考虑到养护时间可能会影响其吸附容量。

- （4）模拟气味溶液制备

- 针对于室内环境典型建材异味污染问题，本文件构建了包括醇、醛、酸、酯在内的混合模拟气味溶液，分别代表室内常见的典型建材致味物质：正丁醇（内墙涂料）、正壬醛（人造板等木制品）、乙酸（胶粘剂）、乙酸正丁酯（木器涂料），更符合实际装修导致的异味污染特点，同时也可以综合评判净化材料的净味能力。

- 对于混合溶液的质量分数的确定，主要是通过考虑气味阈值与暴露安全值，目前该模拟气味混合溶液按照3.0uL的投加量可以保证，试验舱内气味物质的浓度处于5～10倍阈值范围内，即可明显感知，同时满足低于TLV-TWA/OEL等安全上限的要求。当研究特定场景（如卫生间、健身房、养老院等）时，可在报告中声明并按附录B增加典型气味物（如氨、2-壬烯醛、异戊酸等）的净味能力评价。

- 试验设备要求

- 本文件对于试验舱、负压采气箱及原始气体嗅辨仪等设备的性能均进行了规定：

- 试验所用试验舱（样品舱、参比舱）均需要满足JC/T 1074中对于试验舱的要求，试验舱内应无气味且总挥发性有机化合物（TVOC）浓度应小于等于0.020 mg/m3，单一VOC的背景浓度（以甲苯计）应小于等于0.002 mg/m3，测试方法按照GB/T 18883规定执行。

- 同时负压采气箱及原始气体嗅辨仪分别需要满足JJF（建材）240-2025和JJF（建材）241-2025的要求。

- 气味发生

- 本文件针对模拟气味发生时的参数设置，即风扇转速、气体发生器开启和关闭时间的要求主要参考了JC/T 1074中的规定。

# 3. 主要实验和验证情况分析

验证试验情况见验证试验报告，见附录A。

根据验证结果可以看到，本文件中采用的气味强度有良好的精密度和准确度，本文件方法具有较好的区分度，能够全面客观地评价各类室内空气净化材料的气味净化性能。

# 4. 标准涉及专利的情况

本标准中未涉及到专利及其它知识产权问题。

5. 推广应用论证和预期达到的经济效果

随着城市化进程的推进以及现代居民环保意识的提升，室内居住环境的气味污染已经成为人们关注的突出问题，室内空气净化材料的需求也日益增加。目前我国针对于相关材料的气味净化性能评价方法仍然处于空白阶段。本标准的顺利推广应用，有助于进一步提升我国人居环境舒适度并推动相关行业技术进步。

（一）经济效益及社会效益：随着本标准的推广应用，对于生产企业，可以依据本标准对自身产品的气味净化性能进行分级评定，形成中高端差异化，利于市场推广；对于相关检测单位，方法本身依托现有舱法体系，成本可控，另外本标准的推广应用，会带来检测样品数量的增加。

（二）保障消费者权益：目前国内室内空气净化材料目前暂时没有气味净化性能相关的感官评价方法，消费者无法对产品的净味功能性进行甄选。本标准的推出可以填补标准方法的缺失，提升行业技术水平。

# 6. 采用国际标准和国外先进标准的情况

该标准项目未查询到相关国际标准或国外先进标准。

# 7. 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行标准的相关性

（1）本标准直接引用了GB/T 43353-2023《建材产品的气味释放测试与评价  环境测试舱法》的气味评价实验室、人员的要求和气味强度的评价方法。

（2）本标准直接引用了JC/T 1074《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》中对于试验舱的要求。

（3）本标准直接引用了JJF（建材）240-2025《建材产品气味评价用负压采气箱校准规范》中对于负压采气箱的要求。

（4）本标准直接引用了JJF（建材）241-2025《建材产品气味评价用原始气体嗅辨仪校准规范》中对于负压采气箱的要求。

# 8. 重大分歧意见的处理过程和依据

无重大分歧意见。

# 9. 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性标准。

# 10. 贯彻本标准的要求和措施建议

建议本标准在2026年实施。需要时，应由标准主编单位进行培训。

# 11.废止现行有关标准的建议

无。

12．其他应说明的事项

无

附录A

验证试验结果报告

- 方法重复性

按照本文件的方法对5类室内空气净化材料产品进行气味净化性能的测试，每个样品均平行评价6次。结果须满足标准偏差≤0.5。

表A.1气味强度重复性数据

| 产品类型 | 试验结果∆OI/(级) |  |  |  |  |  | 标准偏差SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 净味活性炭-1 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.25 |
| 净味活性炭-2 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.41 |
| 复合型净化颗粒-1 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.41 |
| 复合型净化颗粒-2 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 0.24 |
| 喷剂-1 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.24 |
| 喷剂-2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.24 |
| 净味功能涂料-1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.38 |
| 净味功能涂料-2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.41 |
| 净化功能板材-1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.41 |
| 净化功能板材-2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.34 |

从表A.1的结果可以看出，利用标准方法测定的实际样品气味强度差值∆OI均满足标准偏差≤0.5。通过以上数据可知本标准的气味净化性能评价方法具有良好的重复性。

- 方法再现性

为了进一步验证方法的可行性，选取6种室内空气净化材料进行实验室间比对，不同实验室间的不同的气味评价小组对同一产品进行2次平行测试，气味强度差值实验结果见表A.2。

表A.2 不同实验室测定结果

| 样品编号 | 气味强度差值∆OI/级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LB1 | LB2 | LB1 | LB2 | 标准偏差 |
| 净味活性炭 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.41 |
| 除味喷剂 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.35 |
| 净味功能涂料 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.35 |
| 净化功能板材 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.41 |
| 净化滤网材料 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 0.25 |
| 复合净味颗粒-2 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.35 |

根据表A.2的结果可以看出，不同实验室间的测试结果的精密度满足要求，具有良好的再现性。

3、实际样品测定

挑选33个不同类型的空气净化材料进行验证试验，以下为试验数据：

表A.3 实验数据汇总

| 序号 | 产品类型 | 气味强度差值∆OI/级 | 判定等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭-1 | 2.5 | AA |
| 2 | 活性炭-2 | 1.5 | A |
| 3 | 活性炭-3 | 1.5 | A |
| 4 | 活性炭-4 | 3.0 | AAA |
| 5 | 活性炭-5 | 2.5 | AA |
| 6 | 净味功能涂料-1 | 1.5 | A |
| 7 | 净味功能涂料-2 | 2.0 | AA |
| 8 | 净味功能涂料-3 | 0.5 | N |
| 9 | 净化功能板材-1 | 0.5 | N |
| 10 | 净化功能板材-2 | 1.5 | A |
| 11 | 净化功能板材-3 | 1.5 | A |
| 12 | 复合型净化颗粒-1 | 1.5 | A |
| 13 | 复合型净化颗粒-2 | 2.0 | AA |
| 14 | 复合型净化颗粒-3 | 0 | N |
| 15 | 复合型净化颗粒-4 | 1.5 | A |
| 16 | 净化滤网材料-1 | 2.0 | AAA |
| 17 | 净化滤网材料-2 | 0.5 | N |
| 18 | 净化滤网材料-3 | 2.0 | AA |
| 19 | 净化滤网材料-4 | 2.5 | AA |
| 20 | 净化滤网材料-5 | 2.0 | AA |
| 21 | 净化滤网材料-6 | 2.5 | AA |
| 22 | 除味颗粒-1 | 1.5 | A |
| 23 | 除味颗粒-2 | 1.0 | A |
| 24 | 除味颗粒-3 | 0.5 | N |
| 25 | 除味颗粒-4 | 2.0 | AA |
| 26 | 除味颗粒-5 | 1.0 | A |
| 27 | 除味颗粒-6 | 1.5 | A |
| 28 | 除味喷剂-1 | 0.5 | N |
| 29 | 除味喷剂-2 | 1.5 | A |
| 30 | 除味喷剂-3 | 1.5 | A |
| 31 | 地毯-1 | 2.0 | AA |
| 32 | 地毯-2 | 2.5 | AA |
| 33 | 地毯-3 | 0 | N |

可以看出本标准方法对于室内空气净化材料具有良好的区分度。

4、气味性能分级

按照本标准对空气净化材料的净味性能进行分级，统计不同等级样品的数量，见表A.4和图A.1。

表A.4 不同等级样品数量分布

|  | 气味性能等级 | 样品数量/个 |
| --- | --- | --- |
|  | N | 6 |
|  | A | 14 |
|  | AA | 10 |
|  | AAA | 3 |

图A.1 验证试验样品气味净化性能等级分布

可以看出本标准对于空气净化材料气味净化性能分级区分度良好。

5、总结

通过验证试验，可以看出本标准对于空气净化材料的气味净化性能测试具有良好的精密度，本标准的气味净化性能分级可以较好的区分相关的气味性能。