CBMF

中国建筑材料联合会     发布

中国建筑材料联合会     发布

中国建筑材料联合会     发布

中国建筑材料联合会     发布

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

建材产品气味类型评价方法

Methods for odour type of building materials

2026.1

2024.3

Methods for odour type of building materials

2024.3

Methods for odour type of building materials

2024.3

T/CBMFXXX-2025

中国建筑材料协会标准

ICS 91.100.01

CCS Q 10

- 版权保护文件

# 本标准适用于建材行业气味评价实验室的建设。请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未得许可，此发行物及其中章节不得以其他形式或任何手段进行生产和使用，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

目  次

前  言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  原理	1

5  材料和设备	1

6  气味评价实验室要求	2

7  人员基本要求	2

8  试样制备	2

9  试样养护	2

10  气味散发与采集	2

11  气味类型评价	2

12  试验报告	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件负责起草单位：中国国检测试控股集团股份有限公司

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

建材产品气味类型评价方法

警告——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采用适当的安全和健康措施。

1  范围

本文件规定了建材产品气味类型测定的原理、材料和设备、实验室要求、人员基本要求、试样制备、试样养护、气味散发与采集、气味评价、试验报告。

本文件适用于涂料、胶粘剂、人造板及其制品、木门、绝热材料及其制品、木塑制品、弹性铺地材料、壁纸/布、窗帘、软体家具、木家具等产品的气味类型测试。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

T/CBMF 116-2021 气味评价人员筛选方法

T/CBMF118.1-2021 建材产品气味评价方法第1部分:气味强度和气味消散时间

3  术语和定义

T/CBMF 116—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

气味类型 odour type

OT

在规定的条件下，气味样本的品质特性。

4  原理

将试样置于指定条件的散发环境中，经过一定的平衡时间之后采集气味样本，测定气味类型。密封条件下的气味评价采用气袋法或密封舱法，换气条件下的气味评价采用环境测试舱法。

5  材料和设备

符合T/CBMF118.1-2021《建材产品气味评价方法第1部分:气味强度和气味消散时间》中5的要求。

6  气味评价实验室要求

符合T/CBMF118.1-2021《建材产品气味评价方法第1部分:气味强度和气味消散时间》中6的要求。

7  人员基本要求

符合T/CBMF118.1-2021《建材产品气味评价方法第1部分:气味强度和气味消散时间》中6的要求。

8  试样制备

符合T/CBMF118.1-2021《建材产品气味评价方法第1部分:气味强度和气味消散时间》中附录A的要求。

9  试样养护

符合T/CBMF118.1-2021《建材产品气味评价方法第1部分:气味强度和气味消散时间》中9的要求。

10  气味散发与采集

符合T/CBMF118.1-2021《建材产品气味评价方法第1部分:气味强度和气味消散时间》中10的要求。

11  气味类型评价

11.1气味评价小组

气味评价小组由1名检验师和至少8名气味评价员组成。

11.2实验步骤

11.2.1  气味评价员进入气味评价实验室需要适应实验室环境至少10min，以降低环境改变对气味评价带来的影响。

11.2.2  将待测气袋连接入原始气体嗅辨仪并打开气袋出气阀。

11.2.3  气味检验师对气味样本进行嗅辨，从表1中选取3个特定的形容词来描述气味。

表1建材产品气味类型

| 序号 | 代表性物质 | 气味类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸 | 醋酸味 |
| 2 | 乙酸乙酯 | 油漆味 |
| 3 | 苯乙烯 | 芳香味 |
| 4 | 苯甲醛 | 苦杏仁味 |
| 5 | 苯并噻唑 | 橡胶味 |
| 6 | 乙酸丁酯 | 果香味 |
| 7 | 环己酮 | 土腥味 |
| 8 | 正十四烷 | 煤油味 |
| 9 | 壬醛 | 橘子皮味 |
| 10 | 2-乙基己醇 | 花香味 |
| 11 | α-蒎烯 | 木材味 |
| 12 | 2-乙基己酸 | 臭味 |
| 13 | 正丁醇 | 醇香味 |
| 14 | 辛酸 | 羊膻味 |
| 15 | 乙醇 | 酒味 |
| 16 | 丙酮 | 烂苹果味 |
| 17 | 叔丁醇 | 樟脑味 |
| 18 | 2-丁酮 | 奶油味 |
| 19 | 2-丁酮肟 | 霉味 |
| 20 | 醇酯十六 | 乳胶漆味 |
| 21 | N-N二甲基甲酰胺 | 鱼腥味 |
| 22 | 二硫化碳 | 烂萝卜味 |

11.2.4 气味检验师指导气味评价员依次对气味样本进行嗅辨，气味评价员保持原始气体嗅辨仪的嗅辨口介于鼻子和上嘴唇之间，距离（1~2）cm，但不接触。开启原始气体嗅辨仪并慢慢地吸入气味样本。气味评价员对同一个气味样本可以重复进行嗅辨，但不允许超过3次，否则应于无气味处休息至少10min再进行嗅辨，以避免感官适应对结果的影响。

11.1.2.4  气味评价员根据感受到的气味类型与气味检验师给出的3个描述词进行匹配度评分（0-10），0分为完全不匹配，10分为完全匹配。仅允许报出整数。

11.1.2.5气味检验师统计评分结果，并从每种嗅液的描述词中选取算术平均分（保留至小数点后一位）最高分作为该气味样本的气味类型。若两个或三个描述词得分相等，则气味类型为介于两个或三个描述词之间。

12  试验报告

试验报告至少应包括下述内容：

a）测试日期、地点和测试依据；

b）样品名称、生产单位及批号；

c）液态样品的制备条件：涂刷用量(如有)；

d）试样的养护条件：温度、相对湿度、时间；

e）试样散发条件（气袋法/密封舱法）：温度、散发时间、气袋/密封舱容积(如有)；

f）试样散发条件（环境测试舱法）：温度、相对湿度、散发时间、承载率、换气率、舱容积(如有)；

g）测试结果包括评价得到的气味类型；

h）任何偏离本文件的操作或者有可能影响测定结果的可变环境因子。