《建材产品气味类型评价方法》

编制说明

（征求意见稿）

中国国检测试控股集团股份有限公司

2025年09月

目录

1. 工作简况	1

2. 标准编制原则和主要内容的说明	2

3. 主要实验和验证情况分析	5

4. 标准涉及专利的情况	6

5. 推广应用论证和预期达到的经济效果	6

6. 采用国际标准和国外先进标准的情况	6

7. 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性	6

8. 重大分歧意见的处理过程和依据	7

9. 标准性质的建议说明	7

10. 贯彻本标准的要求和措施建议	7

11.废止现行有关标准的建议	7

12．其他应说明的事项	7

附录A验证试验结果报告	8

1. 工作简况

## 1.1任务来源

根据中国建筑材料联合会在中建材联标发[2023]85号《中国建筑材料联合会文件》中要求，由中国国检测试控股集团股份有限公司承担团体标准《建材产品气味类型评价方法》（计划号：2023-100-xbjh）的编制工作。

## 1.2简要工作过程

本文件制定严格按GB/T1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》，GB/T 1.2《标准化工作导则 第2部分:以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》要求进行。

### 1.2.1 成立标准编制组

2023年10月，中国国检测试控股集团股份有限公司接到《建材产品气味类型评价方法》协会标准的任务以后，成立了标准编制组，负责标准的调研、新方法的开发、方法验证等系列工作的开展。

## 1.2.2 标准及文献调研

2023年10月～12月，调研学习，收集了国内外现有的多种建材产品有关气味的检测方法及相关标准，在此基础上形成了开题报告和标准编制方案。

## 1.2.3 方法建立、优化及验证试验

2024年1月~2024年5月，标准编制组培训了一批具有气味评价资质的气味检验师和气味评价人员，收集了代表性建材产品进行了气味类型的前期试验和研究。

2024年5月，召开第一次标准内部研讨会，结合前期实验数据，标准编制组内部对标准的方案进行了充分的交流与沟通。

1.2.4 方法验证

2024年5月～2024年11月，补充了部分收集的样品试验，对标准的文本内容进行了进一步的修改和调整。

2024年11月召开第二次标准研讨会，邀请了相关行业的技术人员和检测机构的相关专家，对标准的文本内容及标准在制定中可能存在的问题进行了进一步的交流与沟通。对标准中的气味类型判定方法进行了调整。

1.2.5征求意见稿编制

2024年12月～2025年8月：补充了一些验证试验，形成了最终的《建材产品气味类型评价方法》（征求意见稿）以及编制说明。

1.3主要参加单位和标准编制组成员及其所做的工作

本标准的主要参编单位及其分工如下：

（1）中国国检测试控股集团股份有限公司：主要负责标准立项、标准讨论会组织及筹备、标准相关文献的收集标准文本的编写及修改、开展验证性实验等。

（2）天津市生态环境科学研究院：主要负责技术支持，提供了大量国内外最新的科技查新咨讯。

（3）立邦涂料(中国)有限公司、北京为康环保科技有限公司：提供验证试验样品，负责对标准文本的技术内容进行审核并提供相关专业意见。

（4）另外，本工作还得到了业内许多其他单位的积极响应和大力支持，进一步保障了标准工作组的技术实力。以上来自不同行业和领域的单位分别从不同角度为本标准的制定提供了强大的软、硬件支撑，为顺利完成标准制定工作奠定了基础条件。

2. 标准编制原则和主要内容的说明

# 2.1 标准编制的基本原则

先进性：方法补充了目前建材领域气味类型评价方法的缺失。

操作性：方法符合我国目前检测设备仪器和试剂、材料的供应条件。

适用性：方法测试过程可操作性强，能被国内分析实验室所使用并达到所规定的要求，具有普遍适用性，易于推广使用。

## 2.2标准制订的背景及技术路线

### 2.2.1标准制定的背景

随着工业迅猛发展和城市化进程的加快，建筑室内居住环境的环保性受到了广泛的关注。室内大量使用的建材产品带来了诸多负面影响，其中之一就是气味污染，严重影响居民的生活质量，针对气味的感官评价已经逐渐成为目前各行业各领域的研究热点。

### 为了控制建材产品带来的气味影响，目前国外已经形成了较为成熟的气味评价方法，包括：气味浓度、气味强度、气味可接受度、气味愉悦度，但针对气味类型这一气味指标，仍没有科学、规范的评价方法。我国的气味评价技术起步较晚，评价方法相对不完善，指标体系尚存在缺失。如HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、QB/T 2725-2005《皮革气味的测定》、GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》中仅利用五阶段法进行气味强度测试，同样未涉及气味类型这一指标。

气味类型评价对于室内气味问题的控制具有重要的现实意义，主要体现在：（1）通过对室内空气和材料进行气味类型的评价可以对气味的来源进行初步的判断；（2）通过气味类型指标对材料的气味性能进行控制，可以有效避免材料中添加导致空气可接受度或愉悦度偏低的情况。

气味类型评价是以人的嗅觉为基础，在实际执行过程中不同评价人员之间描述差异性较大的问题是制约气味类型评价在建材行业有效推广应用的关键因素。本标准拟根据涂料、胶粘剂、家具、壁纸、地毯、水性木器漆、皮革等不同建材产品释放的污染物组成，筛选主要致味物质，组织气味评价小组对主要致味物质进行感官评价，形成统一的描述词，建立建材产品气味类型评价方法，有利于气味类型评价的推广及其在建材行业中的有效应用，对于促进我国建筑室内环保水平的提升具有重要意义。

为了解决目前建材行业气味类型评价标准缺失的问题，有必要制定专门的《建材产品气味类型评价方法》。本标准的建立可以为建材行业气味类型评价工作提供有力的方法支撑。

本标准将对建材产品气味类型测定的原理、材料及设备、实验室要求、人员基本要求、试样制备、试样养护、气味散发与采集、气味评价、试验报告等进行规定。本标准的建立对于提升建材产品环保性能，促进该评价方法与国际相关标准接轨具有重要意义。

### 2.2.2 技术路线

本标准按下述技术路线图1进行。

图1技术路线图

## 2.3 标准的技术内容

### 2.3.1 检验项目的设置

（1）指标设置

气味类型直接反映气味样本对人嗅觉系统的刺激气味性质，是气味评价的重要指标。

### 2.3.3主要技术内容的说明

# 本方法采用气袋、密封舱和环境测试舱对建材产品进行气味散发后对气味类型进行评价。气袋法和密封舱法可模拟建材产品在密闭条件下的气味散发情况，将建材产品置于气袋或密封舱中，于指定温度下平衡一段时间之后检测空气的气味类型；环境测试舱法可以模拟建材产品在真实使用过程中的气味释放情况，将建材产品置于指定温度、湿度和通风条件的环境测试舱中，经过一定的平衡时间之后检测空气的气味类型。

- 主要实验和验证情况分析

# 国内外标准主要涉及一些气味类型识别训练和气味类型判断的方法。在感官评价领域，国际标准ISO 5496-2006《感官分析.方法学.气味检测和识别评估员的启动和训练》和国内标准GB/T 15549-2022《感官分析析 方法学 检测和识别气味方面评价员的入门和培训》，气味评价员可依据给出的24种气味类型的气味物质做识别训练和气味类型评价。在汽车行业，国际标准ISO 12219-7:2017《道路车辆的室内空气.第7部分：道路车辆内部空气中气味的测定》，选用了21种标准嗅液供气味评价员做识别训练和气味类型评价。T/CMIF 11-2020《汽车气味评价员培训规范》也给出18中典型气味物质与气味材料用于气味识别，这些识别的方法已经被广泛认可和使用。而我国针对建材行业现阶段还没有气味类型评价标准。

# 本标准首先选取室内装饰装修过程中常用的8大类材料，每类建材选取数十个样品，采用热脱附-气相色谱质谱联用分析典型建材产品释放的气味活性化合物的化学浓度。通过气味阈值计算各气味物质的气味活度值，气味活度（Odor activity value，简称 OAV）是一个用来量化物质引起的气味的值，它定义为某物质的浓度与其气味阈值的比值，值被用于衡量每种气味化合物对总气味的贡献大小，可以分析出建材产品各类材料的主要致味物质。进一步确定筛选出整合出能够代表建材产品的具有典型气味类型的气味物质。

验证试验情况见验证试验报告，见附录A。

根据验证结果可以看到，本文件中采用的气味类型评价方法有良好的精密度和准确度，本文件方法具有较好的区分度，能够全面客观地评价各类建材产品的气味类型。

# 4. 标准涉及专利的情况

本标准中未涉及到专利及其它知识产权问题。

5. 推广应用论证和预期达到的经济效果

本标准作为一个先进的测试方法，将其应用于建材产品的气味类型评价中，可以极大地提高实验的可操作性和评价结果的准确性，同时将促进建材产品的转型升级，向更加环保、更适宜消费者需求的方向发展。

由于本标准还在制订过程中，还未产生直接的经济效益，但预期经济效益良好。气味检测项目的开展：随着本标准的推广与实施，针对气味指标进行检测的样品数量会得到大幅度的增长，主要包括：企业寄送的各种建材产品、工程相关样品。预计每年为企业创造盈利百万元以上。

我国是基建大国，经济的高速发展推动者建筑工程规模的不断扩大。现代人们80%以上的时间在室内度过，而室内建筑装饰装修材料在使用过程中会释放出VOCs（挥发性有机化合物）、SVOCs（半挥发性有机化合物）等污染物，不仅造成环境污染，还危害居住者的健康安全，产生的气味污染也会对人产生心理和生理危害。

本标准的制定与实施将使建材产品气味类型评价方法有章可循，对提高产品质量，进行生产控制，调整产业结构，提高我国建材产业的整体竞争力有极大的推动作用，对于提升建材产品环保性能，促进该评价方法与国际相关标准接轨具有重要意义。

# 6. 采用国际标准和国外先进标准的情况

该标准项目未查询到相关国际标准或国外先进标准。

# 7. 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行法律、法规、规章不矛盾。所申报的标准与现有标准及制定中的标准均无冲突及重复，与现有标准是相互支撑的关系，总体是对现有标准体系的有效补充和完善。

本标准为协会标准，和国家现行的方针、政策、法律、法规是协调一致的。标准编制过程中，充分参考了GB/T43353-2023 、T/CBMF118.1-2021等标准，在有关的技术要求和试验方法上进行了充分借鉴和协调。

# 8. 重大分歧意见的处理过程和依据

无重大分歧意见。

# 9. 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性标准。

# 10. 贯彻本标准的要求和措施建议

建议本标准在2026年实施。需要时，应由标准主编单位进行培训。

# 11.废止现行有关标准的建议

无。

12．其他应说明的事项

无

附录A

验证试验结果报告

- 具有致味物质筛选

- 1.1典型建材产品污染物气味类型

（1）内墙涂料

涂料中散发出大量危害人体健康的 VOC 气体。涂料中的VOC来源于3个方面：1) 成膜物质中未反应完全的残留单体；2) 改变涂料成膜性能的有机溶剂(醇类)和涂膜综合性能的助剂；3) 其他助剂， 如 pH 调节剂、增稠剂和消泡剂等都是涂料VOC和气味的主要来源。

选取了40种内墙涂料，包含30种进口涂料和10种国产涂料。进口和国产涂料在气味化合物种类和含量上没有明显差异。根据表A.1的数据可以看出，其中主要气味污染物类别有醇类和酯类。其中丙二醇、醇酯十二、醇酯十六检出率高达50%以上。醇类物质是内墙涂料中主要的气味来源。

表A.1 内墙涂料中气味污染物

| 气味污染物 | CAS | 检出率 | 气味类型 | 浓度 | 阈值 | 活度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙二醇 | 57-55-6 | 90% | 甜味 | 0.23 | 1.6 | 0.14 |
| 醇酯十二 | 25265-77-4 | 60% | 固体胶棒味 | 2.5 | 0.63 | 3.97 |
| 醇酯十六 | 6846-50-0 | 50% | 固体胶棒味 | 2 | 0.63 | 3.17 |
| 十二醇 | 112-53-8 | 25% | 香味 | 0.014 | 1.2 | 0.012 |
| 乙酸异辛酯 | 103-09-3 | 10% | 水果香 | 0.12 | 0.6 | 0.2 |
| 丙烯酸异辛酯 | 29590-42-9 | 10% | 酯类气味 | 0.03 | 0.6 | 0.05 |
| 二乙基己醇 | 68526-83-0 | 10% | 花香 | 0.13 | 0.8 | 0.16 |
| 正丁醇 | 71-36-3 | 10% | 酒味 | 0.017 | 0.12 | 0.14 |
| 二羟基丙酮 | 96-26-4 | 10% | 甜味 | 0.064 | 108 | 0.00059 |
| 二丙二醇单丁醚 | 29911-28-2 | 10% | 苦味 | 0.0035 | 0.5 | 0.007 |
| 二乙二醇单丁醚 | 112-34-5 | 5% | 香味 | 0.044 | 6 | 0.0073 |
| 癸醇 | 112-30-1 | 5% | 柑橘香味 | 0.13 | 0.0054 | 24.07 |
| 辛二醇 | 1117-86-8 | 2.50% | 酒精味 | 2.21 | 0.14 | 15.79 |
| 苯甲醇 | 100-51-6 | 2.50% | 香味 | 0.023 | 0.016 | 1.44 |
| 己二酸二甲酯 | 627-93-0 | 2.50% | 芳香味 | 0.029 | 0.1 | 0.29 |
| 丁二酸二丁酯 | 141-03-7 | 2.50% | 芳香味 | 0.0038 | 0.1 | 0.038 |

（2）白乳胶

在装饰装修材料中，白乳胶是目前用途最广、用量最大的粘合剂品种之一。它是以水为分散介质进行乳液聚合而得，由于具有成膜性好、粘结强度高，固化速度快、耐稀酸稀碱性好、使用方便等特点，被广泛应用于木材、家具、装修、皮革、造纸等行业。

对10个白乳胶样品散发的污染物进行了定性、定量分析，表A.2总结了白乳胶散发气体中各化合物的检出率、气味类型和气味活度。检出污染物包括醛类、醇类、酯类及苯系物。其中，白乳胶散发气体中壬醛、癸醛、乙酸乙酯、甲苯、乙醇的检出率均高于50%。

表A.2 白乳胶中气味污染物

| 气味污染物 | CAS | 检出率 | 气味类型 | 浓度 | 阈值 | 气味活度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壬醛 | 124 - 19 - 6 | 80% | 柑橘香味 | 0.146 | 0.0031 | 47.10 |
| 癸醛 | 112 - 31 - 2 | 80% | 柑橘香味 | 0.216 | 0.0026 | 83.08 |
| 乙酸乙酯 | 141 - 78 - 6 | 70% | 果香味 | 0.065 | 1.3 | 0.050 |
| 甲苯 | 108 - 88 - 3 | 50% | 特殊芳香味 | 0.028 | 0.3 | 0.093 |
| 乙醇 | 64 - 17 - 5 | 50% | 酒精味 | 0.016 | 0.62 | 0.026 |
| 三氯乙烯 | 79 - 01 - 6 | 40% | 氯仿味 | 0.038 | 30 | 0.0013 |
| 苯 | 71 - 43 - 2 | 40% | 特殊芳香味 | 0.038 | 8.6 | 0.0044 |
| 乙酸丁酯 | 123 - 86 - 4 | 40% | 果香味 | 0.019 | 0.01 | 1.90 |
| 乙酸 | 64 - 19 - 7 | 30% | 醋酸味 | 0.427 | 0.013 | 32.85 |
| 二氯甲烷 | 75 - 09 - 2 | 30% | 特殊酯味 | 0.014 | 30 | 0.0005 |
| 环己烷 | 110 - 82 - 7 | 20% | 汽油味 | 0.025 | 8.5 | 0.0029 |
| 丁酮 | 78 - 93 - 3 | 20% | 甜香味 | 0.01 | 1.4 | 0.0071 |
| 己烷 | 110 - 54 - 3 | 10% | 汽油气味 | 0.032 | 5.7 | 0.0056 |
| 辛醛 | 124 - 13 - 0 | 10% | 柑橘香味 | 0.036 | 0.0009 | 40.00 |
| 异戊二烯 | 78 - 79 - 5 | 10% | 芳香味 | 0.027 | 0.14 | 0.19 |
| 乙二醇单丁醚 | 111 - 76 - 2 | 10% | 甜醚味 | 0.111 | 0.5 | 0.22 |
| 十二醛 | 112 - 54 - 9 | 10% | 柑橘香味 | 0.079 | 0.033 | 2.39 |
| 己醛 | 124 - 13 - 0 | 10% | 青草香味 | 0.058 | 0.00028 | 207.14 |

（3）壁纸

壁纸，是一种用于裱糊墙面的室内装修材料，广泛用于住宅、办公室、宾馆、酒店的室内装修等。材质不局限于纸，也包含其他材料。因为具有色彩多样、图案丰富、豪华气派、施工方便、价格适宜等多种其他室内装饰材料所无法比拟的特点，故在发达国家和地区得到相当程度的普及。装修壁纸分为多种材料，主要分为纯纸壁纸、PVC壁纸、木纤维壁纸、无纺布壁纸、织物壁纸、金箔壁纸和特殊壁纸等。

选取了10个壁纸，包含5款PVC壁纸、3款纯纸壁纸和2款无纺布壁纸。根据A.3的数据可以看出，壁纸中的主要污染物类别为酯类和烷烃类。其中2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯和2-乙基-己酸检出率高达100%。其中酯类物质的对气味的贡献率最高，是主要的气味来源。

表A.3 壁纸中气味污染物

| 气味污染物 | CAS | 检出率 | 气味类型 | 含量 | 阈值 | 气味活度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 醇酯十六 | 6846-50-0 | 100% | 醇香味 | 1.39 | 0.014 | 99.29 |
| 2-乙基己酸 | 149-57-5 | 100% | 臭味 | 0.14 | 0.0021 | 66.67 |
| 1-（2-丁氧基乙氧基）-乙醇 | 54446-78-5 | 80% | 刺激性气味 | 0.069 | 2 | 0.035 |
| 正十二烷 | 112 - 40 - 3 | 50% | 汽油味 | 0.54 | 6 | 0.09 |
| 正十一烷 | 1120 - 21 - 4 | 50% | 汽油味 | 0.07 | 0.8 | 0.088 |
| 十四醇 | 112-72-1 | 40% | 蜡质气味 | 0.00482 | 2 | 0.0024 |
| 邻二甲苯 | 95-47-6 | 40% | 芳香气味 | 0.002 | 1.6 | 0.0013 |
| 2-乙基己醇 | 68526-83-0 | 40% | 花香 | 0.01 | 0.075 | 0.13 |
| 乙酸 | 64-19-7 | 30% | 酸味 | 0.002 | 0.013 | 0.15 |
| 正己烷 | 110-54-3 | 20% | 汽油味 | 0.018 | 5.75 | 0.0031 |
| 壬醛 | 124-19-6 | 20% | 甜橙气味 | 0.01 | 0.0031 | 3.23 |
| 辛酸 | 124-07-2 | 20% | 羊膻味 | 0.012 | 0.0051 | 2.35 |
| 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 20% | 芳香气味 | 0.002 | 4.3 | 0.00047 |
| 苯 | 71-43-2 | 20% | 芳香气味 | 0.002 | 8.6 | 0.00023 |
| 三氯乙烯 | 1979/1/6 | 20% | 氯仿气味 | 0.012 | 2.6 | 0.0046 |
| 苯并噻唑 | 95-16-9 | 10% | 喹啉气味 | 0.002 | 0.021 | 0.095 |
| 碳酸甲酯 | 616-38-6 | 10% | 芳香气味 | 0.006 | 10 | 0.0006 |

（4）地板

地板是家庭装修中比较常见的一种地面材料，其美观耐用等优点深受人们喜爱。我们常见的地板材料有4种：实木地板、实木复合地板、复合强化地板、竹木地板。还有一种软木地板，比较少见。

选取了10个地板，包含6款实木复合地板、2款复合强化地板和1款实木地板。根据表A.4的数据可以看出，地板中的主要污染物类别为醛类、醇类和酯类。其中丁醛和苯甲醛检出率相对较高为30%。其中醛类物质的对气味的贡献率最高，己醛是主要的气味来源。

表A.4 地板中气味污染物

| 气味污染物 | CAS | 检出率 | 气味类型 | 含量 | 阈值 | 气味活度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁醛 | 123-72-8 | 30% | 清香味 | 0.098 | 0.0022 | 44.545 |
| 苯甲醛 | 100-52-7 | 30% | 杏仁香味 | 0.014 | 0.085 | 0.165 |
| 乙酸 | 64-19-7 | 30% | 醋酸味 | 0.034 | 0.013 | 2.615 |
| 2-乙基己醇 | 68526-83-0 | 30% | 花香味 | 0.013 | 0.075 | 0.173 |
| 1-壬醇 | 143-08-8 | 30% | 玫瑰花香味 | 0.032 | 0.025 | 1.28 |
| 异辛醇 | 104-76-7 | 30% | 甜橙气味 | 0.054 | 0.005 | 10.800 |
| 丙烯酸异辛酯 | 29590-42-9 | 20% | 酯类气味 | 0.014 | 0.6 | 0.023 |
| 己醛 | 124 - 13 - 0 | 20% | 青草香味 | 0.331 | 0.00028 | 1182.143 |
| 戊醇 | 71-41-0 | 20% | 杂醇油味 | 0.031 | 0.39 | 0.079 |
| 癸醛 | 112-31-2 | 20% | 橙皮香味 | 0.0023 | 0.0026 | 0.885 |
| 乙酸正丁酯 | 123 - 86 - 4 | 10% | 果香味 | 0.03 | 0.01 | 3.000 |
| α-蒎烯 | 80-56-8 | 10% | 松香味 | 0.011 | 0.11 | 0.100 |
| 二丙二醇单丁醚 | 29911-28-2 | 10% | 香味 | 0.017 | 0.87 | 0.020 |
| 十二烷 | 112 - 40 - 3 | 10% | 汽油味 | 0.0054 | 0.83 | 0.007 |

（5）人造板

人造板是以木材、木材加工废料或其他非木材材料经过热压等特定工艺制作而成的建筑板材，主要分为胶合板、刨花板和纤维板三大类。

选取了包括大芯板、阻燃胶合板、饰面板、家具板等在内的共42种人造板，对其进行VOCs释放量测试，并对检出的VOCs进行统计，统计结果如表A.5所示。可以看出，人造板中检出率最高的VOCs主要为芳香烃、醛酮类以及酯类，而对气味贡献较大的是醛类和酯类，己醛、丙二醇单甲醚乙酸酯、乙酸仲丁酯、乙酸正丁酯、壬醛和二甲苯是主要的致味物质。

表A.5 人造板中气味污染物

| 气味污染物 | CAS | 检出率/% | 气味类型 | 含量(mg/m3) | 阈值(mg/m3) | 气味活度OAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | 108-88-3 | 38 | 芳香味 | 0.58 | 1.36 | 0.43 |
| 乙酸正丁酯 | 123-86-4 | 33 | 果香味 | 0.536 | 0.083 | 6.46 |
| 乙苯 | 100-41-4 | 26 | 芳香味 | 0.390 | 0.8 | 0.49 |
| 二甲苯 | 1330-20-7 | 26 | 芳香味 | 1.543 | 0.27 | 5.72 |
| 苯 | 71-43-2 | 21 | 芳香味 | 0.0027 | 9.4 | 0.00029 |
| 壬醛 | 124-19-6 | 17 | 油脂味 | 0.021 | 0.0022 | 9.60 |
| 乙酸仲丁酯 | 105-46-4 | 12 | 果香味 | 0.439 | 0.012 | 36.58 |
| 己醛 | 66-25-1 | 12 | 青草味 | 1.084 | 0.0013 | 834 |
| 丙酮 | 67-64-1 | 12 | 烂苹果味 | 0.314 | 4.5 | 0.070 |
| 甲醛 | 50-00-0 | 10 | 辛辣刺激味 | 2.0 | 0.67 | 2.99 |
| 乙醇 | 64-17-5 | 7 | 酒香味 | 0.065 | 5.76 | 0.011 |
| 癸醛 | 112-31-2 | 7 | 柑橘皮气味 | 0.0028 | 0.0028 | 0.99 |
| 二乙二醇丁醚 | 112-34-5 | 7 | 橡胶味 | 0.013 | 6 | 0.0022 |
| 环己酮 | 108-94-1 | 7 | 土腥味 | 0.090 | 1.1 | 0.082 |
| 2-羟基异丁酸乙酯 | 80-55-7 | 5 | 芳香味 | 0.334 | 0.94 | 0.355 |
| 正十一烷 | 1120-21-4 | 2 | 汽油味 | 0.99 | 6.06 | 0.16 |
| 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 108-65-6 | 2 | 清香味 | 1.196 | 0.016 | 74.76 |

（6）地毯

地毯的材料可分为毯面材料、背衬材料、地毯背胶组成。背衬材料使用地毯背胶粘接, 会散发出大量的甲醛、苯系物等有机污染物。除此之外，地毯纤维在生产过程中也可产生易挥发的有机化合物。

选取了47个地毯，对其进行VOCs释放量测试，并对检出的VOCs进行统计，统计结果如表A.6所示。可以看出，壁纸中的主要污染物类别为醛类和苯系物。其中壬醛、己醛、乙苯和苯由于其气味阈值极低，导致其气味活度值较高，分别为88.64、38.93、280和43.33，是地毯气味的主要来源。

表A.6 地毯中气味污染物

| 气味污染物 | CAS | 检出率/% | 气味类型 | 含量(mg/m3) | 阈值(mg/m3) | 气味活度OAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | 108-88-3 | 60 | 芳香味 | 0.115 | 1.36 | 0.085 |
| 壬醛 | 124-19-6 | 49 | 油脂味 | 0.195 | 0.0022 | 88.64 |
| 2-乙基己醇 | 104-76-7 | 45 | 花香味 | 0.027 | 0.075 | 0.36 |
| 乙酸正丁酯 | 123-86-4 | 38 | 果香味 | 0.047 | 0.083 | 0.57 |
| 苯乙烯 | 100-42-5 | 34 | 芳香味 | 0.143 | 0.49 | 0.29 |
| 辛醛 | 124-13-0 | 34 | 甜橙香味 | 0.249 | 0.19 | 1.31 |
| 乙苯 | 100-41-4 | 34 | 芳香味 | 0.028 | 0.0001 | 280 |
| 己醛 | 66-25-1 | 32 | 青草味 | 0.109 | 0.0028 | 38.93 |
| 正十一烷 | 1120-21-4 | 26 | 汽油味 | 0.795 | 3.4 | 0.23 |
| 癸醛 | 112-31-2 | 26 | 柑橘皮气味 | 0.45 | 0.67 | 0.67 |
| 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 21 | 果香味 | 0.315 | 22.8 | 0.014 |
| 甲醛 | 50-00-0 | 21 | 辛辣刺激味 | 0.065 | 9.4 | 0.0069 |
| 三氯乙烯 | 79-01-6 | 21 | 微甜气味 | 0.036 | 5 | 0.0072 |
| 苯 | 71-43-2 | 19 | 芳香味 | 0.039 | 0.0009 | 43.33 |
| 正十四烷 | 629-59-4 | 17 | 汽油味 | 0.59 | 0.085 | 6.94 |
| 庚醛 | 111-71-7 | 17 | 油脂味 | 0.063 | 1.07 | 0.059 |
| 苯甲醛 | 100-52-7 | 15 | 苦杏仁味 | 0.193 | 108.7 | 0.0018 |
| 乙醇 | 64 - 17 - 5 | 15 | 酒香味 | 0.185 | 5.76 | 0.032 |
| 丙酮 | 67 - 64 - 1 | 13 | 烂苹果味 | 0.083 | 4.5 | 0.018 |
| 己烷 | 110-54-3 | 11 | 石油味 | 0.09 | 0.22 | 0.41 |
| 正戊烷 | 109 - 66 - 0 | 11 | 汽油味 | 0.115 | 1.36 | 0.085 |

（7）皮革

皮革常被用来当做室内装饰材料使用，如包裹墙面的墙体材料、真皮沙发等。但是因为皮革以及毛皮制品的加工生产过程中， 有可能会涉及甲醛及其衍生物、 染料固色剂、 防皱剂、 杀菌剂、 加脂剂等化工材料的加入，使得皮革毛皮制品中存在一定的有毒有害物质。各种加工助剂会在外界一定环境条件分解成小分子的醛、 酮、 酯、 烃及苯系类物质释放出来。

选取了17个皮革，其中包括9种天然皮革和8种人造皮革。根据表A.7的数据可以看出，皮革中的检出率最高的5种VOC为甲苯、丙酮、乙醇、苯乙烯和乙酸丁酯，但由于其释放量较低，气味活度值也较低，因而不是主要的致味物质。而己醛由于其极低的气味阈值，导致其气味活度值较高，达343，对气味的贡献最大，是主要的致味物质，另外乙二醇单丁醚和丙二醇甲醚醋酸酯的气味活度值分别为11.11和14.62，也对皮革的气味有一定贡献。

表A.7 皮革中气味污染物

| 气味污染物 | CAS | 检出率/% | 气味类型 | 含量(mg/m3) | 阈值(mg/m3) | 气味活度OAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | 108-88-3 | 47 | 芳香味 | 0.081 | 1.36 | 0.06 |
| 丙酮 | 67-64-1 | 41 | 烂苹果味 | 0.145 | 108.7 | 0.0013 |
| 乙醇 | 64-17-5 | 35 | 酒香味 | 0.991 | 1.07 | 0.93 |
| 苯乙烯 | 100-42-5 | 35 | 芳香味 | 0.034 | 0.16 | 0.21 |
| 乙酸丁酯 | 123-86-4 | 29 | 果香味 | 0.091 | 0.083 | 1.1 |
| 己醛 | 66-25-1 | 29 | 青草味 | 0.446 | 0.0013 | 343 |
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | 24 | 甜醚味 | 0.05 | 607.1 | 0.00008 |
| 乙二醇单丁醚 | 111-76-2 | 24 | 甜醚味 | 5.557 | 0.5 | 11.11 |
| 乙苯 | 100-41-4 | 18 | 芳香味 | 0.102 | 0.8 | 0.13 |
| 邻二甲苯 | 95 - 47 - 6 | 18 | 芳香味 | 0.168 | 1.8 | 0.093 |
| 乙酸-2-乙基己酯 | 103-09-3 | 12 | 果香味 | 0.6 | 0.7 | 0.86 |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 108-65-6 | 12 | 淡酯香气味 | 0.234 | 0.016 | 14.62 |
| 间对二甲苯 | 108-38-3 | 12 | 芳香味 | 0.092 | 0.19 | 0.48 |
| 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 12 | 果香味 | 0.026 | 304 | 0.00009 |
| 三氯乙烯 | 79-01-6 | 12 | 微甜味 | 0.057 | 22.8 | 0.0025 |

（8）硅酮胶

硅酮胶又称有机硅建筑密封胶，因其在室温下无需加热、光照或其他条件即可固化为弹性橡胶，具有使用方便的优点。硅酮胶常用于玻璃的粘合和密封，具有耐老化、弹性好、耐候性突出、抗紫外线等优良性能。在新装修建筑中，硅酮胶是不可忽视的室内VOCs来源。

选取了6个硅酮胶样品，对其散发的污染物进行了定性、定量分析，结果如表A.8所示。结果表明，硅酮胶中的污染物主要有酮类、醇类、苯类、酯类和含氮有机化合物。其中检出率最高的化合物为丁酮肟，达100%，其次是三氯乙烯、2-乙基己醇、壬醛、醇酯十六和春之十二，均达到83%。其中对硅酮胶的气味贡献最大的污染物是壬醛，气味活度值为4.76。

表A.8 硅酮胶中气味污染物

| 气味污染物 | CAS | 检出率/% | 气味类型 | 含量(mg/m3) | 阈值(mg/m3) | 气味活度OAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-丁酮肟 | 96-29-7 | 100 | 霉味 | 0.090 | 0.42 | 0.21 |
| 三氯乙烯 | 79-01-6 | 83 | 微甜气味 | 0.039 | 22.8 | 0.0017 |
| 2-乙基己醇 | 104-76-7 | 83 | 花香味 | 0.022 | 0.8 | 0.027 |
| 壬醛 | 124-19-6 | 83 | 油脂味 | 0.010 | 0.0022 | 4.76 |
| 醇酯十六 | 6846-50-0 | 83 | 固体胶棒味 | 0.804 | 0.63 | 1.28 |
| 醇酯十二 | 25265-77-4 | 83 | 固体胶棒味 | 1.067 | 0.63 | 1.69 |
| 异丁酸 | 79-31-2 | 67 | 干酪味 | 0.013 | 0.006 | 2.17 |
| 乙酸 | 64-19-7 | 50 | 醋酸味 | 0.007 | 0.016 | 0.47 |
| 正己醛 | 66-25-1 | 33 | 青草味 | 0.002 | 0.0013 | 1.88 |
| 辛醛 | 124-13-0 | 33 | 甜橙香味 | 0.002 | 0.001 | 1.66 |
| 十四烷 | 629-59-4 | 33 | 汽油味 | 0.002 | 5 | 0.0003 |
| N，N-二甲基甲酰胺 | 68-12-2 | 33 | 鱼腥味 | 0.003 | 5.87 | 0.0006 |
| 苯甲醇 | 100-51-6 | 33 | 果香味 | 0.005 | 0.016 | 0.31 |
| 2-丁酮 | 78-93-3 | 17 | 果香味 | 0.006 | 1.4 | 0.0044 |
| 苯 | 71-43-2 | 17 | 芳香味 | 0.002 | 9.4 | 0.0002 |
| 1-丁醇 | 71-36-3 | 17 | 酒香味 | 0.003 | 0.125 | 0.026 |
| 十二酸甲酯 | 111-82-0 | 17 | 花香味 | 0.004 | 0.002 | 1.97 |
| 乙酸正丁酯 | 123-86-4 | 17 | 果香味 | 0.013 | 0.083 | 0.15 |
| 环己酮 | 108-94-1 | 17 | 土腥味 | 0.017 | 1.1 | 0.016 |
| 丁酸丁酯 | 123-86-4 | 17 | 果香味 | 0.004 | 0.03 | 0.14 |
| 乙酸2-乙基己基酯 | 103-09-3 | 17 | 果香味 | 0.002 | 0.7 | 0.0024 |
| 十三烷 | 629-50-5 | 17 | 汽油味 | 0.002 | 5 | 0.0005 |
| 苯甲醛 | 100-52-7 | 17 | 苦杏仁味 | 0.002 | 0.085 | 0.022 |
| 癸醛 | 112-31-2 | 17 | 柑橘皮气味 | 0.002 | 0.0028 | 0.68 |

1.2 建材产品气味类型确定

结合以上八大类建材产品的典型致味物质，筛选出以下20种气味物质的气味类型作为建材产品气味类型描述词。

表A.9建材产品气味类型

| 序号 | 气味物质 | 气味类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸 | 醋味 |
| 2 | 乙酸乙酯 | 指甲油味 |
| 3 | 苯乙烯 | 芳香味 |
| 4 | 苯甲醛 | 苦杏仁味 |
| 5 | 苯并噻唑 | 橡胶味 |
| 6 | 乙酸丁酯 | 果香味 |
| 7 | 环己酮 | 土腥味 |
| 8 | 环己烷 | 汽油味 |
| 9 | 壬醛 | 橘子皮味 |
| 10 | 2-乙基己醇 | 花香味 |
| 11 | α-蒎烯 | 木材味 |
| 12 | 2-乙基己酸 | 臭味 |
| 13 | 正丁醇 | 醇香味 |
| 14 | 辛酸 | 羊膻味 |
| 15 | 乙醇 | 酒味 |
| 16 | 丙酮 | 烂苹果味 |
| 17 | 叔丁醇 | 樟脑味 |
| 18 | 2-丁酮 | 奶油味 |
| 21 | 2-丁酮肟 | 霉味 |
| 24 | 醇酯十六 | 固体胶棒味 |

- 2、方法准确性

选取10种气味类型标准样品，详见表A.10，由3个独立的气味评价小组，每个小组由1名气味检验师和8名气味评价员组成。所有人员均依据T/CBMF 116-2021筛选合格。对每个评价小组，将10种标准样品随机编号。将评价小组的识别结果与标准样品的气味类型进行比对统计每个标准样品被所有评价小组正确识别的次数，并计算其正确率。结果详情见表A.11。

表A.10所用标准样品

| 序号 | 标准物质 | 气味类型 | 纯度 | 浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸 | 醋味 | 分析纯液体 | 取0.1μL注入空袋 |
| 2 | 乙酸乙酯 | 指甲油味 | 分析纯液体 | 取0.5μL注入空袋 |
| 3 | 苯乙烯 | 胶水、塑料气味 | 分析纯液体 | 取0.2μL注入空袋 |
| 4 | 苯甲醛 | 苦杏仁味 | 分析纯液体 | 取0.1μL注入空袋 |
| 5 | 乙醇 | 酒味 | 分析纯液体 | 取1.0μL注入空袋 |
| 6 | α-蒎烯 | 木材味 | 分析纯液体 | 取0.5μL注入空袋 |
| 7 | 环己酮 | 土腥味 | 分析纯液体 | 取0.5μL注入空袋 |
| 8 | 正丁醇 | 醇香味 | 分析纯液体 | 取0.5μL注入空袋 |
| 9 | 辛酸 | 羊膻味 | 分析纯液体 | 取0.2μL注入空袋 |
| 10 | 2-丁酮肟 | 霉味 | 分析纯液体 | 取0.5μL注入空袋 |

表A.11 验证结果统计表

| 标准 样品 | 气味类型 | 小组1 | 小组2 | 小组3 | 正确次数 | 正确率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙酸 | 醋味 | 醋味 | 醋味 | 醋味 | 3 | 100% |
| 乙酸乙酯 | 指甲油味 | 指甲油味 | 指甲油味 | 果香味 | 2 | 66% |
| 苯乙烯 | 胶水、塑料气味 | 胶水、塑料气味 | 胶水、塑料气味 | 胶水、塑料气味 | 3 | 100% |
| 苯甲醛 | 苦杏仁味 | 苦杏仁味 | 苦杏仁味 | 苦杏仁味 | 3 | 100% |
| 乙醇 | 酒味 | 酒味 | 酒味 | 酒味 | 3 | 100% |
| α-蒎烯 | 木材味 | 木材味 | 木材味 | 木材味 | 3 | 100% |
| 环己酮 | 土腥味 | 土腥味 | 土腥味 | 霉味 | 2 | 66% |
| 正丁醇 | 醇香味 | 醇香味 | 醇香味 | 醇香味 | 3 | 100% |
| 乙酸 | 羊膻味 | 羊膻味 | 羊膻味 | 羊膻味 | 3 | 100% |
| 2-丁酮肟 | 霉味 | 霉味 | 霉味 | 霉味 | 3 | 100% |
| 总计 | — | — | — | — | 28/30 |  |

本次验证中，本标准方法对10种标准气味样品的总体平均正确识别率为93.3%（28/30）。乙酸（醋味）、苯乙烯（胶水、塑料气味）、苯甲醛（苦杏仁味）、乙醇（酒味）、α-蒎烯（木材味）、乙酸（羊膻味）、正丁醇（醇香味）、2-丁酮肟（霉味）等8种气味特征极为典型的样品，正确率达到100%。这表明该方法适用于绝大多数建材关键特征性气味。

结果表明，本标准规定的气味类型评价方法具有极高的准确度和可靠性，总体正确率超过90%。能够有效对建材产品气味类型进行科学评价。

为考察本方法在单一实验室内运行的稳定性和可重复性，由本中心实验室（中国国检测试控股集团股份有限公司）的同一气味评价小组（1名检验师和8名评价员），在重复性条件下对5种典型建材样品进行了气味类型评价。

- 3、方法重复性

- 对每个样品，从同一批次中一次性制备6份完全相同的试样，在相同的环境条件（温度: (23±1)°C, 湿度: (50±5)% RH）下，按照本标准要求同时进行养护和气味采集，获得6个平行气味样本。由同一评价小组依次对6个样本进行气味类型评价，记录每次评价最终判定的气味类型。以该样品已知的主要致味物质对应的标准气味类型为基准，计算每个样品的6次平行实验结果中，气味类型的一致性次数及正确率。
    5种建材产品样品的重复性验证结果如下表所示。所有样品6次平行实验的气味类型判定结果均完全一致，且与预期气味类型相符，实验室内重复性正确率为100%。

- 表A.12 实验室内重复性验证结果统计表

| 样品类型 | 主要致味物质 | 气味类型 | 一致判定次数/总次数 | 正确率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内墙涂料 | 醇酯十二 | 固体胶棒味 | 6/6 | 100% |
| 白乳胶 | 壬醛 | 橘子皮味 | 6/6 | 100% |
| 人造板 | 己醛 | 青草味 | 6/6 | 100% |
| 地毯 | 壬醛 | 油脂味 | 6/6 | 100% |
| 硅酮胶 | 2-丁酮肟 | 霉味 | 6/6 | 100% |

本次验证结果表明，在相同的实验条件、设备及人员下，本标准规定的气味类型评价方法对各类建材产品的评价结果具有极高的重复性和稳定性，实验室内重复性正确率可达100%，满足方法学对精密度的要求。