建材行业标准

《水泥基渗透结晶型防水材料应用技术规范》

标准编制说明

（征求意见稿）

标准编制组

二〇二六年二月五日

资 料 目 录

一、工作简况

（一）任务来源

（二）标准制定目的和意义

（三）主要工作过程

（四）标准参加单位和起草人所做的工作

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

（二）标准主要内容，解决的主要问题

（三）标准创新点

三、主要试验（或验证）情况分析

（一）试验验证的目的

（二）试验验证承担单位

（三）试验样品来源

（四）试验验证结果分析

（五）试验结果

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

六、采用国际标准和国外先进标准情况

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

八、重大分歧意见的处理经过和依据

九、标准性质的建议说明

十、贯彻标准的要求和措施建议

十一、废止现行相关标准的建议

十二、其他应予说明的事项

- 一、工作简况

- （一）任务来源

- 根据中华人民共和国工业和信息化部《关于印发2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函﹝2024﹞191号）要求，由中建材苏州防水研究院有限公司负责建材行业标准《水泥基渗透结晶型防水材料应用技术规范》（计划号：2024-0765T-JC）的编制工作，标准归口为建材工业综合标准化技术委员会。

- （二）标准制定目的和意义

- 水泥基渗透结晶型防水材料是一种以硅酸盐水泥、石英砂为主要组分，掺入活性化学物质制成的水泥混凝土用的新型刚性防水材料。按使用方法分为：水泥基渗透结晶型防水涂料、水泥基渗透结晶型防水剂。作为一种可与结构同寿命的刚性防水材料在城市地下工程、地铁、隧道、港口、水利（如三峡工程等）、交通等工程中都得到大面积推广使用，获得了我国工程界的青睐与好评。

- 根据国内外大量的建筑物应用实例，已经充分验证了水泥基渗透结晶型防水涂料在建设工程防水中的优越性和可靠性：材料无老化、分化风险，极大提高防水功效年限；材料生产所需原材料来源更加直接无需多次加工过程，材料的生产给环境带来负担和污染极小；水泥基渗透结晶型防水材料的施工应用过程相对简便，无需大量人工参与，减少了人为失误；无需动用明火施工，减少施工安全风险；与混凝土结构同时施工，结合紧密，不但起到优质的防水功效，而且提高了混凝土本体的质量，缩短施工工期，提高效率；防水层无挥发、不老化，不产生不可降解、不能循环利用的建筑垃圾，对建筑物周边土壤、水源零污染等。所以在防水工程中的大量应用也成为必然。例如2018年10月24日正式通车的国之重器“港珠澳 大桥",同样也大量应用了水泥基渗透结晶型防水材料。随着人们对水泥基渗透结晶型防水材料的认识 逐步提高和环境保护意识的逐步增强，水泥基渗透结晶型防水材料的应用范围越来越广，成为防水、堵漏工程离不开的主要防水材料之一。

- 2022年10月24日，住建部发布《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030—2022），自2023年4月1日起实施。规范中明确了防水工程的设计工作年限，其中，要求地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限；屋面工程防水设计工作年限不应低于20年；室内工程防水设计工作年限不应低于25年。《民用建筑设计统一标准》（GB 50352—2019）中也规定了普通建筑和构筑物的设计使用年限不低于50年，纪念性建筑和特别重要的建筑，设计使用年限不低于100年。然而，很多建筑的实际寿命与设计通则的要求有相当大的距离，专家表明，其原因大多是因为混凝土结构出现渗漏导致的，那么对于防水材料的耐久性要求必然成为重中之重。目前行业主流的防水卷材与防水涂料脆化、粉化或者增塑剂迁移等不缺点，难以达到上述结构同寿命要求。

- 水泥基渗透结晶型防水材料因不掺加有机溶剂和各种有毒添加剂，无毒性、无污染，施工安全，对人体无害，属绿色环保型产品，满足了GB 55030—2022《建筑与市政工程防水通用规范》中提出的“保障人身健康和生命财产安全、生态环境安全”的要求；施工方面，水泥基渗透结晶型防水材料相对于防水卷材与非水泥基防水涂料而言，施工方法简便，省工省力，且对施工条件没有那么苛刻，可在潮湿基面上直接涂刷；设计方面，水泥基渗透结晶防水涂料可作为一道防水层单独使用。

- 自GB 18445—2001《水泥基渗透结晶型防水材料》世界上第一个此类标准颁布，到GB 18445—2012修订颁布，已经二十余年了。但也出现因施工不规范、质量验收缺少依据，导致水泥基渗透结晶型防水材料施工质量出现问题，出现建筑工程渗漏，起不到渗透结晶的防水效果。施工质量出现主要问题：粘接不牢起皮、涂料层渗漏、涂料脱皮、涂膜厚度不均 、涂料破损等问题；而导致防水施工质量的问题主要原因：（1）工人对材料性能认识不足，不知道如何正确施工；（2）技术交底不全面；（3）计量不精确、搅拌不充分；（4）涂布方法顺序不当、成膜厚度不足；（5）细部构造封堵不严，地下室后浇带、地梁等处施工中未细心操作，细部节点未加强处理；（6）养护不及时；（7）基层质量差而未作处理等，这些影响了水泥基渗透结晶型防水材料的防水施工质量。

- 再好的防水材料，也是需要依靠人来施工实现其防水效果。要达到良好防水施工质量，这就需要有一套相对统一的、规范的防水施工规程来指导实施。水泥基渗透结晶型防水材料的技术伴随着我国城镇化建设的加速和建筑防水技术的提高，也在不断发展与进步，但因缺少水泥基渗透结晶型防水涂料应用技术规程，不能与社会和日益发展建筑工程相适应， 使水泥基渗透结晶型防水材料在工程中的设计、施工、验收等缺乏系统的、可靠的、有针对性的标准依据，束缚了水泥基渗透结晶型防水涂料的发展、推广与应用。因此编制水泥基渗透结晶型防水涂料的应用技术规程是非常必要的，成了当务之急。

- 编制过程需解决的重点问题：（1）材料的特性；（2）设计与防水构造：（3）施工工艺；（4）质量标准。

- （三）主要工作过程

1.资料调研

2024年5月—2024年8月中建材苏州防水研究院有限公司接到任务后，首先着手对标准的国内外情况进行调研，征集参加标准制定的企业单位。工作组以中建材苏州防水研究院有限公司、上海凯顿百森建筑材料科技发展有限公司、南京晶磊兴建材有限公司、福州大匠环保建筑材料有限公司、抑渗特（上海）材料科技有限公司、佳固士新材料有限公司、浙江益生宜居新材料科技有限公司、云南欣城防水科技有限公司、北京可立特科技发展有限公司、日丰科技有限公司、惠勒新材料科技（江苏）有限公司以及相关施工企业为主进行了前期资料调研，吸收以往的成功经验、总结提炼，提出初步意见。

2.工程实践调研和试验阶段

2024年8月工程实践调研主要是了解国内外部分工程项目，以重点工程为主进行了材料收集整理，并在工程项目实践中进行了试验研究工作。

同时，标准编制组根据数据调研情况及试验验证，经过多次小组内部讨论，初步完成重要技术参数的设定，形成标准草案。

3.启动会

- 2024年8月29日在江苏省苏州市召开了标准制定第一次工作会议，本次会议共有来自中建材苏州防水研究院有限公司、北新防水有限公司、辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司、南通睿睿防水新技术开发有限公司、国检测试控股集团北京有限公司、中国建材检验认证集团苏州有限公司、湖南帅旗防水有限公司、佳固士新材料有限公司、河南东骏建材科技有限公司、呼和浩特市豫达防水材料有限责任公司、盐城启明建材科技有限公司、北京焰石、南京晶磊兴建材有限公司、北京可立特科技发展有限公司、北京立高立德工程技术有限公司、安徽欣生防水工程有限公司、苏州万众建筑材料有限公司、武汉三源特种建材有限责任公司、北京城荣防水材料有限公司、苏州市兴邦化学建材有限公司、抑渗特（上海）防水保温工程有限公司、北京思康博格科技发展有限公司、江苏立浩建材科技有限公司、杞县金斯盾防水防腐工程有限公司、福州大匠环保建筑材料有限公司、山东方达康工业纤维素有限公司等27家单位39位代表出席。中建材苏州防水研究院执行院长、本标准制定负责人沈春林教授致欢迎辞。他简要概述了首先对行业内水泥基渗透结晶型防水材料的应用进行了简单地讲解，随后对标准的筹划、申报、答辩、立项等过程进行了介绍，并阐述了标准制定的意义及相关要求。中建材苏州防水研究院有限公司总经理助理、正高级工程师王玉峰主持了标准研讨会议。

会议对标准的编制方向和主要涉及内容进行讨论，正式确立了标准工作组，确定了工作计划及任务分工。

第一次工作会议后向参编单位征集草案意见及试验数据，并进行试验验证。根据试验验证情况，完善标准内容。

4.样品征集和验证试验

2024年9月—2025年8月，编制组结合建材行业标准《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445—2025相关技术要求，向参编单位征集验证样品和试验数据，并进行试验验证。根据试验验证情况，完善标准讨论稿。

同时，编制组也参与多项水泥基渗透结晶型防水材料防水工程设计、施工技术咨询工作，收集工程验证资料。

5.第二次标准编制工作会议

- 2025年9月28日，在江苏省苏州市召开了行业标准《水泥基渗透结晶型防水材料应用技术规范》第二次标准编制工作会议，来自中建材苏州防水院有限公司、加拿大凯顿国际公司北京代表处、国检测试控股集团北京有限公司、佳固士新材料有限公司、北京城荣防水材料有限公司、湖南帅旗防水有限公司、盐城启明建材科技有限公司、浙江益生宜居新材料科技有限公司、上海伟星新型建材有限公司、辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司、北京可立特科技发展有限公司、抑渗特（上海）防水保温工程有限公司、北京思康博格科技发展有限公司、杭州左工建材有限公司、紫荆花涂料（上海）有限公司、苏州万众建筑材料有限公司、南京晶磊兴建材有限公司等17家单位的20余名行业专家及代表出席会议。会议由中建材苏州防水院院长助理、正高级工程师王玉峰主持，并介绍了标准的前期编制进度。中建材苏州防水院执行院长、教授级高工沈春林致欢迎词，并围绕标准的编制背景、技术要点与推进策略作了重点阐述，并呼吁与会代表积极建言，共同推动水泥基渗透结晶型防水材料的规范化应用。

逐条讨论了规范内容，并提出部分建议。具体修改意见如下：

1）封面标准名中“水泥基渗透结晶型防水材料”的英文翻译应与产品标准标准《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445—2025一致；

2）1.0.2适用范围应明确说明适用于相关工程的设计、施工和质量验收环节；

3）2.0.1水泥基渗透结晶型防水材料的定义，应与产品标准标准《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445—2025一致，增加简称“CCCW”；

- 4）术语中增加2.0.5对防水细石混凝土的定义；

- 5）5.1节中增加一条，用于说明防水混凝土中内掺水泥基渗透结晶型防水剂，可作为新设的一道防水设防措施；

- 6）5.1.4条改为：采用水泥基渗透结晶型材料的防水工程防水系统应形成连续、闭合的防水构造，细部应采用多道复合防水加强措施；

- 7）表5.2.1、表5.3.1、表5.4.1、表5.5.1中增加所选用防水材料的厚度及用量；

- 8）表5.2.1“侧墙8”和“侧墙9”中的“预铺防水卷材”建议扩大范围，改为“防水卷材”；

- 9）8.1节增加“水泥基渗透结晶型防水剂掺加过程应留存现场影像资料，并检查掺加记录表、混凝土运输单”的要求。

会后编制组根据意见完善标准文本，形成征求意见稿。

- （四）标准参加单位和起草人所做的工作

- 上海凯顿百森建筑材料科技发展有限公司、南京晶磊兴建材有限公司、福州大匠环保建筑材料有限公司、抑渗特（上海）材料科技有限公司、佳固士新材料有限公司、浙江益生宜居新材料科技有限公司、云南欣城防水科技有限公司、北京可立特科技发展有限公司、日丰科技有限公司、惠勒新材料科技（江苏）有限公司、辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司、南通睿睿防水新技术开发有限公司、盐城启明建材科技有限公司、苏州万众建筑材料有限公司、江苏立浩建材科技有限公司等相关企业提供了数十个水泥基渗透结晶型防水材料防水工程案例，编制组根据收集的案例进行详细的分析、论证，为规范的编制积累了一手材料。起草单位和工作组成员及所做的工作具体详见表1。

- 表1  标准参加单位和分工

| 分工 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 负责调研、资料收集；分阶段编写标准草案、征求意见稿、送审稿、报批稿及编制说明；收集及反馈征求意见；开展验证试验、标准会议等工作。 | 中建材苏州防水院有限公司、上海凯顿百森建筑材料科技发展有限公司、南京晶磊兴建材有限公司、福州大匠环保建筑材料有限公司、抑渗特（上海）材料科技有限公司、佳固士新材料有限公司等 |
| 主要完成标准试验验证工作，提供了数十个非固化橡胶沥青防水涂料防水工程案例的试验数据和成果。并结合设计、施工实际对标准条文设定提出要求与建议等。 | 中建材苏州防水院有限公司、中国建材检验认证集团苏州有限公司、浙江益生宜居新材料科技有限公司、云南欣城防水科技有限公司、北京可立特科技发展有限公司、日丰科技有限公司、惠勒新材料科技（江苏）有限公司等 |
| 配合调研和相关技术资料收集；负责提供能力范围内的验证试验及试验样品；配合主编单位分阶段编写征求意见稿、送审稿、报批稿及编制说明，并结合实践经验提出修改建议等。 | 中建材苏州防水院有限公司、中国建材检验认证集团苏州有限公司、辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司、南通睿睿防水新技术开发有限公司、盐城启明建材科技有限公司、苏州万众建筑材料有限公司、江苏立浩建材科技有限公司等 |

- 二、标准编制原则和主要内容

- （一）标准编制原则

本规范的制定是依据《工程建设标准编写规定》（建标〔2008〕182号）和有关标准、政策法规进行。编制过程中，遵从积极采用国内外先进标准原则、技术创新原则、与其他标准协调性原则、标准文本规程性适用性原则。

本规范制定的基本原则是：充分体现合理利用资源、环境保护、循环经济、促进技术进步、提高耐久性、与相关标准协调配套、与国际接轨等，以利对外经济合作，提高行业技术水平，促进行业健康发展。

- （二）标准主要内容，解决的主要问题。

1.总则

水泥基渗透结晶型防水材料包括水泥基渗透结晶型防水涂料和水泥基渗透结晶型防水剂，其与水作用后，材料中含有的活性化学物质以水为载体在混凝土中渗透防水材料，与水泥水化生成不溶于水的结晶体，填充毛细孔道和微细缝隙，具有微裂缝自修复能力，从而提高混凝土致密性、抗冻融、耐腐蚀性、耐久性，达到与结构同寿命的防水效果。

根据国内外大量的建筑物应用实例，已经充分应证了水泥基渗透结晶型防水材料在建设工程防水中的优越性和可靠性，水泥基渗透结晶型防水材料的技术伴随着我国城镇化建设的加速和建筑防水技术的提高也在不断发展与进步，但是水泥基渗透结晶型防水材料应用技术规范却不能与之相适应，使水泥基渗透结晶型防水材料在工程中的设计、施工、验收等缺乏系统的、可靠的、有针对性的标准依据，束缚了水泥基渗透结晶型防水材料的发展、推广与应用。本规范的编制目的，是为了规范水泥基渗透结晶型防水材料的应用技术，促进刚性防水技术发展，提升防水工程质量。

本规范共分为8章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、工程渗漏治理、质量验收。

#### 2.术语和定义

术语是对规范中有关名词的释义。在确定所列术语的定义时，尽可能参照现行的标准及相关的技术文件，并考虑到习惯和通用性，术语的英文翻译也是从习惯和通用性考虑，原则上只在本规范中有效。

3.基本规定

3.0.2  防水混凝土结构只要满足抗渗要求和不开裂，就不会渗漏。防水混凝土内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水材料后，产品中的活性化学物质在水分的作用下催化混凝土中水泥和其它化学物质产生不溶于水的结晶体，填补和封堵混凝土固化后形成的孔隙、毛细管道和细微裂缝，只要防水混凝土从配比、搅拌、运输、建筑、振捣、养护整个施工全过程严格控制质量，保证混凝土致密性和不开裂，达到防水设防要求是完全可以做到的。

3.0.4  水泥基渗透结晶型防水涂料可单独作为防水混凝土表面的防水层，通过严格选材、加强施工过程质量控制，防水效果可以满足不渗不漏的要求。在工程使用中，也有采用水泥基渗透结晶型防水涂料与其他相容的防水材料复合使用的做法，起到防水增强作用，与其单独作为防水层的可靠性没有必然联系。

4.材料

4.0.4  采用水泥基渗透结晶型防水材料工程的防水效果，与其他防水密封材料也有密切关系，比如工程中选用的止水带、遇水膨胀止水条（胶）、密封胶等配套材料或与防水相关材料，其性能指标均应符合设计要求与相关标准的规定，才能保证防水工程整体质量。

5.设计

5.1  一般规定

5.1.1  水泥基渗透结晶型防水材料防水工程主要考虑工程类别、工程防水使用环境类别、工程地质条件、结构特点、环境及气候条件、材料性能等因素，确定防水等级和按相应等级进行防水设防，并应经技术经济分析选用适合、相容的材料实现设计要求的功能，确保防水设计、施工、验收和运行维护有据可依，本条要求工程防水应进行专项防水设计。

5.1.4～5.1.5  水泥基渗透结晶型防水材料与柔性防水材料使用相比较，有很多优势，可以用于混凝土结构和防水砂浆内掺，同时水泥基渗透结晶型防水涂料防水层既可设在结构迎水面，亦可设在结构的背水面。做法多样性，应保证防水层形成完整、连续、闭合的防水体系，尤其是内外防水层转换时，交接部位必须有防水层连接。

防水工程的细部构造应采用多道复合防水加强措施，细部构造的防水密封材料选用应因地制宜，需要用柔性材料的部位必须选用柔性材料，易变形部位如变形缝的防水密封，止水带就必须满足适应变形的要求。

5.1.6  对水泥基渗透结晶型防水材料与其他防水材料复合使用时提出了相关规定：

材料之间具有相容性，不得出现有害的化学反应和物理破坏，比如水泥基渗透结晶型涂料防水涂层上不应采用溶剂型涂料做防水层，因为溶剂涂料浸透水泥基渗透结晶型涂料防水涂层，限制和束缚了水泥基渗透结晶型涂料的渗透性，使其失去原有的特性；水泥基渗透结晶型防水涂料涂层很薄，在上面采用热熔法铺贴卷材，高温烘烤也会使其失去原有的特性。

水泥基渗透结晶型材料形成的是刚性防水层，依据水泥基渗透结晶型防水涂料的防水机理，应设置在混凝土结构层上，不得设置在柔性防水材料防水层上，保证其更好发挥防水层作用。

5.1.7  水泥基渗透结晶型防水涂料用于地下工程底板或顶板时，可刷涂或喷涂在混凝土表面，也可采用迎水面干撒水泥基渗透结晶型防水涂料的做法。迎水面干撒水泥基渗透结晶型防水涂料的做法，在实际工程施工中应用已经很普遍了，干撒的水泥基渗透结晶型防水涂料与迎水面混凝土拌合物混合在一起，形成一道刚性防水层，产生结晶并随水分向混凝土结构内部渗透，封堵裂缝，形成立体式防水构造。

5.2  地下防水工程

5.2.1  地下工程设防要求应根据工程的防水类别和工程防水使用环境类别确定防水等级，其中：

1  水泥基渗透结晶型防水材料中有两种主要防水材料，一种是是掺入防水混凝土或水泥防水砂浆拌合物中使用的水泥基渗透结晶型防水剂，另一种是刷涂刷或喷涂在水泥混凝土表面、亦可直接用于平面部位干撒施工的水泥基渗透结晶型防水涂料。

2  防水混凝土内掺水泥基渗透结晶型防水剂，根据结构混凝土厚度，可采用三种构造做法：

（1）所有防水混凝土均内掺水泥基渗透结晶型防水剂；

（2）防水混凝土迎水面250mm厚度范围内掺水泥基渗透结晶型防水剂，其他部位防水混凝土可不掺水泥基渗透结晶型防水剂；

（3）当防水混凝土较厚时，可以采用迎水面厚度500mm范围内掺水泥基渗透结晶型防水剂，其余部分防水混凝土可不内掺水泥基渗透结晶型防水剂。

防水混凝土是否采用分层内掺水泥基渗透结晶型防水剂做法，应根据具体工程情况确定，应具有施工可操作性。

3  种植顶板如采用耐根穿刺卷材防水层时，选用聚乙烯丙纶卷材耐根穿刺卷材与水泥防水胶结料粘结的防水层，具有与基层适应性好、粘结紧密、不窜水、施工方便、经济合理等优势。

5.2.2  耐根穿刺层是具有阻止植物根系穿剌功能的构造层。耐根穿刺层铺设于柔性防水材料层之上，用于防止植物根系生长过程中刺穿其下的柔性防水材料，从而导致柔性防水层失效。但是刚性的混凝土结构自防水顶板无此顾虑，故不需要设置耐根穿刺层。

刚性防水材料不需要做耐根穿刺层，是因为钢筋混凝土最初就是以种植植物的花盆形式出现的。在1867年的巴黎世博会上，法国花匠约瑟夫·莫尼哀（JosephMonier，1823～1906）展示了他发明的钢筋混凝土，其标志性作品是钢筋混凝土花盆。由此算来，水泥花盆使用至今已有150多年的历史，迄今尚未发现有植物根系穿透无大裂缝水泥混凝土花盆的事例。

另外，硅酸盐水泥混凝土内部的pH值大于12，是高碱性环境。一般的植物根系不可能在如此高的碱性环境中生存，因此就混凝土结构自防水顶板而言，完全没必要浪费资源设置耐根穿刺层。

在修订国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008标准时，曾参照耐根穿刺试验标准，采用细石混凝土预制板拼接成箱进行耐根穿刺试验。种植试验近6年后翻箱检视，8只混凝土箱没有任何一个箱子有植物根刺入混凝土板。由此可见，配筋的细石混凝土，在潮湿状态下，完全不存在植物根系穿刺的问题。

在我国南方地区，特别是成渝地区，采用细石混凝土或水泥砂浆附加防水层用于种植屋面也有数十年的历史。另外，在种植屋面规程编制之初，进行全国实地调研时，即使采用柔性防水材料的种植屋面，绝大多数也没有设置耐根穿刺柔性防水层，只是在普通防水层之上施工砂浆或素混凝土，截止调研时，屋面一直正常使用。说明柔性耐根穿卷材（或涂膜）不是唯一的防止植物根系穿刺防水层的办法。2010年种植屋面相关课题在研究过程中所做的普查结果与上述结论大体吻合。补充调研是在深圳实地进行的，大多是在防水层之上施工砂浆或混凝土，其中有些工程规模较大，满植灌木林，截止到2011年，未发现渗漏。

本规范编制组调查了天津、海南等地采用混凝土结构自防水技术的地下工程种植顶板，这些地下室顶板仅采用混凝土结构自防水，都没有做柔性防水层和耐根穿刺层。调查结果表明，地下室都无渗漏，从内部观察，顶板没有发现任何植物根穿刺的迹象。

罗斯、朱国梁在“针对JGJ 155—2013《种植屋面工程技术规程》耐根穿刺防水层设置的几点商榷意见”（建筑技术开发，第42卷第4期，2015年4月）一文中，根据几十年前未使用耐根穿刺性能防水材料的种植屋面，从未发生根系穿刺破坏屋面而渗漏的现象，对该技术规程的必要性、适用范围、试验检验依据及性能测试结果等提出质疑。

6.施工

6.1  一般规定

6.1.1  防水施工前，工程总包方、专业施工单位、工程监理单位等与防水工程相关方面应对图纸进行会审，悉防水设计方案和相关要求;专业施工队伍编制防水施工方案时，应对防水设计进一步细化和深化，经监理单位或建设单位等审核后实施，实施前应对操作人员进行安全培训和技术交底。

6.1.5  根据水泥基渗透结晶型防水材料自身的性能，在遇水或水汽时有结块反应，与水泥的特性一致，所以材料的贮存与普通水泥贮存条件相同。

6.1.8  水泥基渗透结晶型防水剂可掺入到有防水要求的混凝土内，配制成结构自防水混凝土；同时也可以可掺入到有防水要求的水泥砂浆中，配制成水泥防水砂浆。本条文规定了水泥基渗透结晶型防水剂掺入到防水混凝土和水泥防水砂浆中的施工做法。

1  水泥基渗透结晶型防水剂可以在搅拌站添加，也可以在施工现场进行添加。在何地添加，应根据工程具体情况和相关条件来确定。

2  采用混凝土搅拌运输车到达工地现场添加水泥基渗透结晶型防水剂的施工方法时，基本操作流程如下：

（1）防水材料供应单位现场负责人应配合施工单位试验员对防水混凝土的工作性能进行抽检；

（2）防水材料供应单位专业工人根据配比实验的添加量和防水混凝土量准确称量防水剂粉料用量，并按照设计的比例将防水剂粉料与水配制成浆料；

（3）由防水材料供应单位专业工人将配制好的防水剂浆料倒入混凝土搅拌运输车搅拌罐内；

（4）添加浆料后的混凝土搅拌运输车搅拌不应小于5min，确保防水剂在混凝土中分布均匀；

（5）防水剂添加全过程应采取复核、记录的措施，并在添加记录单上填写项目名称、施工部位、施工日期、混凝土搅拌运输车车号、防水混凝土方量、防水剂添加量及添加时间、添料人员签字。

3  采用混凝土搅拌站添加水泥基渗透结晶型防水剂的施工方法时，应提前将物料整齐堆放到指定添料位置，防水材料供应单位应至少安排两名专业工人组成添料小组，一人为核算员，准确计算添加用量，另一人为操作员，负责称料、添加等实际操作。基本操作流程如下：

（1）每盘防水混凝土搅拌前，由核算员告知添料人员准备配置的混凝土准确方量，操作员负责将称量好的防水剂粉料通过外加剂加料管道或骨料传送带送至搅拌仓内，防水剂粉料进入搅拌仓后，应先与混凝土干混料在搅拌仓搅拌2 min～3min，再加入水进行湿搅拌，按照混凝土规定的搅拌时间进行操作。

（2）核算员应在混凝土小票上标注刚性防水剂字样，操作员应及时填写防水剂添料记录单，记录单上应体现项目名称、施工部位、施工日期、混凝土搅拌运输车车号、防水混凝土方量、防水剂添加量及添加时间，操作员应签字；

（3）混凝土搅拌站的防水材料添料小组应始终与防水材料供应单位现场负责人保持沟通，确保添加防水剂的混凝土搅拌运输车及时到达工地，并浇筑到指定的部位。

4  施工是保证防水质量的关键，本款明确规定内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土浇筑和防水砂浆的施工应符合相关标准规定，规范施工，管理到位。

5  防水混凝土养护非常重要，本条文规定了何时开始养护、养护方法和养护最少时间，防水砂浆的养护也应符合相关规定。

6.1.10  本条规定水泥基渗透结晶型防水涂料不得在大风时施工，这是因为水泥基渗透结晶型防水涂层在大风下易产生干裂从而降低或丧失防水能力。施工温度也会对水泥基渗透结晶型防水涂层的防水能力产生影响，当温度过高或过低时，防水涂层易产生干裂、冻裂或脱落，会引起活性物质的流失，从而降低或丧失防水能力。因此本条规定气温宜在5℃35℃。若采取保护施，例如温度过低时应采取保温措施，温度过高时采取多喷水保湿等，在保证活性物质不流失的前提下，施工可不受温度限制。此外，防水混凝土施工前及时排除基坑内的积水十分重要，施工过程中还应保证基坑处于无水状态。降雨、地面水的流入以及施工用水的积存都将增大防水混凝土拌和物配合比的水胶比，直接影响混凝土的密实性、抗渗性和抗压强度。同时，混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂后，渗透结晶反应形成的晶体会被水稀释，影响晶体封堵毛细孔的效果。

6.2  地下防水工程

6.2.1  有降水要求的地下工程，降水工作应持续至防水层施工质量验收合格后和主体结构施工完成、回填土完成并满足抗浮要求；室内设置房心土时，应在降水停止后检查底板、侧墙无渗漏时回填。

6.2.5  底板迎水面干撒水泥基渗透结晶型防水涂料，过早进行会造成粉料层受潮固结，不能均匀与混凝土混合在一起；或被风刮起，造成厚度不均，影响成品保护，同时也会扬尘，所以只要工序满足施工，干撒时间尽量不要提前过早，同时宜在混凝土浇筑前30min干撒结束，以免影响后道工序施工。底板背水面和顶板迎水面干撒水泥基渗透结晶型防水涂料施工，时间一定要严格掌握好，应在混凝土初凝前进行干撒，随撒随抹，将水泥基渗透结晶型防水涂料的粉料抹压到混凝土内。

7.工程渗漏治理

7.1  一般规定

7.1.1  本章适用于采用渗透结晶型防水材料的防水工程渗漏水治理。有的工程在施工过程中或验收前就有渗水现象发生，为使工程达到设计的防水等级标准要求，工程验收前要对渗漏水的部位进行治理，符合设计要求后方可通过验收。

7.1.2  渗漏水治理前，掌握工程原防排水设计、结构厚度、特点、施工记录和验收资料，是制定治理方案和选择堵漏材料的基础。

7.1.4  收集资料是分析渗漏水原因、提出治理方案的前提条件之一，条文中提到的工程技术资料不一定每项都完全具体，但尽量收集齐全。

7.2  堵漏材料

7.2.2  由于单纯的超细水泥、水泥-水玻璃或水泥基灌浆材料还不能完全满足除围岩注浆堵水以外的既有地下工程注浆止水堵漏要求，而根据需要掺加符合国家或行业标准要求的外加剂，能够改善浆体材料抗离析性能，调整凝结时间、提高固结体抗渗性、抗压强度及粘结性能，满足注浆堵漏或补强的要求。近年来随着外加剂技术的提升和水泥基注浆设备小型化的完善和普及，超细水泥、水泥-水玻璃或水泥基灌浆材料等注浆堵漏技术在地下工程渗漏治理中应用越来越多。针对地下工程底板的后浇带、变形缝、施工缝等渗漏水，采用掺加外加剂的超细水泥或水泥-水玻璃灌浆材料，通过钻斜孔壁后注浆堵水，同时在迎水面施工耐久性良好的水泥基防水屏障，这样既达到了止水堵漏的目的又节省了材料成本，工程管理方也希望能使用“水泥”来堵漏或修复混凝土缺陷，因此值得推广使用。掺加外加剂的超细水泥、水泥-水玻璃或水泥基灌浆材料的凝结时间，需要根据地下水压力、环境温度等条件，通过现场试验调整水玻璃或速凝剂用量以此来确定适宜的浆液凝结固化时间。

7.2.4  建筑密封材料分为制品型和腻子型。除了止水带以外，其他与渗漏水治理相关的产品要求如下：

1  遇水膨胀止水条(胶)膨胀后的体积应大于受限空间的体积，否则难以达到止水效果。

2  在背水面使用高模量的密封材料主要是考虑其更适应在水压下形变的需要。背衬材料的作用是：(1)控制密封材料厚度；(2)避免出现三面粘结；(3)有助于形成密封截面形状。因此要设置背衬材料。

7.2.5  混凝土结构内注浆的目的是堵水或补强。混凝土是密实性良好的材料，一般内部缺陷很小，粗颗粒的材料如水泥浆液很难注入细微缺陷内部。因此必须选择渗透性能、可灌性好的灌浆材料，使其在一定压力下渗入混凝土结构缺陷内快速发泡胶凝、固结填充缺陷空间起到堵水的作用。掺加外加剂的超细水泥、水泥-水玻璃或水泥基灌浆材料对环境不存在污染，在一些地下工程渗漏水治理应用中取得了较好的堵漏、补强效果。当水泥基灌浆材料仍达不到堵漏要求时，可采用聚氨酯或丙烯酸盐灌浆材料止水或其他措施止水；当有补强要求且缺陷较小时，宜采用改性环氧树脂灌浆材料注浆补强；变形缝渗漏宜选用聚氨酯或丙烯酸盐等化学注浆材料。

7.2.6  采用防水砂浆抹面修复缺陷和重新建立防水层，具有应用历史长、效果好、经验成熟等优点。与普通防水砂浆相比，掺加防水剂的水泥砂浆和聚合物防水砂浆具有更好的性能，故推荐使用。

防水涂料由于施工简便，可在各种形状的部位进行涂布，因此在地下工程渗漏水治理中经常用到。防水涂料的种类很多，每种涂料有其一定的使用范围，由于渗漏水治理是在背水面作业，对防水涂料的粘结性有较高的要求，因此最好选择与基面粘结强度高和抗渗性较好的材料，使用时应根据地下工程防水特点、材料性能和施工经验，灵活选用。

在渗漏水治理中经常使用的防水涂料有水泥基无机防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料及聚合物水泥防水涂料。

7.3  方案设计

7.3.1  现行行业标准《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212，对地下工程不同结构形式的渗水情况提出了相应的治理方法，在进行渗漏水治理方案制定时，可作参考。

7.3.2  裂缝渗漏水一般根据漏水量和水压力采取相应堵漏措施。对于水压较小和渗水量不大的裂缝或孔洞，可沿裂缝剔凿成较小深度和宽度的“V”型槽，槽内用速凝型无机防水堵漏材料填压密实。对于水压和渗水量较大的裂缝采用注浆的方法进行处理。常用的注浆止水材料有聚氨酯、丙烯酸盐等，当裂缝宽度较大时，可采用掺加外加剂的超细水泥、水泥-水玻璃或水泥基灌浆材料。裂缝渗漏水处理完毕后，表面再用防水砂浆、聚合物防水砂浆或防水涂料等加强处理。注浆孔的布置、孔深度、间距及注浆压力等，以注浆达到“饱和填充缺陷”为准。不同的灌浆材料凝胶或凝结时间不同，且受环境温度影响很大，故需根据基层裂缝大小、地下水压力、浆材种类、结构厚度、环境条件及工程要求现场调整。原则是在达到注浆目的的同时，还能满足施工方便、造价经济、安全耐久的要求。

7.3.3  环氧树脂灌浆材料、水泥基灌浆材料，强度高、粘结性能好，适用于混凝土或围岩裂隙补强。需要补强的部位，裂缝宽度较小时，宜采用环氧树脂灌浆材料注浆补强；裂缝宽度较大时，可采用水泥基灌浆材料注浆补强。

7.3.4  喷射混凝土和锚杆联合支护，不但是安全可靠的支护形式，而且是在岩土层中构筑地下工程较为优越的衬砌结构形式。这种方法在铁路隧道、公路等矿山法隧道、矿井、坑道等地下工程中大量采用。锚喷支护一般作为临时支护来考虑，作为永久衬砌则必须解决好防水问题。

喷射混凝土施工前，要对围岩渗漏水情况进行调查，对不同的渗漏水形式采用不同的防水措施。明显的裂隙渗漏水和漏水点，可采用下弹簧管、半圆铁皮或钻孔引流等方法将水排走。无明显渗漏水或间歇性渗水地段，可采用速凝型无机防水堵漏材料做局部防水层。当裂隙水压大或渗漏水量大时，则需采用钻孔注浆的方法堵水，注浆孔深度与间距根据围岩情况和裂隙渗漏水情况而定。

7.3.5  由于细部构造防水施工较困难经常发生止水带固定不牢，位置不准确，石子过于集中在止水带附近或振捣不密实等现象，导致发生渗漏。

施工缝渗漏一般采用注浆止水、嵌缝堵漏和表面设置防水层等方法处理。穿墙管与预埋件渗漏可将穿墙管或预埋件周围的混凝土凿开，找出最大漏水点后，用速凝型无机防水堵漏材料或注浆的方法止水，然后涂刷防水涂料或嵌填密封防水材料，最后根据工程需要采用聚合物防水砂浆进行表面保护。

在变形缝渗漏水治理过程中，涌现出许多好的作法，如内置式接缝密封系统，其原理是利用被压缩的多孔、高弹性橡胶棒在接缝中产生的回弹力实现接缝的密封。但该系统要求变形缝宽度一致且两侧混凝土坚实平整，并使用专用设备施工，与之相似的还有在中空的弹性橡胶带中充气，利用气压及配套胶粘剂进行接缝的密封防水。又如用于变形缝的内装可卸式式密封止水带，采用聚乙烯（PVC）、氯磺化聚乙烯等为材质的专用密封止水带，并用配套胶粘剂粘结固定。也可采用厚度不小于2mm宽度不小于200mm的丁基橡胶防水密封胶粘带。另外，柱网结构顶板的变形缝或受现场施工条件限制的变形缝渗漏采用上述方法治理很困难，可通过注浆止水，再安装排水装置将渗漏水排至工程排水系统。变形缝上部有条件挖开时，宜从迎水面治理。

7.4  堵漏施工

7.4.1  按照渗漏治理方案施工，是保证工程达到设计防水等级的基本要求，对确保渗漏治理施工质量至关重要；对主要施工操作人员进行技术和安全交底，使之掌握材料基本性能、工艺步骤及注意事项等，是确保治理工程质量和安全的首要条件

7.4.2  在渗漏水治理的各道工序中，有的属于隐蔽工序，如嵌缝作业的基面处理、注浆工序等，它关系到防水治理的质量好坏，因此要做好施工中的各项记录工作，随时进行检查，发现问题及时处理，上道工序未经验收合格，不得进行下道工序的施工，是确保渗漏水治理工程质量的关键因素。

7.4.3  地下工程渗漏水治理中要重视排水工作，主要是将水量大的渗漏水排走，目的是减小渗漏水压，给渗漏水治理创造条件。排水的方法通常有两种，一种是自流排水，另一种是机械排水，当条件允许时尽可能采取自流排水，只有受到条件限制的时候，才将渗漏水通过排水沟引至集水井内，用水泵定期将水排出。

渗漏水治理时若采取了排水措施，应防止排水可能造成的危害，如地基不均匀下沉等。

8.质量验收

8.1  一般规定

8.1.1  本条规定了防水工程施工质量验收时应提供的主要文件和记录，体现了由分项工程开始到防水工程完成整个施工中质量控制的基本原则，是确保工程质量的重要依据。防水工程的全部验收资料必须真实、准确，不得有涂改和伪造，经施工单位各级技术负责人及监理单位技术负责人核查确认和签字后方为有效。

8.1.2  水泥基渗透结晶型防水涂料、水泥基渗透结晶型防水剂复验项目中抗渗性，是复验砂浆抗渗性能还是混凝土抗渗性能，由供需方根据具体工程商定。

8.6  渗漏治理工程

因渗漏原因及渗漏状况的多样性，所采用的施工工艺、材料也很多,本节参照《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212-2010中的验收标准编制，给出了可在实际渗漏治理工作中选用的相应主控项目和一般项目。

### （三）标准创新点

相较于已有相关标准，本规范详细提出了水泥基渗透结晶型防水材料在不同类型工程、使用部位的使用要求、厚度与用量控制关系、设计节点处理、施工、渗漏治理等方面的具体条款，实操性强。具体见表2。

- 表2  本标准创新点

| 创新点 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 配套建材行业标准《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445—2025，优化了该材料物理力学性能指标和自修复能力。 | 4.0.2 水泥基渗透结晶型防水涂料的主要性能指标应符合表4.0.2-1的规定，水泥基渗透结晶型防水剂的主要性能指标应符合表4.0.2-2的规定。试验方法按现行国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445的规定进行。 4.0.3 水泥基渗透结晶型防水剂的自修复能力为可选性能指标，如需要，可根据《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445—2025附录A进行试验。 |
| 明确了防水混凝土中内掺水泥基渗透结晶型防水剂可作为两道防水措施。 | 5.1.3 防水混凝土中内掺水泥基渗透结晶型防水剂，可作为新设的一道防水设防措施。 |
| 明确了水泥基渗透结晶型防水涂料与其他防水材料复合使用的要求。 | 5.1.6 水泥基渗透结晶型防水涂料与其他防水材料复合使用时应符合下列规定： 1 材料之间应具有相容性； 2 水泥基渗透结晶型涂料防水层应设置在混凝土结构表面； 3 水泥基渗透结晶型涂料防水层上不宜进行热熔法作业。 |
| 明确了水泥基渗透结晶型防水涂料的厚度与用量关系，水泥基渗透结晶型防水剂在防水混凝土和防水砂浆中的掺加量要求。 | 5.1.7 水泥基渗透结晶型防水材料用量应符合下列规定： 1 水泥基渗透结晶型防水涂料用于混凝土结构表面涂布时，防水层厚度不应小于1.0mm，材料用量不应小于1.5kg/m2； 2 水泥基渗透结晶型防水涂料用于混凝土结构平面干撒施工时，材料用量不应小于1.6kg/m2； 3 水泥基渗透结晶型防水剂掺入防水混凝土拌合物中使用时，防水剂掺量应符合设计及产品说明书要求，并应经通过试验确定配合比，达到防水混凝土质量和混凝土抗渗等级设计要求； 4 水泥基渗透结晶型防水剂掺入水泥防水砂浆中使用时，防水剂掺量应符合设计与产品说明书要求。 |
| 罗列了采用水泥基渗透结晶型防水材料的地下工程防水构造做法。 | 5.2.1 地下工程防水等级应根据工程的防水类别和工程防水使用环境类别确定，采用水泥基渗透结晶型防水材料的地下工程防水构造做法见表5.2.1。 |
| 明确了种植顶板采用刚性防水体系时，可不设置柔性耐根穿刺层。 | 5.2.2 地下工程种植顶板外设防水层采用水泥基渗透结晶型防水涂料、水性渗透型无机防水剂、防水砂浆或防水细石混凝土等刚性防水材料形成刚性防水体系时，可不设置柔性耐根穿刺层。 |
| 罗列了采用水泥基渗透结晶型防水材料的室内防水工程、水池工程、其他工程防水构造做法。 | 5.3.1 室内防水工程设计应根据工程特点，满足使用要求。采用水泥基渗透结晶型防水材料的室内工程防水构造做法见表5.3.1。 5.4.1 水池工程应根据工程类型、特点和使用要求进行防水设计，采用水泥基渗透结晶型防水材料的水池工程防水构造做法见表5.4.1。 5.5.2 采用水泥基渗透结晶型防水材料的桥梁、水利、海工等工程，应根据工程类型、特点和使用要求进行防水设计，防水构造做法见表5.5.1。 |
| 规定了采用水泥基渗透结晶型防水材料的防水工程渗漏治理要求。 | 7 工程渗漏治理 |
| 对水泥基渗透结晶型防水剂的掺加过程进行规定。 | 8.1.3 水泥基渗透结晶型防水剂掺加过程应留存现场影像资料，并检查掺加记录表、混凝土运输单。 |

- 主要试验（或验证）情况分析

- （一）试验验证的目的

- 本次试验验证的目的是对本规范的科学性、准确性和可行性进行试验验证，共分为两种试验验证。一种试验验证是采用与建材行业标准《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445相同的试验方法，验证水泥基渗透结晶型防水材料的关键应用性能指标。另一种试验验证是选取工程项目进行实际施工验证。本次试验验证为本规范的制定提供科学和技术依据，更加科学、合理地非固化橡胶沥青防水涂料设计、施工、验收等。

- （二）试验验证承担单位

- 水泥基渗透结晶型防水材料关键应用性能指标验证、工程项目调研及实际施工验证均由中建材苏州防水研究院有限公司联合相关企业进行。

- （三）关键应用性能指标验证

- 本次共搜集10个不同厂家的水泥基渗透结晶型防水材料样品，其中水泥基渗透结晶型防水涂料8个，水泥基渗透结晶型防水剂7个。测试了水泥基渗透结晶型防水涂料的施工性、28d湿基面粘接强度、砂浆抗渗性能、混凝土抗渗性能，以及水泥基渗透结晶型防水剂的28d收缩率比、混凝土抗渗性能、自修复能力（愈合率）等关键应用性能指标，验证结果见表表3～表7。

- （1）水泥基渗透结晶型防水涂料的施工性

表3  水泥基渗透结晶型防水涂料的施工性

| 样品编号 |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工性 | 加水搅拌后 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 |
|  | 20min | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 |

- 按JG/T 26规定进行。从干粉加水搅拌开始计时，按GB/T 17671标准搅拌程序搅拌后，用刷子在标准混凝土板或石棉水泥板上涂刷。如果涂刷顺利，则表明刮涂无障碍；将余料用湿布覆盖搅拌锅，20 min后在搅拌机中用高速搅拌30s后，再次用刷子进行涂刷。如涂刷顺利，则表明刮涂无障碍。实验结果表明：均无刮涂障碍，合格率100%。

- （2）水泥基渗透结晶型防水涂料的28d湿基面粘接强度

- 表4  水泥基渗透结晶型防水涂料的28d湿基面粘接强度

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 28d湿基面粘接强度/MPa | 1.99 | 2.01 | 1.65 | 2.05 | 2.29 | 1.62 | 2.48 | 2.18 |

先将标准混凝土板浸泡24 h，并清洗表面，取出后用湿毛巾擦干表面，无明水。将成型框放在混凝土板成型面上，将制备好的试样倒入成型框中，抹平，放置24 h后脱模，10个试件为一组(如图2)，整个成型过程20 min内完成。实验结果全部≥1.0MPa，合格率100%。

- （3）水泥基渗透结晶型防水涂料的砂浆抗渗性能

- 表5  水泥基渗透结晶型防水涂料的砂浆抗渗性能

| 样品编号 |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂浆抗渗性能 | 28d带涂层砂浆的抗渗压力/MPa | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 |
|  | 28d抗渗压力比(带涂层)/% | 448 | 398 | 489 | 305 | 367 | 235 | 298 | 280 |
|  | 28d去除涂层砂浆的抗渗压力/MPa | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
|  | 28d抗渗压力比(去除涂层)/% | 312 | 276 | 199 | 233 | 233 | 162 | 225 | 215 |

- 基准砂浆抗渗压力设定为0.3MPa，合格率为87.5%。

- （4）水泥基渗透结晶型防水涂料的混凝土抗渗性能

- 表6  水泥基渗透结晶型防水涂料的混凝土抗渗性能

| 样品编号 |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土抗渗性能 | 28d带涂层混凝土的抗渗压力/MPa | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
|  | 28d抗渗压力比(带涂层） /% | 375 | 350 | 255 | 325 | 300 | 225 | 275 | 300 |
|  | 28d去除涂层混凝土的抗渗压力/MPa | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|  | 28d抗渗压力比(去除涂层）/% | 275 | 275 | 205 | 250 | 225 | 175 | 200 | 225 |
|  | 56d带涂层混凝土的第二次抗渗压力/MPa | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |

- 基准混凝土抗渗压力设定为0.3MPa，合格率为87.5%。

- （5）水泥基渗透结晶型防水剂的28d收缩率比

- 表7  水泥基渗透结晶型防水涂料的28d收缩率比

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 28d收缩率比/% | 48.7 | 47.2 | 40.1 | 48.7 | 48 | 41.2 | 41.6 |

- 按GB 8076的规定进行，合格率为100%。

- （6）水泥基渗透结晶型防水剂的混凝土抗渗性能

- 表8  水泥基渗透结晶型防水涂料的混凝土抗渗性能

| 样品编号 |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土抗渗性能 | 28d掺防水剂混凝土的抗渗压力/MPa | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
|  | 28d抗渗压力比/％ | 300 | 267 | 233 | 267 | 233 | 200 | 233 |
|  | 56d掺防水剂混凝土的第二次抗渗压力/MPa | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
|  | 56d第二次抗渗压力比/％ | 225 | 225 | 225 | 175 | 200 | 175 | 175 |

- 28d抗渗性能验证的混凝土抗渗压力设定为0.3MPa，合格率为100%。

- 56d抗渗性能验证的基准混凝土抗渗压力设定为0.4MPa，合格率为100%。

- （7）水泥基渗透结晶型防水剂的自修复能力（愈合率）

- 表9  水泥基渗透结晶型防水剂的自修复能力（愈合率）

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 自修复能力（愈合率）/% | 24 | 38 | 39 | 48 | 40 | 46 | 45 |

- 对比试件的愈合率为30%。在自愈合性能上，掺防水剂的混凝土明显优于基准混凝土，验证试验测试的多组样品可全愈合。

综上，以上试验情况进一步证实，标准文本中4.0.2条、4.0.3条、5.1.4条、6.2.2条、6.4.1条等规定与材料的关键性能指标匹配，在施工应用环节具有合理性。

- （四）工程项目验证

- 编制组选取了全国范围内不同区域的20个工程项目（具体工程项目见表10），对其水泥基渗透结晶型防水材料防水工程的设计、施工、质量验收进行验证，结果表明按照本规范部分或全部要求进行的工程项目设计、施工和质量验收环节合理、有序，投入使用后均未发生渗漏情况。上述工程项目验证尤其证实了标准中5.1.3条、5.1.4条、5.1.5条、5.1.6条、5.2.1条、5.2.2条、5.2.4条、5.3.1条、5.3.5条、5.4.3条、6.1.7条、6.1.8条、7.2.6条、7.2.7条、7.3.5条等规定在实际工程应用中，满足了1.0.1条提出的“技术先进、质量可靠、经济合理、安全环保”的要求。

- 表10  工程项目验证案例

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 济南地铁8号线 | 济南市 |
| 2 | 绍兴地铁2号线 | 绍兴市 |
| 3 | 杭州地铁18号线 | 杭州市 |
| 4 | 佛山地铁4号线 | 佛山市 |
| 5 | 青岛胶东国际机场电力管廊项目 | 青岛市胶州市 |
| 6 | 宁波奥体中心项目 | 宁波市江北区 |
| 7 | 苏州高岭土科创大厦项目 | 苏州市新区 |
| 8 | 苏州一醉皇冠假日酒店项目 | 苏州市昆山市 |
| 9 | 尚德园项目 | 德州市德城区 |
| 10 | 运河大社区西区安置区棚户区改造项目（二期） | 德州市运河经济技术开发区 |
| 11 | 济南市城投经贸生态港科创产业园项目（一期） | 济南市历城区 |
| 12 | 琼海市体育馆游泳馆项目 | 海南省琼海市 |
| 13 | 海南省工银大厦 | 海口市美兰区 |
| 14 | 盐城在水一方商住楼 | 盐城市亭湖区 |
| 15 | 三亚杜威国际学校项目 | 三亚市海棠区 |
| 16 | “丁祠花苑”三期新增规划区域保障性住房工程 | 南通市海安市 |
| 17 | 海安市海陵中学北校区少年儿童体育学校建设项目 | 南通市海安市 |
| 18 | 彭一住宅小区旧住房拆除重建工程防水项目 | 上海市静安区 |

- 四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

- 本规范不涉及专利，不会影响该产品专利的知识产权保护问题。

- 五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

- （一）经济效益、社会效益、产业规模、推广应用、工程应用情况、预期达到的经济、社会效益

- 1.经济效益：通过规范水泥基渗透结晶型防水材料防水工程的材料选择、施工工艺和技术要求，有助于降低工程成本，降低工程渗漏率，提高经济效益。标准中的技术要求和指标能够促进资源的合理利用，减少浪费，提高资源利用效率。随着规范的实施，将推动相关产业的标准化、规范化发展，有助于企业拓展市场，增加就业机会。

- 2.社会效益：本规范的实施将提高水泥基渗透结晶型防水材料防水工程质量，延长建筑使用寿命，保障基础设施和民生工程的安全和稳定。高质量的防水工程将提升基础设施和民生工程信任感和安全感，提升民众住房居住体验，有助于社会和谐稳定。标准中强调的材料选择、设计要点、施工工艺等要求有助于减少环境污染，促进可持续发展。

- 3.产业规模：首先，随着人们生活水平的提高，对于住宅和商业建筑的防水要求越来越高，尤其是在剧烈气候变化的影响下，建筑物需要更加强大和可靠的防水材料。其次，基础设施建设的不断推进也为水泥基渗透结晶型防水材料的发展提供了机遇。另外，环保和健康意识的提升也将促进水泥基渗透结晶型防水材料的市场需求。相对于传统防水材料，水泥基渗透结晶型防水材料更加环保健康，符合现代社会的可持续发展理念。标准的实施将提高水泥基渗透结晶型防水材料的应用技术门槛，淘汰落后工艺，优势企业整合资源，实现规模化发展。带动上下游产业协同发展，如原材料供应、施工设备制造等产业产业规模也相应扩大。

- 4.推广应用：设计院、开发单位、施工单位等对符合该规范的产品认可度提升，更多工程项目优先选用。随着宣传普及，行业对本规范的理解与执行度提高，产品应用范围从传统建筑防水领域，拓展至更多对防水要求严苛的特殊工程，将带动更多地区和行业采用这一技术，推动其广泛应用。

- 5.工程应用情况：在上海、江苏、广东、浙江、山东、海南、辽宁等多个过程中得到应用，在地下防水工程、室内防水工程、水池防水工程等工程中表现出色。如某地铁隧道防水工程，按规范要求应用水泥基渗透结晶型防水材料后，有效抵御地下水侵蚀，确保隧道长期安全稳定运行，防水效果得到充分验证 。

- 6.预期经济效益：高质量的水泥基渗透结晶型防水材料防水工程将显著降低建筑防水渗漏率，大幅减少渗漏引发的结构损坏、内饰修复、设备故障等各类经济损失，预计可降低后期维修成本40%以上 ；同时显著提高防水工程使用寿命，将常规防水工程10～15年的使用寿命延长至25～30年，减少工程二次防水改造投入，降低建筑全生命周期运营成本，带来长期稳定的经济效益。标准的实施将有效带动上下游产业链协同升级发展，上游推动水泥、渗透结晶母料、活性二氧化硅微粉等原材料企业提升产品质量、优化产能结构，下游带动施工设备企业研发适配该材料的智能化施工设备，如智能化高压喷涂设备、自动搅拌输送一体化设备等 ，相较于传统人工及半机械化施工，可使施工效率提升30%以上，降低人工成本25%左右，同时减少施工过程中的材料浪费，进一步压缩施工成本。据中国建筑材料联合会市场监测中心统计及行业调研数据预测 ，标准实施后三年内，我国水泥基渗透结晶型防水材料市场规模将从2024年的49.8亿元增长至2027年的68.5亿元，年复合增长率达11.2%，进一步推动防水行业产业结构优化，带动相关产业就业与经济增长，助力建筑行业向高质量、低碳化、集约化方向发展，实现经济效益与产业效益的双重提升。

- 7.预期社会效益：本规范的实施将促进水泥基渗透结晶型防水材料的可持续发展，提高整体社会效益和经济效益。以地铁隧道项目为例，采用符合本规范的应用技术后，渗漏率从旧标准时期的20%～30%15%降至5%以下，显著降低了后期维修成本。同时，规范推动了行业绿色转型，减少了施工过程中的环境污染。在极端气候频发的当下，该标准为我国北方寒区、南方高温高湿地区的建筑提供了可靠的防水解决方案，保障了基础设施的长期安全运行，间接促进了区域经济发展。

- （二）本标准指标的技术先进性以及本标准的发布对行业及社会发展的促进作用，即与“宜业尚品造福人类”的相关性

- 1.技术先进性：

- 1）创新引领：本规范中的技术要求和指标体现了行业内的最新技术和研究成果，具有创新性。

- 2）提升技术水平：本规范的实施将推动相关企业提升技术水平，加强技术创新和研发能力。

- 2.行业发展：

- 1）促进标准化：本规范的实施将推动水泥基渗透结晶型防水材料应用技术的标准化、规范化发展。

- 2）提升国际竞争力：随着本规范的普及和应用，将提升我国在这一领域的国际竞争力，促进国际合作与交流。

- 《水泥基渗透结晶型防水材料应用技术规范》的颁布实施与“宜业尚品造福人类”的理念紧密相关。规范的实施将促进相关产业的健康发展，提供更多的就业机会，同时提升防水工程的质量和安全性，为公众创造更加安全、便捷、舒适的环境。此外，本规范中的环保和可持续发展要求也有助于保护生态环境，实现人与自然的和谐共生。

- 六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况:

- 目前未检索到与本规范直接相关的国际标准或国外先进标准。国外发达国家虽有同类产品和大量应用案例，但国外的产品说明书与技术资料只涉及了水泥基渗透结晶型防水材料的相关产品要求，并没有针对其应用相关的技术规范，无法对应用过程中的设计、材料选择、施工、质量验收等环节进行指导，并且国外相关技术文件与国内相关建筑防水标准规定存在差异，不符合我国建筑防水应用国情，难以采用。本规范仅借鉴参考针对该产品要求的相关国际技术指标。

- 七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

- 本规范依据现行《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445，并与上述标准配套细化应用技术规范，满足《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030—2022对防水工程设计、施工、验收提出的新要求。通过制订本规范，从而来规范水泥基渗透结晶型防水材料设计、材料、施工和质量验收，真正达到完美防水工程效果，满足建筑防水工程质量的需要。

- 本规范与国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030—2022、《住宅项目规范》GB 55038—2025、《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008，行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298—2013等有关标准相协调一致。并参考《地下工程水泥基渗透结晶型防水材料应用技术标准》DBJ51/T 181—2021、《聚合物水泥、渗透结晶型防水材料应用技术规程》T/CECS 195：2006、《水泥基渗透结晶型防水材料应用技术标准》T/ASC 21—2021、《刚性防水工程技术规程》T/CECS 1004—2022。本规范制定和实施后，与上述标准互为补充，将进一步完善防水工程领域的标准化体系，不仅推进水泥基渗透结晶型防水材料研发、生产、设计、施工，为相关生产单位、设计单位、施工单位及管理单位提供相关的依据，而且对行业的健康发展必将产生积极的作用，鼓励水泥基渗透结晶型防水材料技术的开发和应用，满足市场和工程需要。

- 本规范与现行相关法律、法规、规章及强制性标准保持协调，无矛盾和冲突。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

- 在规范的编制过程中，广泛征求了行业相关单位和业内专家的意见和建议，主要针对规范规定的各项技术要求和指标做了深入研讨，各家单位和行业专家结合自身的工作经验和实验验证提出了作为数据支撑的有力依据，最终对规范要求达成一致。编制过程中对规范的主要内容并未产生重大意见分歧。

- 九、标准性质的建议说明

建议作为建材行业推荐标准实施。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

- 建议在本规范正式发布后，对相关设计、施工、监理企业进行宣贯。具体实施措施建议如下：

- （1）加大标准宣传力度，提高认知度，建立信息公共平台，将有参考价值的案例、好的做法和经验等在行业内部公开发布，引起有关部门领导和相关企业单位的重视，使相关单位能够积极主动的购买标准和资料、参加培训、结合本单位实际情况学习研究标准并准备贯彻实施标准。

- （2）标准归口单位进行贯标指导，组织标准宣贯培训班，由标准制定人员主讲。设立专门的答疑或咨询部门或网站，为贯标企业排忧解难，组织有关人员积极参加行业协会组织的各项活动，培训班等。及时了解标准制、修订信息。

- （3）鼓励行业相关企业或项目部成立标准贯彻实施小组，组员由技术负责人、质量负责人、标准化技术人员、设计人员、质检人员、施工技术人员等技术相关工作人员组成，进行明确的分工合作，适时组织标准宣贯会，使有关人员拥有标准、了解标准、熟悉标准，执行标准。

- （4）标准化技术人员全面负责贯标实施工作，跟踪服务对贯标中出现的技术问题进行协调处理作好贯标记录，并进行长期监督检查工作。

- 废止现行有关标准的建议。

无。

- 十二、其他应予说明的事项

- 本规范的主编单位中建材苏州防水研究院有限公司为主要的宣贯主体，将联合建材工业综合标准化技术委员会、中国硅酸盐学会防水材料专业委员会，组织对上海凯顿百森建筑材料科技发展有限公司、南京晶磊兴建材有限公司、福州大匠环保建筑材料有限公司、抑渗特（上海）材料科技有限公司、佳固士新材料有限公司、浙江益生宜居新材料科技有限公司、云南欣城防水科技有限公司、北京可立特科技发展有限公司、日丰科技有限公司、惠勒新材料科技（江苏）有限公司等相关生产厂家、施工企业、设计单位、科研单位以及相关检测机构等进行标准宣贯工作。具体做法包括：编制标准宣贯手册及图示解读材料，明确核心技术要求与工程应用要点；举办全国性线上线下相结合的宣贯培训班，由标准编制核心成员现场授课并答疑；搭建行业交流平台，分享典型工程应用案例与标准化施工示范视频；联合地方建筑防水行业协会开展区域化宣贯活动，精准覆盖重点应用市场；建立长效咨询机制，通过线上答疑通道及时回应行业单位在标准执行中的技术难题。