ICS 91.120.30

CCS Q 17

中华人民共和国建材行业标准

XXXX - XX-XX发布                                                            XXXX - XX-XX实施

JC

JC/T XXXX—202X

热塑性聚烯烃复合金属板应用技术规范

Technical code for application of thermoplastic polyolefin

composite metal sheets

（征求意见稿）

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

目      次

前    言	Ⅲ

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

4  材料	4

4.1  一般规定	4

4.2  热塑性聚烯烃复合金属板	4

4.3  配套材料	4

5  设计	6

5.1  一般规定	6

5.2  设计要点	6

5.3  细部设计	8

6  安装	15

6.1  一般规定	15

6.2  安装准备	15

6.3  焊接屋面安装	15

6.4  咬合屋面安装	16

7  验收	18

7.1  一般规定	18

7.2  成品进场验收	19

7.3  安装验收	20

8  运行和维护	22

8.1  一般规定	22

8.2  维护和维修	22

本规范用词说明	24

引用标准名录	25

附：条文说明	26

Contents

Foreword	Ⅲ

1  General provisions	1

2  Terms 	2

3  Basicrequirement	3

4  Material	4

4.1  General erqiuermens	4

4.2  Thermoplastic polyolefincomposite metal sheets	4

4.3  Supporting materials	4

5  Design	6

5.1  General regulations	6

5.2  Design points	6

5.3  Detail design	8

6  Installation	15

6.1  General requirement	15

6.2  Installation preparation	15

6.3  Installation of Welded Roof	15

6.4  Installation of Interlocking Roof	16

7  Acceptance	18

7.1  General requirement	18

7.2  Finished product entry acceptance	19

7.3  Installation acceptance	20

8  Operation and Maintenance	22

8.1  General requirement	22

8.2  Maintenance and repair	22

Explanation of wording in this code	24

List of quoted standard	25

Addition：Explanation of provision	26

前  言

本规范根据中华人民共和国工业和信息化《关于印发2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2024〕191号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规范。

本规范共分8章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、安装、验收、运行和维护等。

本规范的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规范的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规范由建材工业综合标准化技术委员会归口管理，由中建材苏州防水研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中建材苏州防水研究院有限公司（地址：江苏省苏州市广济路284号，邮编：215008）。

主编单位：中建材苏州防水研究院有限公司。

参编单位：……。

主要起草人：……。

主要审查人：……。

1  总    则

1.0.1  为保证热塑性聚烯烃复合金属板在工程项目中的合理应用，做到功能完善、确保质量、技术先进、安全可靠、耐久美观、节能环保，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于建设工程用热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统的设计、施工、验收和维护，其他高分子材料复合金属板屋面系统的设计、施工、验收和维护可参照本规范执行。

1.0.3  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统的设计、施工、验收和维护，除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术    语

2.0.1  热塑性聚烯烃复合金属板  thermoplastic polyolefin composite metal sheet

以热塑性聚烯烃防水卷材为防水、耐候功能层，镀锌钢板、镀铝锌钢板或镀铝锌镁钢板等金属板材为支撑承重层，两者经特殊工艺复合于一体，纵向可有卷材搭接边，背面可增加防腐层，用于屋面工程的板材，简称复合板。

2.0.2  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统  thermoplastic polyolefin composite metal sheet roofing system

热塑性聚烯烃复合金属板通过固定支架、紧固件与支承结构连接的屋面系统。

2.0.3  热塑性聚烯烃复合金属板焊接屋面  thermoplastic polyolefin composite metal sheet welded roof

将热塑性聚烯烃复合金属板通过紧固件与支承结构进行固定式连接，并在施工现场通过对热塑性聚烯烃复合金属板卷材搭接边之间进行热风焊接形成的全焊接屋面，简称焊接屋面。

2.0.4  热塑性聚烯烃复合金属板咬合屋面  thermoplastic polyolefin composite metal sheet interlocking roof

将热塑性聚烯烃复合金属板通过成型板纵向边相互搭接，并采用专用咬合机具沿长度方向卷边咬合，并通过支座固定于下部支承结构，形成的屋面，简称咬合屋面。

2.0.5  热塑性聚烯烃复合金属泛水板  thermoplastic polyolefin composite metal flashing

热塑性聚烯烃复合金属板经折弯成型的用于建筑屋面系统泛水和收边的构件。

3  基本规定

3.0.1  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统应根据建筑物的工程防水等级确定防水做法，工程防水等级划分应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的有关规定，防水做法应符合表3.0.1的有关规定。

表3.0.1  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统防水做法

| 防水等级 | 设计工作年限 | 热塑性聚烯烃复合金属板厚度（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金属基板厚度 | 外露热塑性聚烯烃 防水卷材厚度 |
| 一级 | ≥30年 | ≥0.6 | ≥1.8 |
| 二级 | ≥20年 | ≥0.6 | ≥1.5 |
| 三级 | ≥20年 | ≥0.6 | ≥1.2 |

3.0.2  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统设计应根据建筑物功能特点和环境条件，合理选择板型和构造层次。热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统设计应进行详图设计。

3.0.3  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统的结构安全性应通过计算确定，特殊情况下应通过试验进行验证。

3.0.4  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统应按现行国家标准《建筑金属板围护系统检测鉴定及加固技术标准》GB/T 51422的有关规定进行水密性能试验，当有气密性能要求时还应进行气密性能试验。

4  材    料

4.1  一般规定

4.1.1  热塑性聚烯烃复合金属板按面层在纵向是否有卷材搭接边分为有卷材搭接边和无卷材搭接边，对应安装形成的屋面分别为热塑性聚烯烃复合金属板焊接屋面和热塑性聚烯烃复合金属板咬合屋面。

4.1.2  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统所用材料应与热塑性聚烯烃复合金属板相容。

4.1.3  主要材料的耐久性应满足热塑性聚烯烃复合金属板屋面工程设计使用年限要求。

4.2  热塑性聚烯烃复合金属板

4.2.1	热塑性聚烯烃复合金属板应符合现行行业标准《热塑性聚烯烃复合金属板》JC/T   XXX的规定。

4.2.2  热塑性聚烯烃复合金属板压制尺寸允许偏差应符合表 4.2.2的规定。

表4.2.2  热塑性聚烯烃复合金属板压制尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 焊接型板 | 咬合型板 |
| 波高（mm） | ±1.5 |  |
| 覆盖宽带（mm） | +10.0 -2.0 | +3.0 -2.0 |
| 板长（mm） | +9.0 0 |  |
| 波距（mm） | ±2.0 |  |
| 横向剪切偏差（沿截面全宽）（mm） | 1/100或6.0 |  |
| 侧向弯曲（每10m长度内）（mm） | 20.0 |  |

4.2.3  热塑性聚烯烃复合金属泛水板尺寸允许偏差应符合表 4.2.3的规定。

表4.2.3  热塑性聚烯烃复合金属板尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 板长（mm） | ±6.0 |
| 折弯面宽度（mm） | ±2.0 |
| 折弯面夹角（°） | ≤2.0 |

4.3  配套材料

4.3.1  泛水板、檐沟等构件宜采用高分子卷材金属复合板制作。

4.3.2  绝热材料应符合下列规定：

1  玻璃棉应选用无甲醛玻璃棉制品，性能应符合现行国家标准《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795的有关规定，表观密度不应小于12kg/m3。当选用玻璃棉毡时，贴面材料性能应符合现行行业标准《矿物棉绝热制品用复合贴面材料》JC/T 2028的有关规定。

2  岩棉制品应符合现行国家标准《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686的有关规定。

3  泡沫玻璃应符合行业标准《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647—2014中I型的有关规定。

4.3.3  隔汽层材料可采用聚乙烯膜、聚丙烯膜、复合聚丙烯膜、防水卷材等，隔汽材料的水蒸气透过量不应大于25g/(m2·24h)。

4.3.4  密封材料应符合下列规定：

1  丁基密封胶带应符合现行行业标准《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T 942 的有关规定；

2  硅酮建筑密封胶应符合现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683 的有关规定；

3  聚氨酯建筑密封胶应符合现行行业标准《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482的有关规定；

4  质量损失率应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的有关规定。

4.3.5  承托网选用要求应符合表4.3.5的规定。

表4.3.5 承托网选用要求

| 建筑类型 | 重要级别 | 热工分区 | 承托网类型 | 材质 | 最小目距（mm×mm） | 最小丝径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业建筑 | 重要建筑 | 所有地区 | 不宜使用 |  |  |  |
|  |  | 严寒地区 | 不宜使用 |  |  |  |
|  |  | 寒冷地区 | 电焊钢丝网 | 不锈钢 | 100×100 | 1.5 |
|  |  | 夏热冬冷 | 电焊钢丝网 | 不锈钢 | 100×100 | 1.5 |
|  |  | 夏热冬暖 | 电焊钢丝网 | 镀锌或涂塑碳钢 | 150×150 | 1.5 |
|  |  | 温和地区 | 可现场敷设 | 镀锌或涂塑碳钢 | 300×300 | 1.5 |
| 民用建筑 | 重要建筑 | 所有地区 | 不应使用 |  |  |  |
|  | 一般建筑 | 严寒地区 | 不宜使用 |  |  |  |
|  |  | 寒冷地区 | 电焊钢丝网 | 不锈钢 | 100×100 | 1.5 |
|  |  | 夏热冬冷 | 电焊钢丝网 | 不锈钢 | 100×100 | 1.5 |
|  |  | 夏热冬暖 | 电焊钢丝网 | 镀锌或涂塑碳钢 | 150×150 | 2 |
|  |  | 温和地区 | 电焊钢丝网 | 镀锌或涂塑碳钢 | 300×300 | 2 |

4.3.6  采用钢材的支承结构构件，其钢材牌号和质量等级应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的有关规定。其中檩衬厚度不宜小于2.5mm，钢材牌号宜采用Q235和Q345。

4.3.7  紧固件应符合下列规定：

1  碳钢紧固件性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能  自攻螺钉》GB/T 3098.5、《紧固件机械性能  自钻自攻螺钉》GB/T 3098.11、《紧固件机械性能  抽芯铆钉》GB/T 3098.19的有关规定；

2  不锈钢紧固件性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能  不锈钢自攻螺钉》GB/T 3098.21的有关规定。

4.3.8   碳钢材质紧固件应按现行国家标准《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T 10125的有关规定进行中性盐雾试验，中性盐雾试验时间不应小于1200h，材料表面不应出现红锈。

5  设    计

5.1  一般规定

5.1.1  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统应根据当地气象条件、使用功能、建筑造型和节能环保、施工技术等要求等进行系统设计，合理选择系统组成材料及连接构造，并应出具完整的设计文件。

5.1.2  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统设计应包括下列内容：

1  构造层次设计；

2  抗风揭设计；

3  防水及排水设计；

4  保温隔热设计；

5  防火、防雷设计；

6  节点构造设计。

5.1.3  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统应防止外部水渗漏，并应防止系统构造层内冷凝水集结和渗漏。

5.1.4  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统的伸缩缝设置宜与结构伸缩缝一致，并应满足变形、抗震、防水、防火、保温等使用要求。

5.1.5  当热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统开洞时，应采取可靠的构造措施，保证不产生渗漏。

5.1.6  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统应根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和相关设计要求进行防雷设计。

5.1.7  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统应根据《建筑结构荷载规范》GB 50009进行抗风揭设计。

5.2  设计要点

5.2.1 焊接屋面连接按固定位置可分为波峰固定连接和波谷固定连接（图5.2.1）。

| （a）波峰固定连接 | （b）波谷固定连接 |
| --- | --- |
| 图5.2.1 焊接屋面连接 |  |
| 1—屋面板；2—抗风垫片及自攻螺丝；3—卷材覆盖条或预制件；4—热风焊接 | 1—屋面板；2—抗风垫片及自攻螺丝；3—卷材覆盖条或预制件；4—热风焊接 |

5.2.2 咬合屋面通过咬边机咬合锁边进行连接（图5.2.2）。

图5.2.2 咬合屋面连接 1—支座；2—自攻螺钉；3—屋面板

5.2.3  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统设计应符合下列规定：

1  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统应设置其他构造层，满足系统水密性和气密性要求；

2  当热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统有保温隔热要求时，应采用防热桥构造；

3  咬合型板应设置固定式连接点，除应按照设计要求设置的固定式连接点外，屋面板在其他部位不得与固定支架或支承结构直接连接固定；

4  在风荷载大的地区，屋脊、檐口、山墙转角处应加密固定点或增加其他固定措施；对开敞建筑，屋面有较大负风压时，应采取加强连接的构造措施；

5  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统宜设置防止坠落的安全设施。

5.2.4  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统坡度应符合下列规定：

1  塑性聚烯烃复合防水压型金属板屋面系统的坡度，应根据屋面结构形式、屋面板板型、连接构造、排水方式以及所处气候条件等通过计算确定；

2  热塑性聚烯烃复合金属板焊接屋面系统坡度不应小于2%，热塑性聚烯烃复合金属板咬合屋面系统坡度不应小于5%。

5.2.5  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统板型选择应符合下列规定：

1  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统板型及构造应符合本规范表3.0.1的规定；

2  应根据当地的积雪厚度、暴雨强度、风荷载及屋面形状等选择板型。

5.2.6  当热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统采用有组织排水时，不得将高跨屋面的雨水直接排放到跨屋面上。

5.2.7  采用滑动式连接的热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统，热塑性聚烯烃复合金属板单板长度不宜超过75m；采用固定式连接的热塑性聚烯烃复合金属板单板长度不宜超过30m。

5.2.8  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统采光通风天窗及出屋面构件宜设置在屋面最高部位，且宜高出屋面板250mm。

5.2.9  当热塑性聚烯烃复合金属板的长度方向连接采用搭接连接时，搭接端应设置在支撑构件上，并应与支撑构件有可靠连接。当采用自攻螺钉或铆钉固定搭接时，搭接部位应设置防水卷材覆盖条。热塑性聚烯烃复合金属板长度方向的搭接长度应符合下列规定：

1  当屋面坡度小于或等于1/10时，热塑性聚烯烃复合金属板搭接长度不宜小于150mm；

2  当屋面坡度大于1/10时，热塑性聚烯烃复合金属板搭接长度不宜小于100mm。

5.2.10  泛水板应采用与热塑性聚烯烃复合金属板相同材质制作，宜采用辊压成型的产品。

5.2.11  选择固定支架及紧固件时应符合下列规定：

1  咬合型板应每波设置固定支架，并应与结构构件连接；焊接型板应根据屋面风荷载设置紧固件数量；

2  热塑性聚烯烃复合金属板用紧固件应采用带有防水密封胶垫的自攻螺钉，紧固件上方采用热塑性聚烯烃防水卷材覆盖片密封。

5.3  细部设计

5.3.1  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统应进行细部设计。细部设计应包括下列内容：

1  屋面系统节点：屋脊、采光带、檐口、山墙、女儿墙、高低跨、天沟、檐沟；

2  出屋面节点：天窗、排烟窗、屋面检修走道、出屋面设备管道洞口、防雷设施、防坠落设施、挡雪设施、其他附加设施；

3  屋面变形缝；

4  屋面排水系统：天沟、檐沟、雨落管、溢流管。

5.3.2  焊接屋面的热塑性聚烯烃复合金属板与天沟侧板平齐，天沟采用热塑性聚烯烃防水卷材全覆盖，并与屋面热塑性聚烯烃复合金属板焊接成整体（图5.3.2）。

图5.3.2  檐沟构造（焊接型板）

1—屋面板；2—卷材覆盖条或预制件；3—密封胶；4—收口压条及自攻螺钉；5—热塑性聚烯烃防水卷材；6—U型压条及自攻螺钉

5.3.3  咬合屋面的热塑性聚烯烃复合金属板出挑长度及伸长固定支架的悬挑长度应符合下列要求：

1  热塑性聚烯烃复合金属板应伸入天沟内或伸出檐口外，出挑长度应通过计算确定且不小于120mm（图5.3.3）；

图5.3.3  檐沟构造（咬合型板）

L1—悬挑长度；L2—出挑长度；1—屋面板；2—固定支架；3—女儿墙

2  热塑性聚烯烃复合金属板伸出固定支架的悬挑长度应通过计算确定。

5.3.4  焊接屋面系统檐口构造，应采用热塑性聚烯烃防水卷材覆盖条收口，上端与屋面板焊接成整体，下端用收口压条及自攻螺钉固定于外墙，并用密封胶密封（图5.3.4）。

图5.3.4  檐口构造（焊接屋面）

1—屋面板；2—卷材覆盖条或预制件；3—收口压条及自攻螺钉；4—密封胶

5.3.5  咬合屋面系统檐口构造应有相应封堵构件或封堵措施（图5.3.5）。

图5.3.5  檐口构造（咬合屋面）

1—檐口封堵构件；2—墙面封堵构件

5.3.6  焊接屋面系统屋脊节点上应安装热塑性聚烯烃金属复合板屋脊盖板，并采用热塑性聚烯烃防水卷材覆盖条与屋面板焊接成整体（图5.3.6）。

图5.3.6  屋脊节点构造（焊接板型）

1—屋脊盖板；2—卷材覆盖条或预制件

5.3.7  咬合屋面系统屋脊节点构造应有相应封堵构件或封堵措施（图5.3.7）。

图5.3.7  屋脊节点构造（咬合屋面）

L1—悬挑长度；1—屋脊泛水板；2—屋脊挡水板；

3—屋脊堵头板；4—屋面板；5—支承构件

5.3.8 焊接屋面系统上热塑性聚烯烃防水卷材泛水有效高度应不小于250mm，上端用收口压条及自攻螺钉固定，并用密封胶密封；下端用U型压条固定并覆盖上热塑性聚烯烃防水卷材覆盖条（图5.3.8）。

图5.3.8  屋面与墙体立边泛水构造（焊接屋面）

1—屋面板；2—卷材覆盖条或预制件；3—U型压条及自攻螺钉；

4—防水卷材；5—收口压条及自攻螺钉；6—密封胶

5.3.9  咬合屋面系统泛水板立边有效高度应不小于250mm，并应有可靠连接（图5.3.9）。

图5.3.9  屋面与墙体立边泛水构造（咬合屋面）

1—立边泛水板；2—支承结构；3—墙面板；4—屋面板

5.3.10  焊接屋面系统山墙构造，应采用热塑性聚烯烃防水卷材覆盖条收口，上端与屋面板焊接成整体，下端用收口压条及自攻螺钉固定于外墙，并用密封胶密封（图5.3.10）。

图5.3.10  山墙连接构造（焊接屋面）

1—屋面板；2—卷材覆盖条或预制件；3—收口压条自攻螺钉；4—密封胶

5.3.11  咬合屋面系统泛水板设计应符合下列规定：

1  泛水板宜采用与屋面板相同材质材料制作；

2  泛水板与屋面板及其他设施的连接应固定牢固、密封防水，并应采取措施适应屋面板的伸缩变形；

3  当设置泛水板时，下部应有硬质支撑；

4  采用咬合型板时，沿板型长度方向与墙面间的泛水板应为滑动式连接，并宜符合构造要求（图5.3.11）。

图5.3.11  滑动连接构造（咬合屋面）

1—滑动支座；2—山墙封边板；3—滑动连接；4—固定连接；5—山墙封边板支撑

5.3.12  在焊接屋面系统与突出屋面设施相交处，热塑性聚烯烃防水卷材泛水有效高度应不小于250mm，上端用收口压条及自攻螺钉固定，并用密封胶密封；下端用U型压条固定并覆盖上热塑性聚烯烃防水卷材覆盖条（图5.3.12）。

图5.3.12  出屋面设施节点构造（焊接屋面）

1—屋面板；2—卷材覆盖条或预制件；3—U型压条及自攻螺钉；

4—防水卷材；5—收口压条及自攻螺钉；6—密封胶

5.3.13  咬合屋面系统与突出屋面设施相交处，应考虑屋面板断开、伸缩等构造处理。连接构造应设置泛水板，泛水板应有向上折弯部分，泛水板立边高度不得小于250mm（图5.3.13）。

图5.3.13  出屋面设施节点构造（咬合屋面）

1—泛水板；2—附加檩条；3—檩条

5.3.14  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统，设计时应设置检修口、上人通道、检修通道及防坠落设施。对上人屋面，应在屋面上设置专用通道。

5.3.15  严寒和寒冷地区的屋面檐口部位应采取防冰雪融坠的安全措施。

5.3.16  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统天沟区域宜采用集成式预制落水口，应设置紧急溢流口（图5.3.16）。

图5.3.16  天沟排水节点构造

1—集成式预制落水口（直立式）；2—紧急溢流口

5.3.17  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统在屋檐、女儿墙和山墙等收口部位，宜采用与屋面板相同材质材料制作折弯收边条，并通过采用与屋面同材质的热塑性聚烯烃卷材焊接成整体（图5.3.17）.

图5.3.17  收口部位节点构造

1—热塑性聚烯烃复合金属收边板；2—热塑性聚烯烃卷材

5.3.18  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统如有避雷设计排布，宜采用集成式预制避雷支架，支撑高度宜不低于150mm，支架排布间距不宜大于1000mm（图5.3.18）。

图5.3.18  避雷支撑节点构造

1—集成式预制避雷支架；2—避雷引线

5.3.19  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统有穿透屋面线缆要求时，宜采用集成式预制穿线管（图5.3.19）。

图5.3.19  屋面穿线节点构造

1—集成式预制穿线管；2—预制钉帽；3—自攻螺钉

6  安    装

6.1  一般规定

6.1.1  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统应完成详图设计，并应完成确认。

6.1.2  热塑性聚烯烃复合金属板进场后进行检查应符合下列规定：

1  应检查产品的质量证明书、中文标识及检验报告；热塑性聚烯烃复合金属板所采用的原材料和辅材配件的品种、规格、性能应符合现行国家产品标准的相关规定和设计要求；

2  热塑性聚烯烃复合金属板的规格尺寸、允许偏差、检验方法应符合设计要求和本规范质量标准章节的有关规定。

6.1.3  安装单位应根据热塑性聚烯烃复合金属板系统构造，确定各个构造层的安装工序。安装过程中，应按相应技术标准对各工序进行质量控制，相关工序之间应进行交接检验，并有完整的记录，施工人员应做好施工安全措施，并应符合施工方案要求。

6.1.4  热塑性聚烯烃复合金属板的每道工序安装完成后，应对已完成部分采取保护措施。

6.1.5  屋面底板未经计算校核，不得作为安装及维护时的行走通道。

6.1.6  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统施工应符合下列规定：

1  施工人员应戴安全帽，穿防护鞋；高空作业应系安全带，穿防滑鞋；

2  屋面周边和预留孔洞部位应设置安全护栏和安全网，或其他防止坠落的防护措施；

3  雨天、雪天和五级风以上时严禁施工。

6.2  安装准备

6.2.1  应按照设计图纸进行图纸会审、施工方案编制、人员组织、材料与机具准备、安装现场进行准备工作。

6.2.2  应按照工程特点确定工程的重点和难点以及解决措施。

6.2.3  应按照安装方案对施工人员进行技术培训和交底。

6.3  焊接屋面安装

6.3.1  热塑性聚烯烃复合金属板焊接屋面安装应按下列施工工艺流程施工：

屋面放样及吊板→铺设压型钢底板或钢丝网（设计要求时）→贴面及玻璃棉铺设→热塑性聚烯烃复合金属板安装、固定→热塑性聚烯烃复合金属板长边搭接热风焊接→固定螺钉修补→接缝焊接及检验→自检验收。

6.3.2  按照已放样好的位置及尺寸，将第一块屋面板，按照与天沟正交的方向，排放在屋面檩条上，屋面屋脊周边檩条安装完毕开始吊装热塑性聚烯烃复合金属板。

6.3.3  当屋面需张拉钢丝网时，安装前需先于屋面檩条弹出水平与垂直面确认檩条有无偏差，无误后先拉设钢丝网；现场张拉铺设时以45°角（钢丝与檩条夹角）张拉成菱形网格，钢丝间距不大于250mm。钢丝网用螺钉固定在靠近天沟位置的檩条上。

6.3.4  贴面铺设方向应垂直于屋面檩条的布置方向，贴面的铺设必须平整，避免褶皱。贴面在檩条上搭接50mm，铝箔贴面朝向室内一侧，垂直于檩条，在一面屋檐处多留约20cm的卷毡，用专用的夹具或双面胶带将其固定在最外侧檩条上。

6.3.5  玻璃棉铺设方向应垂直于屋面檩条的布置方向，玻璃棉的铺设必须平整，避免褶皱。玻璃棉应为对接，避免搭接。放卷时保证对齐和张紧，将玻璃棉卷毡铺设至另一面屋檐处，同样多预留20cm的卷毡，用专用的工具或双面胶带将其固定在最外侧檩条上。

6.3.6  热塑性聚烯烃复合金属板铺设及固定应符合下列规定：

1  应从屋面安装基准线开始铺设，并应分区安装。

2  热塑性聚烯烃复合金属板宜逆主导风向铺设。

3  当铺设热塑性聚烯烃复合金属板时，宜在热塑性聚烯烃复合金属板上设置临时人行走道板及物料通道。

4  热塑性聚烯烃复合金属板固定前应进行放线，经检查验收合格后，方可安装固定。

5  移动热塑性聚烯烃复合金属板压铺在玻璃丝棉上，采用专用固定件将热塑性聚烯烃复合金属板固定在檩条上，固定件采用碳钢防腐自攻钉5.5mm×32mm及以上规格（玻璃棉厚度不大于100mm），自带三元乙丙橡胶垫圈。

6  固定热塑性聚烯烃复合金属板的自攻螺钉施工完成后，应严格检查热塑性聚烯烃复合金属板固定螺钉安装要求及允许偏差。

6.3.7  自攻螺钉安装要求及允许偏差应符合表6.3.7的规定。

表6.3.7  自攻螺钉安装要求及允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自攻螺钉固定 | 自攻螺钉安装应牢靠 |
| 2 | 沿板长方向，相邻自攻螺钉横向偏差 | ±5.0mm |
| 3 | 沿板宽方向， 相邻自攻螺钉横向间距偏差 | ±5.0mm |
| 4 | 相邻自攻螺钉间距 | ±8.00mm |

6.3.8  热塑性聚烯烃复合金属板长边预留卷材搭接边，采用自动焊机热风焊接，细部节点处理采用手持焊枪焊接施工。

6.3.9  固定螺钉钉头部位应使用热塑性聚烯烃防水卷材热风焊接覆盖。

6.3.10  热塑性聚烯烃复合金属板焊接完成后应及时对发现并标记的焊接瑕疵或漏点进行修补。

6.3.11  热塑性聚烯烃复合金属板安装允许偏差应符合表6.3.11的规定。

表6.3.11  热塑性聚烯烃复合金属板安装允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 檐口、屋脊、山墙、洞口、勒脚等收边的直线度檐口与屋脊的平行度 | 12.0 |
| 金属板板肋的直线度、板肋对屋脊的垂直度 | L/800，且不应大于25.0 |
| 檐口相邻两块金属板端部错位 | 6.0 |
| 金属板卷板板件最大波浪高 | 4.0 |

注：L为屋面半坡或单坡长度。

6.3.12  当热塑性聚烯烃复合金属板安装时，应根据设计要求进行防雷节点安装，并应按现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601进行验收。

6.4  咬合屋面安装

6.4.1  热塑性聚烯烃复合金属板咬合屋面安装应按下列施工工艺流程施工：

屋面放样及吊板→铺设压型钢底板或钢丝网（设计要求时）→贴面及玻璃棉铺设→安装固定支座→热塑性聚烯烃复合金属板安装→自检验收。

6.4.2  张拉钢丝网应符合本规范6.3.3的规定。

6.4.3  贴面铺设应符合本规范6.3.4的规定。

6.4.4  玻璃棉铺设应符合本规范6.3.5的规定。

6.4.5  固定支座安装允许偏差应符合表6.4.5的规定。

表6.4.5  固定支座安装要求及允许偏差

| 序号 | 项目 | 要求及允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定支座固定 | 固定支座紧固、无松动，密贴檩条或支承结构构件 |
| 2 | 沿板长方向，相邻固定支座横向偏差（mm） | ±2.0 |
| 3 | 沿板宽方向，相邻固定支座纵向偏差（mm） | ±5.0 |
| 4 | 沿板宽方向，相邻固定支座横向间距偏差（mm） | +3.0 -2.0 |
| 5 | 相邻固定支座高度偏差（mm） | ±4.0 |
| 6 | 固定支座纵倾角（mm） | ±1.0° |
| 7 | 固定支座横倾角（mm） | ±1.0° |

6.4.5  热塑性聚烯烃复合金属板铺设应符合下列规定：

1  铺设前应进行放线，经检查验收合格后，方可进行铺设。

2  将热塑性聚烯烃复合金属板抬到安装位置，就位时先对准板端控制线，然后将搭接边压入前一块板的搭接边，最后检查搭接边是否紧密接合。

3  热塑性聚烯烃复合金属板位置调整好后，先用手动咬合钳对板进行初步咬合，再用专用电动咬边机进行咬合，要求咬过的边连续、平整，不能出现扭曲和裂口。在咬边机咬合爬行的过程中，其前方1mm范围内必须用力卡紧使搭接边接合紧密，当天就位的板应当天完成咬合。

6.4.6  热塑性聚烯烃复合金属板安装的允许偏差应符合表6.4.6的规定。

表6.4.6  热塑性聚烯烃复合金属板安装的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 檐口、屋脊、山墙、洞口、勒脚等收边的直线度檐口与屋脊的平行度 | 12.0 |
| 金属板板肋的直线度、板肋对屋脊的垂直度 | L/800，且不应大于25.0 |
| 檐口相邻两块金属板端部错位 | 6.0 |
| 金属板卷板板件最大波浪高 | 4.0 |

注：L为屋面半坡或单坡长度。

6.4.7  防雷节点安装应符合本规范6.3.12的规定。

7  验    收

7.1  一般规定

7.1.1  质量验收时，提供的文件和记录应包括下列内容：

1  详图设计文件、设计变更文件及其他设计文件；

2  设计单位对热塑性聚烯烃复合金属板工程详图设计的审查意见或确认文件；

3  原材料产品质量证明、性能检测报告、进场复试报告、进场验收记录、构配件出厂合格证；

4  进口材料、构配件应提供报关单、商检证明、中文标识和中文说明书；

5  热塑性聚烯烃复合金属板性能检测报告；

6  构件加工制作记录；

7  现场安装施工记录；

8  屋面雨后或淋水试验记录，变形缝、排烟窗、天窗等节点部位的雨后或淋水试验记录；

9  隐蔽工程验收记录；

10  检验批验收记录；

11  其他必要的文件和记录。

7.1.2  当热塑性聚烯烃复合金属板分项工程隐蔽工程项目进行验收时，宜检查下列内容：

1  泛水板或卷材收口的安装节点；

2  检修口及排烟窗的安装节点；

3  防雷节点的安装；

4  变形缝。

7.1.3  热塑性聚烯烃复合金属板工程施工质量控制应符合下列规定：

1  采用的原材料及成品应进行进场验收；凡涉及安全、功能的原材料及成品应按本规范及现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205、《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T 316进行复验，并应经监理工程师（或建设单位项目技术负责人）见证取样、送样；

2  焊接屋面工程各工序应按现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T 316进行质量控制，每道工序完成后应进行检查；

3  咬合屋面工程各工序应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205进行质量控制，每道工序完成后应进行检查；

4  各专业工种之间应进行交接检验，并应经监理工程师（或建设单位项目技术负责人）检查验收。

7.1.4  分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定：

1  主控项目应符合本规范合格质量标准的要求；

2  一般项目其检验结果应有80％及以上的检查点（值）符合本规范合格质量标准的要求，且偏差最大值不得超过允许偏差值的1.2倍；

3  质量检查记录和质量证明文件资料应完整。

7.1.5  分项工程合格质量标准应符合下列规定：

1  分项工程所含的各检验批均应符合本规范合格质量标准；

2  分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。

7.1.6  当热塑性聚烯烃复合金属板工程施工质量不符合本规范要求时，应按下列规定进行处理：

1  经返工重做或更换构（配）件的检验批，应重新进行验收；

2  检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

7.1.7  通过返修或加固处理仍不能满足使用要求的热塑性聚烯烃复合金属板工程，不得验收。

7.1.8  检验批、分项工程的质量验收记录应规范填写。

7.1.9  检验批及分项工程质量验收应由监理工程师（或建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（或技术）负责人进行。

7.1.10  热塑性聚烯烃复合金属板分项工程检验批的划分应符合下列规定：

1  相同设计、材料、工艺和施工条件的热塑性聚烯烃复合金属板工程应以不大于1000m2的面积为一个检验批，不足1000m2的也应划分为一个检验批；

2  同一单位工程中不连续的热塑性聚烯烃复合金属板工程应单独划分检验批；

3  对于异型或有特殊要求的热塑性聚烯烃复合金属板工程，检验批的划分应按热塑性聚烯烃复合金属板的结构、工艺特点及压型金属板工程规模确定。

7.1.11  材料进场验收的检验批宜与分项工程检验批一致。也可根据工程规模及进料实际情况划分检验批，但不得低于本规范规定。

7.2  成品进场验收

I 主控项目

7.2.1  热塑性聚烯烃复合金属板及制造热塑性聚烯烃复合金属板所采用原材料的品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文标识及检验报告等。

7.2.2  泛水板及制造泛水板所采用原材料的品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文标识及检验报告等。

7.2.3  热塑性聚烯烃复合金属板表面不应有可见的裂纹、起皮、剥落和擦痕等缺陷。

检查数量和检验方法：按照4.1条的规定进行。

7.2.4  热塑性聚烯烃复合金属板用固定支架的材质、规格尺寸、表面质量等应符合国家现行产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文标识及检验报告等。

7.2.5  热塑性聚烯烃复合金属板用紧固件，应包括普通螺栓、自攻螺钉、铆钉、射钉等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文标识及检验报告等。

7.2.6  热塑性聚烯烃复合金属板用密封胶及其他材料的品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文标识及检验报告等。

II 一般项目

7.2.7  热塑性聚烯烃复合金属板的规格尺寸及允许偏差、表面质量等应符合设计要求和4.1、4.2条的规定。泛水板的规格尺寸及允许偏差应符合设计要求和4.3条的规定。

检查数量：每种规格抽查5%，且不应少于10件。

检验方法：断面尺寸应用精度不低于0.02mm的量具进行测量，其他尺寸可用直尺、米尺、卷尺等能保证精度的量具进行测量。

7.2.8  热塑性聚烯烃复合金属板成品，表面应干净，不应有明显凹凸和皱褶。

检查数量：按计件数抽查5%，且不应少于10件。

检验方法：观察检查。

7.2.9  热塑性聚烯烃复合金属板用紧固件，表面应无损伤、锈蚀。

检查数量：按照检验批或每批进场数量抽取5％检查。

检验方法：观察检查。

7.2.10  热塑性聚烯烃复合金属板用密封胶及其他特殊材料，外观质量应符合产品标准要求，包装完好。

检查数量：按照每批进场数量抽取10％检查。

检验方法：观察检查。

7.3  安装验收

I 主控项目

7.3.1  成型后的热塑性聚烯烃复合金属板表面不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷。

检查数量和检验方法：按照本规范表7.3.2-1、7.3.2-2的规定进行。

7.3.2  固定支架数量、间距应符合设计要求，紧固件固定应牢固、可靠。

检查数量：按固定支架数抽查5%，且不应少于20处。

检验方法：观察检查。

7.3.3  固定支架安装偏差应符合设计要求和本规范的规定。

检查数量：按固定支架数抽查5%，且不应少于20处。

检验方法：观察检查及拉线、尺量。

7.3.4  热塑性聚烯烃复合金属板零配件安装固定应可靠、牢固，防水层焊接和密封材料敷设应完好，连接件数量、间距应符合设计要求和本规范的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和尺量检查。

7.3.5  热塑性聚烯烃复合金属板板肋与连接，应扣合、咬合牢固，无开裂、脱落现象。

检查数量：每50m应抽查一处，每处 lm~2m，且不应少于3处。

检验方法：观察和尺量检查。

7.3.6  连接热塑性聚烯烃复合金属板采用的自攻螺钉、铆钉、射钉其规格尺寸及间距、边距等应符合设计要求和本规范的规定。

检查数量：按连接节点数抽查10%，且不应少于3处。

检验方法：观察和尺量检查。

7.3.7  热塑性聚烯烃复合金属板应密封完整，防水可靠，不得出现渗漏。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查和雨后或淋水检验。

7.3.8  变形缝、屋脊、檐口、山墙、穿透构件、天窗周边、门窗洞口、转角等部位的连接应符合设计要求和本规范的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和尺量检查。

II 一般项目

7.3.9  热塑性聚烯烃复合金属板的尺寸允许偏差应符合本规范表7.3.2-1、7.3.2-2的规定。

检查数量：按计件数抽查5%，且不应少于10件。

检验方法：用拉线和钢尺、角尺检查。

7.3.10  热塑性聚烯烃复合金属板成型后，表面应干净，不应有明显凹凸和皱褶。

检查数量：按计件数抽查5%，且不应少于 10件。

检验方法：观察检查。

7.3.11  固定支架安装后应无破损、变形、表面无杂物。

检查数量：按固定支架数抽查5%，且不应少于20处。

检验方法：观察检查。

7.3.12  热塑性聚烯烃复合金属板安装应平整、顺直，板面不应有施工残留物和污物。檐口和墙面下端应呈直线，不应有未经处理的错钻孔洞。

检查数量：按面积抽查10%，且不应少于10m2。

检验方法：观察检查。

7.3.13  连接热塑性聚烯烃复合金属板采用的自攻螺钉、铆钉、射钉等与被连接板应紧固密贴，外观排列整齐。

检查数量：按连接节点数抽查10%，且不应少于3处。

检验方法：观察或用小锤敲击检查。

7.3.14  泛水板安装的直线度允许偏差应符合本规范的规定。

检查数量：每20m长度应抽查1处，且不应少于2处。

检验方法：用拉线、吊线和钢尺检查。

7.3.15  变形缝、屋脊、檐口、山墙、穿透构件、天窗周边、门窗洞口、转角等连接部位表面应清洁干净，不应有施工残留物和污物。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

8  运行和维护

8.1  一般规定

8.1.1  热塑性聚烯烃复合金属板系统施工完成后，施工单位应提交使用说明书。使用说明书宜包括以下内容：

1  热塑性聚烯烃复合金属板的设计依据及主要性能参数；

2  热塑性聚烯烃复合金属板使用注意事项；

3  压型环境条件变化对热塑性聚烯烃复合金属板工程的影响；

4  日常与定期的检查、保养要求；

5  热塑性聚烯烃复合金属板主要结构特点及易损零部件更换方法；

6  备品、备件清单及主要易损件的名称、规格。

8.1.2  热塑性聚烯烃复合金属板工程承包商在交付使用前宜为使用方进行使用说明书相关内容的培训，培训事项宜在施工合同中约定。

8.1.3  热塑性聚烯烃复合金属板工程交付使用后，宜根据使用说明书的相关要求定期进行维护、维修。

8.1.4  热塑性聚烯烃复合金属板的维护检查及维修应在天气状况良好时进行。紧急情况下的维修应在具有安全保障措施的情况下进行。

8.2  维护和维修

8.2.1  热塑性聚烯烃复合金属板交付使用后宜定期进行检查、维护，并做好相应记录。检查宜按表8.2.1的规定进行。

8.2.2  检查发现的问题应及时处置，并应对处置情况进行记录。

8.2.3  当清洗板表面时，应根据使用说明书要求采用适合的清洗剂和方式进行清洁。清洁后应用水清洗。

表8.2.3  热塑性聚烯烃复合金属板检查要求

| 项目 | 部位 | 检查内容 | 检查方法 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热塑性聚烯烃复合金属板 | 屋面 | 板面防水层鼓包、脱落、裂纹、破损后锈蚀 | 观察检查 | 每6个月一次或中雨及以上、大雪、8级以上风后 |
|  |  | 是否有金属件、积灰、杂物、异物的堆积 | 观察检查 | 每6个月一次 |
|  | 板搭接缝或板肋 | 搭接缝焊缝、密封胶密封状况、板肋形状均匀、咬边开裂 | 观察检查 | 每6个月一次 |
|  | 固定支架（座）及固定点部位 | 板破损、变形、开裂 | 观察检查 | 每6个月一次 |
| 螺钉连接与固定 | 屋面整体，重点边部（檐口、山墙、屋脊等部位），转角及突出部位，悬挑部位 | 固定螺钉是否牢固防水覆盖片焊缝情况 | 观察检查 | 每6个月一次 |
| 泛水板 | 屋面边部及其他节点部位 | 泛水板固定状况，焊缝、胶封是否完好； 泛水板变形，是否形成反坡 | 观察检查 | 每6个月一次 |

注：1  屋面节点部位包括：屋脊、檐口、山墙等端部，螺钉固定点，泛水连接部位，与天窗、排烟窗、通风管等交接及开洞等部位；

2  墙面节点部位包括：门窗、雨篷、阴阳角处、管道及开洞等收边部位；

3  本条结合实际工程经验制订，对高湿度和高腐蚀使用环境条件下的热塑性聚烯烃复合金属板工程应按相关规范、标准增加检查内容和检查频次。

8.2.4  维修用密封胶、紧固件、板材等应与原来使用的材料相同，当需替换时，应咨询设计单位或专业工程师后方可进行。

8.2.5  热塑性聚烯烃复合金属板在安装或使用过程中发生面层防水材料破损或穿透破坏时，可用同材质的高分子防水卷材通过热风焊接修复。

8.2.6  热塑性聚烯烃复合金属板在使用及检查、维护中当发现有严重锈蚀、防水层脱落、连接破坏等影响正常使用的情况时，应进行评估、鉴定及维修。

本规范用词说明

1　为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　本规范中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

本规范引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本导则；不注日期的，其最新版适用于本规范。

《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

《屋面工程质量验收规范》GB 50207

《建筑工程施工质量统一验收标准》GB 50300

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601

《建筑金属板围护系统检测鉴定及加固技术标准》GB/T 51422

《碳素结构钢》GB/T 700

《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

《紧固件机械性能 自攻螺钉》GB/T 3096.5

《紧固件机械性能 抽芯铆钉》GB/T 3096.19

《人造气氛腐蚀试验  盐雾试验》GB/T 10125

《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795

《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686

《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T 316

《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482

《热塑性聚烯烃金属复合板》JC/T XXX

《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647

《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T 942

《矿物棉绝热制品用复合贴面材料》JC/T 2028

中华人民共和国建材行业标准

热塑性聚烯烃复合金属板应用技术规程

JC/T XXXX—202X

条 文 说 明

制订说明

本规范制定过程中，编制组进行了广泛的调查和研究，总结了近年来热塑性聚烯烃复合金属板的实际应用经验，同时参考了国外先进技术标准，通过广泛征求有关方面意见，并协调相关标准，对热塑性聚烯烃复合金属板的应用作出了具体规定。

为便于设计、施工、科研、工程质量监督、使用方等有关单位在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明，对强制性条文的强制性理由做了解释。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目    次

1  总    则	32

3  基本规定	33

4  材    料	34

4.3  配套材料	34

5  设计	35

5.1  一般规定	35

5.2  设计要点	35

5.3  细部设计	35

6  安装	37

6.1  一般规定	37

6.2  安装准备	37

6.3  焊接屋面安装	37

6.4  咬合屋面安装	37

7  验收	39

7.1  一般规定	39

8  运行和维护	40

8.1  一般规定	40

8.2  维护和维修	40

1  总    则

1.0.1  传统金属屋面板凭借其质轻、强度高、结构性能稳定、整体防水性能好、加工性能优异、施工方便快捷等特点，已在工业与民用建筑中大量使用，为城市建设提供了一种实用、美观、快捷、安全的解决方案。然而，金属屋面由于细部节点大都采用刚性连接，并采用牺牲阳极法电化学防腐机理进行防腐，容易出现耐久性差、局部渗漏、保温隔音效果不佳、维保费用高等问题。另外，为了2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的双碳目标，越来越多的清洁能源被使用。分布式光伏是实现使用清洁能源的重要途径，越来越多的建筑金属屋面加装了光伏电站。光伏组件的安装、运维和检修会踩踏屋面，容易造成金属屋面板局部变形和防腐涂层的磨损，从而导致金属屋面发生锈蚀和渗漏。光伏组件安装所用的夹具，与金属屋面板之间存在电位差，也会加剧金属屋面板的锈蚀和渗漏，严重影响金属屋面的使用寿命。同时，由于在更换金属屋面过程中，也会拆除光伏电站，对业主和投资人造成巨大损失，屋顶使用寿命无法与光伏组件有效发电周期25年完全匹配。传统金属屋面板锈蚀和渗漏问题已经成为金属屋面工程的顽疾，严重制约了金属屋面板在工业和民用建筑的进一步推广和应用。热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统是将热塑性聚烯烃防水卷材和金属板有机地融合成整体，并将热塑性聚烯烃复合金属板作为屋面最外层材料，可根据设计要求在热塑性聚烯烃复合金属板内侧设置增强防腐层及绝热材料、承托网、金属底板等，在现场组合安装的屋面系统。

热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统既具有传统金属屋面板的性能特点，同时具备热塑性聚烯烃防水卷材可焊接的性能，已广泛应用于工业与民用建筑屋面工程领域。

目前热塑性聚烯烃复合金属板应用技术在我国仍处于发展阶段，行业相关技术人员缺乏、相关技术标准尚不完善、产品设计、施工及验收仍需进一步规范，未有效形成标准化的技术指引，无法适应热塑性聚烯烃复合金属板在建筑屋面工程的进一步推广和应用。本规程针对热塑性聚烯烃复合金属板在建筑屋面工程应用的特点，对产品性能、设计、施工及验收等与屋面工程质量密切相关的内容提出要求，旨在引导热塑性聚烯烃复合金属板的标准化设计、施工和验收，提升热塑性聚烯烃复合金属板的工程质量，规范行业发展，推动我国热塑性聚烯烃复合金属板的技术进步和绿色低碳发展。

1.0.2  本规范中的热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统指用单层热塑性聚烯烃复合金属板作为屋面最外层材料，根据需要在室内侧叠加保温棉、金属板等材料，在现场组合安装的屋面系统。如需将热塑性聚烯烃复合金属板作为开放式幕墙内衬层使用，可参照本规范。

1.0.3  与热塑性聚烯烃复合金属板在建筑屋面工程的设计、施工及验收密切相关的有国家现行标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896、《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T 316、《建筑金属围护系统工程技术标准》GJ/T 473等。

3  基本规定

3.0.1  防水性能是热塑性聚烯烃复合金属板屋面的一项重要指标，本条按现行国家规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030防水等级的要求，具体规定了热塑性聚烯烃复合金属板的构造。在设计热塑性聚烯烃复合金属板屋面时，需要结合建筑物性质、重要程度、地域环境、具体板型和连接，按照本条规定设计热塑性聚烯烃复合金属板屋面的防水构造和工作年限。热塑性聚烯烃复合金属板的基板厚度，直接影响其承载力性能，本条参照现行国家规范《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896的规定，对金属基板的厚度做了最小限值规定。

3.0.2  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统是通过固定支架、紧固件将压型金属板与支撑构件连接承受外部荷载的。试验表面，热塑性聚烯烃复合金属板多在连接部位破坏，固定支架、连接件的计算比较复杂，本条规定了在重要建筑、强台风地区、新的板型和连接方式等特殊情况下，应通过试验来验证热塑性聚烯烃复合金属板系统的综合受力性能。

4  材    料

4.3  配套材料

4.3.2  玻璃棉毡贴面材料通常有铝箔、聚丙烯膜、铝箔玻纤布等。根据国家建筑标准设计图集《压型金属板建筑构造》17J925—1的规定，当使用性能指标符合表1的高强度聚丙烯膜作为贴面材料时，可不采用承托网。

表1  高强度聚丙烯膜性能

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐击穿性(J) |  | ≥3.7 | 现行国家标准《纸板戳穿强度的测定》GB/T 2679.7 |
| 顶破强力(N) |  | ≥100 | 现行行业标准《矿物棉绝热制品用复合贴面材料》JC/T 2028 |
| 拉伸断裂强力(N/25mm) | 纵向 | ≥150 | 现行国家标准《增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5—2013中类型II |
|  | 横向 | ≥120 |  |
| 水蒸气透过量[g/(m2·24h)] |  | ≤0.84 | 现行国家标准《建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法》GB/T 17146 |
| 尺寸稳定性(%) |  | ≤0.25 | 现行行业标准《矿物棉绝热制品用复合贴面材料》JC/T 2028 |

5  设计

5.1  一般规定

5.1.1  热塑性聚烯烃金属复合压型板屋面系统应根据工程实际情进行设计，设计文件主要包括计算书、系统构造、排板设计、板型连接、细部节点等。

5.1.3  正确选择热塑性聚烯烃复合金属板板型及连接构造是防止外部水渗漏的基本措施；加强系统内保温隔热层的气密性及水密性是防止系统构造层产生冷凝水的必要条件，气密性及水密性构造主要通过设置防水层、隔汽层来实现。

5.1.6  根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057，热塑性聚烯烃复合金属板不能作为接闪器，建筑物应根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果进行防雷设计。

5.2  设计要点

5.2.1～5.2.2  本条规定了热塑性聚烯烃复合金属板两种连接方式的典型构造要求，相同方式的其他构造可参照本条规定。

5.2.3  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统设计应关注较多问题，其中最重要的是抗风问题，为加强系统抗风揭能力，热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统应在建筑物造型变化处、开口部位周边以及屋面边区角区等处加密固定点或增加其他固定措施，以达到系统整体抗风能力。

为保证热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统上人清扫和定期检修的安全，重要建筑、坡度较大及檐口高度较高的屋面宜设置防止坠落装置或相应措施。

5.2.4  本条规定了热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统的最小坡度，强调在通过排水计算确定坡度的同时，要根据气候条件、环境腐蚀性等级、板型等因素，合理选择屋面坡度。

5.2.7  本条根据实际应用情况，通过调研确定了热塑性聚烯烃复合金属板单板长度的建议值，具体板长最终根据设计确定，当采用超长热塑性聚烯烃复合金属板时，应考虑其受温度变化引起的变形影响。

5.2.9  热塑性聚烯烃复合金属板长度方向连接缝覆盖防水卷材覆盖条，并采用热风与热塑性聚烯烃复合金属板焊接成整体，从而确保拼接缝处的密封性。

5.3  细 部 设 计

5.3.1  热塑性聚烯烃复合金属板的细部节点处理不好，会严重影响热塑性聚烯烃复合金属板的使用。设计人员应该给予足够的重视，按照本条规定的部位，完成细部设计。

5.3.2  焊接屋面热塑性聚烯烃复合金属板与天沟侧板平齐，天沟采用热塑性聚烯烃防水卷材覆盖，卷材一边与大面热塑性聚烯烃复合金属板热风焊接；卷材另一边收口在泛水板下部，卷材收口部位用收口压条固定，并用密封胶密封；天沟底部阴角部位采用2道U型压条固定，并用卷材覆盖条覆盖，卷材覆盖条与天沟卷材热风焊接在一起。

5.3.3  根据工程经验，咬合屋面热塑性聚烯烃复合金属板伸入天沟内或伸出檐口外的出挑长度应不小于（20+△L）mm，其中△L为屋面板从固定式连接点到自由端最大的温度变形量绝对值，根据公式△L=L×α×△T计算，式中α为热塑性聚烯烃复合金属板的线膨胀系数，L为热塑性聚烯烃复合金属板从固定式连接点到自由端的长度，△T为热塑性聚烯烃复合金属板的温度变化值，根据相关规范和标准取值。

5.3.4  焊接屋面热塑性聚烯烃复合金属板与外墙板平齐，然后采用热塑性聚烯烃防水卷材覆盖檐口，卷材一边与大面热塑性聚烯烃复合金属板热风焊接；卷材另一边下翻至外墙收口，卷材收口部位用收口压条固定，并用密封胶密封；

5.3.5  咬合屋面檐口封堵构件包括檐口挡水板及檐口堵头等，根据工程情况，可单独使用檐口挡水板或檐口堵头，但要保证檐口部位的密封。

5.3.8  焊接屋面热塑性聚烯烃复合金属板铺设至墙体边上后，用热塑性聚烯烃防水卷材贴着立墙，平面方向与大面热塑性聚烯烃复合金属板焊接在一起，立面上用收口压条和自攻螺钉固定在立墙上离屋面≥250mm处并用密封膏密封。

5.3.9  咬合屋面泛水板大多数采用折弯机制作，因此在设计泛水板的截面形状时，应考虑到折弯机加工制作的可能性。泛水板等所覆盖的部位往往是雨水渗漏的可能部位，在设计泛水板时，应力求使其截面形状与热塑性聚烯烃复合金属板搭接密贴并有足够的搭接长度。大多数泛水板等均处在建筑物的边角部位和门窗部位，泛水板的良好造型将加强建筑物的整体性和立面效果。

泛水板长度长，可以较少施工搭接缝。有条件时，采用辊压成型的泛水板，外形美观，刚性好。但需要注意，泛水板长度较长时，需要采取措施以释放其由于温度变化而产生的变形。

5.3.14  为进行热塑性聚烯烃复合金属板维护、保养、维修等活动，应提供检修口、上人通道、检修通道等行走设施，还应设置防坠落设施，保护工作人员的安全。对允许上人屋面，应在屋面上设置专用通道满足上人需要，避免在屋面上直接行走。

5.3.15  在严寒及寒冷地区的无女儿墙屋面，为防止热塑性聚烯烃复合金属板上雨雪结冰并从檐口部位坠落，造成安全事故，应在檐口部位屋面板上设置挡雪设施，并在明显部位设置警示标志，提醒行人、车辆注意安全。挡雪设施可参考相应规范、标准执行。对易因雨雪冻融而结冰的屋面檐口部位，宜设置融雪设施将冰雪及时融化。

6  安    装

6.1  一般规定

6.1.1  本规范 3.0.2条规定了热塑性聚烯烃复合金属板系统应进行详图设计，本条规定了热塑性聚烯烃复合金属板在安装前除要完成详图设计外，还 应有对详图设计图纸的审核确认。针对详图设计由热塑性聚烯烃复合金属板系统施工企业完成，但是审核确认环节往往模糊不清，造成某些质量缺陷甚 至质量事故难以界定责任的情况，本条明确了应有审核确认环节。

6.1.3  热塑性聚烯烃复合金属板应用于屋面时，屋面系统具有相应的构造层，热塑性聚烯烃复合金属板系统与各构造层的施工顺序应综合考虑。

6.1.6  热塑性聚烯烃复合金属板系统工程施工应有防护、防滑、防坠落等安全措施。恶劣天气时严禁施工。

6.2  安装准备

6.2.3  热塑性聚烯烃复合金属板的安装技术要求比较高，许多质量问题往往是由于施工人员技术不够熟练导致，为保证安装质量，本条规定了在热塑性聚烯烃复合金属板安装前应对施工人员进行专项技术培训和交底。

6.3  焊接屋面安装

6.3.7  热塑性聚烯烃复合金属板在设计时应设置安装基准线，施工时应从基准线开始铺设。热塑性聚烯烃复合金属板的分区非常重要，可以保证按图施工且避免误差累积。因此热塑性聚烯烃复合金属板铺设前，应先根据设计进行分区，安装时分区铺设。

热塑性聚烯烃复合金属板顺主导风向安装，将影响热塑性聚烯烃复合金属板侧向搭接缝的防雨水渗漏效果，因此应逆主导风向铺设。

铺设屋面热塑性聚烯烃复合金属板时，不得直接在热塑性聚烯烃复合金属板上站立和行走，施工人员不得在热塑性聚烯烃复合金属板上聚集，以免施工荷载过大而导致压型板局部变形或热塑性聚烯烃复合金属板破坏而导致安全事故。考虑实际施工现状，有条件时，应在热塑性聚烯烃复合金属板上设置临时人行走道板和物料专用通道。

6.3.9  热塑性聚烯烃复合金属板长边预留卷材搭接边，与金属板表面防水层热风焊接为一体。

6.3.10  固定螺钉钉头采用热塑性聚烯烃防水卷材盖片进行焊接密封，杜绝固定螺钉腐蚀生锈。

6.3.12  根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定，防雷接闪器和引下线间必须连成电气通路，且有可靠的接地连接。应根据设计要求完成防雷节点安装，并按现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601进行验收。

6.4  咬合屋面安装

6.4.15  本条是根据本规范表4.2.2的加工允许偏差并参考实际工程经验制订的。

沿板长方向，相邻支座横向偏差将会造成板肋侧向弯曲，因此规定允许偏差为±2.0mm。

沿板宽方向，相邻支座纵向偏差不直接影响压型金属板安装，但如果支座偏差过大，将会超出固定支架（座）的檩条或支撑上翼缘范围或接近边部，支座将不能固定或影响固定质量，因此规定允许偏差为±5.0mm。

沿板宽方向相邻支座横向间距偏差即板宽方向偏差，安装间距过大，压型板安装时板肋往两侧张开，影响板肋与固定支架（座）咬合力。安装间距过小，小于压型板覆盖宽度，则压型板不能安装扣合。因此规定允许正偏差为+3.0mm，允许负偏差为-2.0mm。

相邻支座高度偏差会造成板肋上下波浪高差，根据现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205规定，规定允许偏差为±4.0mm。

支座纵、横倾角偏差系根据常用支座高度和倾角产生的偏差值，并结合实际工程经验确定。

7  验    收

7.1  一般规定

7.1.1  热塑聚烯烃复合金属板性能检测报告是指热塑聚烯烃复合金属板进行的各项性能验证和检测试验的检测报告及根据设计要求而进行的其他性能检测报告。

关于热塑聚烯烃复合金属板的现场防水性能检测，结合实际工程经验，可采用雨后或淋水试验方式进行检查。雨后或淋水检查宜在中雨条件下，连续观察不少于2h进行评估，屋面下部无渗漏即为合格。

7.1.4  检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果，主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，因此必须全部符合本规范的规定，这意味着不允许有不符合要求的检验结果，即这种项目的检查具有否决权。一般项目是指对施工质量不起决定性作用的检验项目。本条中80%的规定是参照现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205及工程实际情况确定的，对一般偏差项目设定了一个最大为1.2倍的偏差限值。

7.1.6  本条给出了当质量不符合要求时的处理办法，其主控项目或一般项目不能满足本规范的规定时，应及时进行处理，其中，严重的缺陷应返工重做或更换配件；一般的缺陷通过翻修、返工予以解决。应允许施工单位在采取相应的措施后重新验收，如能够符合本规范的规定，则应认为该检验批合格。

第二种情况：当个别检验批发现试件强度、原材料质量等不能满足要求或发生裂纹、变形等问题，且缺陷程度比较严重或验收各方对质量评价有争议时，应请具有资质的检测单位检测，并给出检测结论。当检测结果能够达到设计要求时，该检验批可通过验收。

7.1.7  本条针对的是压型热塑聚烯烃金属板分项工程的竣工验收。

8  运行和维护

8.1  一般规定

8.1.1  热塑聚烯烃复合金属板屋面属维护系统，受光照、雨雪、风沙、大气环境腐蚀等各种因素影响，会发生渗漏、老化、锈蚀甚至风揭破坏等，如不及时进行维护维修，会影响热塑聚烯烃复合金属板的正常使用，甚至减少热塑聚烯烃复合金属板的使用寿命。根据热塑聚烯烃复合金属板多年的使用情况，给使用单位提出具体要求，对热塑聚烯烃复合金属板定期进行维护维修，以保证热塑聚烯烃复合金属板的正常使用。

8.1.2  为保证热塑聚烯烃复合金属板维护、维修活动正确、有效进行，热塑聚烯烃复合金属板工程承包商需在交付使用前为使用方进行相关使用培训。

8.2  维护和维修

8.2.6  热塑聚烯烃复合金属板在环境腐蚀、积雪、强风等影响下，使用一定年限后会发生表面卷材老化、螺钉破坏、变形等问题，为保证正常使用及正确进行维修，需要由有资质的专业单位进行鉴定评估，制订具体维修方案并及时进行维修，以避免造成重大损失。