建材行业标准

《热塑性聚烯烃复合金属板应用技术规范》

标准编制说明

（征求意见稿）

标准编制组

二〇二六年二月五日

资 料 目 录

一、工作简况

（一）任务来源

（二）标准制定目的和意义

（三）主要工作过程

（四）标准参加单位和起草人所做的工作

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

（二）标准主要内容，解决的主要问题

（三）标准创新点

三、主要试验（或验证）情况分析

（一）试验验证的目的

（二）试验验证承担单位

（三）试验样品来源

（四）试验验证结果分析

（五）试验结果

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

六、采用国际标准和国外先进标准情况

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

八、重大分歧意见的处理经过和依据

九、标准性质的建议说明

十、贯彻标准的要求和措施建议

十一、废止现行相关标准的建议

十二、其他应予说明的事项

- 一、工作简况

- （一）任务来源

- 根据中华人民共和国工业和信息化部《关于印发2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函﹝2024﹞191号）要求，由中建材苏州防水研究院有限公司负责建材行业标准《热塑性聚烯烃复合金属板应用技术规范》（计划号：2024-0764T-JC）的编制工作，标准归口为建材工业综合标准化技术委员会。

- （二）标准制定目的和意义

- 热塑性聚烯烃复合金属板是在金属板表面通过特殊加工工艺覆以外露热塑性聚烯烃防水片材（以下简称TPO），两种材料复合于一体的一种屋面用新型高分子建筑防水材料。金属板起到持力层的作用，表面的高分子片材则起到防水、防腐的作用。通过这样的刚柔复合，解决屋面渗漏、锈蚀的问题，延长屋面的使用寿命，也减少了屋面检修频率。

- 本标准期望进一步完善屋面防水工程领域的标准化体系，规范热塑性聚烯烃金属板的研发、设计、施工、验收、运行和维护过程，为相关生产单位、设计单位、施工单位及管理单位提供相关的依据，对行业的健康发展产生积极作用，鼓励热塑性聚烯烃复合防水压型金属板技术的开发和应用，满足市场和工程需要。本标准：1）首次明确热塑性聚烯烃金属复合板工程防水做法，规定了三个防水等级对应的钢板及高分子卷材厚度；2）针对产品构造特点和实际应用环境，首次提出热塑性聚烯烃金属复合板材料面膜与金属板的关键物理性能指标；3）首次明确了热塑性聚烯烃金属复合板用于屋面时的细部设计要求和节点处理方法；4）本规程首次指出针对热塑性聚烯烃复合防水压型金属板的安装工艺流程。

- 随着我国推进新型工业化，加快建设制造强国战略的实施，越来越多的厂房和公建场馆林立起来，这些建筑屋面都广泛采用了一种叫做彩钢板或彩钢瓦的建筑材料。彩钢板屋面从20世纪70年代末在我国开始应用，经过40多年的发展，已广泛地应用于各种工业、商业和民用建筑中，但使用状况不太理想。最常出现、影响较严重的问题是锈蚀和渗漏。这两个问题一直困扰着建筑界，已经成为金属屋面工程的顽疾，这也恰恰证明了金属屋面行业自身建设与发展出了问题，在研发、生产、新产品开发、设计和施工等方面上有待改善的地方很多。

- 近年来，金属板屋面陆续出现了不同程度的渗漏，甚至出现了由于屋面长期渗漏，继而影响到结构安全，屋面在极端天气下（台风、龙卷风、暴雨、冰雹等）被吹破、掀翻，甚至坍塌的严重质量安全事故，对人民群众的生命和财产安全构成危害，也对社会经济造成损失。传统彩钢板使用油漆用于钢板表面，生产过程具有严重有害气味，对周边环境造成严重侵害，大部分地区已不让工厂密闭环境内涂刷油漆，而该产品采用外露TPO卷材，保证耐候性。该标准的制定可以提升热塑性聚烯烃复合金属板应用质量，减少金属屋面渗漏风险，有效降低维修成本，减少金属屋面材料生产中油漆的使用和有害气体产生，并可与分布式光伏屋面等清洁能源有效结合，具有显著社会效益和环境效益。

- 2022年我国彩钢板市场规模约为860.41亿元，同比增长3.41%。其中建筑领域在市场规模占比最大，占比79%，金属屋面市场规模可见一斑，该产品潜在市场巨大。以江苏凯伦股份为例，该产品2020～2021年累计销售额达4151万元，产生利润997万元。该标准的制定将有效推动金属屋面建筑防水材料的产能升级，规范热塑性聚烯烃复合金属板生产、设计、施工、验收与维护，产生重大经济效益。

- （三）主要工作过程

1.资料调研

2024年5月—2024年10月中建材苏州防水研究院有限公司接到任务后，首先着手对标准的国内外情况进行调研，征集参加标准制定的企业单位。工作组以中建材苏州防水研究院有限公司、江苏凯伦建材股份有限公司、北新防水有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、科顺防水科技股份有限公司、江苏豫宏新材料有限公司、山东煜隆新型材料有限公司、湖北东联天禹新材料有限公司、苏彩金属（江苏）有限公司、克姆雷特（江苏）新材料科技有限公司、江苏海耐新材料有限公司、江苏海美新材料有限公司、山东坤驰防水科技有限公司以及科研院所、设计单位、施工企业为主进行了前期资料调研，吸收以往的成功经验、总结提炼，提出初步意见。

2.工程实践调研和试验阶段

2024年8月—2024年10月工程实践调研主要是了解国内外部分工程项目，以重点工程为主进行了材料收集整理，并在工程项目实践中进行了试验研究工作。

同时，标准编制组根据数据调研情况及试验验证，经过多次小组内部讨论，初步完成重要技术参数的设定，形成标准草案。

3.启动会

2024年10月29日在江苏省苏州市召开了标准制定第一次工作会议，本次会议共有来自中建材苏州防水研究院有限公司、江苏凯伦建材股份有限公司、北新防水有限公司、中国建材检验认证集团苏州有限公司、北新澳泰高分子防水系统 （天津）有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、科顺防水科技股份有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司、苏州孚尼卡材料科技有限公司、苏彩金属（江苏）有限公司、上海豫宏（金湖）防水科技有限公司、江苏海美新材料有限公司、江苏海耐新材料有限公司、山东坤驰防水科技有限公司、克姆雷特（江苏）新材料科技有限公司、温州市西沃新材料有限公司、优尔屋面科技（苏州）有限公司等16家单位34位代表出席。中建材苏州防水研究院执行院长、本标准制定负责人沈春林教授致欢迎辞。沈春林教授介绍了标准的立项背景、标准申报的整个过程。他简要说明了《标准》制定的重要性，并表示希望通过各位编制组成员的大力支持，保质保量，制定科学严谨、高水平的标准。中建材苏州防水研究院有限公司总经理助理、正高级工程师王玉峰主持了标准研讨会议。

会议对标准的编制方向和主要涉及内容进行讨论，正式确立了标准工作组，确定了工作计划及任务分工。

第一次工作会议后向参编单位征集草案意见及试验数据，并进行试验验证。根据试验验证情况，完善标准内容。

4.样品征集和验证试验

2024年11月—2025年9月，编制组结合同期制定的建材行业标准《热塑性聚烯烃金属复合板》相关技术要求，向参编单位征集验证样品和试验数据，并进行试验验证。根据试验验证情况，完善标准讨论稿。

同时，编制组也参与多项热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统的设计、施工技术咨询工作，收集工程验证资料。

5.第二次标准编制工作会议

2025年2月28日，在江苏省苏州市召开了行业标准《热塑性聚烯烃金属复合板应用技术规范》第二次标准编制工作会议，来自中建材苏州防水院有限公司、江苏凯伦建材股份有限公司、中国石油大学（华东）、中国建材检验认证集团苏州有限公司、北新防水有限公司、北新澳泰高分子防水系统 （天津）有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、科顺防水科技股份有限公司、优尔屋面科技（苏州）有限公司、上海豫宏（金湖）防水科技有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司、滦州容勤道、苏彩金属（江苏）有限公司、江苏海美新材料有限公司、江苏海耐新材料有限公司、山东坤驰防水科技有限公司、宏源防水科技集团有限公司、克姆雷特（江苏）新材料科技有限公司、莱丹塑料焊接技术（上海）有限公司、温州市西沃新材料有限公司等20家单位38名代表出席会议。会议由中建材苏州防水研究院总经理助理、正高级工程师王玉峰主持。中建材苏州防水研究院执行院长沈春林教授出席会议并讲话。沈春林教授介绍了标准的立项背景、申报过程以及前期前期准备工作，并强调了热塑性聚烯烃金属复合板产品标准及应用规范对行业发展的意义与必要性。

逐条讨论了规范内容，并提出部分建议。具体修改意见如下：

1）封面标准名中的英文翻译“specification”建议改为“code”；

2）1.0.2适用范围“民用与工业建（构）筑”建议改为“建设工程用”；

3）2.0.1“热塑性聚烯烃复合金属板”的定义，应与产品标准标准《热塑性聚烯烃金属复合板》一致；

- 4）删除术语2.0.5～2.0.10条；

- 5）4.1.1条中热塑性聚烯烃复合金属板的分类建议与产品标准标准《热塑性聚烯烃金属复合板》一致；

- 6）4.2节“面板材料”改为“热塑性聚烯烃复合金属板”，并引用产品标准标准《热塑性聚烯烃金属复合板》的相关材料要求，并增加泛水板尺寸偏差要求；

- 7）4.3～4.6节合并为“配套材料”进行要求，并简化；

- 8）5.1中增加屋面系统的伸缩缝设置要求；

- 9）5.1.2条中“4 防火、防雷设计”与“5 保温隔热设计”顺序对调；

- 10）焊接屋面连接形式应分为波峰固定连接和波谷固定连接；

- 11）核对确认标准应用名录。

会后编制组根据意见完善标准文本，形成征求意见稿。

- （四）标准参加单位和起草人所做的工作

- 江苏凯伦建材股份有限公司、北新防水有限公司、北新澳泰高分子防水系统 （天津）有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、科顺防水科技股份有限公司、优尔屋面科技（苏州）有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司、苏彩金属（江苏）有限公司、江苏海美新材料有限公司、江苏海耐新材料有限公司、山东坤驰防水科技有限公司、克姆雷特（江苏）新材料科技有限公司等相关企业提供了数十个热塑性聚烯烃金属复合板工程案例，编制组根据收集的案例进行详细的分析、论证，为规范的编制积累了一手材料。起草单位和工作组成员及所做的工作具体详见表1。

- 表1  标准参加单位和分工

| 分工 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 负责调研、资料收集；分阶段编写标准草案、征求意见稿、送审稿、报批稿及编制说明；收集及反馈征求意见；开展验证试验、标准会议等工作。 | 中建材苏州防水研究院有限公司、江苏凯伦建材股份有限公司、中国建材检验认证集团苏州有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、科顺防水科技股份有限公司、福建昊达防水材料有限公司、苏州中正工程检测有限公司、江苏海耐新材料有限公司、佛山市多邦高分子材料有限公司 |
| 主要完成标准试验验证工作，提供了数十个热塑性聚烯烃金属复合板工程案例的试验数据和成果。并结合设计、施工实际对标准条文设定提出要求与建议等。 | 中建材苏州防水研究院有限公司、江苏凯伦建材股份有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司、中国建材检验认证集团苏州有限公司、北新防水有限公司、上海豫宏（金湖）防水科技有限公司、江苏欧西盾科技有限公司、北新防水(安徽)有限公司、北新澳泰高分子防水系统(天津)有限公司、山东煜隆新型材料有限公司、湖北东联天禹新材料有限公司 |
| 配合调研和相关技术资料收集；负责提供能力范围内的验证试验及试验样品；配合主编单位分阶段编写征求意见稿、送审稿、报批稿及编制说明，并结合实践经验提出修改建议等。 | 中建材苏州防水研究院有限公司、江苏豫宏新材料有限公司、苏彩金属（江苏）有限公司、佛山市多邦高分子材料有限公司、克姆雷特(江苏)新材料科技有限公司、山东坤驰防水科技有限公司、泰兴市艾珀耐特复合材料有限公司 |

- 二、标准编制原则和主要内容

- （一）标准编制原则

本规范的制定是依据《工程建设标准编写规定》（建标〔2008〕182号）和有关标准、政策法规进行。编制过程中，遵从积极采用国内外先进标准原则、技术创新原则、与其他标准协调性原则、标准文本规程性适用性原则。

本规范制定的基本原则是：充分体现合理利用资源、环境保护、循环经济、促进技术进步、提高耐久性、与相关标准协调配套、与国际接轨等，以利对外经济合作，提高行业技术水平，促进行业健康发展。

- （二）标准主要内容，解决的主要问题。

1.总则

1.0.1  传统金属屋面板凭借其质轻、强度高、结构性能稳定、整体防水性能好、加工性能优异、施工方便快捷等特点，已在工业与民用建筑中大量使用，为城市建设提供了一种实用、美观、快捷、安全的解决方案。然而，金属屋面由于细部节点大都采用刚性连接，并采用牺牲阳极法电化学防腐机理进行防腐，容易出现耐久性差、局部渗漏、保温隔音效果不佳、维保费用高等问题。另外，为了2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的双碳目标，越来越多的清洁能源被使用。分布式光伏是实现使用清洁能源的重要途径，越来越多的建筑金属屋面加装了光伏电站。光伏组件的安装、运维和检修会踩踏屋面，容易造成金属屋面板局部变形和防腐涂层的磨损，从而导致金属屋面发生锈蚀和渗漏。光伏组件安装所用的夹具，与金属屋面板之间存在电位差，也会加剧金属屋面板的锈蚀和渗漏，严重影响金属屋面的使用寿命。同时，由于在更换金属屋面过程中，也会拆除光伏电站，对业主和投资人造成巨大损失，屋顶使用寿命无法与光伏组件有效发电周期25年完全匹配。传统金属屋面板锈蚀和渗漏问题已经成为金属屋面工程的顽疾，严重制约了金属屋面板在工业和民用建筑的进一步推广和应用。热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统是将热塑性聚烯烃防水卷材和金属板有机地融合成整体，并将热塑性聚烯烃复合金属板作为屋面最外层材料，可根据设计要求在热塑性聚烯烃复合金属板内侧设置增强防腐层及绝热材料、承托网、金属底板等，在现场组合安装的屋面系统。

热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统既具有传统金属屋面板的性能特点，同时具备热塑性聚烯烃防水卷材可焊接的性能，已广泛应用于工业与民用建筑屋面工程领域。

目前热塑性聚烯烃复合金属板应用技术在我国仍处于发展阶段，行业相关技术人员缺乏、相关技术标准尚不完善、产品设计、施工及验收仍需进一步规范，未有效形成标准化的技术指引，无法适应热塑性聚烯烃复合金属板在建筑屋面工程的进一步推广和应用。本规程针对热塑性聚烯烃复合金属板在建筑屋面工程应用的特点，对产品性能、设计、施工及验收等与屋面工程质量密切相关的内容提出要求，旨在引导热塑性聚烯烃复合金属板的标准化设计、施工和验收，提升热塑性聚烯烃复合金属板的工程质量，规范行业发展，推动我国热塑性聚烯烃复合金属板的技术进步和绿色低碳发展。

1.0.2  本规范中的热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统指用单层热塑性聚烯烃复合金属板作为屋面最外层材料，根据需要在室内侧叠加保温棉、金属板等材料，在现场组合安装的屋面系统。如需将热塑性聚烯烃复合金属板作为开放式幕墙内衬层使用，可参照本规范。

1.0.3  与热塑性聚烯烃复合金属板在建筑屋面工程的设计、施工及验收密切相关的有国家现行标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896、《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T 316、《建筑金属围护系统工程技术标准》GJ/T 473等。

#### 本规范共分为8章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、安装、验收、运行和维护等。

#### 2.术语和定义

术语是对规范中有关名词的释义。在确定所列术语的定义时，尽可能参照现行的标准及相关的技术文件，并考虑到习惯和通用性，术语的英文翻译也是从习惯和通用性考虑，原则上只在本规范中有效。

3.基本规定

3.0.1  防水性能是热塑性聚烯烃复合金属板屋面的一项重要指标，本条按现行国家规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030防水等级的要求，具体规定了热塑性聚烯烃复合金属板的构造。在设计热塑性聚烯烃复合金属板屋面时，需要结合建筑物性质、重要程度、地域环境、具体板型和连接，按照本条规定设计热塑性聚烯烃复合金属板屋面的防水构造和工作年限。热塑性聚烯烃复合金属板的基板厚度，直接影响其承载力性能，本条参照现行国家规范《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896的规定，对金属基板的厚度做了最小限值规定。

3.0.2  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统是通过固定支架、紧固件将压型金属板与支撑构件连接承受外部荷载的。试验表面，热塑性聚烯烃复合金属板多在连接部位破坏，固定支架、连接件的计算比较复杂，本条规定了在重要建筑、强台风地区、新的板型和连接方式等特殊情况下，应通过试验来验证热塑性聚烯烃复合金属板系统的综合受力性能。

4.材料

4.3  配套材料

4.3.2  玻璃棉毡贴面材料通常有铝箔、聚丙烯膜、铝箔玻纤布等。根据国家建筑标准设计图集《压型金属板建筑构造》17J925—1的规定，当使用性能指标符合表2的高强度聚丙烯膜作为贴面材料时，可不采用承托网。

- 表2  高强度聚丙烯膜性能

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐击穿性(J) |  | ≥3.7 | 现行国家标准《纸板戳穿强度的测定》GB/T 2679.7 |
| 顶破强力(N) |  | ≥100 | 现行行业标准《矿物棉绝热制品用复合贴面材料》JC/T 2028 |
| 拉伸断裂强力(N/25mm) | 纵向 | ≥150 | 现行国家标准《增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5—2013中类型II |
|  | 横向 | ≥120 |  |
| 水蒸气透过量[g/(m2·24h)] |  | ≤0.84 | 现行国家标准《建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法》GB/T 17146 |
| 尺寸稳定性(%) |  | ≤0.25 | 现行行业标准《矿物棉绝热制品用复合贴面材料》JC/T 2028 |

5.设计

5.1  一般规定

5.1.1  热塑性聚烯烃金属复合压型板屋面系统应根据工程实际情进行设计，设计文件主要包括计算书、系统构造、排板设计、板型连接、细部节点等。

5.1.3  正确选择热塑性聚烯烃复合金属板板型及连接构造是防止外部水渗漏的基本措施；加强系统内保温隔热层的气密性及水密性是防止系统构造层产生冷凝水的必要条件，气密性及水密性构造主要通过设置防水层、隔汽层来实现。

5.1.6  根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057，热塑性聚烯烃复合金属板不能作为接闪器，建筑物应根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果进行防雷设计。

5.2  设计要点

5.2.1～5.2.2  本条规定了热塑性聚烯烃复合金属板两种连接方式的典型构造要求，相同方式的其他构造可参照本条规定。

5.2.3  热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统设计应关注较多问题，其中最重要的是抗风问题，为加强系统抗风揭能力，热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统应在建筑物造型变化处、开口部位周边以及屋面边区角区等处加密固定点或增加其他固定措施，以达到系统整体抗风能力。

为保证热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统上人清扫和定期检修的安全，重要建筑、坡度较大及檐口高度较高的屋面宜设置防止坠落装置或相应措施。

5.2.4  本条规定了热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统的最小坡度，强调在通过排水计算确定坡度的同时，要根据气候条件、环境腐蚀性等级、板型等因素，合理选择屋面坡度。

5.2.7  本条根据实际应用情况，通过调研确定了热塑性聚烯烃复合金属板单板长度的建议值，具体板长最终根据设计确定，当采用超长热塑性聚烯烃复合金属板时，应考虑其受温度变化引起的变形影响。

5.2.9  热塑性聚烯烃复合金属板长度方向连接缝覆盖防水卷材覆盖条，并采用热风与热塑性聚烯烃复合金属板焊接成整体，从而确保拼接缝处的密封性。

5.3  细部设计

5.3.1  热塑性聚烯烃复合金属板的细部节点处理不好，会严重影响热塑性聚烯烃复合金属板的使用。设计人员应该给予足够的重视，按照本条规定的部位，完成细部设计。

5.3.2  焊接屋面热塑性聚烯烃复合金属板与天沟侧板平齐，天沟采用热塑性聚烯烃防水卷材覆盖，卷材一边与大面热塑性聚烯烃复合金属板热风焊接；卷材另一边收口在泛水板下部，卷材收口部位用收口压条固定，并用密封胶密封；天沟底部阴角部位采用2道U型压条固定，并用卷材覆盖条覆盖，卷材覆盖条与天沟卷材热风焊接在一起。

5.3.3  根据工程经验，咬合屋面热塑性聚烯烃复合金属板伸入天沟内或伸出檐口外的出挑长度应不小于（20+△L）mm，其中△L为屋面板从固定式连接点到自由端最大的温度变形量绝对值，根据公式△L=L×α×△T计算，式中α为热塑性聚烯烃复合金属板的线膨胀系数，L为热塑性聚烯烃复合金属板从固定式连接点到自由端的长度，△T为热塑性聚烯烃复合金属板的温度变化值，根据相关规范和标准取值。

5.3.4  焊接屋面热塑性聚烯烃复合金属板与外墙板平齐，然后采用热塑性聚烯烃防水卷材覆盖檐口，卷材一边与大面热塑性聚烯烃复合金属板热风焊接；卷材另一边下翻至外墙收口，卷材收口部位用收口压条固定，并用密封胶密封；

5.3.5  咬合屋面檐口封堵构件包括檐口挡水板及檐口堵头等，根据工程情况，可单独使用檐口挡水板或檐口堵头，但要保证檐口部位的密封。

5.3.8  焊接屋面热塑性聚烯烃复合金属板铺设至墙体边上后，用热塑性聚烯烃防水卷材贴着立墙，平面方向与大面热塑性聚烯烃复合金属板焊接在一起，立面上用收口压条和自攻螺钉固定在立墙上离屋面≥250mm处并用密封膏密封。

5.3.9  咬合屋面泛水板大多数采用折弯机制作，因此在设计泛水板的截面形状时，应考虑到折弯机加工制作的可能性。泛水板等所覆盖的部位往往是雨水渗漏的可能部位，在设计泛水板时，应力求使其截面形状与热塑性聚烯烃复合金属板搭接密贴并有足够的搭接长度。大多数泛水板等均处在建筑物的边角部位和门窗部位，泛水板的良好造型将加强建筑物的整体性和立面效果。

泛水板长度长，可以较少施工搭接缝。有条件时，采用辊压成型的泛水板，外形美观，刚性好。但需要注意，泛水板长度较长时，需要采取措施以释放其由于温度变化而产生的变形。

5.3.14  为进行热塑性聚烯烃复合金属板维护、保养、维修等活动，应提供检修口、上人通道、检修通道等行走设施，还应设置防坠落设施，保护工作人员的安全。对允许上人屋面，应在屋面上设置专用通道满足上人需要，避免在屋面上直接行走。

5.3.15  在严寒及寒冷地区的无女儿墙屋面，为防止热塑性聚烯烃复合金属板上雨雪结冰并从檐口部位坠落，造成安全事故，应在檐口部位屋面板上设置挡雪设施，并在明显部位设置警示标志，提醒行人、车辆注意安全。挡雪设施可参考相应规范、标准执行。对易因雨雪冻融而结冰的屋面檐口部位，宜设置融雪设施将冰雪及时融化。

6.安装

6.1  一般规定

6.1.1  本规范 3.0.2条规定了热塑性聚烯烃复合金属板系统应进行详图设计，本条规定了热塑性聚烯烃复合金属板在安装前除要完成详图设计外，还 应有对详图设计图纸的审核确认。针对详图设计由热塑性聚烯烃复合金属板系统施工企业完成，但是审核确认环节往往模糊不清，造成某些质量缺陷甚 至质量事故难以界定责任的情况，本条明确了应有审核确认环节。

6.1.3  热塑性聚烯烃复合金属板应用于屋面时，屋面系统具有相应的构造层，热塑性聚烯烃复合金属板系统与各构造层的施工顺序应综合考虑。

6.1.6  热塑性聚烯烃复合金属板系统工程施工应有防护、防滑、防坠落等安全措施。恶劣天气时严禁施工。

6.2  安装准备

6.2.3  热塑性聚烯烃复合金属板的安装技术要求比较高，许多质量问题往往是由于施工人员技术不够熟练导致，为保证安装质量，本条规定了在热塑性聚烯烃复合金属板安装前应对施工人员进行专项技术培训和交底。

6.3  焊接屋面安装

6.3.7  热塑性聚烯烃复合金属板在设计时应设置安装基准线，施工时应从基准线开始铺设。热塑性聚烯烃复合金属板的分区非常重要，可以保证按图施工且避免误差累积。因此热塑性聚烯烃复合金属板铺设前，应先根据设计进行分区，安装时分区铺设。

热塑性聚烯烃复合金属板顺主导风向安装，将影响热塑性聚烯烃复合金属板侧向搭接缝的防雨水渗漏效果，因此应逆主导风向铺设。

铺设屋面热塑性聚烯烃复合金属板时，不得直接在热塑性聚烯烃复合金属板上站立和行走，施工人员不得在热塑性聚烯烃复合金属板上聚集，以免施工荷载过大而导致压型板局部变形或热塑性聚烯烃复合金属板破坏而导致安全事故。考虑实际施工现状，有条件时，应在热塑性聚烯烃复合金属板上设置临时人行走道板和物料专用通道。

6.3.9  热塑性聚烯烃复合金属板长边预留卷材搭接边，与金属板表面防水层热风焊接为一体。

6.3.10  固定螺钉钉头采用热塑性聚烯烃防水卷材盖片进行焊接密封，杜绝固定螺钉腐蚀生锈。

6.3.12  根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定，防雷接闪器和引下线间必须连成电气通路，且有可靠的接地连接。应根据设计要求完成防雷节点安装，并按现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601进行验收。

6.4  咬合屋面安装

6.4.15  本条是根据本规范表4.2.2的加工允许偏差并参考实际工程经验制订的。

沿板长方向，相邻支座横向偏差将会造成板肋侧向弯曲，因此规定允许偏差为±2.0mm。

沿板宽方向，相邻支座纵向偏差不直接影响压型金属板安装，但如果支座偏差过大，将会超出固定支架（座）的檩条或支撑上翼缘范围或接近边部，支座将不能固定或影响固定质量，因此规定允许偏差为±5.0mm。

沿板宽方向相邻支座横向间距偏差即板宽方向偏差，安装间距过大，压型板安装时板肋往两侧张开，影响板肋与固定支架（座）咬合力。安装间距过小，小于压型板覆盖宽度，则压型板不能安装扣合。因此规定允许正偏差为+3.0mm，允许负偏差为-2.0mm。

相邻支座高度偏差会造成板肋上下波浪高差，根据现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205规定，规定允许偏差为±4.0mm。

支座纵、横倾角偏差系根据常用支座高度和倾角产生的偏差值，并结合实际工程经验确定。

7.验收

7.1  一般规定

7.1.1  热塑聚烯烃复合金属板性能检测报告是指热塑聚烯烃复合金属板进行的各项性能验证和检测试验的检测报告及根据设计要求而进行的其他性能检测报告。

关于热塑聚烯烃复合金属板的现场防水性能检测，结合实际工程经验，可采用雨后或淋水试验方式进行检查。雨后或淋水检查宜在中雨条件下，连续观察不少于2h进行评估，屋面下部无渗漏即为合格。

7.1.4  检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果，主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，因此必须全部符合本规范的规定，这意味着不允许有不符合要求的检验结果，即这种项目的检查具有否决权。一般项目是指对施工质量不起决定性作用的检验项目。本条中80%的规定是参照现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205及工程实际情况确定的，对一般偏差项目设定了一个最大为1.2倍的偏差限值。

7.1.6  本条给出了当质量不符合要求时的处理办法，其主控项目或一般项目不能满足本规范的规定时，应及时进行处理，其中，严重的缺陷应返工重做或更换配件；一般的缺陷通过翻修、返工予以解决。应允许施工单位在采取相应的措施后重新验收，如能够符合本规范的规定，则应认为该检验批合格。

第二种情况：当个别检验批发现试件强度、原材料质量等不能满足要求或发生裂纹、变形等问题，且缺陷程度比较严重或验收各方对质量评价有争议时，应请具有资质的检测单位检测，并给出检测结论。当检测结果能够达到设计要求时，该检验批可通过验收。

7.1.7  本条针对的是压型热塑聚烯烃金属板分项工程的竣工验收。

8.运行和维修

8.1  一般规定

8.1.1  热塑聚烯烃复合金属板屋面属维护系统，受光照、雨雪、风沙、大气环境腐蚀等各种因素影响，会发生渗漏、老化、锈蚀甚至风揭破坏等，如不及时进行维护维修，会影响热塑聚烯烃复合金属板的正常使用，甚至减少热塑聚烯烃复合金属板的使用寿命。根据热塑聚烯烃复合金属板多年的使用情况，给使用单位提出具体要求，对热塑聚烯烃复合金属板定期进行维护维修，以保证热塑聚烯烃复合金属板的正常使用。

8.1.2  为保证热塑聚烯烃复合金属板维护、维修活动正确、有效进行，热塑聚烯烃复合金属板工程承包商需在交付使用前为使用方进行相关使用培训。

8.2  维护和维修

8.2.6  热塑聚烯烃复合金属板在环境腐蚀、积雪、强风等影响下，使用一定年限后会发生表面卷材老化、螺钉破坏、变形等问题，为保证正常使用及正确进行维修，需要由有资质的专业单位进行鉴定评估，制订具体维修方案并及时进行维修，以避免造成重大损失。

### （三）标准创新点

相较于已有相关标准，本规范首次提出了热塑聚烯烃复合金属板的应用技术规范，将，详细规定了热塑聚烯烃复合金属板在屋面工程中的研发、生产、设计、施工等方面的具体条款，实操性强，进一步完善了屋面防水工程领域的标准化体系。具体见表2。

- 表2  本标准创新点

| 创新点 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 提出“热塑性聚烯烃复合金属板焊接屋面”、“热塑性聚烯烃复合金属板咬合屋面”定义 | 2.0.3 热塑性聚烯烃复合金属板焊接屋面 thermoplastic polyolefin composite metal sheet welded roof 将热塑性聚烯烃复合金属板通过紧固件与支承结构进行固定式连接，并在施工现场通过对热塑性聚烯烃复合金属板卷材搭接边之间进行热风焊接形成的全焊接屋面，简称焊接屋面。 2.0.4 热塑性聚烯烃复合金属板咬合屋面 thermoplastic polyolefin composite metal sheet interlocking roof 将热塑性聚烯烃复合金属板通过成型板纵向边相互搭接，并采用专用咬合机具沿长度方向卷边咬合，并通过支座固定于下部支承结构，形成的屋面，简称咬合屋面。 |
| 明确不等防水等级与热塑性聚烯烃复合金属板厚度对应关系。 | 3.0.1 热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统应根据建筑物的工程防水等级确定防水做法，工程防水等级划分应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的有关规定，防水做法应符合表3.0.1的有关规定。 表3.0.1 热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统防水做法 防水等级; 设计工作年限; 热塑性聚烯烃复合金属板厚度（mm）. 金属基板厚度; 外露热塑性聚烯烃 防水卷材厚度. 一级; ≥30年; ≥0.6; ≥1.8. 二级; ≥20年; ≥0.6; ≥1.5. 三级; ≥20年; ≥0.6; ≥1.2. |
| 说明了热塑性聚烯烃复合金属板分类与实际工程应用中“焊接屋面”和“咬合屋面”关系。 | 4.1.1 热塑性聚烯烃复合金属板按面层在纵向是否有卷材搭接边分为有卷材搭接边和无卷材搭接边，对应安装形成的屋面分别为热塑性聚烯烃复合金属板焊接屋面和热塑性聚烯烃复合金属板咬合屋面。 |
| 规定了热塑性聚烯烃复合金属板及其泛水板的压制尺寸允许偏差。 | 4.2.2 热塑性聚烯烃复合金属板压制尺寸允许偏差应符合表 4.2.2的规定。 表4.2.2 热塑性聚烯烃复合金属板压制尺寸允许偏差 项目; 允许偏差. 焊接型板; 咬合型板. 波高（mm）; ±1.5. 覆盖宽带（mm）; +10.0 -2.0; +3.0 -2.0. 板长（mm）; +9.0 0. 波距（mm）; ±2.0. 横向剪切偏差（沿截面全宽）（mm）; 1/100或6.0. 侧向弯曲（每10m长度内）（mm）; 20.0. 4.2.3 热塑性聚烯烃复合金属泛水板尺寸允许偏差应符合表 4.2.3的规定。 表4.2.3 热塑性聚烯烃复合金属板尺寸允许偏差 项目; 允许偏差. 板长（mm）; ±6.0. 折弯面宽度（mm）; ±2.0. 折弯面夹角（°）; ≤2.0. |
| 提出了承托网选用要求。 | 4.3.5 承托网选用要求应符合表4.3.5的规定。 表4.3.5 承托网选用要求 建筑类型; 重要级别; 热工分区; 承托网类型; 材质; 最小目距（mm×mm）; 最小 丝径（mm）. 工业建筑; 重要建筑; 所有地区; 不宜使用. 严寒地区; 不宜使用. 寒冷地区; 电焊钢丝网; 不锈钢; 100×100; 1.5. 夏热冬冷; 电焊钢丝网; 不锈钢; 100×100; 1.5. 夏热冬暖; 电焊钢丝网; 镀锌或涂塑碳钢; 150×150; 1.5. 温和地区; 可现场敷设; 镀锌或涂塑碳钢; 300×300; 1.5. 民用建筑; 重要建筑; 所有地区; 不应使用. 一般建筑; 严寒地区; 不宜使用. 寒冷地区; 电焊钢丝网; 不锈钢; 100×100; 1.5. 夏热冬冷; 电焊钢丝网; 不锈钢; 100×100; 1.5. 夏热冬暖; 电焊钢丝网; 镀锌或涂塑碳钢; 150×150; 2. 温和地区; 电焊钢丝网; 镀锌或涂塑碳钢; 300×300; 2. |
| 明确了热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统设计应包括的内容。 | 5.1.2 热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统设计应包括下列内容： 1 构造层次设计； 2 抗风揭设计； 3 防水及排水设计； 4 保温隔热设计； 5 防火、防雷设计； 6 节点构造设计。 |
| 明确了焊接屋面和咬合屋面的的咬合连接形式。 | 5.2.1 焊接屋面连接按固定位置可分为波峰固定连接和波谷固定连接（图5.2.1）。 （a）波峰固定连接 （b）波谷固定连接 图5.2.1 焊接屋面连接 5.2.2 咬合屋面通过咬边机咬合锁边进行连接（图5.2.2）。 图5.2.2 咬合屋面连接 |
| 规定了热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统的细部设计。 | 5.3 细部设计 |
| 规定了热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统的施工工艺流程。 | 6.3.1 热塑性聚烯烃复合金属板焊接屋面安装应按下列施工工艺流程施工： 屋面放样及吊板→铺设压型钢底板或钢丝网（设计要求时）→贴面及玻璃棉铺设→热塑性聚烯烃复合金属板安装、固定→热塑性聚烯烃复合金属板长边搭接热风焊接→固定螺钉修补→接缝焊接及检验→自检验收。 6.4.1 热塑性聚烯烃复合金属板咬合屋面安装应按下列施工工艺流程施工： 屋面放样及吊板→铺设压型钢底板或钢丝网（设计要求时）→贴面及玻璃棉铺设→安装固定支座→热塑性聚烯烃复合金属板安装→自检验收。 |
| 提出了了热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统的验收、运行维护要求。 | 7 验收 8 运行和维护 |

- 主要试验（或验证）情况分析

- （一）试验验证的目的

- 本次试验验证的目的是对本规范的科学性、准确性和可行性进行试验验证，共分为两种试验验证。一种试验验证是采用与建材行业标准《热塑性聚烯烃金属复合板》相同的试验方法，验证热塑性聚烯烃金属复合板的关键应用性能指标。另一种试验验证是选取工程项目进行实际施工验证。本次试验验证为本规范的制定提供科学和技术依据，更加科学、合理地热塑性聚烯烃复合金属板设计、施工、验收等。

- （二）试验验证承担单位

- 热塑性聚烯烃复合金属板关键应用性能指标验证由中国建材检验认证集团苏州有限公司联合相关企业进行。

- 热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统工程项目调研及实际施工验证由中建材苏州防水研究院有限公司联合相关企业进行。

- （三）关键应用性能指标验证

- 本次试验验证分两批收样，第一批收样10个，第二批收样11个，共收到21个样品，其中带卷材焊接边样品15个，不带卷材焊接边样品6个，带背层样品10个，不带背层样品11个。测试了热塑性聚烯烃金属复合板的剥离强度、卷材搭接边接缝剥离强度、耐冲击性能、人工气候加速老化（5490h）、燃烧性能等关键应用性能指标，验证结果见表表3～表7。

- （1）剥离强度

表3  剥离强度

| 项目 |  |  | 技术 要求 | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# |
| 剥离强度/ （N/mm） | 面层与金属基板（23℃） | 纵向 | ≥4.0 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 5.3 | 1.9 | 6.5 | 5.4 | 5.1 |
|  |  | 横向 |  | 6.3 | 5.6 | 3.6 | 5.7 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 5.1 |
|  | 背层与金属基板（23℃） | 纵向 | ≥1.0或背层撕裂 | 背层撕裂 | 无背层 | 无背层 | 背层撕裂 | 无背层 | 无背层 | 无背层 | 背层撕裂 |
|  |  | 横向 |  | 背层撕裂 | 无背层 | 无背层 | 背层撕裂 | 无背层 | 无背层 | 无背层 | 背层撕裂 |
|  | 面层与金属基板（60℃） | 纵向 | ≥1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 3.9 | 1.7 | 2.6 |
|  |  | 横向 |  | 1.4 | 2.5 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 4.3 | 1.5 | 2.7 |
|  | 面层与金属基板（-40℃） | 纵向 | ≥1.5 | 3.0 | 6.1 | 0 | 2.7 | 2.0 | 6.5 | 5.2 | 7.6 |
|  |  | 横向 |  | 2.7 | 5.2 | 0 | 2.7 | 2.4 | 6.7 | 5.1 | 8.4 |

续表3

| 项目 |  |  | 技术 要求 | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| 剥离强度/ （N/mm） | 面层与金属基板（23℃） | 纵向 | ≥4.0 | 3.8 | 4.9 | 9.9 | 8.0 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 8.2 |
|  |  | 横向 |  | 3.1 | 6.5 | 9.1 | 6.5 | 5.6 | 4.5 | 7.1 | 9.5 |
|  | 背层与金属基板（23℃） | 纵向 | ≥1.0或背层撕裂 | 无背层 | 背层撕裂 | 无背层 | 背层撕裂 | 背层撕裂 | 无背层 | 背层撕裂 | 背层撕裂 |
|  |  | 横向 |  | 无背层 | 背层撕裂 | 无背层 | 背层撕裂 | 背层撕裂 | 无背层 | 背层撕裂 | 背层撕裂 |
|  | 面层与金属基板（60℃） | 纵向 | ≥1.5 | 2.7 | 1.5 | 4.9（TPO延展无剥离，剥离至设备极限，最大值5.1） | 0.3 | 5.5 | 2.7 | 2.1 | 5.2 |
|  |  | 横向 |  | 2.6 | 1.5 | 3.9（TPO延展无剥离，剥离至设备极限，最大值4.5） | 0.5 | 4.5 | 2.1 | 2.0 | 5.2 |
|  | 面层与金属基板（-40℃） | 纵向 | ≥1.5 | 3.2 | 7.1 | TPO断裂，最大18.5 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 横向 |  | 3.8 | 6.8 | TPO断裂，最大16.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 2.3 |

- 续表3

| 项目 |  |  | 技术 要求 | 样品编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 17# | 18# | 19# | 20# | 21# |
| 剥离强度/ （N/mm） | 面层与金属基板（23℃） | 纵向 | ≥4.0 | 8.0 | 8.7 | 5.9 | 9.1 | 8.5 |
|  |  | 横向 |  | 6.5 | 9.9 | 5.9 | 8.1 | 7.0 |
|  | 背层与金属基板（23℃） | 纵向 | ≥1.0或背层撕裂 | 无背层 | 无背层 | 3.1（部分试件背层撕裂） | 无背层 | 3.1（部分试件背层撕裂） |
|  |  | 横向 |  | 无背层 | 无背层 | 3.4（部分试件背层撕裂） | 无背层 | 2.9（部分试件背层撕裂） |
|  | 面层与金属基板（60℃） | 纵向 | ≥1.5 | 4.4 | 6.4（TPO延展无剥离，剥离至设备极限，最大值7.0） | 2.2 | 2.4 | 4.0（TPO延展无剥离，剥离至设备极限，最大值4.6） |
|  |  | 横向 |  | 4.6 | 5.2（TPO延展无剥离，剥离至设备极限，最大值5.5） | 2.0 | 2.7 | 2.6（TPO延展无剥离，剥离至设备极限，最大值3.3） |
|  | 面层与金属基板（-40℃） | 纵向 | ≥1.5 | 0.4 | TPO断裂，最大28.9 | 1.6 | 0.6 | 9.6 |
|  |  | 横向 |  | 0.7 | TPO断裂，最大16.6 | 2.4 | 1.2 | 10.2 |

- 面层与金属基板（23℃）、背层与金属基板（23℃）的剥离强度按GB/T 2790的规定，在（23±2）℃温度下进行。取每个试件的平均剥离强度并计算5个试件的算术平均值，纵向和横向分别计算。

- 面层与金属基板（60℃）、面层与金属基板（-40℃）的剥离强度按GB/T 2790的规定，试件分别在（60±2）℃或（-40±2）℃温度下放置2h后在该温度下进行试验。取每个试件的平均剥离强度并计算5个试件的算术平均值，纵向和横向分别计算。

- 试验过程中如面层破坏或面层延展超出试验机行程，以最大剥离强度作为试验结果。

- 背层与金属基板（23℃）制样时如背层难以剥开，或剥离测试过程中背层撕裂，则报告背层撕裂。

- 面层与金属基板（23℃）合格率：纵向86%、横向86%。

- 背层与金属基板（23℃）合格率：纵向100%、横向100%。

- 面层与金属基板（60℃）合格率：纵向76%、横向76%。

- 面层与金属基板（-40℃）合格率：纵向71%、横向71%。

- （2）接缝剥离强度

- 表4  接缝剥离强度

| 项目 | 技术要求 | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# |
| 卷材搭接边接缝剥离强度/（N/mm） | ≥4.0或面层破坏 | 4.1 | 4.6 | 10.0 | 无甩边 | 无甩边 | 无甩边 | 无甩边 | 9.2 | 无甩边 | 6.2 | 6.3 |

- 续表4

| 项目 | 技术要求 | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 20# | 21# |
| 卷材搭接边接缝剥离强度/（N/mm） | ≥4.0或面层破坏 | 10.4 | 10.5 | 8.8 | 6.4 | 10.0 | 10.4 | 11.5 | 7.2 | 无甩边 | 7.3 |

- 按GB/T 328.21的规定进行试验，在复合板纵向两侧搭接边部位裁取相应尺寸试样，按工程施工方式的要求，采用焊接方式进行搭接，卷材搭接边的下表面与另一个试件的卷材上表面搭接，防水卷材搭接宽度及养护条件应按供应商要求进行,并应与工程施工方式一致。试验结果取每个试件的最大剥离强度并计算算术平均值。若试验过程中出现面层破坏且试验结果大于本文件规定的要求时，则报告面层破坏。

- 有卷材搭接边样品共15个，合格率100%。

- （3）耐冲击性能

- 表5  耐冲击性能

| 项目 | 技术要求 | 样品编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| 耐冲击性能 | 50kg·cm，无裂纹、 皱纹及剥落 | 合格 | 合格 | 50kg·cm，剥落 | 合格 | 50kg·cm，剥落 | 合格 |

- 续表5

| 项目 | 技术要求 | 样品编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# |
| 耐冲击性能 | 50kg·cm，无裂纹、皱纹及剥落 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

- 续表5

| 项目 | 技术要求 | 样品编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | 18# |
| 耐冲击性能 | 50kg·cm，无裂纹、皱纹及剥落 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

- 续表5

| 项目 | 技术要求 | 样品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19# | 20# | 21# |
| 耐冲击性能 | 50kg·cm，无裂纹、皱纹及剥落 | 合格 | 合格 | 合格 |

按GB/T 1732的规定进行试验，试验时面层朝上，每个试件测试一次。

- 合格率90%。

- （4）人工气候加速老化（5490h）

- 表6  人工气候加速老化（5490h）

| 项目 |  | 技术 要求 | 样品编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| 人工气候 加速老化 （5490h） | 外观 | 面层无开裂、分层、起泡、粘结、孔洞、溶胀 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  | 面层色差（ΔE） | ≤5.0 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2.2 |

- 续表6

| 项目 |  | 技术 要求 | 样品编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# |
| 人工气候 加速老化 （5490h） | 外观 | 面层无开裂、分层、起泡、粘结、孔洞、溶胀 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  | 面层色差（ΔE） | ≤5.0 | 1.3 | 2.8 | 1.6 | 2.5 | 0 | 1.5 |

- 续表6

| 项目 |  | 技术 要求 | 样品编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | 18# |
| 人工气候 加速老化 （5490h） | 外观 | 面层无开裂、分层、起泡、粘结、孔洞、溶胀 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  | 面层色差（ΔE） | ≤5.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.2 |

- 续表6

| 项目 |  | 技术 要求 | 样品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19# | 20# | 21# |
| 人工气候 加速老化 （5490h） | 外观 | 面层无开裂、分层、起泡、粘结、孔洞、溶胀 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  | 面层色差（ΔE） | ≤5.0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 |

- 按GB 45320—2025中5.9的规定进行试验，试件面层朝向光源。面层色差按GB/T 11186的规定进行试验，每个试件测量一个位置。采用CIELAB色差公式计算处理前后同一位置面层色差△E，取3个试件的算术平均值作为试验结果。

- 样品均合格，合格率100%；

- （5）燃烧性能

- 表7  燃烧性能

| 项目 | 技术要求 | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# |
| 燃烧性能 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 |

- 续表7

| 项目 | 技术要求 | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 20# | 21# |
| 燃烧性能 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 | B2级 |

- 按GB/T 8624的规定进行试验。

- 样品均合格，合格率100%；

综上，以上试验情况进一步证实，标准文本中4.1.3条、4.2.1条、5.1.2条、5.2.3条等规定与材料的关键性能指标匹配，在施工应用环节具有合理性。

- （四）工程项目验证

- 编制组选取了全国范围内不同区域的22个工程项目（具体工程项目见表8），对其水泥基渗透结晶型防水材料防水工程的设计、施工、质量验收进行验证，结果表明按照本规范部分或全部要求进行的工程项目设计、施工和质量验收环节合理、有序，投入使用后均未发生渗漏情况。上述工程项目验证尤其证实了标准中3.0.1条、4.1.2条、4.3.1条、4.3.3条、4.3.5条、5.1.1条、5.1.4条、5.2.1条、5.2.2条、5.2.4条、5.2.8条、5.3节、6.1.2条、6.3.1条、6.3.5条、6.3.11条、6.4.1条、7.1.1条、7.1.2条等规定在实际工程应用中，满足了1.0.1条提出的“功能完善、确保质量、技术先进、安全可靠、耐久美观、节能环保”的要求。

- 表8  工程项目验证案例

| 序号 | 项目名称 | 项目省份 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晴隆县城拓展区易地扶贫搬迁安置点配套产业园标准厂房建设项目 | 贵州 | 11000 |
| 2 | 扬州宝应先进制造产业园项目 | 江苏 | 100000 |
| 3 | 雅保年产5万吨氢氧化锂锂电池材料项目 | 四川 | —— |
| 4 | 射阳立讯汽车电子产业园项目 | 江苏 | 35000 |
| 5 | 百色现代林业田阳区产业园一期 | 广西 | 80000 |
| 6 | 奥体中心英东游泳馆改造项目 | 北京 | 200 |
| 7 | 曼可顿食品上海工厂 维修 | 上海 | 6630 |
| 8 | 常州越新传动系统有限公司新建厂房 | 江苏 | 18900 |
| 9 | CSPV_湖南中联新材 | 湖南 | 18000 |
| 10 | CSPV_智泰新能源6#厂房 | 江苏 | 23000 |
| 11 | 水泥基匀质保温板、免拆模板、聚合物保温砂浆生产建设项目 | 甘肃 | 60000 |
| 12 | 吴江同里小学体育馆屋面工程项目 | 江苏 | 1200 |
| 13 | CSPV_海南航芯产业园 | 海南 | 31500 |
| 14 | 湖北睿勤新能源科技有限公司年产10万吨锂离子电池原材料项目 | 湖北 | 20000 |
| 15 | 呼和浩特阿特斯光伏新能源全产业链一期项目 | 内蒙古 | 260000 |
| 16 | 永福县中翔能源有限公司登云山风电场升压站项目 | 广西 | 3220 |
| 17 | 射阳立讯汽车电子产业园 | 江苏 | 19000 |
| 18 | 东湾园区二期（原汉金富态）改造完善工程 | 江苏 | 30800 |
| 19 | 宝应县泾河镇苏中一号智慧物流园 | 江苏 | 45000 |
| 20 | 湖州双林高林不锈钢管有限公司新建厂房项目 | 浙江 | 5800 |
| 21 | 中国长安璧山低碳产业园一期项目 | 重庆 | 50000 |
| 22 | 日立安斯泰莫底盘系统项目 | 江苏 | 1500 |

- 四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

- 本规范不涉及专利，不会影响该产品专利的知识产权保护问题。

- 五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

- （一）经济效益、社会效益、产业规模、推广应用、工程应用情况、预期达到的经济、社会效益

- 1.经济效益：通过规范热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统的材料选择、施工工艺和技术要求，有助于降低工程成本，降低工程渗漏率，提高经济效益。标准中的技术要求和指标能够促进资源的合理利用，减少浪费，提高资源利用效率。随着规范的实施，将推动相关产业的标准化、规范化发展，有助于企业拓展市场，增加就业机会。

- 2.社会效益：本规范的实施将提高热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统工程质量，延长建筑使用寿命，保障基础设施和民生工程的安全和稳定。高质量的防水工程将提升基础设施和民生工程信任感和安全感，提升民众住房居住体验，有助于社会和谐稳定。标准中强调的材料选择、设计要点、施工工艺等要求有助于减少环境污染，促进可持续发展。

- 3.产业规模：首先，随着制造业水平的提高，对于工商业建筑的防水要求越来越高，尤其是在剧烈气候变化的影响下，建筑物需要更加强大和可靠的防水材料。其次，基础设施建设的不断推进也为热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统的发展提供了机遇。另外，环保和健康意识的提升也将促进热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统的市场需求。相对于传统防水材料，热塑性聚烯烃金属复合板更加环保健康，符合现代社会的可持续发展理念。标准的实施将提高热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统的应用技术门槛，淘汰落后工艺，优势企业整合资源，实现规模化发展。带动上下游产业协同发展，如原材料供应、施工设备制造等产业产业规模也相应扩大。

- 4.推广应用：设计院、开发单位、施工单位等对符合该规范的产品认可度提升，更多工程项目优先选用。随着宣传普及，行业对本规范的理解与执行度提高，产品应用范围从传统建筑屋面防水领域，拓展至更多对防水要求严苛的特殊工程，将带动更多地区和行业采用这一技术，推动其广泛应用。

- 5.工程应用情况：在海南、广西、贵州、湖南、重庆、四川、上海、江苏、浙江、甘肃、北京、内蒙古等多个过程中得到应用，表现出色，确保了屋面长期安全稳定运行，防水效果和耐久性得到充分验证。

- 6.预期经济效益：高质量的热塑性聚烯烃复合金属板屋面系统工程将显著降低建筑屋面防水渗漏率，大幅减少渗漏引发的结构损坏、内饰修复、设备故障等各类经济损失；同时显著提高防水工程使用寿命，将常规屋面防水工程10～15年的使用寿命延长至25～30年，减少工程二次防水改造投入，降低建筑全生命周期运营成本，带来长期稳定的经济效益。2022年我国彩钢板市场规模约为860.41亿元，同比增长3.41%。其中建筑领域在市场规模占比最大，占比79%，金属板屋面市场规模可见一斑，该产品潜在市场巨大。以江苏凯伦股份为例，该产品2020～2021年累计销售额达4151万元，产生利润997万元。该规程的制定将有效推动金属屋面建筑防水材料的产能升级，规范热塑性聚烯烃复合防水压型金属板生产、设计、施工、验收与维护，产生重大经济效益。

- 7.预期社会效益：近年来，金属板屋面陆续出现了不同程度的渗漏，甚至出现了由于屋面长期渗漏，继而影响到结构安全，屋面在极端天气下（台风、龙卷风、暴雨、冰雹等）被吹破、掀翻，甚至坍塌的严重质量安全事故，对人民群众的生命和财产安全构成危害，也对社会经济造成损失。传统彩钢板使用油漆用于钢板表面，生产过程具有严重有害气味，对周边环境造成严重侵害，大部分地区已不让工厂密闭环境内涂刷油漆，而该产品采用外露TPO卷材，保证耐候性。本规范的实施将热塑性聚烯烃复合金属板的可持续发展，提升热塑性聚烯烃复合金属板应用质量，减少金属屋面渗漏风险，有效降低维修成本，减少金属屋面材料生产中油漆的使用和有害气体产生，并可与分布式光伏屋面等清洁能源有效结合，保障了基础设施的长期安全运行，具有显著社会效益和环境效益。

- （二）本标准指标的技术先进性以及本标准的发布对行业及社会发展的促进作用，即与“宜业尚品造福人类”的相关性

- 1.技术先进性：

- 1）创新引领：本规范中的技术要求和指标体现了行业内的最新技术和研究成果，具有创新性。

- 2）提升技术水平：本规范的实施将推动相关企业提升技术水平，加强技术创新和研发能力。

- 2.行业发展：

- 1）促进标准化：本规范的实施将热塑性聚烯烃复合金属板应用技术的标准化、规范化发展。

- 2）提升国际竞争力：随着本规范的普及和应用，将提升我国在这一领域的国际竞争力，促进国际合作与交流。

- 《热塑性聚烯烃复合金属板应用技术规范》的颁布实施与“宜业尚品造福人类”的理念紧密相关。规范的实施将促进相关产业的健康发展，提供更多的就业机会，同时提升防水工程的质量和安全性，为公众创造更加安全、便捷、舒适的环境。此外，本规范中的环保和可持续发展要求也有助于保护生态环境，实现人与自然的和谐共生。

- 六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况:

- 目前未检索到与本项目直接相关的国际标准或国外先标准。美国材料实验协会标准《Standard Specification for Thermoplastic Polyolefin-Based Sheet Roofing》ASTM D6878_D6878M-21只涉及了以热塑性聚烯烃 (TPO) 作为主要聚合物制成的柔性片材的相关产品要求。TPO卷材作为热塑性聚烯烃复合防水压型金属板某一组成部分，本标准借鉴参考针对产品面膜的相关技术指标。

- 七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

- 目前，国内外已发布标准只涉及了热塑性聚烯烃复合防水压型金属板某一组成部分，主要集中于对单一压型金属板或单一TPO防水卷材类铺设于屋面时的产品要求，未涉及防水卷材与压型金属板预制为整体材料后的产品要求，不存在针对该材料的相关产品标准。涉及到压型金属板的标准分别有国标《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896、《建筑用压型钢板》GB/T 12755、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205。涉及到屋面用TPO卷材的标准有国标《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》GB 27789、行标《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T316。

- 本标准制定和实施后，与上述标准互为补充，将进一步完善屋面防水工程领域的标准化体系，不仅推进热塑性聚烯烃金属板屋面研发、生产、设计、施工，为相关生产单位、设计单位、施工单位及管理单位提供相关的依据，而且对行业的健康发展必将产生积极的作用，鼓励热塑性聚烯烃复合防水压型金属板技术的开发和应用，满足市场和工程需要。

- 本规范与现行相关法律、法规、规章及强制性标准保持协调，无矛盾和冲突。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

- 在规范的编制过程中，广泛征求了行业相关单位和业内专家的意见和建议，主要针对规范规定的各项技术要求和指标做了深入研讨，各家单位和行业专家结合自身的工作经验和实验验证提出了作为数据支撑的有力依据，最终对规范要求达成一致。编制过程中对规范的主要内容并未产生重大意见分歧。

- 九、标准性质的建议说明

建议作为建材行业推荐标准实施。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

- 建议在本规范正式发布后，对相关设计、施工、监理企业进行宣贯。具体实施措施建议如下：

- （1）加大标准宣传力度，提高认知度，建立信息公共平台，将有参考价值的案例、好的做法和经验等在行业内部公开发布，引起有关部门领导和相关企业单位的重视，使相关单位能够积极主动的购买标准和资料、参加培训、结合本单位实际情况学习研究标准并准备贯彻实施标准。

- （2）标准归口单位进行贯标指导，组织标准宣贯培训班，由标准制定人员主讲。设立专门的答疑或咨询部门或网站，为贯标企业排忧解难，组织有关人员积极参加行业协会组织的各项活动，培训班等。及时了解标准制、修订信息。

- （3）鼓励行业相关企业或项目部成立标准贯彻实施小组，组员由技术负责人、质量负责人、标准化技术人员、设计人员、质检人员、施工技术人员等技术相关工作人员组成，进行明确的分工合作，适时组织标准宣贯会，使有关人员拥有标准、了解标准、熟悉标准，执行标准。

- （4）标准化技术人员全面负责贯标实施工作，跟踪服务对贯标中出现的技术问题进行协调处理作好贯标记录，并进行长期监督检查工作。

- 废止现行有关标准的建议。

无。

- 十二、其他应予说明的事项

- 本规范的主编单位中建材苏州防水研究院有限公司为主要的宣贯主体，将联合建材工业综合标准化技术委员会、中国硅酸盐学会防水材料专业委员会，组织对江苏凯伦建材股份有限公司、北新防水有限公司、北新澳泰高分子防水系统 （天津）有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、科顺防水科技股份有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司、苏州孚尼卡材料科技有限公司、苏彩金属（江苏）有限公司、上海豫宏（金湖）防水科技有限公司、江苏海美新材料有限公司、江苏海耐新材料有限公司、山东坤驰防水科技有限公司、克姆雷特（江苏）新材料科技有限公司、优尔屋面科技（苏州）有限公司等相关生产厂家、施工企业、设计单位、科研单位以及相关检测机构等进行标准宣贯工作。具体做法包括：编制标准宣贯手册及图示解读材料，明确核心技术要求与工程应用要点；举办全国性线上线下相结合的宣贯培训班，由标准编制核心成员现场授课并答疑；搭建行业交流平台，分享典型工程应用案例与标准化施工示范视频；联合地方建筑防水行业协会开展区域化宣贯活动，精准覆盖重点应用市场；建立长效咨询机制，通过线上答疑通道及时回应行业单位在标准执行中的技术难题。