ICS 91.100.30

CCS P25

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

钢渣粉在混凝土中应用技术规范

（征求意见稿）

Technical code for application of steel slag powder in concrete

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2024〕191号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内和国际标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规范。

本规范共分为7章，主要技术内容包括：1 总则；2 术语和定义；3 原材料；4 混凝土性能；5 配合比设计；6 施工；7 质量检验。

本规范的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规范的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规范由中国建筑材料联合会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮编：100013，邮箱：xiasnxia@126.com）。

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司。

参编单位：三明市高速公路建设集团有限公司

广东长正建设有限公司

河南交通职业技术学院

中建西部建设湖南有限公司

武汉理工大学

清华大学

武汉大学

东南大学

太原理工大学

河南理工大学

河北农业大学

中交第二公路工程局有限公司

上海宝冶集团有限公司

中电建路桥集团有限公司

山东钢铁股份有限公司

唐山钢铁集团有限责任公司

宝武环科武汉金属资源有限责任公司

建研院检测中心有限公司

建研建材有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目   次

前  言	1

1  总则	1

2  术语和定义	2

3  原材料	3

3.1  钢渣粉	3

3.2  混凝土其他原材料	4

4  混凝土性能	5

4.1  拌合物性能	5

4.2  力学性能	6

4.3  长期性能与耐久性能	6

5  配合比设计	7

6  施工	9

6.1  一般规定	9

6.2  原材料贮存与计量	9

6.3  搅拌与运输	10

6.4  浇筑	10

6.5  养护	10

7  质量检验	12

7.1  原材料质量检验	12

7.2  混凝土拌合物性能检验	12

7.3  硬化混凝土性能检验	12

用词说明	14

引用标准名录	15

# 1  总则

1.0.1  为规范钢渣粉在混凝土中的应用，保障工程质量，做到技术先进、安全适用、经济合理，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于钢渣粉在混凝土中的配合比设计、施工与质量检验。

1.0.3  钢渣粉在混凝土中的应用除应符合本规范规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和定义

2.0.1  钢渣 steel slag

钢铁企业转炉炼钢或电炉炼钢生产过程排放的副产物。

2.0.2  钢渣粉 steel slag powder

钢渣经稳定化处理后粉磨或分选、除铁至规定细度的粉体材料。

2.0.3  矿物掺合料 mineral admixture

以硅、铝、钙等一种或多种氧化物为主要成分，具有规定细度，掺入混凝土中能改善混凝土性能的粉体材料。

# 3  原材料

## 3.1  钢渣粉

3.1.1 钢渣粉放射性核素限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的有关规定。

3.1.2 钢渣粉的技术指标和测试方法应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2  钢渣粉技术指标和测试方法

| 项目 |  | 技术指标 |  | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |  |
| 比表面积（m2/kg） |  | ≥400 |  | 按现行国家标准《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491所列的勃氏法测试比表面积。 |
| 活性指数（%） | 7d | ≥65 | ≥55 | 按现行国家标准《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491所列有关规定进行测定。 |
|  | 28d | ≥80 | ≥65 |  |
| 流动度比（%） |  | ≥90 |  |  |
| 含水量（%） |  | ≤1.0 |  |  |
| 密度（g/cm3） |  | ≥2.8 |  |  |
| 金属铁含量 |  | ≤2.0 |  | 按现行国家标准《铁矿石 金属铁含量的测定 三氯化铁-乙酸钠滴定法》GB/T 6730.6所列有关规定进行测定。 |
| 氯离子含量（%） |  | ≤0.06 |  | 按现行国家标准《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491所列有关规定进行测定。 |
| 三氧化硫含量（%） |  | ≤4.0 |  |  |
| 游离氧化钙含量（%） |  | ≤3.0 |  |  |
| 安定性沸煮法 |  | 合格 |  |  |
| 安定性压蒸法a |  | 6h膨胀率≤0.50% |  |  |
| a 如果钢渣粉中MgO含量不大于5%时，可不检验压蒸安定性；当钢渣粉中MgO含量大于13%时，压蒸安定性应检验合格。 |  |  |  |  |

3.1.3  钢渣粉中的碱含量可由供需双方协商确定，当钢渣粉用于具有碱活性骨料的混凝土中时，宜限制碱含量。钢渣粉中的碱含量应按Na2O和K2O当量计，并以Na2O + 0.658 K2O计算值表示。钢渣粉中碱含量的检验方法应按现行国家标准《水泥化学分析方法》GB/T 176的有关规定进行测试。

## 3.2 混凝土其他原材料

3.2.1  水泥宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，其性能应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的有关规定。

3.2.2  钢渣粉与其他矿物掺合料复合使用时，其他矿物掺合料应符合现行国家标准《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003的有关规定。

3.2.3  骨料应符合现行国家标准《建设用碎石、卵石》GB/T 14685、《建设用砂》GB/T 14684和JGJ 52的有关规定。

3.2.4  混凝土外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的有关规定。混凝土膨胀剂应符合现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB 23439的有关规定。混凝土防水剂应符合现行的行业标准《砂浆、混凝土防水剂》JC 474有关规定。混凝土防冻剂应符合现行的行业标准《混凝土防冻剂》JC 475规定。外加剂与钢渣粉、水泥和其他矿物掺合料的适应性应经试验验证。

3.2.5  混凝土用水应符合现行的行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定。

# 4  混凝土性能

## 4.1  拌合物性能

4.1.1  掺钢渣粉的混凝土拌合物应具有良好的工作性，凝结时间应满足施工要求。

4.1.2  掺钢渣粉的混凝土拌合物的坍落度和扩展度等级划分及允许偏差应分别符合表4.1.2-1、表4.1.2-2和表4.1.2-3的规定，扩展度适用于大流态混凝土和自密实混凝土。。

表4.1.2-1  坍落度等级划分

| 等级 | 坍落度（mm） | 等级 | 坍落度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 10～40 | S4 | 160～210 |
| S2 | 50～90 | S5 | ≥220 |
| S3 | 100～150 |  |  |

表4.1.2-2  扩展度等级划分

| 等级 | 扩展度（mm） | 等级 | 扩展度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | ≤340 | F4 | 490～550 |
| F2 | 350～410 | F5 | 560～620 |
| F3 | 420～480 | F6 | ≥630 |

表4.1.2-3  坍落度和扩展度实测值与控制目标值的允许偏差（mm）

| 项目 | 设计值 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 坍落度 | ≤40 | ±10 |
|  | 50～90 | ±20 |
|  | ≥100 | ±30 |
| 扩展度 | ≥350 | ±30 |

4.1.3  掺钢渣粉的混凝土拌合物坍落度、扩展度应满足工程控制目标值和施工要求。坍落度经时损失不应影响混凝土的正常施工，用于泵送的掺钢渣粉的混凝土坍落度经时损失不宜大于30mm。

4.1.4  掺钢渣粉的混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量应符合现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB 55008的有关规定。水溶性氯离子含量试验方法应按现行的行业标准《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322的有关规定执行。

4.1.5  掺钢渣粉的混凝土拌合物性能试验方法应按现行的国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080有关规定执行。

## 4.2  力学性能

4.2.1  掺钢渣粉的混凝土力学性能应满足设计要求。

4.2.2  掺钢渣粉的混凝土力学性能试验方法应按现行的国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的有关规定执行。

## 4.3  耐久性能

4.3.1  当有预防碱骨料反应要求时，掺钢渣粉的混凝土应符合现行国家标准《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733的有关规定。

4.3.2  掺钢渣粉的混凝土耐久性能，应符合国家现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的有关规定，并应满足设计要求。

4.3.3  掺钢渣粉的混凝土耐久性能的试验方法应按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的有关规定执行。

# 5  配合比设计

5.0.1  掺钢渣粉的混凝土配合比设计应符合现行的行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55有关规定进行。

5.0.2  钢渣粉在混凝土中掺量应通过试验确定。采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥时，混凝土中钢渣粉最大掺量宜符合表5.0.2的规定。

表5.0.2 混凝土中钢渣粉最大掺量（%）

| 水胶比 | 最大掺量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采用硅酸盐水泥时 | 采用普通硅酸盐水泥时 |
| ≤0.40 | 30 | 25 |
| ＞0.40 | 25 | 20 |

5.0.3  配合比计算时，应将钢渣粉用量计入胶凝材料用量。

5.0.4  配合比计算时，胶凝材料28d胶砂抗压强度宜根据试验确定。当胶凝材料28d胶砂抗压强度无实测值，且钢渣粉掺量不超过30%时，胶凝材料28d胶砂抗压强度值可按下式计算：

|  | fb = γH·fce | （5.0.4） |
| --- | --- | --- |

式中：fb ——胶凝材料28d胶砂抗压强度（MPa）；

γH ——钢渣粉影响系数，可按表5.0.4取值；

fce ——水泥28d胶砂抗压强度（MPa）。

表5.0.4  钢渣粉影响系数

| 掺量（%） | 钢渣粉影响系数 |
| --- | --- |
| 0 | 1.00 |
| 10 | 0.85～0.90 |
| 15 | 0.80～0.85 |
| 20 | 0.75～0.80 |
| 25 | 0.70～0.75 |
| 30 | 0.60～0.65 |

5.0.5  对抗裂性能有明确要求的掺钢渣粉的混凝土，应通过混凝土抗裂试验和收缩试验优选配合比。

5.0.6  掺钢渣粉的混凝土出现下列情况之一时，应重新进行配合比设计：

1 原材料产地或厂家、品种、质量等有显著变化时；

2 对混凝土性能有特殊要求时；

3 同一配合比生产间断6个月以上时。

5.0.7  掺钢渣粉混凝土生产的配合比应进行性能验证。

# 6  施工

## 6.1  一般规定

6.1.1  混凝土的生产应符合国家现行标准《预拌混凝土》GB/T 14902和《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T 328的有关规定。

6.1.2  混凝土的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土质量控制标准》GB 50164的有关规定。

6.1.3  高强混凝土、大体积混凝土的施工应分别符合国家现行标准《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281和《大体积混凝土施工标准》GB 50496的有关规定。

6.1.4  钢渣粉使用前，应进行与外加剂相容性试验，试验应采用工程混凝土配合比的胶凝材料组成，应符合现行的行业标准《水泥与减水剂相容性试验方法》JC/T 1083的有关规定。

## 6.2  原材料贮存与计量

6.2.1  钢渣粉应单独贮存，不得与水泥和其他矿物掺合料相混，并应防止受潮或被其他杂物污染。

6.2.2  其他混凝土原材料的贮存应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的有关规定。

6.2.3  原材料计量应采用电子计量设备，计量设备的精度应符合现行国家标准《建筑施工机械与设备混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171的有关规定。每一工作班开始前，应对计量设备进行零点校准。

6.2.4  钢渣粉和其他原材料的计量允许偏差应符合表6.2.4的规定，并应每班检查1次。

表6.2.4  混凝土原材料计量允许偏差（%）

| 原材料品种 | 水泥 | 骨料 | 水 | 外加剂 | 钢渣粉 | 其他掺合料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每盘计量允许偏差 | ±2 | ±3 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 |
| 累计计量允许偏差 | ±1 | ±2 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |

注：累计计量允许偏差是指每一运输车中各盘混凝土的每种材料计量和的偏差。

6.2.5  原材料计量过程中，应根据粗、细骨料含水率的变化，调整粗、细骨料和拌合用水的用量。

## 6.3  搅拌与运输

6.3.1  钢渣粉宜与其他胶凝材料一起投料搅拌；混凝土搅拌应采用强制式搅拌机，搅拌机应符合现行的国家标准《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌机》GB/T 9142的有关规定，预拌混凝土企业生产采用的搅拌机应符合现行国家标准《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171的有关规定。

6.3.2  混凝土拌合物应搅拌均匀；同一盘混凝土的搅拌匀质性应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的有关规定。

6.3.3  混凝土运输应采用符合现行的国家标准《混凝土搅拌运输车》GB/T 26408规定的搅拌运输车，混凝土运输到建筑施工点时不应离析。

## 6.4  浇筑

6.4.1  混凝土运送到施工现场时，实测坍落度与要求坍落度之间的允许偏差应符合本规范第5.1.2条的规定。

6.4.2  夏季施工时，混凝土拌合物入模温度不应超过35°C，大体积混凝土拌合物入模温度不宜超过30°C；施工现场环境温度高于35°C时，应采取遮阳和降温措施或避开高温时段浇筑混凝土。

6.4.3  冬期施工，应符合现行的行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的有关规定。

6.4.4  混凝土浇筑时应避免漏振或过振。振捣后的混凝土表面不应出现明显的浮浆层。

6.4.5  混凝土在初凝前和终凝前，宜分别对混凝土裸露表面进行抹面处理。

## 6.5  养护

6.5.1  混凝土的养护应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。掺钢渣粉的大体积混凝土的养护应符合现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496的有关规定。

6.5.2  混凝土浇筑后，应立即进行保湿养护。保湿养护可采用洒水、覆盖薄膜、喷涂养护剂等方式。

6.5.3  掺钢渣粉的混凝土应适当延长养护时间，养护时间宜不少于14d。

# 7  质量检验

## 7.1  原材料质量检验

7.1.1  混凝土原材料进场时，应按规定划分的检验批验收出厂检验报告或合格证等质量证明文件，外加剂产品还应具有使用说明书。

7.1.2  混凝土原材料进场时应对材料的外观、规格、等级、生产日期等进行检查，并应按检验批随机抽取样品进行检验，每个检验批检验不得少于1次。

7.1.3  钢渣粉的进场检验项目应包括密度、比表面积、流动度比、活性指数、含水量、不安定组分（f-CaO和MgO）含量、铁含量。

7.1.4  钢渣粉应以每200t为一个检验批，每个批次的钢渣粉应来自同一产地、同一厂家、同一类别；供应不足200t时，应以实际供应数量作为一个检验批。

7.1.5  钢渣粉检验项目的检验结果均符合技术要求的为合格品，检验结果有两个项目不符合技术要求的为不合格品，有一个项目不符合技术要求时应加倍取样，对不合格的项目进行复检，评定时以复检结果为准，安定性不合格退场处理。

7.1.6  钢渣粉存储期超过6个月时，使用前应按本规范规定的批次进行复验，复验项目同进场检验项目，复验结果应满足本规范第4.1节的规定后方可使用。

7.1.7  其他混凝土原材料的检验项目和检验规则应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的有关规定。

## 7.2  混凝土拌合物性能检验

7.2.1  在生产和施工过程中，应在搅拌地点和浇筑地点分别对混凝土拌合物进行抽样检验。

7.2.2  混凝土拌合物的检验频率应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

7.2.3  掺钢渣粉的混凝土拌合物性能应符合本规范第4.1节的规定。

## 7.3  硬化混凝土性能检验

7.3.1  掺钢渣粉的混凝土强度检验评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定，其他力学性能检验应满足设计要求。

7.3.2  掺钢渣粉的混凝土耐久性能检验评定应符合现行的行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的有关规定。

7.3.3  掺钢渣粉的混凝土长期性能检验规则与主编讨论，可按现行的行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193中耐久性检验的规定执行。

# 用词说明

为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

GB/T 50080  普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50081  混凝土物理力学性能试验方法标准

GB/T 50082  普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

GB 50164    混凝土质量控制标准

GB 50666    混凝土结构工程施工规范

GB/T 51003  矿物掺合料应用技术规范

GB 55008    混凝土结构通用规范

GB 175      通用硅酸盐水泥

GB 6566     建筑材料放射性核素限量

GB/T 14902  预拌混凝土

GB/T 20491 用于水泥和混凝土中的钢渣粉

JGJ 55      普通混凝土配合比设计规程

JGJ/T 193   混凝土耐久性检验评定标准

JGJ/T 281   高强混凝土应用技术规程

GB/T 203   用于水泥中的粒化高炉矿渣

GB/T 208   水泥密度测定方法

GB/T 750   水泥压蒸安定性试验方法

GB/T 1345  水泥细度检验方法（筛析法）

GB/T 1346  水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB/T 21372 硅酸盐水泥熟料

YB/T 022   用于水泥中的钢渣

YB/T 140   钢渣化学分析方法

  - 中华人民共和国建材行业标准

天然火山灰质材料在混凝土中应用技术规范

JC/T XXX-XXXX

# 条文说明

制 订 说 明

《钢渣粉在混凝土中应用技术规范》JC/T XXX-XXXX，工业和信息化部××年××月××日以第××号公告批准、发布。

本规范编制过程中，编制组总结我国钢渣粉在混凝土中应用实践经验的基础上，经参考有关资料广泛征求有关专家和单位的意见并积极听取各方建议编制而成。规范的编制进行了大量的调研和验证试验，对主要问题进行了反复讨论并广泛征求了各方意见，与相关标准规范进行了协调

为便于扩大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《钢渣粉在混凝土中应用技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范中的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目  次

## 1  总  则	19

2  术语和定义	20

3  原材料	21

3.1  钢渣粉	21

3.2  混凝土其他材料	22

4  混凝土性能	24

4.1  拌合物性能	24

4.2  力学性能	24

4.3  耐久性能	25

5  配合比设计	26

6  施  工	27

6.1  一般规定	27

6.2  原材料贮存与计量	27

6.3  搅拌与运输	28

6.4  浇筑	28

6.5  养护	29

7  质量检验	30

7.1  原材料质量检验	30

7.2  混凝土拌合物性能检验	30

7.3  硬化混凝土性能检验	31

# 总  则

1.0.1  本条明确了本规范的编制目的。钢渣粉作为钢铁工业大宗固废，其在混凝土中的应用是实现固废资源化、践行“双碳”战略的重要路径，但当前行业存在材料质量失控、应用工艺不统一、质量验收无依据等问题，导致工程质量风险增加。因此，规范编制旨在通过明确原材料要求、配合比设计方法、施工工艺参数及质量检验标准，为钢渣粉混凝土应用提供统一技术依据，确保工程质量安全，同时兼顾技术先进性与经济合理性，推动钢渣粉规模化、规范化利用。

1.0.2  本条界定了本规范的适用范围。本规范聚焦钢渣粉在混凝土中的核心应用环节，涵盖配合比设计、施工全过程及质量检验，适用于工业与民用建筑、市政工程、道路桥梁、水利工程等各类采用钢渣粉混凝土的建设项目。对于特种混凝土中钢渣粉的应用，除应符合本规范外，还需满足相应特种混凝土标准的专门要求。

1.0.3  本条强调了标准的协调性。钢渣粉混凝土应用涉及原材料、混凝土性能、施工、验收等多个环节，相关技术要求已在国家现行标准中有所规定。本规范作为专项技术规范，重点针对钢渣粉特性补充专属要求，未重复现行标准已明确的共性内容。因此，在实际应用中，需将本规范与相关国家标准、行业标准协同执行，确保技术要求的完整性和一致性。

# 术语和定义

2.0.1  本条定义了“钢渣”的核心内涵。钢渣是炼钢过程产生的副产物，主要由钙、硅、铝、铁等氧化物组成，其成分受炼钢工艺、原料品位等影响较大。明确钢渣的来源属性，是后续钢渣粉加工、性能控制的基础，避免与其他工业废渣混淆。

2.0.2  本条定义了“钢渣粉”的技术属性。钢渣需经稳定化处理降低游离氧化钙（f-CaO）、游离氧化镁（f-MgO）含量，再通过粉磨、分选、除铁等工艺控制细度与杂质含量，方可作为混凝土掺合料使用。强调“稳定化处理”与“规定细度”，是因为钢渣原始状态下安定性风险高、活性低，需通过工艺优化满足混凝土应用要求，这也是钢渣粉与天然矿物掺合料的核心区别。

2.0.3  本条引用了“矿物掺合料”的通用定义，明确钢渣粉的材料归类。钢渣粉以硅、铝、钙氧化物为主要成分，掺入混凝土后可通过火山灰反应、微集料填充效应改善混凝土性能，符合矿物掺合料的核心特征。本定义与《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003保持一致，确保术语体系的统一性。

# 原材料

## 3.1  钢渣粉

3.1.1  钢渣作为天然矿物资源，可能因地质成因或炼钢原料带入放射性核素，若放射性超标，长期用于建筑工程会对人体健康造成辐射危害。因此，明确钢渣粉放射性核素限量应符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566，与其他建筑用粉体材料的放射性控制要求保持一致，保障工程使用安全性。

3.1.2  本条规定了钢渣粉的核心技术指标及测试方法。

比表面积≥400m²/kg：钢渣粉活性与比表面积密切相关，比表面积过低时，活性成分难以充分暴露，火山灰反应不充分；参考GB/T 20491及工程实践，400m²/kg是兼顾活性与粉磨能耗的合理阈值，采用勃氏法测试可确保结果准确性。

活性指数（7d≥55%、65%，28d≥65%、80%）：活性指数是评价钢渣粉胶凝性能的核心指标，7d 指标反映早期活性，28d指标反映后期反应程度；指标值基于全国多家钢厂钢渣粉试验数据确定，确保钢渣粉掺入后混凝土强度满足设计要求。

流动度比≥90%：流动度比反映钢渣粉对混凝土工作性的影响，比值过低会导致混凝土需水量增加、坍落度损失加快，设定≥90%可保证混凝土拌合物具有良好的施工适应性。

含水量≤1.0%：钢渣粉含水量过高易导致结块、活性降低，还会影响混凝土水胶比精准控制；限定≤1.0%与GB/T 20491保持一致，确保材料存储稳定性与混凝土性能稳定性。

密度≥3.2g/cm³：钢渣粉密度高于水泥、粉煤灰等掺合料，较高的密度可改善混凝土密实度；参考试验数据，密度≥3.2g/cm³的钢渣粉颗粒级配更合理，填充效应更显著。

Fe金属铁含量≤2.0%：钢渣粉中未除尽的金属铁会影响混凝土匀质性，还可能因锈蚀膨胀导致混凝土表面起砂；采用GB/T 6730.6测试方法，限定含量≤2.0%可避免上述问题。

氯离子含量≤0.06%：氯离子会加速钢筋锈蚀，影响混凝土结构耐久性；指标与GB/T 20491、GB 50164保持一致，适配混凝土结构耐久性要求。

三氧化硫含量≤4.0%：三氧化硫过高易导致混凝土体积膨胀开裂；参考ASTM C618及国内工程验证数据，设定≤4.0%可平衡材料性能与安全性。

游离氧化钙含量≤4.0%：f-CaO是导致钢渣粉混凝土安定性不良的主要因素，限定≤4.0%可降低水化膨胀风险。

安定性要求：沸煮法合格可快速筛查游离氧化钙导致的瞬时膨胀风险，压蒸法可验证长期体积稳定性；当MgO含量≤5%时，其水化膨胀风险极低，故允许不检验压蒸安定性，简化检测流程。

3.1.3  钢渣粉中的碱可能与混凝土中碱活性骨料发生碱 - 骨料反应，导致混凝土膨胀开裂。由于钢渣粉碱含量受炼钢原料影响较大，故允许供需双方协商确定；但当混凝土采用碱活性骨料时，需限制钢渣粉碱含量，避免反应风险。碱含量计算方法采用行业通用的“Na2O + 0.658K2O”当量计，测试方法参考GB/T 176，确保数据准确性与可比性。

## 3.2  混凝土其他原材料

3.2.1  硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥水化活性高，能生成充足的Ca (OH)2，可有效激发钢渣粉的火山灰活性，二者相容性良好；而矿渣水泥、火山灰质水泥本身含大量混合材，水化产物中Ca (OH)2含量较低，可能抑制钢渣粉反应，故不推荐优先使用。水泥性能符合GB 175，可确保胶凝体系基础性能稳定。

3.2.2  钢渣粉与其他矿物掺合料复合使用时，可通过性能互补改善混凝土工作性、强度及耐久性。其他矿物掺合料需符合GB/T 51003，可避免因掺合料质量不佳导致混凝土性能波动，确保复合体系的稳定性。

3.2.3  骨料作为混凝土主要组成部分，其质量直接影响混凝土强度、耐久性及工作性。GB/T 14684、GB/T 14685及JGJ 52对骨料的颗粒级配、含泥量、泥块含量、有害物质含量等指标作出了详细规定，选用符合上述标准的骨料，可保障钢渣粉混凝土的整体性能，避免因骨料质量问题引发的结构安全隐患。

3.2.4  外加剂与钢渣粉、水泥的适应性是保障混凝土工作性的关键——钢渣粉表面多孔、吸附性强，可能导致外加剂有效含量降低，出现坍落度损失过快等问题。因此，要求外加剂符合GB 8076、GB 50119等标准，并通过适应性试验验证；缓凝剂可调节混凝土凝结时间，适配钢渣粉混凝土早期水化较慢的特性，故明确其需纳入配合比设计考量。各类专用外加剂（膨胀剂、防水剂、防冻剂）需符合对应标准，确保混凝土满足特殊功能要求。

3.2.5  混凝土用水的质量直接影响水泥水化、骨料与胶凝材料的粘结性能，若水中含有油污、氯离子、硫酸盐等有害物质，会导致混凝土强度降低、钢筋锈蚀等问题。JGJ 63对混凝土用水的pH值、氯离子含量、硫酸盐含量等指标作出了严格规定，选用符合该标准的水，可保障钢渣粉混凝土的水化进程与长期耐久性。

# 混凝土性能

## 4.1  拌合物性能

4.1.1  钢渣粉混凝土的工作性直接影响施工质量，若工作性不佳，易出现离析、泌水、振捣不实等问题，导致混凝土内部孔隙率增加、强度降低。同时，凝结时间需适配施工节奏，故要求拌合物具有良好工作性且凝结时间满足施工要求，确保混凝土顺利浇筑、密实成型。

4.1.2  坍落度、扩展度是评价混凝土拌合物流动性的核心指标，其等级划分及允许偏差参考GB/T 14902（报批稿），与预拌混凝土国家标准保持一致，确保指标体系的统一性。扩展度适用于大流态混凝土，可更准确反映其流动性与抗离析能力；允许偏差的设定基于工程实践数据，兼顾施工操作的灵活性与质量控制的严格性。

4.1.3  坍落度经时损失过大，会导致混凝土浇筑困难、振捣不密实，影响结构成型质量。结合钢渣粉混凝土的特性，规定泵送混凝土坍落度经时损失不宜大于30mm，可保障混凝土从搅拌站运输至施工现场后仍具有良好的工作性，满足泵送、浇筑要求。

4.1.4  混凝土中水溶性氯离子含量过高会引发钢筋锈蚀，影响结构耐久性。《混凝土结构通用规范》GB 55008对不同环境类别、结构类型的混凝土氯离子含量作出了强制性规定，本条明确钢渣粉混凝土需符合该标准，可确保结构长期使用安全；测试方法参考 JGJ/T 322，保证检测结果的准确性。

4.1.5  GB/T 50080 是混凝土拌合物性能试验的通用标准，其规定的试验方法成熟、可靠，适用于钢渣粉混凝土。采用统一的试验方法，可确保不同单位、不同工程的试验数据具有可比性，为配合比优化、质量检验提供科学依据。

## 4.2  力学性能

4.2.1  钢渣粉混凝土的力学性能是结构设计的核心依据，需满足工程设计要求。

4.2.2  GB/T 50081 规定了混凝土抗压强度、抗折强度、弹性模量等力学性能的试验方法，该标准在行业内广泛应用，试验结果准确、可靠。钢渣粉混凝土的力学性能试验采用该标准，可确保试验流程规范、数据可比，为强度评定、结构设计提供可信依据。

## 4.3  耐久性能

4.3.1  碱骨料反应是影响混凝土长期耐久性的关键因素之一，钢渣粉中的碱可能加剧该反应。《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733明确了预防碱骨料反应的技术措施，钢渣粉混凝土需符合该标准，可避免因碱骨料反应导致的结构开裂、耐久性下降。

4.3.2  GB 50164 规定了混凝土质量控制的通用要求，JGJ/T 193 明确了混凝土耐久性的检验评定方法。钢渣粉混凝土的耐久性能需符合上述标准，同时满足设计要求，可确保其在不同环境条件下具有良好的长期稳定性。

4.3.3  GB/T 50082 规定了混凝土耐久性能的试验方法，该标准是混凝土耐久性试验的权威依据。采用该标准的试验方法，可系统评价钢渣粉混凝土的长期性能与耐久性能，为工程应用中的耐久性设计、质量控制提供科学数据。

# 配合比设计

5.0.1  《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55是混凝土配合比设计的通用规范，其规定的基准配合比设计→试配调整→施工配合比确定流程成熟、通用，适用于钢渣粉混凝土。钢渣粉混凝土配合比设计遵循该规范，可确保设计流程规范，同时结合钢渣粉特性补充专属要求，实现通用方法与专项技术的结合。

5.0.2  钢渣粉掺量过高会导致混凝土早期强度不足、坍落度损失加快，掺量过低则无法充分发挥其火山灰效应与填充效应。本条基于大量试验数据，按水胶比划分最大掺量：水胶比≤0.40时，硅酸盐水泥体系最大掺量30%、普通硅酸盐水泥体系25%；水胶比＞0.40时，对应掺量分别为25%、20%。该规定可平衡混凝土强度、工作性与耐久性，避免因掺量不当引发的性能问题

5.0.3  钢渣粉掺入混凝土后，可通过火山灰反应生成胶凝物质，参与混凝土强度发展，其功能与水泥、矿渣粉等胶凝材料一致。因此，配合比计算时将钢渣粉计入胶凝材料用量，符合混凝土配合比设计的胶凝材料总量控制原则，可确保水胶比、砂率等关键参数计算准确，保障混凝土性能稳定。

5.0.4  胶凝材料28d胶砂抗压强度是混凝土配合比设计中确定水胶比的核心参数。当无实测值时，引入钢渣粉影响系数γH，可间接计算胶凝材料强度。γH取值基于不同掺量下钢渣粉对胶砂强度的影响试验，按掺量梯度划分取值范围，可确保计算结果的合理性，为配合比设计提供依据

5.0.5  钢渣粉混凝土的收缩性能与普通混凝土存在差异，部分钢渣粉可能因水化膨胀特性改善混凝土抗裂性，但也可能因活性不足导致收缩增大。对于抗裂性能有明确要求的工程，通过抗裂试验和收缩试验优选配合比，可避免混凝土早期开裂，保障结构耐久性。

5.0.6  原材料质量、性能要求、生产间断时间等因素会直接影响钢渣粉混凝土的性能。当原材料发生显著变化时，配合比需重新设计以适配新原料特性；当工程对混凝土有特殊要求时，需针对性优化配合比；生产间断6个月以上时，原材料性能可能发生变化，重新设计配合比可确保混凝土性能满足要求。

5.0.7  实验室配合比与实际生产条件存在差异，生产配合比需通过性能验证调整参数，确保混凝土性能符合设计要求，避免因生产条件差异导致的质量波动。

# 施工

## 6.1  一般规定

6.1.1  GB/T 14902规定了预拌混凝土的质量要求，JGJ/T 328明确了预拌混凝土绿色生产的技术要求。钢渣粉混凝土的生产需符合上述标准，可确保生产过程规范、产品质量稳定，同时兼顾绿色环保要求。

6.1.2  GB 50666规定了混凝土结构工程施工的通用工艺和质量控制要求，GB 50164明确了混凝土质量控制的关键环节。钢渣粉混凝土的施工遵循上述标准，可确保施工流程规范，同时结合其特性补充专属要求，保障工程质量

6.1.3  高强混凝土、大体积混凝土的施工具有特殊性：高强混凝土工作性要求高、水化热集中，大体积混凝土易因温度应力开裂。JGJ/T 281、GB 50496分别针对两类混凝土的施工工艺作出了专门规定，钢渣粉高强混凝土、钢渣粉大体积混凝土的施工需符合上述标准，可确保施工质量与结构安全。

6.1.4  钢渣粉表面多孔、吸附性强，可能与外加剂发生不相容问题。JC/T 1083 规定了水泥与减水剂相容性的试验方法，采用该方法验证钢渣粉、水泥与外加剂的相容性，可提前发现问题并调整外加剂掺量或类型，保障混凝土拌合物工作性稳定。

## 6.2  原材料贮存与计量

6.2.1  钢渣粉若与水泥、其他矿物掺合料混合贮存，易发生交叉污染，影响材料性能；钢渣粉吸潮后会结块、活性降低，被杂物污染后会影响混凝土匀质性。因此，要求钢渣粉单独贮存、防潮防污染，可确保其质量稳定，避免对混凝土性能产生不利影响。

6.2.2  GB 50164 对混凝土原材料的贮存作出了明确规定，其他原材料的贮存遵循该标准，可确保原材料质量稳定，避免因贮存不当导致的性能退化。

6.2.3  电子计量设备的精度直接影响原材料计量准确性，进而影响混凝土配合比稳定性。GB/T 10171规定了混凝土搅拌站（楼）计量设备的精度要求，工作班前进行零点校准，可消除计量设备的系统误差，确保原材料计量准确，保障混凝土性能均匀一致。

6.2.4  原材料计量偏差过大会导致混凝土配合比偏离设计值，引发性能波动。本条参考GB 50164，规定了钢渣粉及其他原材料的计量允许偏差，其中每盘计量允许偏差针对单盘混凝土，累计计量允许偏差针对同一运输车混凝土，每班检查1次可及时发现并纠正计量误差，确保计量精度符合要求。

6.2.5  粗、细骨料的含水率会随环境湿度变化，若不及时调整用水量，会导致混凝土实际水胶比偏离设计值。因此，计量过程中需根据骨料含水率变化调整骨料用量和拌合用水量，确保混凝土配合比准确，性能稳定。

## 6.3  搅拌与运输

6.3.1  钢渣粉与其他胶凝材料一起投料搅拌，可确保其均匀分散在胶凝体系中，避免局部聚集影响火山灰反应；强制式搅拌机的搅拌效果优于自落式搅拌机，可使混凝土拌合物更均匀，适配钢渣粉颗粒较粗、需充分混合的特性。GB/T 9142、GB/T 10171分别对混凝土搅拌机、搅拌站（楼）作出了技术规定，采用符合标准的设备可保障搅拌质量。

6.3.2  混凝土拌合物搅拌不均匀会导致局部强度不足、耐久性下降，GB 50164规定了同一盘混凝土的搅拌匀质性要求。

6.3.3  GB/T 26408规定了混凝土搅拌运输车的技术要求，采用符合标准的搅拌运输车，可避免混凝土在运输过程中离析、泌水。

## 6.4  浇筑

6.4.1  混凝土运抵施工现场后的坍落度与要求坍落度的偏差过大，会影响浇筑施工。本条引用本规范第4.1.2条的允许偏差要求，可确保混凝土拌合物工作性满足施工需求，保障浇筑质量。

6.4.2  混凝土入模温度过高，会加速水泥水化，导致水化热集中释放，引发温度裂缝；同时，高温会加快水分蒸发，导致混凝土表面失水过快，出现干缩裂缝。因此，规定夏季入模温度限值，并要求采取遮阳、降温措施或避开高温时段浇筑，可有效控制温度裂缝风险。

6.4.3  冬期低温会延缓水泥水化，降低混凝土早期强度发展速度，甚至导致混凝土在冰点以下受冻破坏；钢渣粉混凝土早期水化较慢，低温环境下强度发展更缓，抗冻能力更弱。JGJ/T 104对冬期施工的温度界定、原材料预热、养护措施等作出了详细规定，钢渣粉混凝土冬期施工符合该标准，可确保混凝土正常水化、避免早期受冻，同时建议适当降低钢渣粉掺量，提升早期强度。

6.4.4  漏振会导致混凝土局部密实度不足，形成蜂窝、孔洞等缺陷；过振会导致骨料下沉、浆体上浮，引发分层离析，破坏混凝土匀质性。振捣后表面无明显浮浆层，可判断振捣适度，避免因振捣不当导致的质量缺陷，确保混凝土密实成型。

6.4.5  混凝土初凝前抹面可消除表面浮浆、气泡，初凝后终凝前二次抹面可闭合表面微裂缝，提升混凝土表面平整度与抗裂性。钢渣粉混凝土早期收缩较大，二次抹面可有效控制表面裂缝，保障混凝土外观质量与耐久性。

## 6.5  养护

6.5.1  GB 50164、GB 50666 规定了混凝土养护的通用要求，GB 50496 明确了大体积混凝土的养护要点。钢渣粉混凝土的养护遵循上述标准，可确保养护过程规范，同时结合其特性补充专属要求，保障混凝土强度发展与耐久性

6.5.2  混凝土浇筑后，表面水分快速蒸发会导致干缩裂缝，影响强度与耐久性。立即进行保湿养护，可减少水分蒸发，为水泥水化和钢渣粉水化反应提供充足水分，确保混凝土性能稳定发展。

6.5.3  钢渣粉的水化反应较水泥水化滞后，其后期强度发展依赖长期湿润环境。普通混凝土养护时间不少于7d，而钢渣粉混凝土适当延长养护时间至不少于14d，可确保火山灰反应充分进行，提升混凝土密实度、强度及耐久性，避免因养护不足导致的早期开裂、强度偏低等问题。

# 质量检验

## 7.1  原材料质量检验

7.1.1  出厂检验报告、合格证是原材料质量的重要证明文件，外加剂使用说明书可指导正确使用。进场时查验上述文件，可确保原材料质量符合标准要求，从源头控制混凝土质量。

7.1.2  原材料外观、规格、等级、生产日期等直观指标的检查，可快速筛查不合格材料；按检验批随机抽样检验，可系统评价原材料质量稳定性，避免不合格材料用于工程。

7.1.3  钢渣粉的密度、比表面积、流动度比、活性指数直接影响混凝土工作性与强度；含水量、不安定组分影响混凝土安定性；铁含量影响混凝土匀质性。将上述指标列为进场检验项目，可全面评价钢渣粉质量，确保其符合本规范要求；检验方法与GB/T 20491保持一致。

7.1.4  钢渣粉质量受产地、厂家、类别的影响较大，按每200t划分检验批，可确保同一批次材料质量均匀一致；供应不足200t时按实际数量作为一个检验批，可避免因批量过小导致的检验成本过高，兼顾质量控制与经济性。

7.1.5  明确钢渣粉合格品、不合格品的判定规则，可规范检验结果处理流程：检验结果全部合格时方可使用；两个项目不合格时直接判定为不合格品，禁止使用；一个项目不合格时加倍取样复检，可避免因抽样误差导致的误判，确保判定结果准确。安定性不合格会直接导致混凝土开裂，故要求退场处理，严禁使用。

7.1.6  钢渣粉存储期超过6个月时，可能因吸潮、结块导致活性降低、含水量增加，影响混凝土性能。使用前按进场检验项目复验，可确保其质量仍满足本规范要求，避免因存储时间过长导致的工程质量风险。

7.1.7  GB 50164对水泥、骨料、外加剂等原材料的检验项目、检验规则作出了明确规定，其他原材料的检验遵循该标准，可确保检验流程规范、结果准确，保障混凝土原材料质量全面可控。

## 7.2  混凝土拌合物性能检验

7.2.1  在搅拌地点检验拌合物性能，可及时调整配合比，确保产品质量；在浇筑地点检验，可验证混凝土运输过程中性能是否稳定，避免因运输导致的工作性不佳影响浇筑质量。两点检验相结合，可实现拌合物性能的全流程控制。

7.2.2  GB 50204规定了混凝土拌合物性能的检验频率，该频率基于工程实践确定，可确保及时发现并纠正拌合物性能波动，保障混凝土质量均匀一致。钢渣粉混凝土拌合物性能检验频率遵循该标准，可与混凝土结构工程施工质量验收要求保持一致。

7.2.3  本规范第4.1节明确了钢渣粉混凝土拌合物的性能要求，拌合物性能检验结果需符合该要求，可确保混凝土工作性、耐久性满足设计与施工需求，为硬化混凝土性能奠定基础。

## 7.3  硬化混凝土性能检验

7.3.1  GB/T 50107规定了混凝土强度检验评定的方法，是混凝土强度验收的通用标准。钢渣粉混凝土强度检验评定符合该标准，可确保强度验收规范、结果准确；其他力学性能需满足设计要求，可保障结构承载能力符合设计预期。

7.3.2  JGJ/T 193 规定了混凝土耐久性检验评定的方法，钢渣粉混凝土耐久性能检验评定符合该标准，可系统评价其在特定环境下的长期稳定性，确保结构耐久性满足设计使用年限要求。

7.3.3  混凝土长期性能是影响结构长期变形、裂缝控制的关键因素，目前暂无专门的长期性能检验规则。参考JGJ/T 193中耐久性检验的规定执行，可规范长期性能检验流程，为评价钢渣粉混凝土的长期稳定性提供依据。