行业标准

《钢渣粉在混凝土中应用技术规范》（征求意见阶段）

编制说明

《钢渣粉在混凝土中应用技术规范》编制组

二○二六年二月

目  录

一、工作简况	1

1.1任务来源	1

1.2 编制背景	1

1.3主要参加单位和工作组成员及其所做的工作	2

1.4主要工作过程	4

（一）开展调研工作	4

（二）编制组成立暨第一次工作会议	6

（三）样品征集与试验验证工作	8

（四）确定标准征求意见稿	8

二、标准制定的原则和主要内容	8

2.1标准制定的原则	8

2.2标准制定的主要内容	9

2.3重点工作及需要研究的内容	20

三、标准涉及专利的情况	20

四、主要试验验证的情况	20

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果情况	29

六、采用国际标准和同外先进标准的情况	33

七、与现行标准的协调性情况	35

八、重大分歧意见的处理经过和依据	36

九、标准性质的建议说明	36

十、贯彻标准的要求和措施建议	36

十一、废止现行相关标准的建议	37

十二、其它应予说明的事项	37

# 一、工作简况

## 1.1任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2024〕191号）的要求，由中国建筑科学研究院有限公司会同有关单位制订行业标准《钢渣粉在混凝土中应用技术规范》（计划编号：2024-0760T-JC），项目周期24个月，由建材工业综合标准化技术委员会负责归口管理，主管部门为工业和信息化部。

## 1.2 编制背景

（1）钢渣储量大，急需实现固废资源化利用

我国是钢铁企业大国，钢渣是炼钢过程中排放的副产物。2022年粗钢产量为10.13亿吨，钢渣年排放量1亿吨以上。钢渣是钢铁企业消纳量比较低的大宗固废之一，长期困扰钢铁产业相关地区的经济循环发展。目前我国钢渣的综合利用率仅为25%左右，其存放量高达10亿吨。这不仅占用土地和浪费资源，其所含的重金属元素还会污染空气、土壤和河流。

迄今为止，尚未找到大规模快速消纳钢渣的有效途径。“钢渣零排放”仍是世界钢铁行业的难题。以山西省某钢铁企业为例，该公司年排放钢渣约31.4万吨，其中水泥厂综合利用仅为2.82万吨，利用率不到9%，剩余91%的钢渣和累积堆存的数百万吨钢渣分别倾倒于桥东、闫家、南李、龙泉等村庄的农地上，不仅带来严重的环境污染和风险隐患，而且侵占毁坏大量耕地，性质恶劣。由于强制性国标《通用硅酸盐水泥》GB 175明确限制钢渣作为水泥混合材料，导致其大宗消纳渠道受阻，应用路径收窄。

近些年，我国相继颁布了钢铁行业钢渣处理相关国家政策。2019年发改委和工信部联合发布的《关于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展通知》指出，要鼓励冶金渣规模化、高质化利用，积极推动钢渣、高炉渣及尾渣深度研究分级利用、优质优用和规模化利用；2020年工信部发布《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》提出力争到2025年提高钢渣等固废资源利用效率；2021年发改委发布《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》指出，扩大钢渣利用规模，扩大钢渣微粉作混凝土掺合料在建设工程等领域的利用，不断探索钢渣的其他规模化利用渠道。因此，钢渣在混凝土中的应用积极响应国家政策。

（2）传统矿物掺合料紧缺，钢渣粉可作为矿物掺合料应用于混凝土

目前我国建筑材料行业围绕钢渣粉应用开展了大量研究，主要的技术路径包括制备水泥、制备混凝土、砌块、道路材料等。已有研究表明，掺用钢渣粉可以改善混凝土（砂浆）的工作性、密实水化产物的微观结构、大幅度提高其耐久性，同时可以大量节省水泥用量，达到节能减排的目的。图2和图3为钢渣粉的宏观与微观形貌。虽然钢渣粉在水泥混凝土中的应用有很多优点，但是钢渣粉制备水泥会带来水泥硬化体体积不稳定和后期强度低等问题；制备砌块会带来体积变形开裂问题。综合来看，钢渣粉作为掺合料制备混凝土具有较好的应用前景，高效利用钢渣粉制备混凝土，不仅可解决其环境污染与资源浪费问题，也是实现混凝土绿色化的根本途径。目前，钢渣粉作为混凝土用矿物掺合料已在行业内逐步得到应用。

（3）钢渣粉在混凝土应用中存在技术瓶颈，亟需规范引导

根据现行国家标准及行业技术要求，硅酸盐水泥的混合材料不允许使用钢渣粉。国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175-2023于2024年6月1日正式实施，相较于2007版，标准明确列出可用于普通硅酸盐水泥的混合材料仅包括“粒化高炉矿渣/矿渣粉、粉煤灰、石灰石、火山灰质混合材料”，未将钢渣粉纳入其中；2007版为“条文强制”，仅核心性能指标强制执行，而2023版改为“全文强制”，所有条款（包括混合材料种类）均需严格遵守，不存在“非强制条款下灵活使用”的空间。这一调整导致钢渣粉无法再作为混合材料用于硅酸盐水泥生产，而此前（2007版时期）部分企业曾在非强制条款下少量掺用钢渣粉的做法，现已不符合标准要求。

当前钢渣粉在混凝土中的应用面临多重问题：一是材料质量参差不齐，部分钢渣粉游离氧化钙（f-CaO）、游离氧化镁（f-MgO）含量超标，导致混凝土体积安定性不良，易开裂；二是应用工艺不统一，行业对钢渣粉掺量、复合掺配方式（如与粉煤灰、矿渣粉复配）、施工养护参数等缺乏统一标准，部分工程因掺量过高导致混凝土早期强度不足，或因未优化配合比引发耐久性下降；三是产品与工程质量管控缺失，市场上存在将低活性钢渣粉冒充高活性掺合料的现象，且缺乏钢渣粉混凝土性能检测与验收的明确依据，导致工程质量风险增加。例如某市政道路工程因使用未陈化处理的钢渣粉，通车1年后出现路面裂缝、起砂等问题，返工成本较高。

钢渣粉作为混凝土用矿物掺合料应用已经相对成熟，经过调研，国内外关于钢渣粉应用于混凝土工程的相关团体/协会标准不统一，造成生产企业无法控制钢渣粉质量，施工单位应用无标准可依，严重阻碍了钢渣粉在混凝土中的推广应用。因此，当前形势下迫切需要制订一本针对钢渣粉用于混凝土工程中的工程技术标准，在标准层面上对钢渣粉混凝土的原材料优选、配合比设计、施工、养护、以及质量验收等方面进行规定，为钢渣粉在混凝土中的应用及质量控制提供依据，以保证钢渣粉混凝土用于建设工程中的安全稳定和科学合理，从而大力推广钢渣粉在混凝土中的应用，提高资源利用率，解决钢渣粉对生态环境的破坏问题。该规范的制订是十分必须且必要的，其符合工程建设材料高性能化、低碳化方向的总体战略要求，响应广大相关企业经营者的呼声，可弥补当前国内外钢渣粉如何应用于混凝土工程中的标准的空白，从标准层面上对应用于混凝土的钢渣粉技术指标与施工应用方法进行规定，确保钢渣粉混凝土的工程质量，有利于钢渣粉在混凝土工程中更加科学、合理、有效的利用，能够产生技术、经济和环境的综合多赢效应。

## 1.3主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本文件主要负责起草单位为中国建筑科学研究院有限公司。

本文件参加起草单位：清华大学、武汉大学、东南大学、武汉理工大学、河南理工大学、河北农业大学、河南交通职业技术学院、中交第二公路工程局、上海宝冶集团有限公司、中电建路桥集团有限公司、三明市高速公路建设集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、山东钢铁股份有限公司、唐山钢铁集团有限责任公司、宝武环科武汉金属资源有限责任公司、建研院检测中心有限公司、建研建材有限公司等。

各单位的分工由各单位参与本标准起草的具体人员负责落实，具体见表1.3。

表1.3  参编单位任务分工

| 序号 | 单位 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
|  | 中国建筑科学研究院有限公司 | 组织、协调和主持标准编制及验证试验工作 |
|  | 中交第二公路工程局 | 参与标准编制 |
|  | 清华大学 | 承担验证试验 |
|  | 武汉大学 | 承担验证试验 |
|  | 东南大学 | 承担验证试验 |
|  | 武汉理工大学 | 承担验证试验 |
|  | 河南理工大学 | 参与标准编制 |
|  | 河北农业大学 | 参与标准编制 |
|  | 河南交通职业技术学院 | 参与标准编制 |
|  | 上海宝冶集团有限公司 | 参与标准编制 |
|  | 中电建路桥集团有限公司 | 参与标准编制 |
|  | 三明市高速公路建设集团有限公司 | 参与标准编制 |
|  | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 参与标准编制 |
|  | 山东钢铁股份有限公司 | 提供样品 |
|  | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 提供样品 |
|  | 宝武环科武汉金属资源有限责任公司 | 提供样品 |
|  | 建研院检测中心有限公司 | 承担验证试验 |
|  | 建研建材有限公司 | 承担验证试验 |

## 1.4主要工作过程

## （一）开展调研工作

- 编制组在编制过程中，详细调研了国内外钢渣粉作为矿物掺合料在混凝土中应用的相关的研究文献，同时系统梳理总结了国内外钢渣粉在混凝土应用的相关标准规范，主要包括：

- 《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491-2017

- 《用于水泥中的钢渣》YB/T 022-2008

- 《钢渣粉在混凝土中应用技术标准》DG/TJ 08-2013-2019

- 《钢铁渣粉》GB/T 28293-2012

- 《钢铁渣粉混凝土应用技术规范》GB/T 50912-2013

- 《钢渣矿渣硅酸盐水泥》GB/T 13590-2022

- 《钢渣粉混凝土》T/ZACA 025-2020

- 《钢渣粉在混凝土中应用技术规程》T/CBMF 147-2021 T/CCPA 24-2021

- 《钢渣粉混凝土应用技术规范》T/JXCRC 003-2023

- 《钢渣粉混凝土应用技术规程》T/WHCA 0001-2025

- 《混凝土和砂浆用超细钢渣粉》T/CBMF 234-2023

现有标准主要覆盖钢渣粉原材料指标或通用混凝土要求，缺乏钢渣粉混凝土专项规范，表1.4-1为各相关标准的适用范围、技术内容及对钢渣粉混凝土的局限性。

- 表1.4-1  钢渣粉混凝土相关标准主要内容

| 编号及名称 | 适用范围 | 技术内容 | 对钢渣粉混凝土的局限性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491-2017 | 适用于水泥和混凝土中钢渣粉的生产和检验，同时也适用于钢渣粉与粒化高炉矿渣粉、粉煤灰复合的产品 | 1.钢渣粉技术要求：明确钢渣粉的密度、比表面积、活性指数、游离氧化钙、氯离子含量等核心指标；2.试验方法：规定密度、活性指数、f-CaO等检测手段；3.检验验收：明确出厂检验与型式检验要求，同时规范运输贮存 | 1.适用场景局限，未覆盖钢渣粉在道路、大体积工程等专项混凝土中的应用，无法指导特殊环境下的性能适配；2.施工工艺缺失，仅针对钢渣粉原材料，未涉及混凝土配合比设计、搅拌振捣参数、养护周期等施工环节； |
| 《钢铁渣粉》GB/T 28293-2012 | 适用于钢铁企业产生的转炉钢渣、电炉钢渣、高炉矿渣经粉磨制成的单一或复合钢铁渣粉，可用于水泥混合材、混凝土掺合料、砂浆掺合料等场景 | 1.分类分级：按渣粉类型分为钢渣粉、矿渣粉、钢铁渣复合粉，按活性指数将钢渣粉分为S75、S80、S95三个等级；2.技术指标：规定各等级渣粉的比表面积、活性指数、f-CaO、放射性等；3.检验规则：明确批量划分、抽样方法及合格判定标准 | 1.未区分钢渣粉与矿渣粉的特性差异，指标设定偏通用，对钢渣粉安定性风险管控不够精准；2.混凝土应用缺失，仅规定渣粉自身指标，无与混凝土适配的技术要求，无法直接指导混凝土生产；3.对钢渣粉与其他掺合料的复合比例、协同效应无明确指导，工程应用中易出现性能波动 |
| 《钢铁渣粉混凝土应用技术规范》GB/T 50912-2013 | 适用于工业与民用建筑、市政工程、道路桥梁等领域采用钢铁渣粉配制的混凝土 | 1.原材料要求：规定钢铁渣粉的选用标准、水泥、骨料、外加剂的技术指标；2.配合比设计：提供钢铁渣粉混凝土配合比计算流程，明确普通混凝土掺量、高强混凝土掺量，要求通过试配验证强度与和易性；3.施工与验收：规定搅拌时间、浇筑振捣、养护，验收包括试块强度、实体抗渗性 | 1.原材料针对性不足，钢铁渣粉为钢渣粉和粒化高炉矿渣粉加石膏磨细的粉料，不是针对钢渣粉应用混凝土的标准； 2.未涉及海洋工程、严寒地区等恶劣环境下的钢渣粉混凝土技术要求，如无抗冻等级、抗氯离子渗透性指标 |
| 《钢渣矿渣硅酸盐水泥》GB/T 13590-2022 | 适用于以硅酸盐水泥熟料、钢渣粉、粒化高炉矿渣粉为主要组分，加入适量石膏磨细制成的钢渣矿渣硅酸盐水泥，用于普通混凝土结构、道路基层、砌筑工程等 | 1.强度等级分为32.5、42.5、52.5三个等级，规定各等级水泥的抗压/抗折强度；2.化学指标要求f-CaO、SO3、氯离子含量，钢渣粉掺量、矿渣粉掺量；3.性能要求：规定安定性、凝结时间、终凝、细度 | 1.应用场景局限，仅针对水泥产品，不涉及钢渣粉直接作为混凝土掺合料的应用，无法指导混凝土配合比优化与施工工艺适配；2.未关联钢渣矿渣水泥配制混凝土后的力学性能、耐久性能指标，与工程实际需求脱节；3.由于强制性国标《通用硅酸盐水泥》GB 175明确限制钢渣作为水泥混合材，导致其大宗消纳渠道受阻，应用路径收窄 |
| 《钢渣粉在混凝土中应用技术标准》DG/TJ 08-2013-2019 | 适用于上海市行政区域内新建、改建、扩建工程中采用钢渣粉配制的混凝土，包括建筑结构、市政道路、桥梁隧道等场景 | 1.原材料控制细化钢渣粉本地要求，规定上海地区砂石料、外加剂的适配要求；2.配合比优化针对上海多雨、高温气候，提出道路混凝土钢渣粉掺量、大体积混凝土掺量，要求水化热峰值；3.施工与验收明确雨季施工、冬季养护措施，验收增加实体回弹强度修正系数要求 | 1.地域适用性局限，指标设定基于上海地区，在北方严寒、西部干旱等区域应用时，需额外调整参数，通用性不足；2.未覆盖C60及以上高强钢渣粉混凝土的技术要求；3.未与钢铁企业钢渣粉生产标准衔接，易出现原材料质量波动，影响混凝土性能稳定性 |

- 表1.4-2对比分析了不同标准对钢渣粉分级技术指标的规定。各标准对细度、7d、28d活性指数、安定性等进行了规定。

- 表1.4-2  钢渣粉技术要求

| 名称 | GB/T 20491 | DG/TJ 08 | T/ZACA 025 | T/CBMF 147 T/CCPA 24 | T/JXCRC 003 | T/WHCA 0001 | T/CBMF 234 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级 | 一级、二级 | Ⅰ型、Ⅱ型 | / | / | / | / | / |
| 45μm 筛余 | / | ≤2.0、≤10.0 | / | / | / | / | / |
| 比表 面积 (m2/kg) | ≥400 | ≥360 | / | / | / | / | / |
| 7d活性 (%) | ≥65、≥55 | 钢渣粉 ≥70、≥60 复合钢渣粉 ≥75、≥65 | ≥65、≥55 | ≥65、≥55 | ≥65、≥55 | ≥65、≥55 | ≥65、≥55 |
| 28d活性 (%) | ≥80、≥65 | 钢渣粉 ≥80、≥70 复合钢渣粉 ≥90、≥75 | ≥80、≥65 | ≥80、≥65 | ≥80、≥65 | ≥80、≥65 | ≥80、≥65 |
| 碱度 系数 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 |
| 游离氧化钙 (%) | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
| SO3 (%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 氧化镁 | ≤13.0 | 钢渣粉 ≤13.0 复合钢渣粉 ≤8.0 | / | / | / | / | / |
| 安定性 | MgO大于13%应压蒸合格 | / | / | / | / | / | / |

- 目前，仍缺乏有关钢渣粉在混凝土中应用的工程建设标准。因此，本标准的制定，将会推广、规范我国钢渣粉在混凝土中的应用，同时加强我国钢渣粉混凝土产品质量的监督和管理，确保钢渣粉混凝土的工程质量。

## （二）编制组成立暨第一次工作会议

2025年10月27日在北京召开了《钢渣粉在混凝土中应用技术规范》（以下简称《标准》）编制组成立暨第一次工作会议。会议采用线下线上相结合的方式同步进行。中国建筑材料联合会标准质量部主任曹元辉正高、中建研科技股份有限公司总经理刘枫正高，中国建筑科学研究院有限公司冷发光研究员、夏京亮正高、任龙芳高工、马馨鑫工程师，建研建材有限公司王晓英高工、路珏工程师、刘林朋助理工程师、张新雨助理工程师、邵书樊助理工程师，三明市高速公路建设集团有限公司庄燕珍高工、蔡光叔高工，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司章萍高工，清华大学房奎圳讲师，武汉大学刘数华教授、蔡新华副教授，武汉理工大学李北星教授、东南大学张云升教授、刘志勇副教授，河南交通职业技术学院邵景干副教授、华海娜副教授，太原理工大学柯国炬教授，河南理工大学徐平教授、赵旭讲师，河北农业大学张凤双讲师、张未讲师，山东钢铁股份有限公司王利高工，宝武环科武汉金属资源有限责任公司王文涛高工，建研院检测中心有限公司戈兵高工等30位代表参加了本次会议。会议由《标准》副主编人夏京亮正高主持。

夏京亮正高介绍了与会领导和专家。曹元辉主任讲话指出要遵循标准编制的科学性、先进性、协调性原则，加强对《标准》编制的管理，严格执行《标准》编制进度计划安排，保证《标准》编制质量，更好的发挥出《标准》的行业引领作用。刘枫正高对与会专家给予《标准》编制工作的大力支持表示感谢，强调了《标准》在工程应用方面的指导性作用。冷发光研究员就归口标委会对《标准》的支持和信任以及各参编单位对《标准》编制给予的支持和帮助表示了衷心感谢，并承诺主编单位也将加强《标准》的研究和组织工作，按期高质量完成标准编制。马馨鑫工程师代表编制组汇报了《标准》编制背景、任务来源、主要技术内容及前期筹备情况等。会上，编制组成员就《标准》主要技术问题、标准草案、需进一步开展的验证试验、编制组成员分工等多项内容进行了讨论，进一步明确了《标准》下一步工作内容。该标准对于推动钢渣粉在混凝土中的应用具有重要意义。

## （三）样品征集与试验验证工作

为了保证钢渣粉材料技术指标提出的科学性、合理性，及其在混凝土中的应用标准化、规范性，编制组在充分调研文献与相关标准的基础上，开展了系统性的样品征集与试验验证工作。联合高校、科研院所及企业等，在全国范围内征集具有代表性的样品，涉及宝钢、武钢、首钢、山钢、唐钢等主流钢厂。针对这些样品，进行了全面的试验分析，包括化学成分（如活性氧化物含量、烧失量等）、物理性能（如细度、密度等）的测定，以及材料对混凝土工作性、力学性能、耐久性、体积稳定性等关键性能的影响研究。经过试验对比分析，获取关键数据，为标准中钢渣粉材料技术指标、活性影响系数、配合比设计、施工及检验等提出提供了试验数据支撑。

## （四）确定标准征求意见稿

根据编制组成立会上专家提出的意见，编制组深入开展了钢渣粉在混凝土中应用的调研工作，系统了解钢渣粉在混凝土中应用的现状与技术需求。通过走访钢渣粉生产企业、混凝土生产企业及施工单位，获取了大量基础数据和典型工程案例；与此同时，组织各单位开展验证试验并对试验结果进行分析，研究不同钢渣粉特性以及对混凝土性能的影响。通过对验证试验结果的进一步分析，优化和完善标准草案内容，最终形成了标准征求意见稿。

# 二、标准制定的原则和主要内容

## 2.1标准制定的原则

本规范在编制过程中按照建设部的（建标【2008】182号）《工程建设标准编写规定》进行编写，遵循标准编制先进性、科学性、一致性和可行性的原则。在编制过程中，以国家法律法规、技术政策为依据，以标准化工作导则为指导，参照国内外相关标准，在验证试验的基础上，采用成熟可行的技术指标及试验方法，使本标准具有良好的可操作性。

## 2.2标准制定的主要内容

标准制定的主要内容包括：1.总则；2.术语和定义；3.原材料；4.混凝土性能；5.配合比设计；6.施工；7.质量检验。

- 总则

总则主要提出编制该标准的目的、适用范围及钢渣粉混凝土应用要求及与其他标准的关系。

矿物掺合料已经成为现代混凝土不可缺少的组份。随着我国基础设施建设的大规模开展，粉煤灰、矿渣粉等传统矿物掺合料在一些地区日益紧缺。采用钢渣粉作为矿物掺合料，可以节约水泥用量、降低混凝土水化热及减小混凝土收缩等，技术性能优良，经济效益明显。但在此之前，我国尚没有标准对钢渣粉在混凝土中的应用技术给予明确的规定。编制本规范的目的是进一步规范并促进钢渣粉混凝土应用技术的发展，在确保建设工程质量时，有统一的钢渣粉混凝土技术规范作为依据，并做到安全适用、技术先进、经济合理。

本规范适用于将钢渣粉作为一种矿物掺合料外掺入混凝土的情况，适用于公路工程、水运工程、市政工程、铁路工程、工业与民用建筑等领域内的混凝土工程。对钢渣粉在混凝土中应用的配合比设计、施工、质量检验等内容进行了技术规定。

钢渣粉在混凝土中的应用涉及不同工程类别及国家标准或行业标准，在使用中除应执行本规程外，还应按所属工程类别符合有关的现行国家和行业标准规范的规定。

- 术语

对钢渣、钢渣粉、矿物掺合料的术语进行定义。

2.0.1  钢渣 steel slag

钢铁企业转炉炼钢或电炉炼钢生产过程排放的副产物。

2.0.2  钢渣粉 steel slag powder

钢渣经稳定化处理后粉磨或分选、除铁至规定细度的粉体材料。

2.0.3  矿物掺合料 mineral admixture

以硅、铝、钙等一种或多种氧化物为主要成分，掺入混凝土中能改善混凝土性能的粉体材料。

现行国家标准《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003规定了矿物掺合料的术语和定义，本术语参照该标准进行规定。

- 原材料

  - 根据调研及验证试验结果，提出钢渣粉的技术指标（比表面积、活性指数、流动度比、含水量、密度、金属铁含量、氯离子含量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性）。

| 项目 |  | 技术指标 |  | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |  |
| 比表面积（m2/kg） |  | ≥400 |  | 按现行国家标准《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491所列的勃氏法测试比表面积。 |
| 活性指数（%） | 7d | ≥65 | ≥55 | 按现行国家标准《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491所列有关规定进行测定。 |
|  | 28d | ≥80 | ≥65 |  |
| 流动度比（%） |  | ≥90 |  |  |
| 含水量（%） |  | ≤1.0 |  |  |
| 密度（g/cm3） |  | ≥2.8 |  |  |
| 金属铁含量 |  | ≤2.0 |  | 按现行国家标准《铁矿石 金属铁含量的测定 三氯化铁-乙酸钠滴定法》GB/T 6730.6所列有关规定进行测定。 |
| 氯离子含量（%） |  | ≤0.06 |  | 按现行国家标准《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491所列有关规定进行测定。 |
| 三氧化硫含量（%） |  | ≤4.0 |  |  |
| 游离氧化钙含量（%） |  | ≤3.0 |  |  |
| 安定性沸煮法 |  | 合格 |  |  |
| 安定性压蒸法a |  | 6h膨胀率≤0.50% |  |  |
| a 如果钢渣粉中MgO含量不大于5%时，可不检验压蒸安定性；当钢渣粉中MgO含量大于13%时，压蒸安定性应检验合格。 |  |  |  |  |

- 钢渣粉作为矿物掺合料用于混凝土，比表面积是至关重要的指标，研究表明，随着比表面积变大，钢渣粉活性指数提高，流动度比提高，因此，作为矿物掺合料钢渣粉越细越好，然而比表面积变大即意味着能耗增加，且随着比表面积变大，钢渣粉愈加难磨，因此，宜从平衡钢渣粉性能和生产能耗两方面综合考虑，制定钢渣粉的比表面积指标。

- 流动度比与需水量比都是反映钢渣粉同一性能的指标，由于流动度比测定起来相对快捷方便，因此本规程采用流动度比指标。流动度比是衡量钢渣粉在混凝土中应用是否具有技术价值的重要指标，该指标越高，说明钢渣粉对混凝土工作性的负面影响越小。

- 试验表明：活性较高的钢渣粉7d活性指数一般大于65%，28d活性指数一般大于80%，此类钢渣粉为Ⅰ级；活性较低的钢渣粉7d活性指数一般大于55%，28d活性指数一般大于65%，此类钢渣粉为Ⅱ级。

- 一般情况下，优先选用细度适宜、流动度比大、抗压强度比高的钢渣粉。一般来说，钢渣粉比表面积越大，在混凝土中的填充效应越明显，有利于改善混凝土的性能，但应考虑比表面积、性能和能耗之间的平衡关系，选择适宜的比表面积也是需要综合考虑的。

  - 混凝土其他原材料

- 对混凝土常用原材料（水泥、矿物掺合料、粗细骨料、外加剂、拌合用水）技术要求进行规定。

- 鉴于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥具有较高的水化活性和强度发展潜力，与钢渣粉需依靠水泥水化产生的氢氧化钙激发活性相容性好，能充分发挥水化反应对混凝土强度及耐久性的提升作用，因此本标准还是建议采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。

- 对于普通混凝土，其用砂、石可依据《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52，或《建设用砂》GB/T 14684、《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 执行，这些标准对骨料的颗粒级配、含泥量、泥块含量、有害物质含量等关键指标作出了详细规定。

- 钢渣粉和粉煤灰、粒化高炉矿渣粉或硅灰等其他矿物掺合料复合使用时效果更优，其他矿物掺合料性能指标应满足国家现行有关标准要求。需确保其他矿物掺合料与钢渣粉复掺使用时，不会因自身质量问题影响混凝土性能。

外加剂应满足现行有关标准规定，同时应与水泥、钢渣粉等其他矿物掺合料具有良好的适应性。

- 混凝土性能

- 4.1 拌合物性能

- 对掺加钢渣粉的混凝土拌合物性能（凝结时间、拌合物坍落度和扩展度等级划分、坍落度和扩展度的实测值与控制目标值允许偏差、含气量、水溶性氯离子含量）及拌合物性能试验方法进行规定。

- 钢渣粉会在一定程度上降低混凝土的粘聚性，对于掺加钢渣粉的混凝土应控制拌合物的性能，使混凝土施工时具备良好的流动性、黏聚性等工作性，以便于搅拌、运输、浇筑和振捣。

- 目前国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902正在修订，已经报批，等待发布。GB/T 14902对混凝土拌合物坍落度和扩展度的等级划分及坍落度和扩展度的实测值与控制目标值的允许偏差均进行了重新规定，本标准依据GB/T 14902执行。

- 在一般情况下，钢渣粉混凝土的含气量不宜超过7%，以避免因含气量过高导致混凝土强度下降。在冻融环境条件下，为保证混凝土的抗冻性能，其含气量应满足《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476 的具体要求。而在无抗冻要求的一般环境条件下，如果掺用引气剂或引气型外加剂，则含气量应符合《混凝土质量控制标准》GB 50164 的规定。通过对含气量的限制和控制，能够有效提高混凝土的耐久性和适用性，满足工程需求。

- 混凝土拌合物中水溶性氯离子含量按胶凝材料用量的质量百分比计。计算水溶性氯离子含量时，辅助胶凝材料的量不应大于硅酸盐水泥的量，辅助胶凝材料主要是指粉煤灰、硅灰、粒化矿渣粉等具有胶凝活性的矿物掺合料。当采用P·I型硅酸盐水泥时，硅酸盐水泥的量即为水泥用量；当采用除P·I型硅酸盐水泥以外的其他类型的硅酸盐水泥时，硅酸盐水泥的量以水泥用量减去混合材用量计算。水泥中的混合材掺量应按水泥厂家提供的出厂数据确定。

- 4.2 力学性能

- 对掺加钢渣粉的混凝土强度等级、力学性能要求、试验方法及抗压强度检验评定进行规定。

- 本条规定了掺加钢渣粉的混凝土强度等级的划分，掺加钢渣粉的混凝土最低强度等级规定为C10，低强度混凝土可应用于基础垫层、回填层、非承重结构等场景；结合当前混凝土技术水平，通过优化工艺与配合比可配制 C100及以下强度等级的混凝土，但配制C100以上时，技术难度较大，故将强度等级上限设定为C100。

- 强度检验评定需符合《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定，通过统计方法判定强度是否满足设计等级，避免因材料波动导致强度不足；而强度设计取值依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010，确保结构计算与材料实际性能匹配，从根本上保障结构设计的科学性与安全性。

- 4.3 耐久性能

- 对掺加钢渣粉的混凝土耐久性能等级划分、耐久性能要求、试验方法及检验评定进行规定。

- 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476对混凝土耐久性能等级作出了系统划分，这些等级直接对应不同环境下的耐久性指标要求。规定统一的等级划分标准，可避免因钢渣粉的特性差异导致耐久性评价混乱。

- 钢渣粉虽能优化混凝土微观结构，提升抗渗、抗侵蚀等耐久性，但受材料活性、掺量及工程环境影响，实际耐久性能可能存在差异。因此，明确其耐久性能需首先满足设计对特定环境下的等级要求；同时，检验评定需遵循《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193规定，对混凝土耐久性是否达标作出科学判定，避免因材料特性导致性能误判，确保结构在设计使用年限内的安全性与耐久性。

- 配合比设计

JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》规定了混凝土配合比试配、调整与确定，但规定的掺合料没有包括钢渣粉，但掺加钢渣粉的混凝土的配合比设计应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定。

各类混凝土中钢渣粉的最大掺量，是根据混凝土结构类型、水胶比及水泥品种确定的。钢渣粉最大掺量的确定，除了与强度、施工时的环境温度、大体积混凝土等有关外，也关系到混凝土的抗冻性、抗碳化性能等耐久性指标。试验表明，适宜的钢渣粉掺量可以改善混凝土拌合物性能，降低混凝土水化热，减小收缩，对混凝土强度及耐久性影响不大，掺量过大则会对混凝土的强度及抗冻、抗硫酸盐等耐久性能产生较大影响。

针对大体积混凝土，允许掺量提高5%～10%，因钢渣粉水化热低，增加掺量可减少水泥用量，降低温度裂缝风险，同时其后期强度增长能弥补早期强度损失；针对干燥环境和抗冻要求，适当降低掺量可减少干燥收缩、保障早期强度与抗冻性。

钢渣粉宜与其他矿物掺合料复合使用，通过不同掺合料之间的性能互补，进一步优化混凝土的工作性、强度和耐久性。同时，明确规定复合掺合料中钢渣粉的掺量不得超过其单独掺入混凝土时的最大掺量，以防止因掺量过高导致混凝土性能下降或其他不良后果，从而保障混凝土的质量和施工安全。

在混凝土配合比水胶比计算中，胶凝材料28d胶砂抗压强度值应根据试验确定，在试验无实测值时，钢渣粉影响系数可按本标准规定取值。粉煤灰影响系数和粒化高炉矿渣粉影响系数与现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的规定一致。

采用设计配合比进行试生产并对配合比进行相应调整是确定施工配合比的重要环节。

掺钢渣粉的混凝土的生产使用配合比应进行性能验证。进行定期性能验证主要是由于钢渣粉的成分及活性易受矿源、加工工艺等因素影响而发生波动，可能导致混凝土性能偏离设计要求。

- 施工

- 6.1一般规定

- 规定了掺加钢渣粉的混凝土生产和施工的标准依据。掺钢渣粉的混凝土生产需符合现行预拌混凝土通用标准要求，确保材料计量、搅拌及环保控制等环节与常规生产体系协调一致，保障质量稳定和环境合规。

- 钢渣粉的掺入可能影响混凝土的凝结时间、早期强度发展等施工性能，但其施工工艺和质量控制原则仍与普通混凝土一致。上述标准已对混凝土浇筑、振捣、养护及质量检验等环节提出系统要求，遵守这些规定可保证施工过程中混凝土的密实性、耐久性和结构安全性，避免因施工操作不当导致性能下降。

- 6.2 原材料贮存与计量

- 对钢渣粉及其他混凝土原材料贮存进行要求。提出原材料计量应采用电子计量设备，采用电子计量设备有利于保证计量精度，保证掺加钢渣粉的混凝土生产质量。

- 对混凝土原材料的计量允许偏差进行规定。过大的偏差可能会导致混凝土性能异常或工程质量问题。此外，要求每班次至少进行一次计量检查，以及时发现并纠正计量设备或操作中可能存在的误差，确保混凝土生产过程的规范性和一致性。

- 如果堆场上的粗、细骨料的含水率发生变化，而称量不变，对水胶比和用水量会有影响，从而影响掺加钢渣粉混凝土的性能。因此，原材料计量过程中，应根据粗、细骨料含水率的变化，调整粗、细骨料和拌合用水的用量。

- 6.3 搅拌、运输和浇筑

- 钢渣粉宜与其他胶凝材料一起投料，适当延长搅拌时间可促进钢渣粉与水泥颗粒、拌合水的充分接触，确保水化反应所需的界面条件，同时减少因分散不足导致的拌合物局部干涩或泌水问题，提升工作性均匀性。采用强制式搅拌机有利于钢渣粉在混凝土中均匀分散。

- 混凝土拌合物应搅拌均匀，这一要求确保了混凝土每一部分的性能一致，避免了由于拌合不均造成的强度、耐久性等性能不稳定问题。现行国家标准GB 50164关于同一盘混凝土的搅拌匀质性的规定有两点：①混凝土中砂浆密度两次测值的相对误差不应大于0.8%；②混凝土稠度两次测值的差值不应大于混凝土拌合物稠度允许偏差的绝对值。

- 对混凝土搅拌运输车提出要求，确保混凝土在运输过程中能够保持均匀性，避免出现分层或离析现象，这对控制混凝土质量至关重要。

- 在运输过程中不能加水，是为了防止在运输过程中增加过多的水分导致混凝土配合比失效，影响最终混凝土的强度和耐久性。

- 坍落度是表征混凝土流动性的关键指标，运输过程中受环境温度、运输时间等影响，坍落度可能发生损失。统一允许偏差标准，可避免因坍落度波动过大导致施工困难，保障浇筑、振捣等工序顺利进行。

- 混凝土拌合物人模温度过高，对混凝土硬化过程有影响，加大了控制难度，因此，避免高温条件浇筑混凝土是比较合理的选择。因此，规定夏季施工时，混凝土拌合物入模温度不应超过35°C，大体积混凝土拌合物入模温度不宜超过30°C；施工现场环境温度高于35°C时，采取遮阳和降温措施或避开高温时段浇筑混凝土。

- 冬期低温会显著延缓水泥水化，降低混凝土早期强度发展速度，甚至导致冰点以下受冻破坏；同时，低温会使拌合物流动性下降，增加浇筑振捣难度。JGJ/T 104 对冬期施工的温度界定、原材料预热、拌合物出机及入模温度控制、养护措施等作出了规定，通过这些措施可确保混凝土在低温下仍能正常水化、避免早期受冻，并保障拌合物工作性以完成施工操作，最终防止因冬期低温导致结构强度不足、开裂等质量问题，确保工程安全。

- 针对混凝土浇筑振捣环节提出明确要求，核心是通过规范振捣操作保障混凝土密实性与结构均匀性。振捣是消除混凝土内部气泡、使骨料紧密排列的关键工序：漏振会导致混凝土局部密实度不足，形成蜂窝、孔洞等缺陷，削弱结构强度与抗渗性；而过振则会使骨料下沉、浆体上浮，引发分层离析，不仅破坏拌合物均匀性，还可能因表面浮浆过厚导致后期收缩开裂。要求振捣后表面无明显浮浆层，正是为了避免过振引发的分层问题，确保混凝土中骨料与浆体分布均衡，从而保障硬化后结构的力学性能与耐久性稳定，为后续养护和使用奠定良好基础。

- 6.4 养护

- 规定了掺加钢渣粉的混凝土养护应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。对于大体积混凝土，应符合现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496的有关规定。大体积混凝土施工更侧重温控措施，防止因内外温差过大引发温度裂缝，同时保障水化反应充分进行以提升后期强度和耐久性。

- 混凝土早期塑性收缩和干燥收缩较大，易于造成混凝土开裂。混凝土养护是补充水分或降低失水速率，防止混凝土产生裂缝，确保达到混凝土各项力学性能指标的重要措施。在混凝土初凝、终凝抹面处理后，应及时进行养护工作。混凝土终凝后至养护开始的时间间隔应尽可能缩短，以保证混凝土养护所需的湿度以及对混凝土进行温度控制。覆盖养护可采用塑料薄膜、麻袋、草帘等进行覆盖；喷涂养护剂养护是通过养护液在混凝土表面形成致密的薄膜层，以达到混凝土保湿目的。洒水、覆盖、喷涂养护剂等养护方式可单独使用，也可同时使用，采用何种养护方式应根据工程实际情况合理选择。

- 掺钢渣粉的混凝土因水化反应具有滞后性，其后期强度发展和结构密实性提升依赖更持久的湿润环境，因此需适当延长养护时间，以不少于14天为宜，确保水化反应充分进行；抹面后继续湿养护则能维持湿润环境，保障抹面效果与混凝土水化反应的持续性，最终促进强度稳定增长和耐久性提升。

- 7 质量检验

- 7.1 原材料质量检验

- 混凝土原材料质量检验应包括出厂检验报告或合格证等质量证明文件的查验和收存。对外加剂产品增加使用说明书要求，是由于其掺量小、影响大，正确的使用方法对保障混凝土性能至关重要。

- 混凝土原材料进场时需要检验把关，对钢渣粉和其他混凝土原材料的进场检验项目、检验批、合格性判定要求及复检进行规定。对于不合格的原材料不能进场。

- 7.2 混凝土拌合物性能检验

- 混凝土拌合物的和易性检验在搅拌地点和浇筑地点都要进行，搅拌地点检验为控制性自检，浇筑地点检验为验收检验，凝结时间检验可以在搅拌地点进行。

- 混凝土拌合物的检验频率应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

- 掺加钢渣粉混凝土的拌合物性能应符合本标准相关规定。

- 7.3 硬化混凝土性能检验

- 规定了掺加钢渣粉的混凝土强度检验评定及其他力学性能检验的标准依据，混凝土耐久性能检验评定和混凝土实体工程检验的标准依据。

## 2.3重点工作及需要研究的内容

- 调研国内外相关文献，了解钢渣粉作为掺合料对混凝土性能的影响，及如何更好的应用于混凝土中。通过分析已有标准、规范和技术要求，找出当前的技术空白和难点，为钢渣粉的应用提供理论依据。

- 对已经实施的掺加钢渣粉混凝土的工程项目进行工程调研，分析其施工效果和实际应用情况。同时，与预拌混凝土企业、施工单位等相关方进行沟通，收集他们对钢渣粉的使用反馈，了解实际工程中遇到的技术难题和需求。

- 进行重点内容的验证试验，明确不同地区不同厂家钢渣粉的技术指标及区别、钢渣粉掺量及比表面积等对混凝土性能的影响、钢渣粉及混凝土其他原材料技术指标、掺加钢渣粉混凝土的配合比设计方法、钢渣粉对混凝土的工作性能、力学性能及耐久性能的影响规律，及掺加钢渣粉混凝土拌合、运输、浇筑、养护等施工工艺。

- 结合文献调研、工程调研和验证试验的结果，编制行业标准《钢渣粉在混凝土中应用技术规范》，确保标准内容具有科学性、普适性和可操作性。对掺加钢渣粉混凝土的原材料技术要求、混凝土性能要求、配合比设计及搅拌、运输、浇筑、养护等施工环节等进行规定，明确其质量控制及检验要求，确保掺加钢渣粉的混凝土能够满足实际工程的使用需求。

- 广泛征求行业专家、学者以及工程实践者的意见。通过组织技术专家座谈会，详细讨论草案的可行性和适用性，针对标准条文的细节部分进行优化调整。同时，还将通过定向征求专家意见，收集不同专家对标准的意见和建议，进一步完善标准内容，为行业提供一套具有广泛适用性的技术规范。

# 三、标准涉及专利的情况

本标准制定过程中不存在涉及相关专利的情况。

# 四、主要试验验证的情况

为了验证标准技术内容提出的合理性，实现钢渣粉在混凝土中的合理应用，编制组开展了一系列试验研究与验证工作，为标准中技术指标的确定提供了试验数据支撑。主要研究内容包括：

（1）钢渣粉作为矿物掺合料的基本性能测试，确定其关键技术指标；

（2）钢渣粉在混凝土中的掺量限值研究；

（3）钢渣粉的影响系数研究；

本标准验证试验由中国建筑科学研究院有限公司牵头组织，建研建材有限公司、三明市高速公路建设集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、清华大学、武汉大学、武汉理工大学、河南交通职业技术学院、太原理工大学、河南理工大学、河北农业大学、山东钢铁股份有限公司、宝武环科武汉金属资源有限责任公司、建研院检测中心有限公司等高校及企业参与。

3.1 钢渣粉技术指标的建立

对于钢渣粉作为混凝土矿物掺合料技术指标的建立，本标准参考《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491、《用于水泥中的钢渣》YB/T 022、《钢渣化学分析方法》YB/T 140、《混凝土用复合掺合料》JG/T 486及《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003等矿物掺合料标准基础上，开展验证试验。

钢渣粉中的物相组成主要是C3S、C2S、C4AF、RO、f-CaO和f-MgO等，与水泥熟料矿物相相似，因此钢渣粉具有一定的水化活性。氧化硅、氧化铝、氧化铁可与氢氧化钙和碱（钾、钠）反应生成复杂的具有胶凝作用的化合物。钢渣粉反应质量指数指对水化活性有贡献的氧化物之和，即氧化硅、氧化铝和氧化铁的质量百分数之和。其总量直接反映材料潜在活性的物质基础。尽管活性还与玻璃态含量、细度等相关，但常规试验难以量化非晶态物质，该指数可作为便捷、统一的评判标准，避免因活性不足影响混凝土性能。

该指标对混凝土性能影响显著，指数过低会导致水化反应不充分，使混凝土后期强度增长慢，抗渗、抗碳化等耐久性下降；只有活性氧化物总含量达到一定总量才能保障材料在合理掺量下发挥填充与胶凝作用，避免需水量上升、坍落度损失过快等问题。

编制组通过文献调研及化学成分分析试验，验证氧化硅、氧化铝、氧化铁三种活性氧化物总含量（即反应质量指数）达70%及以上时，材料水化反应活性可满足混凝土性能要求，故将其定为关键控制指标。表3.1-1为几种钢渣粉的化学成分。

表3.1-1 钢渣粉化学成分（%）

| 试样 | 样品地区 | CaO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | f-CaO | MgO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头钢铁 | 内蒙古 | 45.39 | 21.04 | 1.22 | 20.69 | 3.21 | 5.66 |
| 邯郸钢铁 | 河北 | 44.33 | 20.02 | 1.71 | 22.23 | 3.57 | 5.90 |
| 澳森钢铁 | 河北 | 44.12 | 20.56 | 1.68 | 23.85 | 3.65 | 5.72 |
| 三明钢铁 | 福建 | 43.77 | 20.02 | 1.53 | 24.17 | 3.89 | 5.84 |
| 安阳钢铁 | 河南 | 42.32 | 18.98 | 1.61 | 23.32 | 3.77 | 5.12 |
| 武钢金资 | 湖北 | 40.28 | 17.23 | 3.43 | 30.91 | 4.12 | 4.53 |

比表面积、流动度比、28d活性指数等指标对混凝土性能影响较大，比表面积直接影响水化的活性发挥和填充效应，比表面积过小，材料难以充分参与水化反应，降低混凝土强度与耐久性；流动度比反映材料对混凝土工作性的影响，比值过低，混凝土流动性差，不利于浇筑施工，易出现蜂窝、麻面等缺陷；高流动度比则能改善施工性能，保障结构密实度。

3.2 钢渣粉流动度比及活性指数的确定

28d活性指数是评价钢渣粉水化活性贡献的核心指标，直接影响混凝土的力学性能发展。这些指标共同构成了钢渣粉质量控制的技术基础。

为了充分验证标准技术指标的科学性、先进性和适用性。针对不同产地、成分及特性的钢渣粉，开展大量验证试验。试验采用基准水泥，结果如表3.1-2所示。

表3.1-2  钢渣粉基本性能测试结果

| 试样 | 密度（g/cm3） | 比表面积（m2/kg） | 流动度比（%） | 安定性 沸煮法 | 7d活性指数（%） | 28d活性指数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头钢铁 | 3.32 | 426 | 95 | 合格 | 79.82 | 75.82 |
| 邯郸钢铁 | 3.31 | 422 | 96 | 合格 | 80.11 | 91.15 |
| 邯郸钢铁 | 3.33 | 625 | 98 | 合格 | 69.73 | 65.09 |
| 澳森钢铁 | 3.28 | 425 | 92 | 合格 | 78.23 | 77.37 |
| 澳森钢铁 | 3.30 | 626 | 101 | 合格 | 76.45 | 80.86 |
| 三明钢铁 | 3.29 | 422 | 96 | 合格 | 82.41 | 77.80 |
| 三明钢铁 | 3.31 | 623 | 99 | 合格 | 80.06 | 83.48 |
| 安阳钢铁 | 3.32 | 424 | 96 | 合格 | 82.46 | 79.18 |
| 安阳钢铁 | 3.33 | 628 | 98 | 合格 | 76.31 | 81.17 |
| 武钢金资 | 3.31 | 353 | 91 | 合格 | 67.08 | 73.58 |
| 武钢金资 | 3.3 | 507 | 95 | 合格 | 63.14 | 66.67 |

试验表明，钢渣粉的流动度比一般均大于90%，28d抗压强度比一般均大于65%。比表面积较大的钢渣粉28d活性指数相对较高且流动度比相对较大。从宝钢样品和唐钢样品的数据可以看出，当比表面积大于400m²/kg时，钢渣粉的水化活性发挥和填充效应更明显，对应的流动度比和抗压强度比也更高。结合工程经济性与性能平衡，标准确定钢渣粉比表面积≥400m²/kg。

# 五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果情况

1、产业化情况：

在我国，基础设施建设、房地产开发以及各类大型工程项目的推进，对混凝土的需求急剧增加，进一步加剧了传统矿物掺合料的供需矛盾。在此背景下，寻找可替代的矿物掺合料已成为混凝土行业亟待解决的关键问题。

我国拥有丰富的钢铁资源，钢铁冶炼过程中产生大量的钢渣。这些钢渣磨细成粉，自身虽只有微弱的水化活性，但在常温且有水的条件下，能与氢氧化钙发生反应，生成凝胶性物质，进而改善混凝土的性能。与粉煤灰类似，钢渣粉具有形态效应、微集料效应和火山灰效应，这为其作为矿物掺合料应用于混凝土提供了可行性依据。将其部分或全部取代粉煤灰等传统矿物掺合料，不仅能够改善和提高混凝土的性能，还能在一定程度上降低工程造价，缓解传统矿物掺合料紧缺的局面，具有显著的经济和环境效益。然而，由于缺乏统一的行业标准和技术规范，钢渣粉混凝土尚未实现大规模产业化应用。许多混凝土生产和施工企业对其性能和应用方式还没有充分的认识，且技术不成熟、市场接受度较低，制约了产业化进程。

编制行业标准《钢渣粉在混凝土中应用技术规范》对于促进钢渣粉混凝土的产业化发展具有重要作用，主要体现在以下几个方面：

推动技术进步：标准的制定将推动企业在钢渣粉混凝土制备及应用方面的技术研究与创新。不仅有助于提高钢渣粉混凝土的性能，还能够进一步降低生产成本，推动行业在原材料替代和绿色建材领域的技术进步。

提高市场认可度：制定行业标准将为钢渣粉在混凝土中的应用提供权威性保障，增强市场对其应用效果和性能的信任，促使更多的建筑商、工程单位和设计单位认可钢渣粉的应用价值。这将推动市场的接受度，促进钢渣粉在更大规模的项目中得到应用。

规范产品使用：有助于规范钢渣粉及其在混凝土中的应用，明确钢渣粉质量要求、使用掺量及混凝土配合比设计及施工工艺。通过制定统一的技术规范，能够指导生产企业和施工单位在实际应用中遵循标准要求，从而提升钢渣粉混凝土的质量，确保其在不同工程环境下的适用性和耐久性，推动其广泛应用。

促进资源回收与环保：随着行业标准的实施，钢渣粉的生产和应用将逐步规模化，有效推动钢渣粉的回收利用，符合绿色低碳和可持续发展的战略目标。

推广应用论证：

通过文献调研和验证试验，已表明钢渣粉作为矿物掺合料可有效改善混凝土性能等，且降低成本；同时，钢渣粉的正确使用可以缓解当前传统矿物掺合料紧缺的现状，避免了由于钢渣粉堆积而产生的环境污染；此外，采用钢渣粉替代部分水泥还可降低碳排放，减少混凝土生产过程中对环境的影响。因此，推广钢渣粉在混凝土中的应用，不仅符合行业发展的需求，还有助于推动绿色建材的普及。

工程案例:

项目组在国内多个典型工程中开展了示范应用，涵盖公路、桥梁等领域，取得了良好的技术经济效益。现将部分典型工程案例总结如下：

- 河北迁安蔡园镇——钢铁公司东门北侧道路工程项目

河北迁安蔡园镇——钢铁公司东门北侧道路工程示范应用道路1km，共计15200平方米路面，混凝土用料4180立方米。

钢渣复合料混凝土技术采用选铁后不需陈化、不用干燥处理、不需粉磨的尾渣直接用作钢渣复合料组成材料，砂粒状钢渣与复合剂组成胶结材，代替水泥，生产不同强度等级和有特定要求的高强度、高抗折性能的钢渣复合混凝土。

经迁安市交通局道路材料测试中心检测，3天抗压强度44.8MPa，抗折9.1MPa。

- 上海钢渣粉混凝土制备隔离墩

上海采用宝钢生产的钢渣粉制备混凝土凝结正常（隔离墩浇筑尺寸：隔离墩长2.0m、高0.8m、上宽0.2m、下宽0.4m，隔离墩数量为100个），拆模后正常养护，性能发展和表观质量基本和普通混凝土相似。交付使用一年后，没有发现爆裂现象，得到各方的认可和鉴定通过。此外，浇筑了部分厂区道路，水下灌注桩，河道挡墙等结构，性能优异。

预期达到的经济效果情况：

通过规范钢渣粉的合理应用，减少对水泥和传统矿物掺合料（如粉煤灰、矿渣粉等）的依赖，推动钢渣粉的资源化利用，提高废弃物处理效率，减少原材料的采购成本，降低整体混凝土生产成本。根据试验数据和工程反馈，预计钢渣粉混凝土的成本降低可达10～20%。此外，标准的实施将优化混凝土配合比设计，提高生产效率，减少施工过程中的浪费和返工，带动相关产业（如矿产加工、混凝土生产、物流等）的发展，形成新的产业链条，推动绿色建筑材料的广泛应用，进而促进地方经济的发展，整体提升社会经济效益。

# 六、采用国际标准和同外先进标准的情况

国外没有关于钢渣粉的标准。

# 七、与现行标准的协调性情况

现行混凝土用矿物掺合料相关标准有：

- 《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003

- （该标准涉及的掺合料包括：粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、石灰石粉、钢渣粉、磷渣粉、沸石粉、复合矿物掺合料）。

- 《混凝土用复合矿物掺合料》JG/T 486

- （该标准涉及的掺合料包括：粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、磨细火山灰或火山渣、石灰石粉、粒化电炉磷渣、钢渣粉）

- 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

- 《粉煤灰混凝土应用技术规范》GB/T 50146

- 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

- 《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690

- 《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》GB/T 35164

- 《石灰石粉混凝土》GB/T 30190

- 《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》JGJ/T318

- 《用于水泥和混凝土中的精炼渣粉》GB/T 33813

现行钢渣粉相关标准有：

- 《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491

- 《用于水泥中的钢渣》YB/T 022

经过调研，目前还没有关于钢渣粉在混凝土中应用的工程建设标准。本标准是在文献、工程调研及验证试验基础上，参考以上相关标准编制而成，标准技术指标先进与其他标准协调性好。与相关的强制性标准无冲突。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程中对具体指标和内容没有重大分歧。

# 九、标准性质的建议说明

建议作为建材行业推荐标准实施。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

建议在本标准正式发布后，针对钢渣粉生产企业及混凝土搅拌站、设计单位、施工企业、检测单位等进行宣贯。具体实施措施建议补如下：

（1）加大标准宣传力度，提高认知度，建立信息公共平台，将有参考价值的案例、好的做法和经验等在行业内部公开发布，引起有关部门领导和相关企业单位的重视，使相关单位能够积极主动的购买标准和资料、参加培训、结合本单位实际情况学习研究标准并准备贯彻实施标准。

（2）标准归口单位进行贯标指导，组织标准宣贯培训班，由标准制定人员主讲。设立专门的答疑或咨询部门或网站，为贯标企业排忧解难，组织有关人员积极参加行业协会组织的各项活动，培训班等。及时了解标准制、修订信息。

（3）鼓励行业相关企业或项目部成立标准贯彻实施小组，组员由技术负责人、质量负责人、标准化技术人员、设计人员、质检人员、施工技术人员等技术相关工作人员组成，进行明确的分工合作，适时组织标准宣贯会，使有关人员拥有标准、了解标准、熟悉标准，执行标准。

（4）标准化技术人员全面负责贯标实施工作，跟踪服务对贯标中出现的技术问题进行协调处理作好贯标记录，并进行长期监督检查工作。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其它应予说明的事项

无。