ICS 71.100.50

CCS B 71

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXX—XXXX 代替SB/T 10434-2007

木材防腐剂 铜硼唑-A型（CBA-A）

Wood preservative-Copper Boron Azole-Type A(CBA-A)

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替SB/T 10434-2007《木材防腐剂 铜硼唑-A型（CBA-A）》，与SB/T 10434-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了铜硼唑-A型（CBA-A）木材防腐剂的定义(见3.1)；

- 增加了原材料要求(见第4章)；

- 增加了有效成分总含量要求(见5.2)；

- 更改了铜硼唑-A型(CBA-A)木材防腐剂有效成分比例表(见5.2，2007年版的2.2)；

- 增加了外观的试验方法(见6.1)；

- 增加了有效成分总含量和比例计算公式(见6.2)；

- 增加了原子吸收光谱法测铜含量(见6.2.3.3)；

- 增加了电感耦合等离子体发射光谱法测铜含量(见6.2.3.4)；

- 增加了电感耦合等离子体质谱法测铜含量(见6.2.3.5)；

- 增加了电感耦合等离子体发射光谱法测硼含量(见6.2.4.2)；

- 增加了电感耦合等离子体质谱法测硼含量(见6.2.4.3)；

- 增加了液质联用法测戊唑醇含量(见6.2.5.2)；

- 更改了pH值的测定(见6.3，2007年版的3.2.5)；

- 增加了检验规则(见第7章)；

- 更改了标志、包装、运输和贮存要求(见第8章，2007年版的第4章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：木材节约发展中心、××××。

本文件主要起草人：×××、×××。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2007年首次发布为SB/T 10434-2007《木材防腐剂 铜硼唑-A型（CBA-A）》；

——本次为第一次修订。

木材防腐剂 铜硼唑-A型（CBA-A）

- 范围

- 本文件规定了铜硼唑-A型（CBA-A）木材防腐剂的原材料、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

- 本文件适用于铜硼唑-A型（CBA-A）木材防腐剂。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9724 化学试剂 pH值测定通则

GB/T 14019 木材防腐术语

GB/T 23229—2023 水载型木材防腐剂的分析方法

JC/T 3101—2026 防腐木材及木材防腐剂取样方法

JC/T 3103—2026 水载型防腐剂和阻燃剂有效成分的测定

- 术语和定义

GB/T 14019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 木材防腐剂 铜硼唑-A型（CBA-A） wood preservative copper boron azole－type A (CBA-A)

以非水溶性的二价铜化合物、硼酸和戊唑醇为主要活性成分，溶解在乙醇胺溶液中制得的水载型复合木材防腐剂。

注：非水溶性的二价铜化合物包括碱式碳酸铜、氧化铜等。

- 原材料

铜硼唑-A型（CBA-A）木材防腐剂使用的二价铜化合物原料应为纯度大于等于95%（无水基）的碱式碳酸铜、氧化铜等，不应用硫酸铜、氯化铜等水溶性铜盐。

铜硼唑-A型（CBA-A）木材防腐剂使用的硼酸（无水基）原料纯度应不低于99.5%。

铜硼唑-A型（CBA-A）木材防腐剂使用的戊唑醇（无水基）原料纯度应不低于95%。

铜硼唑-A型（CBA-A）木材防腐剂的溶剂应采用乙醇胺溶液，乙醇胺的质量应为二价铜的3.6~4.0倍。

- 要求

外观

深蓝色液体，无沉淀物。

5.2 有效成分总含量和比例

- 有效成分总含量应不低于10%，比例应符合表1要求。

表1 铜硼唑-A型（CBA-A）木材防腐剂有效成分比例

| 有效成分 | 相对比例范围/% | 相对比例代表性值/% |
| --- | --- | --- |
| 二价铜(以Cu计) | 44.0～54.0 | 49 |
| 硼酸 | 44.0～54.0 | 49 |
| 戊唑醇 | 1.8～2.8 | 2 |

  - pH值

- pH值应为8.0～11.0。

- 试验方法

外观

在自然光下目视检查。

有效成分总含量和比例

6.2.1 有效成分总含量按公式（1）计算，结果保留三位有效数字。

w=w1+w2 +w3              …………………………………(1)

式中:

w ——有效成分总含量，%；

w1 ——二价铜含量，%，计算方法见6.2.3.2.5

w2 ——硼酸含量，%，计算方法见6.2.4.1.5

w3 ——戊唑醇含量，%，计算方法见6.2.5.1.5

6.2.2 有效成分比例按公式（2）、公式（3）和公式（4）计算，结果保留三位有效数字。

- w1r=w1w              ………………………………(2)

- w2r=w2w              ………………………………(3)

- w3r=w3w              ………………………………(4)

式中：

w1r —— 二价铜的相对比例，%

w2r —— 硼酸的相对比例，%

w3r —— 戊唑醇的相对比例，%

6.2.3 二价铜含量

6.2.3.1 二价铜含量的测定按滴定法或原子吸收光谱法进行。仲裁检验按原子吸收光谱法进行。

- 6.2.3.2  滴定法

- 6.2.3.2.1 试剂

试剂应符合以下规定：

- 10%乙酸溶液；

- 0.1%甲基百里酚蓝指示剂；

- 0.05mol/L EDTA标准溶液。

6.2.3.2.2 仪器

仪器应符合以下规定：

- 分析天平，灵敏度0.0001g；

- 酸式滴定管，最小刻度0.1 mL。

- 6.2.3.2.3 试样制备

称取试样约4g置于烧杯中，记为m1（精确至0.0001g），稀释至约100g，记为m2。

- 6.2.3.2.4 试验步骤应符合以下规定：

称取6.2.3.2.3中试样溶液约10g，记为m3（精确至0.0001g），置于250mL的锥形瓶中，加40mL水和3mL乙酸溶液，加入1mL甲基百里酚蓝指示剂，充分混合，此时溶液呈深蓝色。用EDTA溶液缓慢滴定至浅绿色。记录消耗的EDTA标准溶液体积V。

- 6.2.3.2.5  结果计算应符合以下规定：

二价铜含量按公式（5）计算，结果保留三位有效数字。

w1=V×CEDTA×6.354×DFm3              …………………………………(5)

式中：

w1——二价铜含量，%；

V——消耗的EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

CEDTA——EDTA标准溶液摩尔浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

6.354——换算系数；

DF——样品的稀释倍数，计算方法见公式6；

m3——稀释后的防腐剂待测样品取样量，单位为克（g）。

样品的稀释倍数，按公式（6）计算，结果保留三位有效数字。

DF=m2m1               ………………………………………(6)

式中：

m1——防腐剂样品取样量，单位为克（g）；

m2——稀释后的防腐剂待测样品总质量，单位为克（g）。

- 6.2.3.3 原子吸收光谱法

按GB/T 23229-2023中4.1进行。

- 6.2.3.4 电感耦合等离子体发射光谱法

按JC/T 3103-2026中8.5进行。

6.2.3.5 电感耦合等离子体质谱法

按JC/T 3103-2026中8.6进行。

6.2.4 硼酸含量

6.2.4.1滴定法

6.2.4.1.1试剂

试剂应符合以下规定：

- 0.1mol/L氢氧化钠标准溶液；

- 缓冲溶液，pH值分别为4、7、9；

- 甘露糖醇，纯度＞98%

- 0.5mol/L盐酸

6.2.4.1.2 仪器

仪器应符合以下要规定：

- 自动电位滴定仪系统：包括复合玻璃电极、磁力搅拌器、滴定装置；

- 分析天平，灵敏度为0.0001g；

- 滴定容器，100mL烧杯。

    - 6.2.4.1.3 试样制备

称取1.0g～l.1g样品置于烧杯中，精确至0.0001g。用水冲洗烧杯壁，并稀释至总体积约40mL，搅拌使溶液混合均匀， pH电极应浸入液面以下。加入2.0mL浓度为0.5 mol/ L的盐酸，搅拌60s。

    - 6.2.4.1.4 操作步骤

试样制备好后，立即用0.1mol/L氢氧化钠标准溶液来滴定到第一等量点（pKa～2.1）以中和过量的盐酸，记录到达第一等量点时所用0.1mol/L氢氧化钠标准溶液的体积，以V1表示。

向烧杯中加入约6g甘露糖醇，并搅拌60s，使其形成硼酸甘露糖醇酯。继续用0.1mol/L 氢氧化钠标准溶液滴定至第二等量点（pKa～5.4）。记录下从开始滴定起到第二等量点止所用去0.1mol/L 氢氧化钠标准溶液的总体积，以V2表示。

    - 6.2.4.1.5 计算

硼酸含量按公式（7）计算，结果保留三位有效数字。

w2=（V2−V1）×c1×6.183m4    ……………………（7）

式中：

w2——样品中硼酸的百分含量，%；

V1 ——滴定至第一等量点时所用去氢氧化钠标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 ——滴定至第二等量点时所用去氢氧化钠标准溶液的总体积，单位为毫升（mL）；

c1 ——氢氧化钠标准溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m4 ——样品的质量，单位为克（g）；

6.183——换算系数。

- 6.2.4.2 电感耦合等离子体发射光谱法

按GB/T 23229-2023中5.2进行。

6.2.4.3电感耦合等离子体质谱法

按JC/T 3103-2026中8.6进行。

6.2.5 戊唑醇含量

- 6.2.5.1 高效液相色谱法

- 6.2.5.1.1 试剂

- 试剂应符合以下规定：

- 乙腈，色谱纯；

- 超纯水；

- 甲醇，色谱级；

- 磷酸氢二铵

- 碳酸钠

- 戊唑醇标准样品

- 高效液相色谱校准－标准液（含20mg/L戊唑醇的甲醇标准溶液）

- 6.2.5.1.2  仪器及设备

仪器及设备应符合以下规定：

- 高效液相色谱

- 分析天平，灵敏度为0.0001g

- 色谱柱：C18，150×46mm（内径），3μm

- SAX固相萃取柱：500mg填料，4mL管

- 3mL塑料一次性注射器

- 13mm×0.45μm尼龙针筒过滤器

- 6.2.5.1.3  仪器条件

仪器条件应符合以下规定：

- 柱温：35℃

- 流速：1.00mL/min

- 流动相：乙腈/磷酸氢二铵缓冲液（体积比为55:45）

- 检测波长：195nm

- 进样量：10μL

- 数据采集时间：12min

- 洗脱方式：等度洗脱

- 6.2.5.1.4  操作步骤

流动相制备：称取1.3g（精确至0.0001g）磷酸氢二铵，溶解于300mL水中，转移至1000mL容量瓶中，定容，摇匀，用0.45μm薄膜过滤。滤液即为磷酸氢二铵缓冲溶液。量取450mL磷酸氢二铵缓冲液和550mL乙腈，混合均匀。

20mg/L高效液相色谱校准－标准液的制备：称取0.1g戊唑醇标准样品于250mL的容量瓶中，用甲醇溶解后，定容，摇匀。用移液管量取10mL上述溶液于200mL容量瓶中，用甲醇定容并摇匀。

样品制备：称取约0.125g CBA-A木材防腐剂样品于250mL容量瓶中，再加入约0.25g碳酸钠，用甲醇定容，摇匀。试样溶液应通过SAX固相萃取柱处理。

测定：待仪器基线平稳后，对标样溶液及试样溶液进行色谱测定。

6.2.5.1.5 计算

戊唑醇含量按公式（8）计算,结果保留三位有效数字。

w3=R2×m5×pR1×m6              …………………………………(8)

式中：

w3 —— 样品中戊唑醇的含量，%；

R1 —— 标样溶液中戊唑醇峰面积；

R2 —— 试样溶液中戊唑醇峰面积；

m5 —— 标样的质量，单位为克（g）；

m6 —— 试样的质量，单位为克（g）；

p ——  标样中戊唑醇的质量分数，%。

- 6.2.5.2液质联用法

按JC/T 3103-2026中11.1进行。

pH值的测定

用水将 CBA-A防腐剂稀释至有效成分为2%的溶液后，按GB/T 9724进行。

- 检验规则

出厂检验

出厂检验项目包括外观、有效成分总含量、pH值。

型式检验

7.2.1 型式检验项目包括外观、有效成分总含量、各有效成分相对比例、pH值。有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品投产或产品定型鉴定时；

- 连续生产的产品，每年检测一次；

- 原材料或工艺有较大改变，可能影响产品的性能时；

- 产品长期停产恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

- 7.2.2 用作型式检验的产品应从出厂检验合格的产品中抽取。若抽检产品中出现不合格项目，应双倍抽样复检，如仍不合格，则判该批产品为不合格。

取样和组批

按JC/T 3101-2026进行。

判定规则

7.4.1单项判定

- 外观符合5.1的要求判定该项合格。有效成分总含量符合5.2的要求判定该项合格。有效成分比例符合5.2的要求判定该项合格。pH值符合5.3的要求判定该项合格。

7.4.2 批的判定

- 所有检验项目中，外观、有效成分总含量和比例、pH值均符合要求，判定批合格，有一项或多项不符合则判定为不合格。

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

产品包装上应印刷或粘贴牢固的标志，应至少包括以下内容：

- 企业名称；

- 厂址；

- 产品名称；

- 产品型号；

- 有效成分含量；

- 净重；

- 生产日期；

- 生产批号；

- 产品执行标准号；

- 产品简要说明。

8.2 包装

产品应采用塑料桶或其他符合要求的材料包装。

8.3 运输

运输过程中应注意防漏、防火、防潮，不应与食物、饲料混合装运。

8.4 贮存

产品应存放在阴凉、干燥和通风良好的仓库中，不应与食物、饲料等混合存放。