协会标准项目建议书

| 建议项目名称 (中文) | 电熔法玄武岩纤维原料均质化要求 |  |  | 建议项目名称 (英文) | Homogenization Requirements for Raw Materials of Electric Melting Basalt Fiber |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ■制定 |  | □修订 | 被修订标准号 |  |  |  |  |
| 采用程度 | □IDT | □MOD | □NEQ | 采标号 |  |  |  |  |
| 国际标准名称 (中文) | 无 |  |  | 国际标准名称 (英文) | 无 |  |  |  |
| 采用快速程序 | □FTP |  |  | 快速程序代码 | □B |  | □C |  |
| ICS分类号 | 59.100.01 |  |  | 中国标准分类号 | Q23 |  |  |  |
| 标准主要起草单位 | 汝阳县玄武岩产业研究院、中纤复材再生资源咨询服务（北京）有限公司、中国建筑材料工业规划研究院 |  |  | 计划起止时间 | 2026年6月~2026年11月 |  |  |  |
| 目的、意义或必要性 | 玄武岩连续纤维作为新型无机非金属材料的代表，凭借高强度、耐高温、耐腐蚀等卓越性能，深度融入航空航天、高端装备制造、建筑增强、新能源等战略性产业领域，已然成为推动我国新材料产业转型升级的核心要素。当前，我国玄武岩纤维产业步入规模化发展快车道，但原料端的标准碎片化困境，正成为产业高质量发展的瓶颈。因缺乏统一的原料标准要求，各生产企业主要参照企业内控标准或地方标准开展原料采购与质量管控，致使不同企业的原料化学成分波动显著、均质化水平偏低。据调研数据显示，部分企业使用的玄武岩矿石块料中SiO₂含量偏差可达±5%，Fe3+，Fe2+含量不稳定，从5%-18%不等，直接引发后续拉丝工艺稳定性下降，导致纤维产品断裂强度变异系数超过15%，难以满足高端应用场景严苛的质量标准要求。 玄武岩纤维作为绿色环保材料，市场需求呈现强劲增长态势。2024年下半年，由于新疆阿拉尔的玄武岩纤维管道项目的推进，导致全国玄武岩纤维出现了库存清空的情况，2025年初，在中国玻璃纤维工业协会的引导下，玄武岩纤维产业出现了第三次的快速发展，合并产业经济环境的影响，玄武岩纤维成为了投资的重点方向，根据中国玻璃纤维工业协会玄武岩纤维及制品分会的统计，截止到2026年6月份，全国已经有超过270万吨的规划产能。然而，规划产能中还是有70%左右的以坩埚法和小电窑为主。玄武岩纤维从产业发展初期到现在已经25年了，国内大多数的产能还是以坩埚法为主，在发展过程中成立了近40家企业，然而，截止到目前为止，坩埚法拉丝仅存的也就3-5家；小电窑拉丝的也就3家左右。导致产业无法发展的根本原因，就是原料不均匀导致的产品性能的不稳定以及高额的成本。国家市场监督管理总局2023年对玄武岩纤维生产企业的抽检数据表明，因原料质量不稳定导致的产品合格率普遍偏低，部分企业产品合格率仅为70%。这种状况不仅显著增加了企业生产成本，还严重限制了产品在航空航天、国防军工等高端领域的应用拓展。通过制定国家标准统一原料质量门槛，能够有效推动产业从“低端产能扩张”向“高端质量提升”转型，与我国制造业高质量发展的战略需求高度契合。 在国家政策层面，《“十四五”原材料工业发展规划》明确指出，需加快推进玄武岩纤维等高性能纤维及复合材料标准体系建设，从而增强产业链供应链的稳定性与竞争力；《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》更是将“制修订连续玄武岩纤维等高性能纤维及制品标准”列为重点攻坚任务，旨在通过标准引领，有效破解产业发展进程中的“卡脖子”难题。此外，依据《中华人民共和国标准化法》，国家积极鼓励制定契合产业发展需求，推动团体标准在适用范围与专业领域的合理发展。 目前，我国已形成完整的玄武岩纤维产业链，上游拥有玄武岩矿资源储备超100亿吨（主要分布在四川、内蒙古、山东等地），现有产能3万吨，规划产能超过270万吨；市场需求迫切而旺盛，玄武岩纤维因其良好的耐腐蚀、耐高温、高模量等特点得到广泛的需求，如海洋复合材料、盐碱地材料应用、防火隔离的应用，高模量产品以及建筑路桥等工程材料的应用等等；航空航天领域对高强度玄武岩纤维的需求年均增长30%，建筑增强领域需求年均增长25%，为标准实施提供了广阔的应用场景。 另外，玄武岩矿在原料检测技术方面，化学成分测定可依据 GB/T 40915（X 射线荧光光谱法）、GB/T 1549（纤维玻璃化学分析方法）等现行国家标准，这些方法已在玻璃纤维、陶瓷等行业广泛应用，检测精度可达±0.1%，能够满足玄武岩原料成分分析的需求；粒度测定采用GB/T 21524（筛分法），设备普及率高（行业内90%以上企业已配备相关设备），操作简便。 在原料加工技术方面，均质化混合技术（如双螺旋混合机、气流混合技术）已实现产业化应用，可使原料成分均匀度达到98%以上；破碎技术（如颚式破碎机、冲击式破碎机）能够稳定控制矿石块料粒径偏差在±1mm以内，满足标准对原料粒度的要求。相关技术已通过长期生产验证，成熟度高，无需额外研发投入。 本团体标准的制定将是以小电窑及坩埚拉丝的企业开展拉丝工作的基础依据，标准实施后可产生显著的经济、社会与生态效益。首先，标准实施后，将提高原料成分均匀度，可减少拉丝工艺中的断丝率，使纤维产品合格率提升至90%以上。 通过精准锚定关键指标（如Fe₂O₃+FeO含量≥7.5%、烧失量≤8.0%），本标准将有效引导企业深耕优质矿源开发，加大均质化技术研发投入，切实增强产业链供应链的自主可控水平，为行业稳健发展筑牢安全基石。 标准落地实施后，在稳定产品质量的基础上，推动产业规划化、工业化发展，将驱动原料加工企业向规模化、集约化方向转型升级，预计带动上下游产业新增就业岗位超5万个。同时，依托四川、内蒙古、云南等玄武岩矿资源富集地区，加速形成以优质矿源为核心的产业集群，为区域经济协同发展注入强劲动能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 技术内容 | - 一、范围 - 规定了电熔法玄武岩纤维均质化原料的代号、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装、运输和贮存要求。适用于坩埚拉丝和小电窑拉丝用玄武岩原料，包括拉丝用玄武岩矿石块料、拉丝用玄武岩矿石粉料和拉丝用玄武岩矿石配合料。 - 二、主要技术内容 - 明确了坩埚法拉丝、小电窑拉丝用玄武岩原料（块料、粉料、配合料）的代号构成要素；规定了技术要求，包括块料的主要成分区间，以及配合料的化学成分、成分均匀度、外观、粒度要求；确定了试验方法，其中化学成分按GB/T 40915或GB/T 1549测定，烧失量按GB/T 3286.11-2022相关规定测定；同时涵盖了原料的检验规则，以及标志和包装要求，为原料的标识、质量管控提供了标准依据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | - 国内外对该技术研究情况简要说明： 国内坩埚法经历了20多年时间，我国玻璃纤维工业已经发展了70余年，对于坩埚、池窑拉丝技术已经成熟。现阶段坩埚法玄武岩纤维的根本是配料不稳定，成品率低，应用可靠性差，导致价格高居不下，产能和产量无法增长。矿石原料的均质化问题的解决，将会从根本上解决相关技术和市场问题。 - 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑： 该项目没有发现对应的国际标准或国外先进标准。 - 与国内相关标准间的关系： 由四川省市场监督及管理局提出并归口的DB51/T 2845—2021《连续玄武岩纤维生产原料技术规范》已经作废，作废原因也是因无法适应产业发展。 国内现行的《池窑法拉丝用玄武岩原料规范》为中国玻璃纤维工业协会于2023年11月15日发布、12月10日实施的T/CFIA M1—2023团体标准。该标准由四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）等单位牵头起草，该标准是以池窑拉丝为主要工艺的标准，和坩埚法有一定的区别，本标准制定过程中可参考借鉴的T/CFIA M1—2023团体标准。 - 指出是否发现有知识产权的问题： 该标准项目暂未发现知识产问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵头单位 | （签字、盖公章） 6月22日 |  | 标准化技术组织 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托机构 |  | （签字、盖公章） 月 日 |

注：1.填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

2.选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

3.选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。