T/CBMF ××—20××

用于水泥和混凝土中的物理改性粉煤灰

Physical-modified fly ash used for cement and concrete

（征求意见稿）

ICS 91.100.10

CCS Q11

CBMF

中国建筑材料协会标准

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中国建筑材料联合会 发布

目    录

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 组分与材料	2

5 技术要求	2

6 试验方法	3

7 检验规则	4

8包装、标志、运输与贮存	6

附录A （规范性） 玻璃微珠完好率和颗粒形貌试验方法	7

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件负责起草单位：厦门艾思欧标准砂有限公司

本文件参加起草单位：浙江天远新材料科技有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

用于水泥和混凝土中的物理改性粉煤灰

# 1 范围

本文件规定了用于水泥和混凝土中的物理改性粉煤灰的组分与材料、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于拌制砂浆和混凝土时作为掺合料的物理改性粉煤灰及水泥生产中作为活性混合材料的物理改性粉煤灰。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB/T 176  水泥化学分析方法

GB/T 208  水泥密度测定方法

GB/T 678  化学试剂 乙醇（无水乙醇）

GB/T 1346  水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法

GB/T 1596  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 9774  水泥包装袋

GB/T 12573  水泥取样方法

GB/T 39701  粉煤灰中铵离子含量的限量及检验方法

GSB 08-3912  粉煤灰铵离子含量系列标准样品

JC/T 721  水泥颗粒级配测定方法 激光法

JY/T 0584  扫描电子显微镜分析方法通则

SJ 21257  离子束溅射镀膜设备通用规范

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

物理改性粉煤灰 Physical-modified fly ash

燃煤电厂锅炉烟气经除尘器收集的原始粉煤灰，通过研磨整形等物理改性方式加工得到的细粉状固体颗粒物。

## 3.2

玻璃微珠完好率 Integrity rate of glass beads

粉煤灰经研磨整形等物理改性方式加工后，完好玻璃微珠数量（质量）与玻璃微珠总数量（质量）的比值。

注：玻璃微珠是煤粉在1400℃以上燃烧形成共熔体产生的液相冷却形成的玻璃体。

# 4 组分与材料

## 4.1 粉煤灰原灰

粉煤灰原灰除细度外，其他指标符合GB/T 1596规定。

## 4.2 分类

根据燃煤品种分为F类物理改性粉煤灰（由无烟煤或烟煤煅烧收集经研磨整形的粉煤灰）和C类物理改性粉煤灰（由褐煤或次烟煤煅烧收集经研磨整形的粉煤灰，氧化钙含量一般大于或等于10%）。

# 5 技术要求

## 5.1 理化性能要求

物理改性粉煤灰的理化性能应符合表1中的规定。

表1  物理改性粉煤灰的理化性能要求

| 项目 |  |  | 理化性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细度（45μm方孔筛筛余）/% |  | F类物理改性粉煤灰 | ≤12.0 |
|  |  | C类物理改性粉煤灰 |  |
| 玻璃微珠完好率/% |  | F类物理改性粉煤灰 | ≥80 |
|  |  | C类物理改性粉煤灰 |  |
| 颗粒形貌 | 圆形度 | F类物理改性粉煤灰 | ≥0.85 |
|  |  | C类物理改性粉煤灰 |  |
|  | 长径比 | F类物理改性粉煤灰 | ≤1.30 |
|  |  | C类物理改性粉煤灰 |  |
| 粒径分布 | D50/μm | F类物理改性粉煤灰 | ≤15.00 |
|  |  | C类物理改性粉煤灰 |  |
|  | D90/μm | F类物理改性粉煤灰 | ≤45.00 |
|  |  | C类物理改性粉煤灰 |  |
| 铵离子含量/（mg/kg） |  | F类物理改性粉煤灰 | ≤210 |
|  |  | C类物理改性粉煤灰 |  |
| 需水量比/% |  | F类物理改性粉煤灰 | ≤95 |
|  |  | C类物理改性粉煤灰 |  |
| 含水量/% |  | F类物理改性粉煤灰 | ≤1.0 |
|  |  | C类物理改性粉煤灰 |  |
| 密度/(g/cm3) |  | F类物理改性粉煤灰 | ≤2.6 |
|  |  | C类物理改性粉煤灰 |  |
| 强度活性指数/% |  | F类物理改性粉煤灰 | ≥80.0 |
|  |  | C类物理改性粉煤灰 |  |
| 烧失量（Loss）/% |  | F类物理改性粉煤灰 | ≤5.0 |
|  |  | C类物理改性粉煤灰 |  |
| 三氧化硫（SO3）质量分数/% |  | F类物理改性粉煤灰 | ≤3.0 |
|  |  | C类物理改性粉煤灰 |  |
| 游离氧化钙（f-CaO）质量分数/% |  | F类物理改性粉煤灰 | ≤1.0 |
|  |  | C类物理改性粉煤灰 | ≤4.0 |
| 二氧化硅（SiO2）、三氧化二铝（Al3O2）和三氧化二铁（Fe2O3）总质量分数/% |  | F类物理改性粉煤灰 | ≥70.0 |
|  |  | C类物理改性粉煤灰 | ≥50.0 |
| 安定性（雷氏法）/（mm） |  | C类物理改性粉煤灰 | ≤5.0 |

## 5.2 碱含量

按Na2O+0.658K2O计算值表示。当物理改性粉煤灰应用中有碱含量要求时，由供需双方协商确定。

## 5.3 放射性

符合GB/T 6566中建筑主体材料规定。

## 5.4 均匀性

符合GB/T 1596相关规定。

# 6 试验方法

## 6.1 细度

按GB/T 1596第1号修改单进行。

## 6.2 玻璃微珠完好率

按附录A进行。

## 6.3 颗粒形貌

按附录A进行。

## 6.4 粒径分布

按JC/T 721进行。

## 6.5 铵离子含量

按GB/T 39701进行，可采用符合GSB 08-3912规定的粉煤灰铵离子含量系列标准样品或其他同等级标准样品进行校正。

## 6.6 需水量比

按GB/T 1596进行。

## 6.7 含水量

按GB/T 1596进行。

## 6.8 密度

按GB/T 208进行

## 6.9 强度活性指数

按GB/T 1596进行。

## 6.10 烧失量、三氧化硫、游离氧化钙、二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、碱含量

按GB/T 176进行，其中三氧化二铝的测定采用硫酸铜返滴定法或X射线荧光分析方法，有争议时以硫酸铜返滴定法为准。

## 6.11 安定性

将物理改性粉煤灰与符合GB/T 1596规定的水泥按质量比3:7混合均匀，并按GB/T 1346检测。

## 6.12 放射性

将物理改性粉煤灰与符合GB 175要求的硅酸盐水泥按质量比1:1混合均匀，并按GB 6566检测。

## 6.13 均匀性

按GB/T 1596进行。

# 7 检验规则

## 7.1编号及取样

物理改性粉煤灰出厂前应进行编号和取样。散装和袋装物理改性粉煤灰应分别进行编号和取样。不超过500t为一编号，每一编号为一取样单位。当散装运输工具容量超过该厂规定出厂编号吨数时，允许该编号数量超过该厂规定出厂编号吨数。

取样方法按GB/T 12573进行。取样应有代表性，可连续取，也可从10个以上部位取等量样品，总量至少5kg。

## 7.2出厂检验

出厂检验项目为5.1中除强度活性指数以外的所有项目。

## 7.3型式检验

型式检验项目为5.1、5.3和5.4全部内容。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

b）正常生产时，每年检验一次；

c）产品停产6个月后，恢复生产时；

d）出厂检验结果和上次型式检验结果有较大差异时。

## 7.4判定规则

### 7.4.1出厂检验

检验结果符合5.1中的45μm筛余、玻璃微珠完好率、颗粒形貌、粒径分布、氨离子含量需水量比、含水量和密度技术要求时为合格品。若其中任何一项不符合要求，允许在同一编号中重新取样进行全部项目的复检，以复检结果判定。

检验结果不符合5.1中的45μm筛余、玻璃微珠完好率、颗粒形貌、粒径分布、氨离子含量需水量比、含水量和密度中任何一项技术要求时为不合格品。若其中任何一项不符合要求，允许在同一编号中重新取样进行全部项目的复检，以复检结果判定。

### 7.4.2型式检验

型式检验结果符合5.1、5.3和5.4技术要求时为合格。若其中任何一项不符合要求，允许在同一编号中重新取样进行全部项目的复检，以复检结果判定。

型式检验结果不符合5.1、5.3和5.4中任何一项技术要求时为不合格。若其中任何一项不符合要求，允许在同一编号中重新取样进行全部项目的复检，以复检结果判定。

## 7.5检验报告

检验报告内容应包括出厂编号、出厂检验项目以及合同约定的其他技术要求等。当用户需要时，生产者应在物理改性粉煤灰发出日起7d内寄发除28d强度活性指数以外的各项检验结果，32d内补报28d活性指数检验结果。

## 7.6仲裁

对物理改性粉煤灰质量有争议时，相关单位应将认可的样品签封，送省级或省级以上国家认可的质量监督检验机构进行仲裁检验。

# 8包装、标志、运输与贮存

## 8.1包装

物理改性粉煤灰可以散装或袋装，包装形式由供需双方协商确定。袋装物理改性粉煤灰每袋净含量应不少于标志质量的99%，随机抽取20袋的总质量（含包装袋）应不少于标志质量的100%。

包装袋应符合GB/T 9774的规定。

## 8.2标志

包装袋上应清楚标明：生产者名称、产品名称、执行标准号、净含量、包装日期、出厂编号和电子合格证。散装时应提供与袋装标志相同内容的卡片。

## 8.3运输与贮存

物理改性粉煤灰在运输与贮存时不得受潮和混入杂物。

——————————————

附录A
（规范性）
玻璃微珠完好率和颗粒形貌试验方法

- 范围

本附录适用于物理改性粉煤灰玻璃微珠完好率和颗粒形貌试验方法。

- 原理

  - 按JY/T 0584测定物理改性粉煤灰的玻璃微珠含量，研磨整形后的粉煤灰中完好的玻璃微珠含量与所有的玻璃微珠含量之比为物理改性粉煤灰的玻璃微珠完好率。

  - 按JY/T 0584测定物理改性粉煤灰的颗粒形貌，包括圆形度和长径比。圆形度为与颗粒投影面积相等的圆的周长与颗粒投影的周长之比。长径比为颗粒投影最小外接矩形的长与最小外接矩形的宽之比。

- 材料

  - 物理改性粉煤灰：电厂粉煤灰原灰经研磨整形等方式加工得到的粉煤灰。

  - 无水乙醇：符合GB/T 678规定。

- 仪器设备

  - 冷场发射扫描电子显微镜

符合JY/T 0584规定。

  - 离子束溅射镀膜设备

符合SJ 21257规定。

- 试验步骤

  - 称取约5g粉煤灰样品，通过100目筛网（孔径150μm）去除粗大颗粒。将筛下样品加入50mL无水乙醇中，超声分散10～15min（频率30～40kHz），使玻璃微珠与碎屑、晶体等杂质充分分散。用滴管吸取少量浓悬浊液，滴在双面碳导电胶带中央，自然晾干或用红外灯低温烘干（＜50℃）。干燥后用洗耳球轻吹，去除未粘牢的颗粒，避免污染电镜。采用离子束溅射镀膜设备（真空度≤10-²Pa）对样品喷金1～2min（膜厚约10nm）。

  - 设置冷场发射扫描电子显微镜仪器参数为：加速电压10～15kV，工作距离8～10mm，二次电子（SE）扫描模式。

  - 在低放大倍数（如500×）下扫描整个样品台，寻找颗粒分布均匀的区域，拍摄清晰形貌照片。采用Image J、Photoshop或专业金相分析软件（如Meta Morph），根据图像对比度，设定阈值区分颗粒与背景（黑色为背景，白色为物理改性粉煤灰玻璃微珠颗粒），利用软件的“颗粒分析”功能，自动识别圆球形颗粒数量N1（设定圆形度参数：0.8～1.0，接近完美球形）和玻璃微珠总颗粒数量N，计算物理改性粉煤灰的玻璃微珠完好率。

  - 选取完好的玻璃微珠颗粒，切换至高放大倍数（如5000×～10000×），拍摄清晰形貌照片。对拍摄的照片进行预处理，将数码图像转变成二维化图形，获取颗粒投影面积S、投影周长p及投影最小外接矩形的长b和宽a，如图A.1所示，计算物理改性粉煤灰的圆形度和长径比。

图A.1 颗粒数字图像的二维化处理结果示意图

- 结果计算

  - 玻璃微珠完好率按式（A.1）计算，结果保留至1%。

Q=N1N                           （A.1）

式中：

Q ——玻璃微珠完好率，%；

N1——圆球形玻璃微珠颗粒数；

N ——玻璃微珠总颗粒数。

  - 圆形度按式（A.2）计算。

C=2πSp                          （A.2）

式中：

C——圆形度；

S——颗粒的投影面积，单位为平方毫米（mm2）；

P——颗粒投影周长，单位为毫米（mm）。

长径比按式（A.3）计算。

Lw=ba                           （A.3）

式中：

Lw——长径比；

S——颗粒投影最小外接矩形的宽，单位为毫米（mm）；

P——颗粒投影最小外接矩形的长，单位为毫米（mm）。

圆形度和长径比取两次试验结果的算术平均值，精确至0.01。