中国建筑材料协会标准

《用于水泥和混凝土中的物理改性粉煤灰》

编制说明

标准编制工作组

厦门艾思欧标准砂有限公司

2026年5月

- 工作简况

  - 任务来源

根据中国建筑材料联合会《关于下达2025年第三批协会标准制修订计划的通知》（中建材联标发[2025] 52号）文件，《用于水泥和混凝土中的物理改性粉煤灰》协会标准被批准立项，计划号2025-18-xbjh，由厦门艾思欧标准砂有限公司负责组织标准编制工作。

  - 制定目的

粉煤灰是燃煤电厂煤粉炉烟道中收集的粉末，广泛运用于水泥混凝土等建筑材料中，是重要工业固废之一。近几年，随着我国电力事业的发展和国家环保要求的日益严格，燃煤电厂脱硫和脱硝工艺普遍实施，产生了一定量的脱硫粉煤灰和脱硝粉煤灰，还有循环流化床锅炉燃烧产生的固硫灰（渣）等，造成粉煤灰的品质、排放量和排放种类发生了变化，其中有部分电厂大量收集的粉煤灰为原状粗灰，其品质如细度和活性均未达到国家标准要求，性能远低于标准要求的I级和II级粉煤灰品质，无法直接用于水泥混凝土工程，因此需要通过科学研究和适当工艺进行加工处理，提高其利用率。

目前，对原灰粉煤灰进行改性处理的主要方法包括机械活化、化学激发等。其中，机械活化通常通过颗粒的物理研磨来实现。球磨机是目前最常用的粉磨设备，广泛应用于粉煤灰原灰的粉磨加工。但球磨机内研磨体随衬板上升到一定高度后被抛落，在下落过程中撞击物料实现粉煤灰破碎的研磨方式，会大量破坏粉煤灰的玻璃微球结构。此外，球磨机工作过程噪声较大、能量利用率仅4%-5%，消耗的能量大部分转变为热能，且设备磨损较为严重。相关研究表明，相较于传统球磨机，立式磨机可在保证粉煤灰性能的前提下，研磨整形后的粉煤灰粒径分布更接近Fuller曲线，较好的保留完整玻璃微珠的颗粒形貌，且温度升幅小、研磨效率高，具有更高的节能性和环保性。

厦门艾思欧标准砂有限公司自主研发出新型干法节能型立式研磨整形装备，制备的物理改性粉煤灰长径比降低，圆形度提高，细度和需水量比明显降低，28d强度活性指数提高，作为活性混合材料用于水泥混凝土中，可替代约20%的水泥熟料，改善水泥混凝土工作性能，提高密实度，提升混凝土的耐久性能。但目前行业内仍普遍参照GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》对粉煤灰相关产品进行性能评判，未涵盖物理改性粉煤灰特有的玻璃微珠完好率、颗粒形貌、粒径分布等关键技术要求，极大的限制了物理改性粉煤灰的高效应用。因此制定物理改性粉煤灰的产品标准，规范产品的准入门槛势在必行。本标准的发布实施，将有效提升我国粉煤灰等工业固废资源化再利用水平，促进绿色高性能混凝土和低碳循环建材产业发展，助力建材行业早日实现碳达峰。

  - 国内外研究进展

国内外科研团队对物理改性粉煤灰作为掺合料用于拌制砂浆和混凝土及作为活性混合材料用于生产水泥做了大量研究。

Li H等人发表的《Microstructure and performance of fly ash micro-beads in cementitious material system》论文研究了粉煤灰内部的微晶和非晶相对胶凝材料性能的影响，表明研磨可以破坏粉煤灰玻璃微珠子母珠的外壳，释放内部较小的微珠结构，从而大大提升粉煤灰微珠的活性和微集料效应，同时将激发粉煤灰颗粒中纳米微晶的增强纤维效应，后期将提升胶凝材料的抗压抗折强度。

Suraneni P等人发表的《Effects of unconventional fly ashes on cementitious paste properties》论文，研究了经分选、磨细等物理方式提质的非常规粉煤灰对水泥净浆早期及后期性能的影响，结果表明物理改性的粉煤灰同样具火山灰反应性并能贡献强度发展，建议现行标准（ASTM C618等）应拓展以接纳物理改性粉煤灰。

Ohenoja K等人发表的《Mechanically Treated Fly Ash from Fluidized Bed Combustion of Peat, Wood, and Wastes in Concrete》论文中，对循环流化床焚烧生物质产生的低品质粉煤灰进行机械分级与粉磨物理改性后用作水泥替代材，发现经物理处理后的粉煤灰满足标准要求，掺20%时砂浆抗压强度可达基准样的80%、抗折强度达90%，证实物理改性可使低品质灰具备混凝土应用价值。

Kiattikomol K等人发表的《A study of ground coarse fly ashes with different fineness from various sources as pozzolanic materials》论文，研究了不同细度磨细粗粉煤灰的火山灰活性，表明磨细粉煤灰制备的水泥胶砂强度指数主要与粉煤灰细度相关，与其化学成分影响不大；当磨细粉煤灰中粒径小于9μm颗粒占比较高时，水泥胶砂28d强度可超过纯水泥胶砂试块。

Y.Li等人发表的《Effects of fly ash microsphere on rheology, adhesiveness and strength of mortar》论文，研究了超细粉煤灰微珠对新拌及硬化砂浆性能的影响，发现超细粉煤灰的加入可有效提高砂浆堆积密度、降低孔隙率，在相同流动性要求下允许降低水胶比，从而提升砂浆抗压强度。

西安建筑科技大学曹敏丽的硕士论文《不同粉磨工艺对粉煤灰性能的影响》研究对比了盘磨、环辊磨、振动磨和球磨四种工艺对粉煤灰的超细粉磨效果，表明适度粉磨可使原灰中粘连微珠解离为独立球形颗粒，并将复珠（子母珠）结构内部包裹的更细小微珠释放出来；其中盘磨粉磨至中位径约3μm时球形度保持最好，玻璃微珠完好率高，掺入混凝土中可充分发挥粉煤灰的形态减水效应、微集料填充效应和火山灰效应，使混凝土工作性和强度同步提升。

西安建筑科技大学李辉等人发表的《大掺量超细粉煤灰高强混凝土研究》论文中，指出将粉煤灰超细粉磨至合适细度可在释放微珠内部包裹更细小球形微珠（破解子母珠）的同时，减弱不规则粘连颗粒影响；超细粉磨使比表面积增大，早期更好发挥微集料效应填充水泥颗粒间隙，后期更好发挥火山灰效应生成C‑S‑H凝胶，从而使高强混凝土早后期强度显著增强，验证了物理改性对粉煤灰三大效应协同发挥的作用。

西南科技大学曾玻等人发表的《超细粉煤灰物理特性对浆体性能的影响与机理》论文研究表明，过度粉碎程度较轻的粉煤灰，粒度分布范围窄，颗粒粒径均匀，球形颗粒多，表面光滑，分散性好，有利于减少需水量，改善强度活性指数；且在水泥浆体中水化速率快，生成的水化产物较多，有利于提高复合胶凝材料净浆浆体抗压强度：当粒径为3.3μm的粉煤灰等量替代质量分数为30%的水泥时，粉煤灰-水泥复合胶凝材料28d抗压强度可以达到硅酸盐水泥的83.85%。

湖北工业大学范梦甜等人发表的《超细粉煤灰对水泥性能的影响及在混凝土中的应用研究》论文中，采用球磨将Ⅱ级粉煤灰超细粉磨至中位径最低2.4μm，研究发现超细粉煤灰掺入使复合胶凝材料28d抗压强度明显提高，降低硬化浆体孔隙率和中值孔径，Ca(OH)₂含量由16.53%降至10.28%，表明超细物理改性可有效激发粉煤灰的微集料填充效应与火山灰反应。

陕西秦汉恒盛新型建材科技股份有限公司王武锁等人发表的《超细粉煤灰对混凝土水化热及物理力学性能的影响》论文中，将超细粉煤灰部分替代普通粉煤灰用于C50混凝土，结果表明超细粉煤灰可延缓并降低胶凝材料水化放热峰值，在取代量<50%时显著改善混凝土流动性，且随取代量增加混凝土抗压强度呈增长趋势，验证了物理超细改性粉煤灰对混凝土工作性和力学性能的协同提升作用。

综上所述，对粉煤灰进行物理改性多采用以球磨为主的机械粉磨方式，通过粉磨可在一定程度上改善其颗粒形貌，破解粉煤灰的子母珠和粘连微珠结构释放出新的微珠，在水泥和混凝土中能更好发挥出粉煤灰的三大效应，从而提高混凝土的工作性能、力学性能和耐久性能。

  - 标准编制组对物理改性粉煤灰的应用研究

标准申请立项前，厦门艾思欧标准砂有限公司分别选取福建漳州后石电厂、浙能乐清电厂、福建泉州鸿山电厂、宁夏建材宁东分厂共4个电厂的粉煤灰进行研磨整形试验，并对制备的物理改性粉煤灰的基本特性及其在水泥、砂浆和混凝土中的应用进行了系统的研究，研究结果为本标准编制工作提供数据支撑。

    - 物理改性粉煤灰基本性能检测

粉煤灰研磨整形前后的基本性能按GB/T 1596要求进行试验。

      - 福建漳州后石电厂粉煤灰

- 粒径分布和物理性能

物理改性粉煤灰的粒径分布和物理性能试验结果分别见表1和表2。

由表1可知，物理改性粉煤灰粒径分布、颗粒细度得到明显改善，研磨介质采用钢球或刚玉球，45μm筛余从21.8%均降至0.9%，45μm筛余相同但中位粒径（D50）不同，采用钢球研磨介质的物理改性粉煤灰VHSF2-700-120-135-10比VHCF2-320-100-135-10的中位粒径小（分别为7μm和10μm），采用刚玉球研磨整形的粉煤灰粒径分布更宽（均匀性系数更小）。

由表2可知，物理改性粉煤灰需水量比降低，活性指数提高。VHSF2-700-120-135-10比VHCF2-320-100-135-10的中位粒径小，45μm筛余相同，但前者活性提高更高，需水量比降低更多。

表1福建漳州后石电厂粉煤灰粒径分布

| 类型 | 编号 | 45μm筛余（%） | 粒度特征参数（μm） |  |  |  |  | 颗粒RRB分布参数（%） |  |  |  |  |  | 特征粒径X0 | 均匀性系数n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D10 | D25 | D50 | D75 | D90 | ＜3μm | ≤45μm | 3-32μm | 32-65μm | ≥65μm | ≥80μm |  |  |
| 原灰 | VHF | 21.8 | 1.3 | 5.6 | 17.8 | 44.8 | 79.6 | 15.1 | 75.3 | 50.4 | 19.1 | 15.3 | 10.0 | 29.4 | 0.791 |
| 物理改性粉煤灰 | VHSF2-700-120-135-10 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 7.1 | 15.9 | 25.2 | 27.1 | 98.1 | 66.7 | 5.7 | 0.5 | 0.2 | 10.4 | 0.918 |
|  | VHCF2-320-100-135-10 | 0.9 | 0.9 | 3.2 | 10.0 | 22.4 | 35.6 | 22.8 | 94.8 | 64.2 | 11.5 | 1.5 | 0.5 | 13.7 | 0.899 |

备注：表1中VHSF2-700-120-135-10为采用钢球研磨介质生产；VHCF2-320-100-135-10采用刚玉球研磨介质生产（表7.2和表7.3相同）。

表2福建漳州后石电厂粉煤灰物理性能

| 试验序号 | 45μm筛余（%） | 密度（g/cm3） | 需水量比（%） | 强度活性指数（%） | 安定性 | 氮吸附/B法 | 勃氏法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ε0.50 | ε0.53 |
| VHF（二级灰） | 21.8 | 2.32 | 96 | 80 | 合格 | 2518.98 | 339 | 349 |
| VHSF2-700-120-135-10 | 0.9 | 2.57 | 95 | 85 | 合格 | 2602.54 | 536 | 529 |
| VHCF2-320-100-135-10 | 0.9 | 2.50 | 93 | 88 | 合格 | 2720.83 | 456 | 452 |

- 颗粒形貌

物理改性粉煤灰的颗粒形貌试验结果见表3，SEM图像见图1~图3。

表3福建漳州后石电厂粉煤灰颗粒形貌（长径比和圆形度）

| 编号 | 长径比 |  |  | 圆形度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| VHF | 1.921 | 1.095 | 1.343 | 0.914 | 0.612 | 0.817 |
| VHSF2-700-120-135-10 | 2.386 | 1.062 | 1.308 | 0.944 | 0.569 | 0.819 |
| VHCF2-320-100-135-10 | 1.741 | 1.025 | 1.305 | 0.925 | 0.691 | 0.832 |

（a）×200SEM                     （b）×500SEM

（c）×2000SEM                 （d）×5000SEM

图1 VHF（二级灰）

（a）×2000SEM                （b）×5000SEM

（c）×5000SEM                  （d）×10000SEM

图2 VHSF2-700-120-135-10

（a）×1000SEM                （b）×5000SEM

（c）×5000SEM             （d）×10000SEM

图3 VHCF2-320-100-135-10

从表3分析，物理改性粉煤灰长径比及圆形度得到改善，长径比降低，圆形度提高。从图1~图3分析，研磨整形后的粉煤灰玻璃微珠保存相对完好，研磨整形过程中仅将团聚在一起的玻璃微珠进行解离而未破坏玻璃微珠，用于水泥混凝土中可继续发挥粉煤灰“颗粒效应”，降低粉煤灰需水量比，改善水泥混凝土工作性，这与表2中颗粒形貌改善结果相吻合。

颗粒形貌是决定粉煤灰性质的主要因素之一，粉煤灰中的球状玻璃微珠的滚珠作用是粉煤灰功能效应的主要来源，微珠颗粒的形状和数量的多少对粉煤灰的质量起决定性作用。因此，人们往往比较担心粉磨会对球状微珠产生较大的破坏，从而影响粉煤灰对水泥混凝土工作性的促进作用。

图1原状灰SEM图可以看出，物理改性粉煤灰大部分的玻璃微珠都是形状比较规则的富硅或者富铁球状微珠，这些微珠结构致密，表面光滑。除此之外，还存在着一些包含较小微珠的球状包体，和由许多较小的微珠粘合在一起的微珠粘连体。这些微珠包体和微珠黏连体的存在，使得对粉煤灰的磨细有了更充分的理由，因为在磨细过程中，这些微珠包体的破坏和粘连体的破解，都能够产生和释放新的球状微珠，尽管也有一些较大的微珠在磨细过程中被破坏，由于又有新的微珠来补充，从而不会对粉煤灰中球状微珠总的数量产生较大的影响，还有可能增加，这就是磨细不会对粉煤灰的形态效应产生负面影响的根本理由。

从图2~图3研磨整形后物理改性粉煤灰SEM图可以看出，原状粉煤灰经过磨细之后，球状微珠的粒径普遍有所减小，原来粒径较大的不规则的多孔玻璃体被粉碎成了细小的碎屑，微珠的粘连体也得到了破解，再进一步超细粉磨之后，有相当一部分粒径较大的球状微珠被破坏，可以看到许多空心的微珠碎片，但是其中仍然存在大量的更小的球状微珠，这些微珠大小在3~4μm之间，它们的存在使得超细粉煤灰保持了良好的形态。因此，人们所普遍担心的在超细粉磨过程中会大量破坏球状微珠的情况并没有发生，相反，由于多孔玻璃体的细碎和微珠粘连体的破解，使磨细灰的形态效应更好。对于超细粉煤灰来说，其良好的填充性能也会对水泥混凝土的工作性有一定的补偿作用。

      - 福建漳州后石电厂粉煤灰

浙江温州乐清电厂粉煤灰试验结果见表4。

表4 浙江温州某电厂粉煤灰粉磨整形前后物理性能

| 编号 |  | 样品1 | 样品2 | VZ2CF0.8-360-120-150-20 | 样品3 | VZ3CF0.8-360-120-150-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  | 风选 粉煤灰 | 原灰 | 物理改性粉煤灰（原灰样品2研磨整形） | 原灰 | 物理改性粉煤灰（原灰样品3研磨整形） |
| 等级 |  | I级 | Ⅱ级 | Ⅰ级灰 | 粗灰 | Ⅱ级灰 |
| 45μm筛余（%） |  | 8.7 | 28 | 0 | 84.4 | 14.2 |
| 比表面积（m2/kg） |  | 391 | 359 | 568 | 78 | 368 |
| D50（μm） |  | 17 | 32 | 9.5 | 102.8 | 21.6 |
| 需水量比（%） |  | 95 | 96 | 95 | 96 | 94 |
| 胶砂流动度（mm） |  | 253 | 240 | 255 | 203 | 237 |
| 强度活性指数 | 3d | 63 | 62 | 68 | 53 | 65 |
|  | 28d | 82 | 80 | 87 | 65 | 82 |

原灰样2的45μm筛余分别为28%，从细度指标判断属于Ⅱ级粉煤灰（标准要求≤30%）。选取原灰样2物理改性粉煤灰样品（编号为VZ2CF0.8-360-120-150-20）与原灰样2进行对比可以发现：中位粒径D50由32.0μm降至9.5μm，45μm筛余由28.0%降至0%，比表面积由359m2/kg增至568m2/kg（比表面积为密度2.3g/cm3时估算值）；需水量比由96%降至95%，胶砂流动度由240mm增至255mm；3d强度活性指数由62%提高至68%，28天活性指数由80%提高至87%。

原灰样3的45μm筛余为84.4%，超过Ⅲ级粉煤灰细度指标要求（≤45%），比Ⅲ级粉煤灰更粗。选取原灰样3物理改性粉煤灰样品（编号为VZ3CF0.8-360-120-150-30）与原灰样3进行对比可以发现：中位粒径D50由102.8μm降至21.6μm，45μm筛余由84.4%降至14.2%，比表面积由78m2/kg增至368m2/kg（比表面积为密度2.3g/cm3时估算值）；需水量比由96%降至94%，胶砂流动度由203mm增至237mm；3d强度活性指数由53%提高至65%，28天活性指数由65%提高至82%。同时，磨细灰样品（编号为VZ3CF0.8-360-120-150-30）与电厂分选Ⅰ级粉煤灰（原灰样1）相比，细度略粗，继续研磨可磨至Ⅰ级粉煤灰细度要求甚至超细粉煤灰；需水量比低1%；28天强度活性指数相同。

磨细灰样品VZ2CF0.8-360-120-150-20计算生产电耗约为14kWh/t，即由Ⅱ级粉煤灰研磨至Ⅰ级粉煤灰的电耗；磨细灰样品VZ3CF0.8-360-120-150-30计算生产电耗约为23kWh/t，即由比Ⅲ级粉煤灰更加粗的原灰（45μm筛余84%）研磨至Ⅰ级粉煤灰的电耗。粉煤灰样品易磨性好，研磨电耗低。

      - 福建泉州鸿山电厂

福建泉州鸿山电厂粉煤灰理化性能试验结果见表5。

表5 福建泉州鸿山电厂粉煤灰理化性能

|  | 烧失量（%） | 游离 氧化钙（%） | 二氧化硫（%） | 45μm筛余（%） | 密度（kg/m3） | 需水量比（%） | 含水量（%） | 雷氏法安定性（mm） | 28天强度活性指数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原灰 | 2.24 | 0.20 | 0.35 | 29.0 | 2.2 | 97 | 0.20 | 1.0 | 83 |
| 物理改性粉煤灰 | 2.46 | 0.25 | 0.41 | 1.0 | 2.35 | 93 | 0.30 | 0.5 | 99 |

从表5分析，经过研磨整形后的物理改性粉煤灰，细度（45μm筛余）由原状灰29.0%降低至1.0%，需水量比由97%降低至93%；活性指数由83%提高至99%，物理改性粉煤灰物理性能大大提升，由原来的III级灰品质提升至I级灰品质。

      - 宁夏建材宁东分厂

- 粒径分布

由表6可知，粉煤灰原灰含有大量大颗粒，与原灰相比，研磨后的粉煤灰粒径分布曲线向左移动，中值粒径明显变小，粒度分布宽度变宽；在筛余细度接近时，物理改性粉煤灰与电厂风选Ⅰ级粉煤灰的粒径分布也比较接近。

表6 粉煤灰颗粒分布

| 编号 | 45μm筛余（%） | 粒径分布（μm） |  |  |  |  | 粒径累计（%） |  |  |  | 分布宽度Span | 均匀性系数n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D10 | D25 | D50 | D75 | D90 | ＜3μm | ＜32μm | ＜45μm | ＜80μm |  |  |
| 原灰 | 43.0 | 5.80 | 16.78 | 52.96 | 115.03 | 195.15 | 4.43 | 37.73 | 45.82 | 63.05 | 3.575 | 0.837 |
| 物理改性粉煤灰 | 5.4 | 2.02 | 4.50 | 10.55 | 23.37 | 45.98 | 16.17 | 83.25 | 89.94 | 96.84 | 4.163 | 0.976 |
| I级粉煤灰 | 5.2 | 2.79 | 5.41 | 11.17 | 23.23 | 44.08 | 11.25 | 83.51 | 90.47 | 97.31 | 3.696 | 1.107 |
| 水泥 | / | 2.55 | 5.90 | 15.23 | 31.84 | 52.47 | 12.17 | 75.46 | 86.28 | 97.29 | 3.277 | 0.985 |

- 粒径分布和需水量比

对比水泥，研磨后的粉煤灰需水量比下降至96%；但跟原灰相比，研磨后粉煤灰需水量比不降反而升高，根据以往粉煤灰需水量比大量实验数据对比，不太符合以前实验规律，于是再次做了一遍需水量比实验，结果两次数据大致相同，暂时没想到具体原因。

表7 粉煤灰和水泥比表面积

| 名称 | 水泥 | 原灰 | 物理改性粉煤灰 | I级灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比表面积（m2/kg） | 407 | 303 | 549 | 500 |

表8 粉煤灰需水量比

| 编号 | 名称 | 需水量比（%） |
| --- | --- | --- |
| FY | 原灰 | 95.2 |
| FW | 物理改性粉煤灰 | 96 |
| FI | I级粉煤灰 | 94.4 |

    - 物理改性粉煤灰在水泥砂浆中的应用研究

- 不同掺量粉煤灰对水泥标准稠度用水量和凝结时间影响

取宁东赛马P·O 42.5R水泥分别在其中掺5%、15%、25%和35%的粉煤灰磨前原灰、物理改性粉煤灰和Ⅰ级粉煤灰，充分混合均匀，不同掺量粉煤灰的标准稠度用水量对比见图4，标准稠度用水量、凝结时间见表9。

图4 粉煤灰不同掺量标准稠度用水量对比

表9 凝结时间试验结果

| 编号 | 配比（%） |  |  |  | 标准稠度用水量（%） | 凝结时间（min） |  | 安定性 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥 | 原灰 | 物理改性粉煤灰 | Ⅰ级灰 |  | 初凝 | 终凝 |  |
| P0 | 100 | / | / | / | 26.4 | 173 | 236 | / |
| PFY1 | 95 | 5 | / | / | 26.2 | 170 | 250 | / |
| PFY2 | 85 | 15 | / | / | 25.4 | 161 | 241 | / |
| PFY3 | 75 | 25 | / | / | 25.2 | 191 | 254 | 合格 |
| PFY4 | 65 | 35 | / | / | 25.0 | 208 | 275 | / |
| PFW1 | 95 | / | 5 | / | 26.6 | 183 | 242 | / |
| PFW2 | 85 | / | 15 | / | 26.8 | 189 | 239 | / |
| PFW3 | 75 | / | 25 | / | 27.0 | 185 | 235 | 合格 |
| PFW4 | 65 | / | 35 | / | 27.8 | 220 | 27O | / |
| PFⅠ1 | 95 | / | / | 5 | 26.4 | 196 | 264 | / |
| PFⅠ2 | 85 | / | / | 15 | 26.6 | 214 | 284 | / |
| PFⅠ3 | 75 | / | / | 25 | 26.8 | 223 | 289 | 合格 |
| PFⅠ4 | 65 | / | / | 35 | 27.3 | 332 | 410 | / |

由图4可以看出：不同掺量物理改性粉煤灰和Ⅰ级粉煤灰后，随着掺量的增加，水泥标稠用水量也呈正比上升趋势；而掺原灰后却相反，随着掺量的增加，标稠用水量相应减少。出现以上原因猜测与粉煤灰的比表面积有关系：当加入的粉煤灰比表面积大于水泥的比表面积时，标稠用水量会相应增加；反之，其小于水泥的比表面积，标稠用水量减少。

粉煤灰对凝结时间影响。从表9可以看出，水泥中加入三种不同的粉煤灰后，随着掺量的增加，凝结时间大致也会延长，尤其加入Ⅰ级粉煤灰后最为明显，但仍符合国家标准。

- 水泥胶砂流动度

不同掺量和不同水灰比的原灰、物理改性粉煤灰、Ⅰ级粉煤灰详细流动度数据见表10。

表10 粉煤灰对水泥胶砂流动度影响

| 编号 | 配比（%） |  |  |  | 胶砂流动度（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥 | 原灰 | 物理改性粉煤灰 | Ⅰ级灰 | 水灰比0.50 | 水灰比0.45 |
| P0 | 100 | / | / | / | 218 | 175 |
| PFY1 | 95 | 5 | / | / | 218 | 174 |
| PFY2 | 85 | 15 | / | / | 219 | 183 |
| PFY3 | 75 | 25 | / | / | 221 | 176 |
| PFY4 | 65 | 35 | / | / | 223 | 181 |
| PFW1 | 95 | / | 5 | / | 219 | 180 |
| PFW2 | 85 | / | 15 | / | 222 | 182 |
| PFW3 | 75 | / | 25 | / | 227 | 188 |
| PFW4 | 65 | / | 35 | / | 228 | 194 |
| PFⅠ1 | 95 | / | / | 5 | 222 | 184 |
| PFⅠ2 | 85 | / | / | 15 | 230 | 193 |
| PFⅠ3 | 75 | / | / | 25 | 236 | 205 |
| PFⅠ4 | 65 | / | / | 35 | 242 | 213 |

图5 粉煤灰对水泥胶砂流动度影响

由图5可以看出，在掺料和掺量相同条件下时，水灰比0.5比0.45的胶砂流动度值要大一些，但无论在水灰比0.5或0.45时，掺三种粉煤灰的水泥胶砂流动度大致会随着粉煤灰的掺量增加而增加；这些结果表明适量的粉煤灰掺入水泥中，可以提高砂浆的流动度，特别是细度相对较小的物理改性粉煤灰与Ⅰ级粉煤灰。

粉煤灰掺入砂浆中影响流动的原因由两个方面。一是粉煤灰中含有许多球形玻璃微珠，这些微珠在水泥颗粒间起到滚动作用，减小水泥颗粒间相对滑移时的阻力，增大了砂浆的流动度；二是粉煤灰颗粒填充在水泥颗粒之间，改善了胶凝材料粉末颗粒的级配，有利于浆体的流动。

- 强度

不同掺量和不同水灰比的原灰、物理改性粉煤灰、Ⅰ级粉煤灰的3天强度数据见表11。

表11 粉煤灰对水泥3天强度影响

| 编号 | 配比（%） |  |  |  | 3天水灰比0.50（MPa） |  | 3天水灰比0.45（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥 | 原灰 | 物理改性粉煤灰 | Ⅰ级灰 | 抗折 | 抗压 | 抗折 | 抗压 |
| P0 | 100 | / | / | / | 5.8 | 29.3 | 6.4 | 36.8 |
| PFY1 | 95 | 5 | / | / | 5.7 | 27.1 | 5.9 | 33.4 |
| PFY2 | 85 | 15 | / | / | 5.2 | 23.9 | 5.8 | 30.2 |
| PFY3 | 75 | 25 | / | / | 4.5 | 19.9 | 5.2 | 25.3 |
| PFY4 | 65 | 35 | / | / | 3.6 | 15.3 | 4.1 | 19.7 |
| PFW1 | 95 | / | 5 | / | 5.6 | 26.8 | 6.2 | 32.9 |
| PFW2 | 85 | / | 15 | / | 5.2 | 23.8 | 5.9 | 30.3 |
| PFW3 | 75 | / | 25 | / | 4.6 | 20.7 | 5.3 | 26.6 |
| PFW4 | 65 | / | 35 | / | 3.8 | 16.9 | 4.6 | 22.0 |
| PFⅠ1 | 95 | / | / | 5 | 5.5 | 26.1 | 6.3 | 34.1 |
| PFⅠ2 | 85 | / | / | 15 | 4.5 | 23.1 | 5.8 | 30.3 |
| PFⅠ3 | 75 | / | / | 25 | 4.3 | 19.7 | 5.2 | 25.8 |
| PFⅠ4 | 65 | / | / | 35 | 3.6 | 16.1 | 4.4 | 21.2 |

图6 粉煤灰对水泥3天强度影响

以上数据可以看出，三种粉煤灰随着掺量的增加，其3天水泥抗压强度随之下降，水灰比0.45所对应的强度略高于水灰比0.50；经过研磨后的物理改性粉煤灰在相同掺量下，强度大致均高于原灰和Ⅰ级粉煤灰。当物理改性粉煤灰掺量25%时，其水灰比0.50、0.45对应的水泥抗压活性指数为71%、72%，达到一级灰标准。

不同掺量和不同水灰比的原灰、物理改性粉煤灰、Ⅰ级粉煤灰的28天强度数据见表12。

表12 粉煤灰对水泥28天强度影响

| 编号 | 配比（%） |  |  |  | 28天水灰比0.50（MPa） |  | 28天水灰比0.45（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥 | 原灰 | 物理改性粉煤灰 | Ⅰ级灰 | 抗折 | 抗压 | 抗折 | 抗压 |
| P0 | 100 | / | / | / | 9.0 | 9.9 | 49.6 | 55.8 |
| PFY1 | 95 | 5 | / | / | 8.8 | 9.4 | 47.9 | 56.0 |
| PFY2 | 85 | 15 | / | / | 8.5 | 9.0 | 42.3 | 52.2 |
| PFY3 | 75 | 25 | / | / | 8.3 | 8.5 | 38.9 | 46.2 |
| PFY4 | 65 | 35 | / | / | 8.0 | 7.8 | 31.6 | 40.5 |
| PFW1 | 95 | / | 5 | / | 8.6 | 10.0 | 46.6 | 56.9 |
| PFW2 | 85 | / | 15 | / | 8.6 | 9.6 | 45.2 | 54.3 |
| PFW3 | 75 | / | 25 | / | 8.5 | 9.6 | 43.1 | 51.2 |
| PFW4 | 65 | / | 35 | / | 8.1 | 9.4 | 37.4 | 47.2 |
| PFⅠ1 | 95 | / | / | 5 | 8.8 | 9.4 | 47.8 | 55.9 |
| PFⅠ2 | 85 | / | / | 15 | 8.5 | 9.1 | 45.7 | 53.4 |
| PFⅠ3 | 75 | / | / | 25 | 8.2 | 8.8 | 38.8 | 50.1 |
| PFⅠ4 | 65 | / | / | 35 | 7.9 | 8.5 | 34.8 | 43.1 |

图7 粉煤灰对水泥28天强度影响

图7可以看出随着粉煤灰掺量的增加，三种灰的28天强度都呈下降趋势，但经过研磨后的物理改性粉煤灰相对其它两种灰强度降幅较小。当水灰比在0.45时，试验用水量减少，但强度相对水灰比0.5更接近比对水泥。各种粉煤灰掺量在5%时，其水泥强度变化不大，掺物理粉煤灰的强度还略高于比对水泥，但随着粉煤灰掺量的增加，水泥强度下降。当物理改性粉煤灰掺量30%时，可达到42.5水泥强度等级，而原灰和I级灰达不到42.5水泥强度等级要求。通过掺物理改性粉煤的水泥3天、28天强度对比，随着其强度期龄的增加，活性指数越来越接近比对水泥。

    - 物理改性粉煤灰在混凝土中的应用研究

      - 配合比设计

选取福能新材（泉州）物理改性粉煤灰中试生产线编号为QZ2原灰，进行研磨整形得到物理改性粉煤灰，分别比较原灰、物理改性粉煤灰和Ⅱ级粉煤灰在不同标号不同粉煤灰掺量情况下（分别为10%、20%、30%、40%、50%）对不同混凝土标号（C30、C45）性能的影响，配合比设计见表13。

表13 混凝土配合比

| 序号 | 标号 | 粉煤灰掺量 （%） | 砂率 （%） | 用量（kg/m3） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水 | 水泥 | 粉煤灰 | 细骨料 | 粗骨料 |  | 外加剂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |
| 1 | C30 | 19 | 44 | 174 | 313 | 73 | 780 | 496 | 496 | 6.18 |
| 2 |  | 30 |  |  | 270 | 116 |  |  |  | 5.79 |
| 3 |  | 40 |  |  | 232 | 154 |  |  |  | 5.40 |
| 4 |  | 50 |  |  | 193 | 193 |  |  |  | 5.40 |
| 5 | C45 | 19 | 40 | 168 | 425 | 100 | 683 | 491 | 491 | 9.45 |
| 6 |  | 30 |  |  | 368 | 158 |  |  |  | 8.42 |
| 7 |  | 40 |  |  | 315 | 210 |  |  |  | 7.88 |
| 8 |  | 50 |  |  | 263 | 263 |  |  |  | 9.47 |

      - 粉煤灰对混凝土强度影响

粉煤灰掺量分别为10%、20%、30%、40%、50%，不同掺量对C30、C45混凝土强度影响见表14和表15和图8和图9。

表14 粉煤灰不同掺量对C30混凝土强度影响

| 序号 | 粉煤灰掺量（%） | 品名 | 强度（MPa） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7d | 28d | 60d |
| 1 | 10 | 原灰 | 36.1 | 46.8 | 48.9 |
|  |  | Ⅱ级粉煤灰 | 36.3 | 47.4 | 51.0 |
|  |  | 物理改性粉煤灰 | 36.5 | 50.3 | 56.4 |
| 2 | 20 | 原灰 | 29.3 | 41.0 | 47.3 |
|  |  | Ⅱ级粉煤灰 | 29.9 | 44.4 | 50.0 |
|  |  | 物理改性粉煤灰 | 33.5 | 47.6 | 51.8 |
| 3 | 30 | 原灰 | 25.3 | 39.6 | 45.2 |
|  |  | Ⅱ级粉煤灰 | 27.3 | 40.9 | 46.7 |
|  |  | 物理改性粉煤灰 | 29.9 | 44.6 | 47.9 |
| 4 | 40 | 原灰 | 20.9 | 35.3 | 40.9 |
|  |  | Ⅱ级粉煤灰 | 21.8 | 36.9 | 43.1 |
|  |  | 物理改性粉煤灰 | 28.6 | 44.5 | 45.3 |
| 5 | 50 | 原灰 | 15.9 | 26.2 | 33.4 |
|  |  | Ⅱ级粉煤灰 | 17.6 | 28.2 | 38.2 |
|  |  | 物理改性粉煤灰 | 20.9 | 34.9 | 40.8 |

图8 物理改性粉煤灰与Ⅱ级粉煤灰对C30混凝土强度影响

图9 物理改性粉煤灰与原灰对C30混凝土强度影响

对于C30混凝土，相较Ⅱ级粉煤灰，掺入10%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升6.12%；掺入20%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升7.21%；掺入30%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升9.05%；掺入40%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升20.60%；掺入50%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升23.76%。相较原灰，掺入10%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升7.48%；掺入20%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升16.10%；掺入30%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升12.63%；掺入40%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升26.06%；掺入50%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升33.21%，可达到C30混凝土强度等级，而原灰和Ⅱ级灰达不到C30混凝土强度等级要求。

表15 粉煤灰不同掺量对C45混凝土强度影响

| 序号 | 粉煤灰掺量（%） | 品名 | 强度（MPa） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7d | 28d | 60d |
| 1 | 10 | 原灰 | 42.4 | 54.6 | 57.8 |
|  |  | Ⅱ级粉煤灰 | 43.8 | 59.8 | 68.2 |
|  |  | 物理改性粉煤灰 | 49.7 | 63.4 | 71.5 |
| 2 | 20 | 原灰 | 41.8 | 52.1 | 57.4 |
|  |  | Ⅱ级粉煤灰 | 40.8 | 56.0 | 65.5 |
|  |  | 物理改性粉煤灰 | 48.3 | 60.7 | 70.4 |
| 3 | 30 | 原灰 | 39.2 | 49.1 | 56.0 |
|  |  | Ⅱ级粉煤灰 | 33.9 | 53.1 | 63.9 |
|  |  | 物理改性粉煤灰 | 48.2 | 58.1 | 69.7 |
| 4 | 40 | 原灰 | 34.3 | 47.2 | 54.2 |
|  |  | Ⅱ级粉煤灰 | 32.9 | 52.1 | 61.2 |
|  |  | 物理改性粉煤灰 | 38.7 | 56.7 | 65.3 |
| 5 | 50 | 原灰 | 29.4 | 42.3 | 45.0 |
|  |  | Ⅱ级粉煤灰 | 27.4 | 44.2 | 50.6 |
|  |  | 物理改性粉煤灰 | 32.2 | 51.2 | 56.8 |

图10 物理改性粉煤灰与Ⅱ级粉煤灰对C45混凝土强度影响

图11 物理改性粉煤灰与原灰对C45混凝土强度影响

对于C45混凝土，相较Ⅱ级粉煤灰，掺入10%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升6.02%；掺入20%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升8.39%；掺入30%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升9.42%；掺入40%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升8.83%；掺入50%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升15.84%。相较原灰，掺入10%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升16.12%；掺入20%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升16.51%；掺入30%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升18.33%；掺入40%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升20.13%；掺入50%物理改性粉煤灰时混凝土强度上升21.04%，可达到C45混凝土强度等级，而原灰和Ⅱ级灰达不到C45混凝土强度等级要求。

      - 粉煤灰对混凝土坍落度与扩展度影响

粉煤灰不同掺量对C30、C45混凝土坍落度与扩展度影响见表16。

表16 粉煤灰不同掺量对C30、C45混凝土坍落度与扩展度影响

| 序号 | 粉煤灰掺量（%） | 品名 | 坍落度（mm） |  | 扩展度（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C30 | C45 | C30 | C45 |
| 1 | 10 | 原灰 | 200 | 205 | 470 | 470 |
|  |  | Ⅱ级粉煤灰 | 200 | 200 | 480 | 440 |
|  |  | 物理改性粉煤灰 | 200 | 230 | 505 | 555 |
| 2 | 20 | 原灰 | 205 | 210 | 430 | 500 |
|  |  | Ⅱ级粉煤灰 | 220 | 220 | 560 | 495 |
|  |  | 物理改性粉煤灰 | 235 | 215 | 525 | 455 |
| 3 | 30 | 原灰 | 210 | 220 | 455 | 405 |
|  |  | Ⅱ级粉煤灰 | 200 | 220 | 460 | 500 |
|  |  | 物理改性粉煤灰 | 235 | 220 | 505 | 530 |
| 4 | 40 | 原灰 | 210 | 230 | 490 | 505 |
|  |  | Ⅱ级粉煤灰 | 200 | 230 | 520 | 530 |
|  |  | 物理改性粉煤灰 | 220 | 235 | 550 | 540 |
| 5 | 50 | 原灰 | 220 | 225 | 485 | 525 |
|  |  | Ⅱ级粉煤灰 | 220 | 230 | 480 | 530 |
|  |  | 物理改性粉煤灰 | 220 | 240 | 540 | 580 |

综述，随着粉煤灰掺量从10%、20%、30%、40%、50%逐级提高，原灰和物理改性粉煤灰的7天、28天和56天的强度逐级下降。但是物理改性粉煤灰下降幅度比原灰小，在同掺量情况下，物理改性粉煤灰强度大于原灰和Ⅱ级粉煤灰，同时在坍落度和扩展度方面，物理改性粉煤灰大于原灰和Ⅱ级粉煤灰。

物理改性粉煤灰改善混凝土工作性，提高混凝土强度，可提高粉煤灰在混凝土中掺量，降低外加剂用量。

    - 实际生产应用情况调研（目前只有应用情况）

物理改性粉煤灰与原状粗灰相比，长径比降低，圆形度提高，细度和需水量比明显降低，28d强度活性指数提高，具有广泛的应用前景。

表17 主要应用单位情况表

| 序号 | 应用单位名称 | 应用的起止时间 | 经济、社会效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福能新材（泉州）有限公司 | 2020.12至今 | 项目处理加工粉煤灰约30万吨，新增产值约2700万元，减少能耗2×109kJ，节约标煤7万吨。 |
| 2 | 宁夏建材集团股份有限公司 | 2021.10至今 | 项目处理加工粉煤灰约30万吨，产生直接和间接经济效益超过2000万元，减少排放二氧化碳50万吨。 |
| 3 | 福建宏基混凝土有限公司 | 2022.09至今 | 本产品用于混凝土中能有效改善混凝土的工作性能，玻璃微珠保存较好，能够改善混凝土的流动性和密实度，经检测预拌混凝土各项性能指标均符合相关标准。 |
| 4 | 泉州石狮兴邦混凝土有限公司 | 2020.06至今 | 本产品用于混凝土中能有效改善混凝土的工作性能，该产品的颗粒形貌分布合理，玻璃微珠保存较好，能够改善混凝土的流动性和密实度，凝结时间正常，混凝土的综合性有显著提升，经检测预拌混凝土各项性能指标均符合相关标准。 |
| 5 | 青铜峡市亿科生物科技有限公司 | 2021.12.05-2023.06.15 | 本成果已在宁东建立一条产业化生产线并实现连续运行。针对电厂风选剩余的原灰（45μm筛余<50%）可连续生产出合格的I级或II级粉煤灰，品质稳定。 |
| 6 | 宁夏赛马水泥有限公司宁东分厂 | 2022.12.06-2023.06.15 | 本成果已在宁东建立一条产业化生产线并实现连续运行。计对电厂风选剩余的原灰（45μm筛余＜50%）可连续生产出合格的I级或II级粉煤灰，品质稳定。 |
| 7 | 宁夏赛马水泥有限公司宁东分厂 | 2022.04至今 | 经研磨整形后的粉煤灰颗粒形貌（长径比、圆形度）得到改善，需水量比降低，活性指数提高6-10%;用于商砼生产过程中替代了20%以上的水泥，减少混凝土中水泥的使用量，并提升了产品的稳定性。 |

  - 主要工作过程

本标准于2025年7月24日由中国建筑材料联合会批准立项，2025年11月6日由中国建筑材料联合会和厦门艾思欧标准砂有限公司组织，以视频会议的形式召开标准启动会暨第一次工作会议。厦门艾思欧标准砂有限公司介绍了立项背景、前期筹备和标准草案情况，各参会专家分别提出了各自的修改意见和建议，由厦门艾思欧标准砂有限公司统一进行验证修改。

  - 主要起草单位及任务分工

表18 参编单位及任务分工

| 序号 | 单位名称 | 承担工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厦门艾思欧标准砂有限公司 | 组织、协调和主持标准编制，承担验证试验 |
| 2 | 浙江天远新材料科技有限公司 | 参与标准编制，承担验证试验 |
| 3 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 参与标准编制，承担验证试验 |

- 标准编制原则和主要内容

  - 标准编制原则

本标准根据GB/T 1.1-2020进行编制。标准编制过程中，遵从借鉴国内外先进标准原则、技术创新原则、与其他标准协调性原则、标准文本规范性与适用性原则和突出产品技术性原则。

  - 主要内容

    - 范围

本文件规定了用于水泥和混凝土中的物理改性粉煤灰的组分与材料、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于拌制砂浆和混凝土时作为掺合料的物理改性粉煤灰及水泥生产中作为活性混合材料的物理改性粉煤灰。

    - 规范性引用文件

本标准共引用了14个国家标准和行业标准。包括以下标准：

- GB 175  通用硅酸盐水泥

引用了该标准中硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的相关内容。

- GB/T 176  水泥化学分析方法

引用了该标准关于硫化物、三氧化硫、氯离子等技术指标测试方法的相关内容。

- GB/T 208  水泥密度测定方法

引用了该标准关于密度指标测试方法的相关内容。

- GB/T 678  化学试剂 乙醇（无水乙醇）

引用了该标准关于乙醇试剂的相关内容。

- GB/T 1346  水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法

引用了该标准中水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检测方法的相关内容。

- GB/T 1596  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

引用了该标准中粉煤灰定义的相关内容。

- GB/T 6566  建筑材料放射性核素限量

引用了该标准中放射性检测方法的相关内容。

- GB/T 9774  水泥包装袋

引用了该标准中产品包装袋技术要求的相关内容。

- GB/T 12573  水泥取样方法

引用了该标准中关于取样方法的相关内容。

- GB/T 39701  粉煤灰中铵离子含量的限量及检验方法

引用了该标准中粉煤灰铵离子含量测试方法的相关内容。

- GSB 08-3912  粉煤灰铵离子含量系列标准样品

引用该标准样品检测本标准中规定的粉煤灰铵离子含量。

- JC/T 721  水泥颗粒级配测定方法 激光法

引用了该标准中粒径测试方法的相关内容。

- JY/T 0584  扫描电子显微镜分析方法通则

引用了该标准中样品颗粒形貌测试方法的相关内容。

- SJ 21257  离子束溅射镀膜设备通用规范

引用该标准检测粉煤灰玻璃微珠形貌。

    - 术语与定义

- 物理改性粉煤灰 Physical-modified fly ash

燃煤电厂锅炉烟气经除尘器收集的原始粉煤灰，通过研磨整形等物理改性方式加工得到的细粉状固体颗粒物。

- 玻璃微珠完好率 Integrity rate of glass beads

粉煤灰经研磨整形等物理改性方式加工后，完好玻璃微珠数量（质量）与玻璃微珠总数量（质量）的比值。

注：玻璃微珠是煤粉在1400℃以上燃烧形成共熔体产生的液相冷却形成的玻璃体。

    - 组分与材料

- 粉煤灰原灰

粉煤灰原灰除细度外，其他指标符合GB/T 1596规定。

- 分类

根据燃煤品种分为F类物理改性粉煤灰（由无烟煤或烟煤煅烧收集经研磨整形的粉煤灰）和C类物理改性粉煤灰（由褐煤或次烟煤煅烧收集经研磨整形的粉煤灰，氧化钙含量一般大于或等于10%）。

    - 技术要求

本文件的技术指标包括细度（45μm方孔筛筛余）、玻璃微珠完好率、颗粒形貌（圆形度、长径比）、粒径分布（D50、D90）、铵离子含量、需水量比、含水量、密度、强度活性指数、烧失量（Loss）、三氧化硫（SO3）质量分数、游离氧化钙（f-CaO）质量分数、二氧化硅（SiO2）、三氧化二铝（Al3O2）和三氧化二铁（Fe2O3）总质量分数、安定性（雷氏法）、放射性。

      - 细度（45μm方孔筛筛余）

细度（45μm方孔筛筛余）是表征物理改性粉煤灰颗粒大小的量化指标，同时也是体现物理改性粉煤灰特性的重要依据，本文件规定45μm方孔筛筛余不大于12%。

      - 玻璃微珠完好率和颗粒形貌（圆形度、长径比）

粉煤灰改善混凝土工作性的核心机制之一就是玻璃微珠在浆体中起滚珠轴承作用，减小颗粒间摩擦。玻璃微珠完好率越高，颗粒表面越光滑，浆体剪切阻力越小，需水量比越低。普通球磨机将粉煤灰磨细时，强大的钢球冲击会把原本的空心/实心玻璃微珠（漂珠、沉珠）撞碎、碾扁，产生大量不规则碎片和多孔颗粒。这些破损颗粒的比表面积剧增，吸附更多自由水，导致需水量比升高（甚至超过未磨细的原灰）。本文件规定玻璃微珠完好率不小于80%，就是强制要求研磨整形工艺必须采用低损伤整形设备（如立式磨等），做到“打散团聚、剥离粗粒、修整形貌”，而不是简单把微珠磨碎。这是对“物理改性”工艺合格与否的直接判定。

限制物理改性粉煤的颗粒形貌（圆形度和长径比），则进一步限制了玻璃微珠及其他杂质碎片含量，保证物理改性粉煤的滚珠效应。本文件规定物理改性粉煤的圆形度不小于0.85，长径比不大于1.30。

      - 粒径分布（D50、D90）

考虑到经研磨整形后的物理改性粉煤灰的粒径分布将更符合Fuller曲线趋势，本文件增加了D50、D90粒径分布指标，根据前期物理改性粉煤灰的样品调研和研究结果，物理改性粉煤灰的D50不大于15μm，D90不大于45μm。

      - 铵离子含量

随着国家对燃煤电厂烟气NOx排放的控制要求，需要在烟气中喷加尿素或者氨水，这就导致粉煤灰表面会存留部分硫酸氢铵，粉煤灰铵含量升高导致粉煤灰板结、附着料仓、异常气味、混凝土拌合物含气量高、体积膨胀和强度下降等问题，且氨气的缓慢挥发造成水泥混凝土建筑物室内的氨气污染，影响作业人员身体安全。目前我国的火电厂已基本完成脱硝改造，工程中采购粉煤灰基本为脱硝粉煤灰。因此有必要对超细粉煤灰的铵离子含量作限定，参照GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》国家标准第1号修改单，限定物理改性粉煤灰铵离子含量不大于210mg/kg。

      - 需水量比

需水量比和流动度比是评价矿物掺合料流变性及工作性能变化的重要表征方式。物理改性粉煤灰较常规粉煤灰的玻璃微珠完好率更高，颗粒表面更光滑，浆体剪切阻力更小，需水量比更低。经研磨整形后，部分粉煤灰球状微珠会被粉磨成不规则的粗糙表面结构，但由于其细度较小，能够通过填充于胶凝材料体系的孔隙之中，释放出更多的自由水，并没有增加体系的用水量。考虑到需水量比能直接表征物理改性粉煤灰的自身性能，本文件选用需水量比。经过研究，本文件规定需水量比不大于95%。

      - 含水量

含水量会影响超细粉煤灰的储存、运输等。参照相关矿物掺合料标准要求，规定含水量不大于1.0%。

      - 密度

粉煤灰中含有大量玻璃微珠，密度通常为1.77~2.43g/cm³。若粉煤灰中空心玻璃微珠（空心漂珠）含量高，密度偏低、需水量比小、工作性好；若粉煤灰中沉珠（密实微珠）、富铁颗粒或残碳含量高，密度会偏大。明确粉煤灰密度范围有助于准确计算每方混凝土中各组分体积，控制含气量和水胶比。经试验研究和实际调研，本文件规定物理改性粉煤灰的密度不大于2.6g/cm³。

      - 强度活性指数

强度活性指数是体现物理改性粉煤灰作为掺合料胶凝活性的重要技术指标，经研磨整形处理后的粉煤灰活性可以得到显著提升。根据物理改性粉煤灰产品调研情况，本文件规定物理改性粉煤灰的强度活性指数不小于80%。

      - 烧失量

物理改性粉煤灰烧失量主要是反映在含碳量上，含碳量越高，烧失量越大，烧失量过大会对物理改性粉煤灰的应用产生很大的负面影响，如导致水泥与外加剂的适应性变差、混凝土需水量或外加剂掺量增大等问题。随着我国燃煤电厂工艺技术水平的提高，粉煤灰的烧失量都普遍降低，经调研，粉煤灰的烧失量大多数能控制在5%以下，本文件规定物理改性粉煤灰的烧失量不大于5%。

      - 三氧化硫（SO3）质量分数

含硫量过高会导致混凝土在服役过程中产生膨胀开裂等问题，影响建筑结构安全和耐久性。为防止在生产中掺入含硫原材料，本文件设置三氧化硫（SO3）指标，经研究，本文件规定三氧化硫质量分数不大于3%。

      - 游离氧化钙（f-CaO）

粉煤灰的生产过程可能会带入游离氧化钙，游离氧化钙水化生产氢氧化钙，体积增大1.98倍，很多研究表明这是导致粉煤灰安定性不良的重要因素。经试验研究和实际调研，本文件规定F类物理改性粉煤灰游离氧化钙含量不大于1%，C类物理改性粉煤灰游离氧化钙含量不大于4%。

      - 二氧化硅（SiO2）、三氧化二铝（Al3O2）和三氧化二铁（Fe2O3）总质量分数

SiO₂和Al₂O₃是粉煤灰发挥火山灰效应的关键活性成分，它们能与水泥水化产生的Ca(OH)₂发生二次水化反应，生成水化硅酸钙（C-S-H）凝胶，从而提高混凝土后期强度和密实性。Fe₂O₃虽活性较低，但有助于降低粉煤灰熔融温度、促进形成玻璃微珠（改善需水量比和流动性）。三者总量越高，代表有效活性物质占比越高，粉煤灰作为矿物掺合料的技术价值越有保障。经试验研究和实际调研，本文件规定F类物理改性粉煤灰的SiO2、Al3O2和Fe2O3总质量分数不小于70%，C类物理改性粉煤灰则不小于50%。

      - 安定性

水泥安定性不合格，一般是由于水泥中的游离氧化钙、游离氧化镁或掺入的石膏过多等原因所造成的。水泥中掺入物理改性粉煤灰会带入游离氧化钙及三氧化硫，为保证物理改性粉煤灰的使用安全性，需保证其安定性合格。参照GB/T 1346中的雷氏夹法进行，试验结果不大于5.0mm为安定性合格。

      - 放射性

参照GB 6566中建筑主体材料规定要求，同时满足Ira≤1.0和Iγ≤1.0为放射性合格。

- 试验验证情况分析（验证试验完成后编制）

为最大限度保证标准的科学性、适用性和合理性，在全国范围内广泛征集了试验所需的物理改性粉煤灰样品。标准编制组研究讨论确定了样品提供单位及样品检测单位，并制定了详细的验证试验方案，进行了大量验证试验。

  - 验证试验样品提供单位和检验单位

编制组在XX等XX个省份取样XX个，分别编号1~XX，其中1~XX为企业工业化生产的物理改性粉煤灰产品，XX~XX为试验室研磨整形得到的物理改性粉煤灰样品，样品信息如表XX，工业化生产的物理改性粉煤灰样品生产原料为分选后的粗灰或原灰，本标准试验验证单位共计XX家，详见表XX。

  - 原材料基本性能分析

  - 试验验证结果与分析

检测2.2.5技术要求中的指标并分析。

- 标准中所涉及的专利

厦门艾思欧标准砂有限公司已申请1件发明专利“一种物理改性粉煤灰及其制备方法（申请号CN202211503602.X）”，于2024年5月14日实质审查生效。

经资料查询、网上征询和征求意见阶段反馈的信息，直至今日尚未发现标准内容有关其他专利所有权的请求。

- 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

物理改性粉煤灰作为活性混合材料用于水泥混凝土中，可替代约20%的水泥熟料，减少水泥用量，改善水泥混凝土工作性能，提高密实度，提升混凝土的耐久性能。自2020年以来，厦门艾思欧标准砂有限公司自主开发的新型干法节能型立式研磨整形装备用于粉煤灰物理改性，该技术先后在福建、宁夏、乌海和浙江地区落地转化，物理改性粉煤灰产能快速增长。截止到目前，已建立福建能化、宁夏建材、乌海西水和浙江能源共4条年产30万吨/年示范生产线，现已实现稳定生产，并在浙江省能源集团有限公司、大唐国际发电股份有限公司、福能新材（泉州）有限公司、宁夏建材集团股份有限公司等数十家企业开展实际应用，应用效果在众多实践中得到验证。

在“双碳”目标驱动下，国家高度重视粉煤灰等大宗工业固体废弃物的综合利用与高值化利用。2021年3月，国家发改委等十部委联合发布《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，明确到2025年新增大宗固废综合利用率达到60%，持续提高粉煤灰在绿色建材、充填及生态修复等领域的利用水平；2021年5月，国家发展改革委办公厅发布《关于开展大宗固体废弃物综合利用示范的通知》，提出到2025年建设50个大宗固废综合利用示范基地，培育50家综合利用骨干企业；2021年10月，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》，在建材行业碳达峰中提出鼓励建材企业使用粉煤灰、工业废渣、尾矿渣等作为原料或水泥混合材；2024年2月，国务院办公厅印发《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，进一步提出尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏等大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨的目标，支持大宗固废综合利用示范基地和工业资源综合利用基地集聚化发展；2026年1月，国务院发布《固体废物综合治理行动计划》，提出到2030年，大宗固废年综合利用量达到45亿吨，主要再生资源年循环利用量达到5.1亿吨。

在系列政策引导和产业激励下，厦门艾思欧标准砂有限公司积极开展粉煤灰等工业固废的提质增效与高值化利用攻关，通过新型干法节能型立式研磨整形技术生产的物理改性粉煤灰已入选《福建省新材料新产品目录（第一批）》（2024年）。但目前行业内仍普遍参照GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》对产品性能进行判定，该标准主要针对原状（未改性）粉煤灰设定技术指标，未涵盖物理改性粉煤灰特有的玻璃微珠完好率、颗粒形貌（圆形度、长径比）、粒径分布等关键技术要求，难以对物理改性粉煤灰的高效应用形成有效指导。

本标准的制定与发布实施，将填补物理改性粉煤灰产品技术要求与试验方法的空白，使产品在理论上有据可依、应用上更加科学、施工上更加规范、工程质量更有保障。本标准的推行将有效提升我国粉煤灰等工业固废资源化再利用水平，促进绿色高性能混凝土和低碳循环建材产业发展，预计可带动相关产线技改与市场投资，并形成可观的碳减排效益及潜在碳市场交易价值。

- 采用国际标准和国外先进标准情况

本标准没有采用相关国际和国外标准。

- 与现行的相关法律、法规、规章及相关标准（包括强制性标准）的协调性

经调研，本标准符合现行的相关法律、法规、规章及相关标准（包括强制性标准）的要求，并具有协调一致性。目前，国内相关标准有GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》。GB/T 1596中对粉煤灰的玻璃微珠完好率、颗粒形貌（圆形度、长径比）、粒径分布（D50、D90）不做要求，不能体现物理改性粉煤灰的产品特性。本标准是对现行标准体系的补充，与其他相关标准没有冲突。

表19 本文件与其他标准对比情况

| 项目 |  | 本文件 | GB/T 1596-2017 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I级 | II级 | III级 |  |
| 细度（45μm方孔筛筛余）/% |  | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤30.0 | ≤45.0 | 严于国标要求 |
| 玻璃微珠完好率/% |  | ≥80 | — |  |  | 创新指标 |
| 颗粒形貌 | 圆形度 | ≥0.85 | — |  |  | 创新指标 |
|  | 长径比 | ≤1.30 | — |  |  |  |
| 粒径分布 | D50/μm | ≤15.00 | — |  |  | 创新指标 |
|  | D90/μm | ≤45.00 | — |  |  |  |
| 铵离子含量/（mg/kg） |  | ≤210 | — |  |  | 严于国标要求 |
| 需水量比/% |  | ≤95 | ≤95 | ≤105 | ≤115 | 严于国标要求 |
| 含水量/% |  | ≤1.0 | ≤1.0 |  |  | 与国标保持一致 |
| 密度/（g/cm3） |  | ≤2.6 | ≤2.6 |  |  | 与国标保持一致 |
| 强度活性指数/% |  | ≥80.0 | ≥70 |  |  | 严于国标要求 |
| 烧失量（Loss）/% |  | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤8.0 | ≤10.0 | 严于国标要求 |
| 三氧化硫（SO3）质量分数/% |  | ≤3.0 | ≤3.0 |  |  | 与国标保持一致 |
| 游离氧化钙（f-CaO）质量分数/% | F类 | ≤1.0 | ≤1.0 |  |  | 与国标保持一致 |
|  | C类 | ≤4.0 | ≤4.0 |  |  |  |
| 二氧化硅（SiO2）、三氧化二铝（Al3O2）和三氧化二铁（Fe2O3）总质量分数/% | F类 | ≥70.0 | ≥70.0 |  |  | 与国标保持一致 |
|  | C类 | ≥50.0 | ≥50.0 |  |  |  |
| 安定性（雷氏法）/（mm） | F类 | ≤5.0 | — |  |  | 严于国标要求 |
|  | C类 |  | ≤5.0 |  |  |  |

本文件与GB/T 1596-2017相比，有以下不同：

- 45μm筛余要求更高，本文件适用于更细等级的粉煤灰。

- 采用新增加的指标玻璃微珠完好率、颗粒形貌（圆形度、长径比）、粒径分布（D50、D90）表征，更具有科学性。物流改性粉煤灰通过研磨整形，解离子母珠和粘连微珠，玻璃微珠完好率高，颗粒形貌和粒径分布均有所优化。

- 铵离子含量与GB/T 1596-2017“第1号修改单”要求一致。

- 需水量比、强度活性指数、烧失量、游离氧化钙、安定性等指标严于国标要求。

- 含水量、密度、三氧化硫（SO3）质量分数、二氧化硅（SiO2）、三氧化二铝（Al3O2）和三氧化二铁（Fe2O3）总质量分数等指标与国标保持一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据（定稿前持续更新）

暂无。

- 标准性质的建议说明

本标准为推荐性建材行业协会标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

待本标准批准发布后，建议由标委会组织相关生产、检验、施工、设计等有关单位进行宣贯。

- 其他说明

无其他说明事项。