《填缝砂浆》

joint-filling mortar

JC/T XXXX－202X

编制说明

《填缝砂浆》标准编制组

2026年6月
《填缝砂浆》行业标准

编制说明

1．任务来源

填缝砂浆是一种专用耐水型特种水泥砂浆，主要由水泥、细骨料、聚合物添加剂和其它功能性添加剂组成。主要用于装配式建筑各部件拼接安装时缝隙的填充密封，主要包括两类，一是填充门窗安装时于墙体之间的缝隙，另外是填充预制混凝土板块间拼缝缝隙。装配式预制构件是住宅产业化的技术关键之一，装配式建筑结构依靠节点以及拼缝将预制构件连接成整体，使整个建筑成为具有必要的承载力以及整体性。因此作为接缝材料之一的填缝砂浆对装配式建筑的质量负有重大责任，对促进住宅产业化的发展具有重要意义。填缝砂浆与传统有机填缝材料相比具有环保不释放有毒气体、防火、耐久等优点，能够在恶劣的自然环境中长时间保持稳定性，减少后续维护和更换成本，节材环保。产品符合：《2020年全国标准化工作要点》（国标委发[2020]8号）中（四）推进制造业高端化标准体系建设中43.推动工业基础、智能制造、绿色制造、服务型制造标准体系建设中的要求。也符合《建材行业标准化工作要点》（标准部函[2019]115号）（五）完善绿色制造标准体系，引领行业绿色发展重点围绕工业节能、绿色制造、节水节材、环保、资源综合利用等领域开展制修订工作，选择建材行业重点领域，优先开展绿色工厂、绿色产品和绿色供应链系列评价标准研制，逐步完善建材行业绿色制造标准体系，引领建材工业绿色转型升级，实现绿色发展的要求。也符合中国建材联合会提出的用好材料适配好房子的要求。

根据中华人民共和国工业和信息化部办公厅《关于印发2025年第五批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科函[2025]528号），由建筑材料工业技术监督研究中心负责组织《填缝砂浆》（2025-1412T-JC）行业标准的制订工作，起止时间为2025年12月至2026年12月。

2．主要工作过程

2025.12月标准计划获批后，网上查询国内外填缝砂浆的生产使用情况，赴10多个中国大陆境内填缝砂浆相关生产企业实际考察生产状况以及该产品在建筑工程使用情况。发函调研生产企业的生产规模、产品规格、产品使用情况，充分了解最新技术水平、填缝砂浆性能、工程应用要求；收集国内外相关标准和资料。

2026.1月收集了GB/T 25181-2019《预拌砂浆》、GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》、JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能》、JC/T 1004-2017《陶瓷砖填缝剂》、JC/T 984-2011《聚合物水泥防水砂浆》、JC/T 2381-2016《修补砂浆》以及中国建筑材料协会标准T/CBMF 250-2024《门窗框填缝用轻质水泥基砂浆》、广东省企业标准Q/GDQS 001-2025《门窗填缝砂浆》、江西省企业标准Q/5GXS 016-2020《装配式建筑用抗裂填缝砂浆》等相关标准。

2026.2月开始根据我单位对产品的了解、参考现有相关标准以及协会企业的调研情况，着手起草、完善标准的初稿。

2026.3月在北京召开了标准的第一次工作会议及标准编制组的成立会，对标准工作组稿以及行业发展的现状进行了初步讨论。

2026.4-2026.5在中国建材联合会预拌砂浆分会及填缝砂浆相关企业支持下共收集国内填缝砂浆样品12组，覆盖门窗专用、预制构件拼缝、病害修复三类产品，测试了外观质量、凝结时间、2h稠度损失率、保水率、抗压强度、抗折强度、抗渗压力、拉伸粘结强度、收缩率、抗冻性、氯离子含量、抗氯离子渗透性、放射性13项指标。本次验证试验交由建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心和有实验能力的企业进行。

2026．5月召开第二次工作会议对测试数据进行分析，标准制定的专家、行业技术专家以及部分企业进行了充分讨论。

2026.5-2026.6进行了标准验证试验的补充实验、以及长龄期技术参数的验证试验，工程跟踪，形成标准的征求意见稿。

3．主要参加单位及工作组成员及其所做工作

本标准主要起草单位：建筑材料工业技术监督研究中心…

本标准参加起草单位：华新建材集团股份有限公司、华电煤业集团工程技术有限公司、江苏隆嘉新型建材有限公司、德高（广州）建材有限公司、深圳市亿东阳建材有限公司、桂林唐饰科技集团有限公司、广西澳鲁特建材科技有限公司…

本标准主要起草人：扈士凯、任强伟、陈志纯、王义恒、程廖青、韩磊、王鹏、何曙光、李会全、唐永军、李楠、赵云鹏、高阳阳...

工作组成员及其主要分工见表1。

表1 工作组成员及其主要分工

| 序号 | 项目 | 单位 | 成员 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 征求意见稿、送审稿、报批稿 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 扈士凯 任强伟 | 扈士凯 |
| 2 | 编制说明（征求意见稿）、编制说明（送审稿） | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 扈士凯 任强伟 | 扈士凯 |
| 3 | 验证试验 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | 黄文辉 | 黄文辉 |
|  |  | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 任强伟 |  |
|  |  | 华新建材集团股份有限公司 | 王义恒 |  |
|  |  | 德高（广州）建材有限公司 | 何曙光 |  |
|  |  | 深圳市亿东阳建材有限公司 | 李会全 |  |
| 4 | 征求意见稿汇总 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 任强伟 | 任强伟 |
|  |  | 建筑材料工业干混砂浆质检中心 | 陈嘉宇 |  |
|  |  | 华新建材集团股份有限公司 | 程廖青 |  |
| 5 | 国内外资料收集、翻译 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 韩磊 赵云鹏 | 扈士凯 |
|  |  | 桂林唐饰科技集团有限公司 | 唐永军 |  |
| 6 | 行业调研情况 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 任强伟 李楠 赵云鹏 | 扈士凯 |
|  |  | 德高（广州）建材有限公司 | 何曙光 |  |
|  |  | 深圳市亿东阳建材有限公司 | 李会全 |  |

4．编制原则

（1）遵循填缝砂浆产品特有的性能、质量检验和控制的普遍规律。

（2）符合填缝砂浆行业的一般规范。

（3） 在符合国内填缝砂浆行业的产品技术水平和应用的基础上，部分参考GB/T 25181-2019《预拌砂浆》、JC/T 1004-2017《陶瓷砖填缝剂》、JC/T 984-2011《聚合物水泥防水砂浆》、JC/T 2381-2016《修补砂浆》以及中国建筑材料协会标准T/CBMF 250-2024《门窗框填缝用轻质水泥基砂浆》以及相关企标等关于填缝砂浆指标要求的有关内容并结合编制组收样后自身验证试验数据编写。同时体现国内填缝砂浆的普遍特性和性能特点，具有合适的覆盖面。

（4）技术指标全面，宽严得当，既能适应实际生产，又能体现产品自身特点。

5．标准的主要内容

5.1 名称

标准申报与计划下达的项目名称为《填缝砂浆》。

5.2 范围

主要适用于预制构件拼接缝、门窗框缝隙等部件拼缝的填充密封、以及其他建筑及土木工程中缝隙填充、加固等专用的干粉砂浆。

5.3 规范性引用文件

标准中共引用了7项现行国家标准和6项行业标准。均为试验方法标准和产品标准。

5.4 术语和定义

填缝砂浆是由水硬性胶凝材料、集料、掺合料、添加剂等混合而成用于建筑部件拼缝、水泥基材料病害产生缝隙的填充、加固用的干粉材料，其他缝隙填充、加固处理工程领域也可参考使用。

5.5 分类

按用途分为门窗与墙体空隙填缝、预制构件拼接缝填缝用、病害缝隙填充加固三种。

5.6 原材料

原材料性能对产品质量至关重要，本标准对填缝砂浆所用的水泥、砂、水、外加剂、可再分散乳胶粉、纤维素谜、掺合料等材料要求进行了限定。

5.7 要求

5.7.1外观质量

干粉成品呈均匀粉体，无肉眼可见结块、无明显杂质、无分层离析现象。

  - 5.7.2 新拌砂浆性能（拌和后施工性能）

针对现场人工填充、机械注浆两种施工方式设置三项关键指标，控制施工窗口与成型抗裂能力，初凝、终凝时间：区分三类产品施工节奏，保障充足操作时间同时避免长期不凝影响后续工序；2h稠度损失率：控制砂浆静置后流动度衰减，防止缝隙填充中途干硬、填充不密实；保水率：抑制薄层缝隙砂浆快速失水，保证水泥充分水化，提升早期强度与界面粘结力。

5.7.3 硬化后物理力学与耐久性能

标准设置完整力学、防水、抗老化、环保指标体系，按Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类产品分级设置差异化限值，核心指标工程意义说明：

（1）7d、28d抗压、抗折强度：决定缝隙填充部位承载能力、抗变形能力；Ⅱ类预制构件拼缝砂浆受力最大，强度指标最高。

（2）28d抗渗压力：外墙围护核心防水指标，模拟暴雨风压雨水渗透工况，阻断缝隙渗水通道，解决门窗、外墙板渗漏核心痛点。

（3）14d拉伸粘结强度：控制砂浆与混凝土、砌体、金属附框基层界面结合力，杜绝空鼓、界面开裂形成渗水通道。

（4）28d干燥收缩率：约束砂浆硬化后体积收缩变形，避免缝隙内部产生贯通收缩裂纹。

（5）抗冻性能：冻融循环后质量损失≤5.0%、强度损失≤20.0%，适配北方严寒地区外墙长期服役，防止冻融剥落、开裂。

（6）氯离子含量：金属门窗主要为铝合金、钢副框、镀锌固定片，预制楼板、墙板等周边均配有钢筋、预埋钢件，因此为防止型材及构件内钢筋腐蚀必须控制氯离子含量≤0.6%。

（7）抗氯离子渗透性：抑制氯离子渗透腐蚀预制构件内部钢筋，适用于沿海高盐、地下外围护缝隙工况。

（8）放射性核素限量：强制执行GB 6566，满足A类装饰装修材料的要求，内照射指数Ira≤1.0，外照射指数Iγ≤1.3，杜绝放射性超标建材危害人居环境。

5.8 试验方法

本标准规定，试验室环境温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）%，干混砂浆试样在标准环境下静置24h后方可加水拌合，试件严格按照对应标准规定龄期养护完成后开展性能测试。

各项性能的试验方法主要是引用其他方法标准或产品标准中的相关方法，部分性能测试方法在试验条件和方法上有补充说明。

5.9 检验规则

5.9.1检验分类

产品检验分为出厂检验、型式检验两大类别，两类检验项目、抽样规则、合格判定完全区分，分别匹配企业日常质控与产品全面性能核查需求。

5.9.2出厂检验

检验项目：外观质量、凝结时间、拌合稠度、28d抗压强度；组批规则：同一配方、同一生产线、同一批次原料生产的同型号产品，每1t划分为一个检验批次；抽样要求：外观、凝结时间逐批次全数核查；强度指标留存同批次粉料成型试件养护检测；合格判定：全部出厂检验项目均满足标准指标方可判定该批次产品合格；任意一项指标不合格，该批次产品判定不合格，需全数返工或报废，不得出厂流通。

5.9.3型式检验

检验项目：本标准第6章全部技术要求（含外观、拌合性能、全部力学耐久、放射性指标）；强制开展型式检验触发条件：新产品定型鉴定投产；产品核心原料、配方体系重大调整，可能改变产品性能；正常连续生产满1个自然年；停产6个月及以上恢复生产；出厂检验连续多批次结果与上次型式检验数据存在显著偏差；市场监管、工程质量监督部门要求开展型式检验；合格判定：全部检验项目指标均达标，型式检验判定合格；任意一项力学、耐久、环保指标不合格，直接判定型式检验不合格，产品不得继续生产销售。

5.10标志、产品合格证、运输和贮存

根据填缝砂浆的产品特点和实际生产销售经验对产品的标志、产品合格证、运输和贮存进行了规定。

6．采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况

（1）标准编制组送审的技术文件齐全、内容祥实，标准制定符合国家标准GB/T 1.1-2020对标准编写的规定和审查的要求。

（2）编制组在广泛调查研究的基础上，全面征集国内生产厂家的产品进行验证试验，系统分析研究了国内填缝砂浆的技术水平，从原材料、性能指标、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存等环节提出了规定和要求，技术内容完整，依据充分、可靠。

（3）该标准规定的技术指标科学合理，可操作性强，与相关技术标准协调一致，为填缝砂浆的生产、质量验收提供了依据。

（4）该标准国内首套专门针对装配式建筑预制构件、门窗墙体缝隙专用水泥基填缝砂浆的行业标准，完整填补国内该细分产品标准空白；标准指标体系兼顾国内工程现状与长期耐久性提升需求，能够有效遏制市场普通砂浆替代专用填缝材料乱象，引导行业技术迭代升级，推动无机绿色耐久建材替代低耐久有机密封产品，助力装配式建筑、绿色建材产业高质量发展，整体技术指标设置科学合理，综合水平达到国内建材行业先进标准水准。

（5）国外尚无本标准的同类标准。

7． 验证试验情况说明

7.1 试验背景

标准编制组在中国建材联合会预拌砂浆分会及填缝砂浆相关企业支持下共收集国内填缝砂浆样12组，对国内12个填缝砂浆企业进行信息、数据、样品收集等工作本次验证试验面向全国四大区域（华南多雨区、华北严寒区、中部干湿交替区、西南高湿区）征集代表性样品共计12组，样品完整覆盖标准三类产品：Ⅰ类门窗与墙体空隙填缝砂浆、Ⅱ类预制构件拼接缝填缝砂浆、Ⅲ类病害及其他缝隙处理砂浆，涵盖国内大、中、小型主流生产企业成品，完整反映当前国内填缝砂浆行业整体技术水平。

受《填缝砂浆》行业标准起草小组的委托，负责起草单位建筑材料工业技术监督研究中心下属的建筑材料行业水泥基建筑节能材料重点实验室和建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心承担了《填缝砂浆》行业标准的主要验证试验工作，北京工业大学、北京建筑大学等单位也承担部分验证试验工作。

根据标准编制组工作会议研究结果，对依照本标准初稿收集的12组样品进行性能验证试验。验证试验内容主要包括：外观质量、凝结时间、2h稠度损失率、保水率、抗压、抗折强度（7d、28d）、14d拉伸粘结强度、28d收缩率、抗冻性、氯离子含量、抗氯离子渗透、放射性，部分填缝砂浆样品照片见图1。

图1 部分样品照片

7.2 试验方法

本次全项验证试验项目及试验方法标准如表2所示。

表2 试验方法

| 性 能 | 试验方法 |
| --- | --- |
| 外观质量 | 在自然观光下目测 |
| 凝结时间 | 按JGJ/T 70的规定进行 |
| 2h稠度损失率 | 按GB/T25181的规定进行 |
| 保水率 | 按JGJ/T 70的规定进行 |
| 抗压强度 | 按GB/T 17671的规定进行 |
| 抗折强度 | 按GB/T 17671的规定进行 |
| 抗渗压力 | 按JGJ/T 70的规定进行 |
| 拉伸粘结强度 | 按JGJ/T 70的规定进行 |
| 收缩率 | 按JGJ/T 70的规定进行 |
| 抗冻性 | 按JGJ/T 70的规定进行 |
| 氯离子含量 | 按JGJ/T 322的规定进行 |
| 抗氯离子渗透性 | 按GB/T 14902的规定进行 |
| 放射性 | 按GB 6566的规定进行 |

7.3试验结果与分析

### 12组样品的试验结果如表3所示，部分试验照片见图2。

表3 填缝砂浆试验数据

| 样品序号 | 试验验证 结果 | 外观 质量 | 凝结时间/h |  | 2h稠度损失率/% | 保水率/% | 抗压强度/MPa |  | 抗折强度/MPa |  | 14d拉伸粘结 强度/MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 初凝 | 终凝 |  |  | 7d | 28d | 7d | 28d |  |
| 1 | Ⅰ类合格 | 均匀、 无结块 | 1.2 | 3.8 | 25 | 95 | 5.1 | 9.2 | 1.9 | 3.4 | 0.46 |
| 2 | Ⅰ类合格 | 均匀、 无结块 | 1.3 | 4.0 | 23 | 96 | 5.4 | 10.1 | 2.0 | 3.7 | 0.48 |
| 3 | Ⅰ类合格 | 均匀、 无结块 | 1.1 | 3.5 | 27 | 92 | 5.0 | 9.0 | 2.1 | 3.6 | 0.43 |
| 4 | Ⅰ类不合格 | 均匀、 无结块 | 1.2 | 3.7 | 26 | 93 | 4.5 | 8.2 | 1.7 | 3.2 | 0.28 |
| 5 | Ⅰ类合格 | 均匀、 无结块 | 1.4 | 4.2 | 21 | 97 | 5.7 | 10.8 | 2.3 | 3.9 | 0.55 |
| 6 | Ⅱ类合格 | 均匀、 无结块 | 1.6 | 4.1 | 24 | 90 | 6.2 | 11.3 | 1.8 | 4.0 | 0.41 |
| 7 | Ⅱ类合格 | 均匀、 无结块 | 1.7 | 4.9 | 28 | 91 | 6.5 | 12.6 | 2.2 | 4.3 | 0.44 |
| 8 | Ⅱ类合格 | 均匀、 无结块 | 1.5 | 4.3 | 27 | 92 | 7.3 | 13.5 | 2.3 | 4.5 | 0.46 |
| 9 | Ⅱ类不合格 | 均匀、 无结块 | 1.1 | 3.8 | 31 | 87 | 4.9 | 9.3 | 1.9 | 3.4 | 0.35 |
| 10 | Ⅲ类合格 | 均匀、 无结块 | 1.2 | 3.7 | 30 | 89 | 3.5 | 6.8 | 1.5 | 3.2 | 0.32 |
| 11 | Ⅲ类不合格 | 均匀、 无结块 | 1.4 | 4.4 | 32 | 89 | 2.6 | 4.8 | 1.8 | 3.3 | 0.29 |
| 12 | Ⅲ类合格 | 均匀、 无结块 | 1.3 | 4.1 | 29 | 90 | 3.3 | 5.7 | 1.4 | 3.0 | 0.33 |

表3 填缝砂浆试验数据（续）

| 样品序号 | 试验验证 结果 | 28d抗渗压力/MPa | 28d收缩率/% | 抗冻性 |  | 抗氯离子渗透（RCM法）/(×10-12m2/s) | 氯离子含量/% | 放射性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 质量损失率/% | 强度损失率/% |  |  | Ira≤1.0 | Iγ≤1.3 |
| 1 | Ⅰ类合格 | 1.1 | 0.12 | 2 | 13 | 4.2 | 0.04 | 0.2 | 0.3 |
| 2 | Ⅰ类合格 | 1.2 | 0.11 | 2 | 12 | 3.8 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 3 | Ⅰ类合格 | 0.9 | 0.13 | 3 | 14 | 4.5 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |
| 4 | Ⅰ类不合格 | 0.5 | 0.16 | 3 | 15 | 4.7 | 0.07 | 0.3 | 0.4 |
| 5 | Ⅰ类合格 | 1.2 | 0.08 | 1 | 11 | 3.5 | 0.02 | 0.1 | 0.2 |
| 6 | Ⅱ类合格 | 0.9 | 0.14 | 2 | 12 | 3.7 | 0.01 | 0.2 | 0.4 |
| 7 | Ⅱ类合格 | 1.1 | 0.13 | 2 | 13 | 3.5 | 0.008 | 0.3 | 0.5 |
| 8 | Ⅱ类合格 | 1.3 | 0.12 | 1 | 10 | 3.3 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 9 | Ⅱ类不合格 | 0.9 | 0.17 | 6 | 18 | 4.3 | 0.04 | 0.4 | 0.5 |
| 10 | Ⅲ类合格 | 0.8 | 0.16 | 4 | 15 | —— | 0.06 | 0.7 | 0.9 |
| 11 | Ⅲ类不合格 | 0.4 | 0.19 | 5 | 17 | —— | 0.08 | 1.1 | 1.5 |
| 12 | Ⅲ类合格 | 0.6 | 0.18 | 4 | 16 | —— | 0.05 | 0.8 | 1.0 |

图2 部分试验图片

各参数的合格率及总合格率汇总结果见表4。从试验结果来看，收集的12组验证样品中，外观质量全部均匀无结块，无不合格样品，单项合格率100%；凝结时间存在1组样品操作窗口不满足施工要求，单项合格率为92%；2h稠度损失率、抗压强度（28d）、14d拉伸粘结强度、28d干燥收缩率、氯离子含量均有2组样品超出标准限定范围，单项合格率均为83%；保水率、抗压强度（7d）、抗折强度（7d、28d）、28d抗渗压力、抗冻性、放射性均仅有1组样品未达到对应类别指标限值，单项合格率均为92%；抗氯离子渗透性仅对Ⅰ类门窗填缝砂浆、Ⅱ类预制构件拼缝砂浆强制管控，Ⅲ类无强制判定标准，因此不统计单项合格率。本标准依据缝隙使用场景、基材匹配差异将产品分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类，各类别分别设置差异化耐久、力学指标：Ⅰ类门窗与墙体空隙填缝砂浆指标要求最严苛，28d抗渗压力≥0.6MPa、28d干燥收缩率≤0.15%、DRCM​≤4.5×10−12m2/s；Ⅱ类预制构件拼接缝填缝砂浆、Ⅲ类病害及其他缝隙处理砂浆28d抗渗压力统一≥0.4MPa，其中Ⅱ类28d干燥收缩率≤0.15%，Ⅲ类放宽至≤0.20%；三类产品凝结时间、抗冻性能、放射性限值统一，初凝≥1.0h、终凝≤6.0h，抗冻质量损失率≤5%、强度损失率≤20%，放射性均需满足GB 6566要求。

从测试结果来看，12组样品中同时满足全部检测项目标准要求的共9组，填缝砂浆综合总合格率为75%。

表4  样品合格率统计

| 合格率 | 外观质量 | 凝结时间 | 2h稠度损失率 | 保水率 | 抗压强度 |  | 抗折强度（7d、28d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 7d | 28d |  |
| 单项合格率/% | 100 | 92 | 83 | 92 | 92 | 83 | 92 |
| 总合格率 /% | 75 |  |  |  |  |  |  |

表4  样品合格率统计（续）

| 合格率 | 14d拉伸粘结强度 | 28d抗渗压力 | 28d收缩率 | 抗冻性 | 抗氯离子渗透性 | 氯离子含量 | 放射性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项合格率/% | 83 | 92 | 83 | 92 | —— | 83 | 92 |
| 总合格率 /% | 75 |  |  |  |  |  |  |

8．标准中涉及专利的情况说明

本标准在制定过程中没有涉及专利的情况。

9．产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

2022年我国干混砂浆市场的销售额约为428.67亿元，国内特种砂浆产量快速增长，其增长速度快于其他砂浆。根据数据，2020年我国特种砂浆产量达6942.94万吨。填缝砂浆作为特种砂浆之一，生产企业的数量增长较快。据不完全统计生产企业近200家，产值数十亿元。随着装配式建筑不断推广，部分构件拼缝问题越来越重要，填缝砂浆作为重要的接缝填充密封材料之一，扮演的角色越来越重要，对建筑的整体质量、使用寿命起着至关重要的作用。目前国内填缝砂浆主要有聚合物改性水泥基填缝砂浆，作为水泥基材料不仅具有良好的耐老化性能和耐久性能，而且在抗拉、抗压等物理性能上也有很大的提高，还具有良好的密封性能、粘接性能、抗震和隔音性能。填缝砂浆在防火性、耐久性方面有着绝对的优势，能够为长期为装配式建筑整体结构安全性和舒适性提供全面的保障，受到了市场的广泛关注。在全国尤其是广东、浙江等很多装配式建筑、门窗与墙体缝隙填充工程中得到了大量应用，取得了良好的经济效益和社会效益。因此技术成熟度非常高。目前填缝砂浆得到了一定的推广应用，但是由于我国尚未有专门的行业标准，许多企业都是按照自身企业产品标准来推广，造成产品规格、质量参差不齐的现状，甚至用普通砂浆进行填缝，不利于专用无机填缝材料的扩大应用。因此，制定专门的填缝砂浆标准对于提高产品质量，提升填缝砂浆的推广使用，杜绝门窗围护结构部位渗漏、提升装配墙体、楼地面整体性、稳定性具有重要意义。

随着建筑行业对节能和环保要求的提高，填缝砂浆作为一种专业的缝隙处理材料，其在建筑、土木工程等领域中的应用前景广阔。尤其装配式建筑是用搭积木的方法将各种预制混凝土构件、门窗等拼装而成的新型建筑，可提高施工效率，是现代化的建造方式。而各种预制部品安装后，之间会存在缝隙，因此需要专用填缝砂浆来填补缝隙、提高建筑的整体性、密封性。不仅关系到建筑的美观，更直接影响到建筑的保温、隔热、防水和气密性能。另一方面随着外部环境的作用，水泥基材料的收缩等，建筑物、构筑物部位会产生细小裂缝等病害，也需要填缝砂浆进行修复处理。由于填缝砂浆与部分传统有机填缝材料相比，具有的更好的稳定性、防水性、耐久性，国内很多地方都鼓励填缝砂浆的推广应用，《广东省住宅工程质量常见问题防治操作指南（试行）》第12页规定：”门窗洞口预留尺寸不应过大，预留门窗洞与窗框四周批抹成型的间隙每边不宜大于10mm，窗框四周宜采用聚合物水泥砂浆或防水砂浆嵌填密实。门窗框塞缝完成后，须在洞口外侧四周分多遍涂刷防水涂料，需保证其厚度满足设计要求，防水必须压门窗框不小于5mm。有些地方规定当采用发泡材料固定和密封门窗框时，门窗洞与门窗框的预留间隙每边不宜大于10mm，若大于10mm应采用聚合物水泥防水砂浆修整洞口。”随着技术的不断进步，它将为建筑行业带来更多的创新和价值，为建筑物提供更加持久和可靠的保护，填缝密封砂浆的市场需求将持续增长。

预期可以达到的经理效果：统一产品市场准入技术门槛，淘汰低价劣质普通砂浆替代产品，从源头大幅降低装配式建筑交付后缝隙渗漏、开裂维修返工成本，减少开发商、物业、业主大额整改支出；规范全国砂浆企业配方设计、出厂质控体系，消除各企业差异化检测、非标管控带来的额外研发、检测成本；标准鼓励固废掺合料资源化利用，降低企业原材料采购综合造价，同时简化现场施工修补工序，缩短装配式项目整体施工周期，节约人工成本。

10．与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

住房和城乡建设部发布《“十四五”建筑业发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》明确，到2035年，建筑业发展质量和效益大幅提升，建筑工业化全面实现，“中国建造”核心竞争力世界领先，迈入智能建造世界强国行列，全面服务社会主义现代化强国建设。《规划》要求，大力发展装配式建筑。构建装配式建筑标准化设计和生产体系，推动生产和施工智能化升级，扩大标准化构件和部品部件使用规模，提高装配式建筑综合效益。

装配式建筑就是将各类建筑预制部品搭接安装在一起进行房屋建造，因此各个部品拼接处就有有一定的缝隙，当前，颇多的已交付装配式建筑在使用过程中，由于是采用传统工艺处理的连接缝密封，暴露出来诸多不忍卒视的问题：接缝开裂、进风入雨、渗水、漏水十分普遍，开发商承建商于付出了巨大维修成本之后却依然于事无补、眼看着开缝问题事态严重却束手无策！专用填缝砂浆可以填充于混凝土预制板块拼接间、门窗与墙体间的缝隙，提升建筑墙体、楼地面的整体性、稳定性、密封性，提高建筑物的隔音、抗渗性能，可以缓冲不同部件间收缩产生的尺寸变化，可提高装配式建筑的整体性、稳定性以及建筑的隔音、防火、防水等性能。

填缝砂浆应用于装配式建筑具有以下优点：1.泛适用性：可以将钢板、ALC墙板、PC墙板、木材、铝材等不同材质的建材，连接成为一个严密的连续整体，适合国内外所有装配式建筑，可应对各种不良状态的板缝如：板缝过大过小、通缝、密拼缝、八字缝、板缝高低错位等都可以实现优良的密封效果；2.耐久性：因为是水泥基材料，所以具有极好的耐紫外线性能，在建筑全寿命周期内保持密封性能；3.可靠性：与各种建筑材料均粘接牢固，与混凝土、钢板等的粘接强度可达1.0MPa以上，拉伸强度和弹性等力学指标良好，可很好满足装配式建筑形变的要求；4.水密性：可靠、耐久、优异的防水性能，可用作建筑接缝的防水层；5.气密性：优异的防风性能保障了建筑的气密性，降低了建筑能耗，可用于超低能耗建筑的气密性处理；6.环保性：水性材料制作，环保无毒、无腐蚀性。

目前国内标准规定了砌筑砂浆、抹灰砂浆、饰面砂浆等相对齐全的砂浆标准，但在填缝领域尚没有专门的标准，只有JC/T 1004-2017《陶瓷砖填缝剂》、JC/T 936-2004《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》这类的有机的或者瓷砖专用填缝标准，与本产品不是一类产品，并不适合需要考核粘结性、柔韧性、防水性等指标的填缝砂浆。JGJ 214-2010《铝合金门窗工程技术规范》，规定“铝合金门窗框与洞口缝隙，亦可使用防水砂浆填塞。但其尚未对填缝砂浆的性能做出规定。预制构件拼缝填缝砂浆也没有相关的标准。本标准将弥补这一标准空白，从产品的实际应用角度出发，对产品物理性能、耐久性能及环保性能方面的要求，提出了全新的系统要求，结合理论及实践，对产品的各项性能提出更加合理、明确的需求，解决产品缺少针对性专用标准，各企业标准不统一的问题，而且本标准的制定参考了大量的国内相关测试方法及标准，包括性能指标的要求与国外也无明显差异，从产品的实际应用环境及性能指标要求分析，满足该标准的产品完全可以满足国外环境对于填缝砂浆的性能要求，所以该标准向国际标准推进具有一定的可行性。

11．大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程中并无重大分歧意见，在指标和实验方法上存在个别小分歧时，通过采用大量实验验证的方法，用科学实验数据说话，使大家取得最终的一致。

12．标准性质的建议说明

建议本标准为建材行业推荐性标准。

13．贯彻标准的要求和措施建议

鉴于我国建筑市场对装配式建筑安全、健康、可靠发展的急迫需要，填缝砂浆可提升装配式整体墙体、楼地面的整体性、稳定性、密封性，急需制定本标准来稳步推进装配式建筑的发展，因此希望本标准在保证质量的前提下，能够尽快实施。

14．废止现行相关标准的建议

无。

15．其它应予说明的事项

无。