附表1

协会标准项目建议书

| 建议项目名称 (中文) | 混凝土可塑期浆料射流增强技术规范 |  |  |  | 建议项目名称 (英文) |  | Technical specification for jet-flow reinforcement of concrete slurry during plastic period |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ☑ 制定 |  | □ 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |  |
| 采用程度 | □ IDT | □ MOD |  | □ NEQ | 采标号 |  |  |  |
| 国际标准名称（中文） |  |  |  |  | 国际标准名称（英文） |  |  |  |
| ICS分类号 | 91.100.30 |  |  |  | 中国标准分类号 |  | Q13 |  |
| 标准主要起草单位 | 中铁建设集团有限公司、东南大学、北京工业大学、江苏苏博特新材料股份有限公司 |  |  |  | 计划起止时间 |  | 2026.7.1-2027.7.1 |  |
| 目的﹑意义或必 要性 | 指出标准项目涉及的方面，期望解决的问题； 为解决混凝土框架结构梁柱混凝土标号设计不一致带来的施工质量问题，中铁建设集团有限公司研发了一种混凝土可塑期浆料射流增强技术，该技术可概括为：在梁柱节点区域浇筑梁板混凝土，之后在核心区混凝土处于可塑期内通过高压喷射技术注入高强度注浆料提高此处节点强度。该种增强方式可将梁板混凝土由C30提高6个等级及以上，实施方式简单，效果显著。 为了规范混凝土可塑期浆料射流增强技术在框架结构梁柱节点核心区中的应用，保证施工后梁柱节点的安全、可靠与耐久，提高建筑整体可靠度，特制订本规范。 本规范的编制将系统规范混凝土可塑期浆料射流增强技术实施的各个环节，有助于指导企业规范地使用该技术，使该技术的应用有据可依，并打通设计、施工和验收全流程，为解决既有梁柱节点核心区混凝土浇筑质量问题奠定基础。 该技术实施时可将梁柱节点核心区混凝土随梁板混凝土一同浇筑，再在处于混凝土可塑期的节点中，通过浆料射流增强技术提高梁柱节点核心区混凝土服役性能，进而保证梁柱节点核心区混凝土服役性能符合设计要求。 本规范总结了混凝土可塑期浆料射流增强技术研发过程、项目应用过程及多方咨询的意见，并进行了大量试验。试验表明，当混凝土的设计强度为C30（实测强度为35.2MPa）时，通过浆料射流增强后，在一定影响范围内，混凝土的实测强度可提升至69.2MPa，满足混凝土C60的设计要求。 该技术解决了现有主流的梁柱节点核心区混凝土浇筑工艺易带来的浇筑冷缝、低标号混凝土流入核心或高标号混凝土用量增大等不利情况，该技术是一种全新的技术手段，能够提高梁柱节点核心区混凝土的施工质量，提高结构可靠度，具有一定的先进性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 技术内容 | 标准的技术内容与适用范围； 本规范适用于岛礁工程建设中使用的高性能混凝土预混料和基体预混料。 主要章节内容为：1 总 则 2 术语和符号 2.1术语 2.2符号 3 基本规定 4 材料 4.1射流浆料 4.2现场混凝土 4.3基本性能 5 设计 5.1一般规定 5.2注浆料参数设计 5.3 施工技术参数设计 6 施工 6.1一般规定 6.2施工机具 6.3工艺流程 6.4制浆 6.5高压注浆 7验收 7.1质量控制内容 7.2验收内容。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | - 国内外对该技术研究情况简要说明： 混凝土梁柱节点混凝土浇筑施工往往会由于现场条件及其他因素的影响，导致梁柱节点施工效率低、施工质量不可控等情况的出现。 《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）第8.3.8条规定，梁柱混凝土强度差异需按等级差分类处理： 相差一个等级：当柱/墙混凝土强度比梁/板高一个等级时，经设计单位确认后，梁柱核心区可浇筑与梁板相同的低标号混凝土。 相差两个及以上等级：必须采取物理分隔措施（如收口网或气囊），分隔位置需距离高强度构件边缘≥500mm，防止高低标号混凝土混合。 现有关键施工方法有： 收口网拦截法：该工艺方法适用于梁高＜1m的节点区域，其工艺流程为：（1）定位安装收口网（厚度0.5-1mm，孔径5-8mm）；（2）用Φ10@100附加钢筋固定钢板网；（3）先浇筑高强度混凝土，再浇筑低强度混凝土。同时需要注意的是，钢板网边缘需用铁丝绑扎密封，防止浆液渗透；混凝土坍落度控制在160-180mm，避免因流动性过强导致混合。 充气囊拦截法：该工艺方法适用于复杂节点或需快速周转的工程。其工艺流程为：预放置充气囊（壁厚0.6-0.9mm，直径60-150mm）；充气至0.15-0.2MPa压力后浇筑高强度混凝土；待初凝前（0.5-1小时内）排气并取出气囊，清理后重复使用。 但是，上述两种工艺方法不仅拦截网设置复杂，而且极易出现拦截失效、梁板混凝土流入核心区、冷缝等质量问题。 高压射流水泥浆增强技术，多被应用于岩土和地基加固。水泥浆通过注浆泵产生压力，经输送管道被送到喷嘴处，以一定的初速度喷射进入土体中。水泥浆随着喷杆的旋转和提升在土体中形成螺旋上升的结构。当喷嘴幅宽、向上提升速度和旋转速度满足一定关系时，可在土体中形成完整的固结体，从而提高土体的承载力。 高压射流从圆形喷嘴喷出后，通常会形成三个区域：初始段、过渡段和主体段。在初始段，射流轴线上的最大速度保持不变，等于射流的喷出速度。在主体段，高速射流与周围流体发生剧烈的能量交换，流体流速逐渐减小，但射流轴线上的最大速度遵循一定规律。同时，射出的水泥浆通过与初凝前的混凝土相互作用，进而产生搅拌效果。 国内外尚无高压水泥浆在可塑期混凝土中射流搅拌的先例。但是，从混凝土材料设计原理上看，高标号混凝土相较于底标号混凝土最明显的区别在于高标号混凝土胶凝材料用量较大。因此，通过在低标号混凝土中注入水胶比较低的水泥浆，可减小低标号混凝土水胶比，同时提高混凝土的胶凝材料含量。这是由于凝结固化后的混凝土其典型构成有砂、石、固化水泥浆（水泥石）、气孔和过渡界面区。其中，固化水泥浆是混凝土可以产生抗压强度的主要来源。而增大胶凝材料用量即可增强固化水泥浆的强度，进而提高混凝土的强度。 可塑期混凝土是指初凝前的混凝土，此阶段的水泥具有很高的可塑性，其硬化后的力学性能基本不受重塑次数、成型时间的影响。在此阶段采用高压喷射注浆的方式向其注入高强度注浆料，由于高压射流对混凝土拌合物的冲切掺搅作用，使得可塑期混凝土中原材料与注浆料重新掺搅混合，增加了原先混凝土中的水泥用量、降低了水胶比，从而提高其硬化后的强度等级。 该技术解决了现有主流的梁柱节点核心区混凝土浇筑工艺易带来的浇筑冷缝、低标号混凝土流入核心或高标号混凝土用量增大等不利情况，该技术是一种全新的技术手段，能够提高梁柱节点核心区混凝土的施工质量，提高结构可靠度，具有一定的先进性。 该技术先后在青岛中车100项目18号楼和8号楼、北华航天工业学院固安校区建设项目校管楼和图书馆进行了示范应用，累计实施超150个节点，混实现了C30提升至C60的设计目标。 结合工程应用的经济数据，以30个柱子的混凝土浇筑作为一个流水段，混凝土标号差为2个等级时，该技术相较于气囊拦茬做法，综合成本可节省约23.92%；相较于钢丝网拦茬做法，综合成本可节省约33.23%。综合判断，该技术可节省传统做法中的人工费、周转材料费等费用，经济效益显著。 - 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：无。 - 与国内相关标准间的关系： 该标准项目尚无相关的国家或行业标准。 4. 指出是否发现有知识产权的问题：未发现知识产权问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵头单位 | （签字、盖公章）月 日 |  |  |  |  | 归口管理部门 |  | （签字、盖公章） 月 日 |

[注1]  填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注2]  选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注3]  选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。