ICS 91.100.30

CCS Q13

备案号：

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

钢结构界面处理砂浆应用技术规范

（征求意见稿）

Technical specification for application of interface mortar for steel-structure

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

目  次

1  总    则	1

2  术    语	2

3  基本规定	3

4  材    料	4

5  设    计	5

5.1  一般规定	5

5.2  构造措施	5

6  施    工	7

6.1  一般规定	7

6.2  施工条件	7

6.3  施工要点	8

7  验    收	10

7.1  一般规定	10

7.2  主控项目	10

7.3  一般项目	11

本规程用词说明	12

引用标准名录	13

附：条文说明	14

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	3

4  Materials	4

5  Design	5

5.1  Basic requirements	5

5.2  Construction measures	5

6  Construction	7

6.1  Basic requirements	7

6.2  Construction conditions	7

6.3  Construction points	8

7  Acceptance	10

7.1  Basic requirements	10

7.2  Master project	10

7.3  General items	11

Explanation of wording	12

List of quoted standards	13

Addition：Explanation of provisions	14

前  言

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2023年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2023〕291号）的要求，本规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规范。

本规范的主要技术内容是：1总则；2术语；3基本规定；4材料；5设计；6施工；7验收。

本规范由中国建筑材料联合会负责管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮编：100013）。

本规范主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

本规范参编单位：

本规范主要起草人：

本规程主要审查人：

1  总  则

1.0.1  为规范界面处理砂浆在钢结构工程中的应用，保障工程质量，做到技术先进，适用可靠，经济合理，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、改建、扩建的钢结构住宅工程的界面处理砂浆的施工和验收。

1.0.3  钢结构界面处理砂浆的应用除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1  钢管混凝土束构件  concrete-filled multicellular steel tubular member

由表面带有防腐涂层的钢管束及其空腔内填充混凝土组合而成，且能共同受力的结构构件。

2.0.2  钢结构界面处理砂浆  interface mortar for prefabricated steel-structure

由水泥、砂、可再分散性乳胶粉或聚合物乳液、纤维素醚等组成，在装配式钢结构中带防腐涂层的钢构件表面起到界面增强和过渡作用的砂浆，简称界面砂浆。

2.0.3  钢结构内墙用界面处理砂浆  prefabricated steel structure interface mortar for interior wall

用于钢结构内墙表面用于解决带有防腐涂层的钢构件与轻质抹灰石膏、防火砂浆等粘结性能的单组份（或双组份）钢结构界面处理砂浆，简称内墙用界面砂浆。

2.0.4  钢结构外墙用界面处理砂浆  prefabricated steel structure interface mortar for exterior wall

用于钢结构外墙表面用于解决带有防腐涂层的钢构件与胶粘剂等外墙保温系统材料粘结性能的单组（或双组份）钢结构界面处理砂浆，简称外墙用界面砂浆。

3  基本规定

3.0.1  界面砂浆抹灰工程宜选用预拌干混砂浆。

3.0.2  应根据钢结构防腐漆的种类、使用部位等因素，进行技术经济分析，合理选择界面砂浆的类别及相应配套材料。

3.0.3  界面砂浆放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566的规定。

3.0.4  不同厂家、不同类别的界面砂浆不应混合使用。

3.0.5  界面砂浆抹灰工程应作为钢结构工程的分项工程进行质量验收。

4  材  料

4.0.1  界面砂浆性能应符合产品标准《装配式钢结构界面砂浆》JC/T 2746的规定，且应与防腐涂层具有良好的相容性。

4.0.2  界面砂浆拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。

5  设  计

5.1  一般规定

5.1.1  采用界面砂浆作为界面过渡层时，施工设计，应符合下列要求：

1　设计文件应包括设计说明、平面位置图，局部剖面构造图及密封处理措施；

2　明确界面砂浆的性能指标、过渡层厚度。

5.1.2  界面砂浆层与钢构件防腐涂层互相配套，具有相容性。

5.1.3  设计应结合工程实际，除满足界面砂浆性能指标要求外，其他性能指标还应符合现行国家相关标准的要求。

5.2  构造措施

5.2.1  界面砂浆层厚度不宜大于2mm。

5.2.2  界面砂浆层表面平整度不应大于4mm。

5.2.3  界面砂浆层伸缩缝的设置应根据施工面积、施工厚度等现场情况合理设置。

5.2.4  界面砂浆用在钢结构外墙的基本构造如图5.2.4-1。

- 表面涂有防腐涂层的钢管混凝土束构件；2-界面砂浆；3-胶粘剂；4-岩棉条或岩棉板；5-玻纤网；6-保温射钉；7-抹面层；8-饰面层

图5.2.4-1 钢结构外墙基本构造示意

5.2.5  界面砂浆用在钢结构内墙的基本构造如图5.2.5-1。

- 钢构混凝土束构件；2-界面砂浆；3-连接件；4-热镀锌钢丝网；5-轻质抹灰石膏

图5.2.5-1 钢结构内墙基本构造示意

5.2.6  金属射钉长度应根据基层钢板厚度、平整度以及界面砂浆和胶粘剂的厚度综合确定。

5.2.7  连接件的设置应符合下列规定：

1  连接件应与基层钢构件固定牢固；

2  连接件的水平和竖向间距不应大于700mm，连接件与上、下楼板的距离不应大于150mm；

3  连接件与钢管混凝土束构件转角处或端部的距离不应大于150mm。

6  施  工

6.1  一般规定

6.1.1  界面砂浆抹灰工程应在钢结构安装工程、钢结构防腐涂装工程的施工质量验收合格，内外墙体、管线及其他隐蔽部位验收合格后施工。

6.1.2  施工前应编制专项施工方案并经监理和建设单位批准后实施。实施前应进行技术交底，对施工人员进行专业技术培训。

6.1.3  大面积施工前，应在现场采用相同材料和施工要点进行样板墙施工，并经检测合格后方可进行工程施工。

6.1.4  界面砂浆的施工方法应根据基层的材性、平整度及施工要求等确定，可采用涂抹法、滚刷法及喷涂法。

6.1.5  采用机械喷涂方法进行施工时，界面砂浆的保水率、稠度、分离度应符合现行行业标准《机械喷涂砂浆》JC/T 2476中干混抹灰砂浆的规定。

6.2  施工条件

6.2.1  界面砂浆抹灰工程施工环境应符合下列规定：

1  施工期间环境温度宜为5℃-35℃；

2  风力大于5级时不应施工；

3  雨天不应施工；

4  夏季应避免阳光暴晒，必要时应搭设防晒布遮挡墙面，保证钢管束表面温度降至35℃；

5  在高温、多风、空气干燥的环境下进行室内界面砂浆机喷时，宜对门窗进行封闭。

6.2.2  施工机具应准备齐全，吊篮或外墙专用脚手架应搭设牢固，并按规定配备安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌等安全防护用品；

6.2.3  界面砂浆施工前，应进行基层墙体检查或处理，基层墙体应符合下列规定：

1  基层施工质量验收合格；

2  基层应平整、坚固、干燥、无明水或其他液体。

3  钢结构表面油漆完好，钢管混凝土束构件或钢梁、钢柱的现场焊接处或漆膜破坏破损处应按施工方案要求进行补漆处理，待漆膜实干后方可进行后续施工。

6.2.4  界面砂浆应储存在干燥、通风、防潮、不受雨淋的场所，并应按品种、批号分别堆放。

6.2.5  当界面砂浆采用机械喷涂施工时，设备调试和配制界面砂浆应符合下列规定：

1  喷涂设备开机前应按产品说明书检查安全装置的可靠性、管道和接头的密封性；

2  应按操作说明书要求对喷涂设备进行试运转检查，连续试运转时间不宜少于2min，其中气力泵预热时间不应少于5min，如有异常，不得使用；

3  应调节水压阀获得合适的浆料稠度；

4  输送管宜垂直或倾斜向上布置。

5  应根据干混机喷界面砂浆特性、输送高度与距离，设定气力泵的送料压力和进料时间等参数，保证输送间歇期内管道中无料。

6.2.6  界面砂浆施工作业条件应符合下列规定：

1  现场应干燥清洁，保证连续供水、供电；

2  施工前对门窗进行保护；

3  施工时使用的脚手架应提前准备好，并牢固可靠；

4  现场应给出定位弹线水平线、基准线及房间净尺寸。

6.3  施工要点

6.3.1  界面砂浆施工工序应按①基层墙面清理→②测量放线→③焊接连接件、补漆④界面砂浆施工。各工序施工应符合下列规定：

1  基层清理时应将构件表面的浮浆、灰尘、污垢、油渍、水分等清理干净，油漆破损处应除锈和补刷防腐漆；

2  测量放线时应根据房间的进深、开间尺寸弹出墙体平面控制线、吊垂线找出墙面抹灰面，控制线宜弹在底板及顶板上；

3  焊接螺栓、补漆工序施工时，应按设计要求尺寸在钢管混凝土束构件上焊接连接件，焊接完成后，对焊接周边区域应按原设计要求重新进行防腐处理；

4  界面砂浆抹灰厚度不宜大于2mm，抹灰时需同一方向用力抹平，避免来回刮抹。钢结构焊缝处用界面砂浆填实抹平。

6.3.2  室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。

6.3.3  界面砂浆制备时应符合下列规定：

1  采用连续式搅拌器搅拌时，应搅拌均匀，并应使砂浆拌和物均匀稳定；

2  采用手持式电动搅拌器搅拌时，应先在容器中加入规定量的水（或配套组分），再加入界面砂浆搅拌，搅拌时间宜为3min～6min，且应搅拌均匀。应按产品说明书的要求静停后再拌和均匀；

3  搅拌结束后，应及时清洗搅拌设备。

6.3.4  施工面应有保护措施，施工验收后方可拆除。

6.3.5  界面砂浆采用喷涂方法施工尚应符合下列要求：

1  喷涂的顺序应为：先难后易，先里后外，先高处后低处，先小面积后大面积；

2  喷枪移动轨迹应规则有序，不宜交叉重叠；

3  喷涂时，应根据实际工程要求选择喷枪嘴口径以及喷枪工作压力；

4  喷枪运行时，应平握且稳定，喷嘴垂直于墙面，喷射距离宜控制在（150~450）mm，平行于墙面做上下、左右移动，以（10~12）m/min的速度均匀、连续作业；

5  喷涂行走路线宜在直线喷涂（700~800）mm后，返回喷涂下一道，下一道压住上一道的1/3或1/4，应减少斜向喷涂。

6.3.6  界面砂浆终凝后，应及时进行养护，养护温度不宜低于5℃，未达到硬化状态时，不得浇水养护或直接受雨水冲刷，养护时间不少于7d。潮湿环境中，可在自然条件下养护。

6.3.7  施工机具应有专人管理和使用，定期维护保养。

7  验  收

7.1  一般规定

7.1.1  界面砂浆抹灰工程质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210等标准的有关规定执行。

7.1.2  界面砂浆进场时应进行外观检验，包装应完整。界面砂浆抹灰工程中应进行质量检查和隐蔽工程验收。

7.1.3  界面砂浆界面抹灰工程可按钢结构制作或钢结构安装工程检验批划分成一个或若干个检验批。

7.1.4  界面砂浆抹灰工程验收时应检查下列文件和记录：

1  工程的施工图、设计说明及其他设计文件；

2  界面砂浆的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复检报告；

3  界面抹灰层实体拉伸粘结强度检测报告；

4  施工记录。

7.1.5  检验批质量验收合格应符合下列规定：

1  检验批应按主控项目和一般项目验收；

2  主控项目应全部合格；

3  一般项目应合格；当采用计数检验时，除有专门要求外，一般项目的合格点率应达到80%及以上，且不得有严重缺陷；

4  应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

7.1.6  界面砂浆抹灰工程验收的检验批次划分应符合下列规定：

1  外墙用界面砂浆抹灰工程，每1000m2应划分为一个检验批；不足1000m2的，也应划分为一个检验批。

2  内墙用界面砂浆抹灰工程，每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间）应划分为一个检验批；不足50间的也应划分为一个检验批。

7.2  主控项目

7.2.1  界面砂浆抹灰工程中使用的界面砂浆及配套材料的品种、规格和性能应符合本规程的规定并满足设计要求。

检查数量：产品型式检验报告、合格证和出厂检验报告等质量证明文件，按进场批次全数检查；同一厂家、同一品种、同一批号为一批产品。

检验方法：核查质量证明文件。

7.2.2  界面砂浆的现场抽样复验项目见表7.2.2。

表7.2.2 带防腐涂层的钢结构墙体用界面砂浆的复验项目

| 材料名称 | 复检项目 |
| --- | --- |
| 内墙用界面砂浆 | 拉伸粘结强度（与带中层防腐漆钢板）、可操作时间 |
| 外墙用界面砂浆 | 拉伸粘结强度（未处理、浸水处理）、可操作时间 |

检验数量：同一厂家、同一品种的产品，当抹灰面积在10000m2（含）以下时各抽查不少于1次；当抹灰面积在10000 m2~20000 m2（含）时各抽查不少于2次；当抹灰面积在20000 m2~40000 m2（含）时各抽查不少于3次；当抹灰面积在40000 m2以上时各抽查不少于4次。

检验方法：见证取样送检，核查复检报告。

7.2.3  界面砂浆与钢构件防腐涂层之间应结合牢固，拉伸粘结强度满足要求。

检查方法：现场拉拔试验。

7.2.4  钢结构墙面用界面砂浆应涂抹均匀，不得漏涂。

检验方法：观察检查。

7.3  一般项目

7.3.1  界面砂浆表面应密实、平整，不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷。

检验方法：观察检查。

7.3.2  界面砂浆的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计值的85%。

检查方法：用针测法检查。

7.3.3  界面砂浆抹灰工程质量的允许偏差和检查方法应符合表7.3.3的规定。

- 表7.3.3 界面处理砂浆工程质量允许偏差和检查方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | +3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | +3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | +3 | 用直靠尺检查 |
| 4 | 分格条（线）直线度 | +3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | +3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 装饰线、分色线直线度 | +2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

7.3.4  界面砂浆表面平整度的允许偏差应为4mm。

检验方法：用2m靠尺和楔形塞尺检查。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251

《混凝土用水标准》JGJ 63

《机械喷涂砂浆》JC/T 2476

《装配式钢结构界面处理砂浆》JC/T 2746

  - 中华人民共和国建材行业标准

钢结构界面处理砂浆应用技术规范

JC/T XXX-XXXX

条文说明

制 订 说 明

《钢结构界面处理砂浆应用技术规范》JC/T XXX-XXXX，工业和信息化部××年××月××日以第××号公告批准、发布。

本规范编制过程中，编制组总结钢结构界面砂浆在钢管混凝土束构件上应用实践经验的基础上，经参考有关资料广泛征求有关专家和单位的意见并积极听取各方建议编制而成。规范的编制进行了大量的调研和验证试验，对主要问题进行了反复讨论并广泛征求了各方意见，与相关标准规范进行了协调

为便于扩大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《钢结构界面处理砂浆应用技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范中的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目   次

1  总    则	17

2  术    语	18

3  基本规定	19

4  材    料	20

5  设    计	21

5.1 一般规定	21

5.2 构造措施	21

6  施    工	22

5.1  一般规定	22

5.1  施工条件	22

5.1  施工要点	23

7  验    收	24

7.1 一般规定	24

7.2 主控项目	24

1  总  则

1.0.1  本条规定了编制本规范的目的是进一步规范界面砂浆在钢管混凝土束应用技术的发展，在确保建设工程质量时，有统一的界面砂浆技术规范作为依据，并做到技术先进、安全可靠、经济合理。

1.0.2  本规范规定了界面砂浆的适用范围。随着国内钢结构建筑及工程的不断发展，通过在钢结构工程中使用界面砂浆，能够有效改善带防腐涂层的钢结构表面的粘结性能，提升钢结构与抹灰砂浆、粘结砂浆、保温砂浆、墙板等各种水泥基砂浆和制品直接的粘结力。

本规范是在综合参考现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181、行业标准《装配式钢结构界面处理砂浆》JC/T 2746等，通过文献调研及验证试验分析基础上编制而成。本规范对界面砂浆在钢管混凝土束应用的材料、施工、验收等内容进行了技术规定。

1.0.3  本条阐明了本规程与其他相关标准的关系，界面砂浆在钢管混凝土束中的应用除了满足本规范的要求，还应满足钢结构相关的国家标准或行业标准。

2  术  语

2.0.1  本条主要对钢管混凝土束构件进行定义。钢管混凝土束构件是由钢管束与空腔内混凝土整体工作，共同承受荷载和作用的组合构件。钢管混凝土束构件中的钢管束是由若干钢带冷弯而成的U形钢或U形钢与矩形钢管、钢板拼装组成的具有多个竖向空腔的结构单元，形式有一字形、L形、T形等。钢管混凝土束构件中的钢管束可采用冷弯U形钢或矩形钢管拼装形成。

2.0.2  本条是对界面砂浆进行了定义，是参考现行行业标准《装配式钢结构界面处理砂浆》JC/T 2746的术语内容进行定义的。根据组分，分为单组分界面砂浆和双组分界面砂浆。

2.0.3、2.0.4  根据界面砂浆应用内墙和外墙不同，选用不同的产品，内墙用界面砂浆主要解决的是带防腐涂层钢构件与轻质抹灰石膏、防火砂浆等材料的粘结性，对材料本身的粘结性要求不高，而钢结构外墙用界面砂浆，解决带防腐涂层钢构件与岩棉用胶粘剂、防火保温砂浆等无机材料之间的粘结性以及不同环境下的耐久性。因此，外墙用界面砂浆要考虑材料在雨水浸润、冬季严寒、夏季的酷热等恶劣环境下的耐久性与防腐涂层的相容性。

3  基本规定

3.0.2  钢结构防腐漆种类较多，为保证粘结效果，应选用与防腐漆种类相匹配的界面砂浆。

3.0.3  界面砂浆使用在钢结构内墙中，材料本身不得造成室内环境污染，不应对人体、生物与环境造成有害的影响，同时应符合现行相关法规、标准中有关安全与环保的规定。

4  材料

4.0.1  界面砂浆性能要求应满足对应产品标准要求，性能指标包括：与钢构件的拉伸粘结强度、与水泥砂浆的拉伸粘结强度、压折比等，同时要关注环保性能。应根据应用部位内外墙的不同，选用不同的型号。

5  设计

5.1 一般规定

5.1.1  采用界面砂浆作为界面过渡层时，设计时应明确界面砂浆的性能指标、过渡层厚度。在构造设计时，考虑系统的密封和防水，特别对于钢管混凝土束构件，裂缝引起水的入侵，会给钢材防腐、界面砂浆的粘结强度带来非常不利的影响，因此设计时要考虑。

5.2 构造措施

5.2.1  界面砂浆中胶粉等高分子物质含量较高，砂界砂浆越薄，砂浆水分蒸发越快，胶粉成膜后粘接强度就越高。因此，为保证粘结强度，界面砂浆建议厚度不超过2mm。

5.2.2  由于界面砂浆厚度很薄，压折比较小，因此，界面砂浆层不需要设置伸缩缝。当有需要时，可根据施工面积、施工厚度等现场情况合理设置。

5.2.3  外墙用界面砂浆主要是解决钢管束表面安装保温材料的问题，如图5.2.4-1。

5.2.4  内墙用界面砂浆主要解决钢结构与轻质抹灰石膏之间的粘结性，提高钢管混凝土束构件的防火性，如图5.2.5-1。

6  施工

6.1  一般规定

6.1.1  界面砂浆抹灰工程需在钢结构安装工程检验批、钢结构防腐涂装检验批验收合格后施工，以加快施工进度。

6.1.2  各地工程气候条件不同，界面砂浆硬化时间也不相同，需先进行样板施工。

6.1.3  界面砂浆为有机和无机复合材料，含有较多的高分子化合物，为使各组分在界面处理砂浆中均匀分布，需要通过一定时间的搅拌，才能保证砂浆的均匀性。砂浆应采用机械搅拌均匀，宜在搅拌完成后40min内用完，若超过规定的可操作时间，就不能保证其拉伸粘结强度。

6.2  施工条件

6.2.1  界面砂浆施工的环境条件要满足施工工艺要求。

1  环境温度过低会导致钢构界面砂浆早期强度发展迟缓；

2  大风可能破坏粘结剂的初粘力；

3  雨淋、雨水冲刷的危害是冲走界面砂浆的有效成分；

4  在长江以南地区夏季温度为39℃-40℃时，通过对完全裸露在空气中并受阳光直射的钢梁表面温度的追踪检测，测得最高温度在50℃~55℃。温度过高时，在钢构表面喷涂界面处理砂浆时，水分蒸发过快，导致其强度降低或开裂，应采取遮挡措施。

6.2.3  本条是对钢管混凝土束构件基层的规定。

1  基层防腐漆质量验收合格是界面砂浆施工的前提，若基层出现漆膜破坏，易导致界面层与基层粘结不牢的现象，从而导致界面层出现空鼓、开裂等质量问题。

2  基层要保证干燥、无明水，若有明水会导致界面砂浆与基层粘结不牢固，易脱落。

3  对基层防腐漆的要求，钢结构现场焊接处易出现漆膜破坏，漆膜破坏后及时进行补漆，以保护钢结构防止腐蚀。

6.2.4  是对采用机械喷涂界面砂浆的要求。

1  喷涂施工时，为保证喷涂压力和喷涂作业效果，喷枪必须与作业面间保持一定的距离和角度。

3  界面砂浆由于还有高分子材料较多，稠度偏高，在机械喷涂时提前调整好水压阀，保证喷涂效果。

6.3  施工要点

6.3.1  界面砂浆施工主要包括钢构表面检查、测量放线、焊接连接件、补漆、界面砂浆施工。

1  界面砂浆施工前对钢构表面检查，是保证工程质量的关键工序。基层的浮浆、灰尘、污垢、油渍、水分等会影响界面砂浆与钢构的粘结性能，应确保基层平整、干燥。

2  为保证墙面的平整度和垂直度，界面砂浆施工时关键位置所挂（弹）垂直和水平线是后续工作的基准线，需认真细致做好。

3  钢构件的防腐是保证建筑安全的前提，在钢构件表面做了焊接锚栓等工作后，要对焊接区域重新补漆。

6.3.2  界面砂浆制备的要求。

1  界面砂浆成分复杂，搅拌时应连续式搅拌器搅拌，保证搅拌均匀。

2  界面砂浆的高分子材料较多，为保证反应充分，建议搅拌时间控制在3min～5min。

6.3.3  本条是对界面砂浆养护条件的规定。养护对砂浆质量影响极大，潮湿环境有利于砂浆强度的增长；养护不够，且水分蒸发过快，水泥水化减缓甚至停止水化，从而影响砂浆后期强度。

7  验收

7.1  一般规定

7.1.1  界面砂浆抹灰工程检验与质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 60300和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210等标准的有关规定执行。

7.1.2  本条隐蔽工程项目包括钢管混凝土束构件表面的处理、连接件的布置和间距、不同墙体材料界面接缝和洞口处的加强措施。

7.1.3  本条给出了检验批质量验收合格的条件：主控项目和一般项目检验均要合格，且资料完整。检验批验收合格后，在形成验收文件的同时标示合格标志，以利于施工现场管理和作为后续工序的条件。对于允许偏差项目，严重缺陷一般是指最大偏差值大于或等于其允许偏差值的1.2倍。

7.2  主控项目

7.2.2  本条对现场复验具体项目进行了规定，对产品的拉伸粘结强度进行适当控制，以保证其粘结效果。