ICS 91.100.30

Q 17

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T ××××—202×

泡沫混凝土用泡沫剂

Foaming agents for foamed concrete

（修订征求意见稿）

2025.3

201× - ××-××发布

201× - ××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替JC/T 2199-2013《泡沫混凝土用泡沫剂》。本文件与JC/T 2199-2013相比，主要技术内容变化如下：

——更改了泡沫剂匀质性要求（见6.1）

——更改泡沫性能为选做性能（见2013版的6.2）；

——增加了湿密度增加率要求；（见6.3）

——更改了受检泡沫混凝土干密度的设定（见6.4）

——增加了硬化泡沫混凝土1h体积吸水率的要求（见6.4）

——提高了硬化泡沫混凝土抗压强度的要求（见6.4）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出、归口。

本文件负责起草单位：建筑材料工业技术监督研究中心......。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：...

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——2013年首次发布为JC/T 2199—2013；

——本次为第一次修订。

泡沫混凝土用泡沫剂

- 范围

本标准规定了泡沫混凝土用泡沫剂的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、产品说明书、包装、出厂及贮存等。

本标准适用于泡沫混凝土用泡沫剂。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8076  混凝土外加剂

GB/T 8077  混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 10294  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB 11969—2008 蒸压加气混凝土试验方法

JGJ 63  混凝土用水标准

JG 244—2009  混凝土试验用搅拌机

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

泡沫混凝土用泡沫剂 foaming agents for foamed concrete

一种添加剂，溶于水后能降低液体表面张力，通过物理方法产生大量均匀而稳定的泡沫，可用于制备泡沫混凝土。

泡沫液 foaming liquid

将泡沫剂用水稀释后得到的溶液。

稀释倍数 multiple of dilution

稀释用水质量与泡沫剂质量的比值。

发泡倍数 multiple of performed foam

制得的泡沫体积与形成该泡沫的泡沫液的体积比。

- 分类和标记

  - 分类

按产品形态分类：泡沫剂(FA)分为粉状泡沫剂(P)、液体泡沫剂(L)。

按照产品等级分类：泡沫剂分为一等品Ⅰ、合格品Ⅱ。

  - 标记

按产品符号、形态、等级和标准编号的顺序标记。

- 粉状泡沫剂、产品等级为一等品标记为：

- FA-P-Ⅰ JC/T ××××—201×

- 液体泡沫剂、产品等级为合格品标记为：

- FA-L-Ⅱ JC/T ××××—201×

- 一般要求

本标准包含的产品不应对人体、生物与环境造成有害影响，所涉及与生产、使用有关的安全与环保要求应符合我国相关国家标准和规范的规定。

- 技术要求

  - 泡沫剂理化指标

泡沫剂匀质性指标应符合表1要求

- 泡沫剂理化指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度a /（g/cm3） | D＞1.10时，应控制在D±0.03 D≤1.10时，应控制在D±0.02 |
| 2 | 固体含量a /（%） | S＞25时，应控制在0.95S～1.05S S≤25时，应控制在0.90S～1.10S |
| 3 | 细度b | 应在生产厂控制范围内 |
| 4 | 含水率b /（%） | W＞5时，应控制在0.90W～1.10W W≤5时，应控制在0.80W～1.20W |
| 5 | 溶解性c | 用水溶解或稀释为均匀液体，静停8h不分层、不沉淀 |
| 6 | pH值c | 应在生产厂控制范围内 |
| 7 | 氯离子含量d （以质量分数计） | ≤0.10% |
| 8 | 甲醛含量e（以折固含量计） | ≤500mg/kg |
| 生产厂应在相关的技术资料中明示产品匀质性指标的控制值。 - 对相同和不同批次之间的理化指标和等效性的其他要求，可由供需双方商定。 - 表中的D、S和W分别为密度、固体含量和含水率的生产厂控制值。 |  |  |
| - 液体泡沫剂应测此项目。 - 粉状泡沫剂应测此项目。 - 应按产品说明书最大稀释倍数配制溶液测试。 - 接触钢筋的领域应检测此项。 - 用于室内时应检测此项。 |  |  |

- 6.2 泡沫性能指标＊

- 6.2.1发泡倍数

将泡沫剂按供应商推荐的最大稀释倍数配成泡沫液制泡，其发泡倍数应大于5。

- 6.2.2 1h沉降距和1h泌水率

对于发泡后间歇一段时间再混泡的场合，需测定泡沫稳定性；即时混泡则无需测定此项目。

一等品泡沫1h沉降距应不大于50mm，1h泌水率应不大于70%；合格品泡沫1h沉降距应不大于70mm， 1h泌水率应不大于80%。

＊泡沫性能指标为选做性能，由供需双方协商确定。

- 6.3新拌泡沫混凝土性能

将泡沫剂按供应商推荐的最大稀释倍数配成泡沫液制泡，用该泡沫制备的受检泡沫混凝土湿密度控制在（650±30）kg/m3，测试湿密度增加率应不大于10%。

- 6.4硬化泡沫混凝土性能指标

将泡沫剂按供应商推荐的最大稀释倍数配成泡沫液制泡，用该泡沫制备的受检泡沫混凝土干密度控制在（500±30）kg/m3，性能指标应符合表2的要求。

- 表3泡沫混凝土性能指标

| 序号 | 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一等品 | 合格品 |
| 1 | 泡沫混凝土料浆沉降率（固化） /（%） |  | ≤5 | ≤8 |
| 2 | 导热系数/（ W/(m·K) ） |  | ≤0.11 | ≤0.12 |
| 3 | 抗压强度/（MPa） | 7d | ≥1.0 | ≥0.7 |
|  |  | 28d | ≥2.0 | ≥1.5 |
| 4 | 1h体积吸水率 |  | ≤10 | ≤15 |

- 试验方法

  - 试验条件

在本标准规定的试验过程中，试验室的温度应控制在(20±3)℃，所用试验材料、仪器设备温度应与试验室温度保持一致。成型室相对湿度45%～70%，标准养护室相对湿度不小于95%。

  - 材料

    - 水泥

采用GB 8076附录A规定的基准水泥。

    - 水

符合JGJ 63混凝土拌合用水的技术要求。

  - 制备水泥净浆

    - 配合比

水泥净浆配合比按照水泥：水 = 1：0.45。

    - 搅拌

采用符合JG 244-2009要求的公称容量为30L的双卧轴强制式搅拌机，将水倒入搅拌筒内，在5s～10s内将称好的水泥徐徐加入水中。搅拌90s，停15s，同时将叶片和锅壁上的水泥浆刮入锅中，再搅拌90s停机，制得净浆。

  - 制备泡沫及泡沫取样

在制备水泥净浆的同时，将泡沫剂按供应商推荐的最大稀释倍数进行溶解或稀释，搅拌均匀后，采用本标准规定的空气压缩型发泡机制泡。

泡沫取样时应将发泡管出料口置于容器内接近底部的位置，利用发泡管出料口泡沫流的自身压力盛满容器并略高于容器口。

发泡机的参数参见附录B。

  - 制备泡沫混凝土料浆

将按照7.4制备的泡沫在1min内投入到7.3.2中已制得净浆的搅拌机中，将净浆与泡沫搅拌2min，静停15s清理机器内壁泡沫，再搅拌1min，一次性出料后人工混合均匀，制得泡沫混凝土料浆。

  - 泡沫剂理化指标试验方法

理化指标的试验方法应符合GB/T 8077的规定。

  - 泡沫性能试验方法

    - 发泡倍数测定

按照7.4规定制备泡沫并取样。整个装填过程需在30s内完成，刮平泡沫，称其质量。

发泡倍数应按式(1)计算：

…………………………(1)

式中：

N——发泡倍数；

V——不锈钢容器容积，单位为毫升(mL)；

m0——不锈钢容器质量，单位为克(g)；

m1——不锈钢容器和泡沫总质量，单位为克(g) ；

ρ——泡沫液密度，取值1.0，单位为克每毫升(g/mL)。

    - 1h沉降距和1h泌水率测定

见附录A。

  - 新拌泡沫混凝土性能

# 湿密度增加率按附录C的规定进行。

- 7.9泡沫混凝土试件尺寸和数量

7.9.1 干密度、抗压强度的试件尺寸和数量应符合GB/T 11969-2008的规定。

7.9.2 导热系数的试件尺寸和数量应符合GB/T 10294的规定。

7.9.3 试件在烘干过程中最高温度不得超过80℃，并且升温、降温速率控制在10℃/h。

- 7.10 硬化泡沫混凝土性能试验方法

- 7.10.1 泡沫混凝土料浆沉降率（固化）

按照7.5中的方法制备泡沫料浆后，在60s内装满边长150mm的立方体钢模，刮平泡沫料浆，静置。待泡沫混凝土固化后测量料浆凹面最低点与模具上平面之间的距离，记录泡沫料浆沉降距。测量完毕，将模具拆开，观察是否有中空现象。如有，则该项性能判定为不合格。

泡沫料浆沉降率应按式(2)计算：

…………………………(2)

式中：

h——泡沫料浆沉降率，单位为百分率(%)；

H1——料浆凹液面最低点与模具上平面之间的距离，单位为毫米(mm)；

H0——立方体模具高，单位为毫米(mm)。

- 7.10.2 导热系数

按GB/T 10294的规定进行。

- 7.10.3 抗压强度

按GB/T 11969的规定进行。

- 7.10.4 干密度

按GB/T 11969的规定进行。

- 7.10.5 1h体积吸水率

按GB/T 5486的规定进行。

- 检验规则

  - 取样及批号

    - 点样和混合样

试样分点样和混合样。点样是一次生产的产品所得试样，混合样是三个或者更多的点样等量均匀混合而取得的试样。

    - 批号

生产厂应根据产量和生产设备条件，将产品分批编号，每一批号为10t，不足10t的也应按一个批量计，同一编号的产品必须混合均匀。

  - 试样及留样

每一编号取得的试样应充分混合，分为两等份，一份按6.1、6.2和6.3中规定的项目进行试验。另一份密封保存半年，以备有疑问时，提交国家的检验机关进行复验或仲裁。

  - 检验分类

泡沫剂的检验应分为型式检验、出厂检验。

    - 型式检验

有下列情况之一者，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每年至少进行一次；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

    - 出厂检验

对型式检验合格的每批号泡沫剂出厂前均应进行出厂检验。

  - 检验项目

泡沫剂的检验项目应符合表3的规定。

- 泡沫剂检验项目

| 序号 | 项目 |  | 检验类别 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式检验 | 出厂检验 |  |
| 1 | 匀质性指标 | 密度/（g/cm3） | √ | √ |  |
| 2 |  | 固体含量/（%） | √ | √ |  |
| 3 |  | 细度 | √ | √ |  |
| 4 |  | 含水率/（%） | √ | √ |  |
| 5 |  | 溶解性 | √ | √ |  |
| 6 |  | pH值 | √ | √ |  |
| 7 |  | 氯离子含量 | √ | √ |  |
| 8 |  | 甲醛含量 | √ |  |  |
| 9 | 泡沫性能指标 | 发泡倍数 | —— | —— |  |
| 10 |  | 1h沉降距/（mm） | —— | —— |  |
| 11 |  | 1h泌水率/（%） | —— | —— |  |
| 12 | 新拌泡沫混凝土性能 | 流动度/mm 湿密度增加率/（%） | √ |  |  |
| 13 | 泡沫混凝土性能指标 | 泡沫混凝土料浆沉降率（固化）/（%） | √ |  |  |
| 14 |  | 导热系数（W/(m·K)） | √ |  |  |
| 15 |  | 抗压强度/（MPa） | √ |  |  |
| 16 |  | 1小时体积吸水率 | √ |  |  |

  - 判断规则

    - 型式检验判定

产品经检验，匀质性检验结果符合6.1的要求、新拌泡沫混凝土性能符合6.3要求、硬化泡沫混凝土性能检验结果符合6.4要求，则判定该批号泡沫剂合格。如不符合上述要求时，则判定该批号泡沫剂不合格。其余项目可作为参考指标。

    - 出厂检验判定

型式检验报告在有效期内，且出厂检验结果符合表1的要求，可判定为该批产品检验合格。

  - 复验

复验以封存样进行。如使用单位要求现场取样，应事先在供货合同中规定，并在生产和使用单位人员在场的情况下于现场取混合样，复验按照型式检验项目检验。

- 产品说明书、包装、出厂及贮存

  - 产品说明书

产品出厂时应提供产品说明书，产品说明书至少应包括下列内容：

        - 生产厂名称；

        - 产品名称及类型；

        - 产品性能特点、主要成分及技术指标；

        - 适用范围；

        - 推荐稀释倍数；

        - 贮存条件及有效期，有效期从生产日期算起，企业根据产品性能自行规定；

- 使用方法、注意事项、安全防护提示等。

  - 包装

粉状外加剂宜采用有塑料衬里的编织袋包装；液体外加剂宜采用塑料桶、金属桶等包装。包装净质量误差不超过1%。所有包装上均应在明显位置注明以下内容：标记、商标、净质量或体积、生产厂名及有效期限。生产日期和产品批号应在产品合格证上予以说明。

  - 产品出厂

凡有下列情况之一者，不得出厂：不合格品、技术文件不全（产品说明书、合格证、检验报告）、包装不符、质量不足、产品变质，以及超过有效期。产品匀质性指标的控制值应在相关的技术资料中明示。

生产厂随货提供说明书的内容应包括：产品名称及型号、出厂日期、主要特性及成分、适用范围及稀释倍数、有无毒性、易燃状况、储存条件及有效期、使用方法及注意事项。

  - 贮存

泡沫剂应存放在专用的仓库和固定的场所妥善保管，以易于识别，便于检查和提货为原则。搬运时应轻拿轻放，防止破损，粉状泡沫剂应避免受潮。

- （规范性附录）
泡沫1h沉降距和1h泌水率测试

  - 试验仪器

泡沫的沉降距和泌水率测定仪，如图A.1。该仪器由广口圆柱体容器、玻璃管和浮标组成。广口圆柱体容器容积为5000mL，底部有孔，玻璃管与容器的孔相连接，底部有小龙头，容器壁上有刻度。浮标是一块直径为190mm和重25g的圆形铝板。

说明：

1——浮标；

2——广口圆柱体容器；

3——刻度；

4——玻璃管。

  - 泡沫沉降距和泌水率测定仪

  - 试样

按照7.4规定制备出泡沫作为试样

  - 试验过程

将试样在30s内装满容器，刮平泡沫，将浮标轻轻放置在泡沫上。1h后打开玻璃管下龙头，称量流出的泡沫液的质量m1h。

  - 试验结果

1h后对广口圆柱体容器上刻度进行读数，即泡沫的1h沉降距。

泡沫1h泌水率按照式(A.1)计算：

…………………………(A.1)

式中：

ε——泡沫1h泌水率，单位为百分率(%)；

m1h——1h后由龙头流出的泡沫剂溶液的质量，单位为克(g)；

ρ1——泡沫密度，单位为克每毫升(g/mL)；

V1——广口圆柱体容器容积，单位为毫升(mL)。

其中，泡沫密度由7.8.1中的数据根据式(A.2)计算：

…………………………(A.2)

式中：

ρ1——泡沫密度，单位为克每毫升(g/mL)；

m0——不锈钢容器质量，单位为克(g)；

m1——不锈钢容器和泡沫总质量，单位为克(g) ；

V——不锈钢容器容积，单位为毫升(mL)。

- （资料性附录）
小型空气压缩型发泡机

小型空气压缩型发泡机参数为：产泡能力50L/min～800L/min，发泡时空压机气压0.8 MPa～1.2MPa，送液泵输出压力1 MPa～6MPa，送液流量控制在2L/min～20L/min，具有专用气阻消除装置。发泡管为内径Ф50mm、长550mm圆管，进口内径为Ф15mm、出口内径为Ф32mm，圆锥形过渡，发泡管内填不锈钢丝状体，每个丝状体质量控制在50g±0.5g，装填10个，密度应均匀，钢丝断面尺寸应小于0.05mm×0.4mm。

- 附录C

- 湿密度增加率试验
（规范性附录）

- A.1 拌和物取样及试样制备。

- A.1.1 试验用料：交货检验从施工现场出料口采取，型式检验在试验室拌和制备。

- A.1.2 试验用拌和料采取量应满足(C.1)要求:

- V。≥1.5Vs                              (C.1)

- 式中:

- V。—泡沫混凝土试验用料体积，单位为升（L）；

- Vs —全部成型试样标准体积总和，单位为升（L）。

- A.1.3 试验室拌制泡沫混凝土时，拌和用的材料应提前运至室内,拌和时试验室的温度要求为（20±5）℃，相对湿度（50±10）%。

- A.1.4 试验用水泥、集料、掺和料、发泡剂等原材料应和施工现场使用的材料一致。

- A.1.5 试验室拌制泡沫混凝土前，应先将适量的发泡剂按稀释倍率稀释好，以备随时发泡。

- A.1.6 泡沫的用量应采用量杯计量,其他材料应称重计量。计量精度应满足:水泥及外加剂±0.5%，集料和掺和料±1%，泡沫体积±O.5%。

- A.1.7 试验室制备泡沫混凝土，应采用搅拌机拌和,且应先将水泥、集料、掺和料、外加剂和水按设计配合比拌和，拌和时间不少于2min，然后立即制备泡沫加入其中再次拌和，再次拌和时间不少于2min，拌和料总量应不少于搅拌机容量的20%。

- A.1.8 试验用搅拌机转速宜为50r/min。

- A.1.9 现场取的试验用料,应再次拌和1min，使质量均匀。试验用料采取或制备完毕，应立即进行相关试验。

- A.2 湿密度增加率试验步骤。

- A.2.1 所用的试验用料不应小于10L。

- A.2.2 试验仪器应包括:

- a)电子秤1台，量程3000g，精度±0.lg；

- b)塑料桶1个，容量25L；

- c)容量筒1个，金属制成，容积为1L；

- d)秒表1个。

- A.2.3 按以下步骤测定湿密度增加率:

- a)用塑料桶在施工现场泡沫混凝土出料口接盛泡沫混凝土，或在试验室接盛按A.1要求制备的泡沫混凝土，数量为桶容量的一半；

- b)用容量筒测试所接盛泡沫混凝土的初始湿密度ρ0；

- c)用捣棒对桶内的泡沫混凝土进行连续搅拌，捣棒搅拌时,捣棒应在水平方向和垂直方向分别交替做椭圆运动,但捣棒始终置于泡沫混凝土内。搅拌持续时间为1min,用秒表测计；

- d)测试搅拌后泡沫混凝土的湿密度；

- e)重复c）和d)步骤，直至搅拌次数达到6次为准。设6次搅拌后的最大湿密度为ρ6max ，可按(C.2)计算湿密度增加率:

- δ=  ρ6max-ρ0ρ0×100%                              (C.2)

式中：

δ—湿密度增加率，单位为百分比（%）；

ρ6max—6次搅拌后的最大湿密度，单位为克每升（g/L）；

ρ0—初始湿密度，单位为克每升（g/L）。

_________________________________