《泡沫混凝土用泡沫剂》

Foaming agents for foamed concrete

JC/T XXXX－202X

编制说明

（ 征求意见搞 ）

《泡沫混凝土用泡沫剂》标准编制组

2025年08月

《泡沫混凝土用泡沫剂》行业标准编制说明

# 一、工作简况

## 1.1任务来源

根据中华人民共和国工业和信息化部办公厅《关于印发2024年第四批行业标准制修订计划的通知》(工信厅科函[2024]352号)，由建筑材料工业技术监督研究中心负责组织《泡沫混凝土用泡沫剂》(2024-1062T-JC)行业标准的修订工作，起止时间为2024年10月至2025年9月。

## 1.2主要工作过程

### 1.2.1 第一次标准工作会

2024年10月，标准计划获批后，建筑材料工业技术监督研究中心在北京组织召开第一次标准工作会，成立标准编制组，明确标准修订方向，进行标准工作分工。

### 1.2.2 开展调研工作

2024年10月，通过发函、网上查询等方式调研国内外有关泡沫剂的使用生产情况，中国大陆境内泡沫剂的生产企业状况以及该产品在制备泡沫混凝土的使用情况、工程应用概况、相关标准。

### 1.2.3　第一阶段验证试验

2024年11月-12月，广泛收集样品进行验证试验，主要测试泡沫剂性能（发泡倍数、1h沉降距、1h泌水率）、新拌泡沫混凝土性能（湿密度增加率）、硬化泡沫混凝土性能指标（泡沫混凝土料浆沉降率、导热系数、抗压强度、1h体积吸水率）。

### 1.2.4形成标准初稿

2024年12月，对标准验证试验结果进行汇总整理，编制标准文本，形成初稿。

### 1.2.5 第二次标准工作会

2024年12月30日，由建筑材料工业技术监督研究中心组织的《泡沫混凝土》国家建材行业标准研讨会在天津成功召开。来自高校、科研院所、企业等各参编单位共计20余人出席。标准编制组对标准修订拟解决的主要问题、拟修订的内容要点做了详尽说明，随后由现场专家、企业代表共同对标准修订要点做出热烈研讨，达成以下初步修定意见：（1）修改泡沫剂匀质性为理化性能要求，增加氯离子含量、甲醛含量指标。（2）将泡沫剂的发泡倍数、1h沉降率、1h泌水率技术要求作为选作指标，由供需双方商定。（3）新增新拌泡沫混凝土指标要求，即湿密度增加率。（4）修改了受检泡沫混凝土干密度的设定，由（400±30）kg/m3修改为（500±30）kg/m3。（5）增加了硬化泡沫混凝土1h体积吸水率的要求。

### 1.2.6　第二阶段验证试验

2025年01月- 05月，根据标准研讨会的意见，补充完善标准验证试验，主要测试样品的氯离子含量、甲醛含量等指标。

### 1.2.7 形成征求意见稿

2025年06月-08月，根据第一次标准研讨会及第二阶段验证试验，完善标准文本及编制说明，并将形成征求意见稿。

## 1.3主要参加单位及工作组成员及其所做工作

本标准主要起草单位：建筑材料工业技术监督研究中心、中铁七局集团有限公司、

本标准主要参加起草单位：贵州绿建新材料有限公司、河南华泰新材科技股份有限公司、天津市永暖建材科技开发有限公司、新疆北新建材工业集团有限公司、江苏现代路桥有限责任公司、福建省峻源新型墙体材料科技有限公司。

。

工作组成员及其主要分工见表1。

表1工作组成员及其主要分工

| 序号 | 单位名称 | 参编人员 | 工作任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 李应权、扈士凯、陈志纯、韩磊、任强伟、赵云鹏、李楠 | 组织、协调和主持标准编制，承担验证试验 |
| 2 | 中铁七局集团有限公司 | 张国岳 | 参与标准编制和文本修改 |
| 3 | 新疆北新建材工业集团有限公司 | 刘潇睿 | 参与标准编制 |
| 4 | 江苏现代路桥有限责任公司 | 袁守国 | 参与标准编制 |
| 5 | 福建省峻源新型墙体材料科技有限公司 | 黄书权 | 提供样品，参与标准编制 |
| 6 | 贵州绿建新材料有限公司 | 李光田 | 提供样品，参与标准编制 |
| 7 | 河南华泰新材科技股份有限公司 | 吕文朴 | 提供样品，参与标准编制 |
| 8 | 天津市永暖建材科技开发有限公司 | 李永刚 | 提供样品，参与标准编制 |

# 二、编制原则和主要内容

## 2.1. 编制原则

（1）严格按照GB/T 1.1-2020的要求进行编制。

（2）遵循遵循泡沫剂质量检验和控制的普遍规律。

（3）符合泡沫混凝土行业的一般规范。

（4）在原标准JC/T 2199-2013《泡沫混凝土用泡沫剂》基础上，结合当前国内泡沫剂行业及施工企业技术水平，进行完善优化。体现国内泡沫剂的普遍特性和性能优势，具有合适的覆盖面。

（5）技术指标全面，宽严得当，既能适应实际生产，又能体现产品自身特点。

## 2.2. 标准的主要内容

### 2.2.1 名称

标准名称沿用原标准名称《泡沫混凝土用泡沫剂》

### 2.2.2 范围

泡沫混凝土用泡沫剂主要适用于制作发泡水泥、泡沫混凝土和泡沫轻质土等。发泡水泥、泡沫水泥多指地暖施工中将水泥料浆与泡沫混合后现浇而成的保温轻质材料。目前行业中对于以泡沫剂发泡后混以水泥料浆、轻质骨料、矿物掺合料等制成的轻质多孔材料称为泡沫混凝土或发泡混凝土。

### 2.2.3 规范性引用文件

以泡沫剂发泡及制备泡沫混凝土需要用到的原料包括水泥和水，要求执行现行有效的国家标准或行业标准。所有引用没有注明日期，最新版本适用于本标准。原材料方面引用了2个标准，包括JGJ 63《混凝土用水标准》、GB 8076《混凝土外加剂》；泡沫及泡沫混凝土制备过程中需用到搅拌机，引用了标准JG244-2009 《混凝土试验用搅拌机》；本标准专门制定了泡沫剂发泡倍数、泡沫1h沉降距、1h泌水率，泡沫混凝土料浆沉降率（固化）的试验方法。泡沫剂、泡沫料浆及泡沫混凝土的其他性能试验方法还引用了GB/T 8077《混凝土外加剂匀质性试验方法》、GB 11969—2008《蒸压加气混凝土试验方法》、GB/T 10294《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》、GB 31040《混凝土外加剂中残留甲醛的限量》。

### 2.2.4 术语和定义

术语和定义是对标准中有关名词的释义。原文本中对泡沫剂、泡沫液、稀释倍数和发泡倍数进行定义和说明，为了区别于化学发泡并突出体现泡沫混凝土用泡沫剂物理发泡的特点，在定义中明确“能降低液体表面张力，通过物理方法产生大量均匀而稳定的泡沫”。本次修订标准中保留原文本中的内容，未作更改。

### 2.2.5分类和标记

2.2.5.1 分类

目前市面上泡沫剂形态还是粉状与液体两种形态，按照“液状”和“粉体”写分别分类为L（liquid）和P（powder）。液态泡沫剂最常见，粉状泡沫剂主要作用类似引气剂，将粉状泡沫剂、水、水泥按比例混合均匀，高速搅拌引入气泡，制备成泡沫混凝土，主要应用于房建工程中的室内回填。另外，按照其性能指数分为一等品Ⅰ和合格品Ⅱ。

2.2.5.2 标记

本标准规定按照泡沫剂符号FA(Foamed Agent)、产品形态、等级、标准顺序号来对泡沫混凝土用泡沫剂标记。内容继续沿用原标准中内容

### 2.2.6 一般要求

本标准包括的泡沫混凝土用泡沫剂材料不仅要满足工程使用要求，而且应满足环保与安全适用要求，本准备原则上提出，该产品“不应对人体、生物与环境造成有害影响，所涉及与生产、使用有关的安全与环保要求应符合我国相关国家标准和规范的规定” 。

### 2.2.7 技术要求

技术要求分为四个部分，分别是匀质性指标、泡沫性能指标、新拌泡沫混凝土性能、硬化泡沫混凝土性能指标

2.2.7.1 匀质性指标

泡沫剂产品的匀质性指标包括密度、固体含量、细度、含水率、溶解性、pH值、氯离子含量、甲醛含量。

随着建筑节能要求的提升，泡沫混凝土凭借其轻质、隔热、隔音等特性，在墙体构造中的应用越来越广泛。然而，考虑到泡沫剂成分复杂性，在实际使用中可能因原材料杂质或工艺缺陷引入氯离子（诱发钢筋锈蚀）和甲醛（来自部分发泡剂分解），因此本次修订标准在匀质性指标中增加氯离子含量、甲醛含量的限定。根据标准验证试验及参考JG/T 223-2017 《聚羧酸系高性能减水剂》的规定，氯离子含量规定不大于0.10%，氯离子的危害主要在于容易诱发钢筋锈蚀，因此当泡沫混凝土捕鱼钢筋接触时，可不测此项。根据标准验证试验及参考GB 31040《混凝土外加剂中残留甲醛的限量》的规定，甲醛含量规定不大于500mg/kg，当泡沫混凝土不应用于室内时，可不测此项。

2.2.7.2 泡沫性能指标

泡沫剂在应用时，首先要将其制成泡沫，泡沫性能的测定，是泡沫剂最基本的测试项目，包括发泡倍数、1h沉降距、1h泌水率。

经过十余年的发展，国内泡沫剂生产厂家达到300多家，随着高分子合成类泡沫剂、水解酶泡沫剂以及双组份超高稳定泡沫剂的出现，标准规定的一些指标和方法对一些新型泡沫剂性能评判上出现了不适应，比如在发泡倍数上本标准规定发泡倍数应在15-30倍，但是随着双组份超高稳定泡沫剂以及水解酶泡沫剂出出现后，标准在发泡倍数上限制范围过小的问题出现了，一些超稳定的泡沫剂，稳泡性能非常好，与减水剂配合使用可生产高性能泡沫混凝土，但是其发出的泡沫容重较大，发泡倍数在15以下，因此按现有标准可能就会判定此种发泡剂不合格。根据标准验证试验，结合当前国内泡沫剂性能，将发泡倍数定为大于5。

1h沉降距和1h泌水率反应的是泡沫的稳定性，根据实践来看，有些泡沫剂发泡后的稳定性较差，但制备出的新拌泡沫混凝土及硬化泡沫混凝土性能优异，有些泡沫剂发泡后的泡沫稳定性较好，但与浆料相容性较差，因此泡沫稳定性好坏并不能有效反应泡沫混凝土的质量。所以在修订标准中，将发泡倍数、1h沉降距和1h泌水率，作为选择性指标，由供需双方协商确定，1h沉降距和1h泌水率限定指标沿用原标准的规定。

2.2.7.3新拌泡沫混凝土性能

近些年，泡沫混凝土在公路工程、回填、现浇泡沫混凝土墙体等工程中得到大量应用，原标准对新拌泡沫混凝土性能指标没有规定，导致标准不能有效反应大体积施工对新拌泡沫混凝土性能要求，因此在修订标准中，增加新拌泡沫混凝土性能指标即湿密度增加率。

湿密度增加率指的是新拌泡沫混凝土初始湿密度与静置1h湿密度的差值占初始湿密度的比率，反应的是新拌泡沫混凝土的稳定性，现浇泡沫混凝土施工过程中一般需要一定时间的泵送、搅拌过程，往往会造成泡沫破坏，导致湿密度的增加，通过本参数的设置可以更贴近实际施工场景，更好的反映泡沫剂的稳定性。根据泡沫混凝土相关标准要求（见表2），结合验证试验结果，湿密度增加率定为≤10%。

表2相关标准的湿密度增加率技术指标

| 标准名称 | 湿密度增加率/湿密度增加值 |
| --- | --- |
| CJJ/T 177-2012 《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》 | ≤0.5kN/m3 |
| JGJ/T 341-2014 《泡沫混凝土应用技术规程》 | — |
| JC/T 2773-2023 《填筑用泡沫混凝土》 | ≤50.0kg/m³ |
| JT/T2777-2023 《公路工程用泡沫混凝土》 | ≤10% |

2.2.7.4硬化泡沫混凝土性能指标

（1）干密度的修改

标准规定将泡沫剂按照供应商推荐的最大稀释倍数配成泡沫液后用规定参数的发泡机进行制泡，并使用该泡沫制备泡沫混凝土。为了使不同泡沫剂能同等对比，标准中规定制样过程中应控制不同泡沫剂制成的泡沫混凝土硬化后的干密度在同一范围内，原标准中规定的干密度为400 kg/m3±30kg/m3，对应的湿密度一般为515 kg/m3±30 kg/m3。但根据调研的工程应用情况，绝大多数工程中要求的泡沫混凝土湿密度较重，其中600 kg/m3~700 kg/m3范围的湿密度最为常见。为更贴合实际使用情况，本次修订标准中将干密度调整为500 kg/m3±30kg/m3，对应的湿密度一般为640 kg/m3±30 kg/m3。

（2）增加吸水率指标

硬化后泡沫混凝土参数，原标准包括泡沫混凝土料浆沉降率（固化）、导热系数、抗压强度三个指标，没有对吸水率指标进行限定。

吸水率是影响泡沫混凝土力学性能、热工性能和耐久性能的重要指标，吸水率越大越容易带来负面影响。不同泡沫混凝土标准中均对吸水率进行了限定（见表3）。不同密度等级泡沫混凝土吸水率不同，一般密度越小，吸水率越大，泡沫混凝土密度较小，一般采用体积吸水率更具比较性，根据表3可知，大多数标准采用的体积吸水率，因此本标准中采用体积吸水率。不同标准对浸水时间要求不同（2h-3d），根据日常试验数据来看，浸水1h足以表明样品的吸水能力，为缩短检测时间，提高效率，本标准规定浸水时间为1h，考虑到成型便利性，样品尺寸规定为100mm立方块，试验方法参照操作性更强的GB/T 5486的规定。根据标准验证试验数据，将体积吸水率分为两个档次，一等品吸水率≤10%，合格品吸水率≤15%。

表3 体积吸水率技术指标

| 标准名称 | 吸水率/% | 试验方法 | 样品尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| JG/T 266-2011《泡沫混凝土》 | 分不同等级， 5~40（3d，质量吸水率） | JG/T 266-2011中7.3.4 | 100mm立方块 |
| JGJ/T 341-2014 《泡沫混凝土应用技术规程》 | 参考JG/T 266-2011 | JG/T 266-2011中7.3.4 | 100mm立方块 |
| JC/T 2773-2023 《填筑用泡沫混凝土》 | 分不同等级， 5~15（2h体积吸水率） | GB/T 5486-2008 | 厚度100mm |
| JT/T2777-2023 《公路工程用泡沫混凝土》 | 分不同等级， 5~20（2h体积吸水率） | GB/T 5486-2008 | 100mm立方块 |
| JC/T 1062-2022《泡沫混凝土砌块》 | ≤28（3d体积吸水率） | JC/T 2550-2019中附录D | 100mm立方块 |
| JC/T 2475-2018《泡沫混凝土墙板、屋面板》 | ≤9（干密度≤730 kg/m，2h体积吸水率） | GB/T 5486-2008 | 厚度100mm |
| JC/T 2550-2019《泡沫混凝土自保温砌块》 | ≤28（实心砌块，3d体积吸水率） | JC/T 2550-2019中附录D | 厚度100mm |
| JC/T 2459-2018《陶粒泡沫混凝土》 | 分不同等级， 5~15（2h体积吸水率） | GB/T 5486-2008 | 厚度100mm |

（3）泡沫混凝土料浆沉降率（固化）指标的确定

该指标用于评定泡沫剂与净浆的相容性，指标越低，表明制备的泡沫混凝土越稳定（不易塌模）。根据标准验证试验数据，泡沫混凝土料浆沉降率（固化）限定指标沿用原标准的规定，即一等品（≤5%）、合格品（≤8%）。

（4）导热系数指标的确定

一般情况下，导热系数与密度密切相关，密度越低，导热系数越低；相同密度条件下孔隙尺寸越小，导热系数越小，因此不同泡沫剂制备的泡沫混凝土导热系数会表现出差异性。本次修订标准要求干密度470 kg/m3~530 kg/m3，根据标准验证试验结果，将导热系数分为两类，一等品导热系数≤0.11W/m•K、合格品导热系数≤0.12W/m•K。

（5）抗压强度指标的确定

抗压强度是表征泡沫混凝土最主要和最基础的力学性能指标，也是反应泡沫剂质量最重要的指标之一。在其他影响因素相同情况下，密度越小，强度越低，相同密度条件下，不同泡孔孔径、孔壁质量均对强度产生影响。本次修订标准要求干密度470 kg/m3~530 kg/m3，根据标准验证试验结果，将抗压强度分为两类，一等品7d抗压强度≥1.0MPa、28d抗压强度≥2.0MPa，合格品7d抗压强度≥0.7MPa、28d抗压强度≥1.5MPa。

### 2.2.8 试验方法

2.2.8.1 试验条件

该处未作修改，保留原标准中规定，试验室的温度应控制在(20±3)℃，所用试验材料、仪器设备温度应与试验室温度保持一致。成型室相对湿度45%～70%，标准养护室相对湿度不小于95%。

2.2.8.2 原材料

除泡沫剂外，试验用原材料主要涉及到水泥、水，水泥应采用GB 8076中规定的基准水泥，水应符合JGJ 63混凝土拌合用水的技术要求。

2.2.8.3 制备水泥净浆

该节未作修改，沿用原标准中的内容，将水灰比定为0.45，具体操作步骤见标准文本。

2.2.8.4　制备泡沫及泡沫取样

该节未作修改，沿用原标准中的内容，具体操作步骤见标准文本。

2.2.8.5制备泡沫混凝土料浆

该节未作修改，沿用原标准中的内容，具体操作步骤见标准文本。

2.2.8.6泡沫剂理化指标试验方法

密度、固体含量、细度、含水率、溶解性、pH值、氯离子的检测方法参照GB/T 8077的规定，甲醛测试方法参照GB 31040的规定。

2.2.8.7泡沫性能试验方法

泡沫性能包括发泡倍数、1h沉降距、1h泌水率，三个指标作为选做指标，试验方法按照原标准中的规定。

2.2.8.8新拌泡沫混凝土性能

湿密度增加率试验步骤参照标准文本中的附录C。

2.2.8.9 泡沫混凝土试件尺寸和数量

泡沫混凝土料浆沉降率（固化）、导热系数、抗压强度样品尺寸沿用原标准中的规定，体积吸水率样品尺寸为100mm×100mm×100mm，数量为3块。

2.2.8.10 硬化泡沫混凝土性能试验方法

泡沫混凝土料浆沉降率（固化）、干密度、抗压强度、导热系数沿用原标准的内容。体积吸水率已在2.7.4中进行表述，试验方法按GB/T 5486的规定进行，浸水时间为1h。

### 2.2.9 检验规则

对该章中部分小节顺序进行了调整，调整后的小节顺序为取样及批号、试样及留样、检验分类、检验项目、判定规则。

取样及批号、试样及留样、检验分类、判定规则章节中的内容继续沿用原标准中的规定。

检验项目中泡沫性能指标不做强制规定，由供需双方商定。考虑到成本、试验的便利性、时效性等因素，出厂检验主要包含密度、固含量、细度、溶解性、pH值、氯离子含量，这些指标能较好的反应产品的均匀一致性。

取样及批号、试样及留样、检验分类、判断规则和复验。

### 2.2.10 产品说明书、包装、出厂及贮存

该章节未作修改，沿用原标准中的内容，具体见标准文本。

# 三、验证试验情况

## 3.1 样品基本情况介绍

编制组十分重视本标准的验证工作，走访国内多家泡沫剂产生企业、泡沫混凝土施工企业、项目工程，积累了大量试验研究、生产及应用经验，本标准由建筑材料工业技术监督研究中心开展试验验证工作。共收集样品15组，其中粉状样品3组、液态样品12组。样品状态及来源城市见表4。样品照片及部分验证试验照片见图1。

表4样品信息

| 样品序号 | 样品状态 | 来源地 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液态 | 河南 |
| 2 | 液态 | 天津 |
| 3 | 液态 | 福建 |
| 4 | 液态 | 江苏 |
| 5 | 液态 | 广东 |
| 6 | 液态 | 广东 |
| 7 | 液态 | 香港 |
| 8 | 液态 | 香港 |
| 9 | 液态 | 河北 |
| 10 | 液态 | 青海 |
| 11 | 液态 | 辽宁 |
| 12 | 液态 | 山东 |
| 13 | 粉状 | 河北 |
| 14 | 粉状 | 山东 |
| 15 | 粉状 | 山东 |

图1 样品及部分验证试验

## 3.2 验证结果与分析

试验验证了本标准的主要项目技术指标，包括4个部分，分别为匀质性指标（溶解性、氯离子含量、甲醛含量）、泡沫性能指标（发泡倍数、1h沉降距、1h泌水率）、新拌泡沫混凝土性能（湿密度增加率）、硬化泡沫混凝土性能指标（泡沫混凝土料浆沉降率、导热系数、抗压强度、1h体积吸水率）。其中，匀质性指标中的密度、固含量、细度、含水率、pH值作为产品的特性指标，标准文本中不做限定，由生产厂家给出控制值，因此验证试验未上述指标进行测试。

### 3.2.1匀质性指标

（1）溶解性

溶解性指标限定沿用原标准中的规定，即要求用水溶解或稀释为均匀液体，静停8h不分层、不沉淀。溶解性检测结果见表5。结果显示，15种样品溶解性均满足标准要求。

表5 泡沫剂溶解性检测结果

| 样品序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶解性 | 8h不分层、不沉淀 | 8h不分层、不沉淀 | 8h不分层、不沉淀 | 8h不分层、不沉淀 | 8h不分层、不沉淀 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 溶解性 | 8h不分层、不沉淀 | 8h不分层、不沉淀 | 8h不分层、不沉淀 | 8h不分层、不沉淀 | 8h不分层、不沉淀 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 溶解性 | 8h不分层、不沉淀 | 8h不分层、不沉淀 | 8h不分层、不沉淀 | 8h不分层、不沉淀 | 8h不分层、不沉淀 |
| 技术要求 | 静停8h不分层、不沉淀 |  |  |  |  |
| 合格率 | 100% |  |  |  |  |

（2）氯离子含量

氯离子含量测试方法按照GB/T 8077的规定，指标限定参考JG/T 223-2017 《聚羧酸系高性能减水剂》的规定，规定不大于0.10%(折固含量)。检测结果见表6，根据检测结果可知，有三组样品的检测结果超标，合格率为80%。

表6 泡沫剂氯离子含量检测结果

| 样品序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯离子含量/% | 0.089 | 0.083 | 0.109 | 0.061 | 0.083 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 氯离子含量/% | 0.091 | 0.067 | 0.057 | 2.127 | 0.055 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 氯离子含量/% | 0.088 | 0.078 | 0.086 | 1.521 | 0.077 |
| 技术要求 | ≤0.1% |  |  |  |  |
| 合格率 | 87% |  |  |  |  |

（3）甲醛含量

甲醛含量限定指标及测试方法按照GB 31040《混凝土外加剂中残留甲醛的限量》的规定，要求甲醛含量不大于500mg/kg(折固含量)。检测结果见表7，根据检测结果可知，有三组样品的检测结果超标，合格率为87%。

表7 泡沫剂甲醛含量检测结果

| 样品序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛含量/(mg/kg) | 182 | 68 | 77 | 115 | 264 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 甲醛含量/(mg/kg) | 345 | 342 | 89 | 56 | 261 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 甲醛含量/(mg/kg) | 54 | 46 | 95 | 515 | 207 |
| 技术要求 | ≤500/(mg/kg) |  |  |  |  |
| 合格率 | 93% |  |  |  |  |

### 3.2.2泡沫性能指标

泡沫性能指标包含发泡倍数、1h沉降距、1h泌水率三个指标，正如前章2.7.2所述，将泡沫性能指标作为选择性指标，由供需双方协商确定。发泡倍数规定为≥5倍，1h沉降距、1h泌水率指标限定继续沿用原标准的规定，一等品泡沫1h沉降距应不大于50mm，1h泌水率应不大于70%，合格品泡沫1h沉降距应不大于70mm，1h泌水率应不大于80%。检测结果见表8，其中发泡倍数合格率为100%，一等品1h沉降率、1h泌水率合格率为73%，合格品1h沉降率、1h泌水率合格率为87%。

表8泡沫性能指标检测结果

| 样品序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发泡倍数 | 20 | 33 | 32 | 18 | 27 |
| 1h沉降率/mm | 16 | 9 | 7 | 49 | 14 |
| 1h泌水率/% | 27 | 32 | 73 | 83 | 35 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 发泡倍数 | 26 | 38 | 26 | 13 | 28 |
| 1h沉降率/mm | 10 | 16 | 19 | 58 | 17 |
| 1h泌水率/% | 27 | 65 | 66 | 92 | 58 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 发泡倍数 | 36 | 29 | 27 | 9 | 12 |
| 1h沉降率/mm | 19 | 21 | 3 | 14 | 3 |
| 1h泌水率/% | 75 | 29 | 5 | 65 | 7 |

### 3.2.3新拌泡沫混凝土性能

新拌泡沫混凝土性能指标为湿密度增加率。本标准中规定湿密度增加率≤10%。根据前期试验探索，当基准水泥：水比例为1：0.45，湿密度控制在640 kg/cm3±30kg/cm3时，干密度可控制在500 kg/m3±30kg/m3，对应的湿密度一般为640±30g/cm3。15组样品检测结果见表9，根据检测结果可知湿密度增加率的合格率为80%。

表9新拌泡沫混凝土指标检测结果

| 样品序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿密度增加率/% | 2 | 4 | 17 | 23 | 2 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 湿密度增加率/% | 2 | 15 | 9 | 9 | 6 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 湿密度增加率/% | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |

### 3.2.4硬化泡沫混凝土性能指标

（1）泡沫混凝土料浆沉降率（固化）

泡沫混凝土料浆沉降率（固化）限定指标沿用原标准规定，一等品≤5%，合格品≤8%，试验结果见表10，检测结果显示，合格品的合格率为93%，一等品合格率为80%，合格品合格率为93%。

表10 泡沫混凝土料浆沉降率（固化）检测结果

| 样品序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泡沫混凝土料浆沉降率（固化）/% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 泡沫混凝土料浆沉降率（固化）/% | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 泡沫混凝土料浆沉降率（固化）/% | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 技术要求/% | 一等品≤5%，合格品≤8% |  |  |  |  |
| 合格率 | 一等品80%，合格品 93% |  |  |  |  |

（2）导热系数

15组样品制备的泡沫混凝土导热系数测试结果见表11，根据验证试验数据结合泡沫混凝土一般规律，将导热系数限定指标划分为一等品与合格品。样品干密度控制在500 kg/m3±30kg/m3，合格品导热系数定为≤0.12 W/(m·K)时，符合轻质混凝土一般规律，此时合格率为80%，因此合格品的限定指标比较客观。将一等品导热系数定为≤0.10 W/(m·K)时，合格率为13%，将一等品导热系数定为≤0.11 W/(m·K)时，合格率为60%，综合来看，一等品导热系数定为≤0.11 W/(m·K)比较很合理。

表11导热系数检测结果

| 样品序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干密度/kg/m3 | 528 | 481 | 519 | 513 | 509 |
| 导热系数/（ W/(m·K) | 0.103 | 0.097 | 0.112 | 0.127 | 0.104 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 干密度kg/m3 | 524 | 501 | 493 | 525 | 519 |
| 导热系数/（ W/(m·K) | 0.117 | 0.133 | 0.102 | 0.117 | 0.101 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 干密度kg/m3 | 507 | 522 | 521 | 476 | 530 |
| 导热系数/（ W/(m·K) | 0.118 | 0.103 | 0.107 | 0.099 | 0.103 |

（3）抗压强度

抗压强度划分为2个龄期，7d抗压强度、28d抗压强度，15组样品制备的泡沫混凝土试块强度测试结果见表12，根据验证试验数据结合泡沫混凝土一般规律，将强度限定指标划分为一等品与合格品，一等品7d抗压强度≥1.0MPa，28d抗压强度≥2.0MPa；合格品7d抗压强度≥0.7MPa，28d抗压强度≥1.5MPa。检测结果显示，一等品抗压强度合格率为60%，合格品抗压强度合格率为87%。

表12抗压强度检测结果

| 样品序号 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干密度kg/m3 |  |  | 528 | 481 | 519 | 513 | 509 |
| 抗压强度/MPa |  | 7d | 1.46 | 1.52 | 1.41 | 1.03 | 1.52 |
|  |  | 28 | 2.08 | 2.11 | 2.13 | 1.37 | 2.03 |
| 序号 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 干密度kg/m3 |  |  | 524 | 501 | 493 | 525 | 519 |
| 抗压强度/MPa | 7d |  | 1.38 | 0.41 | 1.36 | 1.57 | 1.53 |
|  | 28 |  | 1.9 | 0.60 | 1.89 | 2.27 | 2.15 |
| 序号 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 干密度kg/m3 |  |  | 507 | 522 | 521 | 476 | 530 |
| 抗压强度/MPa | 7d |  | 1.49 | 1.61 | 1.67 | 1.32 | 1.79 |
|  | 28 |  | 2.03 | 2.21 | 2.27 | 1.77 | 2.37 |

（4）1h体积吸水率

1h体积吸水率检测结果见表13，根据验证试验数据结合泡沫混凝土一般规律，将强度限定指标划分为合格品与一等品，合格品1h体积吸水率要求≤15%，一等品1h体积吸水率要求≤10%，。检测结果显示，合格品1h体积吸水率合格率为87%，一等品1h体积吸水率合格率为60%。

表13 1h体积吸水率检测结果

| 样品序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干密度/kg/m3 | 528 | 481 | 519 | 513 | 509 |
| 1h体积吸水率/% | 9.7 | 9.5 | 16.8 | 11.9 | 9.6 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 干密度kg/m3 | 524 | 501 | 493 | 525 | 519 |
| 1h体积吸水率/% | 10.2 | 31.6 | 8.5 | 8.3 | 8.9 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 干密度kg/m3 | 507 | 522 | 521 | 476 | 530 |
| 1h体积吸水率/% | 11.3 | 9.1 | 9.3 | 11 | 6.7 |

## 3.3 验证指标的合格率

基于样品的试验检测数据及现行相关标准规范，从严格把关产品质量，在确保产品质量的前提下，保证多数产品能满足本标准的要求。表14汇总统计了本次标准验证试验样品的合格情况，单列了各参数的合格率及总合格率，其中，总合格率为58%。

表14验证样品合格率统计

| 项目 |  | 指标要求 |  | 合格率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 |
| 溶解性 |  | 用水溶解或稀释为均匀液体，静停8h不分层、不沉淀 |  | 100 | 100 |
| 氯离子含量（以折固含量计）/% |  | ≤0.10 |  | 80 | 80 |
| 甲醛含量（以折固含量计）/(mg/kg) |  | ≤500 |  | 87 | 87 |
| 发泡倍数 |  | ≥5 |  | 100 | 100 |
| 1h沉降距和1h泌水率 | 沉降距/mm | ≤70 | ≤50 | 87 | 73 |
|  | 泌水率/% | ≤80 | ≤70 |  |  |
| 湿密度增加率/% |  | ≤10 |  | 80 | 80 |
| 泡沫混凝土料浆沉降率（固化） /（%） |  | ≤8 | ≤5 | 93 | 80 |
| 导热系数/（ W/(m·K) ） |  | ≤0.12 | ≤0.11 | 80 | 60 |
| 抗压强度（MPa） | 7 d | ≥0.7 | ≥1.0 | 87 | 60 |
|  | 28 d | ≥1.5 | ≥2.0 |  |  |
| 1h体积吸水率/% |  | ≤15 | ≤10 | 87 | 60 |
| 总体合格率（%） | 各项指标均满足要求 |  |  | 67 | 47 |

# 四、标准中涉及专利的知识产权说明

本标准不涉及专利等知识产权问题

# 五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

20世纪50年代初，我国就开发出松香和松香热聚物类泡沫剂用于砂浆和泡沫混凝土。20世纪80年代后，随着我国表面活性工业的兴起，合成类泡沫剂开始应用。20世纪末期，在国外蛋白泡沫剂的促进下，我国青海等地也开发出多种牌号的蛋白泡沫剂，并大量的推广应用。随着我国建筑节能事业的推进，水泥基泡沫材料受到了广泛关注，目前呈迅速发展的势头。又先后涌现出高分子发泡剂、蛋白酶发泡剂、双组份发泡剂等等，丰富提高了泡沫剂以及泡沫混凝土的性能。2013年泡沫剂标准发布后，极大地促进了泡沫剂行业的发展，目前国内泡沫剂生产厂家达到300多家，泡沫混凝土产量2022年达到5000万方以上，极大推动了泡沫混凝土在全国范围内的推广应用。

# 六、采用国际标准和国外同类先进标准情况

无。

# 七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

经调研，本标准符合现行的相关法律、法规、规章及相关标准（包括强制性标准）的要求，并具有协调一致性。与现行标注JC/T 2199-2013《泡沫混凝土用泡沫剂》对比，主要修订内容如下表15所示。

表15 修订标准与现行标准对比

| 变动内容 | JC/T 2199-2013 | 修订标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 匀质性指标只有密度、固含量、细度、含水率、溶解性、pH值 | 响应国家“好房子”政策，增加氯离子含量、甲醛含量限定 |
| 2 | 必测发泡倍数，发泡倍数为15~30之间 | 泡沫性能指标为选做指标，由供需双方协商确定；发泡倍数调整为≥5 |
| 3 | 对于发泡后间歇一段时间再混泡的场合，需测定1h沉降距和1h泌水率，即时混泡则无需测定此项目。 |  |
| 4 | 没有对新拌泡沫混凝土性能进行规定 | 增加湿密度增加率指标 |
| 5 | 成型后泡沫混凝土干密度400kg/m3±30 kg/m3 | 成型后泡沫混凝土干密度调整为500kg/m3±30 kg/m3 |
| 6 | — | 泡沫混凝土料浆沉降率 (固化)、导热系数、抗压强度限定指标按照干密度要求对应调整 |
| 7 | — | 硬化泡沫混凝土性能指标中增加1h体积吸水率指标限定 |
| 7 | — | 附录中增加湿密度增加率的试验方法 |

# 八、标准性质的建议说明

本标准的性质建议为推荐性标准。

# 九、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

待本标准批准发布后，建议由标委会组织相关生产、检验、施工和设计等有关单位进行宣贯。

# 十、废止现行相关标准的建议

废止现行行业标准JC/T 2199-2013《泡沫混凝土用泡沫剂》。

# 十一、其他应予说明的事项

无