| ICS 71.100.50 CCS B71 |  |  | JC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中华人民共和国建材行业标准 |  |  |  |  |
| JC/T XXXXX-XXXX 代替SB/T 10558-2009 |  |  |  |  |
| 防腐木材及木材防腐剂取样方法 |  |  |  |  |
| Sampling method for preservative-treated wood and wood preservatives （征求意见稿） |  |  |  |  |
| XXXX-XX-XX发布 | XXXX-XX-XX实施 |  |  |  |

中华人民共和国工业和信息化部          发 布

目次

前言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 样本的选择	3

5 防腐木材取样	4

6 木材防腐剂取样	6

7 安全注意事项	8

# 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的的结构和起草规则》的规定起草。

本文代替SB/T 10558-2009《防腐木材及木材防腐剂取样方法》，与SB/T 10558-2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）删除了防腐木材含水率测定方法（见2009版附录2）；

b）增加了取样时的安全防护措施（见7.2）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：木材节约发展中心。

本文件主要起草人：

本文件于2009年首次发布，本次为第一次修订。

防腐木材及木材防腐剂取样方法

- 范围

本标准规定了防腐木材（包括锯材、圆木、木制品）和木材防腐剂的样本的选择、取样、取样前的准备、取样方法、取样记录的要求以及安全注意事项。

本标准适用于以检验防腐木材的透入率和载药量及木材防腐剂的质量为目的的取样。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1-2012  计数抽样程序 第一部分：按接收质量险（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 14019  木材防腐术语

- 术语和定义

GB/T 2828.1 和GB/ T 14019 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

批  lot

汇集在一起的一定数量的防腐木材或木材防腐剂的总和。

注：本部分中的“批”特指提交检验的批，它可由几个生产批或生产批的一部分组成。

[注：改写GB/T 2828.1-2012 ,定义3.1.13]

3.2

批量  lot size

批中包含的单位防腐木材或木材防腐剂的个数。

[注：引用自 GB/T 2828.1-2012 ,定义3.1.14]

3.3

样本  sample

取自一批防腐木材或木材防腐剂，并且提供有关该批信息的一个或一组防腐木材或木材防腐剂。

[注：引用自 GB/T 2828.1-2012 ,定义3.1.15]

3.4

样本量  sample size

样本中包含的单位产品的个数。

[注：引用自 GB/T 2828.1-2012 ,定义3.1.16]

- 样本的选择

所选批应具有代表性，当该批中包含不同工厂生产的同一规格产品时，选取的样本应能代表各个工厂的产品。

同一批样本不应包含不同规格的产品。

防腐木材应根据 GB/T 2828.1 中接收质量限 ( AQL) 要求，制定正常检验一次取样方案。如果所抽取的样本将用于关键结构件时，应选用更严的检验水平。表1列出了常用的样本抽取方案。

表 1  常用的样本抽取方案

| 批量 | 取样方案（从一定批量的样品中应抽取的样本量/样本中允许的不合格样品的最大值） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接收质量限1% | 接收质量限4% | 接收质量限10% | 接收质量限15% | 接收质量限25% |
| 16～25 | 13/0 | 3/0 | 5/1 | 3/1 | 3/2 |
| 26～50 | 13/0 | 3/0 | 5/1 | 3/1 | 3/2 |
| 51～90 | 13/0 | 3/0 | 5/1 | 5/2 | 5/3 |
| 91～150 | 13/0 | 3/0 | 5/1 | 5/2 | 5/3 |
| 151～280 | 13/0 | 13/1 | 8/2 | 8/3 | 8/5 |
| 281～500 | 13/0 | 13/1 | 8/2 | 8/3 | 8/5 |
| 501～1200 | 13/0 | 13/1 | 13/3 | 13/5 | 13/7 |
| 1201～3200 | 13/0 | 13/1 | 13/3 | 13/5 | 13/7 |
| 3201～10000 | 13/0 | 20/2 | 20/5 | 20/7 | 20/10 |
| 10001～35000 | 13/0 | 20/2 | 20/5 | 20/7 | 20/10 |
| 35001～150000 | 50/1 | 32/3 | 32/7 | 32/10 | 32/14 |
| 150001～500000 | 50/1 | 32/3 | 32/7 | 32/10 | 32/14 |
| 注：如果批量少于16，则所有的包装均需抽样。 |  |  |  |  |  |

木材防腐剂（不管是液体状、膏状或粉末状），某批中的样本供应尽可能接近该批批货一半的平方根（见表2) ，所抽取的样本应具有任意性以保证抽取样品的代表性。

表 2  木材防腐剂取样方案

| 批量x | x2 | 样本量 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 2.24 | 2 |
| 20 | 3.16 | 3 |
| 30 | 3.87 | 4 |
| 50 | 5.00 | 5 |
| 100 | 7.07 | 7 |

- 防腐木材取样

  - 取样要求

    - 所取的样本应在树种、规格、含水率和心、边材比例等面方具有代表性。除特别说明外，都应任意选取整根防腐木材作为一个样本。但是，如果出现下列情况之一，可以随机选取若干根半截防腐木材作为一个样本。

- 这些半截木材在该取样批中随机分布，并具有代表性；

- 针叶材的端头用非渗透性油漆进行了涂刷；

- 阔叶材的长度不小于1.2 m；或者一端用非渗透性油漆进行了涂刷，而长度不小于0.75 m。

    - 如果防腐处理的目的是预防钻孔生物的侵害，应选用较易受侵害的树种作为样本。

    - 取样应避开木节、裂缝、应力木可等见缺陷。

    - 当取样的批里包含几个树种时，应从最难被浸注处理的树种取样。

    - 如果测定某批防腐木材的平均载药量时，应适当考虑心、边材的取样比例。

    - 当直接从防腐木结构上取样时，应确保取样后不会导致结构件的强度降低或影响木结构的完整性。

    - 如果从经过防腐处理而又经过油漆或胶合等二次加工的木材上取样时，或者防腐木材表面已被污染时，应去除油漆或胶粘剂等，以保证分析结果不受外来物质的于扰。

    - 如果测定载药量和透入率能利用一份样品完成，原则上每个样本只取一份样品．否则应取两份 样品分别用于测定载药量和透入率。

  - 取样方法

取样时可以根据实际情况，采用锯切木块、薄片或用空心钻钻取木芯的方法．样品可以粉碎、混合  后检测，也可以分别检测。

    - 空心钻取样

5.2.1.1空心钻取样主要用于圆木或半圆木和大规格的锯材的横向透入率的测定。不应用于轴向透入率的测定。

5.2.1.2  钻取木芯时，钻取点应相对集中于所选定的取样位置。

5.2.1.3  空心钻所取的木芯直径应不小于5 mm。

5.2.1.4  如果木芯的任何部分缺失，则该木芯应舍弃，并重新取样。

5.2.1.5  	取样完毕，应用原防腐剂的浓缩液或其他合适防腐剂处理的木芯填充好取样留下的小孔。

5.2.1.6  	对于圆木，空心钻取样时应垂直材面，并指向髓心（或几何髓心）。空心钻取样示意图见图1～图4。

5.2.1.7  如果对渗透深度有要求，则钻取的深度应大于要求的渗透深度。

5.2.1.8  如果圆木或半圆木要求完全渗透，则钻取时应到达截面的几何中心。

图1 空心钻取样图例

图2 空心钻取样（圆木）图例

图3 空心钻取样（对心材透入度有要求的）图例

图4 空心钻取样（对心材无透入度要求的）图例

5.2.1.9  对于煤杂酚油处理防腐木材取样时，样品的颗粒度大小应满足索氏抽提器的要求。如果样品   不能马上分析，应将其储存于带有螺旋口盖的玻璃瓶内，环境温度度不超过10℃。

注：杂酚油处理木材的防腐剂载药量通常占10%（按质量计）。因此，防腐木材取样量至少为20 g。

    - 锯切木块法取样

5.2.2.1  样本表面应无可见的防腐剂沉积物、纹理通直，取样时应进开印章、裂纹以及人为的切口、钻孔等，并距木节至少沿纹理方向100 mm 以上。

5.2.2.2  考虑到“端部透入＂的影响，除非特殊说明或供求双方同意，木块样品应从样本中部或至少距样本端头300 mm以上的位置截取．锯切法取样如图5 所示。

1——距离端头的位置（要求300mm以上）

2——锯切的木块

图5 锯切木块法取样图例

5.2.2.3  取样完毕，应用原防腐剂的浓缩液或其他合适防腐剂在新暴露的木材表面进行涂覆处理，以   封闭新暴露的木材表面。

5.2.2.4  当锯切木块的方法不太适用时，例如经济上无虑不可行时，可采用空心钻取样。

- 木材防腐剂取样

  - 取样要求

6.1.1 所有的样品瓶应保证能清楚、持久地标示样品的有关倌息．样品分析前，应存放于阴凉、避光处。

6.1.2 取样量应不少于500 mL。装样品的容器应留有至少10％的剩余空间。在装好样品后，立即密封样品瓶，并检验其是否渗漏。

6.1.3 将采得的所有试样混合均匀后，等面装入两个清洁干燥密封良好的磨口瓶中，一瓶用于分析检  验，另一瓶留样备查，留样保存期为两个月。

  - 取样前准备

6.2.1 防腐剂应充分搅拌，保证混合均匀；对于杂酚油等油类防腐剂，如有需要可适当加热。

6.2.2 所有与取样有关的工具和容器，或利用管道阀门取样时所用管道，应用待测木材防腐剂彻底地冲洗，冲洗液应被回收至指定的容器或储液池（罐）。

6.2.3 抽样涉及的各种容器应清洁、干燥、无锈，具有良好密闭性。并保证不与所取防腐剂发生反应。例如，含碳氢化合物溶剂的防腐剂不应使用聚乙烯材料的容器盛装，建议用玻璃容器，含氟和硼的木材  6.2.4 防腐剂，建议用聚乙烯材料的容器盛装。

  - 固体防腐剂的取样方法

6.3.1 取样枪适用于桶装的固体状木材防腐剂的取样，取样枪的内径约30 mm，并应足够长，以保证能插入包装桶的底部。

6.3.2 为了尽可能减少在取样过程中将水分引入样品中，取样动作应尽可能地快捷、简共。单取 5 次，混合5次所取的样品，置于清洁、干燥、气密性好的容器内混合均匀。将所取的样品按圆锥四分法进行缩分：即把样品堆集成圆锥体，将其顶部坦成平面，然后于此平面上划交叉对角线，将样体分成四等分， 6.3.3 弃去两个对角的部分，然后将剩下的样品研磨成通过孔径为2.0 mm的筛子后，再进行缩分，反复多次进行至适量的样品为止。

  - 膏状防腐剂的取样方法

- 6.4.1 取样工具为容积为500 mL左右的宽口取样罐，并配有长手柄，罐的开口由一个副手柄控制，当取样罐伸入容器内，浸入防腐剂溶液后才开启罐口。

- 6.4.2 每桶取样3份，第1份在防腐剂的表面附近，第2份在中部取样，第3份在底部附近取样．3份

- 6.4.3 样品都倒入同一样品瓶中，并混合均匀。

  - 液体状防腐剂取样方法

    - 管线取样方法

- 6.5.1.1 取样前，要彻底冲洗取样管线和阀门等连接件，确保除去管线中的存留物。取样时，管线出口应伸到样品瓶底部附近。

- 6.5.1.2 管线取样建议采用流量比例样，因为和它管线内的流量成比例．管线取样装置如图6 所示。

- 1——防腐剂输送管道

- 2——防腐剂流动方向

图6 管线取样装置图例

- 6.5.1.3 把所采取的样品以相等的体积混合成一份组合样。

    - 桶装防腐剂取样方法

- 6.5.2.1 取样前，充分混合容器内防腐剂，将桶口朝上放置。打开盖子，把盖子湿侧朝上放在塞孔旁边。取样工具为厚壁玻璃管，内径约20 mm，长度适当；为了保证取样过程中，当玻璃管从容器内抽出时，防腐剂不从玻璃管内流出，玻璃管的末端应为小口，小口内径约 5 mm 。桶装防腐剂取样管如图 7 所示。

图6 桶装防腐剂取样管图例

- 6.5.2.2 用拇指按住清洁干燥的取样管的上端开口，把管子插进防腐剂中约300 mm深度，移去拇指， 让防腐剂流入取样管，再用拇指按住取样管上开口，取出取样管。用已吸入到取样管内的防腐剂来洗涤取样管的内壁，然后排净管内的防腐剂，重复三次。不要触摸已沾有防腐剂的取样管外壁，以免污染人体。

- 6.5.2.3 按6.5.2.2的方法用取样管取出所需量的防腐剂，然后将取样管的下端放入样品瓶内，放开拇指，使防腐剂沿瓶壁流入样品瓶中。

- 安全注意事项

  - 在对防腐木材取样时，尤其当防腐木材是湿的或木材表面有防腐剂时，应戴好防护手套、眼镜和口罩；并在取样完毕和进餐、抽烟之前及时洗手。

  - 在对木材防腐剂取样时，应重点关注取样点温度和压力情况，确定取样方法和采取相应的安全防护措施，如取样容器、工具，防护用品。

  - 当通过木工机械如锯床、砂光机等切削机床进行取样时，操作人员应佩戴防尘口罩。

- 取样记录

- 取样完成，取样人员应及时填写取样记录，其内容至少应包括：

- 取样依据的有关标准；

- 样品识别标志，例如样品名称、状态、数量、规格型号、批号等；

- 样品生产单位；

- 取样地点、日期；

- 取样时的环境温、湿度（针对固体防腐剂而言），

- 取样基数的大小；

- 取样双方人员签字；

- 任何其他需要特殊说明的事宜。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附录A

（资料性附录）

心、边材区分方法

- A.1鉴别针叶材心、边材的方法

- 心、边材可以用目测法辨别的防腐木材，用目测法辨别。如果心、边材之间的颜色无明显界限，如有些松木可以利用显色剂喷洒或涂抹在新锯切的截面上，心、边材呈现不同颜色的异常变化，区分针叶材树种的心、边材。

  - A.1.1方法一

- A.1.1.1  试剂

- 变胺蓝盐RT溶液(VBRT)：0.2g对氨基二苯胺( N-phenyl-p-phenylenediamine)溶于100 mL

- 水（该试剂对温度比较敏感，应储存于冰箱）。

- 4％氨水溶液：稀释1体积的浓氨水（密度D,O.880)于5体积的水。

- 2％盐酸溶液：稀释20 mL浓盐酸于1 000 mL水中。

- A.1.1.2  试验步骤

- 喷洒或者涂抹VBRT溶液于新锯截的防腐木材端头，待VBRT溶液被木材吸收。在端头涂抹4％氨水溶液，观察颜色变化，边材将变成黄色，而心材将变成红色或紫红色。

- 如果是南洋杉木，在喷洒或者涂抹VBRT溶液和4％氨水溶液后，等待足够时间，涂抹 2％盐酸溶液后，心材部分将呈现蓝黑色．

  - A.1.2方法二

- A.1.2.1  试剂

- 溶液A：邻氨基苯甲醚（邻茴香胺）盐酸盐溶液——	称取8.5g浓盐酸( 37%），用水稀释到495 g，加5 g邻氨基苯甲醚，搅拌到完全溶解，备用。

- 溶液B:10％亚硝酸钠溶液——	将50g亚硝酸钠溶解在450g水中。

- 溶液A和溶液B分别在冰箱中或阴凉处贮存，贮存期可长达1个月以上。将溶液A、B等体积混合后，尽快使用，且使用前必须过滤。

- A.1.2.2  试验步骤

- 使用时，将指示剂混合液涂布在需辨别心、边材的木材切面或木芯上，几分钟后，心材部分变为红色或黄红色，颜色明亮，而边材则保持均匀的浅橙黄色。

  - A.2鉴别阔叶材心、边材的方法

- 主要依据在酸性条件下，将显色剂喷洒或涂抹在新锯切的截面上，心材部分呈现红色的异常变化， 区分阔叶材树种的心、边材。

- 该方法适用于桉树等树种的心、边材的区分。

  - A.2.1 试剂

- 甲氨基苯甲醛（钠盐）溶液（分析纯：）0.1g甲氨基苯甲醛（钠盐）溶入100mL甲醇。

  - A.2.2  试验步骤

- 喷洒或者涂抹0.1％甲氨基苯甲醛（钠盐）溶液于新锯截的防腐木材端头，稍等片刻，观察颜色变化，边材将保持为枯黄色，而心材将变成红色。