ICS 91.100.30

CCS Q13

备案号：

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

代替SB/T 10404-2006

水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定

（征求意见稿）

Determination of Active Components in Waterborne Preservatives and Fire-Retardants

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替SB/T 10404-2006《水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定》，与SB/T 10404-2006相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了测定方法：

——电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-oes）测CCA型防腐剂中铜铬砷硼（见15章）

——电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）测CCA型防腐剂中铜铬砷硼（见16章）

——液质联用法（LC-MSMS法）测测防腐剂中唑类化合物——戊唑醇、丙环唑（见22章）

——原子吸收光谱法测定防腐剂及防腐材中的铜铬砷（见17章）

——X射线荧光能谱仪法测定防腐剂及防腐材中的铜铬砷（见18章）

——等离子发射光谱法（ICP-AES）测定防腐剂及防腐材中的铜铬砷（见19章）

——等离子发射光谱法（ICP-AES）测定防腐剂及防腐材中的硼（见20章）

——高效液相色谱法测防腐剂及防腐木材中的戊唑醇丙环唑（见21章）

——液相色谱法测定DDAC和BAC（见23章）

——两项滴定法测DDAC和BAC（见24章）

——环丙唑醇测定（见25章）

——戊唑醇、丙环唑、三唑醇 等分析方法（见26章）

——DCOI、OIT分析方法（见27章）

——CMIT、MIT分析方法（见28章）

——IPBC分析方法（见29章）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件负责起草单位：木材节约发展中心、国家木材与木制品性能质量检验检测中心、西南林业大学、北京林业大学，上海步增木业有限公司、上海御璟木结构工程有限公司、北京莱伯泰科仪器股份有限公司。

本文件主要起草人：×××等。

本文件于2006年首次发布，本次为第一次修订。

水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定

- 范围

本标准规定了水载型防腐剂及阻燃剂中pH值、氨、砷、铬、铜、磷酸盐、硼、柠檬酸、二癸基二甲基氯化铵（DDAC）或十二烷基苄基二甲基氯化铵(BAC)、戊唑醇、丙环唑、环丙唑醇、己唑醇、三唑醇、丙硫菌唑、苯醚甲环唑、四氟咪唑、HDO、DCOI、OIT、CMIT、MIT、IPBC等成分的分析方法。

本标准适用于水载型防腐剂、阻燃剂及防腐木材、阻燃木材中有效成分的测定。

- 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 601 化学试剂   标准滴定溶液的制备

- GB/T 14019—1992 木材防腐术语

- 术语和定义

- GB/T 14019 确定的术语和定义适用于本标准。

- 试剂要求

- 除特殊说明外，本标准中所使用的水均为蒸馏水或去离子水。所用的化学试剂除特别注明外，均为分析纯级的化学试剂。

- 取样及试样制备

    - 5.1取样

- 5.1.1当被测的物品是液体时，应充分混和以保证均匀。试样至少有500mL，最好是1000 mL。可以随机取样，或用其它方式取到有代表性的试样。当被测物品是水溶液时，应使用玻璃或其它适宜的材料制成的密闭容器。

- 5.1.2当被测的物品是固体混合物时，试样至少为300g。试样应取自容器内的不同部位以得到有代表性的试样。试样应放在密闭的容器内，以避免因含水率变化或与空气发生化学反应而使样品的成分改变。

    - 5.2试样的制备

- 准去称取一定量的固体或液体样品于100mL容量瓶中，使得容量中样品含有约1g被测的成分，然后稀释、定容、摇匀，作为储备液，以备检测取用。对于取自工作溶液贮槽或其它设备中的工作液试样，应立即在室温下过滤，过滤后用上述相同的方法进行稀释。如试样分析过程中，发现有沉淀或有固体物质粘附在容器上时，须将储备液摇匀重新取有代表性的试样。

- 当试样是由木粉经湿灰化处理而制得的溶液，该溶液即为储备液，以备检测取用。

- 以下分析方法中，如有其他样品制备方法，须单独在相应方法中列出。

- 处理溶液pH值的测定

- pH值应该用玻璃电极或其它任何常用的方法测定，但所测得的结果应位于用玻璃电极测得的pH值相差0.1的范围之内。

- 氨溶防腐剂及阻燃剂配方中氨的测定

    - 7.1 试剂

- （1）0.1%溴甲酚绿指示剂溶液；

- （2）氧化镁粉末；

- （3）邻苯二甲酸氢钾，优级纯；

- （4）4%硼酸溶液；

- （5）1.0%酚酞指示剂溶液；

- （6）硫酸溶液：c(1/2H2SO4)=0.2mol/L；

- （7）氢氧化钠溶液：0.2mol/L。

    - 7.2 仪器设备

- 用橡皮塞将雾滴分离器和500mL凯氏烧瓶连接起来的装置。

    - 7.3 分析步骤

- 按要求安装好蒸馏装置，但不要与500mL凯氏烧瓶连接起来。将约75mL的硼酸溶液放入作为受器的500mL锥形瓶中，加4～5滴溴甲酚绿指示剂，调节锥形瓶的位置，使冷凝管的管尖正好浸没在硼酸溶液中；

- 用分析天平称取试样（精确至0.0001g，相当于0.15g NH3或NH4+），放入凯氏烧瓶，用蒸馏水稀释至200mL，加入几粒玻璃珠以防溶液暴沸，再加入5.0g氧化镁，立即通过雾滴分离器上的橡皮塞将凯氏烧瓶连接至装置的其余部分；

- 确定所有的连接处都很紧密，且冷凝器的管尖正好低于硼酸溶液的液面后，用文火加热装有内容物的凯氏烧瓶。在整个蒸馏过程中注意调节锥形瓶的高度，使冷凝管的管尖始终低于但又接近锥形瓶中的硼酸溶液液面；

- 蒸馏完成后，降低受器的位置，移去热源，用蒸馏水洗涤冷凝管和管尖，并将洗涤水收集在受器中；

- 用硫酸标准溶液滴定形成的硼酸铵溶液。

    - 7.4 计算

- 试样中氨有效成分的含量ω，以NH3或NH4+计，数值以%表示，按式（1）计算：

- W=V×c×f ×100/M    ………………………………………（1）

- 式中：

- V——硫酸标准溶液的消耗量，单位为毫升（mL）；

- c——硫酸标准溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

- f——有效成分系数；

- M——试样的质量，单位为克（g）。

- 有效成分                       系数

- NH3                            1.703

- NH4+                           1.804

- 取两次平行测定的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果之差不大于0.2%。

- 含砷防腐剂中砷的测定

    - 8.1 试剂

- （1）浓盐酸（36%）；

- （2）次磷酸（50%；

- （3）浓硫酸（98%）；

- （4）溴酸钾溶液：c(1/6 KBrO3)=0.1 mol/L；

- （5）0.1%甲基橙溶液；

    - 8.2 分析步骤

- 称取样品（精确至0.0001g，当于0.03g As2O5），放入250mL的高脚烧杯中，加入足够的水以使总体积达到约50mL；

- 加入50mL浓盐酸；

- 加入20mL次磷酸，充分混和，在蒸汽浴上加热至形成沉淀；

- 将混合物加热至沸腾，慢火煮15min；

- 用10mL的古氏坩锅，垫上酸洗石棉，趁热过滤溶液，用水充分洗涤沉淀物及高脚烧杯；

- 将装有沉淀物的古氏坩锅放在产生沉淀的同一高脚烧杯中，弃去滤液；

- 在烧杯中加入10mL硫酸，在明火上边加热边搅拌，直至产生大量烟气（应在通风橱里进行）；

- 当烧杯和内容物冷却后，缓慢小心地加入100mL水。开始加入时尤其需要注意，因为加水会产生大量的热；

- 加入5mL盐酸和2滴0.1%甲基橙溶液，立即用装在10mL 酸式滴定管中的溴酸钾标准溶液滴定；

- 当溶液变成无色，即达到终点。

- 注意：

- 如果分析的试样是由高氯酸混合物消化的木材试样，那么由于试样中含有高氯酸和强还原剂次磷酸，如果蒸发太快，可能发生强烈危险的爆炸。不要煮沸超过规定的时间，并用一小块表面皿盖在高脚烧杯口上，以减少蒸发。

    - 8.3 计算

- 试样中砷有效成分的含量，以五氧化二砷（As2O5）计，数值以%表示，按式（2）计算：

- W=0.5746V/M     ………………………………………（2）

- 式中:

- W—试样中As2O5的含量，% ；

- V——溴酸钾标准溶液的滴定用量，单位为毫升(mL)；

- M——试样的质量，单位为克（g）；

- 0.5746——换算系数。

- 若以木材试样中As2O5载药量R 来表示，数值以（ kg/m3）表示，按式（3）计算：

- R= W×d/100     ………………………………………（3）

- 式中：

- W——木材试样中As2O5的含量，% ；

- d——木材试样密度，单位为千克每立方米（kg/m3）。

- 取两次平行测定的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果之差不大于0.3%。

- 含铬防腐剂中铬的测定

    - 9.1试剂

    - （1）磷酸（85%，密度为1.71）；

- （2）0.2%二苯胺磺酸钡水溶液；

- （3）硫酸亚铁铵-硫酸混和溶液：将50g硫酸亚铁铵（Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O）和25mL浓硫酸混和，用水配成1000mL的溶液；

- （4）1:1硫酸水溶液(体积比)；

- （5）重铬酸钾溶液：c（1/6 K2Cr2O7）＝0.02000mol／L。

    - 9.2 分析步骤(取样后应尽快分析)

- 9.2.2空白试验

- 向500mL的锥形瓶中，加入约200mL的蒸馏水，再加入3mL磷酸和6mL体积比为1:1的硫酸水溶液，摇匀；准确吸取1~10.00 mL硫酸亚铁铵-硫酸混和溶液加入至上述溶液中，并加入10滴0.2%二苯胺磺酸钡溶液；立刻滴加浓度为0.02~0.10mol/L的重铬酸钾标准溶液，当溶液颜色变为深紫色或深绿色时即到达终点，记录消耗的重铬酸钾标准溶液的体积，为空白滴定体积。

- 9.2.2样品滴定

- 准确吸取稀释后防腐剂溶液或消解溶液1~20mL，置于500mL的锥形瓶中，加入一定量的蒸馏水，使其总体积约为200mL；加入加入3mL磷酸和6mL体积比为1:1的硫酸水溶液，摇匀；准确吸取1~10.00 mL硫酸亚铁铵-硫酸混和溶液加入至上述溶液中，并加入10滴0.2%二苯胺磺酸钡溶液；立刻滴加浓度为0.02~0.10mol/L的重铬酸钾标准溶液，当溶液颜色变为深紫色或深绿色时即到达终点，记录消耗的重铬酸钾标准溶液的体积，为样品滴定体积。

    - 9.3 计算

- 试样中铬有效成分的含量，以三氧化铬（CrO3）计，数值以%表示，按式（4）计算：

- W=3.3333×c (V2-V1)×稀释倍数/ M ……………………………………（4）

- 式中：

- W——试样中CrO3的含量，% ；

- V2——滴定空白溶液中所用去的重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升 (mL)；

- V1——滴定试样溶液中所用去的重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升(mL)；

- M——试样的质量，单位为克（g）；

- c——重铬酸钾的浓度，单位为mol/L;

- 3.3333——换算系数。

- 若以木材试样中CrO3载药量R（kg/m3）表示，按式（5）计算：

- R=W×d/100 …………………………………………（5）

- 式中：

- W——木材试样中CrO3的含量，%  ；

- d——木材试样密度，单位为千克每立方米（kg/m3）。

- 取两次平行测定的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果之差不大于0.2%。

- 含铜防腐剂中铜的测定

    - 10.1 试剂

- （1）浓氢氧化铵（25%）；

- （2）浓盐酸（36%）；

- （3）浓硫酸（98%）；

- （4）甲醇或乙醇；

- （5）20%的碘化钾溶液；

- （6）20%硫氰酸钠溶液；

- （7）1%淀粉指示剂溶液；

- （8）0.1000mol/L硫代硫酸钠溶液：取26g硫代硫酸钠（Na2S2O3·5H2O），加入新鲜经冷却的蒸馏水使之溶解，加1.0g Na2CO3 作为防腐剂并稀释至1000mL，混匀，保存于棕色瓶中，在暗处放置（7～14）天后标定；

- （9）0.0500mol/L硫代硫酸钠溶液：准确吸取0.1000mol/L硫代硫酸钠溶液25mL，加新煮沸并冷却的蒸馏水至50mL。该溶液应该在使用前制备并标定；

- （10）氯酸钾-硝酸混合液：将5g氯酸钾溶解在100mL的浓硝酸中，该溶液应在使用时即配即用，不能使用过期的溶液。

    - 10.2 分析步骤

- 用分析天平准确称取试样（精确至0.0001g，相当于0.02gCuO）。置于300 mL的锥形瓶中，加10 mL水、10 mL浓盐酸和几粒玻璃珠，小心地加入15 mL乙醇，慢慢加热至沸腾，继续加热至溶液的黄绿色完全消失，这表示所有的铬都已经被还原，此时，溶液应是清澈的蓝绿色（如果试样是氨溶砷酸铜锌，那么应该在通风橱中进行沸腾操作）；

- 用水冲洗锥形瓶壁，煮沸1min，冷却，小心地用浓氢氧化铵中和至刚刚出现永久性沉淀，当样品中含铜量较少时，可能不会形成沉淀。此时，用浓氢氧化铵来调节pH值，直至用pH试纸检测时溶液略呈碱性。逐滴加入浓硫酸至溶液变成酸性（pH3～4）为止。将溶液煮沸蒸发至30mL，冷却到20℃以下，然后稀释到125mL；

- 加入10mL 20%的碘化钾溶液和5 mL 20%硫氰酸钠溶液，并摇动锥形瓶使之充分混合，用0.05mol/L的硫代硫酸钠标准溶液来滴定。当碘的浅棕色刚要消失前加入2 mL淀粉溶液，当溶液颜色从深蓝色变为浅绿色时，停止滴定。对于氨溶砷酸铜锌试样而言，终点则是从深蓝色变成乳白色(如果终点不明显,看10.3中的注)。

    - 10.3计算

- 试样中铜有效成分的含量，以氧化铜（CuO）计，数值以%表示，按式（6）计算：

- W =V×c×7.96/M…………………………………………（6）

- 式中：

- W—— 试样中CuO的含量，% ；

- V ——滴定所用硫代硫酸钠标准溶液体积，单位为毫升（mL）；

- c —— 硫代硫酸钠标准溶液摩尔浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

- M——试样质量，单位为克（g）；

- 7.96——换算系数。

- 若以木材试样中CuO载药量R（kg/m3）表示，按式（7）计算：

- R=W×ｄ/100…………………………………………（7）

- 式中：

- W——木材试样中CuO的含量，%  ；

- d——木材试样密度，单位为千克每立方米（kg/m3）

- 注: 试样如果含有机物质，会干扰铜的分析，滴定不正常，在分析前可用如下方法消除干扰：

- 将试样置于300 mL的锥形瓶中，加入10mL氯酸钾-硝酸混合物，然后不停搅动，煮到干，然后在明火上烘烤残留物约1min；

- 冷却，加入20 mL水和10 mL浓盐酸，煮沸以破坏过量的氯酸盐并溶解盐类；

- 冷却，然后按照10.2描述的方法从“加入15 mL乙醇”开始，继续往下进行分析。

- 取两次平行测定的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果之差不大于0.2%。

- 磷酸盐的测定

试剂

- （1）1%酚酞指示剂溶液；

- （2）1mol/L HCl溶液；

- （3）1mol/L NaOH溶液；

- （4）钼酸铵溶液：取150g钼酸铵，用1000mL蒸馏水溶解，把390mL浓硝酸注入610mL的蒸馏水中。然后将稀释的硝酸溶液加进钼酸溶液中，静置几天后，倾析出清液，存放在玻璃瓶中；

- （5）1%硝酸溶液；

- 浓硝酸（70%）；

- 浓盐酸（36%）；

- 浓氢氧化铵（25%）；

- 1%硝酸铵溶液；

- 邻苯二甲酸氢钾；

- 石蕊试纸。

    - 11.2 分析步骤

    - 11.2.1 容量分析方法

- 准确吸取10.00mL溶液至500mL的锥形瓶中，加入30mL浓硝酸和5mL浓盐酸，煮沸至棕色烟变为无色蒸气，继续煮沸至剩下约5mL液体。冷却到38℃；

- 加入5mL浓氢氧化铵，并在溶液中投入一片石蕊试纸，试纸将变成蓝色。如果未变蓝，则再加几滴浓氢氧化铵，直至试纸变蓝；

- 用浓硝酸来调节溶液的酸度，直至新投入的石蕊试纸刚好变红，再加3滴使其过量；

- 将盛有溶液的锥形瓶放在24℃～27℃的恒温水浴中；

- 对于磷酸盐浓度小于或等于15%的溶液，加50mL已过滤的钼酸铵溶液；对于浓度介于16%～25%之间的溶液，加75mL的钼酸铵溶液；对于浓度大于25%的溶液，加100mL的钼酸铵溶液；

- 加钼酸铵溶液时要强力振荡，然后再间歇振荡30min；

- 0.5h后用中性石棉纤维垫在古氏坩埚上抽真空过滤；用1%的硝酸溶液洗净锥形瓶，并用1%的硝酸溶液洗涤古氏坩埚中的沉淀物2次；

- 用1%的硝酸铵溶液洗涤沉淀物几次，再用水洗涤沉淀物1次，弃去所有的滤液；

- 将盛有黄色沉淀的古氏坩埚转移至400mL的烧杯中，吸取25.00mL 1mol/L 氢氧化钠溶液加至古氏坩埚中，并用搅拌棒搅松石棉垫；

- 用水洗净古氏坩埚并将其取走。此时所有的黄色沉淀物都应该完全溶解，如果还未完全溶解，则再加25.00mL 1mol/L 氢氧化钠溶液，直至沉淀完全溶解；

- 加3滴酚酞指示剂，并用1mol/L 盐酸标准溶液滴定至由红色变成无色即为终点；

- 吸取与溶解黄色沉淀相同体积的1mol/L的氢氧化钠(准确至0.01mL)和酚酞指示剂，制备一个空白样品，用同样的1mol/L 盐酸标准溶液来滴定。

    - 11.2.2重量分析方法

- 与在容量分析法一样吸收10mL溶液试样进行消化，将溶液洗进400mL的烧杯中，按容量分析法加入钼酸铵，包括间歇振荡30min；

- 0.5h后用已称过的铺有中等纤维细度的石棉垫的古氏坩埚进行真空抽滤；

- 用1%硝酸清洗烧杯直至所有的黄色沉淀被转移至古氏坩埚里；

- 用1%硝酸溶液加满古氏坩埚，洗涤黄色沉淀5次，两次洗涤之间都要将沉淀物吸干；

- 最后，用蒸馏水加满古氏坩埚，洗涤沉淀物，并尽量将水吸干；

- 在104℃烘箱中将古氏坩埚和沉淀物烘干2h，称重。

    - 11.3 计算

    - 11.3.1容量法计算

- 试样中磷酸盐有效成分的含量，以磷酸氢二铵(NH4)2HPO4计，数值以%表示，按式（8）计算：

- W=（V1-V2）×0.05744×c/d……………………………………（8）

- 式中：

- W——试样中（NH4）2HPO4的含量，% ；

- V1——滴定空白样品所耗用盐酸标准溶液体积，单位为毫升（mL）；

- V2——滴定试样所耗用盐酸标准溶液体积，单位为毫升（mL）；

- c——盐酸标准溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

- d——试样溶液密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

- 0.05744——换算系数。

- 取两次平行测定的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果之差不大于0.2%。

- 11.3.2重量法计算

- 试样中磷酸盐有效成分的含量，以磷酸氢二铵(NH4)2HPO4计，数值以%表示，按式（9）计算：

- W=M×0.704/d…………………………………………（9）

- 式中：

- W——试样中(NH4)2HPO4的含量，% ；

- M——黄色沉淀物重量，单位为克（g）；

- d——试样溶液密度，单位为克每立方厘米（g/cm3）；

- 0.704——换算系数。

- 取两次平行测定的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果之差不大于0.3%。

- 三氧化二硼的测定

    - 12.1 试剂

  - （1）甘露糖醇粉末；

  - （2）盐酸：约0.5mol/L，不必标定；

  - （3）氢氧化钠溶液：0.5mol/L，用试剂级的硼酸标定并精确测定其摩尔浓度，用c碱表示；

  - （4）1%酚酞指示剂；

  - （5）0.1%甲基红指示剂 。

    - 12.2分析步骤

- 将约1.0g（精确至0.001g）的固体防腐剂溶解在约100mL的水中，文火加热，在滴定之前要冷却至室温；

- 加3滴甲基红指示剂，并搅拌均匀，加入盐酸至溶液变成桃红色，再加入1mL盐酸，使其过量；

- 慢慢煮沸该溶液3min以除去二氧化碳，在冰浴中冷却至室温；

- 用氢氧化钠标准溶液滴定至桃黄色(甲基红的中和点)，不需记录到此中和点所用的酸和碱的体积；

- 加6滴甲基红指示剂，8滴酚酞指示剂和过量的甘露糖醇粉末（约30g ～35g），搅拌至完全溶解，溶液将变成红/桃红色；

- 用氢氧化钠标准溶液小心地慢慢滴定该溶液，颜色将从红/桃红色变至黄色，最后又回到桃红色，即为终点；

- 为确定滴定是否完成，再加大约10 g甘露糖醇粉末至溶液中，并搅拌溶解，如果溶液变回黄色，则需继续滴定。如果加入甘露糖醇粉末后，溶液的颜色不变，说明滴定已经完成了。记录所加入的氢氧化钠标准溶液体积读数（mL），用V碱表示。

- 在分析处理溶液试样时，准确称取5g～7g（精确至0.001g）处理溶液放入250mL的锥形瓶中，作为试样的质量，以g表示，加蒸馏水，使其总体积约为100mL，混合均匀，从本分析步骤的“加3滴甲基红指示剂”开始进行分析。

    - 12.3 计算

- 试样中硼有效成分含量，以三氧化二硼（B2O3）计，数值以%表示，按式（10）计算：

- W=3.481×V碱×c碱/M…………………………………………（10）

- 式中：

- W——试样中B2O3的含量,% ；

- V碱——氢氧化钠标准溶液消耗量，单位为毫升（mL）；

- c碱——氢氧化钠标准溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

- M——试样质量，单位为克（g）；

- 3.481—换算系数。

- 换算成硼（B）的含量，则按式（11）计算：

- W1 =0.3106×W………………………………………（11）

- 式中：

- W1—— 试样中B的含量，% ；

- W—— 试样中B2O3的含量，% ；

- 0.3106——换算系数。

- 取两次平行测定的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果之差不大于0.3%。

- 柠檬酸的测定

    - 13.1 试剂

- （1）乙酸酐；

- （2）吡啶；

- （3） 三氯乙酸溶液：0.18mol/L，将30.0g三氯乙酸溶解在软水中，并稀释至1000mL；

- （4）柠檬酸标准溶液（1000μg/mL C6H8O7）：将1.5307g试剂级的二水柠檬酸三钠溶解在软水中，并稀释至1000mL。

    - 13.2 设备装置

- （1）磨木机；

- （2）灵敏度为0.1mg的分析天平；

- （3）可读420nm的分光光度计；

- （4）具有搅拌功能的恒温水浴。

- 13.3 试样的制备

    - 13.3.1木材试样

- 将木材试样在105℃干燥4h～24h，放在干燥器中冷却，然后磨碎至可通过1.0mm的筛网；

- 称取7g～10g试样，准确至0.001g，并将其放至250mL的锥形瓶中，向每个装有分析试样的锥形瓶中加入100g 0.18mol/L三氯乙酸；

- 盖上盖子，在搅拌下萃取柠檬酸6h，用玻璃纤维滤纸过滤，收集萃取液作分析用。

  - 13.3.2 处理液试样

- 称取（0.5～5）g试样(准确至0.1mg)，置于100mL容量瓶中，用0.18mol/L三氯乙酸稀释至100g。试样的数量取决于试样中柠檬酸的浓度，在分析前将试样稀释到100μg/mL～400μg/mL的浓度。

    - 13.4 分析步骤

- 配制柠檬酸浓度为0μg/mL，50μg/mL，100μg/mL，200μg/mL，300μg/mL及500μg/mL的0.18mol/L三氯乙酸标准溶液，用于标准曲线的制作；

- 用移液管准确吸取1mL试样和标准溶液置于不同的试管中；

- 每支试管加入1.3mL吡啶和5.7mL乙酸酐，充分混合均匀；

- 然后立即把试管放在水浴中，在30min后，颜色变化完成。再在室温下稳定30min，用分光光度计测量其在420nm处的吸光度。用0μg/mL柠檬酸标准溶液作为参照物；

- 作标准曲线并根据试样的吸光度得出其柠檬酸浓度。对于每一组分析都应该做一个空白木材试样的分析。

    - 13.5 计算

- 试样中柠檬酸有效成分含量，以C6H4O7计，数值以%表示，按式（12）计算：

- W=c×(9.79 × 10-5)×100/M…………………………………………（12）

- 式中：

- W——试样中C6H4O7含量，% ；

- c——柠檬酸(C6H8O7)浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

- M——试样质量，单位为克（g）；

- 9.79 × 10-5——换算系数。

- 若以木材中柠檬酸载药量R （kg/m3）表示，按式（13）计算：

- R= W×d/100…………………………………………（13）

- 式中：

- W——木材试样中C6H4O7的含量，% ；

- d——木材试样密度，单位为千克每立方米（kg/m3）。

- 取两次平行测定的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果之差不大于0.2%。

- ACQ防腐剂中DDAC(BAC)的测定

    - 14.1试剂

- （1）0.0025mol/L的四苯硼钠溶液：称取0.865g四苯硼钠，用蒸馏水溶解，然后转移至1000mL的容量瓶中，并用蒸馏水稀释至刻度；

- （2）0.1%的2′,7′-二氯荧光黄指示剂溶液：将0.1g 2′,7′-二氯荧光黄溶解在100 mL异丙醇中；

- （3）0.004mol/L的海明1622溶液：在105℃将海明1622烘至恒重，然后称取1.75g～1.85g(准确至0.1 mg ) 用蒸馏水溶解，转移到容量瓶中并稀释至1000mL；

- （4）20%的磷酸溶液;

- （5）四苯硼钠溶液的标定：吸取10.00 mL海明1622溶液，置于125mL的锥形瓶中，加入25mL蒸馏水和7滴2′,7′-二氯荧光黄指示剂溶液，用四苯硼钠溶液慢慢滴定至溶液呈柠檬绿色时即为终点，通常在终点前有沉淀出现。

    - 14.2 分析步骤

- 称取2 g（精确到0.1 mg）试样放进125mL的锥形瓶中，加入25mL蒸馏水，滴入20%的磷酸溶液，将溶液中和至pH≈7，加14滴2′,7′-二氯荧光黄指示剂溶液，该溶液将呈桃红色。通过溶液颜色从深蓝色变为带有沉淀的浅蓝色来判断。pH值应该用pH试纸来检测，以确保溶液已经中和，避免加入过量的酸；

- 用四苯硼钠溶液滴定至出现柠檬绿色，表明已到终点，记下所用四苯硼钠（STPB）的体积（mL）。

    - 14.3 计算

- 海明1622标准溶液浓度c1 按式（14）计算：

- c1= m/448.1…………………………………………（14）

- 式中：

- c1——海明1622标准溶液浓度,单位为摩尔每升（mol/L）；

- m——海明1622质量，单位为克(g)；

- 448.1——海明1622的摩尔质量，单位为克(g)。

- 四苯硼钠浓度c2按式（15）计算：

- c2= c1×V1/V2…………………………………………（15）

- 式中：

- c2——四苯硼钠溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

- c1——海明1622标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

- V1——滴定时吸取海明1622标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

- V2——滴定所用四苯硼钠溶液的体积，单位为毫升（mL）。

- 试样中有效成分二癸基二甲基氯化铵（DDAC）或十二烷基苄基二甲基氯化铵(BAC)的含量W，以DDAC或BAC计，数值以%表示，按式（16）计算：

- W=V × c×Mw/10M…………………………………………（16）

- 式中：

- W ——试样中DDAC（BAC）的含量，% ；

- V ——滴定所用四苯硼钠溶液的体积，单位为毫升（mL）；

- C——四苯硼钠溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

- Mw ——季铵盐分子质量，DDAC=362.1，BBAC=339.5

- M ——试样质量，单位为克（g）。

- 取两次平行测定的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果之差不大于0.3%。

- 电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-oes）测CCA型防腐剂中铜铬砷硼

  - 15.1 原理

- 试样经稀释或消解后，由电感耦合等离子体发射光谱仪测定，以元素的特定谱线波长定性，待测元素谱线信号强度与元素浓度成正比进行定量分析。

- 15.2 试剂和耗材

- 除非另有说明，本方法所用试剂均为优级纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

- 硝酸（HNO3）：优级纯或更高纯度。

- 高氯酸（HClO4）：优级纯或更高级纯。

- 氩气（Ar）：氩气（≥99.995%）或液氩。

- 双氧水（H2O2）：优级纯或更高纯度。

- 硝酸溶液（5+95）：取50mL硝酸，缓慢加入950mL水中，混匀。

- 硝酸-高氯酸（10+1）：取10mL高氯酸，缓慢加入100mL硝酸中，混匀

- 15.3 标准品

- （1）元素贮备液（1000mg/L或10000mg/L）：铜、铬、砷，采用经国家认证并授予标准物质证书的单元素或者多元素贮备液。

- （2）标准溶液的配制：精确吸取适量单元素或多元素混合标准贮备液，用硝酸溶液（5+95）逐级稀释配成混合标准溶液系列。

    - 注：依据样品消解溶液中元素质量浓度水平，适当调整标准系列中各元素浓度范围。

    - 15.4仪器和设备

- 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）。

- 天平：感量为0.1mg和1mg。

- 微波消解仪

- 鼓风电热干燥箱。

- 控温电热板

- 样品粉碎机

  - 15.5 分析步骤

  - 15.5.1 试样制备

- 试样制备参照SB/T 10405 《防腐木材化学分析前的湿灰化方法》

  - 15.5.2 试样消解

- 试样消解参照SB/T 10405 《防腐木材化学分析前的湿灰化方法》

- 15.6 仪器参考条件

| - 参数名称 | - 设定值 |
| --- | --- |
| - 高频频率 | - 27.12 MHz |
| - 高频功率 | - 1.20 kW |
| - 等离子体气 | - 10.0 L/min |
| - 辅助气 | - 0.60 L/min |
| - 载气 | - 0.70 L/min |
| - 等离子体炬管 | - Mini炬管 |
| - 观测方向 | - 轴向 |
| - 雾化器类型 | - 同心雾化器 |
| - 雾室类型 | - 旋流雾室 |

- 15.7 标准曲线的绘制

- 将混合标准溶液注入电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）中，测定待测元素分析谱线的 强度信号响应值，以待测元素的浓度为横坐标，其分析谱线强度响应值为纵坐标，绘制标准曲线，线性相关系数须大于0.999。

- 15.8 试样溶液的测定

- 将空白溶液和试样溶液分别注入电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES），测定待测元素分析谱线强度的信号响应值，根据标准曲线得到消解液中待测元素的浓度。

- 15.9 分析结果及计算

- 试样中待测元素的含量按式（17）计算：

- W=(ρ−ρ0)×V×fm×104…………………………………………（17）

- 式中：

- W ----试样中待测元素含量，单位为百分比（%）；

- ρ ----试样溶液中被测元素质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

- ρ0----试样空白溶液被测元素质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

- V----试样定容体积，单位为毫升（mL）；

- f----试样稀释倍数；

- m----试样称取的质量，单位为克（g）。

- 计算结果保留三位有效数字。

- 载药量按式（18）计算：

- R=W×d/100…………………………………………（18）

- 式中：

- R---试样中有效成分的密度（kg/m3）；

- W----试样中有效成分的含量，单位为百分比（%）；

- D----试样的密度，单位为千克每立方米（kg/m3）

- 15.10 精密度

- 样品中各元素含量大于1mg/kg时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%，小于或等于1mg/kg时，在重复性条件西安获得的两次独立检测结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。

- 电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）测CCA型防腐剂中铜铬砷硼

  - 16.1 原理

- 试样经稀释或消解后，由电感耦合等离子体质谱仪测定，以元素特定质量数（质荷比）定性，采用外标法，以待测元素质谱信号的强度比与待测元素的浓度成正比进行定量分析。

- 16.2 试剂和耗材

- 除非另有说明，本方法所用试剂均为优级纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

- 硝酸（HNO3）：优级纯或更高纯度。

- 高氯酸（HClO4）：优级纯或更高级纯。

- 氩气（Ar）：氩气（≥99.995%）或液氩。

- 双氧水（H2O2）：优级纯或更高纯度。

- 硝酸溶液（5+95）：取50mL硝酸，缓慢加入950mL水中，混匀。

- 硝酸-高氯酸（10+1）：取10mL高氯酸，缓慢加入100mL硝酸中，混匀

- 16.3 标准品

- （1）元素贮备液（1000mg/L或10000mg/L）：铜、铬、砷，采用经国家认证并授予标准物质证书的单元素或者多元素贮备液。

- （2）标准溶液的配制：精确吸取适量单元素或多元素混合标准贮备液，用硝酸溶液（5+95）逐级稀释配成混合标准溶液系列。

    - 注：依据样品消解溶液中元素质量浓度水平，适当调整标准系列中各元素浓度范围。

    - 16.4仪器和设备

- 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）。

- 天平：感量为0.1mg和1mg。

- 微波消解仪

- 鼓风电热干燥箱。

- 控温电热板

- 样品粉碎机

  - 16.5 分析步骤

  - 16.5.1 试样制备

- 试样制备参照SB/T 10405 《防腐木材化学分析前的湿灰化方法》

  - 16.5.2 试样消解

- 试样消解参照SB/T 10405 《防腐木材化学分析前的湿灰化方法》

- 16.6 仪器参考条件

| 参数 | 设置 |
| --- | --- |
| RF功率 | 1320W |
| 等离子体气流量 | 13.5L/min |
| 辅助气流量 | 0.8L/min |
| 载气流速 | 1.1L/min |
| 氦气流量 | 3.5mL/min |
| 样品提升速率 | 40rpm |
| 采样水平位置 | 6.5mm |
| 采样垂直位置 | 5.8mm |
| 采样深度 | 4.2mm |
| 雾化器 | 同心雾化器 |
| 采样/截取锥材质 | 镍 |
| 雾化室类型 | 旋流雾室 |

- 16.7 标准曲线的绘制

- 将混合标准溶液注入电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）中，测定待测元素分析谱线的 强度信号响应值，以待测元素的浓度为横坐标，其分析谱线强度响应值为纵坐标，绘制标准曲线，线性相关系数须大于0.999。

- 16.8 试样溶液的测定

- 将空白溶液和试样溶液分别注入电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES），测定待测元素分析谱线强度的信号响应值，根据标准曲线得到消解液中待测元素的浓度。

- 16.9 分析结果及计算

- 试样中待测元素的含量按式（19）计算：

- W=(ρ−ρ0)×V×fm×104………………………………（19）

- 式中：

- W ----试样中待测元素含量，单位为百分比（%）；

- ρ ----试样溶液中被测元素质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

- ρ0----试样空白溶液被测元素质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

- V----试样定容体积，单位为毫升（mL）；

- f----试样稀释倍数；

- m----试样称取的质量，单位为克（g）。

- 计算结果保留三位有效数字。

- 载药量按式（18）计算：

- R=W×d/100………………………………（18）

- 式中：

- ---试样中有效成分的密度（kg/m3）；

- W----试样中有效成分的含量，单位为百分比（%）；

- D----试样的密度，单位为千克每立方米（kg/m3）

- 16.10 精密度

- 样品中各元素含量大于1mg/kg时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%，小于或等于1mg/kg时，在重复性条件西安获得的两次独立检测结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。

- 原子吸收光谱法测定防腐剂及防腐材中的铜铬砷

按照GB/T 23229-2023中的4.1和4.2要求执行

- X射线荧光能谱仪法测定防腐剂及防腐材中的铜铬砷

- 按照GB/T 23229-2023中的4.3要求执行

- 等离子发射光谱法（ICP-AES）测定防腐剂及防腐材中的铜铬砷

- 按照GB/T 23229-2023中的4.4要求执行。

- 等离子发射光谱法（ICP-AES）测定防腐剂及防腐材中的硼

- 按照GB/T 23229-2023中的5.2要求执行。

- 高效液相色谱法测防腐剂及防腐木材中的戊唑醇丙环唑

- 21.1 试剂

a)  乙腈（色谱级）

b)  超纯水

c)  甲醇（色谱级）

d)  磷酸氢二铵

e)  碳酸钠

f)  戊唑醇分析标准物（粉末，由供应商标明已知质量分数，≥98％）

g)  高效液相色谱校准－标准液（含20mg/L戊唑醇的甲醇标准溶液）

- 21.2  仪器及设备

a)  高效液相色谱系统：包括具有可调波长紫外检测仪，自动进样器

b)  数据收集和处理系统：包括微电脑和软件

c)  分析天平，灵敏度为0.0001g

d)  色谱柱：Inertsil ODS-3，150×46mm（内径），3μm

e)  SAX固相萃取柱：500mg，4mL管

f)  3mL塑料一次性注射器

g)  13mm×0.45μm尼龙针筒过滤器

- 21.3  仪器参数

a)  柱温：35℃

b)  流速：1.00mL/min

c)  流动相：乙腈/磷酸氢二铵缓冲液(55：45，体积分数)

d)  检测波长：UV@195nm

e)  进样量：10μL

f)  数据收集时间：12min

g)  积分形式：面积

- 21.4  操作步骤

- 21.4.1  乙腈/磷酸氢二铵缓冲液(55：45，体积分数)流动相的制备

称取1.30g磷酸氢二铵，溶解于约300mL高效液相色谱级的水中，转移至1000mL容量瓶中，并用高效液相色谱级水稀释至1000mL，将该溶液通过0.45μm薄膜过滤。该滤液即为磷酸氢二铵缓冲溶液。用量筒量取450mL磷酸氢二铵缓冲液和550mL乙腈，混合均匀，备用。

- 21.4.2  20mg/L高效液相色谱校准－标准液的制备

称取0.1000g100％的戊唑醇分析标准品或0.1020g98％的戊唑醇分析标准品于250mL的容量瓶中，用高效液相色谱级甲醇溶解后，稀释至250mL，该溶液即为400mg/L的戊唑醇贮存溶液。用容量移液管吸取400mg/L的戊唑醇贮存液10mL放入200mL容量瓶中，用高效液相色谱级甲醇稀释至刻度，并混合均匀，备用。

- 21.4.3  测定

在上述操作条件下，待仪器基线稳定后，连续注入数针标样溶液，直至相邻两针戊唑醇相对响应值变化小于2.5%后，按照标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进行测定。

- 21.4.4  计算

将测得的两针试样溶液以及试样溶液前后两针标样溶液中戊唑醇峰面积分别进行平均。样品中戊唑醇的含量X（%）按式（20）计算：

X=r2×m1×pr1×m2                   ……………………（20）

式中：

X —— 样品中戊唑醇的含量，%；

r1 —— 标样溶液中戊唑醇峰面积的平均值；

r2 —— 试样溶液中戊唑醇峰面积的平均值；

m1 —— 标样的质量，单位为克（g）；

m2 —— 试样的质量，单位为克（g）；

p  ——标样中戊唑醇的质量分数，%。

- 22 液质联用法（LC-MSMS）测防腐剂中唑类化合物

- 22.1 试剂

- a) 乙腈（色谱级）

- b) 水

- c) 甲醇（色谱级）

- d) 甲酸（色谱级）

- e) 戊唑醇分析标准物（粉末，由供应商标明已知质量分数，≥98%）

- 22.2仪器及设备

- a) 三重四极杆液质联用

- b) 数据收集和处理系统：包括微电脑和软件

- c) 分析天平，灵敏度为0.0001g

- d) 色谱柱：BEH C18

- 22.3仪器参数

- a) 柱温：35℃

- b) 流速：0.4mL/min

- c) 流动相：A为0.1%甲酸，B为甲醇

- d) 进样量：10μL

- e) 质谱条件：电离模式ESI+，毛细管电压2.8kV，锥孔电压28V，碰撞能30eV，离子源温度150℃

- 22.4操作步骤

- 依次采用5mL甲醇、5mL超纯水活化固相萃取柱，后将pH值为4.0的1L水样通过固相萃取柱，上样流速10mL/min, 氮气吹脱固相萃取柱至近干，再以10mL甲醇 (流速为1mL/min) 进行洗脱，收集洗脱液，旋转蒸发至近干，使用0.22Mm有机滤膜过滤，甲醇定容至1mL，待仪器分析。

- 22.5测定

- 在上述操作条件下，待仪器基线稳定后，连续注入数针标样溶液，直至相邻两针戊唑醇相对响应值变化小于2.5％后，按照标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进行测定。

- 22.6计算

- 将测得的两针试样溶液以及试样溶液前后两针标样溶液中戊唑醇峰面积分别进行平均。样品中戊唑醇的含量X（%）按式（21）计算：

- X=r2×m1×pr1×m2                   ……………………（21）

- 式中：

- X —— 样品中戊唑醇的含量，%；

- r1 —— 标样溶液中戊唑醇峰面积的平均值；

- r2 —— 试样溶液中戊唑醇峰面积的平均值；

- m1 —— 标样的质量，单位为克（g）；

- m2 —— 试样的质量，单位为克（g）；

- p  ——标样中戊唑醇的质量分数，%。

- 液相色谱法测定DDAC和BAC

- 按照GB/T 23229-2023中7的要求执行。

- 两项滴定法测DDAC和BAC

- 按照GB/T 23229-2023中8的要求执行。

- 环丙唑醇测定

- 按照GB/T 23229-2023中9的要求执行。

- 戊唑醇、丙环唑、三唑醇 等分析方法

- 按照GB/T 23229-2023中10的要求执行。

- DCOI、OIT分析方法

- 按照GB/T 23229-2023中11的要求执行。

- CMIT、MIT分析方法

- 按照GB/T 23229-2023中12的要求执行。

- IPBC分析方法

- 按照GB/T 23229-2023中13的要求执行。