ICS 71.100.50

CCS B71

备案号：

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

代替SB/T 10435-2007

木材防腐剂  铜唑-B型（CA-B）

（草案）

Wood preservative—Copper azole－type B (CA-B)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替SB/T 10435-2007《木材防腐剂 铜唑-B型（CA-B）》，与SB/T 10435-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，与SB/T 10435-2007相比，主要技术变化如下：

a）增加了铜唑-B型（CA-B）木材防腐剂的定义（见3.1）。

b）增加了2项试验方法：

——铜含量测定 原子吸收光谱法（见5.2.2）；

——戊唑醇、丙环唑含量测定 三重四极杆液质联用法（见5.3.2）。

c）增加了检验规则（第6章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：木材节约发展中心。

本文件主要起草人：×××等。

本文件于2007年首次发布，本次为第一次修订。

木材防腐剂  铜唑-B型（CA-B）

- 范围

本标准规定了铜唑-B型（CA-B）木材防腐剂的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存等。

铜唑-B型（CA-B）木材防腐剂适用于处理建筑内部及装饰、家具用材，建筑外门窗、甲板、户外家具用材，以及其他与土壤和淡水接触的木材，以达到防腐、防虫（蚁）的目的。

- 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 14019 木材防腐术语

- GB/T 23229-2023 水载型木材防腐剂的分析方法

- GB/T 27654-2023 木材防腐剂

- JC/T XXXXX-20XX 防腐木材及木材防腐剂取样方法

- JC/T XXXXX-20XX 水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定

- 术语和定义

GB/T 14019界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

铜唑-B型（CA-B）木材防腐剂

以非水溶性的二价铜化合物和唑类化合物为主要活性成分，溶解在乙醇胺和表面活性剂中制得的水载型复合木材防腐剂。

4  要求

4.1 外观：深蓝色液体，无沉淀物。

4.2 有效成分应符合表1要求。

表1  铜唑-B型（CA-B）木材防腐剂有效成分表

| 有效成分 | 比例范围a/% |
| --- | --- |
| 铜（以Cu计） | 95.4～96.8（96.1） |
| 唑（以戊唑醇、丙环唑计） | 3.2～4.6（3.9） |
| a括号内的数值为代表性值。 |  |

4.3  pH值：9.0～12.0。

4.4 二价铜化合物原料应该是纯度高于95%（无水基）的碱式碳酸铜、氧化铜等，不能用硫酸铜、氯化铜等水溶性铜盐。戊唑醇和丙环唑（无水基）原料的纯度应高于95%。

4.5 配置铜唑-B型（CA-B）木材防腐剂时，二价铜应溶于乙醇胺或氨的水溶液中。用乙醇胺时，处理液中所含乙醇胺的质量应为铜质量的（3.8±0.2）倍；当乙醇胺和氨水混合使用时，它们的量应足够使铜溶解。

5 试验方法

- 5.1 试剂

本标准中所使用的水除特别注明外，均为蒸馏水或去离子水。所用的化学试剂除特别注明外，均为分析纯级化学试剂。

- 5.2 铜的含量测定

- 5.2.1  滴定法

滴定法测定铜含量参照JC/T XXXXX-20XX水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定中xx进行。

- 5.2.2  原子吸收光谱法

原子吸收光谱法测定铜含量参照GB/T 23229-2023中4.1进行。

- 5.3　戊唑醇、丙环唑的含量测定

- 5.3.1  高效液相色谱法

高效液相色谱法测定戊唑醇、丙环唑含量参照JC/T XXXXX-20XX水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定中xx进行。

- 5.3.2  三重四极杆液质联用法

三重四极杆液质联用法测定戊唑醇、丙环唑含量参照JC/T XXXXX-20XX水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定中xx进行。

- 5.4 pH值的测定

用水将待测防腐剂稀释为约2%有效成分含量的稀溶液，可用pH计、自动电位滴定仪或其它等效的方法测定其pH值，结果精确至小数点后一位。

6 检验规则

6.1 型式检验

型式检验项目包括第5章中的全部项目，有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品投产或产品定型鉴定时；

- 连续生产的产品，每年检测一次；

- 原材料或工艺有较大改变，可能影响产品的性能时；

- 产品长期停产恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

6.2 取样和组批

取样和组批方法按照JC/T XXXXX-20XX防腐木材及木材防腐剂取样方法中第x章执行。

7 标识、包装、运输和贮存

7.1  铜唑-B型（CA-B）木材防腐剂的包装桶上应清楚地标明：生产厂名、厂址、产品名称、型号、有效成分含量、注册商标、净重、生产日期、生产批号、产品标准号和产品简要说明。

7.2  铜唑-B型（CA-B）木材防腐剂用塑料桶或其他符合相应标准要求的材料包装。

7.3  运输过程中应防漏、防火、防潮，不得与食物、饲料等混合装运。

7.4  贮存在阴凉、干燥和通风良好的仓库中，不得与食物、饲料等混合存放。